Table 1:

Chemical Composition of prepared glasses (mol. %)

| Sample Name | B2O3 | SiO4 | Bi2O3 | TiO2 | Y2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mol.% |  |  |  |  |
| G1 | 52 | 12 | 26 | 10 | 0 |
| G2 | 52 | 12 | 26 | 8 | 2 |
| G3 | 52 | 12 | 26 | 4 | 6 |
| G4 | 52 | 12 | 26 | 2 | 8 |
| G5 | 52 | 12 | 26 | 0 | 10 |

Table 2:

Various physical parameters of the studied glasses.

| Samples | G 1 |  | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of oxygen atom | 2.78 |  | 2.8 | 2.84 | 2.86 | 2.88 |
| Average coordination number (m) | 3.94 |  | 3.98 | 4.06 | 4.1 | 4.14 |
| Field strength of (Y+3), (A°2) | - |  | 0.315 | 0.725 | 0.925 | 1.13 |
| Molar Refractivity (cm3/mol) | 31.3796 |  | 28.3307 | 24.492 | 22.5 | 20.4 |
| Molar Polarizability (A°3) | 12.4462 |  | 11.2369 | 9.7146 | 8.92 | 8.11 |
| Reﬂection loss () | 0.67751 |  | 0.66834 | 0.6601 | 0.65 | 0.63 |
| Metallization criterion (M) | 0.32249 |  | 0.33166 | 0.3399 | 0.35 | 0.37 |
| Electronegativity (χ) | 0.5591 |  | 0.59136 | 0.6209 | 0.67 | 0.74 |
| Electron Polarizability (α°) | 2.99681 |  | 2.96778 | 2.9412 | 2.9 | 2.84 |
| Optical basicity (˄) | 1.42045 |  | 1.40432 | 1.3895 | 1.37 | 1.33 |
| indirect Optical band gab (e.V) | 2.08 |  | 2.2 | 2.31 | 2.48 | 2.74 |
| direct Optical band gab (e.V) | 2.12 |  | 2.26 | 2.37 | 2.5 | 2.8 |
| Urbach's energy Eu (eV) |  | 0.674 | 0.586 | 0.552 | 0.49 | 0.434 |

Table 3:

Dispersion parameters values of the prepared glass systems.

| λo |  | So |  |  | n0 |  | Eg |  |  |  | Ed | E0 |  | Sample name |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (nm) | (m-2) |  |  |  |  |  |  | (eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467.5 | 1.695 |  |  | 2.21 |  | 1.488 |  |  | 2.86 | 5.72 |  |  | 4.72 |  | G 1 |  |
| 504. 7 | 1.795 |  |  | 2.02 |  | 1.422 |  |  | 3.15 | 6.30 |  |  | 6.2 |  | G 2 |  |
| 517 | 1.95 |  |  | 2.17 |  | 1.472 |  |  | 3.72 | 7.44 |  |  | 6.37 |  | G 3 |  |
| 528 | 2.005 |  |  | 2.3 |  | 1.501 |  |  | 4.01 | 8.01 |  |  | 6.40 |  | G 4 |  |
| 532.55 | 2.04 |  |  | 2.23 |  | 1.494 |  |  | 4.11 | 8.23 |  |  | 6.68 |  | G 5 |  |

Table 4:

The various optical parameters (), (o),  ,   and  value as a function of the indirect bandgap of the prepared glasses.

| Sample name | dielectric constant |  | Nonlinear parameters |  |  | F | Beta absorption coefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ε∞ | ε0 | (esu) | 10-12 (esu) | 10-11 (esu) | F=(2hu/Eg-1) ^3/2/(2hu/Eg-1)5 | Beta= (Kc*Ep^0.5*F)/(n^2*Eg^3) |
| G 1 | 7.53 | 7.416 | 0.52 | 0.124 | 0.17 | 0.03125 | 6.55 |
| G 2 | 7.3 | 7.103 | 0.502 | 0.108 | 0.15 | 0.03125 | 5.71 |
| G 3 | 7.105 | 7.046 | 0.486 | 9.49 | 0.134 | 0.03125 | 5.069 |
| G 4 | 6.83 | 7.554 | 0.464 | 7.872 | 0.1135 | 0.03125 | 4.264 |
| G 5 | 6.4 | 10.23 | 0.43 | 6 | 8.9 | 0.03125 | 3.349 |

Table 5:

The various optical parameters (), (o),  ,   and  value as a function of the direct bandgap of the prepared glasses.

| Sample name | dielectric constant |  | Nonlinear parameters |  |  | F | Beta absorption coefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ε∞ | ε0 | (esu) | 10-12 (esu) | 10-11 (esu) | F=(2hu/Eg-1)^3/2/(2hu/Eg-1)5 | Beta= (Kc*Ep^0.5*F)/(n^2*Eg^3) |
| G 1 | 7.45 | 7.29 | 0.5135 | 0.118 | 0.16 | 0.03125 | 6.254 |
| G 2 | 7.19 | 7.04 | 0.493 | 1 | 0.14 | 0.03125 | 5.347 |
| G 3 | 7 | 7.134 | 0.478 | 8.87 | 0.126 | 0.03125 | 4.76 |
| G 4 | 6.8 | 7.67 | 0.46 | 7.75 | 0.111 | 0.03125 | 4.18 |
| G 5 | 6.36 | 11.25 | 0.427 | 5.65 | 8.4 | 0.03125 | 3.18 |