Table 1. Orthogonal experiments design of L9(34) for the preparation of Sap@P(St-co-MMA)

| Factors |  | Level |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| A |  | 5:3 |  | 4:4 |  | 3:5 |
| B |  | 1.5 |  | 2 |  | 2.5 |
| C |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.08 |
| D |  |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 |

Table 2 Fitting parameters of Langmuir and Freundlich isothermal adsorption models

| Name | Temperature (℃) |  | Langmuir model |  |  |  |  |  |  | Freundlich model |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qm (mg g-1) | KL (L mg-1) | R2 |  | RL |  |  | n | KF (L mg-1) |  |  | R2 |
| PP-1.5% |  | 25 | 636.94 | 0.00054 |  | 0.9993 |  | 0.88 |  | 1.161 |  | 0.624 | 0.9982 |  |
|  |  | 30 | 613.49 | 0.00053 |  | 0.9990 |  | 0.79 |  | 1.164 |  | 0.604 | 0.9979 |  |
|  |  | 35 | 625 | 0.00049 |  | 0.9993 |  | 0.67 |  | 1.157 |  | 0.557 | 0.9982 |  |
|  |  | 40 | 615 | 0.00045 |  | 0.9969 |  | 0.59 |  | 1.134 |  | 0.468 | 0.9981 |  |
|  |  | 45 | 588.24 | 0.00041 |  | 0.9993 |  | 0.55 |  | 1.147 |  | 0.454 | 0.9982 |  |

Table 3 Thermodynamic parameters of oil adsorption on PP-1.5% fiber membrane

| Name | T (K) | ΔGθ (kJ mol-1) | ΔHθ (kJ mol-1) | ΔSθ (kJ mol-1 K-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-1.5% | 298.15 | -1.755 | -10.193 | -0.028 |
|  | 303.15 | -1.705 |  |  |
|  | 308.15 | -1.565 |  |  |
|  | 313.15 | -1.425 |  |  |
|  | 318.15 | -1.285 |  |  |

Table 4 Adsorption kinetic parameters of oil adsorption on PP-1.5% fiber membrane

| name | Q e (mg/g 1) |  | Pseudo-first-order kinetics equations |  |  |  |  |  | Pseudo-second-order kinetics equations |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 (min-1) |  | Qe1 (mg g-1) |  | R12 |  | K2 (mg g-1 min-1) |  | Qe2 (mg g-1) | R22 |  |
| PP-0% |  | 15.49 | 0.022 | 3.978 |  |  | 0.5877 |  |  | 0.029 | 14.321 |  | 0.9981 |
| PP-1.5% |  | 24.46 | 0.039 | 11.73 |  |  | 0.9195 |  |  | 0.006 | 25.927 |  | 0.9986 |