Table S1.

| Sensor | Electrochemical method | Detection limit (μM) | Linear range (mM) | Sensitivity (μA cm-2 Mm-1) | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni-BDC-NH2/GCE | CV | 3.82 | 0.01-1.4 | 308 | [1] |
| Ni3(HITP)2/GCE | CV | - | 0-10 | - | [2] |
| Ni3(HHTP)2/Nafion/CP | i-t | 0.66 | 0.001-8 | 21744 | [3] |
| Ni-Cu LDH@Cu(OH)2 NWs/CuF | i-t | 1.3 | 6×10-6-1.6×10-3 | 7.08 | [4] |
| Cu NWs/GCE | i-t | 2.3 | 0-25 | 1001.8 | [5] |
| CuO NWs/CW | CV | 2.86 | 0.555-8.555 | 446.7 | [6] |
| Co-Ni hydroxide | CV | 0.127 | 1-5 | 1911.5 | [7] |
| Ni-MOF/CNTs/GCE | i-t | 0.82 | 0.001-6 | 13.85 | [8] |
| PtAg/MWCNTs/GCE | DPV | 600 | 1-25 | 115.8 | [9] |
| 3D porous Ni networks | CV | 0.07 | 0.0005-4 | 2900 | [10] |
| Ni(TPA)-SWCNT/GCE | i-t | 4.6 | 0.02-4.4 | 2.44 | [11] |
| Laser-treated Ni foam | i-t | 1.9 | 0-0.05 | 13822 | [12] |
| NiMo-MOF | i-t | 22.23 | 0-5 | 184.4 | [13] |
| CoMo-MOF | i-t | 26.17 | 0~15 | 246.7 | [13] |
| US-Ni-HITP film/ITO | CV | 0.26 | 0-8 | 64.7 | This work |
| BS-Ni-HITP film/ITO | CV | 0.09 | 0-6 | 183.5 | This work |