Tables

Table 1: Chemical composition of the D2 steel

| Alloying element | C | S | P | Si | Mn | Cr | Mo | Va |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition (%) | 1.55 | 0.005 | 0.02 | 0.3 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |

Table 2: Material Properties of the D2 steel

| Property | Density | Melting point | Thermal conductivity | Specific heat | Latent heat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m3) | (K) | (W/m K) | (J/kg K) | (kJ/kg) |
| Value | 7700 | 1694 | 18 | 460 | 189 |

Table 3: Process parameters and their levels selected for the DOE

| Process parameter | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vg(V) | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Id(A) | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Ton(µs) | 50 | 100 | 150 | 200 |

Table 4: Responses at the parameters obtained in DOE

| Expt. no. | Vg (V) | Id (A) | Ton (µs) | Rp (µm) | Fc (%) | PFE (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 8 | 50 | 41.25 | 26.50 | 27.40 |
| 2 | 20 | 16 | 100 | 70.06 | 29.39 | 33.10 |
| 3 | 20 | 24 | 150 | 91.55 | 24.66 | 37.97 |
| 4 | 20 | 32 | 200 | 124.68 | 26.18 | 39.46 |
| 5 | 40 | 8 | 100 | 61.17 | 25.21 | 30.03 |
| 6 | 40 | 16 | 50 | 62.46 | 17.58 | 47.86 |
| 7 | 40 | 24 | 200 | 125.49 | 25.37 | 42.78 |
| 8 | 40 | 32 | 150 | 133.00 | 22.42 | 46.62 |
| 9 | 60 | 8 | 150 | 102.90 | 26.57 | 33.52 |
| 10 | 60 | 16 | 200 | 138.13 | 22.36 | 35.52 |
| 11 | 60 | 24 | 50 | 94.53 | 14.07 | 50.35 |
| 12 | 60 | 32 | 100 | 126.60 | 17.89 | 51.97 |
| 13 | 80 | 8 | 200 | 114.73 | 25.59 | 31.32 |
| 14 | 80 | 16 | 150 | 141.17 | 22.51 | 41.39 |
| 15 | 80 | 24 | 100 | 141.10 | 18.63 | 55.99 |
| 16 | 80 | 32 | 50 | 110.45 | 13.51 | 55.65 |

Table 5: The ANOVA table for Rp

|  | Sum of squares | F-value | p-value | Contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 14552.5 | 51.97 | 0.0001 |  |
| Vg | 4852.4 | 14.94 | 0.0030 | 31.92 % |
| Id | 4177.2 | 12.86 | 0.0050 | 24.48 % |
| Ton | 5522.9 | 14.00 | 0.0020 | 36.33 % |
| Residual Error | 649.7 |  |  |  |
| Total | 15202.2 |  |  |  |

Table 6: The ANOVA table for Fc

|  | Sum of squares | F-value | p-value | Contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 317.88 | 19.64 | 0.0001 |  |
| Vg | 114.52 | 12.87 | 0.0050 | 34.12 % |
| Id | 87.06 | 9.78 | 0.0100 | 25.94 % |
| Ton | 116.30 | 13.07 | 0.0050 | 34.65 % |
| Residual Error | 17.80 |  |  |  |
| Total | 335.68 |  |  |  |

Table 7: The ANOVA table for PFE

|  | Sum of squares | F-value | p-value | Contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 1231.76 | 28.77 | 0.0001 |  |
| Vg | 288.24 | 10.48 | 0.0080 | 22.40 % |
| Id | 797.34 | 28.99 | 0.0010 | 61.97 % |
| Ton | 146.14 | 5.31 | 0.0400 | 11.36 % |
| Residual Error | 55.01 |  |  |  |
| Total | 1286.73 |  |  |  |

Table 8. Prediction of Fc, Rp PFE for validation

| Exp. | Vd (V) | Id A | Ton (µs) | Fc (%) | Rp (µm) | PFE (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 16 | 150 | 28.88 | 92.09 | 33.09 |
| 2 | 40 | 8 | 50 | 21.72 | 42.8 | 34.46 |
| 3 | 60 | 24 | 200 | 20.97 | 144.56 | 45.51 |
| 4 | 80 | 32 | 100 | 18.04 | 140.37 | 54.18 |

Table 9. Comparison of theoretical and experimental crater radius, crater depth and recast layer thickness.

| Exp. | Vd (V) | Id A | Ton (µs) | RCT (µm) | RCE (µm) | Error (%) | DCT (µm) | DCE (µm) | Error (%) | RLTT (µm) | RLTE (µm) | Error (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 16 | 150 | 54.74 | 57.01 | 4.15 | 30.94 | 29.11 | 5.91 | 14.68 | 15.07 | 2.66 |
| 2 | 40 | 8 | 50 | 31.56 | 34.94 | 10.71 | 21.38 | 19.49 | 8.84 | 8.93 | 10.06 | 12.65 |
| 3 | 60 | 24 | 200 | 100.50 | 98.61 | 1.88 | 48.63 | 49.12 | 1.08 | 15.18 | 14.44 | 4.87 |
| 4 | 80 | 32 | 100 | 102.07 | 110.62 | 8.38 | 38.94 | 41.45 | 6.44 | 9.55 | 10.32 | 8.06 |

Table 10. Process parameters (Vg, Id and Ton) and modelled crater radius (RCT), crater depth (DCT) and recast layer thickness (RLTT)

| Vg (V) | Id (A) | Ton (µs) | RCT (µm) | DCT (µm) | RLTT (µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 16 | 100 | 44.78 | 28.06 | 11.73 |
| 40 | 16 | 100 | 56.76 | 32.04 | 12.12 |
| 60 | 16 | 100 | 67.15 | 33.67 | 11.53 |
| 80 | 16 | 100 | 77.57 | 34.71 | 10.77 |
| 40 | 8 | 100 | 43.86 | 27.05 | 12.40 |
| 40 | 16 | 100 | 56.76 | 32.04 | 12.12 |
| 40 | 24 | 100 | 68.23 | 34.65 | 10.86 |
| 40 | 32 | 100 | 79.22 | 36.17 | 9.37 |
| 40 | 16 | 50 | 45.36 | 23.57 | 8.41 |
| 40 | 16 | 100 | 56.76 | 32.04 | 12.11 |
| 40 | 16 | 150 | 66.34 | 37.76 | 15.16 |
| 40 | 16 | 200 | 74.82 | 42.04 | 17.91 |