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	Sample


Oxides
	
S-1

(491-493) m

	
S- 2

(497-499) m

	S-3

(503-505) m

	S-4

(507-518) m

	S-5

(519-525) m

	S-6

(519-525) m

	S-7

(519-525) m

	S-8

(524-526) m

	S-9

(526-528) m

	S-10

(529-530) m

	S-11

(541-543) m

	Average



	Na2O
	0.19
	0.16
	0.27
	0.1
	0.07
	0.1
	0.09
	0.12
	0.1
	0.21
	0.22
	0.14

	MgO
	2.43
	1.64
	1.46
	2.22
	0.84
	0.8
	0.83
	1.06
	0.9
	1.24
	1.14
	0.33

	Al2O3
	4.03
	5.78
	17.6
	3.47
	2.06
	1.72
	2.05
	2.95
	2.9
	3.26
	4
	4.54

	SiO2
	7.03
	56.31
	49.4
	68.4
	4.39
	3.54
	4.14
	5.55
	5.82
	6.6
	20.6
	21.08

	P2O5
	0.18
	0.09
	0.08
	0.23
	0.05
	0.06
	0.08
	0.09
	0.05
	0.1
	0.08
	0.1

	SO3
	0.25
	0.65
	2.71
	0.24
	0.32
	0.81
	1.26
	1.75
	0.64
	3.55
	3.26
	1.40

	Cl
	0.05
	0.05
	0.06
	0.05
	0.03
	0.03
	0.04
	0.03
	0.03
	0.04
	0.05
	0.04

	K2O
	0.32
	0.59
	1.64
	0.75
	0.25
	0.25
	0.34
	0.4
	0.37
	0.31
	0.58
	0.54

	CaO
	69.4
	14
	4.58
	4.98
	89.8
	90.6
	88.7
	85.1
	87
	80.02
	61.3
	61.42

	TiO2
	0.18
	0.58
	1.15
	0.21
	0.09
	0.09
	0.17
	0.21
	0.18
	0.15
	0.29
	0.31

	Cr2O3
	0.06
	0.77
	0.38
	0.64
	0.04
	0.02
	0.05
	0.03
	0.02
	0.06
	0.27
	0.21

	MnO
	3.38
	3.68
	1.13
	2.78
	0.29
	0.24
	0.17
	0.12
	0.1
	0.42
	0.66
	0.88

	Fe2O3
	12.2
	15.39
	19.2
	15.7
	1.62
	1.55
	1.93
	2.44
	1.73
	3.86
	7.41
	6.76

	SrO
	0.11
	0.06
	0.03
	0.01
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.07
	-
	0.08
	0.07

	NiO
	0.02
	0.03
	0.03
	0.02
	-
	-
	-
	0.01
	-
	0.009
	0.01
	0.01

	V2O5
	0.05
	0.04
	0.05
	0.03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.04

	CuO
	-
	0.004
	0.01
	0.01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.001

	ZnO
	-
	0.01
	0.02
	0.02
	-
	-
	-
	0.01
	-
	0.007
	0.01
	0.006

	Y2O3
	-
	0.007
	0.01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.008

	ZrO2
	-
	0.06
	0.03
	0.02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.01
	0.03
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Table 2. Results of chemical analysis (in wt. % of oxides) of the Sylhet Limestone and calcareous shale of the Kopili Formation in the borehole GDH-29, Jaypurhat Mine Area, Jaypurhat.
	Sample no.

Oxides
	S-5


	S-6


	S-7


	S-8


	S-9


	S-10


	S-11


	

Range
	Average


	Na2O
	0.07
	0.1
	0.09
	0.12
	0.1
	0.21
	0.22
	
0.07-0.22
	0.13

	MgO
	0.84
	0.8
	0.83
	1.06
	0.9
	1.24
	1.14
	
0.8-1.24
	5.83

	Al2O3
	2.06
	1.72
	2.05
	2.95
	2.9
	3.26
	4
	
2.06-4
	2.70

	SiO2
	4.39
	3.54
	4.14
	5.55
	5.82
	6.6
	20.58
	
3.54-20.58
	7.23

	P2O5
	0.05
	0.06
	0.08
	0.09
	0.05
	0.1
	0.08
	
0.05-0.1
	0.07

	SO3
	0.32
	0.81
	1.26
	1.75
	0.64
	3.55
	3.26
	
0.32-3.55
	1.65

	Cl
	0.03
	0.03
	0.04
	0.03
	0.03
	0.04
	0.05
	
0.03-0.05
	0.035

	K2O
	0.25
	0.25
	0.34
	0.4
	0.37
	0.31
	0.58
	
0.25-0.58
	0.36

	     CaO
	89.8
	90.6
	88.7
	85.1
	87
	80
	61.27
	
61.27-90.6
	83.21

	TiO2
	0.09
	0.09
	0.17
	0.21
	0.18
	0.15
	0.29
	
0.09-0.29
	0.17

	Cr2O3
	0.04
	0.02
	0.05
	0.03
	0.02
	0.06
	0.27
	
0.02-0.27
	0.07

	MnO
	0.29
	0.24
	0.17
	0.12
	0.1
	0.42
	0.66
	
0.1-0.66
	0.28

	Fe2O3
	1.62
	1.55
	1.93
	2.44
	1.73
	3.86
	7.41
	
1.55-7.41
	2.93

	SrO
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.07
	-
	0.08
	
0.07-0.08
	0.07

	NiO
	-
	-
	-
	0.01
	-
	0.01
	0.01
	
0.01-0.01
	0.01

	V2O5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	-

	CuO
	-
	-
	-
	-
	- 
	-
	-
	
-
	-

	ZnO
	-
	-
	-
	0.01
	-
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	Y2O3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	-

	ZrO2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.01
	0.01
	0.01





































Table 3. Results of chemical analysis (in wt. % of oxides) of Sylhet Limestone in the borehole GDH-29 of Jaypurhat Mine Area, Jaypurhat.


	        Sample no.


      Oxides

	  S-1


	S-2


	S-3


	S-4


	

Range
	Average



	Na2O
	0.19
	0.16
	0.27
	0.1
	
0.1-0.27
	0.18

	MgO
	2.43
	1.64
	1.46
	2.22
	
1.46-2.22
	1.93

	Al2O3
	4.03
	5.78
	17.6
	3.47
	
3.47-17.6
	7.72

	SiO2
	7.03
	56.31
	49.4
	68.44
	
7.03-68.44
	45.28

	P2O5
	0.18
	0.09
	0.08
	0.23
	
0.08-0.23
	0.15

	SO3
	0.25
	0.65
	2.71
	0.24
	
0.24-2.71
	0.96

	Cl
	0.05
	0.05
	0.06
	0.05
	
0.05-0.06
	0.05

	K2O
	0.32
	0.59
	1.64
	0.75
	
0.32-1.64
	0.82

	CaO
	69.4
	14
	4.58
	4.98
	
4.54-69.4
	23.24

	TiO2
	0.18
	0.58
	1.15
	0.21
	
0.18-1.15
	0.53

	Cr2O3
	0.06
	0.77
	0.38
	0.64
	
0.06-0.77
	0.46

	MnO
	3.38
	3.68
	1.13
	2.78
	
1.13-3.68
	2.74

	Fe2O3
	12.2
	15.39
	19.2
	15.69
	
12.2-19.2
	15.62

	SrO
	0.11
	0.06
	0.03
	0.01
	
0.01-0.11
	0.05

	NiO
	0.02
	0.03
	0.03
	0.02
	
0.02-0.03
	0.025

	V2O5
	0.05
	0.04
	0.05
	0.03
	
0.03-0.05
	0.04

	CuO
	-
	0.004
	0.01
	0.006
	
0.004-0.01
	0.008

	ZnO
	-
	0.01
	0.02
	0.02
	
0.01-0.02
	0.016

	Y2O3
	-
	0.007
	0.01
	-
	
0.007-0.01
	0.008

	ZrO2
	-
	0.06
	0.03
	0.02
	
0.02-0.06
	0.036



Table 4. Results of chemical analysis (in wt % of oxides) of Kopili Formation inthe borehole GDH-29 of Jaypurhat Mine Area, Jaypurhat.

