| Sample Oxides | S-1 (491-493) m | S- 2 (497-499) m | S-3 (503-505) m | S-4 (507-518) m | S-5 (519-525) m | S-6 (519-525) m | S-7 (519-525) m | S-8 (524-526) m | S-9 (526-528) m | S-10 (529-530) m | S-11 (541-543) m | Average |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2O | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.14 |
| MgO | 2.43 | 1.64 | 1.46 | 2.22 | 0.84 | 0.8 | 0.83 | 1.06 | 0.9 | 1.24 | 1.14 | 0.33 |
| Al2O3 | 4.03 | 5.78 | 17.6 | 3.47 | 2.06 | 1.72 | 2.05 | 2.95 | 2.9 | 3.26 | 4 | 4.54 |
| SiO2 | 7.03 | 56.31 | 49.4 | 68.4 | 4.39 | 3.54 | 4.14 | 5.55 | 5.82 | 6.6 | 20.6 | 21.08 |
| P2O5 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.1 |
| SO3 | 0.25 | 0.65 | 2.71 | 0.24 | 0.32 | 0.81 | 1.26 | 1.75 | 0.64 | 3.55 | 3.26 | 1.40 |
| Cl | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| K2O | 0.32 | 0.59 | 1.64 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.4 | 0.37 | 0.31 | 0.58 | 0.54 |
| CaO | 69.4 | 14 | 4.58 | 4.98 | 89.8 | 90.6 | 88.7 | 85.1 | 87 | 80.02 | 61.3 | 61.42 |
| TiO2 | 0.18 | 0.58 | 1.15 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.31 |
| Cr2O3 | 0.06 | 0.77 | 0.38 | 0.64 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.21 |
| MnO | 3.38 | 3.68 | 1.13 | 2.78 | 0.29 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.42 | 0.66 | 0.88 |
| Fe2O3 | 12.2 | 15.39 | 19.2 | 15.7 | 1.62 | 1.55 | 1.93 | 2.44 | 1.73 | 3.86 | 7.41 | 6.76 |
| SrO | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | - | 0.08 | 0.07 |
| NiO | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | 0.009 | 0.01 | 0.01 |
| V2O5 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
| CuO | - | 0.004 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| ZnO | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | 0.007 | 0.01 | 0.006 |
| Y2O3 | - | 0.007 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 |
| ZrO2 | - | 0.06 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.03 |

Table 2. Results of chemical analysis (in wt. % of oxides) of the Sylhet Limestone and calcareous shale of the Kopili Formation in the borehole GDH-29, Jaypurhat Mine Area, Jaypurhat.

| Sample no. Oxides | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | Range | Average |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2O | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.07-0.22 | 0.13 |
| MgO | 0.84 | 0.8 | 0.83 | 1.06 | 0.9 | 1.24 | 1.14 | 0.8-1.24 | 5.83 |
| Al2O3 | 2.06 | 1.72 | 2.05 | 2.95 | 2.9 | 3.26 | 4 | 2.06-4 | 2.70 |
| SiO2 | 4.39 | 3.54 | 4.14 | 5.55 | 5.82 | 6.6 | 20.58 | 3.54-20.58 | 7.23 |
| P2O5 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05-0.1 | 0.07 |
| SO3 | 0.32 | 0.81 | 1.26 | 1.75 | 0.64 | 3.55 | 3.26 | 0.32-3.55 | 1.65 |
| Cl | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03-0.05 | 0.035 |
| K2O | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.4 | 0.37 | 0.31 | 0.58 | 0.25-0.58 | 0.36 |
| CaO | 89.8 | 90.6 | 88.7 | 85.1 | 87 | 80 | 61.27 | 61.27-90.6 | 83.21 |
| TiO2 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.09-0.29 | 0.17 |
| Cr2O3 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.02-0.27 | 0.07 |
| MnO | 0.29 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.42 | 0.66 | 0.1-0.66 | 0.28 |
| Fe2O3 | 1.62 | 1.55 | 1.93 | 2.44 | 1.73 | 3.86 | 7.41 | 1.55-7.41 | 2.93 |
| SrO | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | - | 0.08 | 0.07-0.08 | 0.07 |
| NiO | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01-0.01 | 0.01 |
| V2O5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CuO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZnO | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Y2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZrO2 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Table 3. Results of chemical analysis (in wt. % of oxides) of Sylhet Limestone in the borehole GDH-29 of Jaypurhat Mine Area, Jaypurhat.

| Sample no. Oxides | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | Range | Average |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2O | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.1 | 0.1-0.27 | 0.18 |
| MgO | 2.43 | 1.64 | 1.46 | 2.22 | 1.46-2.22 | 1.93 |
| Al2O3 | 4.03 | 5.78 | 17.6 | 3.47 | 3.47-17.6 | 7.72 |
| SiO2 | 7.03 | 56.31 | 49.4 | 68.44 | 7.03-68.44 | 45.28 |
| P2O5 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.08-0.23 | 0.15 |
| SO3 | 0.25 | 0.65 | 2.71 | 0.24 | 0.24-2.71 | 0.96 |
| Cl | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05-0.06 | 0.05 |
| K2O | 0.32 | 0.59 | 1.64 | 0.75 | 0.32-1.64 | 0.82 |
| CaO | 69.4 | 14 | 4.58 | 4.98 | 4.54-69.4 | 23.24 |
| TiO2 | 0.18 | 0.58 | 1.15 | 0.21 | 0.18-1.15 | 0.53 |
| Cr2O3 | 0.06 | 0.77 | 0.38 | 0.64 | 0.06-0.77 | 0.46 |
| MnO | 3.38 | 3.68 | 1.13 | 2.78 | 1.13-3.68 | 2.74 |
| Fe2O3 | 12.2 | 15.39 | 19.2 | 15.69 | 12.2-19.2 | 15.62 |
| SrO | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01-0.11 | 0.05 |
| NiO | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02-0.03 | 0.025 |
| V2O5 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03-0.05 | 0.04 |
| CuO | - | 0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.004-0.01 | 0.008 |
| ZnO | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01-0.02 | 0.016 |
| Y2O3 | - | 0.007 | 0.01 | - | 0.007-0.01 | 0.008 |
| ZrO2 | - | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02-0.06 | 0.036 |

Table 4. Results of chemical analysis (in wt % of oxides) of Kopili Formation inthe borehole GDH-29 of Jaypurhat Mine Area, Jaypurhat.