| Table 1. Properties of ASS Li–S batteries based on various active materials and SPEs | References |  |  | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [43] | [43] | [54] | [55] | This work |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Electrochemical measurement | Cycle retention (%) |  | 48% (60) | 65% (40) | 50% (40) | 67% (50) | 67% (200) | 75% (80) | 64% (100) | - | ~100% (60) | 99% (50) at 70 °C | 60% (1–100) 72% (5-100) | 71% (1–200) 82% (5-200) |
|  |  | Discharge capacity (mAh g-1) | (Cycles) | 394 (60) | 610 (80) | 459 (40) | 600 (50) | 400 (200) | 600 (80) | 634 (100) | ~790 (0.1 C, 50) | 800 (60) | 512 (50) | 576 (100) | 417 (100) 389 (200) |
|  |  |  | 1st | 826 | 936 | 918 | 900 | 600 | 805 | 998 | ~1200 (0.05 C) | 791.6 | 518 | 957 (1st) 803 (5th) | 590 (1st) 477 (5th) |
|  |  | C-rate |  | 0.05 C | 0.1 C | 0.05 C | 0.05 C | 0.2 C | - | 0.1 C | - | 0.05 C | 0.1 C | 0.1 CV | 1 C |
|  |  | Voltage range (V) |  | 1.0–3.0 | 1.5–3.0 | 1.7–2.8 | 1.6–2.80 | 1.5–3.0 | 1.8–2.6 | 1.0–3.0 | 1.0–3.0 | 1.5–3.0 | 1.6–2.8 | 1.7–2.8 |  |
|  | Ionic conductivity at room temperature (S/cm) |  |  | 2.10 × 10−3 | 3.40 × 10−4 | 3.31 × 10−4 | 9.00 × 10−5 (70 ℃) | 1.04 × 10−4 (60 ℃) | 2.32 × 10−4 | 3.22 × 10−4 (60 ℃) | ~2.00 × 10−4 (70 ℃) | 5.6 × 10−4 | ∼6 × 10−4 (90 °C) | 4.70 ⨯ 10−4 |  |
|  | SPE |  |  | LPS-PEO- LiClO4 | LiTFSI/PVDF/ LLBZTO/LiF | PVDF-HFP/ LATP/LiTFSI | LiFSI/PEO | LiTNFSI/PEO | PEO- LiTFSI-IL@ ZrO2 | PEO-LiTFSI- MMT | BN-PEO- PVDF/LiTFSI | Li7P2.9Mn0.1S10.7I0.3 glass-ceramic | Al2O3–CPE+LICGC | PEO- LiFSI0.1/ (Pyr14TFSI)0.4 |  |
|  | Active material |  |  | S/Graphene | S/Vulcan carbon | S/Super P | S/KB | CMK-3/S | N-CNs/S | S/PAN/ Mg0.6Ni0.4O | S/KB | S/C | S/KB | S/rGO |  |