Table 1. The chemical compositions of Ce3+ Doped Barium Tin Boro-phosphate glass

| Element | Net Counts | Weight % | Atom % | Formula |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 28 | 0.91 | 2.03 | B |
| O | 6593 | 52.69 | 79.12 | O |
| Sn | 34 | 0.16 | 0.16 | Sn |
| F | 24 | 0.09 | 0.08 | F |
| P | 6186 | 16.51 | 12.81 | P |
| Ti | 415 | 2.06 | 1.00 | Ti |
| Sr | 12 | 0.07 | 0.02 | Sr |
| Ba | 3732 | 26.40 | 4.62 | Ba |
| Ce | 82 | 1.11 | 0.16 | Ce |
| Total |  | 100.00 | 100.00 |  |