Table 1. The chemical compositions of Ce3+ Doped Barium Tin Boro-phosphate glass
	Element
	Net Counts
	Weight %
	Atom %
	Formula

	B
	28
	0.91
	2.03
	B

	O
	6593
	52.69
	79.12
	O

	Sn
	34
	0.16
	0.16
	Sn

	F
	24
	0.09
	0.08
	F

	P
	6186
	16.51
	12.81
	P

	Ti
	415
	2.06
	1.00
	Ti

	Sr
	12
	0.07
	0.02
	Sr

	Ba
	3732
	26.40
	4.62
	Ba

	Ce
	82
	1.11
	0.16
	Ce

	Total
	
	100.00
	100.00
	



