| MW+PS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Run | PS (g anion/L) | pH | Mw Power* (watt) | Duration (min) | qe (mg dye/ g GAC) |
| 1 | 25 | 12 | 2 | 10 | 4.335 |
| 2 | 50 | 3 | 3 | 10 | 4.195 |
| 3 | 50 | 12 | 2 | 15 | 4.843 |
| 4 | 50 | 7.5 | 2 | 10 | 4.125 |
| 5 | 75 | 3 | 2 | 10 | 2.964 |
| 6 | 75 | 12 | 2 | 10 | 3.375 |
| 7 | 50 | 7.5 | 2 | 10 | 4.125 |
| 8 | 50 | 7.5 | 1 | 15 | 5.355 |
| 9 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3.316 |
| 10 | 50 | 7.5 | 2 | 10 | 4.125 |
| 11 | 50 | 7.5 | 1 | 5 | 3.238 |
| 12 | 25 | 7.5 | 1 | 10 | 4.464 |
| 13 | 50 | 3 | 2 | 15 | 1.199 |
| 14 | 50 | 3 | 1 | 10 | 3.675 |
| 15 | 25 | 3 | 2 | 10 | 2.800 |
| 16 | 75 | 7.5 | 3 | 10 | 2.922 |
| 17 | 50 | 7.5 | 3 | 15 | 1.925 |
| 18 | 75 | 7.5 | 1 | 10 | 3.515 |
| 19 | 75 | 7.5 | 2 | 15 | 2,800 |
| 20 | 50 | 7.5 | 2 | 10 | 4.125 |
| 21 | 50 | 12 | 1 | 10 | 2.859 |
| 22 | 50 | 12 | 2 | 5 | 3.437 |
| 23 | 25 | 7.5 | 2 | 5 | 3.070 |
| 24 | 50 | 12 | 3 | 10 | 4.230 |
| 25 | 50 | 7.5 | 2 | 10 | 4.125 |
| 26 | 25 | 7.5 | 2 | 15 | 1.457 |
| 27 | 75 | 7.5 | 2 | 5 | 3.175 |
| 28 | 50 | 7.5 | 3 | 5 | 4.867 |
| 29 | 25 | 7.5 | 3 | 10 | 3.168 |

Table S1. Experimantal Design and response parameters for MW+PS process

*In MW power factor, 1,2,3 codes correspond to 126, 364 and 700 W, respectively.

Table S2. Experimantal Design and response parameters for Fe(II)+PS process

| Run | Fe (II) (g/L) | PS (g anion/L) | Duration (min) | pH | qe (mg dye/ g GAC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | 50 | 35 | 3 | 4.363 |
| 2 | 2.4 | 50 | 35 | 7.5 | 5.100 |
| 3 | 2.4 | 25 | 35 | 3 | 5.171 |
| 4 | 4 | 50 | 10 | 7.5 | 2.851 |
| 5 | 0.8 | 50 | 10 | 7.5 | 4.222 |
| 6 | 4 | 50 | 35 | 3 | 5.234 |
| 7 | 2.4 | 75 | 35 | 3 | 4.015 |
| 8 | 0.8 | 75 | 35 | 7.5 | 5.156 |
| 9 | 2.4 | 25 | 35 | 12 | 4.937 |
| 10 | 2.4 | 50 | 35 | 7.5 | 5.100 |
| 11 | 2.4 | 75 | 10 | 7.5 | 3.582 |
| 12 | 4 | 50 | 35 | 12 | 5.394 |
| 13 | 2.4 | 50 | 10 | 3 | 4.824 |
| 14 | 2.4 | 50 | 60 | 12 | 6.917 |
| 15 | 2.4 | 50 | 35 | 7.5 | 5.100 |
| 16 | 2.4 | 75 | 35 | 12 | 5.91 |
| 17 | 2.4 | 50 | 35 | 7.5 | 5.100 |
| 18 | 0.8 | 50 | 35 | 12 | 5.128 |
| 19 | 4 | 50 | 60 | 7.5 | 4.48 |
| 20 | 2.4 | 25 | 10 | 7.5 | 5.414 |
| 21 | 2.4 | 50 | 35 | 7.5 | 5.100 |
| 22 | 4 | 75 | 35 | 7.5 | 4.832 |
| 23 | 4 | 25 | 35 | 7.5 | 5.011 |
| 24 | 2.4 | 50 | 10 | 12 | 5.677 |
| 25 | 0.8 | 25 | 35 | 7.5 | 3.855 |
| 26 | 0.8 | 50 | 60 | 7.5 | 2.656 |
| 27 | 2.4 | 75 | 60 | 7.5 | 6.137 |
| 28 | 2.4 | 50 | 60 | 3 | 4.242 |
| 29 | 2.4 | 25 | 60 | 7.5 | 4.996 |

Table S3. Experimantal Design and response parameters for O3+H2O2 regeneration process

| O3+H2O2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Run | H2O2 (mole/L) | Ozone (%) | Duration (min) | pH | qe (mg dye/ g GAC) |
| 1 | 1.96 | 60 | 120 | 13 | 3.773 |
| 2 | 2.94 | 20 | 75 | 8 | 3.546 |
| 3 | 1.96 | 100 | 75 | 13 | 4.023 |
| 4 | 2.94 | 60 | 120 | 8 | 4.200 |
| 5 | 2.94 | 60 | 30 | 8 | 7.242 |
| 6 | 1.96 | 100 | 120 | 8 | 5.179 |
| 7 | 1.96 | 20 | 75 | 13 | 2.929 |
| 8 | 0.98 | 60 | 30 | 8 | 3.472 |
| 9 | 1.96 | 20 | 75 | 3 | 5.398 |
| 10 | 1.96 | 60 | 75 | 8 | 4.359 |
| 11 | 0.98 | 60 | 75 | 3 | 3.531 |
| 12 | 0.98 | 60 | 120 | 8 | 7.800 |
| 13 | 1.96 | 60 | 75 | 8 | 4.359 |
| 14 | 2.94 | 100 | 75 | 8 | 3.980 |
| 15 | 1.96 | 100 | 75 | 3 | 3.683 |
| 16 | 1.96 | 20 | 30 | 8 | 6.437 |
| 17 | 2.94 | 60 | 75 | 3 | 4.257 |
| 18 | 1.96 | 60 | 75 | 8 | 4.359 |
| 19 | 1.96 | 60 | 30 | 3 | 6.851 |
| 20 | 0.98 | 60 | 75 | 13 | 3.906 |
| 21 | 1.96 | 60 | 75 | 8 | 4.359 |
| 22 | 0.98 | 100 | 75 | 8 | 4.859 |
| 23 | 1.96 | 20 | 120 | 8 | 4.152 |
| 24 | 1.96 | 100 | 30 | 8 | 7.285 |
| 25 | 1.96 | 60 | 75 | 8 | 4.359 |
| 26 | 0.98 | 20 | 75 | 8 | 4.695 |
| 27 | 1.96 | 60 | 30 | 13 | 4.535 |
| 28 | 2.94 | 60 | 75 | 13 | 3.398 |
| 29 | 1.96 | 60 | 120 | 3 | 2.832 |

Fig S1. Optimum operating conditions for (MW+PS) process

Fig S2. Optimum operating conditions for (Fe(II)+PS) process

Fig S3. Optimum operating conditions for (O3+H2O2) process

Fig S4. PROMETHEE Rainbow analysis of regeneration processes