Table A1. Experiments based on Box Behnken design and experimental results

| Std | Run | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | Response 1 | Response 2 | Response 3 | Response 4 | Response 5 | Response 6 | Response 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A: Index (I/P) | B: Temperature | C: Time | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | -1 | 493.72 | 39.89 | 18.66 | 21.85 | 7.89 | 94 | 47.19 |
| 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 166.7 | 23.44 | 8.61 | 6.32 | 2.78 | 1 | 51.15 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 295.03 | 27.38 | 9.05 | 11.16 | 5.55 | 87 | 50.66 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 301.96 | 29.05 | 6.69 | 10.73 | 5.35 | 87 | 49.8 |
| 3 | 5 | -1 | 1 | 0 | 143.64 | 20.48 | 9.62 | 6.32 | 2.44 | 1 | 51.76 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 304.86 | 28.12 | 7.07 | 11.22 | 5.58 | 85 | 50.14 |
| 7 | 7 | -1 | 0 | 1 | 164.86 | 21.48 | 7.47 | 12.52 | 3.91 | 1 | 54.05 |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 301.96 | 29.05 | 6.69 | 10.73 | 5.35 | 87 | 49.8 |
| 10 | 9 | 0 | 1 | -1 | 350.8 | 29.65 | 9.83 | 15.91 | 9.46 | 1 | 52.23 |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 536.17 | 39.09 | 13.9 | 13.95 | 6.78 | 95 | 48.75 |
| 9 | 11 | 0 | -1 | -1 | 356.54 | 31.18 | 19.62 | 27.27 | 11.68 | 58 | 53.23 |
| 5 | 12 | -1 | 0 | -1 | 166.23 | 18.53 | 11.21 | 10.44 | 3.25 | 97 | 50.93 |
| 11 | 13 | 0 | -1 | 1 | 316.41 | 31.24 | 8.62 | 26.4 | 8.07 | 1 | 60.07 |
| 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 312.82 | 28.64 | 9.97 | 14.53 | 6.81 | 68 | 50.95 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 301.96 | 29.05 | 6.69 | 10.73 | 5.35 | 87 | 49.8 |
| 2 | 16 | 1 | -1 | 0 | 540.76 | 42.14 | 31.08 | 17.1 | 16.05 | 97 | 54.19 |
| 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 583.15 | 47 | 30.02 | 34.78 | 16.29 | 88 | 52.3 |

Table A2. Factor effects and associated p-values for responses

| Relationship |  | Factor | Responses |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1 |  | R2 |  | R3 |  | R4 |  |
|  |  |  | Factor effectª | p-value | Factor effect | p-value | Factor effect | p-value | Factor effect | p-value |
| Main effects | Linear | A | 23.58 | 0.000* | 14.54 | 0.000* | 7.11 | 0.000* | 4.50 | 0.003* |
|  |  | B | -0.58 | 0.582 | -1.75 | 0.123 | -3.08 | 0.018* | -2.28 | 0.057 |
|  |  | C | 0.16 | 0.881 | 1.57 | 0.160 | -0.41 | 0.697 | 1.10 | 0.306 |
| Non-linear contribution | Pure quadratic | A*A | 2.87 | 0.024* | 2.16 | 0.068 | 4.87 | 0.002* | -0.28 | 0.787 |
|  |  | B*B | 1.26 | 0.249 | 0.61 | 0.563 | 1.36 | 0.216 | 0.29 | 0.783 |
|  |  | C*C | 1.73 | 0.128 | 1.04 | 0.331 | 2.11 | 0.072 | 4.79 | 0.002* |
|  | Cross product | A*B | 0.41 | 0.696 | -0.02 | 0.983 | -3.22 | 0.015* | -0.39 | 0.711 |
|  |  | A*C | 2.00 | 0.085 | 1.02 | 0.343 | 2.68 | 0.032* | 1.33 | 0.226 |
|  |  | B*C | 0.05 | 0.964 | -0.26 | 0.801 | 1.97 | 0.089 | -0.06 | 0.952 |
| Relationship |  | Factor | Responses |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | R5 |  | R6 |  | R7 |  | N/A |  |
|  |  |  | Factor effect | p-value | Factor effect | p-value | Factor effect | p-value | Factor effect | p-value |
| Main effects | Linear | A | 5.54 | 0.001* | 4.69 | 0.002* | -1.73 | 0.128 | N/A | N/A |
|  |  | B | -2.10 | 0.074 | 0.14 | 0.896 | -4.72 | 0.002* | N/A | N/A |
|  |  | C | 0.45 | 0.667 | -1.58 | 0.159 | 4.36 | 0.003* | N/A | N/A |
| Non-linear contribution | Pure quadratic | A*A | 0.19 | 0.856 | -0.02 | 0.987 | -1.45 | 0.191 | N/A | N/A |
|  |  | B*B | 1.28 | 0.243 | -3.78 | 0.007* | 4.06 | 0.005* | N/A | N/A |
|  |  | C*C | 2.04 | 0.081 | -1.64 | 0.145 | 3.42 | 0.011 | N/A | N/A |
|  | Cross product | A*B | -2.02 | 0.083 | -0.05 | 0.963 | -2.70 | 0.030* | N/A | N/A |
|  |  | A*C | 1.75 | 0.123 | 2.28 | 0.066 | 0.89 | 0.403 | N/A | N/A |
|  |  | B*C | 0.22 | 0.834 | 3.02 | 0.019* | -3.63 | 0.008* | N/A | N/A |

ª (+) Synergistic effect; (-) Antagonistic effect); *significant at 5% (p-value).