Electric Appendix (Jiang et al.)

Raw data of warp of timber from Fig. 6 are listed below. The values in gray column do not pass “level 1” of JAS standard. 

Table A1. Raw data from Fig. 6.
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Experiment 1 Experiment 2-1 Experiment 2-2

Number Green After Green After Green After
treatment treatment treatment
15 75 125 14.0 180 11.0
3 15 105 13.0 200 10.0
a5 15 105 9.5 160 6.5
9 25 120 9.5 185 45
85 75 8.0 1.0 165 13.0
10 2 75 5.0 160 5.7
9 3.5 145 40 100 14.0
5 95 170 5.0 9.0 8.0
5 75 85 45 110 10.0
a5 105 5.0 120 8.0
Warp(mm) 105 6 X X X X
9 3 X X X X
9 3 X X X X
125 8 X X X X
65 25 X X X X
3 65 X X X X
95 10 X X X X
85 5 X X X X
8 55 X X X X
125 85 X X X X
Average(mm) 7.475 5.275 11.2 7.1 14.7 9.1
SD(mm) 3.0 2.7 2.8 4.0 3.7 2.9
Adoption rate(%) ~ 45% 85% 20% 60% 0% 50%

Note: "X" stands for no data.




