Table 1. Mechanical properties values of neat PVC and PVC/ Organoclay nanocomposites

Sample                                              Organoclay     Tensile strength    Shore A hardness          Elongation

(OMMT)                                                                             at break

(wt %)               (MPa)                                                     (%)

PVC                                                        0                    5.82                     65.35                          117.48

PVC/OMMT (99.5/0.5)                         0.5                  7.16                     65.40                          152.86

PVC /OMMT (99.25//0.75)                   0.75                7.26                     65.50                          157.19

PVC /OMMT (99/1)                              1                      8.27                    65.70                          243.26

PVC /OMMT (87.75/1.25)                    1.25                 7.14                    63.20                          151.07

PVC /OMMT (87.5/1.5)                        1.5                   7.11                    60.15                          150.72

Table 2. Mechanical properties values of neat PVC and  PVC/ Organoclay nanocomposites

Sample                                              Organoclay   (OMMT)         Deshydrochloration duration

(wt %)                                 (min)

PVC                                                        0                                          45

PVC/OMMT (99.5/0.5)                         0.5                                        48

PVC /OMMT (99.25//0.75)                   0.75                                      54

PVC /OMMT (99/1)                              1                                           70

PVC /OMMT (87.75/1.25)                    1.25                                      34

PVC /OMMT (87.5/1.5)                        1.5                                        31

Table  3. Torque maximum (MH), torque minimum (ML), torque difference (MH-ML) and balanced torque (BT) versus time for PP/NR (90/10) blend and its nanocomposites.

Organoclay content (phr)   MH (dN.m)       ML (dN.m)                MH-ML (dN.m)        BT (dN.m)

0                                       16.5                    2.5                              14.0                            7.0

1                                       22.0                    2.0                              20.0                            8.0

3                                       24.0                    4.0                              20.0                            7.5

5                                       25.0                    2.5                              22.5                            6.0

7                                       27.5                    2.5                              25.0                            5.5

9                                       42.0                    2.9                              39.1                            7.0

Table 4. Water resistance properties (measured in water at 25 °C for 3 days) a

of  neat PVC and PVC/Organoclay nanocomposites

Organolay content                            water uptake ratea

(%)                                               (wt %)

0                                                        0.018

0.5                                                     0.036

0.75                                                   0.053

1                                                        0.073

1.25                                                   0.083

1.5                                                     0.1

a The water uptake rate was calculated as follow :

water uptake rate = (W2-W1) /W1 x 100%, where W2 is the weight of the wet

sample and  W1is the weight of the dry sample.