Table 1

|  | Space group | Atomic position |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (0,0,0) | 1/4, 1/4, 1/4 | (1/2,1/2,1/2) | (3/4,3/4,3/4) |
| Type 1 (L21-type) | 225 (Fm-3m) | Co | Zr | Co | Z |
| Type 2 (X- type) | 216 (F-43m) | Co | Co | Zr | Z |

Table.2

|  | type | a (A°) |  | B(GPa) |  | E0(Ry) |  | Ecoh (Ry) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | This work | other | This work | other | This work | other | This work | other |
| Co2ZrPb | L21 | 6.389 | 6.385[30] 6.367[31] | 141.62 | 137.7[30] 157.8[31] | -54629.685 | −54629.660[31] | -0.36 | -0.41[31] |
|  | X | 6.498 | / | 113.85 | / | -54629.569 | / | -0.33 | / |
| Co2ZrBi | L21 | 6.438 | 6.443[30] | 112.87 | 107.6[30] | -55935.452 | / | -0.34 | / |
|  | X | 6.538 | / | 107.19 | / | -55935.356 | / | -0.31 | / |
| Co2ZrAs | L21 | 6.105 | 6.103[30] | 140.03 | 137.9[30] | -17294.609 | / | -0.40 | / |
|  | X | 6.177 | / | 134.85 | / | -17294.555 | / | -0.39 | / |

Table.3

|  | Ueff (Co)(Ry) | Ueff(Co)(eV) | Ueff(Zr) (Ry) | Ueff(Zr) (eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Co2ZrAs | 0.3213 | 4.371 | 0.6506 | 8.852 |
| Co2ZrBi | 0.3225 | 4.387 | 0.6586 | 8.961 |
| Co2ZrPb | 0.3302 | 4.493 | 0.6419 | 8.733 |