## Annex

| T | tree # | density | Gc_CBBM | Gf_CBBM | ac | aFPZ | ε1crit | Fmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sample |  | [kg/m3] | [N/m] | [N/m] | [mm] | [mm] | [-] | [N] |
| T007 | IV | 467.6 | 108.0 | 180.0 | 36.5 | 45.0 | 0.0018 | 296.2 |
| T009 | IV | 487.3 | 137.3 | 166.0 | 22.4 | 29.0 | 0.0009 | 299.0 |
| T011 | IV | 479.2 | 173.6 | 231.0 | 16.4 | 26.3 | 0.0034 | 257.4 |
| T012 | IV | 471.1 | 129.0 | 207.0 | 22.7 | 50.0 | 0.0034 | 279.0 |
| T016 | II | 513.9 | 125.0 | 191.0 | 24.7 | 44.0 | 0.0025 | 279.9 |
| T017 | II | 510.4 | 180.6 | 220.0 | 27.4 | 37.0 | 0.0014 | 331.0 |
| T018 | II | 510.4 | 170.5 | 240.0 | 26.5 | 40.0 | 0.0011 | 314.1 |
| T019 | II | 506.9 | 139.0 | 216.0 | 26.8 | 39.0 | 0.0028 | 320.0 |
| T022 | II | 510.4 | 173.0 | 217.0 | 15.6 | 36.0 | 0.0043 | 299.5 |
| T025 | II | 520.8 | 208.0 | 253.0 | 20.6 | 38.0 | 0.0038 | 295.0 |
| average |  | 497.8 | 154.4 | 212.1 | 23.9 | 38.4 | 0.0025 | 297.1 |
| stdev |  | 19.5 | 31.1 | 27.0 | 6.0 | 7.1 | 0.0012 | 21.6 |
| var. coef |  | 0.04 | 0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 0.47 | 0.07 |

| R | tree # | density | Gc_CBBM | Gf_CBBM | ac | aFPZ | ε1crit | Fmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sample |  | [kg/m3] | [N/m] | [N/m] | [mm] | [mm] | [-] | [N] |
| R007 | III | 483.8 | 177.9 | 238.0 | 23.1 | 28.6 | 0.0008 | 448.5 |
| R011 | III | 493.1 | 160.0 | 260.0 | 19.5 | 25.1 | 0.0009 | 494.7 |
| R009 | III | 486.1 | 235.0 | 258.0 | 23.1 | 36.8 | 0.0020 | 493.0 |
| R010 | III | 487.3 | 156.8 | 227.0 | 23.2 | 32.1 | 0.0009 | 435.7 |
| R008 | IV | 491.9 | 187.8 | 300.0 | 24.0 | 29.4 | 0.0013 | 403.3 |
| R012 | IV | 460.6 | 165.4 | 234.0 | 22.5 | 39.0 | 0.0023 | 388.5 |
| R013 | IV | 497.7 | 163.3 | 229.0 | 22.1 | 28.3 | 0.0009 | 391.1 |
| R014 | IV | 451.4 | 146.9 | 286.0 | 19.7 | 32.3 | 0.0018 | 420.0 |
| R015 | IV | 491.9 | 121.5 | 245.0 | 22.1 | 25.6 | 0.0007 | 404.7 |
| R016 | IV | 441.0 | 125.7 | 208.0 | 20.8 | 27.3 | 0.0012 | 394.8 |
| R017 | IV | 500.0 | 184.8 | 254.0 | 21.6 | 31.0 | 0.0019 | 469.1 |
| R018 | IV | 464.1 | 161.6 | 249.0 | 24.1 | 26.0 | 0.0005 | 388.0 |
| average |  | 479.1 | 165.6 | 249.0 | 22.1 | 30.1 | 0.0013 | 427.6 |
| stdev |  | 19.6 | 29.9 | 25.4 | 1.5 | 4.4 | 0.0006 | 40.1 |
| var. coef |  | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.47 | 0.09 |

| TR | tree # | density | Gc_CBBM | Gf_CBBM | ac | aFPZ | ε1crit | Fmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sample |  | [kg/m3] | [N/m] | [N/m] | [mm] | [mm] | [-] | [N] |
| TR013 | III | 490.7 | 351.0 | 378.0 | 17.8 | 60.0 | 0.0034 | 475.3 |
| TR015 | III | 482.6 | 290.0 | 359.0 | 22.0 | 27.0 | 0.0024 | 483.5 |
| TR016 | III | 483.8 | 250.0 | 358.0 | 26.6 | 32.0 | 0.0012 | 438.5 |
| TR017 | III | 483.8 | 330.0 | 335.0 | 21.3 | 29.2 | 0.0022 | 511.4 |
| TR009 | I | 435.2 | 230.0 | 285.0 | 16.3 | 35.0 | 0.0053 | 442.3 |
| TR012 | I | 445.6 | 280.0 | 369.0 | 30.1 | 60.0 | 0.0032 | 416.0 |
| TR018 | I | 432.9 | 319.0 | 321.6 | 14.1 | 30.0 | 0.0050 | 470.5 |
| TR019 | I | 442.1 | 303.0 | 340.0 | 9.2 | 21.0 | 0.0049 | 511.6 |
| TR021 | I | 471.1 | 285.0 | 327.0 | 17.5 | 32.3 | 0.0030 | 482.1 |
| average |  | 463.1 | 293.1 | 341.4 | 19.4 | 36.3 | 0.0034 | 470.1 |
| stdev |  | 23.7 | 38.0 | 28.5 | 6.4 | 14.0 | 0.0014 | 32.6 |
| var. coef |  | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.07 |

#### Table 3. Detailed results in T, R and TR direction, respectively