Table 9. Cutting experiments for force coefficients.

| Test No. | Feed per tooth (mm) | Spindle speed(r/min) | Axial cutting depth(mm) | Feed rate(mm/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.022 | 3000 | 0.5 | 200 |
| 2 | 0.044 | 3000 | 0.5 | 400 |
| 3 | 0.066 | 3000 | 0.5 | 600 |
| 4 | 0.022 | 3000 | 1.0 | 200 |
| 5 | 0.044 | 3000 | 1.0 | 400 |
| 6 | 0.066 | 3000 | 1.0 | 600 |
| 7 | 0.022 | 3000 | 1.5 | 200 |
| 8 | 0.044 | 3000 | 1.5 | 400 |
| 9 | 0.066 | 3000 | 1.5 | 600 |