Appendix_A1 UCS of the mixtures of ternary geopolymers

| NO. | FA(g) | GBFS(g) | SS(g) | W(g) | HSS(g) | Age(day) | UCS(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 0 | 0 | 815 | 160 | 3 | 0.14 |
| 2 | 1800 | 200 | 0 | 815 | 160 | 3 | 0.15 |
| 3 | 1600 | 400 | 0 | 815 | 160 | 3 | 0.16 |
| 4 | 1400 | 600 | 0 | 815 | 160 | 3 | 0.19 |
| 5 | 1200 | 800 | 0 | 815 | 160 | 3 | 0.22 |
| 6 | 1000 | 1000 | 0 | 815 | 160 | 3 | 5.80 |
| 7 | 800 | 1200 | 0 | 815 | 160 | 3 | 14.97 |
| 8 | 600 | 1400 | 0 | 815 | 160 | 3 | 20.98 |
| 9 | 400 | 1600 | 0 | 815 | 160 | 3 | 12.83 |
| 10 | 200 | 1800 | 0 | 815 | 160 | 3 | 15.85 |
| 11 | 0 | 2000 | 0 | 815 | 160 | 3 | 26.70 |
| 12 | 540 | 1400 | 60 | 815 | 160 | 3 | 11.05 |
| 13 | 480 | 1400 | 120 | 815 | 160 | 3 | 23.20 |
| 14 | 420 | 1400 | 180 | 815 | 160 | 3 | 14.70 |
| 15 | 360 | 1400 | 240 | 815 | 160 | 3 | 15.72 |
| 16 | 300 | 1400 | 300 | 815 | 160 | 3 | 9.73 |
| 17 | 240 | 1400 | 360 | 815 | 160 | 3 | 8.70 |
| 18 | 600 | 1260 | 140 | 815 | 160 | 3 | 11.86 |
| 19 | 600 | 1120 | 280 | 815 | 160 | 3 | 15.87 |
| 20 | 600 | 980 | 420 | 815 | 160 | 3 | 11.71 |
| 21 | 600 | 840 | 560 | 815 | 160 | 3 | 13.91 |
| 22 | 600 | 700 | 700 | 815 | 160 | 3 | 9.28 |
| 23 | 600 | 560 | 840 | 815 | 160 | 3 | 11.37 |
| 24 | 600 | 1200 | 200 | 815 | 160 | 3 | 15.19 |
| 25 | 600 | 1000 | 400 | 650 | 160 | 3 | 28.59 |
| 26 | 600 | 800 | 600 | 815 | 160 | 3 | 9.28 |
| 27 | 600 | 600 | 800 | 815 | 160 | 3 | 8.66 |
| 28 | 400 | 1200 | 400 | 815 | 160 | 3 | 21.35 |
| 29 | 200 | 1200 | 600 | 815 | 160 | 3 | 12.28 |
| 30 | 2000 | 0 | 0 | 815 | 160 | 7 | 0.14 |
| 31 | 1800 | 200 | 0 | 815 | 160 | 7 | 0.15 |
| 32 | 1600 | 400 | 0 | 815 | 160 | 7 | 0.16 |
| 33 | 1400 | 600 | 0 | 815 | 160 | 7 | 0.20 |
| 34 | 1200 | 800 | 0 | 815 | 160 | 7 | 0.26 |
| 35 | 1000 | 1000 | 0 | 815 | 160 | 7 | 16.33 |
| 36 | 800 | 1200 | 0 | 815 | 160 | 7 | 17.79 |
| 37 | 600 | 1400 | 0 | 815 | 160 | 7 | 26.60 |
| 38 | 600 | 1260 | 140 | 815 | 160 | 7 | 24.45 |
| 39 | 600 | 1120 | 280 | 815 | 160 | 7 | 26.31 |
| 40 | 600 | 980 | 420 | 815 | 160 | 7 | 21.20 |
| 41 | 600 | 840 | 560 | 815 | 160 | 7 | 21.06 |
| 42 | 600 | 700 | 700 | 815 | 160 | 7 | 14.09 |
| 43 | 600 | 560 | 840 | 815 | 160 | 7 | 13.13 |
| 44 | 600 | 1200 | 200 | 815 | 160 | 7 | 24.92 |
| 45 | 600 | 1000 | 400 | 650 | 160 | 7 | 34.94 |
| 46 | 600 | 800 | 600 | 815 | 160 | 7 | 18.11 |
| 47 | 600 | 600 | 800 | 815 | 160 | 7 | 11.39 |
| 48 | 540 | 1400 | 60 | 815 | 160 | 7 | 24.15 |
| 49 | 480 | 1400 | 120 | 815 | 160 | 7 | 29.55 |
| 50 | 420 | 1400 | 180 | 815 | 160 | 7 | 14.42 |
| 51 | 400 | 1600 | 0 | 815 | 160 | 7 | 22.47 |
| 52 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 80 | 28 | 14.45 |
| 53 | 400 | 1200 | 400 | 815 | 160 | 7 | 24.88 |
| 54 | 360 | 1400 | 240 | 815 | 160 | 7 | 17.00 |
| 55 | 300 | 1400 | 300 | 815 | 160 | 7 | 20.38 |
| 56 | 240 | 1400 | 360 | 815 | 160 | 7 | 28.08 |
| 57 | 200 | 1800 | 0 | 815 | 160 | 7 | 23.43 |
| 58 | 200 | 1200 | 600 | 815 | 160 | 7 | 22.32 |
| 59 | 0 | 2000 | 0 | 815 | 160 | 7 | 27.40 |
| 60 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 80 | 3 | 10.26 |
| 61 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 100 | 3 | 14.06 |
| 62 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 120 | 3 | 11.37 |
| 63 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 200 | 3 | 13.47 |
| 64 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 220 | 3 | 12.61 |
| 65 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 240 | 3 | 17.22 |
| 66 | 2000 | 0 | 0 | 815 | 160 | 28 | 0.29 |
| 67 | 1800 | 200 | 0 | 815 | 160 | 28 | 0.38 |
| 68 | 1600 | 400 | 0 | 815 | 160 | 28 | 0.24 |
| 69 | 1400 | 600 | 0 | 815 | 160 | 28 | 0.25 |
| 70 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 80 | 7 | 8.90 |
| 71 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 100 | 7 | 15.71 |
| 72 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 120 | 7 | 17.36 |
| 73 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 200 | 7 | 19.22 |
| 74 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 220 | 7 | 12.38 |
| 75 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 240 | 7 | 17.56 |
| 76 | 1200 | 800 | 0 | 815 | 160 | 28 | 0.47 |
| 77 | 600 | 1000 | 400 | 650 | 160 | 28 | 57.52 |
| 78 | 600 | 1000 | 400 | 700 | 160 | 28 | 54.22 |
| 79 | 1000 | 1000 | 0 | 815 | 160 | 28 | 23.00 |
| 80 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 100 | 28 | 19.87 |
| 81 | 800 | 1200 | 0 | 815 | 160 | 28 | 39.77 |
| 82 | 600 | 560 | 840 | 815 | 160 | 28 | 28.26 |
| 83 | 600 | 700 | 700 | 815 | 160 | 28 | 16.96 |
| 84 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 120 | 28 | 21.40 |
| 85 | 600 | 1000 | 400 | 700 | 160 | 7 | 30.47 |
| 86 | 600 | 840 | 560 | 815 | 160 | 28 | 40.60 |
| 87 | 600 | 600 | 800 | 815 | 160 | 28 | 20.3 |
| 88 | 600 | 980 | 420 | 815 | 160 | 28 | 21.28 |
| 89 | 600 | 1120 | 280 | 815 | 160 | 28 | 21.65 |
| 90 | 600 | 1260 | 140 | 815 | 160 | 28 | 31.39 |
| 91 | 600 | 1000 | 400 | 750 | 160 | 28 | 49.50 |
| 92 | 600 | 800 | 600 | 815 | 160 | 28 | 35.95 |
| 93 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 240 | 28 | 24.98 |
| 94 | 600 | 1200 | 200 | 815 | 160 | 28 | 40.75 |
| 95 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 220 | 28 | 25.11 |
| 96 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 200 | 28 | 28.05 |
| 97 | 600 | 1400 | 0 | 815 | 160 | 28 | 42.19 |
| 98 | 600 | 1000 | 400 | 750 | 160 | 7 | 25.02 |
| 99 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 160 | 7 | 29.95 |
| 100 | 540 | 1400 | 60 | 815 | 160 | 28 | 36.43 |
| 101 | 600 | 1000 | 400 | 700 | 160 | 3 | 26.31 |
| 102 | 600 | 1000 | 400 | 750 | 160 | 3 | 22.04 |
| 103 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 160 | 3 | 21.61 |
| 104 | 600 | 1000 | 400 | 850 | 160 | 3 | 13.36 |
| 105 | 600 | 1000 | 400 | 900 | 160 | 3 | 12.31 |
| 106 | 600 | 1000 | 400 | 815 | 160 | 28 | 46.79 |
| 107 | 600 | 1000 | 400 | 850 | 160 | 28 | 21.42 |
| 108 | 600 | 1000 | 400 | 850 | 160 | 7 | 19.49 |
| 109 | 600 | 1000 | 400 | 900 | 160 | 28 | 18.64 |
| 110 | 600 | 1000 | 400 | 900 | 160 | 7 | 16.22 |
| 111 | 480 | 1400 | 120 | 815 | 160 | 28 | 35.78 |
| 112 | 420 | 1400 | 180 | 815 | 160 | 28 | 28.70 |
| 113 | 400 | 1600 | 0 | 815 | 160 | 28 | 25.07 |
| 114 | 360 | 1400 | 240 | 815 | 160 | 28 | 23.93 |
| 115 | 300 | 1400 | 300 | 815 | 160 | 28 | 22.50 |
| 116 | 240 | 1400 | 360 | 815 | 160 | 28 | 19.87 |
| 117 | 200 | 1800 | 0 | 815 | 160 | 28 | 34.05 |
| 118 | 0 | 2000 | 0 | 815 | 160 | 28 | 29.78 |
| 119 | 200 | 1200 | 600 | 815 | 160 | 28 | 21.10 |
| 120 | 400 | 1200 | 400 | 815 | 160 | 28 | 28.96 |

Appendix_A2 Bi-objective optimization for UCS and cost for ternary geopolymers

| NO. | Pareto front |  | Actual data |  | TOPSIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UCS | COST | UCS | COST |  |
| 1 | 0.00 | 77.91 | 14.45 | 68.49 | 0.94599 |
| 2 | 42.99 | 70.01 | 0.30 | 81.77 | 0.97671 |
| 3 | 43.08 | 73.90 | 0.38 | 82.64 | 0.9476 |
| 4 | 42.25 | 66.26 | 0.25 | 83.75 | 1 |
| 5 | 40.01 | 64.62 | 0.25 | 84.69 | 0.97443 |
| 6 | 42.97 | 68.06 | 0.47 | 85.86 | 0.99337 |
| 7 | 39.89 | 62.73 | 57.52 | 84.48 | 0.99057 |
| 8 | 42.53 | 67.33 | 54.22 | 81.60 | 0.99402 |
| 9 | 14.67 | 50.45 | 23.00 | 86.87 | 0.234 |
| 10 | 44.67 | 76.47 | 19.88 | 70.24 | 0.94715 |
| 11 | 13.57 | 49.92 | 39.78 | 88.01 | 0.20511 |
| 12 | 15.70 | 50.68 | 28.26 | 60.47 | 0.26489 |
| 13 | 41.07 | 65.29 | 16.96 | 65.35 | 0.98935 |
| 14 | 5.71 | 47.63 | 21.40 | 72.16 | 0.04131 |
| 15 | 41.22 | 65.96 | 40.60 | 70.23 | 0.98563 |
| 16 | 26.17 | 53.94 | 20.37 | 61.74 | 0.61036 |
| 17 | 44.45 | 75.73 | 21.28 | 74.99 | 0.94997 |
| 18 | 27.30 | 54.38 | 21.65 | 79.81 | 0.64931 |
| 19 | 37.00 | 59.51 | 31.39 | 84.45 | 0.94605 |
| 20 | 6.28 | 47.83 | 49.50 | 79.00 | 0.04853 |
| 21 | 16.46 | 50.78 | 35.95 | 68.79 | 0.28894 |
| 22 | 44.13 | 74.69 | 24.98 | 82.65 | 0.95394 |
| 23 | 44.29 | 75.38 | 40.76 | 82.40 | 0.95072 |
| 24 | 24.96 | 53.52 | 25.11 | 80.90 | 0.56897 |
| 25 | 24.54 | 53.40 | 28.05 | 79.15 | 0.55428 |
| 26 | 3.33 | 46.96 | 42.20 | 88.97 | 0.01608 |
| 27 | 3.96 | 47.10 | 36.44 | 87.46 | 0.02222 |
| 28 | 45.02 | 76.95 | 46.80 | 75.71 | 0.94712 |
| 29 | 2.26 | 46.65 | 21.42 | 74.04 | 0.00892 |
| 30 | 12.82 | 49.82 | 18.64 | 71.79 | 0.18364 |
| 31 | 37.77 | 60.32 | 35.78 | 85.72 | 0.96062 |
| 32 | 43.65 | 74.38 | 28.71 | 84.09 | 0.95098 |
| 33 | 0.51 | 46.13 | 25.07 | 90.17 | 0.00239 |
| 34 | 31.41 | 55.95 | 23.94 | 82.35 | 0.78828 |
| 35 | 36.70 | 59.12 | 22.51 | 80.73 | 0.94056 |
| 36 | 25.38 | 53.72 | 19.88 | 78.93 | 0.58311 |
| 37 | 41.19 | 65.95 | 34.05 | 91.15 | 0.98509 |
| 38 | 2.80 | 46.76 | 29.78 | 92.42 | 0.01306 |
| 39 | 5.19 | 47.53 | 21.10 | 70.83 | 0.03392 |
| 40 | 32.68 | 56.51 | 28.96 | 76.81 | 0.82917 |
| 41 | 16.87 | 50.90 |  |  | 0.30133 |
| 42 | 40.29 | 65.06 |  |  | 0.9762 |
| 43 | 40.76 | 65.20 |  |  | 0.98425 |
| 44 | 1.10 | 46.36 |  |  | 0.003 |
| 45 | 45.57 | 77.61 |  |  | 0.94724 |
| 46 | 20.21 | 51.86 |  |  | 0.40854 |
| 47 | 22.71 | 52.67 |  |  | 0.49249 |
| 48 | 4.94 | 47.39 |  |  | 0.03218 |
| 49 | 33.02 | 56.76 |  |  | 0.83918 |
| 50 | 1.41 | 46.55 |  |  | 0.00234 |
| 51 | 36.17 | 58.77 |  |  | 0.92765 |
| 52 | 36.61 | 58.99 |  |  | 0.93902 |
| 53 | 44.87 | 76.65 |  |  | 0.94774 |
| 54 | 35.47 | 58.33 |  |  | 0.90925 |
| 55 | 14.00 | 50.09 |  |  | 0.21644 |
| 56 | 10.49 | 49.05 |  |  | 0.12729 |
| 57 | 22.21 | 52.48 |  |  | 0.4757 |
| 58 | 4.42 | 47.32 |  |  | 0.02516 |
| 59 | 11.69 | 49.47 |  |  | 0.15491 |
| 60 | 43.27 | 74.15 |  |  | 0.94826 |
| 61 | 39.22 | 62.12 |  |  | 0.98095 |
| 62 | 17.18 | 51.05 |  |  | 0.31038 |
| 63 | 31.90 | 56.07 |  |  | 0.80496 |
| 64 | 28.07 | 54.87 |  |  | 0.67433 |
| 65 | 29.54 | 55.21 |  |  | 0.72565 |
| 66 | 45.13 | 77.28 |  |  | 0.94594 |
| 67 | 19.91 | 51.76 |  |  | 0.39875 |
| 68 | 37.80 | 60.87 |  |  | 0.9563 |
| 69 | 26.79 | 54.22 |  |  | 0.63162 |
| 70 | 33.90 | 57.31 |  |  | 0.86527 |
| 71 | 33.59 | 57.13 |  |  | 0.85623 |
| 72 | 28.62 | 54.89 |  |  | 0.6942 |
| 73 | 38.76 | 61.63 |  |  | 0.97433 |
| 74 | 0.64 | 46.32 |  |  | 0 |
| 75 | 38.73 | 61.41 |  |  | 0.97588 |
| 76 | 45.30 | 77.41 |  |  | 0.94647 |
| 77 | 37.05 | 59.78 |  |  | 0.94507 |
| 78 | 35.03 | 58.02 |  |  | 0.89754 |
| 79 | 17.82 | 51.20 |  |  | 0.33104 |
| 80 | 15.80 | 50.74 |  |  | 0.26763 |
| 81 | 35.29 | 58.17 |  |  | 0.90463 |
| 82 | 42.62 | 67.75 |  |  | 0.99147 |
| 83 | 43.93 | 74.50 |  |  | 0.95312 |
| 84 | 11.31 | 49.35 |  |  | 0.14576 |
| 85 | 18.30 | 51.22 |  |  | 0.34709 |
| 86 | 17.43 | 51.19 |  |  | 0.31769 |
| 87 | 12.07 | 49.53 |  |  | 0.16502 |
| 88 | 24.05 | 53.28 |  |  | 0.5373 |
| 89 | 29.80 | 55.32 |  |  | 0.73452 |
| 90 | 8.89 | 48.48 |  |  | 0.09474 |
| 91 | 27.84 | 54.75 |  |  | 0.66682 |
| 92 | 8.60 | 48.41 |  |  | 0.08887 |
| 93 | 28.72 | 55.07 |  |  | 0.69687 |
| 94 | 26.22 | 54.14 |  |  | 0.61099 |
| 95 | 14.36 | 50.29 |  |  | 0.22574 |
| 96 | 3.04 | 46.89 |  |  | 0.01353 |
| 97 | 32.44 | 56.40 |  |  | 0.82175 |
| 98 | 37.22 | 59.98 |  |  | 0.94818 |
| 99 | 7.72 | 48.21 |  |  | 0.07202 |
| 100 | 35.78 | 58.54 |  |  | 0.9173 |
| 101 | 30.99 | 55.89 |  |  | 0.77367 |
| 102 | 39.82 | 62.68 |  |  | 0.98945 |
| 103 | 38.00 | 61.15 |  |  | 0.95892 |
| 104 | 4.18 | 47.20 |  |  | 0.0237 |
| 105 | 39.46 | 62.49 |  |  | 0.9829 |
| 106 | 9.14 | 48.62 |  |  | 0.09896 |
| 107 | 38.50 | 61.19 |  |  | 0.97188 |
| 108 | 20.72 | 51.94 |  |  | 0.42636 |
| 109 | 18.38 | 51.40 |  |  | 0.34839 |
| 110 | 25.35 | 53.70 |  |  | 0.58185 |
| 111 | 8.15 | 48.30 |  |  | 0.08008 |
| 112 | 23.43 | 52.99 |  |  | 0.51646 |
| 113 | 32.19 | 56.28 |  |  | 0.81374 |
| 114 | 34.72 | 57.93 |  |  | 0.88789 |
| 115 | 26.72 | 54.14 |  |  | 0.62939 |
| 116 | 33.37 | 57.03 |  |  | 0.84952 |
| 117 | 21.74 | 52.38 |  |  | 0.45968 |
| 118 | 7.05 | 48.09 |  |  | 0.05974 |
| 119 | 40.21 | 64.83 |  |  | 0.97668 |
| 120 | 12.68 | 49.72 |  |  | 0.18078 |
| 121 | 10.00 | 48.99 |  |  | 0.11524 |
| 122 | 44.34 | 75.40 |  |  | 0.95116 |
| 123 | 11.05 | 49.31 |  |  | 0.13921 |
| 124 | 34.64 | 57.81 |  |  | 0.88624 |
| 125 | 14.15 | 50.24 |  |  | 0.21964 |
| 126 | 19.16 | 51.48 |  |  | 0.37474 |
| 127 | 6.76 | 48.01 |  |  | 0.05496 |
| 128 | 27.53 | 54.63 |  |  | 0.65597 |
| 129 | 42.84 | 67.99 |  |  | 0.99226 |
| 130 | 39.01 | 61.85 |  |  | 0.97853 |
| 131 | 30.04 | 55.45 |  |  | 0.74224 |
| 132 | 19.60 | 51.62 |  |  | 0.38922 |
| 133 | 39.03 | 61.87 |  |  | 0.97874 |
| 134 | 34.08 | 57.44 |  |  | 0.87038 |
| 135 | 22.92 | 52.73 |  |  | 0.49954 |
| 136 | 8.24 | 48.35 |  |  | 0.08159 |
| 137 | 30.30 | 55.64 |  |  | 0.75069 |
| 138 | 11.00 | 49.10 |  |  | 0.14053 |
| 139 | 44.44 | 75.72 |  |  | 0.94998 |
| 140 | 7.31 | 48.10 |  |  | 0.06488 |
| 141 | 32.05 | 56.19 |  |  | 0.80937 |
| 142 | 23.96 | 53.21 |  |  | 0.53412 |
| 143 | 7.54 | 48.17 |  |  | 0.06879 |
| 144 | 23.24 | 52.85 |  |  | 0.51041 |
| 145 | 42.67 | 67.83 |  |  | 0.99141 |
| 146 | 10.07 | 49.02 |  |  | 0.11675 |
| 147 | 21.50 | 52.19 |  |  | 0.45205 |
| 148 | 21.03 | 52.15 |  |  | 0.43581 |
| 149 | 9.53 | 48.73 |  |  | 0.1069 |
| 150 | 37.51 | 60.02 |  |  | 0.95607 |
| 151 | 35.95 | 58.72 |  |  | 0.92106 |
| 152 | 43.19 | 73.99 |  |  | 0.94832 |
| 153 | 34.22 | 57.51 |  |  | 0.87451 |
| 154 | 34.44 | 57.68 |  |  | 0.88074 |
| 155 | 28.99 | 55.20 |  |  | 0.70592 |
| 156 | 30.19 | 55.49 |  |  | 0.74736 |
| 157 | 38.33 | 61.19 |  |  | 0.96744 |
| 158 | 9.34 | 48.68 |  |  | 0.10295 |
| 159 | 23.74 | 53.09 |  |  | 0.52702 |
| 160 | 9.72 | 48.81 |  |  | 0.11059 |
| 161 | 30.42 | 55.73 |  |  | 0.75442 |
| 162 | 20.94 | 52.14 |  |  | 0.43252 |
| 163 | 19.25 | 51.52 |  |  | 0.37744 |
| 164 | 18.65 | 51.48 |  |  | 0.35717 |
| 165 | 1.90 | 46.56 |  |  | 0.00671 |
| 166 | 30.84 | 55.80 |  |  | 0.76904 |
| 167 | 21.46 | 52.18 |  |  | 0.45077 |
| 168 | 30.63 | 55.78 |  |  | 0.7616 |
| 169 | 12.40 | 49.56 |  |  | 0.17441 |
| 170 | 6.61 | 47.90 |  |  | 0.05364 |
| 171 | 1.87 | 46.56 |  |  | 0.00651 |
| 172 | 40.16 | 64.70 |  |  | 0.97702 |
| 173 | 23.11 | 52.81 |  |  | 0.50597 |
| 174 | 12.45 | 49.62 |  |  | 0.17496 |
| 175 | 20.79 | 51.96 |  |  | 0.42835 |
| 176 | 37.61 | 60.20 |  |  | 0.95739 |
| 177 | 37.92 | 60.94 |  |  | 0.9588 |
| 178 | 19.54 | 51.58 |  |  | 0.38716 |
| 179 | 44.09 | 74.66 |  |  | 0.95378 |
| 180 | 27.56 | 54.65 |  |  | 0.65701 |
| 181 | 28.99 | 55.20 |  |  | 0.70592 |
| 182 | 34.38 | 57.61 |  |  | 0.87931 |

Appendix_A3 Bi-objective optimization for CO2 emission and cost for ternary geopolymers

| NO. | Pareto front |  | Actual data |  | TOPSIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UCS | CO2 emissions | UCS | CO2 emissions |  |
| 1 | 5.63 | 163.28 | 14.45 | 169.78 | 0 |
| 2 | 46.95 | 202.25 | 0.30 | 145.80 | 0.91054 |
| 3 | 44.39 | 181.16 | 0.38 | 162.64 | 0.97254 |
| 4 | 44.53 | 190.16 | 0.25 | 181.29 | 0.93656 |
| 5 | 43.42 | 165.34 | 0.25 | 198.56 | 1 |
| 6 | 43.51 | 171.74 | 0.47 | 217.63 | 0.98912 |
| 7 | 29.46 | 163.48 | 57.52 | 270.89 | 0.57065 |
| 8 | 46.86 | 202.25 | 54.22 | 261.39 | 0.91019 |
| 9 | 46.74 | 193.72 | 23.00 | 235.33 | 0.94205 |
| 10 | 46.74 | 197.97 | 19.88 | 187.52 | 0.92529 |
| 11 | 46.85 | 197.99 | 39.78 | 254.68 | 0.92572 |
| 12 | 16.34 | 163.36 | 28.26 | 208.19 | 0.19151 |
| 13 | 25.61 | 163.45 | 16.96 | 219.11 | 0.45488 |
| 14 | 44.06 | 179.43 | 21.40 | 206.77 | 0.97359 |
| 15 | 44.06 | 176.15 | 40.60 | 229.89 | 0.98709 |
| 16 | 13.97 | 163.35 | 20.37 | 210.25 | 0.13153 |
| 17 | 20.17 | 163.37 | 21.28 | 240.52 | 0.2964 |
| 18 | 12.66 | 163.34 | 21.65 | 252.39 | 0.10112 |
| 19 | 7.69 | 163.31 | 31.39 | 262.59 | 0.01529 |
| 20 | 5.64 | 163.28 | 49.50 | 253.54 | 0.00004 |
| 21 | 18.22 | 163.37 | 35.95 | 226.46 | 0.24189 |
| 22 | 31.10 | 163.49 | 24.98 | 313.04 | 0.6205 |
| 23 | 18.10 | 163.37 | 40.76 | 257.59 | 0.23856 |
| 24 | 10.97 | 163.34 | 25.11 | 295.30 | 0.06579 |
| 25 | 43.19 | 164.07 | 28.05 | 277.57 | 0.99361 |
| 26 | 8.56 | 163.32 | 42.20 | 272.66 | 0.02581 |
| 27 | 45.18 | 191.03 | 36.44 | 274.69 | 0.94118 |
| 28 | 45.09 | 190.22 | 46.80 | 242.24 | 0.94347 |
| 29 | 43.91 | 174.18 | 21.42 | 237.20 | 0.99131 |
| 30 | 44.33 | 180.94 | 18.64 | 229.93 | 0.97241 |
| 31 | 13.31 | 163.34 | 35.78 | 275.21 | 0.11592 |
| 32 | 44.23 | 179.85 | 28.71 | 277.24 | 0.97523 |
| 33 | 43.92 | 175.30 | 25.07 | 292.44 | 0.98733 |
| 34 | 25.41 | 163.44 | 23.94 | 277.76 | 0.44897 |
| 35 | 23.24 | 163.43 | 22.51 | 279.79 | 0.38503 |
| 36 | 24.38 | 163.43 | 19.88 | 280.31 | 0.41851 |
| 37 | 43.76 | 173.74 | 34.05 | 310.84 | 0.98915 |
| 38 | 24.38 | 163.43 | 29.78 | 331.04 | 0.41862 |
| 39 | 45.56 | 191.43 | 21.10 | 265.20 | 0.94339 |
| 40 | 20.70 | 163.38 | 28.96 | 262.16 | 0.31148 |
| 41 | 21.83 | 163.40 |  |  | 0.34401 |
| 42 | 43.98 | 175.30 |  |  | 0.98856 |
| 43 | 40.12 | 163.84 |  |  | 0.89825 |
| 44 | 44.04 | 176.09 |  |  | 0.98705 |
| 45 | 43.70 | 172.36 |  |  | 0.99211 |
| 46 | 45.62 | 192.07 |  |  | 0.94135 |
| 47 | 9.44 | 163.33 |  |  | 0.03876 |
| 48 | 7.83 | 163.31 |  |  | 0.01685 |
| 49 | 43.72 | 173.12 |  |  | 0.99033 |
| 50 | 10.54 | 163.33 |  |  | 0.05764 |
| 51 | 39.54 | 163.69 |  |  | 0.88034 |
| 52 | 42.26 | 163.95 |  |  | 0.9649 |
| 53 | 45.98 | 192.07 |  |  | 0.94433 |
| 54 | 43.58 | 171.78 |  |  | 0.99097 |
| 55 | 46.61 | 193.07 |  |  | 0.94414 |
| 56 | 46.72 | 193.66 |  |  | 0.94222 |
| 57 | 9.45 | 163.33 |  |  | 0.03894 |
| 58 | 10.17 | 163.33 |  |  | 0.05092 |
| 59 | 34.87 | 163.58 |  |  | 0.73601 |
| 60 | 22.63 | 163.41 |  |  | 0.36725 |
| 61 | 35.39 | 163.59 |  |  | 0.75213 |
| 62 | 21.13 | 163.38 |  |  | 0.32391 |
| 63 | 43.62 | 172.36 |  |  | 0.98998 |
| 64 | 22.32 | 163.40 |  |  | 0.35809 |
| 65 | 43.74 | 173.16 |  |  | 0.99057 |
| 66 | 31.82 | 163.51 |  |  | 0.6426 |
| 67 | 44.68 | 190.17 |  |  | 0.9386 |
| 68 | 46.22 | 192.37 |  |  | 0.94482 |
| 69 | 43.78 | 174.18 |  |  | 0.98801 |
| 70 | 23.18 | 163.41 |  |  | 0.38314 |
| 71 | 46.28 | 192.71 |  |  | 0.94378 |
| 72 | 33.21 | 163.54 |  |  | 0.68516 |
| 73 | 33.74 | 163.55 |  |  | 0.70154 |
| 74 | 36.69 | 163.62 |  |  | 0.79232 |
| 75 | 40.33 | 163.84 |  |  | 0.90492 |
| 76 | 42.67 | 164.04 |  |  | 0.97755 |
| 77 | 34.35 | 163.56 |  |  | 0.72 |
| 78 | 21.35 | 163.39 |  |  | 0.3302 |
| 79 | 40.62 | 163.85 |  |  | 0.91377 |
| 80 | 45.50 | 191.18 |  |  | 0.94387 |
| 81 | 46.61 | 193.06 |  |  | 0.94415 |
| 82 | 46.30 | 192.93 |  |  | 0.94294 |
| 83 | 10.97 | 163.34 |  |  | 0.06565 |
| 84 | 46.26 | 192.38 |  |  | 0.94506 |
| 85 | 37.05 | 163.63 |  |  | 0.80324 |
| 86 | 32.82 | 163.53 |  |  | 0.67332 |
| 87 | 33.19 | 163.54 |  |  | 0.6846 |
| 88 | 31.49 | 163.50 |  |  | 0.63255 |
| 89 | 10.17 | 163.33 |  |  | 0.05092 |
| 90 | 39.28 | 163.68 |  |  | 0.87245 |
| 91 | 36.97 | 163.63 |  |  | 0.80075 |
| 92 | 31.39 | 163.50 |  |  | 0.62946 |
| 93 | 34.58 | 163.57 |  |  | 0.7271 |
| 94 | 45.78 | 192.07 |  |  | 0.94277 |
| 95 | 40.79 | 163.86 |  |  | 0.91929 |
| 96 | 37.37 | 163.63 |  |  | 0.81308 |
| 97 | 35.95 | 163.61 |  |  | 0.76939 |
| 98 | 34.09 | 163.56 |  |  | 0.71207 |
| 99 | 22.47 | 163.41 |  |  | 0.36246 |
| 100 | 45.53 | 191.22 |  |  | 0.94407 |
| 101 | 40.98 | 163.86 |  |  | 0.92506 |
| 102 | 42.85 | 164.05 |  |  | 0.9831 |
| 103 | 42.00 | 163.93 |  |  | 0.9569 |
| 104 | 38.36 | 163.66 |  |  | 0.84381 |
| 105 | 41.27 | 163.86 |  |  | 0.93406 |
| 106 | 35.89 | 163.61 |  |  | 0.76766 |
| 107 | 32.42 | 163.53 |  |  | 0.66101 |
| 108 | 32.16 | 163.53 |  |  | 0.65285 |
| 109 | 36.42 | 163.62 |  |  | 0.78393 |
| 110 | 32.11 | 163.51 |  |  | 0.65138 |
| 111 | 35.67 | 163.60 |  |  | 0.76082 |
| 112 | 32.71 | 163.53 |  |  | 0.66985 |
| 113 | 44.36 | 180.98 |  |  | 0.97283 |
| 114 | 36.23 | 163.61 |  |  | 0.7779 |
| 115 | 32.42 | 163.53 |  |  | 0.661 |
| 116 | 43.10 | 164.05 |  |  | 0.99095 |
| 117 | 46.29 | 192.89 |  |  | 0.94306 |
| 118 | 38.93 | 163.67 |  |  | 0.86147 |
| 119 | 44.09 | 179.45 |  |  | 0.97423 |
| 120 | 21.35 | 163.39 |  |  | 0.33019 |
| 121 | 38.24 | 163.66 |  |  | 0.84017 |
| 122 | 25.61 | 163.45 |  |  | 0.45488 |
| 123 | 37.70 | 163.65 |  |  | 0.82341 |
| 124 | 39.10 | 163.68 |  |  | 0.86665 |
| 125 | 39.47 | 163.68 |  |  | 0.87821 |
| 126 | 33.91 | 163.55 |  |  | 0.70647 |
| 127 | 44.12 | 179.61 |  |  | 0.97409 |
| 128 | 41.70 | 163.92 |  |  | 0.94753 |
| 129 | 36.38 | 163.61 |  |  | 0.78267 |
| 130 | 35.52 | 163.60 |  |  | 0.75627 |
| 131 | 38.70 | 163.67 |  |  | 0.85446 |
| 132 | 37.59 | 163.64 |  |  | 0.82013 |
| 133 | 37.53 | 163.64 |  |  | 0.81805 |
| 134 | 42.80 | 164.04 |  |  | 0.98169 |
| 135 | 38.53 | 163.66 |  |  | 0.8492 |
| 136 | 41.52 | 163.90 |  |  | 0.94182 |
| 137 | 34.69 | 163.57 |  |  | 0.73072 |
| 138 | 44.22 | 179.85 |  |  | 0.97511 |
| 139 | 41.87 | 163.92 |  |  | 0.95272 |
| 140 | 40.96 | 163.86 |  |  | 0.92449 |
| 141 | 39.09 | 163.68 |  |  | 0.86658 |
| 142 | 38.00 | 163.65 |  |  | 0.83261 |
| 143 | 38.86 | 163.67 |  |  | 0.8594 |
| 144 | 44.22 | 179.70 |  |  | 0.9757 |
| 145 | 41.39 | 163.89 |  |  | 0.93788 |
| 146 | 36.23 | 163.61 |  |  | 0.7779 |
| 147 | 38.68 | 163.67 |  |  | 0.85377 |
| 148 | 33.79 | 163.55 |  |  | 0.70288 |
| 149 | 41.27 | 163.87 |  |  | 0.93409 |
| 150 | 38.53 | 163.66 |  |  | 0.84921 |
| 151 | 41.99 | 163.92 |  |  | 0.95651 |
| 152 | 37.86 | 163.65 |  |  | 0.82828 |
| 153 | 37.93 | 163.65 |  |  | 0.83061 |
| 154 | 37.41 | 163.64 |  |  | 0.81458 |
| 155 | 41.39 | 163.90 |  |  | 0.93793 |
| 156 | 41.68 | 163.91 |  |  | 0.94674 |
| 157 | 38.15 | 163.66 |  |  | 0.83726 |
| 158 | 42.68 | 164.04 |  |  | 0.97783 |
| 159 | 41.87 | 163.92 |  |  | 0.95272 |
| 160 | 18.22 | 163.37 |  |  | 0.24188 |
| 161 | 33.97 | 163.56 |  |  | 0.70847 |
| 162 | 34.69 | 163.57 |  |  | 0.73072 |
| 163 | 32.80 | 163.53 |  |  | 0.67248 |
| 164 | 34.02 | 163.56 |  |  | 0.70996 |
| 165 | 38.09 | 163.66 |  |  | 0.83565 |
| 166 | 41.56 | 163.90 |  |  | 0.94314 |
| 167 | 44.15 | 179.66 |  |  | 0.9746 |
| 168 | 35.62 | 163.60 |  |  | 0.7591 |
| 169 | 44.16 | 179.68 |  |  | 0.97457 |
| 170 | 31.45 | 163.50 |  |  | 0.63121 |
| 171 | 43.11 | 164.06 |  |  | 0.99125 |
| 172 | 37.78 | 163.65 |  |  | 0.8259 |
| 173 | 32.71 | 163.53 |  |  | 0.66985 |
| 174 | 35.57 | 163.60 |  |  | 0.75761 |
| 175 | 44.12 | 179.61 |  |  | 0.97409 |
| 176 | 43.62 | 172.36 |  |  | 0.98997 |
| 177 | 39.47 | 163.69 |  |  | 0.87827 |
| 178 | 44.22 | 179.70 |  |  | 0.9757 |
| 179 | 23.23 | 163.43 |  |  | 0.38461 |
| 180 | 46.72 | 193.67 |  |  | 0.9422 |
| 181 | 37.79 | 163.65 |  |  | 0.82624 |
| 182 | 45.50 | 191.18 |  |  | 0.94394 |
| 183 | 46.8 | 197.98 |  |  | 0.92555 |
| 184 | 38.86 | 163.67 |  |  | 0.85942 |
| 185 | 44.05 | 176.13 |  |  | 0.98689 |
| 186 | 32.14 | 163.52 |  |  | 0.65243 |
| 187 | 46.81 | 197.98 |  |  | 0.92556 |
| 188 | 44.06 | 179.44 |  |  | 0.97363 |
| 189 | 43.74 | 173.15 |  |  | 0.99051 |
| 190 | 38.11 | 163.66 |  |  | 0.83617 |
| 191 | 36.4 | 163.62 |  |  | 0.7834 |
| 192 | 37.39 | 163.64 |  |  | 0.81376 |
| 193 | 46.3 | 192.93 |  |  | 0.94295 |
| 194 | 33.75 | 163.55 |  |  | 0.70184 |
| 195 | 41.56 | 163.9 |  |  | 0.94314 |
| 196 | 32.11 | 163.51 |  |  | 0.65139 |
| 197 | 44.05 | 176.14 |  |  | 0.98704 |
| 198 | 38.68 | 163.67 |  |  | 0.85381 |
| 199 | 40.96 | 163.86 |  |  | 0.92449 |
| 200 | 41.68 | 163.92 |  |  | 0.94691 |

Appendix_A4 Tri-objective optimization for UCS, cost and CO2 for ternary geopolymers

| NO. | UCS | COST | CO2 emissions | TOPSIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46.17 | 79.6 | 214.14 | 0.86602 |
| 2 | 43.67 | 74.9 | 202.23 | 0.88623 |
| 3 | 41.25 | 65.14 | 180.76 | 0.97704 |
| 4 | 43.26 | 70.34 | 197.9 | 0.92689 |
| 5 | 43.16 | 71.12 | 193.09 | 0.92532 |
| 6 | 42.66 | 70.36 | 191.24 | 0.92791 |
| 7 | 42.2 | 66.51 | 185.83 | 0.97018 |
| 8 | 42.63 | 66.86 | 185.23 | 0.97436 |
| 9 | 44.78 | 77.04 | 211.12 | 0.87206 |
| 10 | 44.72 | 76.81 | 208.18 | 0.87695 |
| 11 | 45.54 | 79.06 | 212.01 | 0.86578 |
| 12 | 43.36 | 70.94 | 194 | 0.92865 |
| 13 | 43.16 | 69.81 | 196.42 | 0.9329 |
| 14 | 16.88 | 51.09 | 164.32 | 0.30584 |
| 15 | 44.15 | 75.4 | 204.73 | 0.88516 |
| 16 | 44.29 | 75.5 | 203.61 | 0.88773 |
| 17 | 28.57 | 54.9 | 168.11 | 0.70204 |
| 18 | 45.45 | 77.9 | 208.08 | 0.87764 |
| 19 | 42.28 | 69.93 | 178.32 | 0.94405 |
| 20 | 40.98 | 64.23 | 169.31 | 0.99755 |
| 21 | 41.24 | 64.42 | 169.81 | 1 |
| 22 | 19.73 | 51.63 | 163.53 | 0.40125 |
| 23 | 25.6 | 53.99 | 164.71 | 0.59844 |
| 24 | 41.82 | 65.39 | 179.49 | 0.98669 |
| 25 | 45.29 | 77.73 | 206.79 | 0.87874 |
| 26 | 14.3 | 50.15 | 163.36 | 0.23492 |
| 27 | 13.35 | 50.09 | 165.7 | 0.20209 |
| 28 | 35.56 | 58.63 | 177.44 | 0.91101 |
| 29 | 40.72 | 63.8 | 167.57 | 0.99942 |
| 30 | 6.03 | 47.85 | 164.41 | 0.05756 |
| 31 | 32.16 | 56.63 | 168.9 | 0.8224 |
| 32 | 42.97 | 69.57 | 195.32 | 0.9341 |
| 33 | 20.33 | 51.85 | 164.07 | 0.41996 |
| 34 | 46.11 | 79.5 | 213.21 | 0.86717 |
| 35 | 16.5 | 50.77 | 163.4 | 0.29843 |
| 36 | 43.07 | 70.72 | 193.48 | 0.9272 |
| 37 | 41.63 | 65.91 | 171.26 | 0.98696 |
| 38 | 41.4 | 68.38 | 166.25 | 0.95709 |
| 39 | 15.99 | 50.59 | 163.4 | 0.28352 |
| 40 | 37.2 | 59.97 | 175.18 | 0.95007 |
| 41 | 26.52 | 54.21 | 164.12 | 0.63267 |
| 42 | 5.38 | 47.53 | 163.82 | 0.05274 |
| 43 | 44.31 | 75.94 | 205.74 | 0.88172 |
| 44 | 42.14 | 66.47 | 185.68 | 0.96998 |
| 45 | 17.97 | 51.36 | 163.37 | 0.34187 |
| 46 | 3.32 | 46.89 | 163.26 | 0.03233 |
| 47 | 28.2 | 55.23 | 164.54 | 0.68806 |
| 48 | 6.4 | 48.16 | 163.42 | 0.06156 |
| 49 | 8.68 | 48.5 | 163.36 | 0.10518 |
| 50 | 42.98 | 69.64 | 195.95 | 0.93263 |
| 51 | 43.81 | 75.07 | 203.28 | 0.88546 |
| 52 | 40.4 | 63.58 | 167.73 | 0.9952 |
| 53 | 44.62 | 76.71 | 207.48 | 0.87745 |
| 54 | 36 | 58.68 | 173.68 | 0.93013 |
| 55 | 41.97 | 65.58 | 178.73 | 0.98818 |
| 56 | 41.5 | 68.93 | 167.06 | 0.95228 |
| 57 | 31.7 | 56.37 | 167.2 | 0.80939 |
| 58 | 29.31 | 55.37 | 163.48 | 0.73075 |
| 59 | 1.3 | 46.52 | 163.26 | 0.01316 |
| 60 | 7.76 | 48.47 | 163.35 | 0.08483 |
| 61 | 35.31 | 58.52 | 176.8 | 0.90469 |
| 62 | 21.4 | 52.2 | 163.44 | 0.45668 |
| 63 | 42.78 | 70.54 | 192.66 | 0.92586 |
| 64 | 11.02 | 49.25 | 164.22 | 0.15028 |
| 65 | 12.95 | 49.96 | 165.39 | 0.19221 |
| 66 | 24.15 | 53.23 | 163.47 | 0.55067 |
| 67 | 22.53 | 52.67 | 163.4 | 0.49461 |
| 68 | 33.72 | 57.38 | 170.63 | 0.87003 |
| 69 | 45.09 | 77.44 | 205.86 | 0.87984 |
| 70 | 44.81 | 77.09 | 211.54 | 0.87151 |
| 71 | 12.64 | 49.69 | 163.86 | 0.19005 |
| 72 | 36.64 | 59.05 | 174.55 | 0.94539 |
| 73 | 46.05 | 79.43 | 212.85 | 0.86754 |
| 74 | 22 | 52.5 | 163.42 | 0.47639 |
| 75 | 32.91 | 56.82 | 171.56 | 0.8453 |
| 76 | 35.67 | 58.65 | 176.68 | 0.9156 |
| 77 | 41.73 | 65.33 | 179.36 | 0.98605 |
| 78 | 30.22 | 55.56 | 166.31 | 0.76156 |
| 79 | 24.66 | 53.59 | 165.46 | 0.56466 |
| 80 | 32.5 | 56.65 | 171.13 | 0.83231 |
| 81 | 23.81 | 53.92 | 163.44 | 0.53132 |
| 82 | 2.26 | 46.84 | 164.1 | 0.01699 |
| 83 | 12.32 | 49.5 | 163.41 | 0.18445 |
| 84 | 45.14 | 77.32 | 207.19 | 0.87942 |
| 85 | 36.57 | 60.11 | 174.2 | 0.92991 |
| 86 | 42.13 | 69.49 | 178.01 | 0.94655 |
| 87 | 37.84 | 60.49 | 172.9 | 0.96514 |
| 88 | 27.8 | 54.65 | 169.64 | 0.67276 |
| 89 | 42.71 | 69.42 | 195.4 | 0.93157 |
| 90 | 39.97 | 67.83 | 165.13 | 0.93514 |
| 91 | 35.21 | 59.3 | 167.98 | 0.90236 |
| 92 | 44.3 | 76.37 | 205.7 | 0.87841 |
| 93 | 34.08 | 57.48 | 174.06 | 0.87774 |
| 94 | 36.68 | 60.23 | 170.18 | 0.93661 |
| 95 | 35.97 | 58.88 | 173.13 | 0.9275 |
| 96 | 15.33 | 50.49 | 164.24 | 0.26174 |
| 97 | 22.75 | 53.15 | 163.51 | 0.4981 |
| 98 | 37.32 | 61.72 | 167.07 | 0.93998 |
| 99 | 19 | 51.52 | 163.37 | 0.37635 |
| 100 | 10.46 | 49.05 | 163.86 | 0.13918 |
| 101 | 44.43 | 76.49 | 206.16 | 0.87853 |
| 102 | 44.63 | 77.13 | 205.34 | 0.87748 |
| 103 | 9.97 | 48.85 | 163.62 | 0.13021 |
| 104 | 3.53 | 46.98 | 163.29 | 0.03369 |
| 105 | 18.83 | 51.44 | 163.38 | 0.37129 |
| 106 | 27.53 | 54.56 | 164.95 | 0.66793 |
| 107 | 32.33 | 56.34 | 171.92 | 0.82868 |
| 108 | 34.61 | 57.95 | 175.98 | 0.8887 |
| 109 | 35.13 | 59.51 | 167.55 | 0.89729 |
| 110 | 41.1 | 68.06 | 164.16 | 0.9563 |
| 111 | 32.72 | 57.01 | 168.67 | 0.83937 |
| 112 | 46.17 | 79.6 | 214.13 | 0.86603 |
| 113 | 39.38 | 62.75 | 167.29 | 0.9825 |
| 114 | 27.14 | 54.75 | 164.81 | 0.6511 |
| 115 | 35.07 | 58.32 | 171.8 | 0.90549 |
| 116 | 23.23 | 53.49 | 163.43 | 0.51321 |
| 117 | 37.76 | 60.69 | 172.62 | 0.96056 |
| 118 | 37.57 | 60.13 | 175.58 | 0.95841 |
| 119 | 25.2 | 53.94 | 166.36 | 0.58127 |
| 120 | 44.01 | 75.2 | 202.92 | 0.88752 |
| 121 | 4.85 | 47.43 | 163.44 | 0.04604 |
| 122 | 39.73 | 67.62 | 163.93 | 0.93283 |
| 123 | 9.77 | 48.75 | 163.49 | 0.1272 |
| 124 | 43.67 | 74.91 | 202.24 | 0.88621 |
| 125 | 2.23 | 46.78 | 164.1 | 0.01751 |
| 126 | 34.25 | 57.71 | 174.87 | 0.8801 |
| 127 | 26.99 | 54.36 | 166.37 | 0.6471 |
| 128 | 36.86 | 60.13 | 172.31 | 0.94106 |
| 129 | 42.76 | 70.47 | 192.02 | 0.92715 |
| 130 | 37.05 | 60.25 | 172.58 | 0.9451 |
| 131 | 40.07 | 63.34 | 167.31 | 0.99105 |
| 132 | 21.59 | 52.42 | 163.44 | 0.4616 |
| 133 | 38.66 | 66.92 | 164.13 | 0.91572 |
| 134 | 32.74 | 57.08 | 168.38 | 0.83945 |
| 135 | 34.87 | 58.44 | 169.48 | 0.89962 |
| 136 | 45.39 | 77.85 | 207.96 | 0.87745 |
| 137 | 39.56 | 63.07 | 166.57 | 0.98327 |
| 138 | 39.09 | 61.92 | 173.38 | 0.98007 |
| 139 | 38.85 | 67.17 | 163.84 | 0.91754 |
| 140 | 42.74 | 70.43 | 191.82 | 0.92752 |
| 141 | 41.63 | 69.12 | 167.16 | 0.95233 |
| 142 | 7.9 | 48.48 | 163.39 | 0.08767 |
| 143 | 39.17 | 67.4 | 164.39 | 0.92234 |
| 144 | 44.73 | 77.17 | 206.23 | 0.87705 |
| 145 | 18.01 | 51.41 | 163.48 | 0.34239 |
| 146 | 4.15 | 47.13 | 163.44 | 0.04005 |
| 147 | 37.78 | 61.2 | 171.48 | 0.95587 |
| 148 | 33.21 | 57.61 | 166.2 | 0.85308 |
| 149 | 0.14 | 46.14 | 164.94 | 0.00451 |
| 150 | 45.81 | 79.28 | 212.52 | 0.86648 |
| 151 | 11.66 | 49.4 | 164.41 | 0.16519 |
| 152 | 38.3 | 66.78 | 164.37 | 0.90821 |
| 153 | 45.63 | 79.22 | 212.02 | 0.86563 |
| 154 | 20.76 | 52.05 | 163.54 | 0.43445 |
| 155 | 40.22 | 63.43 | 167.55 | 0.99332 |
| 156 | 6.99 | 48.01 | 163.5 | 0.07601 |
| 157 | 30.46 | 55.78 | 165.79 | 0.76928 |
| 158 | 31.3 | 56.14 | 166.65 | 0.79694 |
| 159 | 0.66 | 46.39 | 165.65 | 0.00347 |
| 160 | 9.17 | 48.61 | 163.79 | 0.11394 |
| 161 | 30.97 | 55.91 | 166.52 | 0.78706 |
| 162 | 38.9 | 62.55 | 166.42 | 0.9735 |
| 163 | 33.5 | 57.2 | 173.53 | 0.86043 |
| 164 | 30.68 | 55.75 | 166.13 | 0.77767 |
| 165 | 33.73 | 57.31 | 173.25 | 0.86824 |
| 166 | 34.67 | 58.09 | 171.25 | 0.89501 |
| 167 | 11.73 | 49.44 | 164.51 | 0.16632 |
| 168 | 36.64 | 61.43 | 166.4 | 0.92349 |
| 169 | 41.87 | 65.53 | 178.73 | 0.98711 |
| 170 | 15.17 | 50.39 | 164.01 | 0.25824 |
| 171 | 29.65 | 55.5 | 166.96 | 0.73947 |
| 172 | 34.51 | 57.89 | 175.31 | 0.88667 |
| 173 | 4.12 | 47.12 | 163.41 | 0.04002 |
| 174 | 9.21 | 48.63 | 163.85 | 0.11439 |
| 175 | 6.94 | 47.98 | 163.5 | 0.07534 |
| 176 | 24.64 | 53.55 | 165.39 | 0.56438 |
| 177 | 4.62 | 48.04 | 163.3 | 0.03155 |
| 178 | 39.01 | 62.98 | 164.59 | 0.97179 |
| 179 | 23.39 | 52.92 | 164.05 | 0.5239 |
| 180 | 0.76 | 46.44 | 165.65 | 0.00362 |
| 181 | 33.58 | 57.83 | 166.7 | 0.86376 |
| 182 | 37.97 | 62.09 | 165.2 | 0.95508 |
| 183 | 0.19 | 46.26 | 166.23 | 0 |
| 184 | 44.05 | 75.2 | 202.93 | 0.88798 |
| 185 | 14.8 | 50.31 | 163.41 | 0.24869 |
| 186 | 29.61 | 55.47 | 166.96 | 0.73835 |
| 187 | 37.91 | 60.89 | 174.15 | 0.96034 |
| 188 | 45.73 | 79.23 | 212.52 | 0.866 |