	C (ppm)
	Ecorr (mV)
	Icorr (mA.cm-2)
	ba (mV)
	bc (mV)
	E%

	Blank
	-482.4
	1.224
	117.3
	-236.4
	/

	100
	-510
	0.0808
	160
	-110.1
	93.37

	200
	-485.4
	0.0748
	120.1
	-136.3
	93.87

	400
	-499.8
	0.0723
	93
	-68.9
	94.07

	600
	-466.889
	0.03925
	84.7
	-108.2
	96.8

	750
	-425.85
	0.02615
	66.2
	-148.0
	97.85

	800
	-400.82
	45.66
	54.4
	-226.4
	96.26


 (
Table1 Electrochemical parameters in the absence and presence of different concentrations of arum 
italicum
 extracts at 25°C.
)


 (
Table.2. Electrochemical impedance parameters in the absence and presence of different concentrations of arum 
italicum
 extracts at 25°C.
)

	C (ppm)
	R1(Ω.cm2)
	Q1(µF.103)
	a1
	R2(Ω.cm2)
	a2
	Q2(µF.103)
	E%

	Blank
	1.44
	0.012
	0.106
	52.93
	0.812
	0.301
	/

	100
	8.015
	6.198
	0.084
	750
	0.9271
	0.110
	90.4

	200
	11.76
	4.336
	0.069
	850
	0.925
	0.10
	93.77

	400
	3.53
	4.31
	0.022
	1000
	0.98
	0.18
	94.70

	600
	9.164
	2.92
	0.065
	1250
	0.909
	0.16
	95.76

	750
	17.46
	0.872
	0.017
	1900
	0.895
	0.134
	97.21

	800
	5.28
	3.44
	0.039
	1050
	0.895
	0.17
	94.95


 (
Table. 3 .
Antimicrobial
 
activity
 
results
)

	Bacteria
	Inhibition diameter (mm)

	
	Concentration

	
	2048 µg mL-1
	1024 µg mL-1
	512 µg mL-1
	256 µg mL-1
	128 µg mL-1
	64 µg mL-1
	32 µg mL-1

	E. coli
	20.33±0.57
	18.00±1.09
	16.33±0.66
	15.00±1.06
	13.00±0.35
	11.75±0.57
	10.75±0.71

	S. aureus
	20.75±1.06
	18.66±1.33
	16.75±0.71
	14.50±1.21
	11.25±0.66
	10.75±0.71
	9.25±0.35

	P.aeruginosa
	20.66±1.41
	18.75±1.71
	17.00±0.89
	16.25±1.33
	12.00±0.33
	11.25±0.71
	10±1.06




