| C (ppm) | Ecorr (mV) | Icorr (mA.cm-2) | ba (mV) | bc (mV) | E% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blank | -482.4 | 1.224 | 117.3 | -236.4 | / |
| 100 | -510 | 0.0808 | 160 | -110.1 | 93.37 |
| 200 | -485.4 | 0.0748 | 120.1 | -136.3 | 93.87 |
| 400 | -499.8 | 0.0723 | 93 | -68.9 | 94.07 |
| 600 | -466.889 | 0.03925 | 84.7 | -108.2 | 96.8 |
| 750 | -425.85 | 0.02615 | 66.2 | -148.0 | 97.85 |
| 800 | -400.82 | 45.66 | 54.4 | -226.4 | 96.26 |

Table1 Electrochemical parameters in the absence and presence of different concentrations of arum italicum extracts at 25°C.

Table.2. Electrochemical impedance parameters in the absence and presence of different concentrations of arum italicum extracts at 25°C.

| C (ppm) | R1(Ω.cm2) | Q1(µF.103) | a1 | R2(Ω.cm2) | a2 | Q2(µF.103) | E% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blank | 1.44 | 0.012 | 0.106 | 52.93 | 0.812 | 0.301 | / |
| 100 | 8.015 | 6.198 | 0.084 | 750 | 0.9271 | 0.110 | 90.4 |
| 200 | 11.76 | 4.336 | 0.069 | 850 | 0.925 | 0.10 | 93.77 |
| 400 | 3.53 | 4.31 | 0.022 | 1000 | 0.98 | 0.18 | 94.70 |
| 600 | 9.164 | 2.92 | 0.065 | 1250 | 0.909 | 0.16 | 95.76 |
| 750 | 17.46 | 0.872 | 0.017 | 1900 | 0.895 | 0.134 | 97.21 |
| 800 | 5.28 | 3.44 | 0.039 | 1050 | 0.895 | 0.17 | 94.95 |

Table. 3 .Antimicrobial activity results

| Bacteria | Inhibition diameter (mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concentration |  |  |  |  |  |  |
|  | 2048 µg mL-1 | 1024 µg mL-1 | 512 µg mL-1 | 256 µg mL-1 | 128 µg mL-1 | 64 µg mL-1 | 32 µg mL-1 |
| E. coli | 20.33±0.57 | 18.00±1.09 | 16.33±0.66 | 15.00±1.06 | 13.00±0.35 | 11.75±0.57 | 10.75±0.71 |
| S. aureus | 20.75±1.06 | 18.66±1.33 | 16.75±0.71 | 14.50±1.21 | 11.25±0.66 | 10.75±0.71 | 9.25±0.35 |
| P.aeruginosa | 20.66±1.41 | 18.75±1.71 | 17.00±0.89 | 16.25±1.33 | 12.00±0.33 | 11.25±0.71 | 10±1.06 |