List of tables
	Sl. No.
	Description of the Media
	Volume Diameter (mm)
	Porosity (%)

	1
	Coarse gravel
	1.42
	48.0

	2
	Coarse gravel
	3.85
	49.2

	3
	Coarse gravel
	5.74
	49.0

	4
	Coarse gravel
	7.63
	51.0

	5
	Coarse gravel
	8.74
	46.0

	6
	Coarse gravel
	14.38
	44.0

	7
	Coarse gravel
	17.77
	42.0

	8
	River sand
	1.72
	34.0

	9
	River sand
	2.38
	36.9

	10
	River sand
	3.35
	35.6

	11
	River sand
	4.23
	35.6

	12
	River sand
	6.70
	34.0

	13
	Glass spheres
	16.9
	59.0

	14
	Glass spheres
	20.2
	56.0

	15
	Glass spheres
	35.3
	54.0



