Table S1 - Results of experimental design for the electrospinning of the polyacrylonitrile nanofibers
	Concentration
	Sample
	Flow rate (mL.h-1)
	Tip-to-collector distance (TCD, cm)
	Electrical field (kV)
	Diameter
 (nm)

	PAN  
0% HPMC 
0% AgNO3
	PAN 01
	0,5
	10
	20
	311

	
	PAN 02
	0,5
	15
	20
	308

	
	PAN 03
	0,5
	20
	20
	299

	
	PAN 04
	0,5
	10
	17
	341

	
	PAN 05
	0,5
	15
	17
	297

	
	PAN 06
	0,5
	20
	17
	293

	
	PAN 07
	1
	10
	20
	325

	
	PAN 08
	1
	15
	20
	317

	
	PAN 09
	1
	20
	20
	336

	
	PAN 10
	1
	10
	17
	322

	
	PAN 11
	1
	15
	17
	334

	
	PAN 12
	1
	20
	17
	322

	PAN  
0% HPMC 
0.5% AgNO3
	PAN 13
	0,5
	10
	20
	297

	
	PAN 14
	0,5
	15
	20
	299

	
	PAN 15
	0,5
	20
	20
	297

	
	PAN 16
	0,5
	10
	17
	318

	
	PAN 17
	0,5
	15
	17
	328

	
	PAN 18
	0,5
	20
	17
	303

	
	PAN 19
	1
	10
	20
	333

	
	PAN 20
	1
	15
	20
	277

	
	PAN 21
	1
	20
	20
	311

	
	PAN 22
	1
	10
	17
	322

	
	PAN 23
	1
	15
	17
	314

	
	PAN 24
	1
	20
	17
	336

	PAN  
0% HPMC 
1% AgNO3
	PAN 25
	0,5
	10
	20
	292

	
	PAN 26
	0,5
	15
	20
	297

	
	PAN 27
	0,5
	20
	20
	251

	
	PAN 28
	0,5
	10
	17
	308

	
	PAN 29
	0,5
	15
	17
	289

	
	PAN 30
	0,5
	20
	17
	297

	
	PAN 31
	1
	10
	20
	336

	
	PAN 32
	1
	15
	20
	425

	
	PAN 33
	1
	20
	20
	389

	
	PAN 34
	1
	10
	17
	372

	
	PAN 35
	1
	15
	17
	382

	
	PAN 36
	1
	20
	17
	398

	PAN  
5% HPMC 
0% AgNO3
	PAN 37
	0,5
	10
	20
	387

	
	PAN 38
	0,5
	15
	20
	348

	
	PAN 39
	0,5
	20
	20
	348

	
	PAN 40
	0,5
	10
	17
	316

	
	PAN 41
	0,5
	15
	17
	324

	
	PAN 42
	0,5
	20
	17
	394

	
	PAN 43
	1
	10
	20
	302

	
	PAN 44
	1
	15
	20
	333

	
	PAN 45
	1
	20
	20
	327

	
	PAN 46
	1
	10
	17
	380

	
	PAN 47
	1
	15
	17
	348

	
	PAN 48
	1
	20
	17
	328

	PAN  
5% HPMC 
0.5% AgNO3
	PAN 49
	0,5
	10
	20
	360

	
	PAN 50
	0,5
	15
	20
	378

	
	PAN 51
	0,5
	20
	20
	377

	
	PAN 52
	0,5
	10
	17
	357

	
	PAN 53
	0,5
	15
	17
	326

	
	PAN 54
	0,5
	20
	17
	332

	
	PAN 55
	1
	10
	20
	392

	
	PAN 56
	1
	15
	20
	306

	
	PAN 57
	1
	20
	20
	327

	
	PAN 58
	1
	10
	17
	412

	
	PAN 59
	1
	15
	17
	345

	
	PAN 60
	1
	20
	17
	408

	PAN  
5% HPMC 
1% AgNO3
	PAN 61
	0,5
	10
	20
	301

	
	PAN 62
	0,5
	15
	20
	378

	
	PAN 63
	0,5
	20
	20
	348

	
	PAN 64
	0,5
	10
	17
	353

	
	PAN 65
	0,5
	15
	17
	489

	
	PAN 66
	0,5
	20
	17
	376

	
	PAN 67
	1
	10
	20
	412

	
	PAN 68
	1
	15
	20
	421

	
	PAN 69
	1
	20
	20
	379

	
	PAN 70
	1
	10
	17
	384

	
	PAN 71
	1
	15
	17
	388

	
	PAN 72
	1
	20
	17
	409

	PAN  
10% HPMC 
0% AgNO3
	PAN 73
	0,5
	10
	20
	362

	
	PAN 74
	0,5
	15
	20
	326

	
	PAN 75
	0,5
	20
	20
	319

	
	PAN 76
	0,5
	10
	17
	297

	
	PAN 77
	0,5
	15
	17
	326

	
	PAN 78
	0,5
	20
	17
	371

	
	PAN 79
	1
	10
	20
	328

	
	PAN 80
	1
	15
	20
	392

	
	PAN 81
	1
	20
	20
	339

	
	PAN 82
	1
	10
	17
	446

	
	PAN 83
	1
	15
	17
	318

	
	PAN 84
	1
	20
	17
	327

	PAN  
10% HPMC 
0.5% AgNO3
	PAN 85
	0,5
	10
	20
	309

	
	PAN 86
	0,5
	15
	20
	301

	
	PAN 87
	0,5
	20
	20
	286

	
	PAN 88
	0,5
	10
	17
	325

	
	PAN 89
	0,5
	15
	17
	386

	
	PAN 90
	0,5
	20
	17
	332

	
	PAN 91
	1
	10
	20
	392

	
	PAN 92
	1
	15
	20
	327

	
	PAN 93
	1
	20
	20
	415

	
	PAN 94
	1
	10
	17
	331

	
	PAN 95
	1
	15
	17
	345

	
	PAN 96
	1
	20
	17
	408

	PAN  
10% HPMC 
1% AgNO3
	PAN 97
	0,5
	10
	20
	312

	
	PAN 98
	0,5
	15
	20
	336

	
	PAN 99
	0,5
	20
	20
	308

	
	PAN 100
	0,5
	10
	17
	337

	
	PAN 101
	0,5
	15
	17
	347

	
	PAN 102
	0,5
	20
	17
	281

	
	PAN 103
	1
	10
	20
	383

	
	PAN 104
	1
	15
	20
	367

	
	PAN 105
	1
	20
	20
	371

	
	PAN 106
	1
	10
	17
	380

	
	PAN 107
	1
	15
	17
	464

	
	PAN 108
	1
	20
	17
	451



