Table S1 - Results of experimental design for the electrospinning of the polyacrylonitrile nanofibers

| Concentration | Sample | Flow rate (mL.h-1) | Tip-to-collector distance (TCD, cm) | Electrical field (kV) | Diameter (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAN 0% HPMC 0% AgNO3 | PAN 01 | 0,5 | 10 | 20 | 311 |
|  | PAN 02 | 0,5 | 15 | 20 | 308 |
|  | PAN 03 | 0,5 | 20 | 20 | 299 |
|  | PAN 04 | 0,5 | 10 | 17 | 341 |
|  | PAN 05 | 0,5 | 15 | 17 | 297 |
|  | PAN 06 | 0,5 | 20 | 17 | 293 |
|  | PAN 07 | 1 | 10 | 20 | 325 |
|  | PAN 08 | 1 | 15 | 20 | 317 |
|  | PAN 09 | 1 | 20 | 20 | 336 |
|  | PAN 10 | 1 | 10 | 17 | 322 |
|  | PAN 11 | 1 | 15 | 17 | 334 |
|  | PAN 12 | 1 | 20 | 17 | 322 |
| PAN 0% HPMC 0.5% AgNO3 | PAN 13 | 0,5 | 10 | 20 | 297 |
|  | PAN 14 | 0,5 | 15 | 20 | 299 |
|  | PAN 15 | 0,5 | 20 | 20 | 297 |
|  | PAN 16 | 0,5 | 10 | 17 | 318 |
|  | PAN 17 | 0,5 | 15 | 17 | 328 |
|  | PAN 18 | 0,5 | 20 | 17 | 303 |
|  | PAN 19 | 1 | 10 | 20 | 333 |
|  | PAN 20 | 1 | 15 | 20 | 277 |
|  | PAN 21 | 1 | 20 | 20 | 311 |
|  | PAN 22 | 1 | 10 | 17 | 322 |
|  | PAN 23 | 1 | 15 | 17 | 314 |
|  | PAN 24 | 1 | 20 | 17 | 336 |
| PAN 0% HPMC 1% AgNO3 | PAN 25 | 0,5 | 10 | 20 | 292 |
|  | PAN 26 | 0,5 | 15 | 20 | 297 |
|  | PAN 27 | 0,5 | 20 | 20 | 251 |
|  | PAN 28 | 0,5 | 10 | 17 | 308 |
|  | PAN 29 | 0,5 | 15 | 17 | 289 |
|  | PAN 30 | 0,5 | 20 | 17 | 297 |
|  | PAN 31 | 1 | 10 | 20 | 336 |
|  | PAN 32 | 1 | 15 | 20 | 425 |
|  | PAN 33 | 1 | 20 | 20 | 389 |
|  | PAN 34 | 1 | 10 | 17 | 372 |
|  | PAN 35 | 1 | 15 | 17 | 382 |
|  | PAN 36 | 1 | 20 | 17 | 398 |
| PAN 5% HPMC 0% AgNO3 | PAN 37 | 0,5 | 10 | 20 | 387 |
|  | PAN 38 | 0,5 | 15 | 20 | 348 |
|  | PAN 39 | 0,5 | 20 | 20 | 348 |
|  | PAN 40 | 0,5 | 10 | 17 | 316 |
|  | PAN 41 | 0,5 | 15 | 17 | 324 |
|  | PAN 42 | 0,5 | 20 | 17 | 394 |
|  | PAN 43 | 1 | 10 | 20 | 302 |
|  | PAN 44 | 1 | 15 | 20 | 333 |
|  | PAN 45 | 1 | 20 | 20 | 327 |
|  | PAN 46 | 1 | 10 | 17 | 380 |
|  | PAN 47 | 1 | 15 | 17 | 348 |
|  | PAN 48 | 1 | 20 | 17 | 328 |
| PAN 5% HPMC 0.5% AgNO3 | PAN 49 | 0,5 | 10 | 20 | 360 |
|  | PAN 50 | 0,5 | 15 | 20 | 378 |
|  | PAN 51 | 0,5 | 20 | 20 | 377 |
|  | PAN 52 | 0,5 | 10 | 17 | 357 |
|  | PAN 53 | 0,5 | 15 | 17 | 326 |
|  | PAN 54 | 0,5 | 20 | 17 | 332 |
|  | PAN 55 | 1 | 10 | 20 | 392 |
|  | PAN 56 | 1 | 15 | 20 | 306 |
|  | PAN 57 | 1 | 20 | 20 | 327 |
|  | PAN 58 | 1 | 10 | 17 | 412 |
|  | PAN 59 | 1 | 15 | 17 | 345 |
|  | PAN 60 | 1 | 20 | 17 | 408 |
| PAN 5% HPMC 1% AgNO3 | PAN 61 | 0,5 | 10 | 20 | 301 |
|  | PAN 62 | 0,5 | 15 | 20 | 378 |
|  | PAN 63 | 0,5 | 20 | 20 | 348 |
|  | PAN 64 | 0,5 | 10 | 17 | 353 |
|  | PAN 65 | 0,5 | 15 | 17 | 489 |
|  | PAN 66 | 0,5 | 20 | 17 | 376 |
|  | PAN 67 | 1 | 10 | 20 | 412 |
|  | PAN 68 | 1 | 15 | 20 | 421 |
|  | PAN 69 | 1 | 20 | 20 | 379 |
|  | PAN 70 | 1 | 10 | 17 | 384 |
|  | PAN 71 | 1 | 15 | 17 | 388 |
|  | PAN 72 | 1 | 20 | 17 | 409 |
| PAN 10% HPMC 0% AgNO3 | PAN 73 | 0,5 | 10 | 20 | 362 |
|  | PAN 74 | 0,5 | 15 | 20 | 326 |
|  | PAN 75 | 0,5 | 20 | 20 | 319 |
|  | PAN 76 | 0,5 | 10 | 17 | 297 |
|  | PAN 77 | 0,5 | 15 | 17 | 326 |
|  | PAN 78 | 0,5 | 20 | 17 | 371 |
|  | PAN 79 | 1 | 10 | 20 | 328 |
|  | PAN 80 | 1 | 15 | 20 | 392 |
|  | PAN 81 | 1 | 20 | 20 | 339 |
|  | PAN 82 | 1 | 10 | 17 | 446 |
|  | PAN 83 | 1 | 15 | 17 | 318 |
|  | PAN 84 | 1 | 20 | 17 | 327 |
| PAN 10% HPMC 0.5% AgNO3 | PAN 85 | 0,5 | 10 | 20 | 309 |
|  | PAN 86 | 0,5 | 15 | 20 | 301 |
|  | PAN 87 | 0,5 | 20 | 20 | 286 |
|  | PAN 88 | 0,5 | 10 | 17 | 325 |
|  | PAN 89 | 0,5 | 15 | 17 | 386 |
|  | PAN 90 | 0,5 | 20 | 17 | 332 |
|  | PAN 91 | 1 | 10 | 20 | 392 |
|  | PAN 92 | 1 | 15 | 20 | 327 |
|  | PAN 93 | 1 | 20 | 20 | 415 |
|  | PAN 94 | 1 | 10 | 17 | 331 |
|  | PAN 95 | 1 | 15 | 17 | 345 |
|  | PAN 96 | 1 | 20 | 17 | 408 |
| PAN 10% HPMC 1% AgNO3 | PAN 97 | 0,5 | 10 | 20 | 312 |
|  | PAN 98 | 0,5 | 15 | 20 | 336 |
|  | PAN 99 | 0,5 | 20 | 20 | 308 |
|  | PAN 100 | 0,5 | 10 | 17 | 337 |
|  | PAN 101 | 0,5 | 15 | 17 | 347 |
|  | PAN 102 | 0,5 | 20 | 17 | 281 |
|  | PAN 103 | 1 | 10 | 20 | 383 |
|  | PAN 104 | 1 | 15 | 20 | 367 |
|  | PAN 105 | 1 | 20 | 20 | 371 |
|  | PAN 106 | 1 | 10 | 17 | 380 |
|  | PAN 107 | 1 | 15 | 17 | 464 |
|  | PAN 108 | 1 | 20 | 17 | 451 |