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|Mg36(H2O)10.5|[Si120Al72O384]-FAU, Crystal 1
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	2
	2
	155066.8
	116861
	1049.45
	
	
	6
	8
	8
	40536.62
	48554.11
	325.25
	

	2
	2
	2
	2237.05
	6549.2
	140.9
	
	
	8
	8
	8
	164671.6
	180018.4
	1721.56
	

	1
	1
	3
	220934.8
	187547.8
	1697.56
	
	
	1
	1
	9
	29609.42
	37571.35
	428.31
	

	1
	3
	3
	505604
	435060.2
	2386.98
	
	
	1
	3
	9
	243541
	229755.9
	919.02
	

	3
	3
	3
	64690.68
	74022.08
	896.35
	
	
	3
	3
	9
	5161.68
	4877.33
	57.1
	

	0
	0
	4
	19314.69
	16583.46
	238.61
	
	
	1
	5
	9
	1011.84
	1014.59
	18.39
	

	2
	2
	4
	670.59
	3083.38
	30.65
	
	
	3
	5
	9
	1629.82
	5217.21
	41.78
	

	0
	4
	4
	340985.3
	287319.3
	2374.27
	
	
	5
	5
	9
	84393.68
	78974.36
	495.88
	

	2
	4
	4
	8483.33
	5187.97
	70.46
	
	
	1
	7
	9
	164221.8
	179274
	812.84
	

	4
	4
	4
	25982.86
	27335.1
	363.28
	
	
	3
	7
	9
	26932.28
	23198.75
	123.08
	

	1
	1
	5
	59919.79
	74971.44
	498.32
	
	
	5
	7
	9
	11271.52
	10935.78
	66.27
	

	1
	3
	5
	15097.64
	20196.94
	98.85
	
	
	7
	7
	9
	97314.35
	98619.95
	631.26
	

	3
	3
	5
	743177.5
	788234.9
	4820.31
	
	
	1
	9
	9
	30355.71
	45916.78
	337.06
	

	1
	5
	5
	2009.52
	3511.39
	146.31
	
	
	3
	9
	9
	4409.33
	3839.73
	49.37
	

	3
	5
	5
	4342.19
	1839.08
	59.61
	
	
	5
	9
	9
	180413.8
	181536
	1634.53
	

	5
	5
	5
	2590670
	2707512
	27566.6
	
	
	7
	9
	9
	1074.65
	342.01
	26.01
	

	0
	2
	6
	7392.1
	10946.33
	81.3
	
	
	9
	9
	9
	54992.57
	76526.46
	889.06
	

	2
	2
	6
	15888.41
	19763.54
	149.35
	
	
	0
	2
	10
	27836.3
	29388.58
	412.01
	

	2
	4
	6
	374934.6
	432486.3
	1670.73
	
	
	2
	2
	10
	17315.12
	36280.57
	639.59
	

	4
	4
	6
	25169.08
	19756.16
	145.67
	
	
	2
	4
	10
	443.61
	247.36
	11.68
	

	0
	6
	6
	251099.8
	241241.8
	2297.54
	
	
	4
	4
	10
	824.18
	1354.46
	119.22
	

	2
	6
	6
	12661.93
	8502.11
	108.4
	
	
	0
	6
	10
	62459.81
	54433.28
	379.6
	

	4
	6
	6
	750899.8
	746080.9
	4133.12
	
	
	2
	6
	10
	24.29
	245.17
	17.23
	

	6
	6
	6
	1435305
	1741143
	18408.12
	
	
	4
	6
	10
	3535.01
	3045.92
	34.42
	

	1
	1
	7
	45283.79
	34596.52
	254.84
	
	
	6
	6
	10
	3571.02
	5317.38
	57.1
	

	1
	3
	7
	14725.05
	14911.62
	103.27
	
	
	2
	8
	10
	72637.68
	70782
	338.09
	

	3
	3
	7
	48827.86
	72421.66
	452.37
	
	
	4
	8
	10
	6237.31
	8409.82
	61.85
	

	1
	5
	7
	21802.84
	19492.38
	108.22
	
	
	6
	8
	10
	6360.12
	8973.63
	58.11
	

	3
	5
	7
	168426.4
	164737.4
	728.47
	
	
	8
	8
	10
	589.22
	2228.86
	41.63
	

	5
	5
	7
	118098.4
	81753.22
	547.97
	
	
	0
	10
	10
	1025948
	1132739
	8891.84
	

	1
	7
	7
	544.32
	1201.22
	37.93
	
	
	2
	10
	10
	8435.54
	10427.05
	103.25
	

	3
	7
	7
	7836.86
	4400.85
	45.99
	
	
	4
	10
	10
	46211.55
	53980.77
	358.16
	

	5
	7
	7
	327401.9
	346963.1
	2104.99
	
	
	6
	10
	10
	44012.69
	48285.62
	520.45
	

	7
	7
	7
	2527.68
	6093.57
	95.57
	
	
	8
	10
	10
	256621.2
	254053.4
	1486.29
	

	0
	0
	8
	38546.45
	32765.67
	477.22
	
	
	10
	10
	10
	16306.78
	17275.24
	275.6
	

	2
	2
	8
	282587.5
	272125.6
	1950.25
	
	
	1
	1
	11
	83541.6
	71621.09
	493.71
	

	0
	4
	8
	371805.1
	386916.3
	4091.07
	
	
	1
	3
	11
	61879.37
	61444.28
	272.34
	

	2
	4
	8
	67788.93
	67594.35
	300.76
	
	
	3
	3
	11
	141053.4
	193632.9
	1368.16
	

	4
	4
	8
	128967.3
	128290.4
	852.71
	
	
	1
	5
	11
	22970.86
	23786.36
	153.35
	

	2
	6
	8
	76468.45
	60261.01
	290.06
	
	
	3
	5
	11
	8626.07
	10270.44
	65.03
	

	4
	6
	8
	42669.17
	40122.93
	189.62
	
	
	5
	5
	11
	412.32
	295.48
	48.77
	

	6
	6
	8
	50608.45
	46862.6
	306.75
	
	
	1
	7
	11
	11557.93
	14686.4
	86.46
	

	0
	8
	8
	510729
	621501.9
	5021.36
	
	
	3
	7
	11
	5891.66
	6846.02
	59.45
	

	2
	8
	8
	63742.3
	80677.02
	524.36
	
	
	5
	7
	11
	69607.2
	74276.05
	332.92
	

	4
	8
	8
	159618.3
	150751
	890.59
	
	
	7
	7
	11
	23344.37
	22322.89
	171.32
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	9
	11
	21132.29
	22062.59
	127.1
	
	
	5
	9
	13
	79404.77
	81726.5
	363.16
	

	3
	9
	11
	377160.4
	409473.8
	1678.37
	
	
	7
	9
	13
	9832.72
	9783.93
	64.69
	

	5
	9
	11
	127.71
	868.88
	23.94
	
	
	9
	9
	13
	216669.6
	223416.1
	1339.44
	

	7
	9
	11
	97630.04
	104404.7
	460.99
	
	
	1
	11
	13
	137429.4
	129298.9
	593.5
	

	9
	9
	11
	167450
	165108.8
	1432.88
	
	
	3
	11
	13
	19575.96
	19024.21
	121.69
	

	1
	11
	11
	1185843
	1149799
	7624.53
	
	
	5
	11
	13
	982.53
	702.78
	27.09
	

	3
	11
	11
	510.09
	2318.3
	49.37
	
	
	7
	11
	13
	10165.23
	11548.48
	114.2
	

	5
	11
	11
	252799.3
	263819.6
	1489.89
	
	
	9
	11
	13
	28699.18
	25392.48
	141.58
	

	7
	11
	11
	4430.95
	6055.92
	97.54
	
	
	11
	11
	13
	36106.63
	40030.36
	309.82
	

	9
	11
	11
	8015.42
	8377.07
	146.32
	
	
	1
	13
	13
	63782.61
	66631.3
	813.28
	

	11
	11
	11
	1346745
	1297421
	22467.7
	
	
	3
	13
	13
	210974.1
	204769.3
	1276.58
	

	0
	0
	12
	239136.7
	196821.8
	2391.91
	
	
	5
	13
	13
	1403.86
	1837.14
	45.98
	

	2
	2
	12
	1524.71
	352.23
	43.35
	
	
	7
	13
	13
	10861.63
	11808.74
	110.93
	

	0
	4
	12
	19128.38
	18594.02
	162.6
	
	
	9
	13
	13
	28078.21
	28549.58
	352.3
	

	2
	4
	12
	162571.3
	190841.2
	744.49
	
	
	11
	13
	13
	239.64
	811.01
	41.63
	

	4
	4
	12
	49137.42
	43668.09
	295.14
	
	
	13
	13
	13
	125299.3
	116260.9
	1800.71
	

	2
	6
	12
	26400.85
	22669.05
	200.16
	
	
	0
	2
	14
	100356.9
	95396.67
	628.98
	

	4
	6
	12
	18809.02
	19620.12
	110.61
	
	
	2
	2
	14
	34367.84
	36500.56
	256.74
	

	6
	6
	12
	24810.46
	22852.39
	171.33
	
	
	2
	4
	14
	3044.82
	2741.15
	32.85
	

	0
	8
	12
	54105.14
	61310.29
	429.14
	
	
	4
	4
	14
	31497.24
	26865.82
	191.65
	

	2
	8
	12
	23704.37
	28177.92
	178.37
	
	
	0
	6
	14
	1259.4
	961.37
	48.77
	

	4
	8
	12
	40444.99
	43610.18
	200.24
	
	
	2
	6
	14
	119166.1
	129959.5
	547.76
	

	6
	8
	12
	26387.07
	28032.5
	152.2
	
	
	4
	6
	14
	71936.16
	68368.35
	309.75
	

	8
	8
	12
	445373.7
	467734.6
	2645.5
	
	
	6
	6
	14
	54646.66
	53212.68
	352.46
	

	2
	10
	12
	1688.25
	1716.56
	55.11
	
	
	2
	8
	14
	23594.99
	23999.89
	128.66
	

	4
	10
	12
	18.12
	127.31
	20.62
	
	
	4
	8
	14
	3207.83
	4386.09
	53.19
	

	6
	10
	12
	136663.9
	136208
	594.9
	
	
	6
	8
	14
	320499.5
	333686.8
	1656.63
	

	8
	10
	12
	3363.8
	4804.21
	44.54
	
	
	8
	8
	14
	10031.18
	9910.53
	98.75
	

	10
	10
	12
	128607.8
	125820.2
	835.44
	
	
	0
	10
	14
	83712.05
	83991.23
	536.7
	

	0
	12
	12
	2999131
	3004604
	23349.48
	
	
	2
	10
	14
	16370.55
	17471.54
	128.29
	

	2
	12
	12
	15810.17
	16546.97
	149.31
	
	
	4
	10
	14
	2722.91
	2587.09
	35.81
	

	4
	12
	12
	3003.99
	2889.04
	57.09
	
	
	6
	10
	14
	2244.11
	2603.03
	46.93
	

	6
	12
	12
	86581.44
	98141.47
	639.53
	
	
	8
	10
	14
	74225.45
	70853.58
	336.95
	

	8
	12
	12
	52031.57
	44414.62
	302.19
	
	
	10
	10
	14
	66.26
	726.28
	45.98
	

	10
	12
	12
	38245.95
	34559.14
	270.12
	
	
	2
	12
	14
	138668.5
	138416.2
	621.8
	

	12
	12
	12
	408578.3
	422925
	4097.7
	
	
	4
	12
	14
	21561.96
	21809.83
	134.68
	

	1
	1
	13
	4579.85
	4481.62
	53.65
	
	
	6
	12
	14
	1882.7
	1615.63
	33.65
	

	1
	3
	13
	3505.38
	3455.93
	34.91
	
	
	8
	12
	14
	49789.95
	47759.41
	309.85
	

	3
	3
	13
	200133.3
	201272.1
	1159.21
	
	
	10
	12
	14
	35547.44
	35378.52
	182.03
	

	1
	5
	13
	9935.22
	9889.69
	67.27
	
	
	12
	12
	14
	4999.58
	4433.18
	68.97
	

	3
	5
	13
	11638.68
	11089.79
	67.58
	
	
	0
	14
	14
	51994.18
	51370.8
	531.27
	

	5
	5
	13
	51859.19
	50992.96
	340.63
	
	
	2
	14
	14
	26678.34
	25633.88
	226.02
	

	1
	7
	13
	12969.58
	13454.39
	82.55
	
	
	4
	14
	14
	36072.73
	32376.06
	252.97
	

	3
	7
	13
	56338.61
	55338.64
	253.19
	
	
	6
	14
	14
	272351
	258922.2
	1671.65
	

	5
	7
	13
	97503.76
	104310
	707.77
	
	
	8
	14
	14
	120.76
	736.96
	45.98
	

	7
	7
	13
	431.18
	2395.12
	113.8
	
	
	10
	14
	14
	3844.6
	3544.04
	61.31
	

	1
	9
	13
	58616.29
	61769.56
	300.52
	
	
	12
	14
	14
	121608.9
	113627.4
	716.59
	

	3
	9
	13
	45529.33
	43662.05
	228.92
	
	
	14
	14
	14
	67206.53
	68753.79
	870.63
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	15
	8.61
	172.35
	30.65
	
	
	8
	8
	16
	300937.7
	284262.5
	1988.28
	

	1
	3
	15
	26331.85
	28590.37
	241.49
	
	
	2
	10
	16
	17.61
	1165.38
	50.06
	

	3
	3
	15
	135131
	146260
	1166.68
	
	
	4
	10
	16
	1197.9
	1330.74
	32.51
	

	1
	5
	15
	9287.08
	13356.29
	154.2
	
	
	6
	10
	16
	1461.57
	2176.69
	51.62
	

	3
	5
	15
	56812.58
	63059.5
	280.32
	
	
	8
	10
	16
	11946.17
	11335.38
	131.95
	

	5
	5
	15
	18105.24
	20251.79
	160.41
	
	
	10
	10
	16
	46001.91
	44813.5
	340.56
	

	1
	7
	15
	1775.88
	2841.89
	39.09
	
	
	0
	12
	16
	12435.61
	9170.36
	222.19
	

	3
	7
	15
	16678.83
	13905.39
	88.15
	
	
	2
	12
	16
	14448.83
	14143.79
	98.59
	

	5
	7
	15
	550.06
	754.18
	28.16
	
	
	4
	12
	16
	34701.06
	27685.85
	167.5
	

	7
	7
	15
	9222.57
	9527.51
	91.97
	
	
	6
	12
	16
	18928.3
	16814.85
	116.64
	

	1
	9
	15
	92275.72
	86456.8
	391.6
	
	
	8
	12
	16
	14556.51
	22754.39
	239.36
	

	3
	9
	15
	6387.19
	7106.17
	56.71
	
	
	10
	12
	16
	667.77
	591.48
	32.51
	

	5
	9
	15
	115507
	109892.1
	458.36
	
	
	12
	12
	16
	33850.3
	36602.5
	433.61
	

	7
	9
	15
	57392.67
	57359.95
	273.26
	
	
	2
	14
	16
	71311.62
	72577.63
	362.82
	

	9
	9
	15
	22252.01
	21303.9
	168.1
	
	
	4
	14
	16
	3482.36
	3443.69
	53.19
	

	1
	11
	15
	18387.1
	19373.63
	187.74
	
	
	6
	14
	16
	14690.33
	16120.79
	140.8
	

	3
	11
	15
	212707.5
	198564.5
	835.23
	
	
	8
	14
	16
	23644.88
	21697.79
	132.86
	

	5
	11
	15
	1512.68
	1831.85
	35.81
	
	
	10
	14
	16
	4259.49
	4588.75
	52.67
	

	7
	11
	15
	74141.33
	69331.73
	458.61
	
	
	12
	14
	16
	900.39
	1082.87
	37.34
	

	9
	11
	15
	9294.25
	8752.15
	71.96
	
	
	14
	14
	16
	83159.58
	76816.52
	506.06
	

	11
	11
	15
	739.16
	2719.3
	92.12
	
	
	0
	16
	16
	41195.64
	40555.79
	509.52
	

	1
	13
	15
	22194.58
	23941.56
	183.05
	
	
	2
	16
	16
	19184.6
	17705.94
	176.28
	

	3
	13
	15
	4203.69
	4822.33
	55.41
	
	
	4
	16
	16
	73804.65
	69716.05
	506.39
	

	5
	13
	15
	86030.34
	83925.28
	401.21
	
	
	6
	16
	16
	6947.52
	5274.16
	93.74
	

	7
	13
	15
	100.85
	1979.69
	46.93
	
	
	8
	16
	16
	5617.44
	8414.79
	126.28
	

	9
	13
	15
	33490.88
	32420.44
	166.35
	
	
	10
	16
	16
	1111.05
	1223.72
	52.02
	

	11
	13
	15
	12592.11
	11306.93
	83.87
	
	
	12
	16
	16
	15747.62
	17441.53
	168.09
	

	13
	13
	15
	80.61
	101.71
	49.37
	
	
	14
	16
	16
	2309
	1691.78
	64.8
	

	1
	15
	15
	11166.42
	10546.32
	114.96
	
	
	16
	16
	16
	207919.2
	212689.2
	2175.89
	

	3
	15
	15
	61997.56
	60496.12
	498.77
	
	
	1
	1
	17
	210050.9
	219839.6
	1417.15
	

	5
	15
	15
	32768.94
	33162.81
	274.67
	
	
	1
	3
	17
	367.02
	988.55
	27.09
	

	7
	15
	15
	43102.6
	41613.61
	298.97
	
	
	3
	3
	17
	2085.08
	3006.81
	119.22
	

	9
	15
	15
	56504.72
	53614.12
	363.61
	
	
	1
	5
	17
	18082.43
	17958.78
	98.59
	

	11
	15
	15
	9258.11
	9183.62
	119.22
	
	
	3
	5
	17
	8002.43
	8495.93
	59.61
	

	13
	15
	15
	4066.58
	4704.63
	119.22
	
	
	5
	5
	17
	747863.6
	727746.6
	5672.91
	

	15
	15
	15
	71354.23
	64724.01
	732.16
	
	
	1
	7
	17
	161.78
	156.26
	26.26
	

	0
	0
	16
	476614.1
	505097.9
	6098.37
	
	
	3
	7
	17
	7837.71
	8184.97
	128.28
	

	2
	2
	16
	26362.76
	27328.36
	195.35
	
	
	5
	7
	17
	427669.5
	411516.4
	1594.33
	

	0
	4
	16
	44335.7
	58477.97
	683.07
	
	
	7
	7
	17
	20999.21
	21700.01
	319.77
	

	2
	4
	16
	28263.88
	26959.4
	133.93
	
	
	1
	9
	17
	3413.94
	3962.78
	43.98
	

	4
	4
	16
	110.51
	27832.12
	482.27
	
	
	3
	9
	17
	303341.3
	287128.9
	1196.42
	

	2
	6
	16
	11036.07
	15679.26
	113.91
	
	
	5
	9
	17
	6379.07
	8338.32
	129.84
	

	4
	6
	16
	176.78
	115.79
	22.72
	
	
	7
	9
	17
	97519.9
	93634.9
	453.87
	

	6
	6
	16
	1381331
	1343050
	8168.62
	
	
	9
	9
	17
	49993.24
	48982.73
	356.42
	

	0
	8
	16
	48042.54
	46169.82
	628.86
	
	
	1
	11
	17
	18095.52
	15721.48
	104.03
	

	2
	8
	16
	16630.97
	19173.61
	109.46
	
	
	3
	11
	17
	2393.34
	2920.38
	73.52
	

	4
	8
	16
	102840.7
	96254.52
	456.63
	
	
	5
	11
	17
	155793.1
	142771.3
	765.87
	

	6
	8
	16
	6759.4
	7895.15
	59.24
	
	
	7
	11
	17
	26020.16
	25929.15
	150.1
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	11
	17
	19445.3
	18555.99
	151.96
	
	
	10
	12
	18
	655.64
	405.08
	33.65
	

	11
	11
	17
	16013.98
	16084.22
	276.39
	
	
	12
	12
	18
	753.5
	877.85
	49.37
	

	1
	13
	17
	31817.9
	28683.85
	192.32
	
	
	0
	14
	18
	15619.67
	15293.91
	156.98
	

	3
	13
	17
	14480.23
	17688.82
	123.72
	
	
	2
	14
	18
	2137.87
	2632.53
	53.78
	

	5
	13
	17
	19654.71
	19436.39
	127.27
	
	
	4
	14
	18
	133672.9
	129660.5
	632.69
	

	7
	13
	17
	1636.82
	1690.22
	37.35
	
	
	6
	14
	18
	1915.74
	1537.7
	41.78
	

	9
	13
	17
	20798.73
	20240.36
	127.12
	
	
	8
	14
	18
	44033.06
	46638.8
	767.96
	

	11
	13
	17
	14089.17
	13947.42
	101.32
	
	
	10
	14
	18
	47.48
	88.38
	31.83
	

	13
	13
	17
	61123.4
	57564.18
	471.63
	
	
	12
	14
	18
	3417.14
	3919.75
	52.29
	

	1
	15
	17
	5232.9
	5149.43
	60.84
	
	
	14
	14
	18
	31696.78
	31306.69
	282.36
	

	3
	15
	17
	50187.98
	50125.83
	305.15
	
	
	2
	16
	18
	43632.54
	43408.84
	536.71
	

	5
	15
	17
	56442.34
	50899.13
	269.16
	
	
	4
	16
	18
	1595.23
	1334.5
	48.77
	

	7
	15
	17
	1633.45
	2229.26
	48.32
	
	
	6
	16
	18
	354469.8
	337565
	3324.2
	

	9
	15
	17
	3266.85
	2772.57
	45.82
	
	
	8
	16
	18
	1137.91
	1280.78
	76.65
	

	11
	15
	17
	21929.23
	22290.24
	137.8
	
	
	10
	16
	18
	7865.04
	7673.85
	81.22
	

	13
	15
	17
	10139.52
	8979.79
	79.57
	
	
	12
	16
	18
	9038.17
	8096.39
	75.58
	

	15
	15
	17
	6345.47
	6740.09
	95.57
	
	
	14
	16
	18
	29984.44
	30552.24
	171.87
	

	1
	17
	17
	11119.87
	10879.64
	141.63
	
	
	16
	16
	18
	5303.65
	4322.55
	87.88
	

	3
	17
	17
	588.14
	984.43
	61.31
	
	
	0
	18
	18
	17399.39
	17656.51
	292.65
	

	5
	17
	17
	413164.2
	398287.3
	2524.49
	
	
	2
	18
	18
	64.27
	51.64
	64.8
	

	7
	17
	17
	250324
	234716.6
	1930.46
	
	
	4
	18
	18
	36226.95
	38578.19
	331.79
	

	9
	17
	17
	2099.96
	2152.03
	81.28
	
	
	6
	18
	18
	2747.52
	2893.29
	173.4
	

	11
	17
	17
	1064.2
	1620.25
	61.31
	
	
	8
	18
	18
	4482.76
	4563.18
	91.96
	

	13
	17
	17
	1966.67
	2275.71
	67.7
	
	
	10
	18
	18
	7.56
	159.85
	59.88
	

	15
	17
	17
	28721.52
	30887.12
	260.26
	
	
	12
	18
	18
	12504.57
	12106.58
	137.95
	

	17
	17
	17
	714410
	711825.1
	8208.03
	
	
	14
	18
	18
	357.22
	471.5
	68.97
	

	0
	2
	18
	4314.39
	6324
	68.97
	
	
	16
	18
	18
	119446.9
	107286.3
	1220.07
	

	2
	2
	18
	22755.78
	20234.93
	175.79
	
	
	18
	18
	18
	57.47
	755.12
	137.94
	

	2
	4
	18
	15624.43
	16724.28
	98.59
	
	
	1
	1
	19
	40356.32
	35288.5
	248.35
	

	4
	4
	18
	36718.86
	35733.5
	283.63
	
	
	1
	3
	19
	1999.24
	2815.29
	54.02
	

	0
	6
	18
	115928.9
	106287.6
	1236.72
	
	
	3
	3
	19
	16562.29
	14746.8
	126.29
	

	2
	6
	18
	1092.94
	1060.29
	27.09
	
	
	1
	5
	19
	5607.15
	5315.58
	50.21
	

	4
	6
	18
	104388.8
	99074.53
	463.04
	
	
	3
	5
	19
	130873.6
	128008.9
	571.23
	

	6
	6
	18
	63663.28
	53280.74
	356.47
	
	
	5
	5
	19
	21648.44
	20713.65
	172.33
	

	2
	8
	18
	84715.05
	85297.98
	365.88
	
	
	1
	7
	19
	33605.95
	30160.19
	171.25
	

	4
	8
	18
	7773.67
	9037.33
	90.73
	
	
	3
	7
	19
	74796.84
	73532.31
	342.8
	

	6
	8
	18
	400.27
	233.74
	28.19
	
	
	5
	7
	19
	7235.48
	6248.6
	75.09
	

	8
	8
	18
	19704.01
	17723.45
	164.65
	
	
	7
	7
	19
	29.31
	957.15
	65.03
	

	0
	10
	18
	408.99
	567.27
	44.09
	
	
	1
	9
	19
	117333.8
	111580.1
	609.06
	

	2
	10
	18
	11153.07
	11900.74
	117.34
	
	
	3
	9
	19
	201.38
	100.99
	32.85
	

	4
	10
	18
	167.84
	1858.2
	42.84
	
	
	5
	9
	19
	25956.8
	26223.76
	264.42
	

	6
	10
	18
	324.39
	402.1
	34.73
	
	
	7
	9
	19
	17231.64
	18257.24
	120.06
	

	8
	10
	18
	19109.67
	20035.82
	119.75
	
	
	9
	9
	19
	59.56
	205.91
	41.63
	

	10
	10
	18
	4652.56
	5476.46
	80.19
	
	
	1
	11
	19
	11440.84
	11375.58
	82.05
	

	2
	12
	18
	856.21
	527.02
	32.89
	
	
	3
	11
	19
	15655.01
	15452.01
	103.91
	

	4
	12
	18
	16940.93
	14218.9
	101.53
	
	
	5
	11
	19
	8251.89
	8882.4
	106.38
	

	6
	12
	18
	43837.81
	46778.05
	266.01
	
	
	7
	11
	19
	958.56
	1288.24
	37.34
	

	8
	12
	18
	2793.67
	3013.71
	42.84
	
	
	9
	11
	19
	258.03
	423.81
	30.86
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	11
	19
	7571.53
	8279.99
	103.25
	
	
	2
	10
	20
	111017.5
	103224.6
	495.87
	

	1
	13
	19
	30495.74
	30566.25
	175.84
	
	
	4
	10
	20
	10744.88
	11206.02
	82.55
	

	3
	13
	19
	266.02
	871.37
	38.45
	
	
	6
	10
	20
	26495.67
	26782.39
	204.25
	

	5
	13
	19
	11809.17
	12460.32
	102.1
	
	
	8
	10
	20
	4663.96
	5045.85
	58.1
	

	7
	13
	19
	2251.1
	1917.36
	42.34
	
	
	10
	10
	20
	3133.63
	3323.42
	80.19
	

	9
	13
	19
	53.61
	402.52
	31.83
	
	
	0
	12
	20
	31.62
	77.41
	52.02
	

	11
	13
	19
	36080.62
	35837.11
	201.34
	
	
	2
	12
	20
	12584.96
	12649.31
	154.88
	

	13
	13
	19
	27890.12
	28975.05
	758.77
	
	
	4
	12
	20
	55542.4
	52560.29
	560.23
	

	1
	15
	19
	13959.1
	12932.89
	187.73
	
	
	6
	12
	20
	1467.64
	1454.13
	42.84
	

	3
	15
	19
	47726.59
	44705.83
	599.31
	
	
	8
	12
	20
	73.92
	154.88
	30.27
	

	5
	15
	19
	18906.89
	17260.13
	132.69
	
	
	10
	12
	20
	443.9
	669.47
	37.93
	

	7
	15
	19
	27481.62
	24648.27
	339.51
	
	
	12
	12
	20
	5352.32
	5324.63
	130.06
	

	9
	15
	19
	48.65
	135.99
	39.09
	
	
	2
	14
	20
	60444.23
	58335.65
	414.77
	

	11
	15
	19
	48358.38
	47347.47
	258.8
	
	
	4
	14
	20
	79.56
	89.53
	36.77
	

	13
	15
	19
	10435.04
	10337.6
	91.36
	
	
	6
	14
	20
	114990.5
	111033.9
	990.95
	

	15
	15
	19
	9801.97
	9005.76
	146.32
	
	
	8
	14
	20
	11243.23
	10063.83
	131.41
	

	1
	17
	19
	342.92
	365.13
	47.23
	
	
	10
	14
	20
	90550.77
	87670.5
	453.29
	

	3
	17
	19
	29247.07
	29059.78
	197.1
	
	
	12
	14
	20
	2610.2
	2606.2
	64.14
	

	5
	17
	19
	39002.61
	39136.07
	368.38
	
	
	14
	14
	20
	3025.58
	4170.94
	95.56
	

	7
	17
	19
	16079.42
	15019.25
	189.93
	
	
	0
	16
	20
	12625.91
	13232.33
	163.58
	

	9
	17
	19
	14593.05
	12978.78
	105.34
	
	
	2
	16
	20
	198.54
	181.19
	42.84
	

	11
	17
	19
	13638.13
	11390.01
	96.99
	
	
	4
	16
	20
	55000.22
	53188.35
	331.74
	

	13
	17
	19
	18508.41
	20089.23
	140.12
	
	
	6
	16
	20
	2140.42
	1710.72
	56.71
	

	15
	17
	19
	18874.66
	20947.89
	152.62
	
	
	8
	16
	20
	28467.52
	26778.65
	215.91
	

	17
	17
	19
	25041.5
	20704.71
	195.33
	
	
	10
	16
	20
	680.13
	664.48
	46.17
	

	1
	19
	19
	3868.77
	3815.83
	95.56
	
	
	12
	16
	20
	171.93
	417.68
	41.78
	

	3
	19
	19
	14182.04
	12751.78
	160.94
	
	
	14
	16
	20
	5123.11
	5250.69
	68.97
	

	5
	19
	19
	8731.66
	9288.34
	137.31
	
	
	16
	16
	20
	19922.79
	21024.28
	210.66
	

	7
	19
	19
	61489.05
	60262.67
	775.18
	
	
	2
	18
	20
	25351.36
	23563.25
	169.06
	

	9
	19
	19
	18168.59
	19933.63
	217.52
	
	
	4
	18
	20
	1871.83
	2355.85
	60.83
	

	11
	19
	19
	25557.06
	22161.96
	199.28
	
	
	6
	18
	20
	9954.98
	8462.57
	93.4
	

	13
	19
	19
	7001.46
	8165.05
	114.19
	
	
	8
	18
	20
	1701.82
	1416.42
	55.4
	

	15
	19
	19
	32134.84
	34662.78
	290.96
	
	
	10
	18
	20
	640.75
	1639.41
	60.17
	

	17
	19
	19
	24517.57
	20155.01
	303.49
	
	
	12
	18
	20
	6681.8
	8103.07
	82.04
	

	19
	19
	19
	17639.25
	13737.5
	273.04
	
	
	14
	18
	20
	71960.26
	72287.56
	365.58
	

	0
	0
	20
	3090.32
	3760.75
	140.89
	
	
	16
	18
	20
	1014.42
	515.72
	53.19
	

	2
	2
	20
	63592.12
	58329.34
	425.07
	
	
	18
	18
	20
	25784.29
	21321.97
	206.94
	

	0
	4
	20
	13339.78
	13583.61
	133.96
	
	
	0
	20
	20
	59440.27
	58208.03
	715.54
	

	2
	4
	20
	20953.2
	21081.81
	117.63
	
	
	2
	20
	20
	9629.87
	10068.78
	145.61
	

	4
	4
	20
	121324.8
	124382.5
	938.36
	
	
	4
	20
	20
	4810.46
	5123.96
	124.64
	

	2
	6
	20
	165081.1
	157972.4
	692.21
	
	
	6
	20
	20
	16.43
	233.01
	92.12
	

	4
	6
	20
	10953.92
	11946.33
	82.26
	
	
	8
	20
	20
	1984.77
	4503.96
	119.22
	

	6
	6
	20
	1853.25
	1755.15
	92.12
	
	
	10
	20
	20
	30.9
	200.5
	76.63
	

	0
	8
	20
	831608.1
	787834.7
	4311.27
	
	
	12
	20
	20
	253318.8
	258901.8
	2170.61
	

	2
	8
	20
	199.78
	331.54
	31.83
	
	
	14
	20
	20
	3158.91
	3504.06
	98.74
	

	4
	8
	20
	61342.38
	62716.06
	345.87
	
	
	16
	20
	20
	97704.63
	91975.26
	656.42
	

	6
	8
	20
	2834.93
	2360.67
	39.1
	
	
	18
	20
	20
	26.53
	409.8
	87.88
	

	8
	8
	20
	4193.31
	4911.53
	97.54
	
	
	20
	20
	20
	18206.07
	17404.83
	337.22
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	21
	71607.98
	68042.43
	455.02
	
	
	7
	19
	21
	913.75
	1534.54
	58.1
	

	1
	3
	21
	38828.27
	35712.89
	174.39
	
	
	9
	19
	21
	11384.84
	9306.44
	95.43
	

	3
	3
	21
	18077.64
	16177.85
	145.02
	
	
	11
	19
	21
	52032.64
	58518.8
	514.8
	

	1
	5
	21
	83637.76
	80299.45
	364.56
	
	
	13
	19
	21
	6331.84
	6596.91
	88.41
	

	3
	5
	21
	3521.48
	2704.75
	41.78
	
	
	15
	19
	21
	3871.26
	3594.42
	68.97
	

	5
	5
	21
	4172.66
	4293.13
	64.8
	
	
	17
	19
	21
	9059.09
	7644.17
	100.74
	

	1
	7
	21
	19840.56
	18501.89
	220.6
	
	
	19
	19
	21
	1177.09
	1028.01
	95.56
	

	3
	7
	21
	39651.82
	39312.05
	205.12
	
	
	1
	21
	21
	20378.37
	19991.61
	248.29
	

	5
	7
	21
	983.26
	1463.46
	35.81
	
	
	3
	21
	21
	31725.26
	32312.84
	320.83
	

	7
	7
	21
	63.08
	48.77
	48.77
	
	
	5
	21
	21
	12892.8
	13506.82
	319.73
	

	1
	9
	21
	139968.2
	133002.6
	820.51
	
	
	7
	21
	21
	7752.3
	7353.75
	137.95
	

	3
	9
	21
	12139.23
	11683.17
	125.15
	
	
	9
	21
	21
	3613.46
	7531.69
	133.95
	

	5
	9
	21
	13108.04
	12106.48
	83.64
	
	
	11
	21
	21
	749.33
	953.16
	87.88
	

	7
	9
	21
	520.71
	863.69
	36.33
	
	
	13
	21
	21
	80187.55
	75893.7
	589.74
	

	9
	9
	21
	11332.05
	15486.83
	178.83
	
	
	15
	21
	21
	673.4
	1905.28
	101.55
	

	1
	11
	21
	129995
	125198.4
	818.86
	
	
	17
	21
	21
	30905.29
	32619.35
	650.36
	

	3
	11
	21
	109546.8
	103699.2
	477.98
	
	
	19
	21
	21
	15044.54
	17318.15
	308.9
	

	5
	11
	21
	5614.22
	6571.25
	111.07
	
	
	21
	21
	21
	14078.29
	14878.68
	628.63
	

	7
	11
	21
	8465.47
	8271.62
	128.28
	
	
	0
	2
	22
	128829.8
	118211.6
	708.37
	

	9
	11
	21
	233.95
	293.44
	34.91
	
	
	2
	2
	22
	9814.89
	8901.31
	162.58
	

	11
	11
	21
	191658.2
	189776.6
	1274.99
	
	
	2
	4
	22
	50271.11
	47046.66
	239.74
	

	1
	13
	21
	11906.9
	11191.06
	134.54
	
	
	4
	4
	22
	452.73
	877.98
	45.98
	

	3
	13
	21
	63930.71
	59272.17
	395.13
	
	
	0
	6
	22
	182872.7
	172780.3
	1030.36
	

	5
	13
	21
	27.22
	433.79
	42.34
	
	
	2
	6
	22
	23250.34
	22724.75
	135.86
	

	7
	13
	21
	26055.37
	25414.23
	334.81
	
	
	4
	6
	22
	28262.64
	28811.35
	160.66
	

	9
	13
	21
	8649.4
	8001.77
	82.26
	
	
	6
	6
	22
	42464.99
	45951.66
	531.2
	

	11
	13
	21
	1214.12
	1457.36
	48.77
	
	
	2
	8
	22
	56234.1
	49802.67
	265.3
	

	13
	13
	21
	9178.48
	10458.89
	126.28
	
	
	4
	8
	22
	13535.21
	12436.28
	121.72
	

	1
	15
	21
	19755.12
	19570.76
	308.2
	
	
	6
	8
	22
	1427.21
	2363.48
	48.24
	

	3
	15
	21
	837.97
	1418.3
	55.4
	
	
	8
	8
	22
	2068.85
	2347.89
	61.31
	

	5
	15
	21
	20403.35
	19964.7
	203.62
	
	
	0
	10
	22
	385193.2
	368389.2
	2408.63
	

	7
	15
	21
	425.06
	478.56
	47.23
	
	
	2
	10
	22
	23913.72
	22437.6
	168.96
	

	9
	15
	21
	5875.79
	6403.96
	92.67
	
	
	4
	10
	22
	5668.98
	5990.81
	79.02
	

	11
	15
	21
	6052.42
	6750
	75.58
	
	
	6
	10
	22
	89.67
	109.18
	33.65
	

	13
	15
	21
	5802.59
	6488.19
	72.4
	
	
	8
	10
	22
	40073.08
	40797.7
	221.73
	

	15
	15
	21
	3154.49
	3316.56
	124.63
	
	
	10
	10
	22
	20827.91
	22638.12
	214.19
	

	1
	17
	21
	5553.42
	6110.35
	87.6
	
	
	2
	12
	22
	10347.23
	11835.98
	192.42
	

	3
	17
	21
	9371.47
	8684.75
	106.38
	
	
	4
	12
	22
	5256
	5615.51
	68.83
	

	5
	17
	21
	768.47
	1006.61
	67.26
	
	
	6
	12
	22
	38892.94
	37763.66
	319.19
	

	7
	17
	21
	922.52
	837.25
	54.19
	
	
	8
	12
	22
	70.4
	56.42
	45.82
	

	9
	17
	21
	19765.78
	18578.59
	159.78
	
	
	10
	12
	22
	275835.4
	273032.3
	1341.34
	

	11
	17
	21
	8783.8
	9949.87
	88.41
	
	
	12
	12
	22
	11740.6
	10952.2
	145.61
	

	13
	17
	21
	36564.16
	36396.82
	220.11
	
	
	0
	14
	22
	7967.88
	7617.64
	433.53
	

	15
	17
	21
	3447.97
	4468.59
	68.97
	
	
	2
	14
	22
	6504.25
	6393.75
	75.87
	

	17
	17
	21
	1623.3
	2878.27
	91.01
	
	
	4
	14
	22
	25768.76
	24207.87
	201.82
	

	1
	19
	21
	5015.75
	5430.14
	79.56
	
	
	6
	14
	22
	24308.95
	25668.69
	229.62
	

	3
	19
	21
	9139.9
	8942.2
	104.24
	
	
	8
	14
	22
	49102.84
	46117.3
	503.85
	

	5
	19
	21
	2031.73
	1541.69
	60.83
	
	
	10
	14
	22
	654.83
	1055.8
	49.48
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	14
	22
	1220.91
	2529.23
	80.95
	
	
	1
	7
	23
	9458.14
	9393.46
	73.01
	

	14
	14
	22
	36125.82
	34319.31
	291.27
	
	
	3
	7
	23
	45911.61
	42584.98
	215.03
	

	2
	16
	22
	5669.55
	5494.65
	77.12
	
	
	5
	7
	23
	23604.4
	25096.18
	224.41
	

	4
	16
	22
	47.41
	92.54
	49.97
	
	
	7
	7
	23
	3685.56
	3865.42
	84.3
	

	6
	16
	22
	20339.53
	21432.98
	248.44
	
	
	1
	9
	23
	4005.14
	4071.2
	59.24
	

	8
	16
	22
	18.03
	48.64
	44.2
	
	
	3
	9
	23
	4981.54
	4260.68
	84.47
	

	10
	16
	22
	9479.21
	9148.34
	98.81
	
	
	5
	9
	23
	216.33
	597.82
	53.69
	

	12
	16
	22
	6802.56
	7031.57
	84.27
	
	
	7
	9
	23
	7952.98
	8650.74
	87.6
	

	14
	16
	22
	5323.62
	5266.34
	75.07
	
	
	9
	9
	23
	134261.6
	136177.1
	847.5
	

	16
	16
	22
	85.6
	23.22
	78.03
	
	
	1
	11
	23
	267751.6
	257812.2
	1219.61
	

	0
	18
	22
	272.04
	547.3
	76.63
	
	
	3
	11
	23
	41.74
	397.22
	42.34
	

	2
	18
	22
	9.7
	24.77
	56.7
	
	
	5
	11
	23
	3405.24
	3364.66
	57.26
	

	4
	18
	22
	12618.53
	13551.17
	120.16
	
	
	7
	11
	23
	1165.03
	1280.2
	62.96
	

	6
	18
	22
	73.17
	50.91
	55.4
	
	
	9
	11
	23
	6140.42
	7648.8
	129.84
	

	8
	18
	22
	10447.1
	12032.49
	193.98
	
	
	11
	11
	23
	257396.1
	264198.2
	1684.25
	

	10
	18
	22
	1384.08
	1850.86
	59.24
	
	
	1
	13
	23
	11665.8
	10977.36
	167.39
	

	12
	18
	22
	19221.1
	16955.28
	130.07
	
	
	3
	13
	23
	24238.2
	23744.79
	381.74
	

	14
	18
	22
	2239.87
	2103.14
	60.44
	
	
	5
	13
	23
	17342.79
	19714.04
	136.11
	

	16
	18
	22
	26275.72
	26997.43
	175.5
	
	
	7
	13
	23
	5475.46
	5933.7
	109.48
	

	18
	18
	22
	701.89
	530.2
	95.56
	
	
	9
	13
	23
	31.89
	1255.39
	55.92
	

	2
	20
	22
	62118.74
	60825.16
	370.84
	
	
	11
	13
	23
	110489.4
	102928.5
	497.43
	

	4
	20
	22
	2626.88
	2644.39
	93.86
	
	
	13
	13
	23
	1623.05
	1040.77
	146.31
	

	6
	20
	22
	1610.1
	2090.24
	70.13
	
	
	1
	15
	23
	935.9
	1806.67
	62.57
	

	8
	20
	22
	6358.06
	5628.29
	85.01
	
	
	3
	15
	23
	8010.66
	7733.81
	107.71
	

	10
	20
	22
	22855.87
	27018.59
	189.22
	
	
	5
	15
	23
	20432.9
	20809.86
	297.25
	

	12
	20
	22
	6353.38
	5890.62
	101.68
	
	
	7
	15
	23
	9845.79
	9787.84
	101.32
	

	14
	20
	22
	62701.6
	60475.72
	336.02
	
	
	9
	15
	23
	35923.24
	36105.42
	228.89
	

	16
	20
	22
	886.67
	1595.86
	71.81
	
	
	11
	15
	23
	1825.76
	3165.2
	65.7
	

	18
	20
	22
	515.49
	838.08
	71.96
	
	
	13
	15
	23
	31675.74
	33039.99
	197.42
	

	20
	20
	22
	7131.31
	8882.95
	145
	
	
	15
	15
	23
	17517.03
	16758.62
	172.31
	

	0
	22
	22
	727060.8
	793766.4
	7203.49
	
	
	1
	17
	23
	5653.23
	6670.54
	86.7
	

	2
	22
	22
	0.88
	611.52
	103.24
	
	
	3
	17
	23
	668.04
	652.2
	65.7
	

	4
	22
	22
	94.86
	167.98
	99.62
	
	
	5
	17
	23
	4833.88
	5614.53
	93.86
	

	6
	22
	22
	3096.28
	3354.73
	114.95
	
	
	7
	17
	23
	11470.97
	10486.93
	187.73
	

	8
	22
	22
	33588.21
	37084.45
	401.07
	
	
	9
	17
	23
	9184.3
	9369.7
	111.07
	

	10
	22
	22
	9795.11
	10955.65
	172.31
	
	
	11
	17
	23
	79147.84
	77640.73
	522.1
	

	12
	22
	22
	350146.8
	358200.4
	2277.07
	
	
	13
	17
	23
	2020
	1658.8
	61.43
	

	14
	22
	22
	27546.37
	25093.72
	252.93
	
	
	15
	17
	23
	736.22
	997.89
	59.24
	

	16
	22
	22
	12361.82
	14732.86
	206.5
	
	
	17
	17
	23
	61265.34
	57399.98
	482.43
	

	18
	22
	22
	24.23
	131.21
	106.47
	
	
	1
	19
	23
	25678.46
	24993.55
	229.98
	

	20
	22
	22
	2977.27
	3038.27
	129.6
	
	
	3
	19
	23
	65936.09
	65078.57
	382.57
	

	22
	22
	22
	173.93
	130.05
	229.9
	
	
	5
	19
	23
	301.74
	321.43
	55.4
	

	1
	1
	23
	180936.5
	161387.9
	1014.1
	
	
	7
	19
	23
	4865.05
	5003.15
	137.66
	

	1
	3
	23
	8589.12
	9005.44
	71.69
	
	
	9
	19
	23
	22576.31
	26159.18
	352.01
	

	3
	3
	23
	246301.8
	222726.4
	1769.63
	
	
	11
	19
	23
	549.48
	1542.24
	68.96
	

	1
	5
	23
	39317.39
	36201.86
	269.13
	
	
	13
	19
	23
	4202.07
	3800.8
	137.66
	

	3
	5
	23
	182.67
	113.8
	32.51
	
	
	15
	19
	23
	23952.05
	24396.2
	218.14
	

	5
	5
	23
	14420.46
	11071.21
	292.64
	
	
	17
	19
	23
	3785.52
	4047.07
	82.26
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	19
	23
	8026.06
	8273.83
	156.96
	
	
	12
	12
	24
	186320.4
	184444.6
	1263.96
	

	1
	21
	23
	41016.45
	48110.3
	492.86
	
	
	2
	14
	24
	49733.07
	47915.45
	361.46
	

	3
	21
	23
	17258.87
	19527.86
	156.6
	
	
	4
	14
	24
	4624.38
	5611.46
	78.22
	

	5
	21
	23
	15694.18
	15542.92
	133.62
	
	
	6
	14
	24
	13531.81
	12737.63
	129.85
	

	7
	21
	23
	3713.8
	5257.96
	109.5
	
	
	8
	14
	24
	145.06
	324.42
	49.37
	

	9
	21
	23
	23521.21
	26049.48
	291.97
	
	
	10
	14
	24
	29314.08
	31965.58
	214.76
	

	11
	21
	23
	74947.84
	80251.01
	701.07
	
	
	12
	14
	24
	6393.68
	7268.47
	80.54
	

	13
	21
	23
	10289.93
	10574.52
	153.31
	
	
	14
	14
	24
	76497.65
	76497.3
	532.46
	

	15
	21
	23
	10043.69
	8125.42
	137.66
	
	
	0
	16
	24
	1514.9
	1556.74
	84.3
	

	17
	21
	23
	14831.16
	14504.69
	137.79
	
	
	2
	16
	24
	3813.6
	4333.28
	77.12
	

	19
	21
	23
	3423.61
	3023.81
	94.25
	
	
	4
	16
	24
	3050.03
	2950.99
	68.67
	

	21
	21
	23
	2326.94
	3714.61
	140.38
	
	
	6
	16
	24
	576.71
	909.28
	58.1
	

	1
	23
	23
	189134.5
	196749.3
	1506.19
	
	
	8
	16
	24
	4782.51
	4728.56
	78.11
	

	3
	23
	23
	5245.35
	6779.83
	205.92
	
	
	10
	16
	24
	5097.47
	4376.86
	74.12
	

	5
	23
	23
	16661.46
	18730.85
	225.99
	
	
	12
	16
	24
	4745.38
	4203.9
	76.59
	

	7
	23
	23
	322.61
	763.28
	106.47
	
	
	14
	16
	24
	1213.47
	1323.09
	61.43
	

	9
	23
	23
	4387.82
	4439.6
	122.62
	
	
	16
	16
	24
	84.5
	151.73
	84.3
	

	11
	23
	23
	360598.2
	354539
	2714.43
	
	
	2
	18
	24
	8.76
	112.32
	65.9
	

	13
	23
	23
	14036.68
	17709.96
	214.59
	
	
	4
	18
	24
	323.4
	99.05
	55.4
	

	15
	23
	23
	19.94
	539.31
	114.95
	
	
	6
	18
	24
	3658.53
	6098.84
	91.47
	

	17
	23
	23
	4005.46
	3066.13
	145
	
	
	8
	18
	24
	17013.58
	16453.62
	245.61
	

	19
	23
	23
	746.1
	335.33
	129.6
	
	
	10
	18
	24
	13409.24
	11833.47
	112.19
	

	21
	23
	23
	20880.15
	15324.3
	257.55
	
	
	12
	18
	24
	5429.7
	6612.92
	136.1
	

	23
	23
	23
	56560.18
	38422.53
	3647.81
	
	
	14
	18
	24
	3919.99
	4528.52
	85.25
	

	0
	0
	24
	564255.8
	481738.6
	7050.31
	
	
	16
	18
	24
	6348.1
	4939.55
	87.97
	

	2
	2
	24
	159321.3
	142474.8
	934.45
	
	
	18
	18
	24
	2603.28
	4124.63
	118.6
	

	0
	4
	24
	634.23
	552.93
	53.64
	
	
	0
	20
	24
	28918.83
	27879.45
	617.84
	

	2
	4
	24
	2775.22
	2379.48
	54.92
	
	
	2
	20
	24
	677.55
	444.01
	63.53
	

	4
	4
	24
	292.01
	130.05
	45.98
	
	
	4
	20
	24
	1965.52
	1751.1
	75.07
	

	2
	6
	24
	42950.96
	40496.29
	329.98
	
	
	6
	20
	24
	514.12
	601.77
	66.26
	

	4
	6
	24
	3801.65
	2838.32
	51.27
	
	
	8
	20
	24
	36537.55
	42860.56
	265.4
	

	6
	6
	24
	4023.65
	5945.52
	87.88
	
	
	10
	20
	24
	257.07
	227.39
	71.69
	

	0
	8
	24
	30040.87
	29927.41
	818.4
	
	
	12
	20
	24
	15914.27
	15235.98
	267.51
	

	2
	8
	24
	5696.2
	5712.91
	96.99
	
	
	14
	20
	24
	1982.06
	2423.4
	76.91
	

	4
	8
	24
	45.46
	434.45
	39.09
	
	
	16
	20
	24
	7914.24
	7364.12
	137.56
	

	6
	8
	24
	2139.04
	1577.23
	45.27
	
	
	18
	20
	24
	6397.23
	6087.33
	104.58
	

	8
	8
	24
	22275.55
	24308.73
	214.19
	
	
	20
	20
	24
	19358.38
	12928.18
	191.14
	

	2
	10
	24
	2273.56
	2563.26
	51.27
	
	
	2
	22
	24
	3.71
	148.92
	73
	

	4
	10
	24
	1314.14
	1511.15
	57.67
	
	
	4
	22
	24
	107.25
	363.17
	71.12
	

	6
	10
	24
	25888.41
	26264.76
	170.53
	
	
	6
	22
	24
	31899.88
	32639.48
	217.91
	

	8
	10
	24
	451.47
	571.1
	53.8
	
	
	8
	22
	24
	233.39
	213.6
	70.13
	

	10
	10
	24
	4481.22
	5134.78
	124.64
	
	
	10
	22
	24
	44315.34
	45364.37
	289.93
	

	0
	12
	24
	221854.3
	223393.4
	1516.62
	
	
	12
	22
	24
	2268.2
	1424.33
	80.39
	

	2
	12
	24
	204.82
	153.02
	40.15
	
	
	14
	22
	24
	19062.85
	17953.39
	229.73
	

	4
	12
	24
	10842.09
	8928.17
	87.24
	
	
	16
	22
	24
	927.35
	1470.54
	89.07
	

	6
	12
	24
	1715.1
	2585.94
	54.26
	
	
	18
	22
	24
	272.15
	411.19
	85.88
	

	8
	12
	24
	26305.24
	27318.81
	173.82
	
	
	20
	22
	24
	133.76
	1.64
	89.29
	

	10
	12
	24
	819.27
	1643.92
	52.29
	
	
	22
	22
	24
	38816.53
	27097.79
	3837.21
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	24
	24
	65760.81
	65449.07
	813.1
	
	
	3
	17
	25
	102090.6
	99253.25
	549.6
	

	2
	24
	24
	2674.76
	4114.14
	137.94
	
	
	5
	17
	25
	12.41
	163.6
	60.94
	

	4
	24
	24
	10677.53
	11491.64
	175.77
	
	
	7
	17
	25
	21719.68
	23765.96
	289.43
	

	6
	24
	24
	3407.38
	5626.16
	137.94
	
	
	9
	17
	25
	7280.79
	7977
	132.97
	

	8
	24
	24
	36742.43
	38405.58
	364.02
	
	
	11
	17
	25
	7556.19
	7160.16
	115.76
	

	10
	24
	24
	2647.44
	2358.75
	126.27
	
	
	13
	17
	25
	19282.1
	20230.58
	155.94
	

	12
	24
	24
	25671.34
	31249.48
	321.9
	
	
	15
	17
	25
	17699.2
	22031.49
	168.96
	

	14
	24
	24
	2314.64
	1265.68
	121.9
	
	
	17
	17
	25
	2288.5
	1063.09
	99.62
	

	16
	24
	24
	5914.77
	3592.89
	145.61
	
	
	1
	19
	25
	39269.98
	37891.24
	334.79
	

	18
	24
	24
	447.63
	750.96
	141.62
	
	
	3
	19
	25
	4396.59
	5112.26
	90.44
	

	20
	24
	24
	15398.76
	14271.93
	413.64
	
	
	5
	19
	25
	22768.88
	22928.26
	183.5
	

	1
	1
	25
	15.8
	1968.05
	81.28
	
	
	7
	19
	25
	7542.26
	9130.47
	119.97
	

	1
	3
	25
	49312.91
	44572.52
	484.8
	
	
	9
	19
	25
	5916.81
	6185.97
	101.06
	

	3
	3
	25
	2175.13
	2213.66
	64.8
	
	
	11
	19
	25
	18267.22
	19275.88
	229.97
	

	1
	5
	25
	4010.86
	3883.87
	53.19
	
	
	13
	19
	25
	16511.56
	16581.86
	144.59
	

	3
	5
	25
	47996.24
	46758.13
	358.11
	
	
	15
	19
	25
	17390.96
	16858.76
	165.83
	

	5
	5
	25
	14570.25
	14631.92
	141.63
	
	
	17
	19
	25
	17967.64
	15062.79
	166.57
	

	1
	7
	25
	98.56
	280.41
	37.93
	
	
	19
	19
	25
	133.1
	527.45
	117.12
	

	3
	7
	25
	20492.93
	21905.59
	259.7
	
	
	1
	21
	25
	9482.17
	11374.67
	136.3
	

	5
	7
	25
	286.29
	756.33
	42.84
	
	
	3
	21
	25
	16257.23
	16374.29
	155.32
	

	7
	7
	25
	45732.19
	40586.04
	318.05
	
	
	5
	21
	25
	18880.66
	20896.7
	168.92
	

	1
	9
	25
	26990.06
	26689.82
	300.39
	
	
	7
	21
	25
	82.22
	244.97
	72.4
	

	3
	9
	25
	14468.2
	14177.73
	181.24
	
	
	9
	21
	25
	38247.98
	42085.45
	298.84
	

	5
	9
	25
	70701.5
	66722.24
	550.87
	
	
	11
	21
	25
	7081.27
	8033.1
	136.1
	

	7
	9
	25
	15519.88
	16105.65
	118.64
	
	
	13
	21
	25
	11393.3
	10555.56
	120.32
	

	9
	9
	25
	46048.05
	43711.66
	328.55
	
	
	15
	21
	25
	3813.82
	4881.37
	105.56
	

	1
	11
	25
	327.96
	512.27
	47.23
	
	
	17
	21
	25
	2998.27
	2285.5
	102.05
	

	3
	11
	25
	80509.84
	77517.55
	415.36
	
	
	19
	21
	25
	613.19
	456.47
	89.21
	

	5
	11
	25
	41.64
	235.49
	46.81
	
	
	21
	21
	25
	2460.34
	1859.05
	140.38
	

	7
	11
	25
	17096.4
	17792.51
	165.83
	
	
	1
	23
	25
	149.65
	21.49
	79.82
	

	9
	11
	25
	13040.96
	12144.74
	106.75
	
	
	3
	23
	25
	19802.99
	19207.21
	283.16
	

	11
	11
	25
	1132.59
	929.19
	68.97
	
	
	5
	23
	25
	16.17
	67.99
	75.57
	

	1
	13
	25
	25325.57
	24560.54
	170.36
	
	
	7
	23
	25
	335.17
	214.08
	75.57
	

	3
	13
	25
	9630.57
	9106.2
	96.1
	
	
	9
	23
	25
	38163.79
	39205.43
	266.81
	

	5
	13
	25
	18316.18
	17442.34
	126.23
	
	
	11
	23
	25
	2090.38
	2747.42
	96.1
	

	7
	13
	25
	986.69
	1570.95
	54.97
	
	
	13
	23
	25
	12932.01
	12380.51
	146.75
	

	9
	13
	25
	41980.23
	44402.44
	241.82
	
	
	15
	23
	25
	3817.53
	6913.96
	116.03
	

	11
	13
	25
	6239.59
	7440.78
	89.07
	
	
	17
	23
	25
	1644.41
	1440.24
	98.81
	

	13
	13
	25
	640.75
	988.4
	80.19
	
	
	19
	23
	25
	7115
	5502.24
	133.71
	

	1
	15
	25
	10670.12
	10048.08
	112.92
	
	
	21
	23
	25
	2805.32
	4107.03
	331.69
	

	3
	15
	25
	539.77
	857.96
	60.83
	
	
	1
	25
	25
	2880.9
	3423.86
	145.61
	

	5
	15
	25
	5435.62
	4887.79
	123.58
	
	
	3
	25
	25
	6877.33
	6778.72
	183.45
	

	7
	15
	25
	72539.91
	72222.56
	381.35
	
	
	5
	25
	25
	10492.34
	13484.19
	202.98
	

	9
	15
	25
	2979.23
	2483.13
	63.33
	
	
	7
	25
	25
	1839.15
	2204.72
	141.62
	

	11
	15
	25
	15951.49
	15348.76
	134.26
	
	
	9
	25
	25
	9586.06
	9949.41
	191.59
	

	13
	15
	25
	15402.74
	15454.72
	136.1
	
	
	11
	25
	25
	1188.33
	789.95
	130.28
	

	15
	15
	25
	7109.81
	8161.54
	133.95
	
	
	13
	25
	25
	16867.54
	21700.11
	341.41
	

	1
	17
	25
	5259.1
	5504.68
	85.25
	
	
	15
	25
	25
	3003.76
	1872.61
	152.7
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	25
	25
	3927.37
	5680.89
	352.23
	
	
	12
	18
	26
	10085.85
	10582.51
	162.69
	

	19
	25
	25
	784.67
	1095.98
	420.65
	
	
	14
	18
	26
	561.14
	1421.33
	74.12
	

	0
	2
	26
	39326.83
	33834.84
	300.96
	
	
	16
	18
	26
	986.17
	2599.82
	90.92
	

	2
	2
	26
	3769.08
	3492.48
	80.19
	
	
	18
	18
	26
	2575.73
	4385.07
	135.41
	

	2
	4
	26
	14142.32
	12796.23
	112.64
	
	
	2
	20
	26
	5219.65
	5921
	97.32
	

	4
	4
	26
	3193.96
	3296.45
	84.3
	
	
	4
	20
	26
	1537.18
	1762.88
	78.43
	

	0
	6
	26
	11582.14
	10313.39
	122.62
	
	
	6
	20
	26
	54010.58
	59036.23
	400.57
	

	2
	6
	26
	21163.54
	19466.78
	308.2
	
	
	8
	20
	26
	1222.62
	1658.91
	140.79
	

	4
	6
	26
	5940.31
	9357.43
	226.83
	
	
	10
	20
	26
	20459.04
	22915.58
	192.1
	

	6
	6
	26
	9117.54
	7474.46
	110.93
	
	
	12
	20
	26
	2277.73
	2892.47
	104.81
	

	2
	8
	26
	271.15
	454.85
	36.78
	
	
	14
	20
	26
	313.17
	102.04
	74.39
	

	4
	8
	26
	10348.54
	9205.42
	100.12
	
	
	16
	20
	26
	540.62
	381.77
	88.14
	

	6
	8
	26
	74968.09
	73221.04
	505.49
	
	
	18
	20
	26
	25492.6
	26390.92
	267.52
	

	8
	8
	26
	1876.57
	2494.34
	80.19
	
	
	20
	20
	26
	567.48
	895.44
	140.38
	

	0
	10
	26
	4918.86
	5305.84
	99.63
	
	
	0
	22
	26
	1022.06
	2216.42
	130.28
	

	2
	10
	26
	438.5
	414.54
	48.77
	
	
	2
	22
	26
	262.81
	153.93
	77.12
	

	4
	10
	26
	7494.44
	8361.33
	100.12
	
	
	4
	22
	26
	9812.63
	10797.64
	124.46
	

	6
	10
	26
	916.65
	1199.96
	50.4
	
	
	6
	22
	26
	2019.64
	2296.83
	86.19
	

	8
	10
	26
	14739.03
	14248.18
	110.06
	
	
	8
	22
	26
	64216.62
	63319.41
	376.89
	

	10
	10
	26
	59.9
	496.51
	119.21
	
	
	10
	22
	26
	41.48
	240.86
	78.43
	

	2
	12
	26
	60935.27
	58895.25
	322.36
	
	
	12
	22
	26
	4269.73
	4464.31
	98.39
	

	4
	12
	26
	6675.42
	7416.41
	83.34
	
	
	14
	22
	26
	3730.58
	2636.19
	93.14
	

	6
	12
	26
	1624.59
	2371.71
	63.22
	
	
	16
	22
	26
	3620.39
	5519.21
	112.18
	

	8
	12
	26
	7270.94
	7794.73
	91.88
	
	
	18
	22
	26
	64.41
	96.16
	106.16
	

	10
	12
	26
	15367.95
	17094.83
	193.99
	
	
	20
	22
	26
	13177.79
	11854.8
	377.92
	

	12
	12
	26
	4193.92
	4091.4
	104.04
	
	
	22
	22
	26
	1441.66
	2091.74
	665.02
	

	0
	14
	26
	121939.6
	111894.8
	837.61
	
	
	2
	24
	26
	11568.73
	12409.61
	156.87
	

	2
	14
	26
	2131.69
	2692.02
	78.55
	
	
	4
	24
	26
	10.75
	46.27
	82.54
	

	4
	14
	26
	37933.14
	33839.39
	214.46
	
	
	6
	24
	26
	7798.55
	9829.79
	130.06
	

	6
	14
	26
	69466.41
	70817.59
	382.3
	
	
	8
	24
	26
	5841.98
	6008.45
	112.37
	

	8
	14
	26
	20808.6
	20026.03
	149.97
	
	
	10
	24
	26
	17098.31
	15926.59
	219.02
	

	10
	14
	26
	2736.69
	2281.41
	89.15
	
	
	12
	24
	26
	1274.89
	2121.77
	98.81
	

	12
	14
	26
	21799.27
	22600.19
	172.27
	
	
	14
	24
	26
	7457.3
	10152.21
	244.04
	

	14
	14
	26
	5628.18
	5556.36
	122.62
	
	
	16
	24
	26
	2202.19
	1406.34
	109.66
	

	2
	16
	26
	45344.67
	44058.84
	274.88
	
	
	18
	24
	26
	7.96
	50.95
	216.66
	

	4
	16
	26
	29300.82
	27173.81
	197.94
	
	
	20
	24
	26
	12.87
	144.72
	407.72
	

	6
	16
	26
	8934.55
	8726.59
	108.18
	
	
	0
	26
	26
	9965.94
	8898.12
	325.14
	

	8
	16
	26
	840.1
	1169.86
	70.44
	
	
	2
	26
	26
	953.09
	856.72
	130.28
	

	10
	16
	26
	1693.8
	2307.94
	68.67
	
	
	4
	26
	26
	21807.49
	26705.95
	317.44
	

	12
	16
	26
	1.6
	-13.66
	62.14
	
	
	6
	26
	26
	15880.26
	21052.35
	292.64
	

	14
	16
	26
	36387.38
	42877.16
	351.8
	
	
	8
	26
	26
	20134.65
	16384.27
	368.51
	

	16
	16
	26
	9119.97
	11859.3
	276.37
	
	
	10
	26
	26
	25.41
	86.7
	137.94
	

	0
	18
	26
	31856.62
	31445.55
	406.48
	
	
	12
	26
	26
	19157.68
	20812.78
	417.29
	

	2
	18
	26
	3109.78
	4031.64
	85
	
	
	14
	26
	26
	8537.14
	6515.15
	290.92
	

	4
	18
	26
	22159.99
	20687.9
	164.59
	
	
	16
	26
	26
	5003.61
	8135.1
	541.89
	

	6
	18
	26
	429.66
	238.43
	65.03
	
	
	18
	26
	26
	12499.66
	16714.14
	1014.46
	

	8
	18
	26
	60264.77
	68377.88
	379.45
	
	
	1
	1
	27
	5475.09
	5419.78
	91.96
	

	10
	18
	26
	179.36
	546.95
	75.28
	
	
	1
	3
	27
	49.81
	131.8
	39.09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3
	27
	60710.28
	56113.2
	1132.96
	
	
	11
	19
	27
	25880.72
	28959.49
	221.31
	

	1
	5
	27
	55.06
	355.8
	41.78
	
	
	13
	19
	27
	468.35
	591.88
	75.57
	

	3
	5
	27
	736.94
	632.65
	44.53
	
	
	15
	19
	27
	16480.72
	13844.55
	359.81
	

	5
	5
	27
	109482.7
	103211.6
	720.35
	
	
	17
	19
	27
	645.8
	1329.38
	90.44
	

	1
	7
	27
	19613.29
	17090.12
	153.32
	
	
	19
	19
	27
	5702.49
	6797.41
	233.02
	

	3
	7
	27
	31759.42
	30862.38
	344.21
	
	
	1
	21
	27
	1165.63
	1384.87
	86.45
	

	5
	7
	27
	24401.2
	24756.83
	160.9
	
	
	3
	21
	27
	6.06
	358.71
	84.46
	

	7
	7
	27
	480.36
	795.49
	75.86
	
	
	5
	21
	27
	109.12
	262.56
	83.33
	

	1
	9
	27
	911.89
	751.75
	49.48
	
	
	7
	21
	27
	3566.93
	3792.41
	95.4
	

	3
	9
	27
	37663.71
	38171.3
	450.61
	
	
	9
	21
	27
	4008.09
	3948.31
	97.31
	

	5
	9
	27
	4655.96
	4587.19
	88.37
	
	
	11
	21
	27
	165.79
	123.99
	77.12
	

	7
	9
	27
	4036.98
	3696.74
	63.54
	
	
	13
	21
	27
	67.61
	-0.49
	83.63
	

	9
	9
	27
	825.01
	1806.8
	87.88
	
	
	15
	21
	27
	507.61
	420.97
	91.46
	

	1
	11
	27
	22657.63
	23898.22
	172.09
	
	
	17
	21
	27
	2030.93
	1949.78
	104.01
	

	3
	11
	27
	10253.37
	9869.2
	145.76
	
	
	19
	21
	27
	937.57
	488.17
	128.42
	

	5
	11
	27
	34084.57
	36827.47
	237.64
	
	
	21
	21
	27
	1061.37
	1322.51
	501.19
	

	7
	11
	27
	2890.11
	4315.02
	79.14
	
	
	1
	23
	27
	589.14
	789.9
	89.29
	

	9
	11
	27
	2308.48
	2503.76
	63.33
	
	
	3
	23
	27
	4513.08
	5681.7
	117.32
	

	11
	11
	27
	1038.2
	1107.09
	75.49
	
	
	5
	23
	27
	3127.25
	3467.72
	111.07
	

	1
	13
	27
	2105.93
	1416.53
	57.26
	
	
	7
	23
	27
	25440.9
	25131.78
	205.83
	

	3
	13
	27
	101.58
	112.72
	54.97
	
	
	9
	23
	27
	4444.26
	3043.12
	100.7
	

	5
	13
	27
	1820.16
	3101.59
	73.52
	
	
	11
	23
	27
	3723.52
	4712.18
	114.72
	

	7
	13
	27
	15703.48
	15874.42
	129.46
	
	
	13
	23
	27
	1255.44
	570.25
	96.91
	

	9
	13
	27
	11366.87
	11230.72
	116.41
	
	
	15
	23
	27
	4268.2
	4229.18
	120.15
	

	11
	13
	27
	383.27
	858.44
	62.14
	
	
	17
	23
	27
	6841.62
	4114.02
	179.63
	

	13
	13
	27
	9.5
	828.91
	78.03
	
	
	19
	23
	27
	3927.25
	4702.82
	334.67
	

	1
	15
	27
	6196.06
	6116.25
	93.14
	
	
	1
	25
	27
	614.6
	605.55
	117.07
	

	3
	15
	27
	81027.7
	79783.62
	624.73
	
	
	3
	25
	27
	9858.66
	12177.99
	167.39
	

	5
	15
	27
	1028.33
	943.67
	61.22
	
	
	5
	25
	27
	17091.25
	22040.91
	236.23
	

	7
	15
	27
	12994.77
	13356.17
	145.49
	
	
	7
	25
	27
	9226.24
	7672.28
	132.35
	

	9
	15
	27
	14075.38
	17089.24
	256.56
	
	
	9
	25
	27
	377.02
	83.18
	97.31
	

	11
	15
	27
	6046.51
	6205.71
	92.58
	
	
	11
	25
	27
	5811.24
	6092.45
	127.26
	

	13
	15
	27
	5297.59
	6097.3
	94.51
	
	
	13
	25
	27
	2949.61
	2472.77
	116.41
	

	15
	15
	27
	34759.77
	44596.39
	382.32
	
	
	15
	25
	27
	791.5
	1511.03
	190.12
	

	1
	17
	27
	16131.13
	17398.84
	193.99
	
	
	17
	25
	27
	599.14
	791.35
	290.86
	

	3
	17
	27
	1445.8
	1366.67
	70.45
	
	
	1
	27
	27
	671.09
	1073.59
	164.63
	

	5
	17
	27
	101260.2
	109090.7
	583.41
	
	
	3
	27
	27
	9965.5
	13838.58
	244.88
	

	7
	17
	27
	39663.54
	36484.7
	305.1
	
	
	5
	27
	27
	79990.24
	94122.8
	757.91
	

	9
	17
	27
	6631.12
	9223.95
	109.66
	
	
	7
	27
	27
	1473.73
	2580.51
	160.93
	

	11
	17
	27
	4902.19
	5637.36
	93.88
	
	
	9
	27
	27
	28829.97
	28482.59
	389.98
	

	13
	17
	27
	3028.06
	4107.46
	87.23
	
	
	11
	27
	27
	9441.36
	10062.74
	286.7
	

	15
	17
	27
	21119.24
	23905.15
	185.41
	
	
	13
	27
	27
	17.63
	187.8
	290.91
	

	17
	17
	27
	132052.9
	146523
	1011.88
	
	
	15
	27
	27
	6924.02
	7842.22
	491.8
	

	1
	19
	27
	58.28
	1138.67
	85
	
	
	0
	0
	28
	17327.16
	20615.32
	433.55
	

	3
	19
	27
	9890.99
	8789.28
	137.52
	
	
	2
	2
	28
	69133.55
	63933.57
	574.63
	

	5
	19
	27
	9.08
	137.35
	68.96
	
	
	0
	4
	28
	30517.8
	27755.71
	249.82
	

	7
	19
	27
	10111.1
	12973.28
	144.76
	
	
	2
	4
	28
	1002.5
	886.43
	47.23
	

	9
	19
	27
	50764.6
	48538
	325.05
	
	
	4
	4
	28
	225.13
	309.09
	64.8
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6
	28
	4808.46
	5212.49
	68.97
	
	
	6
	20
	28
	835.28
	394.8
	82.54
	

	4
	6
	28
	340.29
	540.36
	47.23
	
	
	8
	20
	28
	178836.6
	177703.1
	1119.47
	

	6
	6
	28
	701618.8
	697286.8
	8449.92
	
	
	10
	20
	28
	463.31
	880.64
	86.45
	

	0
	8
	28
	28095.84
	26728
	504.03
	
	
	12
	20
	28
	154.68
	376.32
	90.44
	

	2
	8
	28
	624.86
	923.87
	62.57
	
	
	14
	20
	28
	2005.32
	1280.71
	96.1
	

	4
	8
	28
	26984.03
	28829.29
	514.73
	
	
	16
	20
	28
	9209.47
	10090.93
	149.27
	

	6
	8
	28
	3056.52
	2710.8
	65.7
	
	
	18
	20
	28
	1492.81
	1558.19
	102.54
	

	8
	8
	28
	6267.79
	5322.52
	110.92
	
	
	20
	20
	28
	225.56
	141.58
	522.52
	

	2
	10
	28
	41911.81
	41681.8
	245.05
	
	
	2
	22
	28
	3094.95
	3325.39
	107.73
	

	4
	10
	28
	2728.47
	2843.93
	65.9
	
	
	4
	22
	28
	7.1
	63.22
	86.45
	

	6
	10
	28
	6388.67
	7588.76
	87.23
	
	
	6
	22
	28
	28798.27
	30254.46
	239.94
	

	8
	10
	28
	3765.89
	3939.24
	71.69
	
	
	8
	22
	28
	308.68
	95.31
	87.23
	

	10
	10
	28
	12320.71
	12402.08
	149.3
	
	
	10
	22
	28
	15101.83
	16283.22
	198.68
	

	0
	12
	28
	148924.1
	155981.7
	1050.43
	
	
	12
	22
	28
	440.69
	566.29
	100.96
	

	2
	12
	28
	4438.83
	3812.97
	74.39
	
	
	14
	22
	28
	1128.78
	722.09
	107.97
	

	4
	12
	28
	11352.39
	15374.18
	129.72
	
	
	16
	22
	28
	22.23
	157.48
	126.84
	

	6
	12
	28
	2372.57
	2020.78
	66.26
	
	
	18
	22
	28
	11402.26
	8756.06
	519.37
	

	8
	12
	28
	267.11
	603.32
	60.44
	
	
	20
	22
	28
	51.9
	329.65
	372.78
	

	10
	12
	28
	4648.5
	5807.93
	87.23
	
	
	0
	24
	28
	7301.37
	6429.96
	179
	

	12
	12
	28
	7095.35
	6026.43
	122.62
	
	
	2
	24
	28
	5206.22
	6847.85
	126.71
	

	2
	14
	28
	41058.5
	40266.18
	251.54
	
	
	4
	24
	28
	1244.49
	2392.17
	104.45
	

	4
	14
	28
	7827.76
	7637.15
	102.81
	
	
	6
	24
	28
	1870.5
	1639.5
	105.15
	

	6
	14
	28
	2662.79
	3128.94
	73.49
	
	
	8
	24
	28
	1308.21
	1667.7
	107.94
	

	8
	14
	28
	771.26
	855.7
	62.25
	
	
	10
	24
	28
	1644.76
	1790.02
	108.17
	

	10
	14
	28
	10517.13
	10908.1
	119.04
	
	
	12
	24
	28
	13583.36
	13967.12
	173.99
	

	12
	14
	28
	1281.48
	1654.09
	77.87
	
	
	14
	24
	28
	589.27
	739.77
	167.33
	

	14
	14
	28
	73102.27
	79069.8
	643.96
	
	
	16
	24
	28
	7.74
	210.73
	266.78
	

	0
	16
	28
	108896.4
	117083.1
	1648.28
	
	
	18
	24
	28
	0.87
	-48.23
	407.19
	

	2
	16
	28
	29.44
	158.54
	71.12
	
	
	2
	26
	28
	15705.29
	19346.62
	259.7
	

	4
	16
	28
	49662.01
	51314.29
	321.64
	
	
	4
	26
	28
	2163.72
	3471.92
	119.03
	

	6
	16
	28
	385.28
	749.23
	77.06
	
	
	6
	26
	28
	11489.15
	15560.59
	184.75
	

	8
	16
	28
	2214.26
	1556.73
	77.12
	
	
	8
	26
	28
	5440.51
	6684.26
	153.76
	

	10
	16
	28
	930.25
	596.46
	68.27
	
	
	10
	26
	28
	1235.61
	1180.9
	161.56
	

	12
	16
	28
	9597.15
	9567.91
	118.71
	
	
	12
	26
	28
	0.64
	-91.19
	189.32
	

	14
	16
	28
	6009.38
	6438.91
	106.94
	
	
	14
	26
	28
	31760.06
	31528.14
	691.51
	

	16
	16
	28
	204263.3
	224741.6
	1598.76
	
	
	16
	26
	28
	2728.39
	2062.28
	584.59
	

	2
	18
	28
	5429.1
	7236.09
	113.8
	
	
	0
	28
	28
	1565.77
	639.42
	303.46
	

	4
	18
	28
	7.21
	113.79
	70.44
	
	
	2
	28
	28
	2764.01
	2216.53
	217.5
	

	6
	18
	28
	337315.3
	334774.1
	1607.37
	
	
	4
	28
	28
	89192.84
	93031.21
	905.55
	

	8
	18
	28
	325.84
	128.21
	74.39
	
	
	6
	28
	28
	374.89
	290.09
	229.52
	

	10
	18
	28
	454.9
	310.43
	77.12
	
	
	8
	28
	28
	862.51
	1366.92
	283.55
	

	12
	18
	28
	3940.14
	4057.41
	97.54
	
	
	10
	28
	28
	1365.76
	1619.38
	340.96
	

	14
	18
	28
	6818.67
	5406.76
	159.56
	
	
	12
	28
	28
	46524.32
	38119
	1300.79
	

	16
	18
	28
	1852.71
	3066.29
	101.52
	
	
	14
	28
	28
	6.96
	112.12
	744.36
	

	18
	18
	28
	83001.51
	78496.31
	701.19
	
	
	1
	1
	29
	1110.53
	2239.05
	76.63
	

	0
	20
	28
	5410
	7419.89
	191.13
	
	
	1
	3
	29
	695.71
	1075.36
	57.88
	

	2
	20
	28
	1696.89
	2603.48
	93.14
	
	
	3
	3
	29
	67912.08
	65860.79
	489.93
	

	4
	20
	28
	12408.09
	14762.31
	143.53
	
	
	1
	5
	29
	13368.67
	12685.48
	105.74
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	5
	29
	3041.63
	3804.76
	66.26
	
	
	15
	19
	29
	6938.45
	7865.66
	152.52
	

	5
	5
	29
	205823.7
	206163.9
	1318.59
	
	
	17
	19
	29
	5403.87
	3961.07
	109.45
	

	1
	7
	29
	2024.93
	2445.99
	63.53
	
	
	19
	19
	29
	3000.04
	1794.45
	384.74
	

	3
	7
	29
	33513.44
	34869.61
	200.42
	
	
	1
	21
	29
	277.95
	644.96
	89.07
	

	5
	7
	29
	52553.05
	53332.83
	284.07
	
	
	3
	21
	29
	7980.51
	10432.56
	152.61
	

	7
	7
	29
	62935.38
	63006.25
	453.77
	
	
	5
	21
	29
	409.57
	979.23
	90.44
	

	1
	9
	29
	1017.68
	2478.16
	143.91
	
	
	7
	21
	29
	9211.73
	7191.13
	165.82
	

	3
	9
	29
	11181.72
	10185.87
	101.89
	
	
	9
	21
	29
	19579.29
	20279.87
	193.77
	

	5
	9
	29
	13672.27
	15496.72
	140.8
	
	
	11
	21
	29
	827.22
	1177.5
	98.39
	

	7
	9
	29
	3428.51
	3649.65
	75.57
	
	
	13
	21
	29
	400
	556.28
	97.54
	

	9
	9
	29
	23257.34
	22848.12
	229.55
	
	
	15
	21
	29
	218.84
	86.5
	106.16
	

	1
	11
	29
	33714.51
	36124.92
	261.79
	
	
	17
	21
	29
	152.93
	718.84
	197.32
	

	3
	11
	29
	1394.1
	1625.35
	64.35
	
	
	19
	21
	29
	83.33
	215.38
	294.39
	

	5
	11
	29
	19262.41
	21049.87
	147.9
	
	
	21
	21
	29
	230.77
	570.22
	638.34
	

	7
	11
	29
	11537.63
	10567.43
	104.59
	
	
	1
	23
	29
	1175.32
	555.02
	113.6
	

	9
	11
	29
	22.18
	139
	61.43
	
	
	3
	23
	29
	586.77
	1392.21
	108.17
	

	11
	11
	29
	78.2
	416.83
	83.26
	
	
	5
	23
	29
	17760.41
	18085.77
	178.02
	

	1
	13
	29
	26122.27
	26390.51
	192.11
	
	
	7
	23
	29
	11638.35
	11563.39
	151.28
	

	3
	13
	29
	1728.14
	1813.53
	65.9
	
	
	9
	23
	29
	1300.72
	1389.77
	106.75
	

	5
	13
	29
	6.4
	255.67
	58.87
	
	
	11
	23
	29
	2073.25
	1818.32
	122.22
	

	7
	13
	29
	5017.2
	6001.9
	113.3
	
	
	13
	23
	29
	1438.59
	1983.99
	137.14
	

	9
	13
	29
	230.42
	600.04
	71.69
	
	
	15
	23
	29
	2010.23
	1232.27
	197.62
	

	11
	13
	29
	368.31
	341.43
	64.69
	
	
	17
	23
	29
	3439.85
	2901.75
	314.17
	

	13
	13
	29
	6223.65
	7686.45
	152.7
	
	
	19
	23
	29
	2237.09
	2233.41
	719.27
	

	1
	15
	29
	10404.95
	10707.59
	132.07
	
	
	1
	25
	29
	1978.1
	2183.86
	124.28
	

	3
	15
	29
	17310.21
	15739.93
	176.78
	
	
	3
	25
	29
	1172.06
	2205.5
	117.61
	

	5
	15
	29
	305.24
	2098.13
	81.76
	
	
	5
	25
	29
	9770.21
	9274.28
	154.87
	

	7
	15
	29
	944.66
	1150.5
	74.41
	
	
	7
	25
	29
	3301.56
	1284.15
	112.18
	

	9
	15
	29
	21703.74
	24562.83
	267.52
	
	
	9
	25
	29
	6583.74
	5551.62
	155.14
	

	11
	15
	29
	1152.03
	1386.87
	74.12
	
	
	11
	25
	29
	218.32
	14.26
	157.87
	

	13
	15
	29
	3912.49
	4940.66
	92.39
	
	
	13
	25
	29
	14005.52
	15738.4
	480.26
	

	15
	15
	29
	1941.91
	1537.96
	173.4
	
	
	15
	25
	29
	9888.91
	8368.7
	356.75
	

	1
	17
	29
	8514.35
	9489.21
	119.03
	
	
	17
	25
	29
	848.59
	1550.04
	807.24
	

	3
	17
	29
	1217.33
	1985.44
	80.74
	
	
	1
	27
	29
	472.73
	493.56
	138.99
	

	5
	17
	29
	225511.1
	227972.3
	1136.99
	
	
	3
	27
	29
	1224.92
	2203.04
	154.21
	

	7
	17
	29
	84765.55
	80420.09
	442.36
	
	
	5
	27
	29
	35095.29
	40740.66
	369.63
	

	9
	17
	29
	4012.53
	3316.87
	87.7
	
	
	7
	27
	29
	3034.6
	3730.57
	199.53
	

	11
	17
	29
	29884.16
	33466.21
	456.84
	
	
	9
	27
	29
	5525.64
	6017.51
	225.25
	

	13
	17
	29
	3943.84
	3964.43
	97.31
	
	
	11
	27
	29
	22275.17
	19105.41
	373.19
	

	15
	17
	29
	11271.26
	15543.46
	294.1
	
	
	13
	27
	29
	21.81
	196.78
	365.22
	

	17
	17
	29
	107325.1
	108207.6
	892.03
	
	
	15
	27
	29
	68.85
	801.98
	1853.23
	

	1
	19
	29
	294.77
	1125.45
	83.56
	
	
	1
	29
	29
	214.92
	137.38
	260.22
	

	3
	19
	29
	15111.6
	17461.48
	219.02
	
	
	3
	29
	29
	492.62
	130.05
	298.87
	

	5
	19
	29
	15894.82
	13537.24
	142.2
	
	
	5
	29
	29
	54065.38
	47218.03
	1474.28
	

	7
	19
	29
	3873.75
	2757.23
	94.25
	
	
	7
	29
	29
	24202.97
	24034.33
	829.17
	

	9
	19
	29
	58229.46
	53096.95
	351.26
	
	
	9
	29
	29
	1541.15
	1893.69
	639.42
	

	11
	19
	29
	3305.43
	3806.41
	101.31
	
	
	11
	29
	29
	7497.01
	4632.48
	1333.07
	

	13
	19
	29
	4335.76
	2951.55
	106.51
	
	
	0
	2
	30
	21359.18
	22378.28
	422.72
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	30
	39.28
	237.1
	119.21
	
	
	18
	18
	30
	546.45
	724.5
	229.52
	

	2
	4
	30
	13208.04
	14825.9
	147.05
	
	
	2
	20
	30
	97.88
	636.87
	92.94
	

	4
	4
	30
	43.03
	113.8
	76.63
	
	
	4
	20
	30
	25.02
	129.99
	87.49
	

	0
	6
	30
	19181.45
	20203.34
	287.23
	
	
	6
	20
	30
	12783.62
	11317.26
	136.77
	

	2
	6
	30
	279.38
	234.66
	49.97
	
	
	8
	20
	30
	1148.65
	350.42
	98.81
	

	4
	6
	30
	3452.59
	3555.12
	66.26
	
	
	10
	20
	30
	187.22
	361.69
	95.88
	

	6
	6
	30
	12813.9
	13456.77
	216.77
	
	
	12
	20
	30
	11.18
	178.99
	102.1
	

	2
	8
	30
	13230.03
	13793.44
	172.08
	
	
	14
	20
	30
	5536.11
	5414.53
	131.96
	

	4
	8
	30
	7046.93
	7810.53
	96.91
	
	
	16
	20
	30
	3601.18
	3178.02
	199.4
	

	6
	8
	30
	26530.57
	27425.7
	331.67
	
	
	18
	20
	30
	11846.58
	14430.37
	534.88
	

	8
	8
	30
	244.54
	291.63
	83.26
	
	
	20
	20
	30
	1126.61
	2447.35
	653.57
	

	0
	10
	30
	8.48
	14.45
	88.19
	
	
	0
	22
	30
	6439.56
	9315.02
	202.98
	

	2
	10
	30
	1801.48
	1673.43
	66.92
	
	
	2
	22
	30
	3459.47
	2770.58
	113.25
	

	4
	10
	30
	2672.34
	3155.41
	104.81
	
	
	4
	22
	30
	6149.03
	6322.76
	125.59
	

	6
	10
	30
	27.54
	45.47
	59.78
	
	
	6
	22
	30
	1512.94
	971.89
	99.7
	

	8
	10
	30
	3800.74
	3341.32
	82.26
	
	
	8
	22
	30
	9177.15
	8413.41
	148.95
	

	10
	10
	30
	1476.43
	835.51
	95.56
	
	
	10
	22
	30
	747.26
	619.74
	106.51
	

	2
	12
	30
	20804.21
	20287.25
	151.6
	
	
	12
	22
	30
	3.68
	97.65
	123.56
	

	4
	12
	30
	3213.23
	4154.28
	85.87
	
	
	14
	22
	30
	907.53
	1446.86
	208.44
	

	6
	12
	30
	7728.31
	8408.66
	102.95
	
	
	16
	22
	30
	14421.74
	11752.05
	519.37
	

	8
	12
	30
	116.17
	354.45
	64.69
	
	
	18
	22
	30
	16.68
	168.14
	513.39
	

	10
	12
	30
	11832.71
	14512.4
	134.26
	
	
	2
	24
	30
	529.24
	765.78
	125.41
	

	12
	12
	30
	635.67
	565.99
	103.24
	
	
	4
	24
	30
	9584.74
	9760.01
	158.08
	

	0
	14
	30
	25059.74
	22970.77
	303.49
	
	
	6
	24
	30
	2678.97
	2358.89
	125.74
	

	2
	14
	30
	12786.32
	12669.3
	123.93
	
	
	8
	24
	30
	5240.23
	4819.28
	146.16
	

	4
	14
	30
	41289.72
	43578.27
	276.19
	
	
	10
	24
	30
	7240.35
	5341.12
	200.23
	

	6
	14
	30
	1246.43
	1184.64
	70.13
	
	
	12
	24
	30
	466.72
	139.1
	194.79
	

	8
	14
	30
	29315.13
	32521.35
	232.57
	
	
	14
	24
	30
	4754.7
	4151.33
	332.99
	

	10
	14
	30
	4721.42
	4953.62
	96.82
	
	
	16
	24
	30
	77.37
	414.04
	486.22
	

	12
	14
	30
	15870.39
	15458.65
	235.37
	
	
	0
	26
	30
	32396.71
	34372.52
	791.27
	

	14
	14
	30
	4.21
	86.7
	151.73
	
	
	2
	26
	30
	3165.03
	3929.06
	166.84
	

	2
	16
	30
	19288.34
	21029.39
	187.06
	
	
	4
	26
	30
	25398.77
	26690.3
	391.11
	

	4
	16
	30
	1513.99
	1599.31
	84.27
	
	
	6
	26
	30
	84.54
	350.62
	160.87
	

	6
	16
	30
	34690.19
	32255.53
	223.13
	
	
	8
	26
	30
	19073.45
	21647.21
	325.68
	

	8
	16
	30
	411.49
	139.28
	70.59
	
	
	10
	26
	30
	13.11
	255.78
	219.77
	

	10
	16
	30
	549.38
	713.98
	74.9
	
	
	12
	26
	30
	8724.65
	7868.54
	397.35
	

	12
	16
	30
	6656.67
	7933.16
	121.16
	
	
	14
	26
	30
	3870.84
	5746.21
	761.2
	

	14
	16
	30
	34995.95
	34971.39
	259.09
	
	
	2
	28
	30
	11216.63
	9998.63
	236.48
	

	16
	16
	30
	165.06
	157.15
	146.31
	
	
	4
	28
	30
	208.72
	914.53
	196.03
	

	0
	18
	30
	27825.17
	26017.3
	300.93
	
	
	6
	28
	30
	45882.34
	44474.77
	531.35
	

	2
	18
	30
	121.26
	92.7
	79.11
	
	
	8
	28
	30
	136.61
	282.59
	279.82
	

	4
	18
	30
	2606.66
	3098.39
	93.14
	
	
	10
	28
	30
	824.87
	331.02
	357.35
	

	6
	18
	30
	106.36
	749.71
	83.86
	
	
	12
	28
	30
	933.7
	979.51
	828.34
	

	8
	18
	30
	17510
	16346.83
	153.63
	
	
	0
	30
	30
	3365.73
	5267.16
	552.73
	

	10
	18
	30
	28.29
	102.71
	88.79
	
	
	2
	30
	30
	62.04
	386.57
	509.57
	

	12
	18
	30
	3918.59
	5935.65
	119.09
	
	
	4
	30
	30
	9938.58
	9654.22
	788.91
	

	14
	18
	30
	428
	190.76
	97.31
	
	
	6
	30
	30
	12.14
	-205.91
	1029.57
	

	16
	18
	30
	7622.52
	7016.62
	129.38
	
	
	8
	30
	30
	4538.38
	5398.45
	2221.76
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	31
	3989.48
	5215.41
	129.61
	
	
	7
	19
	31
	7902.13
	7760.9
	175.21
	

	1
	3
	31
	17950.71
	18534.69
	133.1
	
	
	9
	19
	31
	17.24
	229.75
	98.58
	

	3
	3
	31
	1093.31
	1496.31
	76.63
	
	
	11
	19
	31
	15194.71
	16476.05
	176.66
	

	1
	5
	31
	1427.38
	1212.55
	56.7
	
	
	13
	19
	31
	248.14
	274.37
	96.63
	

	3
	5
	31
	10866.23
	11281.14
	104.24
	
	
	15
	19
	31
	5298.26
	6318.01
	328.51
	

	5
	5
	31
	61.72
	384.34
	87.88
	
	
	17
	19
	31
	10973.47
	11465.82
	314.71
	

	1
	7
	31
	831.17
	1138.85
	62.14
	
	
	19
	19
	31
	18811.91
	19271.23
	643.23
	

	3
	7
	31
	17236.14
	16738.88
	166.23
	
	
	1
	21
	31
	9183.28
	14547.93
	183.67
	

	5
	7
	31
	2787.01
	3144.59
	67.57
	
	
	3
	21
	31
	12512.65
	10864.19
	153.76
	

	7
	7
	31
	53482.24
	54351.21
	432.65
	
	
	5
	21
	31
	3094.29
	2955.73
	117.79
	

	1
	9
	31
	3970.84
	5089.63
	104.81
	
	
	7
	21
	31
	77.93
	350.02
	100.94
	

	3
	9
	31
	994.2
	931.58
	65.3
	
	
	9
	21
	31
	13001.73
	12463.38
	170.33
	

	5
	9
	31
	42431.73
	41654.91
	248.52
	
	
	11
	21
	31
	2047.2
	1980.39
	124.35
	

	7
	9
	31
	8399.01
	9514.28
	112.37
	
	
	13
	21
	31
	334.27
	753.17
	172
	

	9
	9
	31
	20323.23
	19380.39
	225.22
	
	
	15
	21
	31
	3533.64
	3929.57
	239.91
	

	1
	11
	31
	6645.98
	6291.12
	94.25
	
	
	17
	21
	31
	639.82
	644.85
	323.77
	

	3
	11
	31
	74289.75
	73786.38
	718.29
	
	
	19
	21
	31
	128.68
	1216.11
	400.04
	

	5
	11
	31
	26.03
	132.99
	64.35
	
	
	1
	23
	31
	2796.14
	2772.89
	137.83
	

	7
	11
	31
	14736.09
	14164.54
	181.47
	
	
	3
	23
	31
	3148.48
	5287.7
	136.77
	

	9
	11
	31
	11496.98
	16018.68
	145.32
	
	
	5
	23
	31
	4.22
	88.63
	120.31
	

	11
	11
	31
	53.42
	130.05
	130.05
	
	
	7
	23
	31
	144.42
	346.36
	119.74
	

	1
	13
	31
	25021.2
	22474.78
	217.46
	
	
	9
	23
	31
	23953.37
	18487.62
	985.6
	

	3
	13
	31
	376.37
	635.35
	70.13
	
	
	11
	23
	31
	207.77
	-100.34
	196.02
	

	5
	13
	31
	9885.6
	9811.64
	105.64
	
	
	13
	23
	31
	18100.79
	21931.11
	450.25
	

	7
	13
	31
	38.94
	112.96
	69.82
	
	
	15
	23
	31
	27827.54
	28696.98
	623.36
	

	9
	13
	31
	8976.78
	10606.67
	124.08
	
	
	17
	23
	31
	20.96
	-99.67
	479.37
	

	11
	13
	31
	22682.66
	22285.48
	234.67
	
	
	1
	25
	31
	25203.44
	27620.34
	433.35
	

	13
	13
	31
	13168.09
	13503.16
	202.12
	
	
	3
	25
	31
	3978.65
	4908.74
	166.77
	

	1
	15
	31
	2208.09
	2221.79
	90.44
	
	
	5
	25
	31
	14655.98
	14382.52
	245.3
	

	3
	15
	31
	3968.86
	3777.5
	99.35
	
	
	7
	25
	31
	2524.45
	2211.27
	193.57
	

	5
	15
	31
	14121.85
	15175.8
	216.86
	
	
	9
	25
	31
	1555.54
	1075.31
	206.01
	

	7
	15
	31
	15113.3
	17348.91
	255
	
	
	11
	25
	31
	9027.6
	9792.96
	357.98
	

	9
	15
	31
	2118.2
	1859
	85.87
	
	
	13
	25
	31
	16653.85
	17742.49
	593.08
	

	11
	15
	31
	8435.92
	10366.95
	198.58
	
	
	15
	25
	31
	2167.27
	2320.98
	870.01
	

	13
	15
	31
	65.99
	337.12
	89.29
	
	
	1
	27
	31
	4038.59
	3217.88
	224.05
	

	15
	15
	31
	20818.19
	21985.21
	455.23
	
	
	3
	27
	31
	12810.15
	11483.86
	264.8
	

	1
	17
	31
	784.89
	1343.94
	95.4
	
	
	5
	27
	31
	2711.41
	2786.95
	260.16
	

	3
	17
	31
	64517.25
	65534.22
	419.8
	
	
	7
	27
	31
	3765.95
	5351.69
	309.96
	

	5
	17
	31
	16.93
	85.01
	82.26
	
	
	9
	27
	31
	2924.58
	3833.66
	411.76
	

	7
	17
	31
	1626.88
	1006.61
	91.88
	
	
	11
	27
	31
	3680.08
	4315.18
	544.68
	

	9
	17
	31
	7197.86
	6766.34
	121.84
	
	
	13
	27
	31
	5382.9
	1809.08
	930.53
	

	11
	17
	31
	1121.07
	1544.79
	90.15
	
	
	1
	29
	31
	907.04
	1285.78
	357.09
	

	13
	17
	31
	19947.52
	18289.03
	184.02
	
	
	3
	29
	31
	11961.59
	9533.48
	443.8
	

	15
	17
	31
	4133.24
	4012.5
	116.41
	
	
	5
	29
	31
	111.45
	331.02
	501.59
	

	17
	17
	31
	2284.97
	1592.39
	187.64
	
	
	7
	29
	31
	18.04
	-611.27
	846.77
	

	1
	19
	31
	23920.59
	25105.95
	433.36
	
	
	9
	29
	31
	1597.4
	949.66
	684.28
	

	3
	19
	31
	7416.79
	8338.68
	138.1
	
	
	0
	0
	32
	113780.1
	100147.4
	1257.94
	

	5
	19
	31
	15366.19
	13803.82
	152.89
	
	
	2
	2
	32
	41120.36
	43603.48
	356.36
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	4
	32
	11273.89
	13876.96
	395.6
	
	
	0
	20
	32
	70469.45
	91298.11
	2298.35
	

	2
	4
	32
	1218.46
	1193.26
	64.69
	
	
	2
	20
	32
	7177
	5501.91
	139.23
	

	4
	4
	32
	5356.27
	7366.15
	126.27
	
	
	4
	20
	32
	342.01
	840.65
	101.31
	

	2
	6
	32
	21761.34
	22832.79
	233.1
	
	
	6
	20
	32
	1055.4
	1564.72
	113.6
	

	4
	6
	32
	625.01
	546.02
	62.14
	
	
	8
	20
	32
	10140.83
	8273.75
	150.94
	

	6
	6
	32
	641.18
	868.77
	91.01
	
	
	10
	20
	32
	9397.03
	8839.52
	164.72
	

	0
	8
	32
	8316.62
	8065.87
	148.12
	
	
	12
	20
	32
	143.9
	320.74
	159.69
	

	2
	8
	32
	7154.2
	7175.45
	143.92
	
	
	14
	20
	32
	1224.79
	2258.17
	250.91
	

	4
	8
	32
	7869.89
	8406.75
	137.66
	
	
	16
	20
	32
	3382.23
	3856.97
	420.91
	

	6
	8
	32
	8630.1
	7573.67
	102.1
	
	
	18
	20
	32
	236.52
	35.1
	456.55
	

	8
	8
	32
	241.99
	1127.11
	103.24
	
	
	2
	22
	32
	1714.6
	2743.57
	125.74
	

	2
	10
	32
	41654.34
	37072.61
	320.75
	
	
	4
	22
	32
	1975.62
	1063.14
	118.29
	

	4
	10
	32
	24.81
	151.73
	64.35
	
	
	6
	22
	32
	6969.72
	7957.59
	258.11
	

	6
	10
	32
	31292.29
	32381.27
	212.95
	
	
	8
	22
	32
	175.1
	59.05
	133.06
	

	8
	10
	32
	4906.26
	4057.79
	89.93
	
	
	10
	22
	32
	8393.7
	13407.81
	281.55
	

	10
	10
	32
	68.86
	373.9
	114.95
	
	
	12
	22
	32
	39.96
	340.79
	227.52
	

	0
	12
	32
	59590.05
	68410.86
	748.03
	
	
	14
	22
	32
	33454.93
	36870.77
	753.02
	

	2
	12
	32
	2520.07
	1608.08
	79.23
	
	
	16
	22
	32
	1759.78
	1534.7
	473.9
	

	4
	12
	32
	3859.79
	3624.58
	86.2
	
	
	18
	22
	32
	506.98
	877.85
	1419.73
	

	6
	12
	32
	420.07
	390.72
	78.43
	
	
	0
	24
	32
	596.69
	460
	206.49
	

	8
	12
	32
	58164.8
	66547.03
	395.42
	
	
	2
	24
	32
	655.98
	310.22
	166.77
	

	10
	12
	32
	301.1
	291.44
	75.65
	
	
	4
	24
	32
	1560.47
	1946.33
	173.64
	

	12
	12
	32
	20999.23
	22393.84
	256.66
	
	
	6
	24
	32
	747.97
	1118.35
	180.13
	

	2
	14
	32
	32030.59
	31509.94
	416.16
	
	
	8
	24
	32
	8022.3
	7215.32
	254.98
	

	4
	14
	32
	818.37
	1070.4
	79.56
	
	
	10
	24
	32
	391.12
	674.16
	244.54
	

	6
	14
	32
	31769.95
	32390.77
	483.44
	
	
	12
	24
	32
	686.69
	1015.11
	318.49
	

	8
	14
	32
	250.73
	197.87
	76.81
	
	
	14
	24
	32
	492.11
	881.99
	429.42
	

	10
	14
	32
	28405.93
	29795.22
	226.85
	
	
	2
	26
	32
	8033.88
	7617.85
	252.08
	

	12
	14
	32
	851.43
	496.05
	98.39
	
	
	4
	26
	32
	1117.98
	1288.05
	266.71
	

	14
	14
	32
	23234.88
	22448.4
	283.58
	
	
	6
	26
	32
	14552.9
	14184.51
	427.08
	

	0
	16
	32
	1155.66
	913.41
	129.6
	
	
	8
	26
	32
	501.99
	640.63
	285.07
	

	2
	16
	32
	1566.12
	1482.39
	94.71
	
	
	10
	26
	32
	7596.6
	8489.41
	397.83
	

	4
	16
	32
	6052.18
	7001.02
	125.15
	
	
	12
	26
	32
	700.63
	1182.11
	620.59
	

	6
	16
	32
	1631.31
	1331.85
	87.97
	
	
	0
	28
	32
	207.01
	698.94
	597.59
	

	8
	16
	32
	11934.21
	10597.94
	211.19
	
	
	2
	28
	32
	2992.93
	3267.66
	364.48
	

	10
	16
	32
	319.19
	549.65
	85
	
	
	4
	28
	32
	7433.77
	6779.22
	571.85
	

	12
	16
	32
	3254.53
	3334.49
	126.71
	
	
	6
	28
	32
	572.99
	843.03
	522.52
	

	14
	16
	32
	3009.8
	3088.05
	117.79
	
	
	8
	28
	32
	2183.35
	2453.66
	847.65
	

	16
	16
	32
	1790.18
	1214.8
	168.6
	
	
	1
	1
	33
	69188.72
	66372.04
	926.96
	

	2
	18
	32
	17990.52
	18412.8
	185.21
	
	
	1
	3
	33
	18644.45
	20222.61
	258.13
	

	4
	18
	32
	6505.66
	5654.44
	110.99
	
	
	3
	3
	33
	22442.03
	22924.9
	249
	

	6
	18
	32
	479.73
	290.65
	94.45
	
	
	1
	5
	33
	2668.19
	3198.74
	79.82
	

	8
	18
	32
	6.44
	14.09
	94.71
	
	
	3
	5
	33
	5690.78
	5514.42
	85.25
	

	10
	18
	32
	483.36
	405.67
	99.7
	
	
	5
	5
	33
	2633.9
	3125.08
	103.24
	

	12
	18
	32
	1754.88
	1648.31
	112.37
	
	
	1
	7
	33
	5998.38
	6908.06
	110.74
	

	14
	18
	32
	9430.87
	10499.3
	545.96
	
	
	3
	7
	33
	9310.19
	8912.37
	108.18
	

	16
	18
	32
	170.72
	210.81
	198.31
	
	
	5
	7
	33
	9649.29
	11000.77
	117.61
	

	18
	18
	32
	3195.34
	2984.8
	627.57
	
	
	7
	7
	33
	8640.57
	8553.46
	189.67
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	9
	33
	4984.38
	3841.79
	128.27
	
	
	7
	21
	33
	276.17
	722.66
	142.57
	

	3
	9
	33
	9968.82
	9261.29
	206.49
	
	
	9
	21
	33
	118.84
	293.48
	190.63
	

	5
	9
	33
	2880.23
	2971.99
	84.46
	
	
	11
	21
	33
	19382.13
	31005.69
	630.46
	

	7
	9
	33
	900.46
	806.1
	76.58
	
	
	13
	21
	33
	949.06
	1009.27
	310.1
	

	9
	9
	33
	6290.32
	9226.6
	238.43
	
	
	15
	21
	33
	7000.33
	9334.97
	426.94
	

	1
	11
	33
	102727.3
	117499.4
	975.05
	
	
	17
	21
	33
	3662.18
	2310.67
	453.91
	

	3
	11
	33
	7476.3
	8113.42
	151.74
	
	
	1
	23
	33
	70772.05
	70644.56
	1732.22
	

	5
	11
	33
	18239.98
	19739.71
	250.31
	
	
	3
	23
	33
	11889.56
	11408.01
	221.59
	

	7
	11
	33
	8.07
	268.14
	76.81
	
	
	5
	23
	33
	745.94
	1021
	173.3
	

	9
	11
	33
	1199.19
	2431.31
	90.67
	
	
	7
	23
	33
	1994.05
	1356.85
	202.83
	

	11
	11
	33
	161468.6
	165482.3
	1211.53
	
	
	9
	23
	33
	1239.61
	1622.35
	244.75
	

	1
	13
	33
	15197.96
	15707.42
	231.53
	
	
	11
	23
	33
	93232.02
	91331.81
	1305.09
	

	3
	13
	33
	15208.74
	15229.8
	286.28
	
	
	13
	23
	33
	2339.93
	1573.55
	511.08
	

	5
	13
	33
	22427.3
	23455.46
	449
	
	
	15
	23
	33
	214.03
	117.6
	676.6
	

	7
	13
	33
	5647.98
	6310.54
	160.39
	
	
	1
	25
	33
	1172.12
	1263.49
	219.45
	

	9
	13
	33
	26391.06
	28087.07
	220.98
	
	
	3
	25
	33
	8061.79
	6844.84
	283.1
	

	11
	13
	33
	27557.55
	27750.22
	241.84
	
	
	5
	25
	33
	226.08
	702.93
	271.52
	

	13
	13
	33
	910.59
	686.17
	133.95
	
	
	7
	25
	33
	1155.61
	751.71
	282.33
	

	1
	15
	33
	1390.27
	1976.39
	104.01
	
	
	9
	25
	33
	11097.1
	10249.04
	445.57
	

	3
	15
	33
	25951.79
	25638.93
	311.55
	
	
	11
	25
	33
	166.4
	-215.19
	576.65
	

	5
	15
	33
	5921.77
	5941.2
	143.92
	
	
	13
	25
	33
	8485.72
	2785.37
	1549.84
	

	7
	15
	33
	2891.1
	2698.24
	96.1
	
	
	1
	27
	33
	16.56
	-181.03
	520.21
	

	9
	15
	33
	8062.1
	8810.11
	245.6
	
	
	3
	27
	33
	1557.89
	2659.23
	649.78
	

	11
	15
	33
	4416.54
	3587.3
	116.24
	
	
	5
	27
	33
	253.18
	581.51
	507.3
	

	13
	15
	33
	12648.44
	12802.84
	176.77
	
	
	7
	27
	33
	2323.21
	1008.74
	411.83
	

	15
	15
	33
	595.89
	1888.99
	195.3
	
	
	0
	2
	34
	32167.67
	31805.43
	525.71
	

	1
	17
	33
	23498.32
	23772.54
	220.59
	
	
	2
	2
	34
	17476.65
	17877.47
	212.96
	

	3
	17
	33
	207.37
	331.31
	95.4
	
	
	2
	4
	34
	9561.25
	9785.27
	115.09
	

	5
	17
	33
	2484.4
	2842.2
	104.01
	
	
	4
	4
	34
	6176.42
	7408.54
	155.85
	

	7
	17
	33
	1095.51
	1297.68
	104.24
	
	
	0
	6
	34
	38660.24
	41801.61
	590.77
	

	9
	17
	33
	2844.24
	3000.55
	110.81
	
	
	2
	6
	34
	6372.92
	6559.02
	101.06
	

	11
	17
	33
	18336.97
	19225.98
	299.27
	
	
	4
	6
	34
	11440.35
	12626.65
	126.22
	

	13
	17
	33
	493.73
	552.92
	144.15
	
	
	6
	6
	34
	36361.96
	37527.5
	471.52
	

	15
	17
	33
	1220.72
	853.41
	176.68
	
	
	2
	8
	34
	38263.8
	36289.2
	248.32
	

	17
	17
	33
	10287.95
	9084.12
	532.37
	
	
	4
	8
	34
	3.11
	56.75
	71.69
	

	1
	19
	33
	2733.26
	5362.58
	136.77
	
	
	6
	8
	34
	1357.19
	1476.56
	81.01
	

	3
	19
	33
	1620.32
	1150.22
	115.08
	
	
	8
	8
	34
	6465.87
	7993.9
	476.87
	

	5
	19
	33
	3807.94
	3520.97
	122.74
	
	
	0
	10
	34
	193119.1
	214173.8
	5521.7
	

	7
	19
	33
	5581.54
	4980.35
	124.46
	
	
	2
	10
	34
	4122.53
	5147.59
	103.62
	

	9
	19
	33
	18712.7
	16971.19
	216.61
	
	
	4
	10
	34
	1565.94
	1982.48
	87.6
	

	11
	19
	33
	1212.45
	887.5
	159.45
	
	
	6
	10
	34
	4634.77
	4575.23
	99.7
	

	13
	19
	33
	15.58
	577.73
	177.61
	
	
	8
	10
	34
	13397.68
	14814.76
	278.82
	

	15
	19
	33
	4158.31
	3850.19
	313.82
	
	
	10
	10
	34
	11260.03
	12631.96
	206.92
	

	17
	19
	33
	117.98
	97.8
	354.54
	
	
	2
	12
	34
	19383.92
	18978.22
	301.93
	

	19
	19
	33
	6421.32
	9623.08
	764.07
	
	
	4
	12
	34
	744.43
	1040.93
	86.45
	

	1
	21
	33
	604.83
	1361.96
	135.01
	
	
	6
	12
	34
	38779.72
	39069.14
	411.48
	

	3
	21
	33
	883.08
	1535.04
	142.14
	
	
	8
	12
	34
	277.99
	310.19
	89.29
	

	5
	21
	33
	7752.26
	8903.4
	171.51
	
	
	10
	12
	34
	105281.1
	104132.8
	868.62
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	12
	34
	908.6
	466.02
	137.94
	
	
	10
	24
	34
	20103.23
	17195.16
	788.55
	

	0
	14
	34
	2854.49
	2467.25
	145.79
	
	
	12
	24
	34
	570.96
	1125.99
	751.45
	

	2
	14
	34
	3431.73
	2080.79
	104.24
	
	
	0
	26
	34
	2245.77
	1148.8
	736.97
	

	4
	14
	34
	23028.42
	24069.91
	525.66
	
	
	2
	26
	34
	2069.33
	186.56
	848.09
	

	6
	14
	34
	16283.1
	17478.88
	311.32
	
	
	4
	26
	34
	9421.14
	9238.53
	639.7
	

	8
	14
	34
	49817.68
	44902.43
	956
	
	
	6
	26
	34
	2184.92
	651.76
	610.34
	

	10
	14
	34
	5053.24
	4914.93
	119.97
	
	
	1
	1
	35
	12144.75
	11980.2
	200.39
	

	12
	14
	34
	3528.22
	3826.65
	121.83
	
	
	1
	3
	35
	731.76
	1325.58
	75.57
	

	14
	14
	34
	34342.07
	24561.4
	1127.29
	
	
	3
	3
	35
	10140.33
	8741.5
	227.6
	

	2
	16
	34
	2.9
	41.19
	102.74
	
	
	1
	5
	35
	6009.6
	7618.51
	110.59
	

	4
	16
	34
	653.25
	521.6
	99.94
	
	
	3
	5
	35
	164.23
	609.61
	82.91
	

	6
	16
	34
	10503.42
	9595.75
	136.77
	
	
	5
	5
	35
	7351.47
	7821.84
	156.96
	

	8
	16
	34
	2834.62
	2823.22
	117.28
	
	
	1
	7
	35
	202.88
	437.77
	85.25
	

	10
	16
	34
	6742.56
	7212.12
	181.62
	
	
	3
	7
	35
	52.8
	575.39
	83.56
	

	12
	16
	34
	3733.24
	5041.45
	172.98
	
	
	5
	7
	35
	5084.83
	5221.7
	101.52
	

	14
	16
	34
	146.14
	707.15
	181.85
	
	
	7
	7
	35
	2804.1
	2056.06
	189.66
	

	16
	16
	34
	831.6
	344.26
	325.09
	
	
	1
	9
	35
	4119.96
	4916.58
	175.2
	

	0
	18
	34
	21587.02
	18629.55
	1154.33
	
	
	3
	9
	35
	32625.16
	35516.28
	450.58
	

	2
	18
	34
	4081.45
	5529.57
	136.83
	
	
	5
	9
	35
	7903.67
	8205.46
	121.48
	

	4
	18
	34
	10058.98
	9567.42
	151.61
	
	
	7
	9
	35
	7946.11
	8080.08
	140.7
	

	6
	18
	34
	2899.93
	3599.62
	130.21
	
	
	9
	9
	35
	19551.73
	19347.53
	255.98
	

	8
	18
	34
	6927.13
	6550.25
	162.3
	
	
	1
	11
	35
	66091.75
	67739.85
	633.74
	

	10
	18
	34
	205.83
	191.08
	147.91
	
	
	3
	11
	35
	8396.82
	9971.58
	126.91
	

	12
	18
	34
	1333.22
	1682.02
	189.11
	
	
	5
	11
	35
	9847.49
	10478.94
	133.9
	

	14
	18
	34
	770.05
	850.94
	262.89
	
	
	7
	11
	35
	3083.64
	2945.43
	107.72
	

	16
	18
	34
	11368.31
	9430.86
	469.81
	
	
	9
	11
	35
	3456.83
	3486.02
	125.14
	

	18
	18
	34
	226.74
	24.86
	639.03
	
	
	11
	11
	35
	96226.05
	89326.25
	1078.84
	

	2
	20
	34
	22771.62
	23692.28
	1030.97
	
	
	1
	13
	35
	3791.14
	2640.91
	105.33
	

	4
	20
	34
	1857.4
	2448.79
	152.24
	
	
	3
	13
	35
	14597.75
	13437.58
	148.46
	

	6
	20
	34
	892.45
	556.16
	145.71
	
	
	5
	13
	35
	2628.46
	1865.76
	101.31
	

	8
	20
	34
	1180.42
	445.46
	171.96
	
	
	7
	13
	35
	20.43
	427.16
	93.79
	

	10
	20
	34
	9056.94
	6708.03
	256.48
	
	
	9
	13
	35
	7335.96
	6201.23
	259.68
	

	12
	20
	34
	58.08
	339.46
	257.47
	
	
	11
	13
	35
	1999.62
	2261.57
	123.92
	

	14
	20
	34
	21544.31
	22173.68
	615.74
	
	
	13
	13
	35
	13925.69
	11556.16
	541.92
	

	16
	20
	34
	10.16
	19.95
	439.2
	
	
	1
	15
	35
	5755.08
	4644.48
	143.22
	

	18
	20
	34
	824.78
	1582.3
	1300.52
	
	
	3
	15
	35
	2660.73
	4004.64
	126.71
	

	0
	22
	34
	213415.3
	214931.5
	3015.81
	
	
	5
	15
	35
	105.54
	428.6
	103.83
	

	2
	22
	34
	9946.05
	9089.93
	223.53
	
	
	7
	15
	35
	5233.69
	4483.76
	330.07
	

	4
	22
	34
	811.75
	753.85
	188.02
	
	
	9
	15
	35
	2983.92
	1735.71
	122.22
	

	6
	22
	34
	6483.38
	4547.77
	350.04
	
	
	11
	15
	35
	476.82
	667.88
	158.64
	

	8
	22
	34
	1326.68
	1407.47
	253.82
	
	
	13
	15
	35
	6.32
	1169.06
	212.99
	

	10
	22
	34
	1439.06
	431.17
	273.41
	
	
	15
	15
	35
	3946.94
	3202.34
	340.96
	

	12
	22
	34
	184633.9
	177574.1
	2304.51
	
	
	1
	17
	35
	6041.33
	5442.19
	140.85
	

	14
	22
	34
	1307.97
	1858.5
	404.56
	
	
	3
	17
	35
	4573.34
	5642.85
	276.88
	

	2
	24
	34
	80.66
	611.37
	311.02
	
	
	5
	17
	35
	329.04
	152.87
	116.03
	

	4
	24
	34
	590.52
	1762.7
	276.48
	
	
	7
	17
	35
	712.39
	1217.62
	143.38
	

	6
	24
	34
	8188.08
	7465.75
	346.74
	
	
	9
	17
	35
	2128.21
	1967.81
	168.57
	

	8
	24
	34
	587.35
	446.49
	423.94
	
	
	11
	17
	35
	2322.11
	1827.11
	188.84
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17
	35
	8790.2
	9334.01
	308.8
	
	
	4
	12
	36
	4062.16
	3952.54
	112.37
	

	15
	17
	35
	33.64
	-77.46
	345.05
	
	
	6
	12
	36
	60.7
	119.07
	99.26
	

	17
	17
	35
	4470.2
	2999.78
	555.51
	
	
	8
	12
	36
	19073.1
	16560.47
	364.51
	

	1
	19
	35
	137.71
	81.38
	146.16
	
	
	10
	12
	36
	148.84
	171.15
	140.26
	

	3
	19
	35
	16689.22
	17695.09
	255
	
	
	12
	12
	36
	5824.7
	7326.68
	417.26
	

	5
	19
	35
	98.31
	183.63
	162.82
	
	
	2
	14
	36
	25239.04
	24150.1
	399.23
	

	7
	19
	35
	5027.4
	4769.57
	182.05
	
	
	4
	14
	36
	963.95
	324.93
	101.31
	

	9
	19
	35
	11642.32
	9928
	275.29
	
	
	6
	14
	36
	25102.07
	25507.49
	1321.97
	

	11
	19
	35
	8323.45
	6781.42
	296.53
	
	
	8
	14
	36
	446.14
	1021.59
	138.48
	

	13
	19
	35
	6747.13
	8215.03
	421.79
	
	
	10
	14
	36
	22160.31
	20703.98
	285.6
	

	15
	19
	35
	4526.59
	4372.9
	567.84
	
	
	12
	14
	36
	255.77
	888.97
	212.53
	

	17
	19
	35
	2336.62
	1258.09
	503.79
	
	
	14
	14
	36
	4310.36
	7375.4
	347.11
	

	1
	21
	35
	6006.74
	7021.74
	261.68
	
	
	0
	16
	36
	163.19
	15.75
	202.97
	

	3
	21
	35
	12391.41
	11067.38
	278.9
	
	
	2
	16
	36
	815.29
	934.13
	132.29
	

	5
	21
	35
	1170.3
	1671.8
	293.02
	
	
	4
	16
	36
	6309.62
	7695.82
	295.66
	

	7
	21
	35
	34.76
	58.92
	259.47
	
	
	6
	16
	36
	134.46
	123.19
	157.68
	

	9
	21
	35
	6037.72
	5395.5
	287.38
	
	
	8
	16
	36
	10024.09
	7074.87
	199.72
	

	11
	21
	35
	6567.82
	6376.11
	530.55
	
	
	10
	16
	36
	46.67
	-5.29
	192.94
	

	13
	21
	35
	10.54
	970
	651.15
	
	
	12
	16
	36
	1307.73
	471.83
	216.35
	

	1
	23
	35
	27854.42
	32442.35
	674.29
	
	
	14
	16
	36
	498.13
	405.92
	380.28
	

	3
	23
	35
	931.77
	368.95
	402.33
	
	
	16
	16
	36
	373.63
	1889.38
	717.17
	

	5
	23
	35
	5438.19
	2113.12
	343.7
	
	
	2
	18
	36
	5513.91
	6059.27
	200.89
	

	7
	23
	35
	457.1
	-50.25
	305.08
	
	
	4
	18
	36
	5257.46
	4587.17
	330.07
	

	9
	23
	35
	1116.43
	780.2
	736.18
	
	
	6
	18
	36
	3720.54
	2855.38
	189.65
	

	11
	23
	35
	44658.96
	28920.38
	1724.54
	
	
	8
	18
	36
	12.42
	-32.93
	238.55
	

	1
	25
	35
	6695.61
	6546.11
	1809.94
	
	
	10
	18
	36
	3.25
	176.89
	297.97
	

	3
	25
	35
	5044.47
	8730.34
	723.76
	
	
	12
	18
	36
	0.84
	0.39
	504.45
	

	5
	25
	35
	2972.28
	3155.67
	1631.08
	
	
	14
	18
	36
	4315.86
	3585.28
	710.73
	

	0
	0
	36
	23286.45
	25308.77
	639.49
	
	
	0
	20
	36
	1366.7
	1832.42
	394.16
	

	2
	2
	36
	16211.98
	15609.83
	232.9
	
	
	2
	20
	36
	697.25
	978.35
	249.75
	

	0
	4
	36
	14760.02
	12772.33
	191.14
	
	
	4
	20
	36
	771.8
	1192.2
	272.23
	

	2
	4
	36
	1.42
	284.35
	77.12
	
	
	6
	20
	36
	2290.87
	2387.13
	321.68
	

	4
	4
	36
	12260.5
	12361.74
	183.93
	
	
	8
	20
	36
	206.45
	180.65
	336.42
	

	2
	6
	36
	30760.47
	30126.13
	235.61
	
	
	10
	20
	36
	280.86
	486.7
	920.55
	

	4
	6
	36
	4.33
	-35.63
	84.46
	
	
	12
	20
	36
	32518.81
	25797.25
	3056.65
	

	6
	6
	36
	1320.14
	2312.86
	141.62
	
	
	2
	22
	36
	7772.3
	5543.89
	569.34
	

	0
	8
	36
	65403.45
	67162.77
	544.27
	
	
	4
	22
	36
	501.93
	760.3
	440.04
	

	2
	8
	36
	553.04
	233.83
	91.88
	
	
	6
	22
	36
	3215.47
	1639.41
	366.97
	

	4
	8
	36
	6457.29
	6731.43
	121.47
	
	
	8
	22
	36
	148.34
	-86.7
	1929.1
	

	6
	8
	36
	1135.76
	1195.41
	94.71
	
	
	1
	1
	37
	259.47
	227.02
	145
	

	8
	8
	36
	1881.82
	1565.55
	160.39
	
	
	1
	3
	37
	20000.35
	17735.5
	255.99
	

	2
	10
	36
	30898.51
	32546.33
	252.79
	
	
	3
	3
	37
	1853.7
	1333.73
	133.95
	

	4
	10
	36
	194.2
	199.57
	91.88
	
	
	1
	5
	37
	146.79
	162.4
	90.67
	

	6
	10
	36
	14716.85
	14533.32
	159.8
	
	
	3
	5
	37
	39111.18
	38106.98
	384.92
	

	8
	10
	36
	66.37
	3.61
	99.94
	
	
	5
	5
	37
	4483.35
	3697.66
	149.29
	

	10
	10
	36
	333.09
	131.19
	145
	
	
	1
	7
	37
	7443.72
	7689.3
	131.18
	

	0
	12
	36
	32942.25
	31532.42
	823.79
	
	
	3
	7
	37
	30244.95
	28137.51
	389.26
	

	2
	12
	36
	3858.7
	4351
	121.47
	
	
	5
	7
	37
	1563.2
	1821.25
	105.15
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	37
	1314.44
	2189.77
	164.63
	
	
	6
	6
	38
	81.35
	-75.86
	176.26
	

	1
	9
	37
	22124.06
	23543.54
	245.62
	
	
	2
	8
	38
	7571.3
	6704.21
	165.82
	

	3
	9
	37
	449.26
	294.44
	104.01
	
	
	4
	8
	38
	1887.12
	1903.08
	124.46
	

	5
	9
	37
	5373.4
	5820.9
	127.07
	
	
	6
	8
	38
	5244.87
	6855.95
	173.01
	

	7
	9
	37
	11069.59
	12736.36
	176.69
	
	
	8
	8
	38
	1445.31
	2044.64
	214.58
	

	9
	9
	37
	418.06
	719.04
	187.64
	
	
	0
	10
	38
	201.04
	149.37
	174.27
	

	1
	11
	37
	452.72
	405.71
	106.75
	
	
	2
	10
	38
	3518.62
	3387.33
	143.57
	

	3
	11
	37
	11488.73
	10321.43
	278.46
	
	
	4
	10
	38
	685
	572.46
	133.15
	

	5
	11
	37
	429.88
	413.36
	105.56
	
	
	6
	10
	38
	337.34
	516.47
	146.25
	

	7
	11
	37
	2440.84
	2154.71
	139.32
	
	
	8
	10
	38
	54.79
	13.38
	163.47
	

	9
	11
	37
	15323.75
	15940.7
	395.79
	
	
	10
	10
	38
	821.61
	1434.88
	353.33
	

	11
	11
	37
	2858.56
	2783.86
	220.66
	
	
	2
	12
	38
	2145.15
	1880.59
	202.5
	

	1
	13
	37
	1565.88
	1237.86
	116.03
	
	
	4
	12
	38
	780.87
	493.36
	178.3
	

	3
	13
	37
	5585.84
	5298.13
	253.42
	
	
	6
	12
	38
	7930.89
	7896.82
	314.05
	

	5
	13
	37
	4023.22
	4574.01
	267.5
	
	
	8
	12
	38
	1730.86
	2493.86
	235.7
	

	7
	13
	37
	404.29
	488.84
	150.77
	
	
	10
	12
	38
	161.76
	198.38
	339.89
	

	9
	13
	37
	6745.55
	6148.86
	210.06
	
	
	12
	12
	38
	894.6
	868.27
	528.11
	

	11
	13
	37
	3295.89
	1855.97
	244.27
	
	
	0
	14
	38
	4783.74
	5004.46
	362.52
	

	13
	13
	37
	5712.43
	6555.24
	426.87
	
	
	2
	14
	38
	221.17
	485.05
	226.87
	

	1
	15
	37
	5092.26
	4705.92
	208.43
	
	
	4
	14
	38
	23287.6
	26134.24
	494.36
	

	3
	15
	37
	3424.3
	4320.79
	187.89
	
	
	6
	14
	38
	2327.72
	3761.42
	268.23
	

	5
	15
	37
	17395.35
	20406.33
	324.74
	
	
	8
	14
	38
	14742.17
	12115.69
	396.53
	

	7
	15
	37
	9691.41
	8201.87
	326.95
	
	
	10
	14
	38
	1779.06
	2023.51
	351.98
	

	9
	15
	37
	149.75
	18.09
	235.96
	
	
	12
	14
	38
	7839.7
	8429.19
	586.38
	

	11
	15
	37
	15900.48
	17778.28
	476.26
	
	
	2
	16
	38
	6783.79
	9841.18
	312.58
	

	13
	15
	37
	809.03
	467.93
	583.21
	
	
	4
	16
	38
	1066.25
	2097.58
	285.76
	

	1
	17
	37
	1086.75
	1314.75
	258.07
	
	
	6
	16
	38
	40004.66
	45175.7
	840.81
	

	3
	17
	37
	1394.95
	2643.21
	267.42
	
	
	8
	16
	38
	7735.31
	9149.64
	612.52
	

	5
	17
	37
	1546.35
	1698.36
	248.59
	
	
	10
	16
	38
	0.28
	-36.77
	605.26
	

	7
	17
	37
	64.89
	705.79
	334.08
	
	
	0
	18
	38
	9227.79
	9840.96
	552.74
	

	9
	17
	37
	29270.88
	24213.04
	811.42
	
	
	2
	18
	38
	332.56
	667.57
	369.19
	

	11
	17
	37
	532.91
	99.88
	561.52
	
	
	4
	18
	38
	161.41
	1494.2
	528.73
	

	1
	19
	37
	789.07
	1308.65
	284.81
	
	
	6
	18
	38
	24.69
	66.39
	620.65
	

	3
	19
	37
	12047.01
	13308.48
	636.69
	
	
	8
	18
	38
	12179.37
	10331.21
	760.21
	

	5
	19
	37
	5905.43
	5471.55
	456.24
	
	
	2
	20
	38
	1367.27
	463.18
	684.74
	

	7
	19
	37
	8229.43
	8718.43
	1045.91
	
	
	4
	20
	38
	492.51
	456.4
	801.98
	

	9
	19
	37
	2243.15
	2588.14
	592.1
	
	
	1
	1
	39
	7777.06
	7777.4
	329.27
	

	1
	21
	37
	2322.61
	4708.28
	501.56
	
	
	1
	3
	39
	199.55
	135.84
	144.43
	

	3
	21
	37
	2553.55
	2114.57
	447.97
	
	
	3
	3
	39
	19148.53
	17650.05
	655.73
	

	5
	21
	37
	1862.29
	2169.41
	552.73
	
	
	1
	5
	39
	7534.29
	7679.24
	214.44
	

	7
	21
	37
	966.04
	522.54
	682.29
	
	
	3
	5
	39
	157.92
	154.14
	167.55
	

	0
	2
	38
	2958.54
	2260.31
	153.27
	
	
	5
	5
	39
	78534.84
	85242.2
	1002.86
	

	2
	2
	38
	3205.96
	3067.67
	145.61
	
	
	1
	7
	39
	212.57
	197.74
	199.98
	

	2
	4
	38
	5931.93
	5154.36
	121.67
	
	
	3
	7
	39
	65.82
	32.05
	159.79
	

	4
	4
	38
	20478.49
	16095.44
	428.13
	
	
	5
	7
	39
	24754.01
	24314.09
	358.26
	

	0
	6
	38
	18352
	18545.54
	252.91
	
	
	7
	7
	39
	2916.43
	1911.24
	302.63
	

	2
	6
	38
	3078.71
	3021.75
	113.41
	
	
	1
	9
	39
	7795.31
	7752.52
	244.7
	

	4
	6
	38
	4444.41
	4855.33
	119.03
	
	
	3
	9
	39
	13453.66
	12460.95
	464.62
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	9
	39
	1890.26
	2362.87
	209.47
	
	
	2
	14
	40
	21649.4
	20850.77
	562.96
	

	7
	9
	39
	7576.01
	6507.99
	231.04
	
	
	4
	14
	40
	1173.54
	1756.07
	671.64
	

	9
	9
	39
	18220.61
	18554.94
	708.14
	
	
	8
	14
	40
	603.09
	1289.68
	2167.53
	

	1
	11
	39
	36.92
	66.87
	208.4
	
	
	0
	16
	40
	8208.23
	8215.21
	888.72
	

	3
	11
	39
	244.35
	354.15
	254.39
	
	
	2
	16
	40
	395.36
	240.86
	666.18
	

	5
	11
	39
	12878.46
	14487.37
	381.71
	
	
	1
	1
	41
	4546.25
	6225.93
	479.89
	

	7
	11
	39
	17346.8
	16475.7
	355.45
	
	
	1
	3
	41
	8179.98
	7445.08
	788.42
	

	9
	11
	39
	125.01
	506.15
	359.41
	
	
	3
	3
	41
	12220.12
	9778.25
	402.29
	

	11
	11
	39
	4518.96
	4480.97
	623.38
	
	
	1
	5
	41
	515.56
	552.25
	244.91
	

	1
	13
	39
	307.12
	129.06
	311
	
	
	3
	5
	41
	13322.73
	14126.72
	336.65
	

	3
	13
	39
	10075.15
	11062.71
	327.03
	
	
	5
	5
	41
	21195.05
	18550.55
	574.81
	

	5
	13
	39
	830.24
	1455.42
	272.87
	
	
	1
	7
	41
	1783.95
	1342.35
	296.23
	

	7
	13
	39
	562.85
	475.93
	398.77
	
	
	3
	7
	41
	9441.84
	9910.21
	436.63
	

	9
	13
	39
	7072.56
	6150.54
	399.11
	
	
	5
	7
	41
	24231.11
	20008.44
	620.8
	

	11
	13
	39
	1839.32
	1117.37
	463.68
	
	
	7
	7
	41
	220.49
	-9.85
	749.31
	

	1
	15
	39
	195.75
	398.14
	362.5
	
	
	1
	9
	41
	1323.39
	2348.58
	337.87
	

	3
	15
	39
	21846.46
	23436.59
	1308.8
	
	
	3
	9
	41
	6157.6
	6831.61
	355.8
	

	5
	15
	39
	15625.43
	18806.59
	699.28
	
	
	5
	9
	41
	4507.2
	3961.85
	901.26
	

	7
	15
	39
	3.18
	104.64
	672.74
	
	
	7
	9
	41
	14763.68
	13016.3
	787.9
	

	9
	15
	39
	9688.51
	9523.67
	719.9
	
	
	9
	9
	41
	2823.32
	1354.72
	1257.18
	

	1
	17
	39
	1564.7
	2062.85
	585.24
	
	
	1
	11
	41
	1271.1
	2246.08
	400.96
	

	3
	17
	39
	315
	217.39
	716.49
	
	
	3
	11
	41
	2880.26
	1780.89
	582.27
	

	7
	17
	39
	28186.17
	22517.53
	1285.89
	
	
	5
	11
	41
	6538.89
	6363.09
	937.48
	

	1
	19
	39
	2798.6
	5744.01
	1343.88
	
	
	7
	11
	41
	9609.89
	7604.94
	722.14
	

	0
	0
	40
	74385.35
	74046.39
	1680.41
	
	
	9
	11
	41
	2540.26
	80.16
	691.65
	

	2
	2
	40
	7838.76
	8750.84
	386.96
	
	
	1
	13
	41
	2321.2
	1796.5
	463.38
	

	0
	4
	40
	18795.76
	16405.47
	1333.14
	
	
	3
	13
	41
	1188.18
	1584.36
	1430.84
	

	2
	4
	40
	7.57
	93.58
	175.33
	
	
	0
	2
	42
	16684.07
	12205.4
	551.79
	

	4
	4
	40
	27.66
	211.98
	286.69
	
	
	2
	2
	42
	10861.04
	9431.7
	536.24
	

	2
	6
	40
	1246.39
	1596.4
	209.36
	
	
	2
	4
	42
	5203.7
	3878.66
	390.96
	

	4
	6
	40
	1038.82
	1541.28
	215.28
	
	
	4
	4
	42
	3413.49
	3439.51
	710.51
	

	6
	6
	40
	253251.4
	236387.6
	2394.2
	
	
	0
	6
	42
	1337.54
	769.48
	845.34
	

	0
	8
	40
	402.88
	701.63
	384.74
	
	
	2
	6
	42
	1139.92
	1035
	344.85
	

	2
	8
	40
	612.5
	373.27
	247.07
	
	
	2
	8
	42
	249.99
	236.17
	478.91
	

	4
	8
	40
	6851.21
	7592.8
	235.31
	
	
	0
	10
	42
	4132.06
	5505.61
	639.43
	

	6
	8
	40
	137.93
	133
	245.92
	
	
	1
	1
	43
	2121.08
	733.13
	677.41
	

	8
	8
	40
	62969.78
	52999.03
	1298.08
	
	
	1
	3
	43
	3988.3
	3218.83
	1268.02
	

	2
	10
	40
	6045.87
	5595.51
	329.27
	
	
	1
	5
	43
	4312.91
	1396.11
	457.92
	

	4
	10
	40
	154.01
	462.75
	265.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	10
	40
	3809.02
	4175.53
	401.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	10
	40
	5.56
	130.71
	410.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	10
	40
	4052.35
	6156.78
	631.37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	12
	40
	605.88
	1896.59
	487.69
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12
	40
	126.74
	564.52
	302.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	12
	40
	1995.12
	1472.7
	368.78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	12
	40
	407.62
	512.41
	430.94
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	12
	40
	2424.23
	1844.7
	421.74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	12
	40
	353.42
	319.68
	436.82
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 |Mg36(H2O)5|[Si120Al72O384]-FAU, Crystal 2
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	2
	2
	375379.8
	3073.53
	644.44
	
	
	6
	8
	8
	12061.46
	91.37
	77.84
	


	2
	2
	2
	15175.81
	151.03
	146.69
	
	
	8
	8
	8
	520040.6
	5044.39
	701.42
	

	1
	1
	3
	496174.6
	2953.26
	718.22
	
	
	1
	1
	9
	3156.82
	79.51
	20.97
	

	1
	3
	3
	430179.1
	2447.69
	674.24
	
	
	1
	3
	9
	229202
	959.96
	481.29
	

	3
	3
	3
	90423.3
	1018.99
	313.88
	
	
	3
	3
	9
	29172.23
	193.2
	169.15
	

	0
	0
	4
	219400.8
	2810.73
	476.3
	
	
	1
	5
	9
	8434.71
	53.29
	91.28
	

	2
	2
	4
	770.4
	24.85
	33.52
	
	
	3
	5
	9
	312.16
	14.91
	14.35
	

	0
	4
	4
	107192.4
	835.63
	318.73
	
	
	5
	5
	9
	212100.9
	1109.06
	463.71
	

	2
	4
	4
	7823.53
	63.26
	87.19
	
	
	1
	7
	9
	277186.7
	1083.33
	515.48
	

	4
	4
	4
	13149.31
	175.71
	107.68
	
	
	3
	7
	9
	1625.41
	22.95
	36.16
	

	1
	1
	5
	25682.83
	242.44
	146.04
	
	
	5
	7
	9
	4458.71
	35.85
	76.58
	

	1
	3
	5
	89572.32
	371.55
	305.61
	
	
	7
	7
	9
	150325.7
	836.68
	373.27
	

	3
	3
	5
	432976.6
	2322.98
	645.37
	
	
	1
	9
	9
	48962.68
	311.31
	187.07
	

	1
	5
	5
	4119.56
	52.36
	69.45
	
	
	3
	9
	9
	44627.2
	302.01
	211.74
	

	3
	5
	5
	2776.02
	64.6
	49.8
	
	
	5
	9
	9
	97930.7
	575.32
	294.3
	

	5
	5
	5
	3116190
	63511.59
	1780.67
	
	
	7
	9
	9
	2743.32
	59.63
	38.34
	

	0
	2
	6
	25516.04
	186.18
	165.42
	
	
	9
	9
	9
	6956.72
	164.15
	18.6
	

	2
	2
	6
	10357.63
	218.67
	97.5
	
	
	0
	2
	10
	475.38
	23.85
	12.86
	

	2
	4
	6
	488622.9
	1934.91
	671.9
	
	
	2
	2
	10
	25777.8
	342.91
	102.15
	

	4
	4
	6
	2626.61
	44.73
	45.95
	
	
	2
	4
	10
	6904.35
	44.73
	71.94
	

	0
	6
	6
	331678.5
	2370.24
	583.78
	
	
	4
	4
	10
	39724.05
	273.05
	188.38
	

	2
	6
	6
	34720.55
	382.73
	191.24
	
	
	0
	6
	10
	23953.32
	188.86
	169.94
	

	4
	6
	6
	801012.8
	8534.38
	897.41
	
	
	2
	6
	10
	49398.73
	226.95
	232.68
	

	6
	6
	6
	1776330
	17074.32
	1200.35
	
	
	4
	6
	10
	4461.04
	34.79
	72.56
	

	1
	1
	7
	141.08
	14.91
	11.51
	
	
	6
	6
	10
	18947.38
	150.01
	141.78
	

	1
	3
	7
	28963.59
	175.05
	161.76
	
	
	2
	8
	10
	146329.3
	591.58
	379.99
	

	3
	3
	7
	134637.2
	802.5
	343.57
	
	
	4
	8
	10
	437.29
	29.78
	17.88
	

	1
	5
	7
	48850.57
	214.55
	222.56
	
	
	6
	8
	10
	2975.22
	32.02
	22.74
	

	3
	5
	7
	175026.8
	819.91
	413.44
	
	
	8
	8
	10
	174.26
	28.11
	15.09
	

	5
	5
	7
	76319.84
	470.96
	318.68
	
	
	0
	10
	10
	980369.4
	7018.81
	932.01
	

	1
	7
	7
	20413.92
	143.96
	139.78
	
	
	2
	10
	10
	4185.8
	49.2
	59.77
	

	3
	7
	7
	222.02
	21.08
	24.7
	
	
	4
	10
	10
	93075.99
	565.63
	296.88
	

	5
	7
	7
	304959.1
	1710.96
	518.95
	
	
	6
	10
	10
	16005.59
	129.88
	84.72
	

	7
	7
	7
	191335.6
	1752.33
	412.16
	
	
	8
	10
	10
	201652
	1110.5
	444.75
	

	0
	0
	8
	75588.06
	994.37
	275.02
	
	
	10
	10
	10
	77591.1
	825.75
	258.44
	

	2
	2
	8
	232687.2
	1627.27
	482.63
	
	
	1
	1
	11
	202000.2
	2004.95
	495.15
	

	0
	4
	8
	522703.7
	2945.71
	716.62
	
	
	1
	3
	11
	25455.82
	129.08
	152.72
	

	2
	4
	8
	58746.79
	269.08
	232.09
	
	
	3
	3
	11
	160464.1
	944.19
	356.61
	

	4
	4
	8
	197793.3
	1149.88
	454.18
	
	
	1
	5
	11
	59915.55
	274.5
	249.11
	

	2
	6
	8
	18407.82
	96.65
	159.07
	
	
	3
	5
	11
	1983.37
	33
	51.57
	

	4
	6
	8
	47269.82
	215.73
	212.43
	
	
	5
	5
	11
	56530.48
	374.85
	240.52
	

	6
	6
	8
	1740.29
	39.76
	39.49
	
	
	1
	7
	11
	99415.98
	421.66
	304.46
	

	0
	8
	8
	832534.8
	6201.93
	850.28
	
	
	3
	7
	11
	9704.06
	59.64
	85.48
	

	2
	8
	8
	209911.5
	1313.08
	443.72
	
	
	5
	7
	11
	20419.05
	111.59
	132.72
	

	4
	8
	8
	57340.96
	402.62
	234.15
	
	
	7
	7
	11
	40102.64
	280.9
	208.13
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	9
	11
	161.3
	17.21
	16.19
	
	
	5
	9
	13
	132774.3
	597.02
	363.8
	

	3
	9
	11
	322124.7
	1287.14
	546.77
	
	
	7
	9
	13
	11810.67
	72.43
	101.28
	

	5
	9
	11
	2486.97
	47.34
	20.71
	
	
	9
	9
	13
	171754.8
	990.18
	396.27
	

	7
	9
	11
	141036.1
	919.97
	371.84
	
	
	1
	11
	13
	67883.04
	298.17
	253
	

	9
	9
	11
	175055.6
	1010.7
	406.17
	
	
	3
	11
	13
	81807.85
	371.15
	288.29
	

	1
	11
	11
	1046625
	5480.33
	1012.08
	
	
	5
	11
	13
	4727.21
	51.65
	71.79
	

	3
	11
	11
	16925.97
	136.92
	124.61
	
	
	7
	11
	13
	31757.25
	159.76
	175.7
	

	5
	11
	11
	186334.2
	1085.59
	424.99
	
	
	9
	11
	13
	7715.56
	55.95
	93.14
	

	7
	11
	11
	6649.16
	73.54
	55.45
	
	
	11
	11
	13
	35033.24
	252.74
	185.29
	

	9
	11
	11
	78434.85
	491.92
	282.75
	
	
	1
	13
	13
	123645.1
	1118.52
	347.91
	

	11
	11
	11
	2116288
	19515.64
	1509.8
	
	
	3
	13
	13
	193580
	1093.26
	432.83
	

	0
	0
	12
	488593.7
	5530.48
	786.73
	
	
	5
	13
	13
	20110.54
	173.94
	146.42
	

	2
	2
	12
	9317.47
	84.34
	76.95
	
	
	7
	13
	13
	7902.85
	87.64
	82.85
	

	0
	4
	12
	1144.26
	54.66
	23.97
	
	
	9
	13
	13
	47541.72
	820.08
	230.31
	

	2
	4
	12
	139608.8
	709.84
	352.36
	
	
	11
	13
	13
	18433.62
	150.99
	143.96
	

	4
	4
	12
	154420.2
	985.81
	417.02
	
	
	13
	13
	13
	172267.3
	2853.67
	423
	

	2
	6
	12
	21236.8
	114.31
	154.57
	
	
	0
	2
	14
	164108.4
	980.83
	413.21
	

	4
	6
	12
	122.41
	14.91
	15.13
	
	
	2
	2
	14
	66222.73
	410.82
	241.51
	

	6
	6
	12
	17796.9
	133.54
	135.96
	
	
	2
	4
	14
	6694.36
	52
	84.02
	

	0
	8
	12
	267969.9
	1494.85
	520.2
	
	
	4
	4
	14
	4023.28
	56.22
	57.48
	

	2
	8
	12
	6336.95
	60.25
	61.29
	
	
	0
	6
	14
	2138.71
	59.63
	44.28
	

	4
	8
	12
	3205.16
	33.32
	44.75
	
	
	2
	6
	14
	380526.2
	1543.3
	611.25
	

	6
	8
	12
	47619.84
	225.45
	215.56
	
	
	4
	6
	14
	66708.27
	315.68
	265.17
	

	8
	8
	12
	507658.9
	3648.15
	699.58
	
	
	6
	6
	14
	139412.7
	864.87
	378.23
	

	2
	10
	12
	6639.42
	55.95
	75.98
	
	
	2
	8
	14
	10975.39
	70.3
	99.68
	

	4
	10
	12
	588.93
	21.95
	15.33
	
	
	4
	8
	14
	10145.65
	66.4
	99.87
	

	6
	10
	12
	194356.5
	776.82
	439.5
	
	
	6
	8
	14
	310448.2
	1381.25
	537.48
	

	8
	10
	12
	3257.74
	34.79
	44.65
	
	
	8
	8
	14
	1393.56
	42.17
	25.32
	

	10
	10
	12
	381314.5
	2014.66
	638.4
	
	
	0
	10
	14
	167966.5
	980.01
	428.64
	

	0
	12
	12
	2438135
	17235.75
	1534.46
	
	
	2
	10
	14
	1337.47
	40.8
	35.87
	

	2
	12
	12
	22179.51
	233.58
	151.37
	
	
	4
	10
	14
	28.41
	21.95
	2.41
	

	4
	12
	12
	42141.93
	284.61
	214.91
	
	
	6
	10
	14
	23567.33
	129.12
	147.82
	

	6
	12
	12
	62088.46
	414.54
	237.07
	
	
	8
	10
	14
	87383.57
	381.29
	301.06
	

	8
	12
	12
	12172.02
	105.42
	120.49
	
	
	10
	10
	14
	7461.85
	134.18
	78.04
	

	10
	12
	12
	65566.94
	406.98
	278.17
	
	
	2
	12
	14
	123200.3
	518.18
	347.36
	

	12
	12
	12
	311184.3
	3765.08
	580.82
	
	
	4
	12
	14
	2012.01
	33.32
	51.4
	

	1
	1
	13
	5597.88
	63.25
	55.31
	
	
	6
	12
	14
	1375.46
	32.02
	35.83
	

	1
	3
	13
	1502.94
	45.91
	22.63
	
	
	8
	12
	14
	49092.62
	243.46
	221.66
	

	3
	3
	13
	192078.7
	1174.23
	432.83
	
	
	10
	12
	14
	61142.26
	285.63
	257.17
	

	1
	5
	13
	33985.82
	173.85
	190.62
	
	
	12
	12
	14
	1404.28
	49.2
	47.11
	

	3
	5
	13
	5566.69
	47.02
	79.89
	
	
	0
	14
	14
	6261.39
	99.39
	58.2
	

	5
	5
	13
	93671.62
	586.22
	296.17
	
	
	2
	14
	14
	75674.98
	465.51
	273.35
	

	1
	7
	13
	68548.1
	310.39
	261.81
	
	
	4
	14
	14
	40218
	294.96
	209.91
	

	3
	7
	13
	192063
	804.77
	456.04
	
	
	6
	14
	14
	397390.3
	2353.75
	653.54
	

	5
	7
	13
	177572.7
	730.46
	411.57
	
	
	8
	14
	14
	819.5
	49.2
	16.96
	

	7
	7
	13
	12341.05
	149.09
	120.89
	
	
	10
	14
	14
	20591.58
	183.88
	150.41
	

	1
	9
	13
	118807.1
	554.96
	344.11
	
	
	12
	14
	14
	122812.4
	758.85
	361.83
	

	3
	9
	13
	30563.11
	151.53
	182.84
	
	
	14
	14
	14
	176330.9
	2460.88
	428.23
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	15
	889.56
	28.11
	34.44
	
	
	8
	8
	16
	332421.7
	1874.6
	595.19
	

	1
	3
	15
	42033.29
	209.84
	200.1
	
	
	2
	10
	16
	2856.03
	40.03
	42.44
	

	3
	3
	15
	164973.7
	1277.81
	393.04
	
	
	4
	10
	16
	13932.38
	86.86
	116.9
	

	1
	5
	15
	39974.98
	192.18
	190.73
	
	
	6
	10
	16
	7589.96
	60.44
	84.58
	

	3
	5
	15
	138665
	583.57
	368.01
	
	
	8
	10
	16
	13398.75
	88.13
	119.24
	

	5
	5
	15
	40252.96
	288.18
	197.47
	
	
	10
	10
	16
	58222.02
	383.04
	255.26
	

	1
	7
	15
	15202.83
	91.44
	120.45
	
	
	0
	12
	16
	3211.44
	56.22
	61.78
	

	3
	7
	15
	4413.75
	48.78
	81.16
	
	
	2
	12
	16
	6559.4
	58.41
	72.74
	

	5
	7
	15
	8414.58
	62.61
	96.49
	
	
	4
	12
	16
	3731.39
	51.65
	68.74
	

	7
	7
	15
	3634.84
	69.57
	66.44
	
	
	6
	12
	16
	12663.02
	80.67
	115.96
	

	1
	9
	15
	38276.41
	209.47
	202.48
	
	
	8
	12
	16
	70332.98
	321.58
	259.32
	

	3
	9
	15
	1140.08
	27.76
	25.43
	
	
	10
	12
	16
	4058.76
	44.73
	69.89
	

	5
	9
	15
	87638.71
	388.78
	302.6
	
	
	12
	12
	16
	127654.3
	1168.19
	368.63
	

	7
	9
	15
	90925.02
	470.67
	299.33
	
	
	2
	14
	16
	54570.1
	337.17
	224.04
	

	9
	9
	15
	18414.96
	152.72
	138.74
	
	
	4
	14
	16
	9437.84
	103.29
	95.94
	

	1
	11
	15
	63189.83
	295.18
	261.86
	
	
	6
	14
	16
	13556.68
	87.58
	125.07
	

	3
	11
	15
	67121.34
	305.53
	255.54
	
	
	8
	14
	16
	8598.4
	98.99
	90.76
	

	5
	11
	15
	2031.17
	34.79
	40.7
	
	
	10
	14
	16
	17590.07
	109
	138.31
	

	7
	11
	15
	148638.4
	626.08
	398.58
	
	
	12
	14
	16
	3705.53
	50.81
	64.95
	

	9
	11
	15
	43654.14
	233.06
	214.78
	
	
	14
	14
	16
	101209.4
	673.85
	328.46
	

	11
	11
	15
	7505.71
	87.64
	69.76
	
	
	0
	16
	16
	36182.48
	377.72
	193.65
	

	1
	13
	15
	18265.88
	103.86
	122.7
	
	
	2
	16
	16
	64147.73
	414
	265.44
	

	3
	13
	15
	10243.73
	72.97
	93.34
	
	
	4
	16
	16
	211090
	1269.06
	472.38
	

	5
	13
	15
	169569.7
	876.93
	430.6
	
	
	6
	16
	16
	13805.78
	126.51
	135.66
	

	7
	13
	15
	2672.86
	41.14
	38.44
	
	
	8
	16
	16
	65114.43
	934.4
	259.01
	

	9
	13
	15
	33199.7
	175.84
	184.5
	
	
	10
	16
	16
	2372.71
	66.49
	49.73
	

	11
	13
	15
	118.6
	30.86
	9.63
	
	
	12
	16
	16
	29709.59
	795.17
	176.35
	

	13
	13
	15
	1370.74
	56.22
	32.27
	
	
	14
	16
	16
	1344.38
	104.36
	41.89
	

	1
	15
	15
	5571.07
	99.39
	81.16
	
	
	16
	16
	16
	454711.9
	4195.83
	683.47
	

	3
	15
	15
	42931.14
	323.32
	196.98
	
	
	1
	1
	17
	341541.5
	1952.05
	595.63
	

	5
	15
	15
	88984.03
	569.25
	290.01
	
	
	1
	3
	17
	14773.78
	91.44
	124.85
	

	7
	15
	15
	58053.66
	1257.46
	245.65
	
	
	3
	3
	17
	5649.15
	73.54
	80.87
	

	9
	15
	15
	89826.62
	567.45
	307.9
	
	
	1
	5
	17
	31952.43
	203.73
	180.15
	

	11
	15
	15
	17321.88
	168.24
	133.3
	
	
	3
	5
	17
	25252.14
	140.21
	158.86
	

	13
	15
	15
	4014.72
	73.54
	62.86
	
	
	5
	5
	17
	1027799
	6685.6
	1052.51
	

	15
	15
	15
	75184.58
	2882.77
	277.78
	
	
	1
	7
	17
	11537.2
	78.18
	102.6
	

	0
	0
	16
	680924.8
	7251.64
	835.12
	
	
	3
	7
	17
	7988.6
	64.03
	89.19
	

	2
	2
	16
	37806.02
	276.96
	192.9
	
	
	5
	7
	17
	457200.7
	1869.83
	682.43
	

	0
	4
	16
	133675.5
	825.55
	356.51
	
	
	7
	7
	17
	13887.06
	136.92
	122.72
	

	2
	4
	16
	7860.11
	58.27
	83.98
	
	
	1
	9
	17
	20682.31
	120.96
	146.88
	

	4
	4
	16
	8653.52
	601.31
	4.16
	
	
	3
	9
	17
	210838.4
	847.97
	470.15
	

	2
	6
	16
	28064.38
	147.81
	156.88
	
	
	5
	9
	17
	7462.28
	82.98
	80.98
	

	4
	6
	16
	518.66
	23.27
	34.29
	
	
	7
	9
	17
	112726.6
	585.49
	349.41
	

	6
	6
	16
	1848158
	11617.38
	1393.68
	
	
	9
	9
	17
	89252.42
	578.38
	317.44
	

	0
	8
	16
	5523.57
	66.49
	81.19
	
	
	1
	11
	17
	7076.22
	104.73
	87.82
	

	2
	8
	16
	17360.05
	106
	127.57
	
	
	3
	11
	17
	5371.62
	52
	65.52
	

	4
	8
	16
	77218.35
	349.77
	289.49
	
	
	5
	11
	17
	117808.6
	533.83
	360.15
	

	6
	8
	16
	31998.06
	166.9
	175.88
	
	
	7
	11
	17
	94771.72
	435.03
	316.91
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	11
	17
	20441.21
	115.49
	147.15
	
	
	10
	12
	18
	1350.61
	37.9
	36.73
	

	11
	11
	17
	50602.46
	482.1
	231.62
	
	
	12
	12
	18
	6475.25
	94.68
	89.57
	

	1
	13
	17
	37439.16
	192.35
	200.04
	
	
	0
	14
	18
	12440.49
	168.97
	111.27
	

	3
	13
	17
	11022.41
	81.77
	88
	
	
	2
	14
	18
	1064.41
	35.85
	15.01
	

	5
	13
	17
	42219.12
	209.14
	210.85
	
	
	4
	14
	18
	112387.5
	672.99
	338.27
	

	7
	13
	17
	353.68
	28.3
	5.64
	
	
	6
	14
	18
	18254.42
	114.3
	138.71
	

	9
	13
	17
	1016.54
	34.79
	20.09
	
	
	8
	14
	18
	57988.88
	341.45
	233.66
	

	11
	13
	17
	13716.61
	91.89
	123.6
	
	
	10
	14
	18
	11044.41
	101.86
	110.52
	

	13
	13
	17
	145688.8
	1541.07
	403.88
	
	
	12
	14
	18
	7746.59
	96.12
	85.67
	

	1
	15
	17
	7268.8
	77.47
	90.03
	
	
	14
	14
	18
	59926.29
	432.23
	250.2
	

	3
	15
	17
	4193.78
	48.3
	63.65
	
	
	2
	16
	18
	27884.46
	216.63
	170.69
	

	5
	15
	17
	97783.57
	581.14
	329.07
	
	
	4
	16
	18
	1525.34
	40.84
	41.29
	

	7
	15
	17
	15279.68
	103.05
	119.26
	
	
	6
	16
	18
	299495.7
	1643.66
	557.32
	

	9
	15
	17
	34224.46
	183.59
	194.97
	
	
	8
	16
	18
	1898.43
	44.73
	40.03
	

	11
	15
	17
	27068.61
	362.97
	165.67
	
	
	10
	16
	18
	13234.94
	94.23
	118.35
	

	13
	15
	17
	4406.08
	56.99
	67.57
	
	
	12
	16
	18
	8281.44
	79.28
	92.65
	

	15
	15
	17
	1175.56
	69.57
	27.57
	
	
	14
	16
	18
	32222.52
	187.57
	180.97
	

	1
	17
	17
	14947.82
	143.95
	128.07
	
	
	16
	16
	18
	3825.71
	84.34
	64.21
	

	3
	17
	17
	913.25
	59.63
	7.88
	
	
	0
	18
	18
	11995.68
	178.91
	109.73
	

	5
	17
	17
	413004.2
	2616.36
	654.46
	
	
	2
	18
	18
	3406.22
	70.28
	54.35
	

	7
	17
	17
	160831.6
	1037.95
	414.91
	
	
	4
	18
	18
	24045.34
	206.53
	155.04
	

	9
	17
	17
	23083.82
	203.76
	154.06
	
	
	6
	18
	18
	26702.07
	214.28
	165.41
	

	11
	17
	17
	17539.97
	397.58
	136.02
	
	
	8
	18
	18
	20571.5
	253.45
	136.96
	

	13
	17
	17
	2679.78
	114.3
	50.38
	
	
	10
	18
	18
	35410.2
	467.17
	192.85
	

	15
	17
	17
	63678.35
	526.83
	252.21
	
	
	12
	18
	18
	14713.39
	154.14
	121.79
	

	17
	17
	17
	758576.8
	8205.18
	884.04
	
	
	14
	18
	18
	418.09
	66.49
	25.33
	

	0
	2
	18
	1556.21
	35.14
	41.4
	
	
	16
	18
	18
	74550.8
	497.72
	275.44
	

	2
	2
	18
	181946.9
	1451.94
	453.98
	
	
	18
	18
	18
	6620.74
	283.26
	75.57
	

	2
	4
	18
	23186.71
	127.62
	145.95
	
	
	1
	1
	19
	192055.1
	1120.92
	465.48
	

	4
	4
	18
	131821.9
	921.02
	378.19
	
	
	1
	3
	19
	180.18
	25
	21.4
	

	0
	6
	18
	134496.6
	1416.88
	385.67
	
	
	3
	3
	19
	14705.68
	136.92
	129.62
	

	2
	6
	18
	5104.52
	50.41
	69.27
	
	
	1
	5
	19
	4698.94
	61.69
	74.6
	

	4
	6
	18
	63979.16
	459.14
	255.29
	
	
	3
	5
	19
	80419.6
	393.04
	292.24
	

	6
	6
	18
	47716.04
	354.9
	211.4
	
	
	5
	5
	19
	1434.21
	74.54
	41.78
	

	2
	8
	18
	70336.26
	556.71
	262.2
	
	
	1
	7
	19
	62566.57
	588.28
	264.68
	

	4
	8
	18
	924.7
	30.86
	10.66
	
	
	3
	7
	19
	86936.33
	424.2
	289.56
	

	6
	8
	18
	659.54
	30.16
	25.14
	
	
	5
	7
	19
	57053.1
	463.44
	254.2
	

	8
	8
	18
	18809.69
	166.93
	143.2
	
	
	7
	7
	19
	2296.25
	59.43
	47.03
	

	0
	10
	18
	3305.14
	124.24
	58.15
	
	
	1
	9
	19
	101184.3
	495.76
	330
	

	2
	10
	18
	3170.42
	51.29
	16.74
	
	
	3
	9
	19
	98.76
	28.59
	11.66
	

	4
	10
	18
	2855.04
	42.02
	42.4
	
	
	5
	9
	19
	27798.21
	213.76
	161.36
	

	6
	10
	18
	11837.49
	82.95
	109.6
	
	
	7
	9
	19
	758.48
	32.02
	12.26
	

	8
	10
	18
	8195.15
	64.32
	96.07
	
	
	9
	9
	19
	20215.79
	168.97
	149.69
	

	10
	10
	18
	35055.27
	294.2
	194.35
	
	
	1
	11
	19
	1105.97
	37.02
	28.32
	

	2
	12
	18
	3371.59
	44.31
	63.47
	
	
	3
	11
	19
	24262.39
	206.59
	148.61
	

	4
	12
	18
	45058.62
	228.03
	219.77
	
	
	5
	11
	19
	9097.33
	72.25
	99.97
	

	6
	12
	18
	35918.2
	189.96
	188.33
	
	
	7
	11
	19
	2463.82
	44.31
	54.72
	

	8
	12
	18
	37875.3
	194.94
	209.63
	
	
	9
	11
	19
	3851.74
	52.97
	63.19
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	11
	19
	43615.71
	680.89
	218.68
	
	
	2
	10
	20
	51846.11
	277.74
	226.72
	

	1
	13
	19
	10122.46
	80.67
	98
	
	
	4
	10
	20
	12440.38
	91.84
	122.57
	

	3
	13
	19
	3194.43
	47.01
	42.5
	
	
	6
	10
	20
	20225.07
	128.76
	142.58
	

	5
	13
	19
	2472.14
	45.91
	49.04
	
	
	8
	10
	20
	2363.71
	42.93
	44.94
	

	7
	13
	19
	3755.83
	50.81
	58.24
	
	
	10
	10
	20
	10510.52
	318.06
	118.2
	

	9
	13
	19
	167.04
	35.85
	2.82
	
	
	0
	12
	20
	47609.18
	358.26
	231.02
	

	11
	13
	19
	71789.72
	568.62
	269.13
	
	
	2
	12
	20
	23498.23
	146.04
	167.79
	

	13
	13
	19
	63450.92
	979.13
	263.29
	
	
	4
	12
	20
	87705.73
	428.03
	305.96
	

	1
	15
	19
	45734.46
	262.56
	224.58
	
	
	6
	12
	20
	714.31
	37.02
	30.33
	

	3
	15
	19
	76033.76
	634.19
	286.05
	
	
	8
	12
	20
	4.14
	37.02
	1.19
	

	5
	15
	19
	55593.42
	622.68
	241.54
	
	
	10
	12
	20
	2216.2
	44.31
	50.88
	

	7
	15
	19
	14490.35
	182.2
	126.14
	
	
	12
	12
	20
	34168.43
	277.56
	195.7
	

	9
	15
	19
	3723.82
	52
	63.04
	
	
	2
	14
	20
	62209.5
	312.38
	259.8
	

	11
	15
	19
	39519.97
	219.51
	199.69
	
	
	4
	14
	20
	245.29
	32.84
	9.98
	

	13
	15
	19
	22892.46
	143.99
	160.31
	
	
	6
	14
	20
	130354.3
	640
	369.48
	

	15
	15
	19
	9515.95
	119.48
	96.93
	
	
	8
	14
	20
	5980.65
	76.03
	84.24
	

	1
	17
	19
	98.3
	34.79
	12.49
	
	
	10
	14
	20
	129059.4
	607.94
	367.63
	

	3
	17
	19
	51196.78
	375.9
	224.2
	
	
	12
	14
	20
	462.09
	40.33
	25.02
	

	5
	17
	19
	21695.91
	253.93
	143.66
	
	
	14
	14
	20
	310.28
	63.25
	8.13
	

	7
	17
	19
	20022.16
	242.45
	152.99
	
	
	0
	16
	20
	59254.98
	431.89
	250.02
	

	9
	17
	19
	543.39
	40.84
	14.61
	
	
	2
	16
	20
	9281.64
	81.08
	105.55
	

	11
	17
	19
	6628.59
	88.94
	82.85
	
	
	4
	16
	20
	147332.7
	691.82
	394.65
	

	13
	17
	19
	44852.19
	237.12
	205.32
	
	
	6
	16
	20
	116.24
	39.76
	15.22
	

	15
	17
	19
	25402.02
	153.94
	164.01
	
	
	8
	16
	20
	3284.45
	58.27
	48.06
	

	17
	17
	19
	5024.33
	101.72
	62.96
	
	
	10
	16
	20
	2533.75
	50.81
	51.6
	

	1
	19
	19
	3730.33
	84.34
	52.58
	
	
	12
	16
	20
	18024.16
	172.15
	135.03
	

	3
	19
	19
	3245.32
	73.54
	62.43
	
	
	14
	16
	20
	4212.56
	64.6
	71.42
	

	5
	19
	19
	5060.67
	114.3
	67.6
	
	
	16
	16
	20
	8148.74
	124.18
	89.06
	

	7
	19
	19
	194225
	1152.96
	446.93
	
	
	2
	18
	20
	20759.06
	137.58
	148.89
	

	9
	19
	19
	57744.27
	413.98
	242.42
	
	
	4
	18
	20
	7981.39
	76.91
	87.47
	

	11
	19
	19
	15089.17
	154.62
	120.52
	
	
	6
	18
	20
	16545.28
	115.18
	130.17
	

	13
	19
	19
	23311.59
	253.46
	149.32
	
	
	8
	18
	20
	4058.88
	97.55
	67.78
	

	15
	19
	19
	27067.46
	241.79
	156.41
	
	
	10
	18
	20
	3524.18
	59.63
	57.53
	

	17
	19
	19
	32321.99
	273.84
	182.94
	
	
	12
	18
	20
	30922.05
	171.3
	172.47
	

	19
	19
	19
	3459.45
	206.52
	56.92
	
	
	14
	18
	20
	58177.95
	292.09
	235.68
	

	0
	0
	20
	29673.29
	506.94
	204.24
	
	
	16
	18
	20
	795.87
	53.28
	29.84
	

	2
	2
	20
	87380.1
	632.87
	301.02
	
	
	18
	18
	20
	21632.14
	224.57
	149.87
	

	0
	4
	20
	5200.58
	73.54
	69.22
	
	
	0
	20
	20
	34907.55
	407.52
	172.58
	

	2
	4
	20
	16086.57
	142.03
	135.61
	
	
	2
	20
	20
	15857.19
	347.88
	124.87
	

	4
	4
	20
	65676.41
	476.58
	255.96
	
	
	4
	20
	20
	8599.27
	119.48
	92.5
	

	2
	6
	20
	142810.8
	710.03
	380.68
	
	
	6
	20
	20
	1599.89
	79.51
	40.13
	

	4
	6
	20
	9151.35
	74.54
	100.76
	
	
	8
	20
	20
	27206.5
	224.58
	164.77
	

	6
	6
	20
	27785.84
	228.35
	184.06
	
	
	10
	20
	20
	538.33
	73.54
	25.09
	

	0
	8
	20
	755837.1
	4231.27
	893.4
	
	
	12
	20
	20
	203346.9
	1192.93
	442.39
	

	2
	8
	20
	393.22
	40.17
	12.66
	
	
	14
	20
	20
	170.38
	73.54
	12.18
	

	4
	8
	20
	96596.33
	453.01
	315.46
	
	
	16
	20
	20
	127287.3
	1347.02
	353.76
	

	6
	8
	20
	10282.24
	80.43
	110.85
	
	
	18
	20
	20
	1605.8
	94.68
	39.41
	

	8
	8
	20
	34181.81
	253.03
	188.9
	
	
	20
	20
	20
	129100.3
	1422.39
	354.81
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	21
	61651.76
	453
	247.67
	
	
	7
	19
	21
	1848.53
	54.32
	39.68
	

	1
	3
	21
	31043.35
	189.96
	186.76
	
	
	9
	19
	21
	5771.34
	71.93
	74.82
	

	3
	3
	21
	79309.58
	1143.22
	292.86
	
	
	11
	19
	21
	48637.24
	262.49
	212.46
	

	1
	5
	21
	127830
	819.41
	372.67
	
	
	13
	19
	21
	12458.14
	139.16
	108.8
	

	3
	5
	21
	29.48
	29.19
	3.36
	
	
	15
	19
	21
	11834.5
	113
	104.92
	

	5
	5
	21
	42329.04
	308.31
	214.51
	
	
	17
	19
	21
	12529.62
	115.32
	110.35
	

	1
	7
	21
	27045.52
	156.49
	169.63
	
	
	19
	19
	21
	20748.63
	397.57
	140.17
	

	3
	7
	21
	64650.12
	664.38
	258.35
	
	
	1
	21
	21
	22850.03
	213.58
	145.94
	

	5
	7
	21
	4405.53
	54.33
	67.1
	
	
	3
	21
	21
	60431.24
	460.34
	243.15
	

	7
	7
	21
	8105.41
	91.36
	82.88
	
	
	5
	21
	21
	4913.17
	159.03
	64.26
	

	1
	9
	21
	77678.8
	374.1
	271.17
	
	
	7
	21
	21
	6877.12
	112.45
	87.81
	

	3
	9
	21
	6249.03
	62.61
	70.42
	
	
	9
	21
	21
	5103.44
	98.39
	55.06
	

	5
	9
	21
	17624.05
	131.99
	131.42
	
	
	11
	21
	21
	12251.97
	213.69
	117.48
	

	7
	9
	21
	8584.53
	76.91
	91.34
	
	
	13
	21
	21
	117554.9
	762.46
	341.31
	

	9
	9
	21
	40165.25
	344.19
	209.83
	
	
	15
	21
	21
	5140.22
	233.57
	62.15
	

	1
	11
	21
	327899.5
	1361.98
	595.6
	
	
	17
	21
	21
	63809.75
	1182.86
	249.22
	

	3
	11
	21
	150446
	884.01
	401.04
	
	
	19
	21
	21
	77924.34
	830.01
	278.14
	

	5
	11
	21
	1264.94
	43.27
	19.11
	
	
	21
	21
	21
	51102.96
	758.49
	217.93
	

	7
	11
	21
	17413.33
	143.46
	137.81
	
	
	0
	2
	22
	108881.8
	1496.21
	329.52
	

	9
	11
	21
	995.41
	50.21
	39.62
	
	
	2
	2
	22
	126.25
	49.7
	6.69
	

	11
	11
	21
	220916.6
	2272.14
	483.66
	
	
	2
	4
	22
	47431.54
	254.39
	222.28
	

	1
	13
	21
	12690.29
	97.36
	114.28
	
	
	4
	4
	22
	37800.18
	315.35
	213.78
	

	3
	13
	21
	89055.85
	792.09
	307.64
	
	
	0
	6
	22
	238640.8
	1529.17
	505.19
	

	5
	13
	21
	3675.5
	52.97
	64.63
	
	
	2
	6
	22
	94439.41
	452.47
	313.46
	

	7
	13
	21
	36238.44
	338.59
	199.57
	
	
	4
	6
	22
	56341.45
	374.47
	245.22
	

	9
	13
	21
	3171.13
	52.97
	55.4
	
	
	6
	6
	22
	155471.9
	1040.44
	405.44
	

	11
	13
	21
	121.68
	38.32
	7.58
	
	
	2
	8
	22
	56095.59
	345.78
	245.35
	

	13
	13
	21
	47563.57
	354.89
	217.23
	
	
	4
	8
	22
	13890.38
	137.72
	118.33
	

	1
	15
	21
	34579.73
	358.67
	189.81
	
	
	6
	8
	22
	4126.97
	59.02
	59.65
	

	3
	15
	21
	5981.48
	67.64
	77.99
	
	
	8
	8
	22
	7197.18
	203.75
	96.16
	

	5
	15
	21
	44070.94
	505.02
	215.57
	
	
	0
	10
	22
	761076.6
	4993.44
	915
	

	7
	15
	21
	1915.16
	49.32
	40.74
	
	
	2
	10
	22
	77798.96
	667.19
	277.87
	

	9
	15
	21
	22769.02
	144.58
	154.87
	
	
	4
	10
	22
	11882.05
	113.33
	110.87
	

	11
	15
	21
	855.14
	42.34
	28.95
	
	
	6
	10
	22
	4971.27
	96.42
	70.14
	

	13
	15
	21
	3137.22
	60.77
	57.22
	
	
	8
	10
	22
	46010.95
	292.68
	226.15
	

	15
	15
	21
	15292.44
	161.65
	124.73
	
	
	10
	10
	22
	21240.48
	206.53
	150.69
	

	1
	17
	21
	965.83
	48.3
	17.67
	
	
	2
	12
	22
	12580.04
	95.91
	110.44
	

	3
	17
	21
	18146.67
	153.51
	141.19
	
	
	4
	12
	22
	2052.91
	57.38
	41.16
	

	5
	17
	21
	7220.17
	78.57
	87.55
	
	
	6
	12
	22
	46991.58
	259.59
	226.97
	

	7
	17
	21
	2363.99
	56.34
	41.83
	
	
	8
	12
	22
	2225.85
	49.32
	55.83
	

	9
	17
	21
	20246.16
	135.23
	145.91
	
	
	10
	12
	22
	293053.9
	2578.04
	552.02
	

	11
	17
	21
	34454.59
	256.81
	185.26
	
	
	12
	12
	22
	4697.25
	94.68
	71.27
	

	13
	17
	21
	46228.86
	257.92
	214.2
	
	
	0
	14
	22
	39042.52
	611.3
	204.14
	

	15
	17
	21
	700.52
	54.32
	32.82
	
	
	2
	14
	22
	40400.11
	361.63
	211.6
	

	17
	17
	21
	23857.34
	231.61
	148.8
	
	
	4
	14
	22
	31730.98
	190.92
	185.49
	

	1
	19
	21
	1894.25
	50.41
	35.21
	
	
	6
	14
	22
	70963.34
	361.47
	267.71
	

	3
	19
	21
	24638.01
	155.03
	152.78
	
	
	8
	14
	22
	28538.57
	173.01
	166.39
	

	5
	19
	21
	3857.15
	59.32
	60.19
	
	
	10
	14
	22
	1507.22
	54.51
	37.9
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	14
	22
	5896.36
	80.34
	70.32
	
	
	1
	7
	23
	20133.82
	199.41
	140.25
	

	14
	14
	22
	154398.2
	1864.13
	406.63
	
	
	3
	7
	23
	105593.7
	507.91
	335.08
	

	2
	16
	22
	16268.43
	124.66
	131.1
	
	
	5
	7
	23
	51879.72
	285.18
	228.41
	

	4
	16
	22
	2664.89
	56.99
	52.24
	
	
	7
	7
	23
	10700.94
	126.51
	101.88
	

	6
	16
	22
	45812.58
	252.05
	218.65
	
	
	1
	9
	23
	30998.5
	181.14
	181.53
	

	8
	16
	22
	7255.03
	75.44
	92.71
	
	
	3
	9
	23
	34051.89
	194.75
	190.89
	

	10
	16
	22
	23620.91
	159.18
	156.91
	
	
	5
	9
	23
	526.05
	42.02
	13.85
	

	12
	16
	22
	2913.26
	60.44
	50.45
	
	
	7
	9
	23
	16402.43
	137
	132.01
	

	14
	16
	22
	8365.2
	86.62
	93.73
	
	
	9
	9
	23
	87089.18
	1078.58
	302.74
	

	16
	16
	22
	1510.15
	80.59
	36.72
	
	
	1
	11
	23
	277638.4
	1285.83
	539.47
	

	0
	18
	22
	643.18
	69.57
	31.83
	
	
	3
	11
	23
	1400.29
	47.01
	25.7
	

	2
	18
	22
	488.46
	47.95
	19.79
	
	
	5
	11
	23
	32781.75
	189.66
	186.45
	

	4
	18
	22
	29009.77
	182.5
	166.65
	
	
	7
	11
	23
	2630.21
	53.28
	53.6
	

	6
	18
	22
	3192.73
	71.73
	55.28
	
	
	9
	11
	23
	1758.36
	47.01
	32.26
	

	8
	18
	22
	10422.52
	93.1
	96.96
	
	
	11
	11
	23
	286430
	1777.03
	542.43
	

	10
	18
	22
	139.09
	51.57
	5.17
	
	
	1
	13
	23
	2401.76
	52.97
	52.75
	

	12
	18
	22
	12826.26
	115.32
	112.65
	
	
	3
	13
	23
	2270.28
	51.29
	39.08
	

	14
	18
	22
	34010.98
	201.27
	179.24
	
	
	5
	13
	23
	24386.88
	193.68
	152.92
	

	16
	18
	22
	39796.66
	225.92
	197.13
	
	
	7
	13
	23
	196.64
	38.76
	1.94
	

	18
	18
	22
	39954.45
	309.01
	202.18
	
	
	9
	13
	23
	813.38
	63.12
	3.75
	

	2
	20
	22
	81599.32
	417.1
	287.77
	
	
	11
	13
	23
	73360.12
	428.37
	277.02
	

	4
	20
	22
	9163.1
	87.58
	96.05
	
	
	13
	13
	23
	1225.99
	69.23
	42.74
	

	6
	20
	22
	1578.79
	56.99
	31.55
	
	
	1
	15
	23
	2319.82
	52.97
	44.54
	

	8
	20
	22
	13761.11
	115.32
	118.25
	
	
	3
	15
	23
	22687.05
	150.29
	157.96
	

	10
	20
	22
	5252.15
	80.67
	63.01
	
	
	5
	15
	23
	44298.17
	236.44
	216.05
	

	12
	20
	22
	15451.13
	124.81
	126.74
	
	
	7
	15
	23
	23018.26
	147.32
	158.13
	

	14
	20
	22
	99760.09
	490.33
	315.5
	
	
	9
	15
	23
	4044.57
	65.22
	58.66
	

	16
	20
	22
	7337.91
	95.39
	76.2
	
	
	11
	15
	23
	5702.81
	71.93
	66.03
	

	18
	20
	22
	5583.37
	94.23
	74.71
	
	
	13
	15
	23
	65817.82
	331.68
	259.57
	

	20
	20
	22
	24856.3
	249.43
	151.37
	
	
	15
	15
	23
	2598.31
	99.39
	46.7
	

	0
	22
	22
	1162075
	9679.59
	1058.16
	
	
	1
	17
	23
	12264.04
	103.05
	107.01
	

	2
	22
	22
	1456.63
	84.34
	31.05
	
	
	3
	17
	23
	15370.25
	127.94
	125.93
	

	4
	22
	22
	3282.72
	94.68
	59.22
	
	
	5
	17
	23
	34794.34
	220.72
	184.78
	

	6
	22
	22
	26463.37
	252.73
	167.32
	
	
	7
	17
	23
	8526.84
	107.97
	94.78
	

	8
	22
	22
	47834.09
	372.51
	216.62
	
	
	9
	17
	23
	25542.34
	167.26
	157
	

	10
	22
	22
	26916.35
	259.76
	152.6
	
	
	11
	17
	23
	48916.45
	266.97
	223.42
	

	12
	22
	22
	505200.3
	3089.57
	703.06
	
	
	13
	17
	23
	2640.83
	71.71
	48
	

	14
	22
	22
	98362.75
	999.02
	304.21
	
	
	15
	17
	23
	338.19
	59.02
	9.12
	

	16
	22
	22
	36034.41
	319.73
	183.89
	
	
	17
	17
	23
	15086.91
	233.57
	120.94
	

	18
	22
	22
	3315.92
	129.88
	65.84
	
	
	1
	19
	23
	52617.69
	282.96
	228.98
	

	20
	22
	22
	16059.85
	213.58
	122.54
	
	
	3
	19
	23
	91520.54
	515.1
	305.43
	

	22
	22
	22
	22802.26
	546.66
	139.52
	
	
	5
	19
	23
	1522.13
	57.98
	34.68
	

	1
	1
	23
	122427.1
	738.03
	346.2
	
	
	7
	19
	23
	1950.11
	56.99
	45.21
	

	1
	3
	23
	27719.13
	169.32
	164.17
	
	
	9
	19
	23
	31162.06
	188.75
	168.21
	

	3
	3
	23
	66108.45
	514.87
	253.04
	
	
	11
	19
	23
	464.1
	60.77
	5.95
	

	1
	5
	23
	38376.75
	340.03
	204.78
	
	
	13
	19
	23
	1620.02
	64.32
	47.22
	

	3
	5
	23
	2520.22
	48.3
	57.19
	
	
	15
	19
	23
	57498.95
	288.54
	233.9
	

	5
	5
	23
	560.66
	84.48
	23.77
	
	
	17
	19
	23
	17761.65
	143.99
	135.7
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	19
	23
	797.58
	111.79
	27.97
	
	
	12
	12
	24
	130536.1
	857.27
	358.59
	

	1
	21
	23
	74913.03
	407.15
	264
	
	
	2
	14
	24
	40773.94
	231.49
	206.85
	

	3
	21
	23
	8568.97
	96.73
	92.78
	
	
	4
	14
	24
	2002.44
	51.29
	41.73
	

	5
	21
	23
	56287.5
	299.86
	241.04
	
	
	6
	14
	24
	6209.4
	72.43
	75.92
	

	7
	21
	23
	9516.28
	97.68
	96.91
	
	
	8
	14
	24
	8126.8
	91.81
	98.48
	

	9
	21
	23
	44390.57
	261.93
	201.67
	
	
	10
	14
	24
	26372.3
	167.69
	156.74
	

	11
	21
	23
	139708.9
	644.1
	362.79
	
	
	12
	14
	24
	10742.39
	93.1
	100.17
	

	13
	21
	23
	29369.36
	191.09
	163.01
	
	
	14
	14
	24
	63587.97
	470.77
	247.98
	

	15
	21
	23
	18565.01
	148.41
	140.43
	
	
	0
	16
	24
	41800.25
	333.8
	206.75
	

	17
	21
	23
	21126.93
	163.55
	136.78
	
	
	2
	16
	24
	38.63
	47.01
	0.69
	

	19
	21
	23
	3257.57
	91.43
	55.3
	
	
	4
	16
	24
	4005.98
	64.03
	52.98
	

	21
	21
	23
	27310.89
	284.58
	158.31
	
	
	6
	16
	24
	6621.57
	75.7
	75.69
	

	1
	23
	23
	260224.1
	1648.21
	503.67
	
	
	8
	16
	24
	18932.04
	136.33
	134.88
	

	3
	23
	23
	20398.97
	210.49
	125.72
	
	
	10
	16
	24
	18367.29
	128.49
	134.02
	

	5
	23
	23
	3767.35
	107.41
	53.64
	
	
	12
	16
	24
	1355.16
	59.32
	35.58
	

	7
	23
	23
	1244.38
	100.28
	29.75
	
	
	14
	16
	24
	1723.26
	63.25
	36.47
	

	9
	23
	23
	1703.27
	101.72
	35
	
	
	16
	16
	24
	4133.27
	188.84
	63.23
	

	11
	23
	23
	284165.5
	2098.07
	526.27
	
	
	2
	18
	24
	0
	50.41
	0.78
	

	13
	23
	23
	17477.92
	203.82
	137.33
	
	
	4
	18
	24
	3054.02
	70.98
	53.16
	

	15
	23
	23
	4608.88
	337.93
	54.67
	
	
	6
	18
	24
	8534.37
	110.94
	81.16
	

	17
	23
	23
	40267.18
	351.21
	208.54
	
	
	8
	18
	24
	43551.55
	246.63
	207.03
	

	19
	23
	23
	579.52
	147.59
	22.64
	
	
	10
	18
	24
	11001.71
	105.94
	106.66
	

	21
	23
	23
	3550.9
	158.01
	63.15
	
	
	12
	18
	24
	8183.44
	96.64
	85.32
	

	23
	23
	23
	58439.12
	2281.2
	243.62
	
	
	14
	18
	24
	5658.46
	101.86
	72.41
	

	0
	0
	24
	373042.3
	4436.31
	601.93
	
	
	16
	18
	24
	1321.65
	67.97
	36.89
	

	2
	2
	24
	197119.4
	2207.4
	441.65
	
	
	18
	18
	24
	963.82
	101.72
	7.31
	

	0
	4
	24
	94.14
	54.66
	4.23
	
	
	0
	20
	24
	92829.66
	642.9
	307.87
	

	2
	4
	24
	6756.46
	71.5
	91.15
	
	
	2
	20
	24
	3078.93
	67.97
	44.85
	

	4
	4
	24
	13028.54
	159.03
	112.12
	
	
	4
	20
	24
	7591.33
	93.87
	82.57
	

	2
	6
	24
	34449.92
	281.2
	180.66
	
	
	6
	20
	24
	3319.6
	98.99
	55.8
	

	4
	6
	24
	3670.36
	53.28
	63
	
	
	8
	20
	24
	76174.15
	401.23
	266.97
	

	6
	6
	24
	1376.11
	78.78
	2.08
	
	
	10
	20
	24
	130.66
	63.44
	4.92
	

	0
	8
	24
	17297.16
	467.15
	132.03
	
	
	12
	20
	24
	4104.65
	85.65
	69.91
	

	2
	8
	24
	37.46
	36.82
	1.36
	
	
	14
	20
	24
	4856.57
	90.23
	62.64
	

	4
	8
	24
	3526.41
	83.21
	54.56
	
	
	16
	20
	24
	4907.54
	98.79
	62.82
	

	6
	8
	24
	381.77
	39.76
	15.61
	
	
	18
	20
	24
	25760.57
	186.86
	157.63
	

	8
	8
	24
	621.75
	54.92
	19.82
	
	
	20
	20
	24
	10644.62
	186.14
	106.55
	

	2
	10
	24
	3654.52
	56.34
	57.48
	
	
	2
	22
	24
	1165.44
	66.4
	29.64
	

	4
	10
	24
	384.66
	38.09
	14.23
	
	
	4
	22
	24
	2241.87
	71.41
	55.11
	

	6
	10
	24
	31639.51
	259.68
	184.23
	
	
	6
	22
	24
	39023.46
	366.15
	193.19
	

	8
	10
	24
	1549.03
	49.32
	42.72
	
	
	8
	22
	24
	516.13
	64.32
	14.12
	

	10
	10
	24
	35320.14
	347.89
	196.37
	
	
	10
	22
	24
	33339.11
	225.77
	178.52
	

	0
	12
	24
	70436.31
	499.59
	264.2
	
	
	12
	22
	24
	2243.96
	80
	53.72
	

	2
	12
	24
	7888.5
	93.25
	100.18
	
	
	14
	22
	24
	21326.59
	163.77
	145.49
	

	4
	12
	24
	1279.45
	47.01
	34.2
	
	
	16
	22
	24
	383.1
	76.91
	10.27
	

	6
	12
	24
	12024.74
	123.4
	118.34
	
	
	18
	22
	24
	2267.5
	94.22
	45.66
	

	8
	12
	24
	48903.03
	276
	219.98
	
	
	20
	22
	24
	746.87
	100.93
	26.53
	

	10
	12
	24
	21152.77
	151.4
	146.61
	
	
	22
	22
	24
	24054.54
	314.17
	162.52
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	24
	24
	44089.86
	536.74
	203.89
	
	
	15
	15
	25
	14441.49
	198.79
	121.35
	

	2
	24
	24
	11608.59
	186.14
	104.05
	
	
	1
	17
	25
	28298.52
	229.54
	165.88
	

	4
	24
	24
	46853.2
	541.72
	212.99
	
	
	3
	17
	25
	110852.2
	543.76
	336.94
	

	6
	24
	24
	5963.45
	164
	72.32
	
	
	5
	17
	25
	88.6
	52.97
	8.23
	

	8
	24
	24
	21931.38
	283.27
	146.78
	
	
	7
	17
	25
	24025.51
	242.45
	150.73
	

	10
	24
	24
	12667.36
	185.35
	112.97
	
	
	9
	17
	25
	8141.92
	91.84
	87.57
	

	12
	24
	24
	7029.89
	263.38
	47.56
	
	
	11
	17
	25
	6248.27
	129.11
	76.8
	

	14
	24
	24
	13638.39
	496.96
	119.81
	
	
	13
	17
	25
	17920.02
	132.59
	128.47
	

	16
	24
	24
	18322.3
	606.3
	144.1
	
	
	15
	17
	25
	40381.18
	254.46
	186.63
	

	18
	24
	24
	6732.55
	174.02
	81.8
	
	
	17
	17
	25
	3719.33
	125.92
	65.94
	

	20
	24
	24
	39376.05
	406.01
	195.89
	
	
	1
	19
	25
	82435.72
	535.17
	285.98
	

	22
	24
	24
	64.3
	266.78
	1.23
	
	
	3
	19
	25
	4667.57
	81.43
	66.82
	

	24
	24
	24
	8565.46
	1257.3
	89.03
	
	
	5
	19
	25
	54876.15
	312.24
	228.75
	

	1
	1
	25
	1515.75
	62.09
	11.33
	
	
	7
	19
	25
	3236.03
	71.41
	56.86
	

	1
	3
	25
	60277.44
	319.19
	239.64
	
	
	9
	19
	25
	2946.41
	101.86
	44.19
	

	3
	3
	25
	5391.45
	93.13
	75.32
	
	
	11
	19
	25
	14538.28
	122.74
	120.6
	

	1
	5
	25
	1538.46
	44.31
	27.73
	
	
	13
	19
	25
	11931.3
	115.32
	109.75
	

	3
	5
	25
	72878.68
	371.25
	266
	
	
	15
	19
	25
	28012.07
	224.66
	157.97
	

	5
	5
	25
	27940.77
	258.43
	175.49
	
	
	17
	19
	25
	18076.19
	196.02
	137.79
	

	1
	7
	25
	439.86
	40.67
	19.25
	
	
	19
	19
	25
	1540.78
	118.86
	34.9
	

	3
	7
	25
	12165.85
	100.57
	94.39
	
	
	1
	21
	25
	52616.91
	341.46
	224.94
	

	5
	7
	25
	238.18
	40.17
	15.09
	
	
	3
	21
	25
	355.53
	60.44
	17.56
	

	7
	7
	25
	94148.82
	780.37
	323.57
	
	
	5
	21
	25
	36836.01
	227.11
	190.14
	

	1
	9
	25
	38666.05
	242.3
	200.51
	
	
	7
	21
	25
	2567.14
	73.86
	53.66
	

	3
	9
	25
	5156.47
	69.31
	69.2
	
	
	9
	21
	25
	76251.02
	466.15
	275.35
	

	5
	9
	25
	59623.42
	588.24
	245.58
	
	
	11
	21
	25
	12489.49
	126.49
	110.42
	

	7
	9
	25
	48965.71
	324.25
	231.1
	
	
	13
	21
	25
	4190.56
	86.86
	63.82
	

	9
	9
	25
	24868.48
	241.79
	163.5
	
	
	15
	21
	25
	5675.78
	96.6
	73.09
	

	1
	11
	25
	14028.98
	115.32
	128.06
	
	
	17
	21
	25
	266.92
	85.42
	8.25
	

	3
	11
	25
	39789.8
	229.5
	200.82
	
	
	19
	21
	25
	487.79
	94.22
	8.95
	

	5
	11
	25
	139.56
	43.31
	10.03
	
	
	21
	21
	25
	985.92
	147.09
	32.02
	

	7
	11
	25
	14576.22
	114.14
	114.49
	
	
	1
	23
	25
	2238.14
	74.98
	42.84
	

	9
	11
	25
	42820.68
	251.37
	207.5
	
	
	3
	23
	25
	63686.46
	519.37
	248.11
	

	11
	11
	25
	18632.24
	198
	141.4
	
	
	5
	23
	25
	466.19
	71.33
	15.67
	

	1
	13
	25
	39493.29
	325.67
	199.1
	
	
	7
	23
	25
	630.59
	65.99
	18.63
	

	3
	13
	25
	6086.94
	69.96
	76.33
	
	
	9
	23
	25
	17195.14
	150.05
	127.26
	

	5
	13
	25
	30728.88
	196.17
	174.03
	
	
	11
	23
	25
	1082.37
	84.69
	28.62
	

	7
	13
	25
	18044.9
	137.34
	134.19
	
	
	13
	23
	25
	58917.38
	401.72
	244.61
	

	9
	13
	25
	53916.3
	285.92
	225.84
	
	
	15
	23
	25
	2055.34
	97.5
	36.4
	

	11
	13
	25
	3975.5
	67.97
	57.17
	
	
	17
	23
	25
	2.95
	96.81
	1.07
	

	13
	13
	25
	16879.55
	342.91
	131.89
	
	
	19
	23
	25
	5465.82
	126.36
	70.19
	

	1
	15
	25
	688.1
	53.99
	13.11
	
	
	21
	23
	25
	13599.29
	212.35
	105.12
	

	3
	15
	25
	294.43
	50.6
	16.47
	
	
	23
	23
	25
	916.1
	430.03
	19.33
	

	5
	15
	25
	2913.62
	66.4
	59.06
	
	
	1
	25
	25
	43.77
	108.76
	3.86
	

	7
	15
	25
	94557.94
	594.01
	302.58
	
	
	3
	25
	25
	3001.38
	140.56
	61.94
	

	9
	15
	25
	15390.49
	128.92
	122.42
	
	
	5
	25
	25
	13002.71
	193.18
	111.25
	

	11
	15
	25
	47691.62
	371.58
	215.41
	
	
	7
	25
	25
	8846.66
	174.02
	83.81
	

	13
	15
	25
	20635.73
	179.33
	141.23
	
	
	9
	25
	25
	7964.88
	168.67
	93.2
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	25
	25
	596.48
	125.92
	22.24
	
	
	4
	18
	26
	15951.42
	165.35
	124.68
	

	13
	25
	25
	19420.32
	255.88
	137.09
	
	
	6
	18
	26
	2191.49
	69.04
	47.8
	

	15
	25
	25
	14646.54
	221.3
	132.34
	
	
	8
	18
	26
	72492.11
	547.47
	259.31
	

	17
	25
	25
	6472.02
	196.41
	65.26
	
	
	10
	18
	26
	7390.79
	123.37
	83.86
	

	19
	25
	25
	2005.08
	254.72
	45.85
	
	
	12
	18
	26
	16439.23
	157.81
	127.99
	

	21
	25
	25
	40331.61
	4179.62
	209.28
	
	
	14
	18
	26
	6114.55
	98.41
	68.92
	

	0
	2
	26
	24817.84
	263.4
	153.29
	
	
	16
	18
	26
	3316.5
	92.68
	35.24
	

	2
	2
	26
	37526.39
	432.38
	194.06
	
	
	18
	18
	26
	63116.69
	470.91
	238.47
	

	2
	4
	26
	22671.87
	149.92
	144.79
	
	
	2
	20
	26
	7712.06
	98.99
	80.66
	

	4
	4
	26
	1342.92
	63.25
	23.46
	
	
	4
	20
	26
	350.61
	64.32
	9.83
	

	0
	6
	26
	20505.7
	210.85
	144.07
	
	
	6
	20
	26
	87092.75
	455.84
	286.51
	

	2
	6
	26
	49449.54
	268.97
	219.51
	
	
	8
	20
	26
	356.84
	61.37
	17.93
	

	4
	6
	26
	3505.24
	64.32
	17.46
	
	
	10
	20
	26
	37825.95
	238.41
	193.08
	

	6
	6
	26
	41965.84
	360.45
	220.27
	
	
	12
	20
	26
	2986.27
	82.94
	48.42
	

	2
	8
	26
	199.59
	41.47
	1.16
	
	
	14
	20
	26
	2038.54
	84.73
	42.28
	

	4
	8
	26
	4271.78
	64.32
	62.51
	
	
	16
	20
	26
	2156.42
	89.24
	46.18
	

	6
	8
	26
	102094.7
	501.34
	324.45
	
	
	18
	20
	26
	24973.33
	201.19
	153.06
	

	8
	8
	26
	631.27
	73.54
	20.77
	
	
	20
	20
	26
	79.51
	132.98
	6.36
	

	0
	10
	26
	17852.89
	203.76
	142.51
	
	
	0
	22
	26
	1954.11
	112.02
	33.04
	

	2
	10
	26
	8052.27
	86.08
	91.37
	
	
	2
	22
	26
	17234.36
	196.54
	132.59
	

	4
	10
	26
	6439.03
	79.51
	78.22
	
	
	4
	22
	26
	17385.74
	149.44
	126.04
	

	6
	10
	26
	10324.3
	101.42
	102.05
	
	
	6
	22
	26
	17666.83
	207.38
	130.79
	

	8
	10
	26
	7801.1
	88.62
	82.5
	
	
	8
	22
	26
	87589.45
	715.95
	295.35
	

	10
	10
	26
	27226.39
	265.97
	162.74
	
	
	10
	22
	26
	2659.31
	85.86
	60.89
	

	2
	12
	26
	53692.38
	293.93
	236.46
	
	
	12
	22
	26
	7392.49
	110.46
	86.61
	

	4
	12
	26
	4467.98
	64.32
	66.26
	
	
	14
	22
	26
	7114.87
	117.54
	91.85
	

	6
	12
	26
	7701.71
	80
	86.49
	
	
	16
	22
	26
	12258.01
	156.37
	101.15
	

	8
	12
	26
	1924.55
	58.27
	40.21
	
	
	18
	22
	26
	0.01
	93.1
	0.08
	

	10
	12
	26
	23682.92
	157.29
	149.79
	
	
	20
	22
	26
	14347.39
	209.45
	109.78
	

	12
	12
	26
	3891.37
	124.24
	60.72
	
	
	22
	22
	26
	15408.65
	415.4
	116.55
	

	0
	14
	26
	107042.7
	1590.56
	330.71
	
	
	2
	24
	26
	11393.01
	136.29
	104.43
	

	2
	14
	26
	6125.97
	76.79
	77
	
	
	4
	24
	26
	3021.95
	87.68
	51.56
	

	4
	14
	26
	43402.31
	267.62
	210.35
	
	
	6
	24
	26
	18114.53
	162.01
	131.5
	

	6
	14
	26
	63515.93
	355.27
	242.72
	
	
	8
	24
	26
	943.08
	83.39
	28.99
	

	8
	14
	26
	42305.01
	250.39
	205.91
	
	
	10
	24
	26
	5294.06
	162.11
	72.34
	

	10
	14
	26
	28756.75
	183.21
	166.9
	
	
	12
	24
	26
	58.82
	90.23
	6.92
	

	12
	14
	26
	14106.16
	120.3
	112.99
	
	
	14
	24
	26
	4205.7
	112.36
	64.25
	

	14
	14
	26
	23784.59
	231.93
	157.28
	
	
	16
	24
	26
	4852.44
	185.06
	83.12
	

	2
	16
	26
	91954.25
	658.58
	305.79
	
	
	18
	24
	26
	0
	140.87
	0.59
	

	4
	16
	26
	55395.98
	303.52
	242.81
	
	
	20
	24
	26
	434.13
	202.17
	22.3
	

	6
	16
	26
	54180.83
	301.78
	230.71
	
	
	22
	24
	26
	7602.34
	624.64
	89.8
	

	8
	16
	26
	4517.89
	74.05
	63.23
	
	
	0
	26
	26
	3834.5
	208.72
	65.43
	

	10
	16
	26
	810.65
	54.83
	23.39
	
	
	2
	26
	26
	7349.78
	175.7
	82.73
	

	12
	16
	26
	3484.46
	77.96
	60.64
	
	
	4
	26
	26
	28011.49
	316.03
	152.52
	

	14
	16
	26
	54844.4
	296.61
	222.75
	
	
	6
	26
	26
	11890.34
	200.21
	89.64
	

	16
	16
	26
	26787.4
	318.06
	141.05
	
	
	8
	26
	26
	38589.13
	551.65
	186.26
	

	0
	18
	26
	43449.3
	581.48
	207.33
	
	
	10
	26
	26
	3272.04
	150
	55.37
	

	2
	18
	26
	21868.92
	160.11
	142.97
	
	
	12
	26
	26
	18595.08
	286.25
	128.38
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	26
	26
	38823.28
	844.87
	203.88
	
	
	17
	17
	27
	299080.4
	1863.07
	533.53
	

	16
	26
	26
	1440.6
	210.84
	29.4
	
	
	1
	19
	27
	10754.55
	111.4
	100.07
	

	18
	26
	26
	30633.96
	702.82
	161.2
	
	
	3
	19
	27
	3773
	78.18
	61.04
	

	20
	26
	26
	22978.38
	1252.07
	136.34
	
	
	5
	19
	27
	524.26
	64.92
	20.53
	

	1
	1
	27
	9166.52
	147.09
	95.01
	
	
	7
	19
	27
	37832.68
	246.47
	189.64
	

	1
	3
	27
	13865.92
	163.55
	113.48
	
	
	9
	19
	27
	92345.71
	687.26
	301.91
	

	3
	3
	27
	45982.14
	389.66
	207.86
	
	
	11
	19
	27
	64832.46
	374.54
	246.96
	

	1
	5
	27
	2390.71
	52.21
	47.57
	
	
	13
	19
	27
	3083.06
	85.42
	58.38
	

	3
	5
	27
	173.03
	45.38
	16.89
	
	
	15
	19
	27
	45774.91
	328.54
	209.44
	

	5
	5
	27
	249294.3
	1657.75
	509.16
	
	
	17
	19
	27
	21413.58
	182.2
	134.66
	

	1
	7
	27
	83014.48
	492.14
	291.97
	
	
	19
	19
	27
	696.16
	143.94
	2.75
	

	3
	7
	27
	53010.49
	295.07
	231.37
	
	
	1
	21
	27
	33003.63
	507.87
	179.64
	

	5
	7
	27
	24439.98
	196.55
	152.13
	
	
	3
	21
	27
	5154.19
	90.4
	72.54
	

	7
	7
	27
	2932.09
	91.36
	52.15
	
	
	5
	21
	27
	953.08
	76.91
	32.53
	

	1
	9
	27
	4188.34
	66.4
	64.25
	
	
	7
	21
	27
	8840.03
	169.28
	90.28
	

	3
	9
	27
	36506.44
	224.29
	192.52
	
	
	9
	21
	27
	2230.34
	86.43
	49.67
	

	5
	9
	27
	13528.33
	109.55
	113.66
	
	
	11
	21
	27
	387.38
	75.7
	25.6
	

	7
	9
	27
	1639.7
	52.52
	39.78
	
	
	13
	21
	27
	134.3
	77.28
	8.12
	

	9
	9
	27
	16089.73
	198.79
	123.72
	
	
	15
	21
	27
	6.91
	90.23
	1.16
	

	1
	11
	27
	63318.73
	356.43
	250.96
	
	
	17
	21
	27
	3881.51
	107.86
	60.66
	

	3
	11
	27
	15875.41
	122.63
	123.66
	
	
	19
	21
	27
	1936.09
	120.29
	41.15
	

	5
	11
	27
	78684
	479.21
	278.18
	
	
	21
	21
	27
	1155.68
	235.36
	28.52
	

	7
	11
	27
	836.73
	60.77
	6.68
	
	
	1
	23
	27
	3295.33
	90.4
	53.55
	

	9
	11
	27
	8396.02
	93.79
	95.96
	
	
	3
	23
	27
	3703.62
	115.54
	55.38
	

	11
	11
	27
	1112.44
	77.31
	32.88
	
	
	5
	23
	27
	3267
	92.74
	54.83
	

	1
	13
	27
	2414.77
	59.02
	50.15
	
	
	7
	23
	27
	31530.94
	569.55
	171.9
	

	3
	13
	27
	2615.56
	73.16
	56.67
	
	
	9
	23
	27
	13441.65
	299.83
	126.29
	

	5
	13
	27
	3622.15
	68.69
	46.19
	
	
	11
	23
	27
	15601.48
	151.02
	119.86
	

	7
	13
	27
	31095.38
	243.89
	175.58
	
	
	13
	23
	27
	8099.31
	133.15
	97.01
	

	9
	13
	27
	54990.15
	315.84
	231.84
	
	
	15
	23
	27
	4524.83
	113.98
	66.08
	

	11
	13
	27
	1372.95
	61.97
	34.73
	
	
	17
	23
	27
	7690.19
	178.99
	91.87
	

	13
	13
	27
	2142
	108.76
	40.29
	
	
	19
	23
	27
	3557.51
	183.84
	53.27
	

	1
	15
	27
	6404.76
	83.39
	78.62
	
	
	21
	23
	27
	5891.49
	311.64
	76.13
	

	3
	15
	27
	141975.2
	675.01
	376.03
	
	
	23
	23
	27
	0
	751.89
	3.3
	

	5
	15
	27
	28554.41
	181.51
	173.55
	
	
	1
	25
	27
	5231.53
	115.18
	66.59
	

	7
	15
	27
	48592.31
	280.21
	212.28
	
	
	3
	25
	27
	18856.6
	275.45
	129.44
	

	9
	15
	27
	14593.96
	130.89
	115.46
	
	
	5
	25
	27
	26641.57
	215.62
	149.22
	

	11
	15
	27
	1605.68
	70.44
	38.1
	
	
	7
	25
	27
	13111.26
	160.76
	114.84
	

	13
	15
	27
	16726.2
	157.93
	122.45
	
	
	9
	25
	27
	1780.75
	106.41
	42.22
	

	15
	15
	27
	45995.01
	404.08
	188.63
	
	
	11
	25
	27
	1567.7
	106.41
	29.48
	

	1
	17
	27
	39469.5
	332.84
	199.49
	
	
	13
	25
	27
	11008.04
	168.71
	107.03
	

	3
	17
	27
	1537.35
	61.37
	34.34
	
	
	15
	25
	27
	0
	148.66
	4.42
	

	5
	17
	27
	184551.4
	843.77
	420.32
	
	
	17
	25
	27
	0.22
	184.97
	2.63
	

	7
	17
	27
	59844.55
	328.91
	247.67
	
	
	19
	25
	27
	37064.37
	641.53
	189.16
	

	9
	17
	27
	0.68
	59.66
	0.35
	
	
	21
	25
	27
	30930.28
	1119.5
	170.9
	

	11
	17
	27
	11270.1
	116.71
	101.48
	
	
	1
	27
	27
	6085.89
	352.84
	74.73
	

	13
	17
	27
	12587.61
	121.68
	112.36
	
	
	3
	27
	27
	17669.46
	626.17
	121.85
	

	15
	17
	27
	60567.16
	336.86
	232.36
	
	
	5
	27
	27
	220924.6
	1493.78
	453.12
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	27
	27
	8237.96
	210.49
	86.79
	
	
	2
	18
	28
	7756.71
	133.42
	71.41
	

	9
	27
	27
	77645.2
	738.01
	270.05
	
	
	4
	18
	28
	6170.29
	104.73
	78.69
	

	11
	27
	27
	35345.67
	467.16
	178.9
	
	
	6
	18
	28
	296956.8
	2005.06
	541.55
	

	13
	27
	27
	3881.53
	252.71
	60.44
	
	
	8
	18
	28
	1254.38
	73.3
	32.48
	

	15
	27
	27
	7286.87
	419.97
	78.95
	
	
	10
	18
	28
	908.42
	76.91
	20.55
	

	17
	27
	27
	37709.57
	1036.48
	194.76
	
	
	12
	18
	28
	32.24
	72.97
	9.67
	

	19
	27
	27
	22460.1
	1225.65
	152.45
	
	
	14
	18
	28
	5552.35
	106.12
	75.75
	

	0
	0
	28
	11119.43
	298.18
	99.08
	
	
	16
	18
	28
	8010.59
	121.37
	80.11
	

	2
	2
	28
	76680.27
	582.44
	272.4
	
	
	18
	18
	28
	67293.01
	550.11
	268.8
	

	0
	4
	28
	8965.25
	138.46
	91.04
	
	
	0
	20
	28
	118226.7
	3101.56
	342.22
	

	2
	4
	28
	2245.03
	57.98
	48.8
	
	
	2
	20
	28
	8708.05
	119.07
	89.47
	

	4
	4
	28
	12571.22
	165.05
	110.26
	
	
	4
	20
	28
	4137.24
	92.34
	53.98
	

	2
	6
	28
	7753.36
	90.64
	88.09
	
	
	6
	20
	28
	1101.78
	82.94
	34
	

	4
	6
	28
	2004.05
	60.2
	44.33
	
	
	8
	20
	28
	238346.2
	2258.88
	489.25
	

	6
	6
	28
	809471
	4923.3
	907.44
	
	
	10
	20
	28
	9061.95
	120.46
	93.66
	

	0
	8
	28
	134708.3
	2892.99
	372.39
	
	
	12
	20
	28
	6583.6
	117.36
	83.87
	

	2
	8
	28
	12138.2
	107.86
	115.69
	
	
	14
	20
	28
	16191.15
	153.86
	128.71
	

	4
	8
	28
	58941.59
	302.35
	242.03
	
	
	16
	20
	28
	54084.73
	339.12
	225.69
	

	6
	8
	28
	8715.37
	129.11
	94.65
	
	
	18
	20
	28
	3316.69
	117.64
	53.43
	

	8
	8
	28
	83.9
	73.54
	3.57
	
	
	20
	20
	28
	110.18
	203.45
	3.74
	

	2
	10
	28
	68788.35
	374.08
	269.77
	
	
	2
	22
	28
	5658.7
	100.37
	68.02
	

	4
	10
	28
	903.84
	57.38
	31.82
	
	
	4
	22
	28
	437.04
	76.79
	13.65
	

	6
	10
	28
	17173.23
	127.91
	133.1
	
	
	6
	22
	28
	53632.66
	771.86
	225.23
	

	8
	10
	28
	10264.21
	104.18
	103.06
	
	
	8
	22
	28
	2635.52
	94.22
	59.56
	

	10
	10
	28
	38407.52
	323.08
	198.98
	
	
	10
	22
	28
	22182.17
	334.27
	141.59
	

	0
	12
	28
	215646.3
	2078.04
	458.94
	
	
	12
	22
	28
	442.35
	88.13
	23.17
	

	2
	12
	28
	31877.13
	209.46
	183.09
	
	
	14
	22
	28
	717.85
	99.79
	31.64
	

	4
	12
	28
	33193.79
	209.85
	173.74
	
	
	16
	22
	28
	1063.08
	119.12
	34.37
	

	6
	12
	28
	5384.9
	81.08
	68.36
	
	
	18
	22
	28
	19275.05
	271.14
	136.46
	

	8
	12
	28
	34171.18
	251.07
	183.59
	
	
	20
	22
	28
	177.98
	199.61
	13.73
	

	10
	12
	28
	21626.94
	250.34
	142.59
	
	
	22
	22
	28
	28447.26
	1076.76
	169.35
	

	12
	12
	28
	6140.36
	293.2
	76.25
	
	
	0
	24
	28
	571.34
	121.64
	29.69
	

	2
	14
	28
	61952.75
	489.24
	250.75
	
	
	2
	24
	28
	30632.15
	361.53
	164.43
	

	4
	14
	28
	18145.12
	288.36
	127.56
	
	
	4
	24
	28
	12456.24
	145.18
	107.84
	

	6
	14
	28
	1081.88
	61.97
	26.99
	
	
	6
	24
	28
	1231.42
	96.43
	31.71
	

	8
	14
	28
	6553.94
	90.23
	82.49
	
	
	8
	24
	28
	376.92
	97.5
	11.27
	

	10
	14
	28
	9541.55
	133.46
	92.29
	
	
	10
	24
	28
	12025.45
	266.84
	106.13
	

	12
	14
	28
	13834.91
	127.51
	108.35
	
	
	12
	24
	28
	49353.69
	687.21
	223.5
	

	14
	14
	28
	91065.73
	1287.28
	290.16
	
	
	14
	24
	28
	7580.04
	166.89
	81.42
	

	0
	16
	28
	230867.4
	2769.12
	482.81
	
	
	16
	24
	28
	0.96
	155.55
	0.3
	

	2
	16
	28
	219.6
	61.69
	10.72
	
	
	18
	24
	28
	366.55
	254.94
	19.14
	

	4
	16
	28
	58987.84
	440.46
	242.4
	
	
	20
	24
	28
	40189.72
	1471.58
	198.45
	

	6
	16
	28
	7282.2
	107.59
	76.42
	
	
	22
	24
	28
	0
	1510.73
	5.06
	

	8
	16
	28
	23690.78
	182.87
	153.48
	
	
	2
	26
	28
	19890.37
	199.43
	137.18
	

	10
	16
	28
	722.44
	74.29
	32.29
	
	
	4
	26
	28
	16039.2
	184.61
	116.36
	

	12
	16
	28
	4952.27
	95.22
	63.36
	
	
	6
	26
	28
	43726.69
	393.1
	194.95
	

	14
	16
	28
	13105.92
	131.62
	111.31
	
	
	8
	26
	28
	14154.81
	192.64
	111.95
	

	16
	16
	28
	494084.4
	2995.19
	683.21
	
	
	10
	26
	28
	513.56
	142
	23.15
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	26
	28
	229.97
	146.54
	12.51
	
	
	13
	15
	29
	4581.23
	98.87
	66.62
	

	14
	26
	28
	36147.02
	406.45
	188.91
	
	
	15
	15
	29
	3825.72
	135.83
	53.93
	

	16
	26
	28
	4343.5
	285.13
	60.34
	
	
	1
	17
	29
	25052.4
	193.74
	161.16
	

	18
	26
	28
	3601.76
	538.26
	60.12
	
	
	3
	17
	29
	4171.97
	85.86
	54.59
	

	20
	26
	28
	303.56
	923.2
	41.93
	
	
	5
	17
	29
	135254.6
	1149.34
	365.17
	

	0
	28
	28
	1790.81
	327.99
	64.42
	
	
	7
	17
	29
	60558.8
	364.42
	240
	

	2
	28
	28
	5505.7
	248.83
	84.94
	
	
	9
	17
	29
	1345.11
	103.29
	23.28
	

	4
	28
	28
	197450.8
	1844.85
	435.19
	
	
	11
	17
	29
	19554.95
	167.58
	132.23
	

	6
	28
	28
	7195.18
	281.12
	95.49
	
	
	13
	17
	29
	6161.31
	106.76
	77.01
	

	8
	28
	28
	28618.86
	491.82
	156.76
	
	
	15
	17
	29
	43589.02
	277.86
	197.83
	

	10
	28
	28
	323.11
	284.05
	8.84
	
	
	17
	17
	29
	141343.8
	1046.76
	379.52
	

	12
	28
	28
	82477.45
	1252.52
	294.18
	
	
	1
	19
	29
	20419.68
	197.21
	137.59
	

	14
	28
	28
	555.33
	555.81
	31.85
	
	
	3
	19
	29
	13875.4
	205.15
	105.39
	

	16
	28
	28
	97602.76
	6213
	358.92
	
	
	5
	19
	29
	19390.91
	152.3
	143.38
	

	1
	1
	29
	159.04
	63.25
	6.36
	
	
	7
	19
	29
	4397.64
	110.46
	67.78
	

	1
	3
	29
	904.94
	56.37
	27.24
	
	
	9
	19
	29
	65687.48
	484.93
	253.54
	

	3
	3
	29
	16788.86
	182.33
	121.9
	
	
	11
	19
	29
	12811.3
	192.24
	106.43
	

	1
	5
	29
	11732.02
	147.76
	111.67
	
	
	13
	19
	29
	6799.87
	118.78
	89.71
	

	3
	5
	29
	1004.51
	52
	25
	
	
	15
	19
	29
	25131.78
	209.46
	150.89
	

	5
	5
	29
	193882.7
	1327.85
	438.08
	
	
	17
	19
	29
	1936.11
	109.16
	39.48
	

	1
	7
	29
	1609.04
	57.57
	29.68
	
	
	19
	19
	29
	7026.61
	254.72
	84.88
	

	3
	7
	29
	72689.05
	787.68
	268.3
	
	
	1
	21
	29
	122.77
	74.65
	3.38
	

	5
	7
	29
	33038.16
	215.63
	179.43
	
	
	3
	21
	29
	1644.46
	85.24
	32.56
	

	7
	7
	29
	109041.6
	762.47
	341.32
	
	
	5
	21
	29
	5440.07
	106.78
	71.12
	

	1
	9
	29
	7708.8
	111.9
	79.79
	
	
	7
	21
	29
	6901.75
	143.46
	87.53
	

	3
	9
	29
	36795.73
	233.62
	199.31
	
	
	9
	21
	29
	19475.44
	322.79
	141.45
	

	5
	9
	29
	23265.78
	170.37
	146.9
	
	
	11
	21
	29
	1728.39
	99.2
	44.9
	

	7
	9
	29
	2323.3
	71.71
	36.16
	
	
	13
	21
	29
	806.98
	102.95
	20.72
	

	9
	9
	29
	31036.56
	298.15
	178.4
	
	
	15
	21
	29
	721.23
	105.54
	29.47
	

	1
	11
	29
	35504.8
	355.79
	178.05
	
	
	17
	21
	29
	2686.08
	156.98
	54.53
	

	3
	11
	29
	1444.49
	65.75
	24.92
	
	
	19
	21
	29
	995.01
	200.85
	21.42
	

	5
	11
	29
	64987.63
	354.05
	255.24
	
	
	21
	21
	29
	82.63
	393.57
	6.36
	

	7
	11
	29
	5984.28
	88.13
	78.27
	
	
	1
	23
	29
	2944.81
	98.46
	50.4
	

	9
	11
	29
	7687.71
	100.37
	86.3
	
	
	3
	23
	29
	13952.38
	268.27
	108.83
	

	11
	11
	29
	5956.29
	208.72
	70.31
	
	
	5
	23
	29
	8411.81
	133.74
	85.75
	

	1
	13
	29
	49132.6
	445
	221.89
	
	
	7
	23
	29
	47657.57
	1503.54
	216.94
	

	3
	13
	29
	2176.96
	67.39
	42.72
	
	
	9
	23
	29
	7165.84
	185.06
	80.49
	

	5
	13
	29
	1755.97
	104.72
	36.58
	
	
	11
	23
	29
	10573.51
	591.05
	104.44
	

	7
	13
	29
	15038.99
	139.58
	115.44
	
	
	13
	23
	29
	1078.49
	137.33
	27.95
	

	9
	13
	29
	747.05
	64.32
	13.5
	
	
	15
	23
	29
	130.05
	149.1
	7.69
	

	11
	13
	29
	873.4
	70.72
	23.13
	
	
	17
	23
	29
	17386.87
	313.98
	130.3
	

	13
	13
	29
	16812.43
	203.45
	118.14
	
	
	19
	23
	29
	7275.76
	340.05
	77.94
	

	1
	15
	29
	27314.15
	195.11
	167.69
	
	
	21
	23
	29
	8156.59
	677.08
	95.65
	

	3
	15
	29
	36034.08
	224.63
	192.38
	
	
	1
	25
	29
	307.73
	109.16
	14.82
	

	5
	15
	29
	4263.15
	85.42
	46.59
	
	
	3
	25
	29
	5396.85
	125.27
	68.82
	

	7
	15
	29
	9112.22
	107.5
	92.16
	
	
	5
	25
	29
	23278.71
	414.61
	158.09
	

	9
	15
	29
	1452.85
	74.54
	33.17
	
	
	7
	25
	29
	148.01
	115.32
	0.51
	

	11
	15
	29
	645.06
	71.93
	12.55
	
	
	9
	25
	29
	80.02
	135.11
	5.86
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	25
	29
	335.54
	153
	17.35
	
	
	8
	14
	30
	20338.73
	164.55
	135.59
	

	13
	25
	29
	51668.58
	471.85
	219.66
	
	
	10
	14
	30
	443.96
	71.41
	15.89
	

	15
	25
	29
	6906.83
	264.27
	79.94
	
	
	12
	14
	30
	26384.34
	200.67
	160.88
	

	17
	25
	29
	1125.65
	412.4
	27.25
	
	
	14
	14
	30
	12665.64
	192.41
	107.43
	

	19
	25
	29
	17495.27
	876.57
	139.67
	
	
	2
	16
	30
	25149.4
	183.32
	152.85
	

	1
	27
	29
	611.63
	133.78
	34.53
	
	
	4
	16
	30
	6060.33
	119.07
	73.08
	

	3
	27
	29
	472.45
	157.28
	24.62
	
	
	6
	16
	30
	516.24
	75.24
	19.32
	

	5
	27
	29
	54647.52
	663.29
	225.13
	
	
	8
	16
	30
	838.51
	76.91
	29.29
	

	7
	27
	29
	1577.71
	160.25
	40.66
	
	
	10
	16
	30
	518.25
	76.91
	14.38
	

	9
	27
	29
	13723.63
	261.4
	111.65
	
	
	12
	16
	30
	15363.68
	153.17
	118.18
	

	11
	27
	29
	35073.98
	599.68
	187.73
	
	
	14
	16
	30
	43091.11
	277.55
	204.64
	

	13
	27
	29
	972.26
	357.43
	32.16
	
	
	16
	16
	30
	2253.46
	132.98
	51.34
	

	15
	27
	29
	1459.8
	466.85
	44.35
	
	
	0
	18
	30
	13725.97
	283.27
	111.13
	

	1
	29
	29
	2120.88
	356.57
	39.1
	
	
	2
	18
	30
	5833.67
	99.74
	74.13
	

	3
	29
	29
	5620.5
	617.99
	70.94
	
	
	4
	18
	30
	9046.29
	111.96
	89.91
	

	5
	29
	29
	46102.65
	1112.19
	215.54
	
	
	6
	18
	30
	567.84
	72.65
	24.77
	

	7
	29
	29
	78.73
	498.88
	11.81
	
	
	8
	18
	30
	23300.77
	256.8
	148.8
	

	9
	29
	29
	11560.89
	620.9
	115.02
	
	
	10
	18
	30
	3710.52
	111.4
	61.58
	

	11
	29
	29
	2410.71
	1003.85
	65.17
	
	
	12
	18
	30
	2731.95
	101.58
	43.34
	

	13
	29
	29
	1216.47
	1123.11
	48.78
	
	
	14
	18
	30
	3420.71
	130.55
	55.04
	

	0
	2
	30
	14485.76
	202.36
	109.85
	
	
	16
	18
	30
	689.64
	101.62
	29.15
	

	2
	2
	30
	3170.83
	104.72
	55.42
	
	
	18
	18
	30
	22324.72
	366.53
	144.88
	

	2
	4
	30
	1839.18
	71.73
	27.69
	
	
	2
	20
	30
	2913.47
	95.59
	48.17
	

	4
	4
	30
	6.82
	80.59
	0.3
	
	
	4
	20
	30
	798.2
	83.15
	29.85
	

	0
	6
	30
	14513.11
	174.02
	113.89
	
	
	6
	20
	30
	6336.75
	116.2
	79.73
	

	2
	6
	30
	2552.86
	64.32
	45.12
	
	
	8
	20
	30
	683.81
	88.12
	26.32
	

	4
	6
	30
	1299.77
	61.72
	42.31
	
	
	10
	20
	30
	10946.15
	140.33
	104.32
	

	6
	6
	30
	59139
	456.86
	245.55
	
	
	12
	20
	30
	185.85
	100.02
	13.47
	

	2
	8
	30
	17308.55
	141.45
	130.12
	
	
	14
	20
	30
	2399.42
	117.97
	54.18
	

	4
	8
	30
	28854.79
	286
	169.58
	
	
	16
	20
	30
	10122.84
	362.95
	101.39
	

	6
	8
	30
	43216.11
	257.95
	205.82
	
	
	18
	20
	30
	25384.59
	310.38
	160.3
	

	8
	8
	30
	2941.34
	105.42
	52.78
	
	
	20
	20
	30
	3292.21
	337.34
	57.32
	

	0
	10
	30
	4563.55
	273.33
	82.25
	
	
	0
	22
	30
	16699.64
	487.02
	124.38
	

	2
	10
	30
	9494.8
	105.54
	95.1
	
	
	2
	22
	30
	875.19
	92.68
	18.79
	

	4
	10
	30
	11687.09
	127.92
	104.32
	
	
	4
	22
	30
	7539.77
	225.23
	84.13
	

	6
	10
	30
	11166.24
	120.46
	104.66
	
	
	6
	22
	30
	27254.65
	768.96
	163.6
	

	8
	10
	30
	1704.07
	87.51
	33.25
	
	
	8
	22
	30
	22133.68
	483.61
	145.93
	

	10
	10
	30
	1375.97
	111.79
	39.42
	
	
	10
	22
	30
	3817.47
	120
	61.53
	

	2
	12
	30
	40849.32
	259.89
	202.36
	
	
	12
	22
	30
	0
	119.41
	3.5
	

	4
	12
	30
	10244.28
	116.39
	97.23
	
	
	14
	22
	30
	6197.61
	179.32
	79.62
	

	6
	12
	30
	14427.15
	125.48
	119.58
	
	
	16
	22
	30
	25633.88
	527.72
	160.86
	

	8
	12
	30
	5689.5
	91.43
	71.86
	
	
	18
	22
	30
	281.48
	218.66
	21.14
	

	10
	12
	30
	23829.35
	183.62
	147.16
	
	
	20
	22
	30
	13636.6
	455.78
	107.85
	

	12
	12
	30
	1333.47
	108.76
	33.23
	
	
	22
	22
	30
	3096.83
	882.56
	86.11
	

	0
	14
	30
	35823.04
	339.04
	186.67
	
	
	2
	24
	30
	1720.87
	108.18
	43.99
	

	2
	14
	30
	53010.79
	312.36
	227.95
	
	
	4
	24
	30
	23412.1
	565.24
	156.36
	

	4
	14
	30
	65189.85
	484.94
	248.07
	
	
	6
	24
	30
	7964.1
	279.75
	91.31
	

	6
	14
	30
	13476.95
	223.8
	113.67
	
	
	8
	24
	30
	13049.05
	834.94
	112.63
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	24
	30
	6105.63
	348.6
	80.34
	
	
	9
	13
	31
	16578.1
	154.9
	121.44
	

	12
	24
	30
	1387.99
	176.53
	37.01
	
	
	11
	13
	31
	23825.96
	194.64
	157.45
	

	14
	24
	30
	2527.2
	201.45
	52.94
	
	
	13
	13
	31
	4333.06
	198.78
	67.53
	

	16
	24
	30
	902.35
	244.59
	33.25
	
	
	1
	15
	31
	235.13
	71.41
	8.66
	

	18
	24
	30
	757.87
	444.53
	30.44
	
	
	3
	15
	31
	4351.3
	106.16
	65.14
	

	0
	26
	30
	60001.79
	2087.38
	248.66
	
	
	5
	15
	31
	7539.95
	112.65
	85.61
	

	2
	26
	30
	0
	152.4
	6.18
	
	
	7
	15
	31
	27966.21
	384.48
	160.66
	

	4
	26
	30
	47986.3
	1195.08
	217.97
	
	
	9
	15
	31
	3069.14
	92.91
	51.27
	

	6
	26
	30
	12551
	319.92
	108.79
	
	
	11
	15
	31
	40314.4
	365.84
	190.95
	

	8
	26
	30
	16151.4
	271.79
	117.84
	
	
	13
	15
	31
	2121.06
	99.2
	43
	

	10
	26
	30
	2014.76
	209.51
	41.91
	
	
	15
	15
	31
	69473.28
	593.14
	250.84
	

	12
	26
	30
	11531.04
	315.18
	99.64
	
	
	1
	17
	31
	11957.23
	127.06
	106.7
	

	14
	26
	30
	16287.48
	599.67
	129.04
	
	
	3
	17
	31
	31435.61
	340.01
	176.97
	

	16
	26
	30
	16434.48
	795.14
	137.35
	
	
	5
	17
	31
	7731.58
	215.19
	87.03
	

	2
	28
	30
	4617.64
	274.62
	68.07
	
	
	7
	17
	31
	5208.08
	108.02
	73.3
	

	4
	28
	30
	7505.53
	348.43
	86.74
	
	
	9
	17
	31
	19127.29
	259.66
	131.53
	

	6
	28
	30
	23894.49
	487.15
	162.25
	
	
	11
	17
	31
	4736.69
	107.5
	63.22
	

	8
	28
	30
	15.33
	337.91
	0.4
	
	
	13
	17
	31
	22196.12
	198.16
	146.2
	

	10
	28
	30
	646.26
	434.14
	14.67
	
	
	15
	17
	31
	27484.86
	331.4
	169.82
	

	12
	28
	30
	4826.2
	539.07
	76.46
	
	
	17
	17
	31
	75.88
	192.41
	5.29
	

	0
	30
	30
	10925.76
	1212.58
	91.98
	
	
	1
	19
	31
	29555.53
	526.51
	162.41
	

	2
	30
	30
	434.71
	648.69
	23.17
	
	
	3
	19
	31
	3306.94
	95.59
	55.54
	

	4
	30
	30
	18724.58
	2325.81
	159.52
	
	
	5
	19
	31
	22516.06
	189.38
	147.37
	

	1
	1
	31
	1485.04
	94.68
	40.78
	
	
	7
	19
	31
	4954.24
	111.01
	71.22
	

	1
	3
	31
	39676.61
	317.06
	194.21
	
	
	9
	19
	31
	6127.64
	120.46
	85
	

	3
	3
	31
	959.83
	83.46
	21.11
	
	
	11
	19
	31
	33310.86
	242.53
	187.36
	

	1
	5
	31
	488.76
	64.92
	21.45
	
	
	13
	19
	31
	323.42
	94.03
	12.94
	

	3
	5
	31
	35329.12
	229.58
	184.75
	
	
	15
	19
	31
	431.4
	134.04
	20.45
	

	5
	5
	31
	13530.33
	172.08
	115.85
	
	
	17
	19
	31
	17367.42
	254.42
	131.71
	

	1
	7
	31
	1194.66
	68.84
	25.7
	
	
	19
	19
	31
	37446.86
	705.71
	203.36
	

	3
	7
	31
	2508.47
	111.43
	46.55
	
	
	1
	21
	31
	4423.87
	136.29
	55.83
	

	5
	7
	31
	7896.67
	99.39
	91.34
	
	
	3
	21
	31
	16806.2
	438.99
	130.24
	

	7
	7
	31
	127159.4
	1173.05
	353.49
	
	
	5
	21
	31
	8061.72
	235.27
	89.15
	

	1
	9
	31
	9550.83
	123.72
	95.53
	
	
	7
	21
	31
	4736.05
	271.14
	68.08
	

	3
	9
	31
	2392.17
	75.24
	46.23
	
	
	9
	21
	31
	44859.51
	866.54
	212.87
	

	5
	9
	31
	9690.35
	112.65
	97.15
	
	
	11
	21
	31
	6162.18
	238.14
	72.97
	

	7
	9
	31
	17970.91
	209.45
	133.12
	
	
	13
	21
	31
	415.95
	150.35
	6.11
	

	9
	9
	31
	24251.12
	293.21
	151.16
	
	
	15
	21
	31
	13634.64
	247.94
	112.19
	

	1
	11
	31
	21146.76
	170.99
	153.67
	
	
	17
	21
	31
	1325.65
	215.45
	37.49
	

	3
	11
	31
	79665.16
	422.55
	277.82
	
	
	19
	21
	31
	162.53
	305.13
	5.1
	

	5
	11
	31
	722.43
	64.32
	19.14
	
	
	21
	21
	31
	8235.96
	1359.36
	92.99
	

	7
	11
	31
	19643.02
	164.98
	136.66
	
	
	1
	23
	31
	3024.29
	116.56
	55.89
	

	9
	11
	31
	8912.23
	109.16
	77.46
	
	
	3
	23
	31
	14187.32
	700.09
	118.62
	

	11
	11
	31
	5058.52
	136.91
	71.44
	
	
	5
	23
	31
	107.47
	110.34
	10.72
	

	1
	13
	31
	41579.36
	268.56
	201.99
	
	
	7
	23
	31
	7522.68
	312.74
	76.73
	

	3
	13
	31
	662.55
	68.22
	17.5
	
	
	9
	23
	31
	9921.02
	563.8
	102.13
	

	5
	13
	31
	37748.07
	286.93
	193.32
	
	
	11
	23
	31
	559.1
	166.81
	16.01
	

	7
	13
	31
	3561.99
	89.24
	62.15
	
	
	13
	23
	31
	58377.09
	596.83
	229.34
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	23
	31
	20335.96
	346.62
	138.01
	
	
	6
	14
	32
	26329.8
	198.5
	155.71
	

	17
	23
	31
	0
	325.7
	0.94
	
	
	8
	14
	32
	3138.73
	87.49
	54.28
	

	19
	23
	31
	8730.88
	1615.1
	74.44
	
	
	10
	14
	32
	53302.36
	319.18
	224.58
	

	1
	25
	31
	29400.06
	1057.33
	177.69
	
	
	12
	14
	32
	538.78
	95.59
	17.27
	

	3
	25
	31
	7266.17
	205.47
	82.96
	
	
	14
	14
	32
	19154.66
	253.01
	145.9
	

	5
	25
	31
	11491.55
	243.53
	102.79
	
	
	0
	16
	32
	24177.13
	280.08
	156.73
	

	7
	25
	31
	12372.86
	342.87
	114.61
	
	
	2
	16
	32
	789.96
	79.28
	24.85
	

	9
	25
	31
	4890.03
	201.19
	68.11
	
	
	4
	16
	32
	1272.89
	80.43
	35.8
	

	11
	25
	31
	30303.34
	554.42
	164.81
	
	
	6
	16
	32
	905.54
	84.26
	28.61
	

	13
	25
	31
	29964.49
	583.89
	165.99
	
	
	8
	16
	32
	20892.25
	243.89
	146.21
	

	15
	25
	31
	5699.56
	484.16
	67.25
	
	
	10
	16
	32
	2273.85
	104.01
	39.48
	

	1
	27
	31
	13382.4
	325.76
	123.92
	
	
	12
	16
	32
	3238.12
	103.65
	50.79
	

	3
	27
	31
	26034.25
	883.7
	158.91
	
	
	14
	16
	32
	7607.61
	166.41
	83.95
	

	5
	27
	31
	13552.97
	400.41
	123.63
	
	
	16
	16
	32
	8512
	491.99
	99.14
	

	7
	27
	31
	1658.89
	406.32
	34.19
	
	
	2
	18
	32
	11128.2
	197.97
	108.73
	

	9
	27
	31
	9382.67
	456.2
	99.37
	
	
	4
	18
	32
	5902.08
	169.28
	76.8
	

	11
	27
	31
	1131.21
	437.91
	20.17
	
	
	6
	18
	32
	226.71
	91.84
	18.23
	

	13
	27
	31
	4055.87
	1803.94
	66.26
	
	
	8
	18
	32
	7845.41
	149.2
	90.82
	

	1
	29
	31
	1718.53
	473.3
	38.58
	
	
	10
	18
	32
	3239.72
	110.34
	63.66
	

	3
	29
	31
	28753.82
	860.78
	181.61
	
	
	12
	18
	32
	1147.25
	111.55
	29.57
	

	5
	29
	31
	1002.05
	595.26
	39.45
	
	
	14
	18
	32
	14253.01
	217.03
	118.04
	

	0
	0
	32
	379625.1
	5221.5
	628.16
	
	
	16
	18
	32
	1426.33
	175.53
	41.68
	

	2
	2
	32
	42942.29
	432.38
	204.18
	
	
	18
	18
	32
	3766.74
	295.18
	69.86
	

	0
	4
	32
	24825.58
	417.45
	144.81
	
	
	0
	20
	32
	35873.18
	1456.13
	171.13
	

	2
	4
	32
	3220.16
	78.35
	50.48
	
	
	2
	20
	32
	12087.36
	265.4
	109.96
	

	4
	4
	32
	31674.16
	295.68
	170.76
	
	
	4
	20
	32
	2572.73
	117.19
	46.38
	

	2
	6
	32
	23562.48
	188.54
	146.92
	
	
	6
	20
	32
	6213.89
	167.85
	73.27
	

	4
	6
	32
	4415.75
	86.86
	67.25
	
	
	8
	20
	32
	59649.9
	1251.06
	249.01
	

	6
	6
	32
	1795.51
	101.72
	38.08
	
	
	10
	20
	32
	21539.08
	909.55
	141.46
	

	0
	8
	32
	18379.51
	213.58
	138.4
	
	
	12
	20
	32
	177.12
	147.05
	7.63
	

	2
	8
	32
	3826.3
	117.64
	59.66
	
	
	14
	20
	32
	2306.14
	206.04
	46.29
	

	4
	8
	32
	149.18
	64.32
	7.43
	
	
	16
	20
	32
	4.87
	207.23
	1.59
	

	6
	8
	32
	6666.65
	104.73
	78.45
	
	
	18
	20
	32
	858.95
	253.26
	23.01
	

	8
	8
	32
	30.14
	98.39
	1.85
	
	
	20
	20
	32
	8560.66
	884.28
	68.62
	

	2
	10
	32
	60753.07
	579.63
	251.29
	
	
	2
	22
	32
	472.2
	114.14
	15.49
	

	4
	10
	32
	62.06
	66.95
	2.97
	
	
	4
	22
	32
	1146.1
	122.31
	38.37
	

	6
	10
	32
	38492.5
	245.82
	193.28
	
	
	6
	22
	32
	16262.4
	1081.69
	123.28
	

	8
	10
	32
	9937.64
	120.46
	100.69
	
	
	8
	22
	32
	3831.14
	168.85
	60.26
	

	10
	10
	32
	23763.1
	432.37
	168.73
	
	
	10
	22
	32
	55848.97
	1124.43
	218.37
	

	0
	12
	32
	70371.38
	646.1
	251.77
	
	
	12
	22
	32
	4419.52
	225.92
	58.63
	

	2
	12
	32
	2550.56
	81.63
	50.26
	
	
	14
	22
	32
	55899.65
	603.57
	217.45
	

	4
	12
	32
	2390.32
	82.31
	36.96
	
	
	16
	22
	32
	2534
	300.71
	48.57
	

	6
	12
	32
	96.06
	73.2
	10.65
	
	
	18
	22
	32
	457.13
	475.41
	11.94
	

	8
	12
	32
	83031.31
	482.59
	274.91
	
	
	0
	24
	32
	1213.71
	278.29
	34.51
	

	10
	12
	32
	3984.32
	98.64
	60.5
	
	
	2
	24
	32
	297.67
	191.19
	14.5
	

	12
	12
	32
	95015.99
	994.04
	297.85
	
	
	4
	24
	32
	8643.55
	235.75
	94.56
	

	2
	14
	32
	43301.75
	266.64
	206.27
	
	
	6
	24
	32
	812.99
	197.36
	24.58
	

	4
	14
	32
	2826.74
	85.42
	53.32
	
	
	8
	24
	32
	333.38
	214.06
	22.85
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	24
	32
	470.68
	241.03
	17.06
	
	
	11
	15
	33
	2711.17
	117.82
	51.98
	

	12
	24
	32
	25248.39
	622.62
	149.23
	
	
	13
	15
	33
	23963.75
	246.76
	156.01
	

	14
	24
	32
	1121.39
	364.13
	37.52
	
	
	15
	15
	33
	11173.12
	284.57
	94.29
	

	16
	24
	32
	10316.58
	1009.63
	108.88
	
	
	1
	17
	33
	43920.33
	523.65
	208.7
	

	2
	26
	32
	4623.65
	293.11
	71.65
	
	
	3
	17
	33
	883.36
	90.4
	35.12
	

	4
	26
	32
	5506.04
	284.18
	67.54
	
	
	5
	17
	33
	14065.17
	236.71
	116.88
	

	6
	26
	32
	10910.23
	436.12
	105.77
	
	
	7
	17
	33
	385.95
	95.39
	19.9
	

	8
	26
	32
	2782.77
	422.44
	52.61
	
	
	9
	17
	33
	332.68
	98.07
	14.95
	

	10
	26
	32
	12448.23
	611.45
	100.87
	
	
	11
	17
	33
	23298.15
	461.28
	150.23
	

	12
	26
	32
	420.17
	601.09
	27.52
	
	
	13
	17
	33
	1427.54
	140.46
	39.03
	

	0
	28
	32
	190.66
	815
	15.34
	
	
	15
	17
	33
	73.48
	176.57
	10.85
	

	2
	28
	32
	8984.12
	959.51
	90.51
	
	
	17
	17
	33
	15696.74
	404.07
	121.11
	

	4
	28
	32
	16130.98
	1225.25
	136.82
	
	
	1
	19
	33
	4470.17
	154.93
	62.36
	

	6
	28
	32
	1500.31
	678.92
	42.04
	
	
	3
	19
	33
	75.13
	98.46
	11.2
	

	8
	28
	32
	583.33
	910.07
	22.94
	
	
	5
	19
	33
	9545.57
	146.07
	94.55
	

	1
	1
	33
	168603
	1356.78
	410.94
	
	
	7
	19
	33
	32704.6
	700.11
	181.55
	

	1
	3
	33
	30032.57
	229.05
	170.72
	
	
	9
	19
	33
	42001.96
	1262.5
	205.35
	

	3
	3
	33
	24699.69
	277.55
	151.51
	
	
	11
	19
	33
	2754.69
	170.72
	51.67
	

	1
	5
	33
	1444.03
	88.13
	32.92
	
	
	13
	19
	33
	1313.85
	176.62
	29.16
	

	3
	5
	33
	6074.6
	96.12
	72.1
	
	
	15
	19
	33
	3994.72
	219.83
	61.98
	

	5
	5
	33
	2497.19
	119.48
	42.22
	
	
	17
	19
	33
	34.85
	265.85
	6.18
	

	1
	7
	33
	12705.98
	138.27
	111.7
	
	
	19
	19
	33
	18193.86
	871.4
	124.38
	

	3
	7
	33
	5027.74
	97.55
	69.17
	
	
	1
	21
	33
	19.01
	111.73
	2.04
	

	5
	7
	33
	56458.75
	507.88
	234.91
	
	
	3
	21
	33
	681.51
	120.76
	15.6
	

	7
	7
	33
	31275.61
	298.64
	174.05
	
	
	5
	21
	33
	39670.19
	1284.01
	191.67
	

	1
	9
	33
	7307.91
	106.76
	85.8
	
	
	7
	21
	33
	15975.5
	582.45
	126.72
	

	3
	9
	33
	22888.88
	192.24
	152.64
	
	
	9
	21
	33
	1984.1
	195.26
	31.66
	

	5
	9
	33
	5605.34
	93.1
	74.13
	
	
	11
	21
	33
	95131.17
	808.94
	287.7
	

	7
	9
	33
	3365.94
	92.91
	52.13
	
	
	13
	21
	33
	1345.41
	241.99
	47.41
	

	9
	9
	33
	43.34
	111.79
	1.05
	
	
	15
	21
	33
	17536.79
	447.6
	117.47
	

	1
	11
	33
	162271
	818.42
	391.48
	
	
	17
	21
	33
	388.33
	408.19
	23.31
	

	3
	11
	33
	21777.66
	210.89
	146.14
	
	
	1
	23
	33
	85924.52
	809.44
	287.73
	

	5
	11
	33
	64288.71
	393.67
	253.22
	
	
	3
	23
	33
	12396.09
	285.25
	106.58
	

	7
	11
	33
	1498.45
	81.88
	35.12
	
	
	5
	23
	33
	432.5
	219.31
	14.84
	

	9
	11
	33
	798.08
	84.26
	36.24
	
	
	7
	23
	33
	14540.55
	311.94
	128.55
	

	11
	11
	33
	326775
	2164.44
	564.25
	
	
	9
	23
	33
	13099.19
	322.41
	108.93
	

	1
	13
	33
	8173.97
	117.54
	85.29
	
	
	11
	23
	33
	94973.12
	1204.47
	310.37
	

	3
	13
	33
	1175.8
	84.48
	28.68
	
	
	13
	23
	33
	31
	344
	1.25
	

	5
	13
	33
	36436.32
	381.88
	189.48
	
	
	15
	23
	33
	0
	617.12
	5.52
	

	7
	13
	33
	31398.91
	288.66
	175.29
	
	
	1
	25
	33
	247.38
	248.84
	3.05
	

	9
	13
	33
	63375.81
	384.4
	247.52
	
	
	3
	25
	33
	7531.19
	440.06
	84.3
	

	11
	13
	33
	41980.04
	324.23
	198.14
	
	
	5
	25
	33
	9561.03
	650.93
	103.05
	

	13
	13
	33
	7766.36
	189.37
	91.26
	
	
	7
	25
	33
	331.84
	315.97
	18.97
	

	1
	15
	33
	312.89
	80.24
	18.39
	
	
	9
	25
	33
	5543.13
	498.09
	72.77
	

	3
	15
	33
	89070.26
	504.31
	301.2
	
	
	11
	25
	33
	1715.9
	605.57
	35.27
	

	5
	15
	33
	23908.28
	189.39
	158.13
	
	
	3
	27
	33
	3501.57
	738.72
	51.15
	

	7
	15
	33
	13701.95
	278.31
	116.52
	
	
	5
	27
	33
	367.3
	614.16
	23.98
	

	9
	15
	33
	10909.24
	163.29
	90.45
	
	
	7
	27
	33
	5727.75
	1187.02
	89.94
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	2
	34
	35229.75
	521.83
	186.32
	
	
	16
	18
	34
	19648.83
	491.86
	142.87
	

	2
	2
	34
	94561.56
	797.59
	309.05
	
	
	18
	18
	34
	275.44
	397.03
	20.33
	

	2
	4
	34
	15677.31
	185.01
	123.74
	
	
	2
	20
	34
	23822.46
	803.39
	162.47
	

	4
	4
	34
	12086.38
	182.32
	104.18
	
	
	4
	20
	34
	9929.94
	341.96
	93.68
	

	0
	6
	34
	71552.28
	619.78
	271.93
	
	
	6
	20
	34
	412.11
	159.28
	18.47
	

	2
	6
	34
	11730.74
	132.59
	109.98
	
	
	8
	20
	34
	472.54
	184.73
	25.48
	

	4
	6
	34
	29225.4
	222.37
	165.56
	
	
	10
	20
	34
	7115.15
	224.36
	86.3
	

	6
	6
	34
	40169.75
	379.53
	198.88
	
	
	12
	20
	34
	11558.02
	281.69
	93.95
	

	2
	8
	34
	24128
	188.36
	150.03
	
	
	14
	20
	34
	17145.06
	371.83
	118.99
	

	4
	8
	34
	17930.18
	164.52
	135.44
	
	
	16
	20
	34
	617.21
	358.93
	23.39
	

	6
	8
	34
	3901.41
	97.9
	65.92
	
	
	0
	22
	34
	224182.1
	11219.77
	470.97
	

	8
	8
	34
	16075.31
	427.39
	118.13
	
	
	2
	22
	34
	18002.38
	515.02
	128.52
	

	0
	10
	34
	243622.5
	1938.83
	485.26
	
	
	4
	22
	34
	323.04
	227.49
	8.99
	

	2
	10
	34
	5914.74
	110.19
	69.02
	
	
	6
	22
	34
	29300.58
	442.78
	183.96
	

	4
	10
	34
	70.47
	77.67
	2.43
	
	
	8
	22
	34
	332.78
	324.18
	4.32
	

	6
	10
	34
	28872
	213.45
	167.33
	
	
	10
	22
	34
	5832.07
	704.38
	71.93
	

	8
	10
	34
	14782.06
	193.67
	123
	
	
	12
	22
	34
	222234.6
	2701.95
	491.01
	

	10
	10
	34
	58413.54
	529.78
	232.95
	
	
	14
	22
	34
	14222.61
	805.73
	122.16
	

	2
	12
	34
	13374.37
	148.73
	117.09
	
	
	2
	24
	34
	1674.81
	337.12
	31.7
	

	4
	12
	34
	1689.49
	92.91
	47.4
	
	
	4
	24
	34
	4261.64
	347.17
	66.97
	

	6
	12
	34
	47554.76
	310.47
	216.62
	
	
	6
	24
	34
	4381.14
	533.36
	69.51
	

	8
	12
	34
	6873.52
	124.09
	83.71
	
	
	8
	24
	34
	666.69
	427.36
	18.07
	

	10
	12
	34
	123505.5
	691.19
	345.4
	
	
	10
	24
	34
	14677.84
	1001.24
	133.67
	

	12
	12
	34
	10215.42
	210.84
	111.43
	
	
	0
	26
	34
	2980.35
	1858.61
	57.36
	

	0
	14
	34
	4142.74
	298.17
	65.52
	
	
	2
	26
	34
	8224.34
	1217.55
	97.29
	

	2
	14
	34
	12520.3
	265.4
	121.98
	
	
	4
	26
	34
	14204.89
	1883.49
	130.61
	

	4
	14
	34
	30362.8
	390.22
	172.06
	
	
	6
	26
	34
	1372.48
	1590.26
	92.04
	

	6
	14
	34
	81679.66
	1037.33
	290.67
	
	
	1
	1
	35
	9250.77
	193.18
	98.44
	

	8
	14
	34
	70466.76
	433.01
	268.39
	
	
	1
	3
	35
	3316.12
	105.36
	58.22
	

	10
	14
	34
	26789.1
	315.62
	167.07
	
	
	3
	3
	35
	26206.81
	330.1
	164.33
	

	12
	14
	34
	8211.37
	152.3
	82.32
	
	
	1
	5
	35
	15949.1
	304.14
	124.27
	

	14
	14
	34
	43981.63
	547.68
	220.33
	
	
	3
	5
	35
	2266.8
	89.45
	46.87
	

	2
	16
	34
	88.76
	96.43
	2.25
	
	
	5
	5
	35
	6951.11
	172.08
	73.96
	

	4
	16
	34
	6157.08
	123.81
	76.99
	
	
	1
	7
	35
	235.63
	84.73
	10.47
	

	6
	16
	34
	9693
	141.08
	95.59
	
	
	3
	7
	35
	1065.56
	85.65
	17.49
	

	8
	16
	34
	836.56
	107.52
	23.43
	
	
	5
	7
	35
	15790.73
	149.78
	122.49
	

	10
	16
	34
	23410.05
	251
	159.07
	
	
	7
	7
	35
	2177.79
	143.94
	45.01
	

	12
	16
	34
	1392.3
	152.52
	34.05
	
	
	1
	9
	35
	8774.67
	132.83
	80.85
	

	14
	16
	34
	3626.24
	184.85
	52.1
	
	
	3
	9
	35
	6222.32
	115.48
	73.08
	

	16
	16
	34
	1600.99
	295.18
	50.37
	
	
	5
	9
	35
	15277.22
	186.5
	121.22
	

	0
	18
	34
	20983.06
	646.06
	140.44
	
	
	7
	9
	35
	24069.26
	201.13
	157.39
	

	2
	18
	34
	42235.95
	1507.83
	204.11
	
	
	9
	9
	35
	91545.14
	748.56
	305.44
	

	4
	18
	34
	13632.14
	395.95
	124.81
	
	
	1
	11
	35
	64200.23
	560.98
	257.04
	

	6
	18
	34
	19925.47
	687.18
	142.46
	
	
	3
	11
	35
	17080.6
	171.18
	122.65
	

	8
	18
	34
	14136.75
	227.87
	113.2
	
	
	5
	11
	35
	3533.03
	102.67
	57.38
	

	10
	18
	34
	487.19
	167
	19.79
	
	
	7
	11
	35
	16465.75
	191.44
	126.21
	

	12
	18
	34
	2546.6
	181.24
	52.39
	
	
	9
	11
	35
	5143.57
	116.7
	62.19
	

	14
	18
	34
	78.24
	219.73
	3.27
	
	
	11
	11
	35
	24139.57
	432.36
	154.56
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	13
	35
	707.55
	94.22
	29.5
	
	
	0
	4
	36
	1515.17
	135.83
	39.53
	

	3
	13
	35
	21490.78
	301.27
	152.01
	
	
	2
	4
	36
	774.57
	101.78
	30.32
	

	5
	13
	35
	1176.2
	102.88
	35.16
	
	
	4
	4
	36
	13990.71
	690.78
	119.29
	

	7
	13
	35
	1209.96
	104.18
	28.8
	
	
	2
	6
	36
	37821.65
	279.65
	191.88
	

	9
	13
	35
	206.04
	105.02
	14.02
	
	
	4
	6
	36
	149.78
	86.67
	11.34
	

	11
	13
	35
	51.02
	114.81
	4.55
	
	
	6
	6
	36
	4561.03
	154.62
	69.32
	

	13
	13
	35
	80271.37
	870.8
	285.91
	
	
	0
	8
	36
	112095.7
	887.4
	331.91
	

	1
	15
	35
	4336.36
	183.63
	71.54
	
	
	2
	8
	36
	2145.09
	96.64
	51.41
	

	3
	15
	35
	51.45
	99.51
	7.3
	
	
	4
	8
	36
	38710.17
	400.27
	196.06
	

	5
	15
	35
	1783.92
	117.64
	46.11
	
	
	6
	8
	36
	112.84
	95.39
	8.67
	

	7
	15
	35
	8856.47
	291.22
	101.05
	
	
	8
	8
	36
	32437.51
	472.13
	182.23
	

	9
	15
	35
	5692.76
	230.97
	82.64
	
	
	2
	10
	36
	47215.26
	362.97
	216.01
	

	11
	15
	35
	9221.83
	415.3
	98.93
	
	
	4
	10
	36
	240.42
	98.07
	12.97
	

	13
	15
	35
	437.63
	177.21
	9.74
	
	
	6
	10
	36
	19515.93
	311.31
	140.78
	

	15
	15
	35
	717.39
	287.12
	24.07
	
	
	8
	10
	36
	1482.96
	102.5
	39.93
	

	1
	17
	35
	398.28
	114.81
	18.6
	
	
	10
	10
	36
	6123.97
	182.73
	79.33
	

	3
	17
	35
	11457.18
	700.08
	104.61
	
	
	0
	12
	36
	26885.8
	765.34
	166
	

	5
	17
	35
	2980.83
	141.82
	49.89
	
	
	2
	12
	36
	10338.86
	151.55
	100.66
	

	7
	17
	35
	4022.71
	165.36
	55.08
	
	
	4
	12
	36
	14146.3
	162.37
	118.83
	

	9
	17
	35
	7384.43
	219.31
	80.43
	
	
	6
	12
	36
	471.08
	100.57
	26.58
	

	11
	17
	35
	21175.43
	310.53
	151.52
	
	
	8
	12
	36
	8243.98
	155.91
	96.58
	

	13
	17
	35
	5467.79
	233.35
	75.94
	
	
	10
	12
	36
	102.56
	133.9
	10.51
	

	15
	17
	35
	281.1
	302.75
	7.15
	
	
	12
	12
	36
	11351.82
	362.23
	106.3
	

	17
	17
	35
	17249.62
	844.84
	133.06
	
	
	2
	14
	36
	16597.84
	614.02
	138.84
	

	1
	19
	35
	4351.48
	190.76
	59.85
	
	
	4
	14
	36
	1513.06
	121.37
	44.34
	

	3
	19
	35
	41540.54
	704.42
	202.05
	
	
	6
	14
	36
	37977.32
	588.21
	193.76
	

	5
	19
	35
	40.05
	177.99
	6.92
	
	
	8
	14
	36
	194.22
	149.77
	11.37
	

	7
	19
	35
	28458.39
	915.3
	169.64
	
	
	10
	14
	36
	14612.81
	304.14
	126.14
	

	9
	19
	35
	5479.58
	252.52
	70.01
	
	
	12
	14
	36
	0
	197.62
	9.12
	

	11
	19
	35
	20996.7
	559.6
	146.07
	
	
	14
	14
	36
	4685.4
	360.56
	66.47
	

	13
	19
	35
	12752.87
	479.05
	102.62
	
	
	0
	16
	36
	16893.26
	1232.47
	134.76
	

	15
	19
	35
	2754.19
	422.63
	54.3
	
	
	2
	16
	36
	951.09
	144.65
	29.58
	

	1
	21
	35
	4609.57
	323.29
	56.32
	
	
	4
	16
	36
	18631.36
	361.52
	135.55
	

	3
	21
	35
	21280.23
	1192.17
	147.1
	
	
	6
	16
	36
	177.2
	175.62
	8.84
	

	5
	21
	35
	959.3
	343.47
	24.42
	
	
	8
	16
	36
	8936.93
	230.97
	93.37
	

	7
	21
	35
	1015.21
	284.42
	43.36
	
	
	10
	16
	36
	122.92
	215.88
	14.37
	

	9
	21
	35
	893.55
	394.07
	20.86
	
	
	12
	16
	36
	14885.57
	408.86
	131.32
	

	11
	21
	35
	312.34
	381.43
	13.73
	
	
	14
	16
	36
	1488.26
	303.85
	48.7
	

	13
	21
	35
	1201.88
	481.25
	20.15
	
	
	16
	16
	36
	140.05
	547.48
	10.33
	

	1
	23
	35
	26623.62
	628.76
	161.98
	
	
	2
	18
	36
	6251.57
	385.9
	79.82
	

	3
	23
	35
	446.55
	397.03
	13.01
	
	
	4
	18
	36
	1217.6
	225.11
	37.94
	

	5
	23
	35
	1879.25
	429.65
	58.4
	
	
	6
	18
	36
	9482.97
	298.8
	101.64
	

	7
	23
	35
	2264.94
	478.31
	62.78
	
	
	8
	18
	36
	710.2
	257.3
	24.98
	

	9
	23
	35
	9673.27
	898.68
	96.61
	
	
	10
	18
	36
	112.82
	294.26
	7.15
	

	1
	25
	35
	24387.78
	1650.74
	167.31
	
	
	12
	18
	36
	3948.39
	412.53
	66.57
	

	3
	25
	35
	1799.28
	1011.3
	37.18
	
	
	14
	18
	36
	5548.61
	460.7
	69.77
	

	0
	0
	36
	73169.39
	1590.43
	276.91
	
	
	0
	20
	36
	907.56
	546.65
	32.5
	

	2
	2
	36
	14442.07
	231.93
	116.39
	
	
	2
	20
	36
	984.54
	331.89
	27.05
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	20
	36
	0.02
	342.44
	0.03
	
	
	5
	17
	37
	7322.51
	339.03
	78.49
	

	6
	20
	36
	8690.98
	650.8
	92.38
	
	
	7
	17
	37
	8187.27
	390.77
	80.64
	

	8
	20
	36
	15496.54
	539.93
	132.65
	
	
	9
	17
	37
	19816.51
	842.82
	141.42
	

	10
	20
	36
	71.14
	436.77
	4.91
	
	
	11
	17
	37
	102.11
	411.14
	13.97
	

	12
	20
	36
	73150.55
	2286.23
	281.9
	
	
	13
	17
	37
	10221.31
	881.11
	102.75
	

	2
	22
	36
	13742.31
	1063.5
	125.93
	
	
	1
	19
	37
	30.29
	358.22
	0.69
	

	4
	22
	36
	5479.04
	653.71
	67.85
	
	
	3
	19
	37
	10643.79
	979.01
	100.12
	

	6
	22
	36
	854.05
	524.78
	18.26
	
	
	5
	19
	37
	9676.05
	2171.71
	101.75
	

	8
	22
	36
	0
	575.53
	15.74
	
	
	7
	19
	37
	26143.3
	839.03
	159.02
	

	0
	24
	36
	6939.09
	983.98
	111.99
	
	
	9
	19
	37
	4832.05
	634.61
	82.42
	

	1
	1
	37
	5302.64
	168.67
	75.23
	
	
	11
	19
	37
	23042.79
	1162.8
	171.34
	

	1
	3
	37
	12970.09
	256.79
	110.16
	
	
	1
	21
	37
	7351.61
	1371.6
	83.7
	

	3
	3
	37
	10994.72
	407.51
	113.04
	
	
	3
	21
	37
	776
	572.65
	39.47
	

	1
	5
	37
	208.55
	103.86
	14.28
	
	
	5
	21
	37
	257.23
	761.93
	27.41
	

	3
	5
	37
	41601.16
	324.75
	201.4
	
	
	7
	21
	37
	453.45
	1749.27
	33.88
	

	5
	5
	37
	27535.86
	323.3
	167.09
	
	
	0
	2
	38
	501.5
	150.98
	19.85
	

	1
	7
	37
	13657.32
	171.89
	117.28
	
	
	2
	2
	38
	12194.84
	252.72
	109.47
	

	3
	7
	37
	47201.64
	751.77
	215.5
	
	
	2
	4
	38
	7629.39
	146.54
	91.21
	

	5
	7
	37
	2448.62
	111.73
	51.16
	
	
	4
	4
	38
	45627.86
	505.9
	219.31
	

	7
	7
	37
	3186.49
	154.14
	58.03
	
	
	0
	6
	38
	39519.48
	636.14
	205.42
	

	1
	9
	37
	41565.9
	470.57
	204.9
	
	
	2
	6
	38
	8991.44
	152.01
	95.38
	

	3
	9
	37
	1773.36
	106.41
	39.13
	
	
	4
	6
	38
	29258.89
	262.83
	176.64
	

	5
	9
	37
	23397.6
	221.03
	154.61
	
	
	6
	6
	38
	3608.13
	202.36
	69.01
	

	7
	9
	37
	2354.65
	112.99
	46.3
	
	
	2
	8
	38
	17077.95
	229.54
	139.17
	

	9
	9
	37
	1941.83
	202.36
	42.78
	
	
	4
	8
	38
	3757.88
	154.61
	64.2
	

	1
	11
	37
	184.3
	111.01
	17.32
	
	
	6
	8
	38
	15387.31
	678.57
	126.24
	

	3
	11
	37
	39587.17
	513.61
	203.19
	
	
	8
	8
	38
	157.6
	280.07
	10.6
	

	5
	11
	37
	2091.71
	129.63
	47.26
	
	
	0
	10
	38
	5740.31
	417.44
	72.19
	

	7
	11
	37
	1718.77
	152.5
	39.65
	
	
	2
	10
	38
	35697.25
	1123.33
	194.86
	

	9
	11
	37
	9150.17
	307.47
	92.17
	
	
	4
	10
	38
	4026.93
	208.13
	69.4
	

	11
	11
	37
	194
	252.71
	9.86
	
	
	6
	10
	38
	788.24
	220.62
	33.72
	

	1
	13
	37
	42.1
	136.56
	4.33
	
	
	8
	10
	38
	113.33
	200.49
	1.58
	

	3
	13
	37
	9092.58
	193.38
	103.21
	
	
	10
	10
	38
	759.85
	606.28
	16.22
	

	5
	13
	37
	5931.57
	202.61
	73.92
	
	
	2
	12
	38
	4076.68
	226.66
	69.29
	

	7
	13
	37
	1781.75
	195.69
	44.88
	
	
	4
	12
	38
	1059.27
	241.72
	33.24
	

	9
	13
	37
	12499.98
	275.7
	112.48
	
	
	6
	12
	38
	16120.47
	395.3
	122.92
	

	11
	13
	37
	8773.24
	265.34
	97.9
	
	
	8
	12
	38
	0
	251.09
	7.74
	

	13
	13
	37
	3385.9
	438.74
	57.29
	
	
	10
	12
	38
	246.94
	361.04
	25.29
	

	1
	15
	37
	12244.29
	307.8
	107.89
	
	
	12
	12
	38
	11024.3
	526.41
	106.9
	

	3
	15
	37
	8680.76
	287.33
	88.69
	
	
	0
	14
	38
	2624.6
	497.85
	51.75
	

	5
	15
	37
	22657.43
	386.6
	141.96
	
	
	2
	14
	38
	9678.86
	846.41
	97.17
	

	7
	15
	37
	12412
	407.24
	109.62
	
	
	4
	14
	38
	38883.73
	969.82
	191.7
	

	9
	15
	37
	1836.37
	243.97
	46.09
	
	
	6
	14
	38
	4155.81
	479.15
	59.2
	

	11
	15
	37
	7153.12
	350.29
	80.11
	
	
	8
	14
	38
	16752.99
	473.1
	136.34
	

	13
	15
	37
	10388.52
	405.08
	105.71
	
	
	10
	14
	38
	2981.63
	341.96
	53.93
	

	15
	15
	37
	66.03
	1222.5
	4.27
	
	
	12
	14
	38
	2095.34
	601.82
	40.31
	

	1
	17
	37
	1668.57
	249.88
	34.33
	
	
	14
	14
	38
	12413.54
	1080.1
	121.73
	

	3
	17
	37
	17715.44
	441.93
	128.37
	
	
	2
	16
	38
	15061.52
	2154.77
	118.09
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	16
	38
	8021.62
	662.36
	72.8
	
	
	4
	8
	40
	412.2
	381.1
	13.5
	

	6
	16
	38
	110889.6
	4781.49
	338.27
	
	
	6
	8
	40
	1506.63
	337.87
	41.56
	

	8
	16
	38
	17736.27
	1140.51
	129.24
	
	
	8
	8
	40
	71265.34
	1640.12
	279.1
	

	10
	16
	38
	22.52
	754.08
	0.59
	
	
	2
	10
	40
	8472.16
	544.82
	93.43
	

	12
	16
	38
	940.68
	908.57
	20.82
	
	
	4
	10
	40
	1293.41
	540.56
	31.91
	

	1
	1
	39
	8562.8
	326.72
	99.86
	
	
	6
	10
	40
	12388.78
	1400.37
	109.62
	

	1
	3
	39
	5226.02
	202.57
	79.34
	
	
	8
	10
	40
	1051.21
	452.88
	33.24
	

	3
	3
	39
	29399.35
	512.92
	187.14
	
	
	10
	10
	40
	1704.77
	773.25
	39.83
	

	1
	5
	39
	30226.78
	432.35
	179.45
	
	
	0
	12
	40
	249.89
	824.94
	9.49
	

	3
	5
	39
	3515.84
	297.31
	66.77
	
	
	2
	12
	40
	7921.92
	620.54
	81.15
	

	5
	5
	39
	95498.88
	1570.94
	297.76
	
	
	4
	12
	40
	1446.46
	529.74
	34.59
	

	1
	7
	39
	2465.37
	215.42
	53.38
	
	
	6
	12
	40
	227.51
	614.92
	19.42
	

	3
	7
	39
	5624.59
	330
	73.54
	
	
	8
	12
	40
	9947.51
	751.89
	108.51
	

	5
	7
	39
	38198.29
	720.2
	196.21
	
	
	10
	12
	40
	2222.15
	641.87
	54.88
	

	7
	7
	39
	3825.39
	465.18
	58.76
	
	
	2
	14
	40
	19484.22
	2131.98
	144.79
	

	1
	9
	39
	63029.7
	2596.82
	255.25
	
	
	4
	14
	40
	3661.76
	966.02
	65.32
	

	3
	9
	39
	4045.03
	304.63
	59.13
	
	
	6
	14
	40
	1817.63
	828.5
	40.33
	

	5
	9
	39
	952.68
	345.67
	29.17
	
	
	1
	5
	41
	4151.61
	780.77
	79.76
	

	7
	9
	39
	12938.77
	432.23
	112.37
	
	
	3
	5
	41
	31531.44
	3727.35
	203.68
	

	9
	9
	39
	13203.65
	1172.83
	117.02
	
	
	1
	7
	41
	16.73
	498.98
	3.12
	

	1
	11
	39
	1137.53
	433.67
	29.76
	
	
	3
	7
	41
	8552.46
	581.44
	88.83
	

	3
	11
	39
	500.86
	320.72
	25.24
	
	
	5
	7
	41
	19466.08
	1467.08
	165.37
	

	5
	11
	39
	20612.38
	520.71
	139.24
	
	
	1
	9
	41
	902.51
	546.65
	13.17
	

	7
	11
	39
	34664.31
	875.13
	184.16
	
	
	3
	9
	41
	2005.48
	618.34
	42.38
	

	9
	11
	39
	963.3
	339.7
	21.83
	
	
	5
	9
	41
	243.47
	597.38
	15.45
	

	11
	11
	39
	7106.31
	716.75
	83.6
	
	
	7
	9
	41
	12595.36
	2663.73
	137.32
	

	1
	13
	39
	0
	536.71
	18.2
	
	
	1
	11
	41
	3087.65
	730.52
	50.05
	

	3
	13
	39
	38196.54
	2007.78
	188
	
	
	3
	11
	41
	1204.12
	616.55
	26.51
	

	5
	13
	39
	5483.99
	600.1
	73.07
	
	
	5
	11
	41
	4726.8
	757.46
	68.59
	

	7
	13
	39
	1119.41
	402.27
	27.19
	
	
	7
	11
	41
	15875.86
	1174.82
	137.84
	

	9
	13
	39
	21200.36
	827.27
	147.46
	
	
	1
	13
	41
	6012.7
	1322.42
	84.38
	

	11
	13
	39
	8761.48
	433.01
	102.17
	
	
	3
	13
	41
	455.67
	2156.77
	47.12
	

	1
	15
	39
	2772.43
	695.77
	54.77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	15
	39
	24308.79
	1252.36
	152.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	15
	39
	46585.18
	1923.33
	215.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	15
	39
	2950.06
	1331.83
	43.76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	15
	39
	17684.89
	2246.28
	139.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	15
	39
	6956.04
	1345.74
	98.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	40
	28665.8
	1222.55
	175.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	40
	14655.43
	643.04
	124.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	4
	40
	43648.16
	7151.64
	223.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	4
	40
	209.36
	273.01
	5.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4
	40
	11125.95
	491.81
	108.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6
	40
	412.17
	333.07
	19.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6
	40
	5216.11
	369.89
	67.41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	40
	190279.5
	3241.66
	442.58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	8
	40
	17127.42
	785.2
	139.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8
	40
	349.55
	468.7
	3.62
	
	
	
	
	
	
	
	
	


|Mg36(H2O)3|[Si120Al72O384]-FAU, Crystal 3
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	2
	2
	421561.5
	3676.15
	677.44
	
	
	6
	8
	8
	13490.2
	103.6
	84.94
	

	2
	2
	2
	12902.77
	169.66
	128.06
	
	
	8
	8
	8
	594216.4
	5414.53
	769.72
	

	1
	1
	3
	537679.9
	3936.15
	745.49
	
	
	1
	1
	9
	7269.61
	1116.24
	81.66
	

	1
	3
	3
	464710.5
	2800.2
	694.8
	
	
	1
	3
	9
	244548.7
	1018.4
	504.83
	

	3
	3
	3
	116974.3
	1409.8
	354.39
	
	
	3
	3
	9
	41016.88
	249.31
	211.52
	

	0
	0
	4
	278715
	3432.8
	546.16
	
	
	1
	5
	9
	14156.62
	115.34
	123.94
	

	2
	2
	4
	676.31
	14.69
	25.48
	
	
	3
	5
	9
	372.71
	10.75
	12.87
	

	0
	4
	4
	84645.16
	688.8
	268.78
	
	
	5
	5
	9
	249969.6
	1399.87
	510.71
	

	2
	4
	4
	15954.02
	114.61
	142.23
	
	
	1
	7
	9
	279619.1
	1090.38
	506.93
	

	4
	4
	4
	25046.97
	320.04
	160.34
	
	
	3
	7
	9
	5581.89
	36.63
	72.83
	

	1
	1
	5
	17892.75
	382
	116.91
	
	
	5
	7
	9
	6629.44
	44.09
	86.19
	

	1
	3
	5
	108877.8
	423.58
	343.11
	
	
	7
	7
	9
	184646
	1386.74
	431.25
	

	3
	3
	5
	391244.1
	2178.53
	597.03
	
	
	1
	9
	9
	44928.88
	288.78
	175.55
	

	1
	5
	5
	8984.46
	89.25
	95.88
	
	
	3
	9
	9
	44588.08
	278.37
	210.7
	

	3
	5
	5
	3554.36
	35.13
	51.66
	
	
	5
	9
	9
	92679.96
	554.15
	284.15
	

	5
	5
	5
	3071597
	88217.66
	1844.42
	
	
	7
	9
	9
	1904.94
	32.31
	42.29
	

	0
	2
	6
	28432.23
	172.19
	179.88
	
	
	9
	9
	9
	8477.65
	238.6
	27.76
	

	2
	2
	6
	13970.75
	152.79
	125.7
	
	
	0
	2
	10
	937.65
	18.35
	47.13
	

	2
	4
	6
	503108.2
	2155.67
	683.23
	
	
	2
	2
	10
	18328.88
	3727.35
	52.02
	

	4
	4
	6
	1803.5
	32.31
	27.04
	
	
	2
	4
	10
	6291.04
	38.74
	64.42
	

	0
	6
	6
	335141.8
	2572.96
	582.84
	
	
	4
	4
	10
	51472.95
	532.02
	223.92
	

	2
	6
	6
	38841.57
	236.52
	203.03
	
	
	0
	6
	10
	12574.82
	91.12
	115.19
	

	4
	6
	6
	849008.7
	4820.87
	924.45
	
	
	2
	6
	10
	59629.82
	260.37
	256.07
	

	6
	6
	6
	1795470
	17550.22
	1234
	
	
	4
	6
	10
	8039.9
	49.03
	97.45
	

	1
	1
	7
	520.79
	14.69
	17.26
	
	
	6
	6
	10
	32164.56
	217.43
	190.27
	

	1
	3
	7
	23524.6
	111.85
	149.72
	
	
	2
	8
	10
	152595.9
	647.88
	393.8
	

	3
	3
	7
	127534.5
	667.87
	345.56
	
	
	4
	8
	10
	256.82
	12.72
	13.34
	

	1
	5
	7
	52358.71
	225.61
	236.41
	
	
	6
	8
	10
	3164.58
	64.28
	32.9
	

	3
	5
	7
	175371.9
	740.57
	413.18
	
	
	8
	8
	10
	733.85
	41.12
	34.1
	

	5
	5
	7
	78699.68
	546.12
	310.58
	
	
	0
	10
	10
	1022008
	7653.85
	970.82
	

	1
	7
	7
	31147.33
	199.35
	175.43
	
	
	2
	10
	10
	6101.66
	55.96
	69.09
	

	3
	7
	7
	445.16
	14.1
	21.7
	
	
	4
	10
	10
	107049.1
	761.65
	322.04
	

	5
	7
	7
	299823.8
	1627.02
	525.18
	
	
	6
	10
	10
	13791.08
	153.52
	57.71
	

	7
	7
	7
	232657.5
	2501.78
	463.59
	
	
	8
	10
	10
	202118
	1898.42
	440.99
	

	0
	0
	8
	116748.7
	1301.92
	363.86
	
	
	10
	10
	10
	88158.12
	980.29
	290.17
	

	2
	2
	8
	225113.2
	1275.56
	463.72
	
	
	1
	1
	11
	229791.5
	1309.4
	510.6
	

	0
	4
	8
	544453.8
	2837.69
	741.41
	
	
	1
	3
	11
	25466.47
	218.81
	137.95
	

	2
	4
	8
	67591.86
	292.19
	256.81
	
	
	3
	3
	11
	157189.8
	940.84
	338.44
	

	4
	4
	8
	208742.9
	1148.63
	474.69
	
	
	1
	5
	11
	55070.8
	239.34
	236.34
	

	2
	6
	8
	12127.07
	63.02
	127.81
	
	
	3
	5
	11
	1141.97
	16.11
	37.28
	

	4
	6
	8
	44628.18
	196.65
	202.9
	
	
	5
	5
	11
	58323.95
	420.36
	251.73
	

	6
	6
	8
	130.87
	16.61
	3.43
	
	
	1
	7
	11
	116127.9
	477.91
	332.32
	

	0
	8
	8
	797833.9
	5982.05
	819.03
	
	
	3
	7
	11
	10741.99
	89.87
	91.52
	

	2
	8
	8
	255549.1
	2263.96
	491.97
	
	
	5
	7
	11
	11324.68
	75.66
	90.81
	

	4
	8
	8
	56247.34
	359.53
	219.93
	
	
	7
	7
	11
	43807.25
	276.96
	212.48
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	9
	11
	223.76
	21.2
	11.49
	
	
	5
	9
	13
	129035.1
	551.86
	357.03
	

	3
	9
	11
	302327.3
	1191.01
	534.57
	
	
	7
	9
	13
	14181.44
	81.31
	109.3
	

	5
	9
	11
	2042.55
	93.27
	12.6
	
	
	9
	9
	13
	181015.1
	1191.11
	415.71
	

	7
	9
	11
	162084.5
	647.07
	399.9
	
	
	1
	11
	13
	67733.2
	301.6
	261.01
	

	9
	9
	11
	167597.8
	903.76
	404.17
	
	
	3
	11
	13
	97828.87
	505.86
	321.74
	

	1
	11
	11
	1097866
	9738.44
	1038.84
	
	
	5
	11
	13
	6407.14
	43.13
	82.07
	

	3
	11
	11
	20902.59
	155.75
	130.4
	
	
	7
	11
	13
	35073.71
	161.98
	187.43
	

	5
	11
	11
	151884.7
	831.22
	374.88
	
	
	9
	11
	13
	7273.92
	62.75
	92.27
	

	7
	11
	11
	7475.68
	86.94
	71.34
	
	
	11
	11
	13
	36425.75
	270.23
	191.04
	

	9
	11
	11
	95335.8
	555.74
	317.79
	
	
	1
	13
	13
	113514
	1281.92
	330.65
	

	11
	11
	11
	2280625
	21954.27
	1532.06
	
	
	3
	13
	13
	172169.1
	1403.25
	411.67
	

	0
	0
	12
	540634
	5631.02
	790.95
	
	
	5
	13
	13
	24548.08
	180.41
	161.56
	

	2
	2
	12
	10729.02
	85.18
	77.95
	
	
	7
	13
	13
	8915.12
	123.37
	87.35
	

	0
	4
	12
	917.28
	20.77
	18.52
	
	
	9
	13
	13
	40784.93
	288.64
	202.57
	

	2
	4
	12
	142228.7
	549.08
	352.41
	
	
	11
	13
	13
	28729.84
	205.65
	178.66
	

	4
	4
	12
	159413.9
	822.2
	421.55
	
	
	13
	13
	13
	209838.5
	2237.51
	459.56
	

	2
	6
	12
	20819.65
	102.01
	153.28
	
	
	0
	2
	14
	195074.5
	1083.6
	452.5
	

	4
	6
	12
	1439.83
	28.83
	50.25
	
	
	2
	2
	14
	78748.83
	649.72
	278.67
	

	6
	6
	12
	15675.21
	110.03
	121.83
	
	
	2
	4
	14
	8420.75
	48.4
	95.31
	

	0
	8
	12
	283424.8
	1679.91
	532.21
	
	
	4
	4
	14
	4033.1
	91.05
	55.2
	

	2
	8
	12
	2104.94
	23.22
	30.14
	
	
	0
	6
	14
	246.29
	44.06
	6.41
	

	4
	8
	12
	1967.15
	20.56
	28.45
	
	
	2
	6
	14
	441219.2
	1647.55
	662.69
	

	6
	8
	12
	53574.71
	230.91
	231.31
	
	
	4
	6
	14
	61077.27
	255.86
	253.61
	

	8
	8
	12
	532087
	2958.21
	724.98
	
	
	6
	6
	14
	159135.9
	1165.13
	404.19
	

	2
	10
	12
	5812.89
	41.12
	64.51
	
	
	2
	8
	14
	6780.62
	44.43
	73.62
	

	4
	10
	12
	709.85
	15.38
	25.49
	
	
	4
	8
	14
	15476.57
	94.13
	125.12
	

	6
	10
	12
	176839.5
	718.14
	418.76
	
	
	6
	8
	14
	285763.7
	1055.72
	513.27
	

	8
	10
	12
	5133.98
	46.71
	60.99
	
	
	8
	8
	14
	3507.93
	45.13
	52.02
	

	10
	10
	12
	428510
	2914.46
	674.42
	
	
	0
	10
	14
	173848.8
	1124.13
	432.63
	

	0
	12
	12
	2441430
	17830.76
	1541.97
	
	
	2
	10
	14
	3273.32
	33.92
	62.73
	

	2
	12
	12
	17845.59
	240.88
	130.35
	
	
	4
	10
	14
	115.23
	14.24
	7.53
	

	4
	12
	12
	55128
	340.13
	246.58
	
	
	6
	10
	14
	23629.32
	148.08
	148.19
	

	6
	12
	12
	55931.35
	336.54
	223.52
	
	
	8
	10
	14
	91576.2
	411.92
	310.43
	

	8
	12
	12
	7588
	68.45
	91.53
	
	
	10
	10
	14
	7103.41
	82.24
	77.26
	

	10
	12
	12
	60338.5
	377.6
	258.79
	
	
	2
	12
	14
	127858
	1185.08
	359.17
	

	12
	12
	12
	307209
	2957.17
	560.67
	
	
	4
	12
	14
	7443.02
	103.75
	94.55
	

	1
	1
	13
	8422.93
	96.93
	85.98
	
	
	6
	12
	14
	3152.88
	32.31
	59.12
	

	1
	3
	13
	1592.78
	108.3
	11.88
	
	
	8
	12
	14
	61947.95
	408.91
	255.41
	

	3
	3
	13
	207214.9
	1067.72
	452.55
	
	
	10
	12
	14
	73787.6
	322.3
	279.02
	

	1
	5
	13
	38689.75
	171.82
	209.1
	
	
	12
	12
	14
	1767.2
	33.23
	52.54
	

	3
	5
	13
	7529.67
	43.77
	94.16
	
	
	0
	14
	14
	6153.54
	93.99
	64.39
	

	5
	5
	13
	93559.5
	549.51
	295.55
	
	
	2
	14
	14
	69010.62
	409
	266.8
	

	1
	7
	13
	77982.09
	364.92
	276.92
	
	
	4
	14
	14
	44395.86
	296.92
	218.3
	

	3
	7
	13
	242331.2
	932.07
	509.77
	
	
	6
	14
	14
	395496.4
	2206.99
	655.02
	

	5
	7
	13
	175692.9
	702
	409.29
	
	
	8
	14
	14
	760.69
	33.23
	9.41
	

	7
	7
	13
	23988.43
	159.93
	168.05
	
	
	10
	14
	14
	25824.38
	172.08
	174.03
	

	1
	9
	13
	108313.7
	448.07
	328.52
	
	
	12
	14
	14
	131883.6
	1643.59
	369.7
	

	3
	9
	13
	34457
	163.71
	186.27
	
	
	14
	14
	14
	220926.5
	2350.68
	478.33
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	15
	3375.19
	49.93
	64.85
	
	
	8
	8
	16
	321379.9
	2268.58
	584.12
	

	1
	3
	15
	45510.49
	204.73
	213.52
	
	
	2
	10
	16
	3530.25
	43.24
	47.81
	

	3
	3
	15
	176797.2
	978.3
	406.75
	
	
	4
	10
	16
	19586.9
	133.14
	136.91
	

	1
	5
	15
	36012.48
	161.93
	176.03
	
	
	6
	10
	16
	5234.44
	46.6
	67.21
	

	3
	5
	15
	151619.2
	581.76
	387.93
	
	
	8
	10
	16
	9890.73
	89.52
	102.66
	

	5
	5
	15
	54649.13
	590.69
	230.03
	
	
	10
	10
	16
	45982.76
	309.06
	223.15
	

	1
	7
	15
	29815.11
	137.19
	174.84
	
	
	0
	12
	16
	633.71
	35.12
	22.24
	

	3
	7
	15
	2371.33
	24.84
	57.56
	
	
	2
	12
	16
	4828.85
	77.16
	63.62
	

	5
	7
	15
	14716.74
	102.39
	126.62
	
	
	4
	12
	16
	1093.47
	33.07
	32.3
	

	7
	7
	15
	6661.69
	57.71
	84.97
	
	
	6
	12
	16
	14315.3
	106.03
	124.95
	

	1
	9
	15
	33360.04
	154.34
	182.56
	
	
	8
	12
	16
	79595.6
	422.55
	273.91
	

	3
	9
	15
	1368.44
	21.19
	27.26
	
	
	10
	12
	16
	5242.83
	42.74
	77.39
	

	5
	9
	15
	91696.05
	369.1
	303.66
	
	
	12
	12
	16
	132045
	1196.71
	376.78
	

	7
	9
	15
	87075.73
	364.44
	293.97
	
	
	2
	14
	16
	53217.99
	274.74
	219.3
	

	9
	9
	15
	13422.05
	107.77
	118.77
	
	
	4
	14
	16
	8899.93
	60.16
	92.32
	

	1
	11
	15
	82161.66
	359.95
	299.49
	
	
	6
	14
	16
	13061.82
	78.86
	121.86
	

	3
	11
	15
	46594
	210.44
	212.98
	
	
	8
	14
	16
	6747.3
	51.23
	80.16
	

	5
	11
	15
	1138.96
	22.4
	23.34
	
	
	10
	14
	16
	24357.85
	120.91
	163.37
	

	7
	11
	15
	155419.7
	631.05
	410.22
	
	
	12
	14
	16
	4508.48
	39.57
	66.11
	

	9
	11
	15
	47573.22
	210.91
	227.26
	
	
	14
	14
	16
	107381.4
	1651.91
	325.56
	

	11
	11
	15
	4751.02
	96.93
	48.34
	
	
	0
	16
	16
	29251.93
	305.53
	170.76
	

	1
	13
	15
	18902.42
	100.4
	132.08
	
	
	2
	16
	16
	61250.05
	425.96
	259.39
	

	3
	13
	15
	8485.25
	77.16
	85.53
	
	
	4
	16
	16
	253783.8
	1448.04
	521.94
	

	5
	13
	15
	190462.8
	1450.83
	460.08
	
	
	6
	16
	16
	13955.32
	185.06
	131.5
	

	7
	13
	15
	2065.9
	46.35
	17.25
	
	
	8
	16
	16
	79158.43
	524.77
	288.15
	

	9
	13
	15
	38335.32
	232.39
	200.48
	
	
	10
	16
	16
	4044.63
	58.15
	60.53
	

	11
	13
	15
	176.62
	19.5
	11.21
	
	
	12
	16
	16
	26727.12
	287.89
	163.91
	

	13
	13
	15
	2641.37
	45.69
	49.82
	
	
	14
	16
	16
	1181.68
	41.12
	35.14
	

	1
	15
	15
	3901.82
	55.96
	70.11
	
	
	16
	16
	16
	556103.4
	6052.19
	746.86
	

	3
	15
	15
	40891.6
	402.5
	186.04
	
	
	1
	1
	17
	347343.3
	1854.87
	591.73
	

	5
	15
	15
	99588.07
	598.27
	312.99
	
	
	1
	3
	17
	19348.48
	101.77
	142.37
	

	7
	15
	15
	55445.88
	349.01
	247.09
	
	
	3
	3
	17
	10340.44
	78.93
	103.9
	

	9
	15
	15
	97275.09
	928.89
	325.42
	
	
	1
	5
	17
	26073.96
	120.11
	164.9
	

	11
	15
	15
	13215.65
	105.38
	115.18
	
	
	3
	5
	17
	25336.91
	118.55
	161.24
	

	13
	15
	15
	4534.18
	57.71
	72.47
	
	
	5
	5
	17
	1132204
	8988.63
	1089.03
	

	15
	15
	15
	71002.99
	2359.67
	267.02
	
	
	1
	7
	17
	18739.69
	107.3
	143.48
	

	0
	0
	16
	627839.3
	6535.35
	789.26
	
	
	3
	7
	17
	6681.37
	60.94
	74.42
	

	2
	2
	16
	35637.73
	317.32
	183.56
	
	
	5
	7
	17
	472893.5
	1771.21
	697.84
	

	0
	4
	16
	126089.8
	706.98
	342.48
	
	
	7
	7
	17
	14250.45
	105.39
	125.96
	

	2
	4
	16
	5388.55
	51.72
	72.8
	
	
	1
	9
	17
	17712.71
	112.79
	143.45
	

	4
	4
	16
	15989.69
	5930.01
	7.16
	
	
	3
	9
	17
	227940.1
	912.1
	484.19
	

	2
	6
	16
	37701.6
	171.58
	185.19
	
	
	5
	9
	17
	8866.05
	109.38
	83.49
	

	4
	6
	16
	460.87
	15.28
	27.5
	
	
	7
	9
	17
	110495.3
	459.45
	340.64
	

	6
	6
	16
	2048043
	11971.07
	1456.89
	
	
	9
	9
	17
	98072.05
	586.03
	328.89
	

	0
	8
	16
	13285.09
	199.76
	135.4
	
	
	1
	11
	17
	4907.58
	80.55
	66.22
	

	2
	8
	16
	18089.44
	125.51
	131.45
	
	
	3
	11
	17
	5583.43
	87.33
	58.53
	

	4
	8
	16
	74482.09
	309.29
	276.68
	
	
	5
	11
	17
	107173.6
	454.74
	343.33
	

	6
	8
	16
	34051.65
	255.4
	178.83
	
	
	7
	11
	17
	97870.22
	403.26
	320.25
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	11
	17
	17082.94
	117.87
	132.38
	
	
	10
	12
	18
	1779.38
	28.34
	44.23
	

	11
	11
	17
	48080.61
	420.16
	219.6
	
	
	12
	12
	18
	9142.28
	111.62
	98.74
	

	1
	13
	17
	41714.83
	211.67
	208.25
	
	
	0
	14
	18
	9724.27
	97.38
	98.72
	

	3
	13
	17
	7502.28
	54.04
	65.42
	
	
	2
	14
	18
	3612.27
	40.17
	49.6
	

	5
	13
	17
	50863.7
	231.39
	235.52
	
	
	4
	14
	18
	103582.5
	882.5
	323.5
	

	7
	13
	17
	190.99
	21.19
	1.37
	
	
	6
	14
	18
	22297.89
	125.25
	155.45
	

	9
	13
	17
	236.67
	35.12
	5.21
	
	
	8
	14
	18
	65234.93
	922.03
	241.49
	

	11
	13
	17
	17420.71
	95.92
	137.98
	
	
	10
	14
	18
	19100.2
	189.95
	143.97
	

	13
	13
	17
	171601.6
	4102.71
	428.18
	
	
	12
	14
	18
	6796.88
	54.92
	79.14
	

	1
	15
	17
	7271
	57.86
	89.57
	
	
	14
	14
	18
	75024.1
	511.18
	280.45
	

	3
	15
	17
	3791.44
	38.68
	56.18
	
	
	2
	16
	18
	26726.67
	237.45
	162.75
	

	5
	15
	17
	120449.4
	534.12
	361.22
	
	
	4
	16
	18
	1988.8
	32.11
	45.99
	

	7
	15
	17
	14620.63
	103.09
	114.55
	
	
	6
	16
	18
	297864.8
	1230.33
	556.28
	

	9
	15
	17
	53663.05
	259.56
	239.8
	
	
	8
	16
	18
	1261.82
	30.31
	33.65
	

	11
	15
	17
	23023.43
	129.63
	150.33
	
	
	10
	16
	18
	10903.87
	87.56
	104.26
	

	13
	15
	17
	3474.19
	72.07
	55.47
	
	
	12
	16
	18
	7705.4
	61.58
	90.61
	

	15
	15
	17
	322.35
	36.7
	11.98
	
	
	14
	16
	18
	28521.84
	167.06
	164.95
	

	1
	17
	17
	13974.09
	122.07
	123.95
	
	
	16
	16
	18
	3083.73
	59.27
	57.7
	

	3
	17
	17
	1309.21
	55.04
	5.44
	
	
	0
	18
	18
	14298.84
	234.99
	117.97
	

	5
	17
	17
	442399.2
	2601.04
	670.86
	
	
	2
	18
	18
	1789.55
	49.93
	38.73
	

	7
	17
	17
	149585.5
	972.97
	396.99
	
	
	4
	18
	18
	20570.11
	229.13
	144.36
	

	9
	17
	17
	30470.55
	258.52
	180.25
	
	
	6
	18
	18
	30529.97
	708.01
	183.2
	

	11
	17
	17
	18736.93
	378.94
	136.37
	
	
	8
	18
	18
	25365.09
	195.26
	155.42
	

	13
	17
	17
	3707.49
	173.29
	62.56
	
	
	10
	18
	18
	50068.06
	338.17
	233.49
	

	15
	17
	17
	80759.09
	525.11
	282.91
	
	
	12
	18
	18
	17940.14
	158.62
	133.73
	

	17
	17
	17
	791296.9
	8764.94
	896.42
	
	
	14
	18
	18
	6.21
	41.54
	2.01
	

	0
	2
	18
	2619.81
	37.38
	55.71
	
	
	16
	18
	18
	72044.52
	520.1
	270.29
	

	2
	2
	18
	237175.7
	1311.2
	507.92
	
	
	18
	18
	18
	7537.75
	175.62
	77.98
	

	2
	4
	18
	26677.12
	309.54
	149.5
	
	
	1
	1
	19
	219223.1
	1180.16
	490.77
	

	4
	4
	18
	140767.2
	1620.68
	391.95
	
	
	1
	3
	19
	963.45
	20.24
	40.41
	

	0
	6
	18
	132123.5
	764.42
	372.31
	
	
	3
	3
	19
	11639.45
	93.4
	114.88
	

	2
	6
	18
	10839.68
	73.13
	110.43
	
	
	1
	5
	19
	4901.85
	50.03
	70.48
	

	4
	6
	18
	65036.4
	314.75
	257.82
	
	
	3
	5
	19
	71081.95
	301.02
	268.63
	

	6
	6
	18
	44103.54
	263.84
	209.91
	
	
	5
	5
	19
	4461.35
	51.8
	73.73
	

	2
	8
	18
	69703.12
	303.65
	265.37
	
	
	1
	7
	19
	80313.9
	336.52
	300.06
	

	4
	8
	18
	2283.89
	31.65
	28.83
	
	
	3
	7
	19
	105023.1
	433.68
	326.69
	

	6
	8
	18
	1521.21
	24.14
	33.41
	
	
	5
	7
	19
	67814.88
	305.43
	276.73
	

	8
	8
	18
	11676.05
	123.37
	113.34
	
	
	7
	7
	19
	2766.94
	93.99
	55
	

	0
	10
	18
	2326.3
	70.49
	48.88
	
	
	1
	9
	19
	96426.17
	408.57
	327.41
	

	2
	10
	18
	2883.72
	46.72
	12.4
	
	
	3
	9
	19
	466.83
	19.69
	20.19
	

	4
	10
	18
	2502.8
	39
	37.64
	
	
	5
	9
	19
	28069.61
	141.73
	163.4
	

	6
	10
	18
	12609.2
	75.34
	112.46
	
	
	7
	9
	19
	980.59
	34.76
	15.43
	

	8
	10
	18
	6475.65
	62.59
	82.1
	
	
	9
	9
	19
	29912.84
	220.86
	180.9
	

	10
	10
	18
	41444.9
	440.72
	208.77
	
	
	1
	11
	19
	3356.51
	33.68
	55.57
	

	2
	12
	18
	3748.03
	36.27
	63.52
	
	
	3
	11
	19
	32034.45
	154.7
	177.27
	

	4
	12
	18
	62878.9
	291.57
	263.38
	
	
	5
	11
	19
	9148.94
	57.54
	97.31
	

	6
	12
	18
	36758.12
	182.73
	188.71
	
	
	7
	11
	19
	2861.4
	32.76
	55.38
	

	8
	12
	18
	53660.01
	244.21
	245.14
	
	
	9
	11
	19
	5952.09
	73.77
	76.29
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	11
	19
	43543.6
	525.92
	216.3
	
	
	2
	10
	20
	46238.06
	221.34
	217.64
	

	1
	13
	19
	10014.25
	71.23
	99.58
	
	
	4
	10
	20
	9619.22
	58.64
	105.77
	

	3
	13
	19
	8041.04
	85.09
	76.89
	
	
	6
	10
	20
	15643.18
	88.61
	119.2
	

	5
	13
	19
	605.09
	24.84
	12.45
	
	
	8
	10
	20
	2553.19
	41.55
	46.43
	

	7
	13
	19
	1817.1
	29.41
	40.77
	
	
	10
	10
	20
	8660.79
	99.87
	100.43
	

	9
	13
	19
	1169.37
	29.15
	29.7
	
	
	0
	12
	20
	73126.6
	467.57
	284.52
	

	11
	13
	19
	73867.1
	352.78
	275.23
	
	
	2
	12
	20
	16399.53
	93.72
	135.81
	

	13
	13
	19
	77455.67
	515.3
	284.64
	
	
	4
	12
	20
	103977.6
	451.84
	332.57
	

	1
	15
	19
	48118.2
	440.21
	228.06
	
	
	6
	12
	20
	836.09
	26.19
	27.16
	

	3
	15
	19
	71169.79
	362.3
	277.14
	
	
	8
	12
	20
	0.04
	23.84
	0.07
	

	5
	15
	19
	62058.53
	328.62
	258.54
	
	
	10
	12
	20
	1252.8
	29.79
	33.92
	

	7
	15
	19
	15583.33
	109.3
	126.5
	
	
	12
	12
	20
	33970.21
	340.79
	193.76
	

	9
	15
	19
	5273.21
	50.38
	77.14
	
	
	2
	14
	20
	62930.54
	564.09
	259.05
	

	11
	15
	19
	39994.04
	295.98
	195.86
	
	
	4
	14
	20
	839.07
	30.73
	26.85
	

	13
	15
	19
	27546.22
	361.26
	170.58
	
	
	6
	14
	20
	129529.7
	614.07
	366.11
	

	15
	15
	19
	8593.1
	91.1
	90.01
	
	
	8
	14
	20
	8794.06
	103.62
	100.07
	

	1
	17
	19
	94.35
	26.43
	10.54
	
	
	10
	14
	20
	136640.5
	696.77
	373.32
	

	3
	17
	19
	46762.95
	585.22
	215.13
	
	
	12
	14
	20
	894.51
	27.5
	29.17
	

	5
	17
	19
	14635.04
	95.69
	115.73
	
	
	14
	14
	20
	160.93
	49.93
	0.98
	

	7
	17
	19
	16355.4
	129.74
	141.03
	
	
	0
	16
	20
	75155.07
	2110.06
	284.39
	

	9
	17
	19
	284.47
	28.55
	13.05
	
	
	2
	16
	20
	14568.4
	99.81
	129.77
	

	11
	17
	19
	7213.59
	60.06
	85
	
	
	4
	16
	20
	172821.9
	2332.96
	428.3
	

	13
	17
	19
	48604.14
	323.99
	218.85
	
	
	6
	16
	20
	201.7
	26.43
	12.3
	

	15
	17
	19
	24799.94
	188.26
	161.24
	
	
	8
	16
	20
	1929.02
	35.92
	28.15
	

	17
	17
	19
	3489.97
	96.93
	48.16
	
	
	10
	16
	20
	4021.34
	67.83
	61.5
	

	1
	19
	19
	2150.58
	82.24
	30.13
	
	
	12
	16
	20
	18409.63
	110.97
	136.38
	

	3
	19
	19
	5924.08
	74.77
	83.29
	
	
	14
	16
	20
	3623.71
	43.91
	64.03
	

	5
	19
	19
	5124.89
	85.08
	62.76
	
	
	16
	16
	20
	11578.55
	122.07
	106.34
	

	7
	19
	19
	213782.1
	1289.01
	467.34
	
	
	2
	18
	20
	19630.8
	176.38
	142.07
	

	9
	19
	19
	71092.68
	490.74
	274.69
	
	
	4
	18
	20
	4491.95
	49.15
	64.02
	

	11
	19
	19
	18040.84
	152.75
	133.13
	
	
	6
	18
	20
	23142.68
	137.03
	151.08
	

	13
	19
	19
	32657.99
	246.96
	176.52
	
	
	8
	18
	20
	2120.98
	46.63
	47.8
	

	15
	19
	19
	29317.28
	222.23
	166.62
	
	
	10
	18
	20
	2254.39
	38.86
	40.79
	

	17
	19
	19
	38038.13
	305.53
	194.35
	
	
	12
	18
	20
	36787.89
	183.42
	190.71
	

	19
	19
	19
	2697.69
	108.61
	48.02
	
	
	14
	18
	20
	56841.93
	268.68
	236.66
	

	0
	0
	20
	27465.88
	399.58
	192.36
	
	
	16
	18
	20
	1116.72
	39.57
	29.61
	

	2
	2
	20
	83973.21
	492.46
	290.71
	
	
	18
	18
	20
	25737.66
	228.37
	159.45
	

	0
	4
	20
	6743.89
	88.12
	76.29
	
	
	0
	20
	20
	33716.61
	364.27
	175.13
	

	2
	4
	20
	16591.15
	89.89
	131.11
	
	
	2
	20
	20
	21958.88
	197.03
	148.74
	

	4
	4
	20
	65990.39
	403.13
	253.39
	
	
	4
	20
	20
	13500.58
	134.58
	117.49
	

	2
	6
	20
	128689.5
	516.63
	361.75
	
	
	6
	20
	20
	2590.5
	70.49
	48.85
	

	4
	6
	20
	6458.68
	47.48
	79.04
	
	
	8
	20
	20
	32695.2
	387.78
	183.63
	

	6
	6
	20
	46358.82
	763.99
	233.36
	
	
	10
	20
	20
	1586.23
	51.8
	40.85
	

	0
	8
	20
	785647.3
	8988.63
	920.73
	
	
	12
	20
	20
	196025.8
	1158.82
	436.96
	

	2
	8
	20
	1749.91
	27.6
	36.56
	
	
	14
	20
	20
	121.13
	45.69
	7.23
	

	4
	8
	20
	107395.7
	443.42
	336
	
	
	16
	20
	20
	121244.1
	875.88
	349.7
	

	6
	8
	20
	14965.32
	81.32
	130.92
	
	
	18
	20
	20
	2032.39
	69.16
	46.41
	

	8
	8
	20
	42972.26
	417.21
	208.71
	
	
	20
	20
	20
	141752.9
	2301.47
	367.57
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	21
	75177.87
	449.81
	279.97
	
	
	7
	19
	21
	1576.85
	37.22
	38.92
	

	1
	3
	21
	29646.37
	138.66
	177.46
	
	
	9
	19
	21
	6720.84
	76.31
	78.11
	

	3
	3
	21
	88318.3
	519.62
	311.77
	
	
	11
	19
	21
	46841.88
	233.8
	211.93
	

	1
	5
	21
	113337.4
	468.88
	348.98
	
	
	13
	19
	21
	13664.96
	98.86
	115.57
	

	3
	5
	21
	65.99
	18.24
	3.34
	
	
	15
	19
	21
	12775.26
	91.56
	113.34
	

	5
	5
	21
	39027.17
	247
	210.59
	
	
	17
	19
	21
	12971.95
	95.98
	110.74
	

	1
	7
	21
	32392.68
	153.97
	193.67
	
	
	19
	19
	21
	25085.71
	240.87
	149.32
	

	3
	7
	21
	65125.16
	387.69
	260.07
	
	
	1
	21
	21
	26611.76
	253.42
	164.15
	

	5
	7
	21
	6692.63
	83.1
	88.36
	
	
	3
	21
	21
	70534.41
	545
	256.64
	

	7
	7
	21
	5996.76
	68.44
	70.18
	
	
	5
	21
	21
	2113.62
	76.37
	38.46
	

	1
	9
	21
	71053.86
	315.22
	267.35
	
	
	7
	21
	21
	6481.94
	92.84
	86.02
	

	3
	9
	21
	8149.14
	99.21
	80.54
	
	
	9
	21
	21
	8932.22
	114.17
	75.26
	

	5
	9
	21
	18766.84
	102.63
	136.87
	
	
	11
	21
	21
	19115.85
	405.37
	140.94
	

	7
	9
	21
	11329.57
	71.59
	106.32
	
	
	13
	21
	21
	116507.1
	715.9
	339.64
	

	9
	9
	21
	45395.08
	728.63
	206.73
	
	
	15
	21
	21
	10180.4
	161.55
	90.19
	

	1
	11
	21
	370125.2
	1515.13
	626.34
	
	
	17
	21
	21
	60806.06
	444.59
	242.98
	

	3
	11
	21
	145898.5
	605.72
	396.96
	
	
	19
	21
	21
	85551.32
	667.03
	289.02
	

	5
	11
	21
	1431.02
	32.31
	21.48
	
	
	21
	21
	21
	64606.04
	937.48
	249.02
	

	7
	11
	21
	14691.62
	100.06
	126.97
	
	
	0
	2
	22
	122978.9
	680.57
	364.22
	

	9
	11
	21
	154
	21.88
	9.18
	
	
	2
	2
	22
	586.19
	33.23
	19.31
	

	11
	11
	21
	255690.3
	1528.52
	508.1
	
	
	2
	4
	22
	48993.28
	214.38
	231.37
	

	1
	13
	21
	9740.18
	97.51
	94.65
	
	
	4
	4
	22
	52698.3
	346.76
	253.92
	

	3
	13
	21
	98593.14
	837.49
	323.21
	
	
	0
	6
	22
	205196.4
	2580.31
	468.43
	

	5
	13
	21
	5664.1
	52.75
	80.29
	
	
	2
	6
	22
	98782.2
	578.74
	330.66
	

	7
	13
	21
	39461.93
	206.56
	201.37
	
	
	4
	6
	22
	50249.46
	222.11
	232.25
	

	9
	13
	21
	3157.19
	53.7
	54.83
	
	
	6
	6
	22
	164976.8
	1535.28
	424.25
	

	11
	13
	21
	117.88
	24.51
	3.7
	
	
	2
	8
	22
	60948.64
	325.75
	258.93
	

	13
	13
	21
	51058.52
	377.84
	225.16
	
	
	4
	8
	22
	20306.02
	187.41
	142.13
	

	1
	15
	21
	38060.4
	201.81
	201.04
	
	
	6
	8
	22
	3999.19
	37.85
	56.78
	

	3
	15
	21
	5524.39
	52.75
	75.43
	
	
	8
	8
	22
	13409.58
	116.09
	123.17
	

	5
	15
	21
	57590.81
	357.1
	242.63
	
	
	0
	10
	22
	863723.1
	4583.4
	955.15
	

	7
	15
	21
	1618.68
	34.44
	39.92
	
	
	2
	10
	22
	72011.34
	611.66
	274.05
	

	9
	15
	21
	32026.46
	176.41
	180.94
	
	
	4
	10
	22
	18473.85
	101.81
	136.74
	

	11
	15
	21
	1267.61
	41.55
	36.49
	
	
	6
	10
	22
	6373.39
	75.46
	82.87
	

	13
	15
	21
	5369.53
	62.37
	76.93
	
	
	8
	10
	22
	44357.69
	220.41
	212.08
	

	15
	15
	21
	14551.21
	167.43
	118.39
	
	
	10
	10
	22
	19947.68
	293.75
	134.16
	

	1
	17
	21
	712.23
	55.11
	9.67
	
	
	2
	12
	22
	15065.69
	168.74
	118.23
	

	3
	17
	21
	26943.93
	245.08
	171.12
	
	
	4
	12
	22
	1576.88
	29.15
	37.96
	

	5
	17
	21
	9633.04
	74.54
	101.73
	
	
	6
	12
	22
	41829.34
	235.78
	209.04
	

	7
	17
	21
	3272.14
	45.55
	51.63
	
	
	8
	12
	22
	2745.63
	38.01
	58.86
	

	9
	17
	21
	18902.71
	110.81
	137.39
	
	
	10
	12
	22
	338239.8
	1644.4
	581.67
	

	11
	17
	21
	30041.97
	166.99
	172.63
	
	
	12
	12
	22
	4402.47
	78.92
	67.44
	

	13
	17
	21
	44835.78
	235.88
	211.02
	
	
	0
	14
	22
	47578.87
	321.84
	223.81
	

	15
	17
	21
	432.85
	33.68
	25.72
	
	
	2
	14
	22
	39164.63
	238.32
	211.04
	

	17
	17
	21
	20639.19
	370.12
	140.69
	
	
	4
	14
	22
	30387.27
	175.15
	179.67
	

	1
	19
	21
	2331.43
	45.45
	42.68
	
	
	6
	14
	22
	77042.38
	358.84
	280.97
	

	3
	19
	21
	29212.6
	165.49
	170.64
	
	
	8
	14
	22
	29469.28
	239.83
	169.19
	

	5
	19
	21
	4925.14
	57.97
	68.17
	
	
	10
	14
	22
	2705.3
	38.68
	52.56
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	14
	22
	7086.13
	89.88
	79.24
	
	
	1
	7
	23
	20800.54
	112.83
	146.53
	

	14
	14
	22
	182391.1
	1095.15
	445.88
	
	
	3
	7
	23
	122793.6
	989.64
	372
	

	2
	16
	22
	16238.97
	102.61
	132.58
	
	
	5
	7
	23
	47661.42
	217.34
	221.85
	

	4
	16
	22
	1355.16
	36.63
	37.58
	
	
	7
	7
	23
	19639.76
	167.44
	138.55
	

	6
	16
	22
	43445.49
	228.84
	209.57
	
	
	1
	9
	23
	31066.6
	166.22
	180.84
	

	8
	16
	22
	11719.71
	85.74
	113.14
	
	
	3
	9
	23
	31662.03
	242.99
	186.39
	

	10
	16
	22
	18088.46
	115.01
	132.12
	
	
	5
	9
	23
	258.11
	28.83
	4.69
	

	12
	16
	22
	2496.6
	41.8
	45.4
	
	
	7
	9
	23
	22142.31
	133.98
	147.44
	

	14
	16
	22
	5714.87
	60.8
	77.04
	
	
	9
	9
	23
	65610.43
	875.66
	257.05
	

	16
	16
	22
	1928.94
	60.12
	41.33
	
	
	1
	11
	23
	280587.7
	2387.53
	543.22
	

	0
	18
	22
	841.74
	58.15
	34.18
	
	
	3
	11
	23
	1257.61
	30.56
	23.49
	

	2
	18
	22
	545.1
	36.63
	17.94
	
	
	5
	11
	23
	35313.43
	250.19
	190.58
	

	4
	18
	22
	29149.85
	171.2
	168.18
	
	
	7
	11
	23
	3783.07
	74.16
	64.15
	

	6
	18
	22
	3132.51
	59.06
	54.22
	
	
	9
	11
	23
	2825.96
	42.39
	40.5
	

	8
	18
	22
	13117.64
	119.56
	106.72
	
	
	11
	11
	23
	320749
	3561.41
	564.14
	

	10
	18
	22
	0.12
	35.92
	0.1
	
	
	1
	13
	23
	3917.47
	44.59
	67.09
	

	12
	18
	22
	10884.92
	90.73
	102.36
	
	
	3
	13
	23
	3046.97
	52.57
	44.83
	

	14
	18
	22
	43513.84
	229.83
	208.9
	
	
	5
	13
	23
	28679.55
	152.3
	166.8
	

	16
	18
	22
	37305.85
	200.68
	190.41
	
	
	7
	13
	23
	515.74
	26.19
	16.93
	

	18
	18
	22
	53628.54
	403.03
	229.94
	
	
	9
	13
	23
	1793.61
	61.05
	9.09
	

	2
	20
	22
	79246.58
	430.32
	281.55
	
	
	11
	13
	23
	69913.96
	317.23
	271.11
	

	4
	20
	22
	12387.18
	91.77
	108.57
	
	
	13
	13
	23
	1954.02
	60.12
	49.91
	

	6
	20
	22
	660.21
	41.8
	10.6
	
	
	1
	15
	23
	1671.37
	46.63
	37.27
	

	8
	20
	22
	11519.72
	85.64
	106.3
	
	
	3
	15
	23
	17965.75
	174.68
	141.19
	

	10
	20
	22
	2666.88
	45.45
	40.88
	
	
	5
	15
	23
	46107
	231.55
	221.16
	

	12
	20
	22
	14433.59
	228.94
	122.7
	
	
	7
	15
	23
	28699.92
	157.8
	173.6
	

	14
	20
	22
	111201.3
	525.71
	331.88
	
	
	9
	15
	23
	2348.73
	40.17
	45.77
	

	16
	20
	22
	8873.28
	85.64
	85.94
	
	
	11
	15
	23
	8048.14
	122.1
	81.03
	

	18
	20
	22
	7179.06
	126.34
	83.96
	
	
	13
	15
	23
	73249.05
	610.49
	275.77
	

	20
	20
	22
	25830.44
	255.26
	154
	
	
	15
	15
	23
	363.36
	51.8
	12.32
	

	0
	22
	22
	1312061
	13041.7
	1104.01
	
	
	1
	17
	23
	12884.61
	101.75
	111.65
	

	2
	22
	22
	2564.77
	80.92
	45.8
	
	
	3
	17
	23
	19951.04
	204.36
	143.96
	

	4
	22
	22
	2592.23
	74.77
	50.15
	
	
	5
	17
	23
	37018.27
	197.09
	190.54
	

	6
	22
	22
	30783.58
	305.52
	181.62
	
	
	7
	17
	23
	10355.56
	78.22
	103.92
	

	8
	22
	22
	45973.38
	393.68
	212.97
	
	
	9
	17
	23
	25344.89
	207.87
	155.05
	

	10
	22
	22
	27587.39
	215.9
	155.79
	
	
	11
	17
	23
	45515.88
	236.28
	213.06
	

	12
	22
	22
	535035.9
	2934.99
	722.61
	
	
	13
	17
	23
	4211.38
	55.69
	65.23
	

	14
	22
	22
	101017.5
	664.61
	316.51
	
	
	15
	17
	23
	282.63
	37.38
	8.68
	

	16
	22
	22
	30119.95
	245
	170.14
	
	
	17
	17
	23
	9432.48
	237.92
	94.27
	

	18
	22
	22
	4748.54
	99.69
	73.92
	
	
	1
	19
	23
	46828.09
	292.6
	217.61
	

	20
	22
	22
	23137.27
	240.83
	148.86
	
	
	3
	19
	23
	105623.6
	514.08
	326.87
	

	22
	22
	22
	28517.61
	508.89
	165.79
	
	
	5
	19
	23
	1702.38
	44.3
	31.07
	

	1
	1
	23
	127375.2
	750.42
	370.29
	
	
	7
	19
	23
	1061.32
	41.8
	32.65
	

	1
	3
	23
	31479.68
	232.37
	180.84
	
	
	9
	19
	23
	36374.67
	199.35
	185.19
	

	3
	3
	23
	41523.62
	290.87
	204.83
	
	
	11
	19
	23
	62.98
	39.43
	0.78
	

	1
	5
	23
	33170.34
	159.93
	191.03
	
	
	13
	19
	23
	748.55
	45.79
	25.18
	

	3
	5
	23
	3320.21
	32.76
	64.97
	
	
	15
	19
	23
	70813.56
	339.9
	259.81
	

	5
	5
	23
	2490.5
	45.69
	55.11
	
	
	17
	19
	23
	22628.25
	138.69
	153.91
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	21
	23
	82935.67
	583.6
	275.5
	
	
	2
	14
	24
	43285.35
	217.17
	208.19
	

	3
	21
	23
	6281.12
	71.19
	78.21
	
	
	4
	14
	24
	4640.89
	55.11
	68.59
	

	5
	21
	23
	54991.32
	289.17
	237.71
	
	
	6
	14
	24
	6894.39
	60.81
	78.41
	

	7
	21
	23
	12134.22
	96.66
	109.69
	
	
	8
	14
	24
	17109.71
	108.99
	135.31
	

	9
	21
	23
	38929.65
	204.37
	191.99
	
	
	10
	14
	24
	29063.99
	291.72
	166.03
	

	11
	21
	23
	149955
	672.95
	378.47
	
	
	12
	14
	24
	8674.87
	84.79
	92.08
	

	13
	21
	23
	30539.47
	176.9
	167.64
	
	
	14
	14
	24
	60610.68
	763.92
	243.52
	

	15
	21
	23
	21795.1
	139.14
	151.78
	
	
	0
	16
	24
	51536.23
	369.18
	233.84
	

	17
	21
	23
	20599.77
	133.34
	134
	
	
	2
	16
	24
	190.16
	34.44
	4.03
	

	19
	21
	23
	3036.68
	68.29
	54.1
	
	
	4
	16
	24
	4791.1
	61.05
	55.37
	

	21
	21
	23
	35552.29
	341.21
	186.06
	
	
	6
	16
	24
	7476.19
	70.58
	79.94
	

	1
	23
	23
	268545.2
	1707.49
	510.6
	
	
	8
	16
	24
	18319.7
	146.7
	130.52
	

	3
	23
	23
	20578.09
	207.7
	128.89
	
	
	10
	16
	24
	19015.9
	116.57
	137.28
	

	5
	23
	23
	3472.89
	120.42
	46.93
	
	
	12
	16
	24
	1963.45
	45.68
	42.08
	

	7
	23
	23
	1371.69
	66.46
	29.23
	
	
	14
	16
	24
	1833.96
	48.13
	35.5
	

	9
	23
	23
	1899.17
	76.76
	38.44
	
	
	16
	16
	24
	5882.78
	105.74
	80.84
	

	11
	23
	23
	277969.1
	2582.63
	517.8
	
	
	2
	18
	24
	237.36
	36.63
	11.56
	

	13
	23
	23
	14100.62
	279.05
	127.24
	
	
	4
	18
	24
	6663.43
	66.78
	80.6
	

	15
	23
	23
	4753.43
	123.36
	64.29
	
	
	6
	18
	24
	6992.19
	94.96
	68.38
	

	17
	23
	23
	49147.33
	419.08
	227.65
	
	
	8
	18
	24
	58436.34
	304.76
	243.1
	

	19
	23
	23
	882.79
	84.47
	31.91
	
	
	10
	18
	24
	11532.78
	87.36
	110.29
	

	21
	23
	23
	3157.11
	117.89
	56.06
	
	
	12
	18
	24
	11655.15
	89.41
	105.65
	

	23
	23
	23
	70497.2
	2435.65
	254.38
	
	
	14
	18
	24
	5929.56
	67.36
	76.38
	

	0
	0
	24
	340332.9
	3793.2
	598.52
	
	
	16
	18
	24
	903.64
	48.87
	30.9
	

	2
	2
	24
	184618.4
	3106.14
	443.14
	
	
	18
	18
	24
	1290.04
	78.92
	0.1
	

	0
	4
	24
	388.94
	33.23
	13.36
	
	
	0
	20
	24
	96662.24
	2080.73
	317.48
	

	2
	4
	24
	13382
	94.31
	125.13
	
	
	2
	20
	24
	1886.66
	49.15
	34.41
	

	4
	4
	24
	15835.75
	128.58
	131.85
	
	
	4
	20
	24
	9143.32
	115.08
	89.44
	

	2
	6
	24
	31909.54
	164
	177.12
	
	
	6
	20
	24
	4839.48
	68.63
	65.55
	

	4
	6
	24
	5177.49
	45.46
	77.62
	
	
	8
	20
	24
	79065.41
	402.33
	272.29
	

	6
	6
	24
	2511.43
	61.68
	12.23
	
	
	10
	20
	24
	298.31
	40.17
	16.47
	

	0
	8
	24
	14376.46
	122.07
	124.11
	
	
	12
	20
	24
	2397.67
	52.75
	51.88
	

	2
	8
	24
	1050.31
	28.55
	29.95
	
	
	14
	20
	24
	7202.43
	71.92
	80.42
	

	4
	8
	24
	4976.93
	48.87
	68.43
	
	
	16
	20
	24
	4390.61
	85.64
	54.06
	

	6
	8
	24
	1452.11
	32.11
	35.43
	
	
	18
	20
	24
	33079.71
	188.58
	181.8
	

	8
	8
	24
	31.83
	35.12
	2.97
	
	
	20
	20
	24
	10059.97
	149.37
	100.28
	

	2
	10
	24
	5017.98
	48.65
	66.16
	
	
	2
	22
	24
	1394.14
	53.2
	34.42
	

	4
	10
	24
	765.13
	26.82
	20.57
	
	
	4
	22
	24
	2778.21
	60.5
	61.46
	

	6
	10
	24
	35320.07
	179.51
	190.22
	
	
	6
	22
	24
	42845.21
	232.26
	202.81
	

	8
	10
	24
	3023.79
	50.03
	58.23
	
	
	8
	22
	24
	912.69
	54.26
	23.3
	

	10
	10
	24
	36208.85
	267.38
	195.19
	
	
	10
	22
	24
	30756.49
	178.94
	170.33
	

	0
	12
	24
	52554.56
	467.16
	221.68
	
	
	12
	22
	24
	1975.22
	65.29
	54.7
	

	2
	12
	24
	6967.28
	61.58
	90.87
	
	
	14
	22
	24
	21862.92
	167.9
	143.65
	

	4
	12
	24
	3162.72
	42.21
	58.13
	
	
	16
	22
	24
	223.72
	48.92
	9.79
	

	6
	12
	24
	18194.63
	133.13
	139.98
	
	
	18
	22
	24
	2327.85
	102.59
	47.69
	

	8
	12
	24
	51561.47
	255.84
	227.63
	
	
	20
	22
	24
	658.42
	81.4
	27.96
	

	10
	12
	24
	23525.38
	133.54
	152.26
	
	
	22
	22
	24
	25337.19
	479.4
	157.57
	

	12
	12
	24
	114988.5
	1213.9
	338.26
	
	
	0
	24
	24
	31281.74
	452.39
	175.46
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	24
	24
	9590.4
	179.17
	95.82
	
	
	5
	17
	25
	487.13
	38.37
	22.16
	

	4
	24
	24
	49940.18
	394.45
	220.85
	
	
	7
	17
	25
	24062.13
	151.72
	149.82
	

	6
	24
	24
	7803.79
	123.36
	82.48
	
	
	9
	17
	25
	7170.13
	132.27
	79.76
	

	8
	24
	24
	19055.44
	186.94
	136.37
	
	
	11
	17
	25
	7381.38
	70.93
	85.04
	

	10
	24
	24
	12716.35
	149.37
	114.56
	
	
	13
	17
	25
	22782.46
	217.08
	147.12
	

	12
	24
	24
	5347.08
	258.47
	23.99
	
	
	15
	17
	25
	39211.07
	217.15
	189.89
	

	14
	24
	24
	12281.95
	196.8
	109
	
	
	17
	17
	25
	2748.64
	83.08
	59.47
	

	16
	24
	24
	20438.17
	219.11
	148.12
	
	
	1
	19
	25
	90676.39
	435.37
	298.58
	

	18
	24
	24
	13408.64
	172.05
	119.83
	
	
	3
	19
	25
	7487.31
	74.76
	82.53
	

	20
	24
	24
	42647.43
	694.25
	207.27
	
	
	5
	19
	25
	53549.36
	486.04
	225.79
	

	1
	1
	25
	719.37
	43.47
	1.33
	
	
	7
	19
	25
	1399.88
	47.68
	34.1
	

	1
	3
	25
	53366.48
	373.65
	234.87
	
	
	9
	19
	25
	4497.22
	63.63
	55.46
	

	3
	3
	25
	7662.21
	170.36
	91.59
	
	
	11
	19
	25
	12596.17
	136.52
	110.55
	

	1
	5
	25
	1982.37
	35.51
	35.3
	
	
	13
	19
	25
	12744.74
	100.31
	113.93
	

	3
	5
	25
	72655.37
	516.62
	270.17
	
	
	15
	19
	25
	31313.2
	179.84
	166.69
	

	5
	5
	25
	27571.04
	290.84
	179.49
	
	
	17
	19
	25
	19539.06
	134.97
	144
	

	1
	7
	25
	453.57
	24.84
	19.28
	
	
	19
	19
	25
	1588.49
	91.38
	28.65
	

	3
	7
	25
	14643.62
	311.19
	108.08
	
	
	1
	21
	25
	64998.25
	356.52
	251.37
	

	5
	7
	25
	1073.2
	26.19
	33.36
	
	
	5
	21
	25
	44514.98
	310.4
	208.87
	

	7
	7
	25
	89829.43
	1663.54
	316.77
	
	
	7
	21
	25
	2863.46
	58.74
	57.38
	

	1
	9
	25
	38219.71
	309.56
	200.61
	
	
	9
	21
	25
	81241.96
	447.03
	285.2
	

	3
	9
	25
	6455.29
	54.67
	81.09
	
	
	11
	21
	25
	12861.56
	98.31
	113.05
	

	5
	9
	25
	60993.15
	634.47
	246.66
	
	
	13
	21
	25
	3895.38
	63.75
	56.92
	

	7
	9
	25
	65202.89
	295.09
	262.61
	
	
	15
	21
	25
	4296.58
	68.16
	65.06
	

	9
	9
	25
	25007.01
	458.27
	161.69
	
	
	17
	21
	25
	203.41
	55.02
	4.2
	

	1
	11
	25
	21248.43
	120.79
	157.59
	
	
	19
	21
	25
	788.39
	62.18
	12.04
	

	3
	11
	25
	39059.84
	261.21
	201.19
	
	
	21
	21
	25
	1250.72
	185.04
	42.78
	

	5
	11
	25
	187.65
	28.34
	11.62
	
	
	1
	23
	25
	4054.34
	114.46
	58.17
	

	7
	11
	25
	10457.83
	73.15
	98.28
	
	
	3
	23
	25
	75983.77
	413.16
	271.14
	

	9
	11
	25
	51384.07
	324.84
	227.83
	
	
	5
	23
	25
	233.86
	50.62
	5.71
	

	11
	11
	25
	28384.03
	203.57
	174.17
	
	
	7
	23
	25
	2395.61
	60.8
	46.97
	

	1
	13
	25
	49731.18
	239.33
	226.21
	
	
	9
	23
	25
	18650.47
	138.67
	133.52
	

	3
	13
	25
	3337.05
	43.57
	45.3
	
	
	11
	23
	25
	343.31
	52.09
	12.39
	

	5
	13
	25
	33928.29
	223.04
	181.36
	
	
	13
	23
	25
	61650.66
	318
	249.59
	

	7
	13
	25
	25170.89
	331.57
	157.64
	
	
	15
	23
	25
	2007.41
	77.16
	36.84
	

	9
	13
	25
	53029.69
	374.69
	226.36
	
	
	17
	23
	25
	270.44
	60.8
	11.96
	

	11
	13
	25
	4768.36
	58.74
	64.04
	
	
	19
	23
	25
	3512.44
	115.31
	60.35
	

	13
	13
	25
	14568.34
	141.06
	125.58
	
	
	21
	23
	25
	16003.83
	291.85
	116.72
	

	1
	15
	25
	513.39
	37.31
	10.78
	
	
	3
	25
	25
	2489.31
	95.27
	56.89
	

	3
	15
	25
	215.38
	32.11
	9.36
	
	
	5
	25
	25
	12681.28
	334.85
	111.63
	

	5
	15
	25
	3082.95
	49.02
	56.37
	
	
	7
	25
	25
	9696.67
	199.73
	87.23
	

	7
	15
	25
	98069.84
	449.75
	306.94
	
	
	9
	25
	25
	5844.91
	119.6
	79.25
	

	9
	15
	25
	15906.61
	117.02
	124.26
	
	
	11
	25
	25
	576.27
	87.23
	15.2
	

	11
	15
	25
	48749.43
	268.43
	218.62
	
	
	13
	25
	25
	22898.37
	346.62
	153.9
	

	13
	15
	25
	18647.65
	130.45
	137.06
	
	
	15
	25
	25
	15917.4
	563.98
	136.69
	

	15
	15
	25
	14162.88
	270.24
	120.22
	
	
	17
	25
	25
	5742.16
	193.12
	65.56
	

	1
	17
	25
	41310.24
	220.19
	200.9
	
	
	19
	25
	25
	3121.22
	294.13
	54.62
	

	3
	17
	25
	102611.6
	840.78
	323.97
	
	
	21
	25
	25
	41690.3
	1078.14
	206.47
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	2
	26
	23995.09
	237.95
	160.79
	
	
	16
	18
	26
	3387.31
	77.48
	30.9
	

	2
	2
	26
	39885.99
	464.21
	210.88
	
	
	18
	18
	26
	72934.77
	531.68
	264.64
	

	2
	4
	26
	24785.12
	311.22
	155.77
	
	
	2
	20
	26
	8821.53
	111.98
	87.83
	

	4
	4
	26
	732.07
	39.3
	15.86
	
	
	4
	20
	26
	351.79
	48.28
	9.99
	

	0
	6
	26
	12308.16
	114.18
	114.32
	
	
	6
	20
	26
	96242.03
	646.41
	301.67
	

	2
	6
	26
	43971.6
	310.55
	213.74
	
	
	8
	20
	26
	291.34
	46.07
	14.66
	

	4
	6
	26
	2673.42
	109.57
	9.44
	
	
	10
	20
	26
	45063.64
	249.92
	209.03
	

	6
	6
	26
	50633.02
	458.37
	243.28
	
	
	12
	20
	26
	2576.95
	59.23
	45.61
	

	2
	8
	26
	219.71
	27.32
	1.48
	
	
	14
	20
	26
	3685.91
	80.55
	54.6
	

	4
	8
	26
	4800.69
	69.53
	65.77
	
	
	16
	20
	26
	2551.47
	62.89
	51.37
	

	6
	8
	26
	104049.1
	605.81
	327.1
	
	
	18
	20
	26
	23047.85
	162.97
	148.21
	

	8
	8
	26
	1277.79
	45.69
	28.9
	
	
	20
	20
	26
	535.65
	93.39
	15.08
	

	0
	10
	26
	29720.5
	220.08
	180.54
	
	
	0
	22
	26
	4616.54
	93.39
	60.7
	

	2
	10
	26
	7655.3
	61.58
	91.9
	
	
	2
	22
	26
	25668.71
	177.41
	158.2
	

	4
	10
	26
	3766.75
	43.13
	58.8
	
	
	4
	22
	26
	14308.32
	115.71
	113.62
	

	6
	10
	26
	13169.91
	86.55
	117.76
	
	
	6
	22
	26
	23783.22
	163.66
	153.38
	

	8
	10
	26
	6455.95
	56.38
	72.88
	
	
	8
	22
	26
	87375.45
	434.35
	294.17
	

	10
	10
	26
	39630.01
	299.66
	193.3
	
	
	10
	22
	26
	3243.19
	67.08
	63.93
	

	2
	12
	26
	58869.59
	268.22
	246.72
	
	
	12
	22
	26
	9919.07
	93.16
	99.63
	

	4
	12
	26
	7025.25
	61.35
	87.28
	
	
	14
	22
	26
	6089.32
	78.9
	83.5
	

	6
	12
	26
	4840.75
	51.62
	67.36
	
	
	16
	22
	26
	10442.88
	112.37
	91.06
	

	8
	12
	26
	839.04
	33.97
	24.02
	
	
	18
	22
	26
	118.23
	60.17
	7.06
	

	10
	12
	26
	30702.58
	174
	175.92
	
	
	20
	22
	26
	17323.08
	295
	125.61
	

	12
	12
	26
	3659.67
	70.61
	58.23
	
	
	22
	22
	26
	17765.03
	400.72
	122.84
	

	0
	14
	26
	101980.8
	624.28
	318.19
	
	
	2
	24
	26
	13036.73
	177.22
	112.46
	

	2
	14
	26
	8919.77
	71.2
	98.58
	
	
	4
	24
	26
	4741.68
	77.7
	65.02
	

	4
	14
	26
	43924.63
	224.75
	208.19
	
	
	6
	24
	26
	22131.8
	161.29
	147.99
	

	6
	14
	26
	64070.54
	319.5
	244.51
	
	
	8
	24
	26
	1227.66
	61.34
	34.88
	

	8
	14
	26
	44677.29
	232.46
	209.91
	
	
	10
	24
	26
	4171.46
	72.66
	62.88
	

	10
	14
	26
	34914.49
	197.87
	183.53
	
	
	14
	24
	26
	4403.16
	78.29
	69.6
	

	12
	14
	26
	12603.24
	104.3
	107.52
	
	
	16
	24
	26
	5236.58
	101.17
	86.52
	

	14
	14
	26
	27681.77
	235.06
	169.09
	
	
	22
	24
	26
	7086.21
	415.99
	84.32
	

	2
	16
	26
	108361.8
	997.75
	329.4
	
	
	0
	26
	26
	2334.05
	140.98
	46.07
	

	4
	16
	26
	58713.68
	296.01
	244.58
	
	
	2
	26
	26
	10601.71
	214.42
	96.49
	

	6
	16
	26
	76265.8
	370.79
	271.6
	
	
	4
	26
	26
	26342.53
	283.45
	144.68
	

	8
	16
	26
	4022.54
	53.33
	59.69
	
	
	6
	26
	26
	11770.63
	173.87
	92.4
	

	10
	16
	26
	2333.62
	48.33
	44.02
	
	
	8
	26
	26
	43485.89
	380.12
	197.46
	

	12
	16
	26
	3376.17
	60.8
	60.68
	
	
	10
	26
	26
	4268.13
	118.33
	66.3
	

	14
	16
	26
	55514.14
	291.29
	225.46
	
	
	12
	26
	26
	16338.23
	493.47
	119.88
	

	16
	16
	26
	28646.79
	337.81
	151.45
	
	
	14
	26
	26
	46729.42
	687.45
	221.25
	

	0
	18
	26
	38134.04
	311.4
	190.05
	
	
	18
	26
	26
	28060.62
	645.73
	161.3
	

	2
	18
	26
	30889.83
	260.34
	169.55
	
	
	20
	26
	26
	27854.43
	791.37
	162.97
	

	4
	18
	26
	11752.08
	96.17
	107.05
	
	
	1
	1
	27
	12709.31
	122.07
	119.28
	

	6
	18
	26
	3626.16
	66.14
	60.65
	
	
	1
	3
	27
	19490.37
	124.5
	143.19
	

	8
	18
	26
	68987.74
	538.6
	253.41
	
	
	3
	3
	27
	35269.1
	245.02
	185.03
	

	10
	18
	26
	8231.3
	81.48
	89.18
	
	
	1
	5
	27
	4499.58
	65.29
	68.02
	

	12
	18
	26
	13976.35
	110.38
	116.3
	
	
	3
	5
	27
	268.7
	27.09
	18.11
	

	14
	18
	26
	5209.74
	68.57
	67.42
	
	
	5
	5
	27
	298726.8
	1700.24
	564.71
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	7
	27
	81870.81
	766.92
	295.33
	
	
	19
	19
	27
	1637.28
	99.69
	30.98
	

	3
	7
	27
	50154.97
	276.5
	230.26
	
	
	1
	21
	27
	36311.25
	270.14
	189.09
	

	5
	7
	27
	26918.64
	194.19
	161.34
	
	
	3
	21
	27
	7018.75
	85.19
	82.99
	

	7
	7
	27
	5143.79
	152.73
	68.32
	
	
	5
	21
	27
	716.38
	53.43
	26.79
	

	1
	9
	27
	5084.7
	66.98
	72.27
	
	
	7
	21
	27
	13835.59
	151.21
	114.88
	

	3
	9
	27
	32965.83
	166.36
	180.38
	
	
	9
	21
	27
	1273.17
	62.18
	30.78
	

	5
	9
	27
	19901.19
	132.28
	140.31
	
	
	11
	21
	27
	1536.64
	57.22
	43.36
	

	7
	9
	27
	2146.55
	38.86
	44.58
	
	
	13
	21
	27
	490.81
	58.74
	18.3
	

	9
	9
	27
	24868.06
	193.14
	152.84
	
	
	15
	21
	27
	0.6
	54.91
	0.26
	

	1
	11
	27
	55103.72
	314.67
	236.72
	
	
	17
	21
	27
	4778.98
	83.09
	69.13
	

	3
	11
	27
	12081.52
	82
	107.23
	
	
	19
	21
	27
	2101.23
	111.32
	47.09
	

	5
	11
	27
	77246.44
	342.78
	276.45
	
	
	21
	21
	27
	2832.19
	293.57
	45.51
	

	7
	11
	27
	1556.45
	76.31
	11.12
	
	
	1
	23
	27
	2975.63
	71.19
	49.7
	

	9
	11
	27
	11244.23
	80.65
	110.85
	
	
	3
	23
	27
	3129.55
	67.36
	51.92
	

	11
	11
	27
	117.26
	45.69
	5.62
	
	
	5
	23
	27
	2422.88
	91.57
	44.6
	

	1
	13
	27
	2653
	44.59
	48.94
	
	
	7
	23
	27
	31689.66
	275.6
	168.85
	

	3
	13
	27
	2661.48
	87.91
	53.94
	
	
	9
	23
	27
	14643.24
	127.19
	130.34
	

	5
	13
	27
	4777.24
	61.05
	55.19
	
	
	11
	23
	27
	15599.11
	128.74
	119.76
	

	7
	13
	27
	33751.53
	181.53
	180.43
	
	
	13
	23
	27
	8808.31
	102.55
	98.59
	

	9
	13
	27
	63335.74
	305.51
	251.9
	
	
	15
	23
	27
	3698.76
	80.57
	60.25
	

	11
	13
	27
	1935.52
	46.86
	38.89
	
	
	17
	23
	27
	7669.86
	319.12
	89.32
	

	13
	13
	27
	4057.16
	85.08
	58.09
	
	
	19
	23
	27
	2847.25
	225.54
	47.78
	

	1
	15
	27
	3619.59
	51.36
	60.83
	
	
	21
	23
	27
	6386.7
	368.55
	78.19
	

	3
	15
	27
	146790
	939.4
	377.33
	
	
	1
	25
	27
	5968.08
	96.59
	68.36
	

	5
	15
	27
	41773.64
	214.07
	203.98
	
	
	3
	25
	27
	20894.89
	234.03
	136.22
	

	7
	15
	27
	53582.01
	280.57
	228.58
	
	
	5
	25
	27
	26391.7
	187.64
	151.13
	

	9
	15
	27
	14604.54
	112.33
	116.15
	
	
	7
	25
	27
	12855.5
	119.62
	111.11
	

	11
	15
	27
	337.08
	43.26
	15.11
	
	
	9
	25
	27
	3605
	75.34
	55.53
	

	13
	15
	27
	21453.68
	159.42
	141.31
	
	
	11
	25
	27
	715.36
	66.69
	11.54
	

	15
	15
	27
	40120.64
	713.84
	173.21
	
	
	13
	25
	27
	9842.83
	138.12
	104.32
	

	1
	17
	27
	40447.28
	330.17
	196.07
	
	
	19
	25
	27
	38239.5
	673.27
	194.59
	

	3
	17
	27
	1859.26
	56.81
	38.58
	
	
	21
	25
	27
	42046.19
	1420.04
	197.89
	

	5
	17
	27
	213995.9
	968.44
	452.71
	
	
	1
	27
	27
	10309.27
	205.61
	98.43
	

	7
	17
	27
	71872.75
	363.73
	269.56
	
	
	3
	27
	27
	17290.9
	251.29
	114.75
	

	9
	17
	27
	0.38
	40.96
	0.14
	
	
	5
	27
	27
	256174.9
	3208.31
	488.46
	

	11
	17
	27
	9531.36
	86.16
	91.34
	
	
	7
	27
	27
	10365.81
	237.92
	95.84
	

	13
	17
	27
	14801.62
	116.52
	124.3
	
	
	9
	27
	27
	86088.66
	757.23
	289.86
	

	15
	17
	27
	67792.27
	356.11
	252.83
	
	
	11
	27
	27
	36919.19
	1075.16
	183.64
	

	17
	17
	27
	332523.5
	2400.78
	563.97
	
	
	13
	27
	27
	4743.24
	358.33
	68.82
	

	1
	19
	27
	12204.45
	113.62
	106.58
	
	
	15
	27
	27
	6450.65
	382.15
	67.45
	

	3
	19
	27
	3208.1
	56.38
	54.36
	
	
	17
	27
	27
	46773.7
	1123.77
	211.31
	

	5
	19
	27
	771.95
	51.34
	25.23
	
	
	19
	27
	27
	19650
	974.6
	155.83
	

	7
	19
	27
	39842.46
	238.01
	197.65
	
	
	0
	0
	28
	15689.11
	264.37
	129.33
	

	9
	19
	27
	92604.09
	695.33
	306.99
	
	
	2
	2
	28
	73334.01
	457.13
	273.04
	

	11
	19
	27
	68989.38
	478.37
	256.83
	
	
	0
	4
	28
	4101.45
	73.43
	57.05
	

	13
	19
	27
	4409.42
	96.65
	71.96
	
	
	2
	4
	28
	437.89
	29.37
	18.55
	

	15
	19
	27
	52901.71
	435.92
	226.56
	
	
	4
	4
	28
	18622.29
	141.24
	139.22
	

	17
	19
	27
	26883.03
	183.61
	155.83
	
	
	2
	6
	28
	9228.9
	67.83
	94.9
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6
	28
	3140.31
	41.8
	56.44
	
	
	12
	20
	28
	9016.64
	114.52
	97.13
	

	6
	6
	28
	853025.4
	5948.03
	934.71
	
	
	14
	20
	28
	24480.17
	173.51
	157.67
	

	0
	8
	28
	147246.5
	861.42
	392.47
	
	
	16
	20
	28
	65093.81
	647.13
	250.28
	

	2
	8
	28
	21749.45
	179.78
	154.65
	
	
	18
	20
	28
	1845.28
	78.46
	38.99
	

	4
	8
	28
	63274.36
	280.2
	251.21
	
	
	2
	22
	28
	5828.58
	84.79
	67.23
	

	6
	8
	28
	8963.11
	69.72
	96.69
	
	
	4
	22
	28
	797.39
	60.9
	18.76
	

	8
	8
	28
	392.42
	47.63
	20.8
	
	
	6
	22
	28
	53196.28
	547.87
	221.95
	

	2
	10
	28
	68264.7
	318.22
	270.68
	
	
	8
	22
	28
	2576.56
	85.64
	60.08
	

	6
	10
	28
	14347.86
	91.63
	120.64
	
	
	10
	22
	28
	19106.3
	148.15
	132.74
	

	8
	10
	28
	15214.57
	130.58
	124.72
	
	
	12
	22
	28
	675.11
	97.51
	27.65
	

	10
	10
	28
	34278.41
	263.59
	187.59
	
	
	14
	22
	28
	956.77
	66.49
	35.81
	

	0
	12
	28
	208929.5
	1235.08
	456.83
	
	
	16
	22
	28
	817.11
	82.23
	30.45
	

	2
	12
	28
	37245.29
	194.31
	196.51
	
	
	18
	22
	28
	18444.58
	299.22
	136.86
	

	4
	12
	28
	33622.67
	176.26
	171.55
	
	
	22
	22
	28
	26855.33
	2596.74
	165.77
	

	6
	12
	28
	7410.03
	66.69
	83.42
	
	
	0
	24
	28
	830.67
	97.55
	34.46
	

	8
	12
	28
	41359.65
	236.28
	205.9
	
	
	2
	24
	28
	39723.01
	249.87
	189.64
	

	10
	12
	28
	23109.86
	136.33
	148.72
	
	
	4
	24
	28
	13812.79
	127.65
	113.97
	

	12
	12
	28
	5021.64
	89.23
	70.22
	
	
	6
	24
	28
	691.79
	67.86
	21.78
	

	2
	14
	28
	66849.01
	319.88
	258.36
	
	
	8
	24
	28
	527.71
	68.87
	14.88
	

	4
	14
	28
	16847.19
	112.16
	122.39
	
	
	10
	24
	28
	14329.49
	129.91
	118.71
	

	6
	14
	28
	547.09
	41.35
	12.91
	
	
	12
	24
	28
	53407.22
	330.15
	233.99
	

	8
	14
	28
	4344.9
	98.36
	65.02
	
	
	14
	24
	28
	10378.49
	369.69
	102.94
	

	10
	14
	28
	12269.71
	104.8
	106.68
	
	
	20
	24
	28
	47846.18
	1781.78
	217.51
	

	12
	14
	28
	20301.46
	168.74
	136.02
	
	
	2
	26
	28
	22976.61
	176.38
	144.5
	

	14
	14
	28
	85157.03
	652.27
	284.99
	
	
	4
	26
	28
	17818.91
	165.13
	122.72
	

	0
	16
	28
	231897.9
	1418.01
	482.42
	
	
	6
	26
	28
	54107.79
	319.42
	217.99
	

	4
	16
	28
	70025.45
	346.14
	260.95
	
	
	8
	26
	28
	13241.45
	248.44
	109.59
	

	6
	16
	28
	8954.12
	81.48
	86.79
	
	
	10
	26
	28
	854.53
	99.97
	33.36
	

	8
	16
	28
	25825.06
	162.21
	165
	
	
	12
	26
	28
	883.58
	136.55
	23.47
	

	10
	16
	28
	301.09
	45.29
	24.1
	
	
	14
	26
	28
	32498.06
	459.69
	178.74
	

	12
	16
	28
	3219.4
	62.27
	45.86
	
	
	16
	26
	28
	4427.02
	296.76
	60.4
	

	14
	16
	28
	12594.88
	106.04
	109.72
	
	
	18
	26
	28
	4880.22
	366.7
	67.17
	

	16
	16
	28
	553197
	3449.09
	729.76
	
	
	0
	28
	28
	3063.63
	276.1
	74.76
	

	2
	18
	28
	7788.88
	97.51
	69.31
	
	
	2
	28
	28
	7373.93
	216.63
	92.63
	

	4
	18
	28
	8668.22
	82.87
	92.81
	
	
	4
	28
	28
	215703.1
	1801.77
	457.13
	

	6
	18
	28
	298740.3
	1805.52
	538.27
	
	
	6
	28
	28
	9095.33
	320.16
	106.49
	

	8
	18
	28
	1030.58
	53.43
	31.15
	
	
	8
	28
	28
	31704.25
	433.99
	166.94
	

	10
	18
	28
	1150.83
	56.11
	24.8
	
	
	12
	28
	28
	85322.82
	1325.93
	300.33
	

	12
	18
	28
	807.48
	56.38
	33.88
	
	
	16
	28
	28
	123106.2
	4808.12
	361.34
	

	14
	18
	28
	5781.67
	79.22
	73.9
	
	
	1
	1
	29
	286.39
	39.3
	8.7
	

	16
	18
	28
	9759.7
	110.68
	86.83
	
	
	1
	3
	29
	445.9
	31.49
	9.28
	

	18
	18
	28
	67660.06
	548.44
	268.31
	
	
	3
	3
	29
	21058.37
	153.71
	139.67
	

	0
	20
	28
	128949.8
	1031.66
	359.36
	
	
	1
	5
	29
	8975.74
	65.84
	97.41
	

	2
	20
	28
	12623.37
	128.88
	109.52
	
	
	3
	5
	29
	488.36
	32.31
	6.6
	

	4
	20
	28
	4993.51
	73.34
	60.19
	
	
	5
	5
	29
	193267
	1111.15
	433.95
	

	6
	20
	28
	2000.02
	73.77
	46.7
	
	
	1
	7
	29
	697.44
	32.76
	15.81
	

	8
	20
	28
	246940
	1113.95
	495.54
	
	
	3
	7
	29
	68207.38
	580.19
	261.13
	

	10
	20
	28
	11037.74
	104.98
	106.04
	
	
	5
	7
	29
	30218.21
	223.69
	170.33
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	29
	108383.7
	656.75
	341.97
	
	
	5
	21
	29
	5552.16
	88.32
	70.53
	

	1
	9
	29
	12498.7
	87.36
	104.76
	
	
	7
	21
	29
	6001.8
	135.66
	80.17
	

	3
	9
	29
	53714.06
	256.99
	239.19
	
	
	9
	21
	29
	19544.94
	149.52
	144.07
	

	5
	9
	29
	22037.86
	173.83
	142.46
	
	
	11
	21
	29
	2970.47
	78.37
	54.94
	

	7
	9
	29
	1484.55
	52.91
	17.27
	
	
	13
	21
	29
	1411.21
	66.69
	29.68
	

	9
	9
	29
	36705.91
	274.2
	191.56
	
	
	15
	21
	29
	1440.7
	71.73
	39.85
	

	1
	11
	29
	34685.82
	182.1
	178.2
	
	
	17
	21
	29
	3029.77
	126.8
	55.22
	

	3
	11
	29
	1621.94
	67.83
	22.64
	
	
	19
	21
	29
	898.37
	210.66
	20.82
	

	5
	11
	29
	65797.96
	324.21
	257.39
	
	
	1
	23
	29
	4114.42
	82.47
	63.77
	

	7
	11
	29
	6701.54
	69.53
	80.7
	
	
	3
	23
	29
	18924.56
	157.5
	128.61
	

	9
	11
	29
	7032.16
	70.23
	85.43
	
	
	5
	23
	29
	9014.06
	100.19
	87.61
	

	11
	11
	29
	5558.78
	87.23
	74.38
	
	
	7
	23
	29
	59899.61
	452.05
	244.01
	

	1
	13
	29
	57725.31
	278.29
	241.72
	
	
	9
	23
	29
	10088.99
	113.8
	98.53
	

	3
	13
	29
	5293.5
	60.5
	69.56
	
	
	11
	23
	29
	13569.7
	133.24
	116.51
	

	5
	13
	29
	2594.6
	47.28
	47.9
	
	
	13
	23
	29
	398.89
	87.88
	11.5
	

	7
	13
	29
	20446.76
	125.73
	140.19
	
	
	17
	23
	29
	15712.81
	366.31
	124.53
	

	9
	13
	29
	1624.81
	48.4
	27.89
	
	
	19
	23
	29
	10056.63
	337.01
	93.43
	

	11
	13
	29
	1287.92
	45.45
	31.55
	
	
	21
	23
	29
	7613.57
	682.67
	92.52
	

	13
	13
	29
	24421.19
	217.83
	149.29
	
	
	1
	25
	29
	1124.45
	70.92
	27.86
	

	1
	15
	29
	32452.51
	178.41
	178.97
	
	
	3
	25
	29
	4968.29
	100.38
	64.35
	

	3
	15
	29
	41877.83
	213.05
	205.96
	
	
	5
	25
	29
	22720.57
	184.01
	159.27
	

	5
	15
	29
	4160.81
	138.9
	40.93
	
	
	7
	25
	29
	283.35
	75.27
	5.76
	

	7
	15
	29
	9076.81
	82.35
	91.72
	
	
	9
	25
	29
	554.93
	95.68
	13.46
	

	9
	15
	29
	1954.95
	56.81
	38.46
	
	
	11
	25
	29
	403.73
	124.91
	21.51
	

	11
	15
	29
	552.13
	51.2
	4.39
	
	
	13
	25
	29
	62386.08
	588.61
	242.74
	

	13
	15
	29
	3060.2
	108.53
	50.46
	
	
	15
	25
	29
	5306.59
	256.36
	65.99
	

	15
	15
	29
	5912.45
	122.48
	67.42
	
	
	19
	25
	29
	24391.41
	792.55
	158.14
	

	1
	17
	29
	31011.07
	212.89
	179.87
	
	
	1
	27
	29
	983.51
	106.27
	38.23
	

	3
	17
	29
	4051.99
	88.16
	53.23
	
	
	3
	27
	29
	1256.58
	123.05
	37.15
	

	5
	17
	29
	120918.2
	558.58
	339.62
	
	
	5
	27
	29
	55903.47
	427.55
	227.7
	

	7
	17
	29
	59587
	311.59
	235.78
	
	
	7
	27
	29
	2078.52
	169.58
	41.65
	

	9
	17
	29
	1636.86
	56.28
	27.92
	
	
	9
	27
	29
	13466.15
	229.55
	109.25
	

	11
	17
	29
	15344.92
	124.08
	117.85
	
	
	11
	27
	29
	37029.95
	455.97
	191.97
	

	13
	17
	29
	4692.62
	76.58
	66.99
	
	
	13
	27
	29
	1224.62
	220.92
	34.21
	

	15
	17
	29
	48628.2
	491.88
	211.29
	
	
	15
	27
	29
	2139.72
	263.05
	56.22
	

	17
	17
	29
	139324.2
	2034
	378.26
	
	
	17
	27
	29
	15774.34
	1703.66
	130.72
	

	1
	19
	29
	24574.19
	155.21
	154.18
	
	
	1
	29
	29
	4215.67
	254.82
	56.06
	

	3
	19
	29
	13137.11
	103.45
	96.05
	
	
	3
	29
	29
	6061.52
	276.09
	70.05
	

	5
	19
	29
	18661.58
	127.56
	139.73
	
	
	5
	29
	29
	41715.16
	695.88
	206.48
	

	7
	19
	29
	7576.66
	97.83
	87.36
	
	
	9
	29
	29
	13596.49
	572
	123.55
	

	9
	19
	29
	61392.52
	357.96
	244.9
	
	
	11
	29
	29
	3014.9
	559.6
	57.75
	

	11
	19
	29
	16967.05
	138.05
	121.61
	
	
	13
	29
	29
	2472.16
	693.17
	58.82
	

	13
	19
	29
	11382.33
	114.15
	113.23
	
	
	0
	2
	30
	13898.42
	124.41
	115.06
	

	15
	19
	29
	25613.89
	339.19
	152.09
	
	
	2
	2
	30
	601.37
	49.84
	27.14
	

	17
	19
	29
	2224.95
	78.29
	46.42
	
	
	2
	4
	30
	1174.84
	37.38
	14.74
	

	19
	19
	29
	5676.54
	215.88
	72.61
	
	
	4
	4
	30
	658.93
	51.8
	17.31
	

	1
	21
	29
	102.16
	52.62
	1.81
	
	
	0
	6
	30
	15155.11
	173.3
	118.56
	

	3
	21
	29
	1538.92
	65.84
	33.16
	
	
	2
	6
	30
	2139.63
	41.55
	44.82
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6
	30
	3547.23
	47.54
	64.78
	
	
	10
	20
	30
	13097.23
	122.95
	109.04
	

	6
	6
	30
	62813.92
	411.31
	255.62
	
	
	14
	20
	30
	2426.89
	76.98
	50.37
	

	2
	8
	30
	19216.96
	116.35
	138.62
	
	
	16
	20
	30
	10333.67
	172.1
	102.33
	

	4
	8
	30
	24220.74
	132.39
	154.96
	
	
	18
	20
	30
	26377.84
	607.16
	166.01
	

	6
	8
	30
	46386.96
	316.34
	210.89
	
	
	20
	20
	30
	2739.69
	479.74
	49.47
	

	8
	8
	30
	1306.66
	64.62
	28.47
	
	
	0
	22
	30
	15991.23
	184.54
	126.58
	

	0
	10
	30
	3763.92
	74.42
	75.13
	
	
	2
	22
	30
	368.53
	67.46
	5.06
	

	2
	10
	30
	14079.6
	109.57
	114.73
	
	
	4
	22
	30
	10194.78
	112.09
	95.33
	

	4
	10
	30
	13629.47
	93.68
	113.47
	
	
	6
	22
	30
	34019.8
	224.47
	181.59
	

	6
	10
	30
	13212.14
	92.13
	114.92
	
	
	8
	22
	30
	25393.18
	199.64
	152
	

	8
	10
	30
	2727.12
	51.08
	43.16
	
	
	10
	22
	30
	4607.97
	91.35
	65.75
	

	10
	10
	30
	3039.16
	76.76
	51.56
	
	
	14
	22
	30
	5851.08
	161.22
	79.04
	

	2
	12
	30
	40452.07
	206.14
	200.68
	
	
	16
	22
	30
	28315.93
	444.26
	173.04
	

	4
	12
	30
	14384.19
	111.93
	113.27
	
	
	20
	22
	30
	12909.94
	449.87
	108.84
	

	6
	12
	30
	19599.61
	123.25
	138.14
	
	
	22
	22
	30
	3350.8
	659.34
	73.42
	

	8
	12
	30
	10116.8
	82.95
	98.67
	
	
	2
	24
	30
	1650.38
	79.77
	39.9
	

	10
	12
	30
	23090.63
	137.72
	150.29
	
	
	4
	24
	30
	28322.93
	199.72
	172.12
	

	12
	12
	30
	869.6
	85.18
	15.26
	
	
	6
	24
	30
	7369
	222.15
	83.31
	

	0
	14
	30
	37029.95
	279.3
	187.46
	
	
	8
	24
	30
	19567.37
	518.94
	137.48
	

	2
	14
	30
	69665.65
	332.63
	261.63
	
	
	10
	24
	30
	5159.36
	129.49
	73
	

	4
	14
	30
	68300.81
	591.17
	245.61
	
	
	12
	24
	30
	3204.49
	165.34
	54.66
	

	6
	14
	30
	17568.08
	120.98
	134.74
	
	
	14
	24
	30
	2153.56
	193.44
	49.8
	

	8
	14
	30
	20851.9
	132.76
	138.15
	
	
	16
	24
	30
	1847.04
	357.19
	35.27
	

	10
	14
	30
	675.69
	50.38
	17.34
	
	
	0
	26
	30
	68503.06
	866.73
	253.85
	

	12
	14
	30
	27573.67
	173.21
	164.77
	
	
	4
	26
	30
	54124.6
	436.89
	230.39
	

	14
	14
	30
	10696.97
	261.42
	98.17
	
	
	6
	26
	30
	15723.27
	238.56
	122.85
	

	2
	16
	30
	22678.77
	141.53
	141.22
	
	
	8
	26
	30
	12704.51
	263.43
	102.04
	

	4
	16
	30
	5424.24
	122.1
	68.64
	
	
	10
	26
	30
	3037.17
	184.67
	49.49
	

	6
	16
	30
	266.17
	48.13
	20.79
	
	
	12
	26
	30
	11960.59
	351.88
	103.47
	

	8
	16
	30
	1194.06
	53.43
	33.15
	
	
	14
	26
	30
	19696.07
	518.95
	141.98
	

	10
	16
	30
	1021.7
	59.32
	24.64
	
	
	16
	26
	30
	21954.66
	743.46
	154.52
	

	12
	16
	30
	13699.11
	117.09
	116.25
	
	
	2
	28
	30
	3689.15
	185.95
	58.14
	

	14
	16
	30
	40229.38
	242.94
	202.02
	
	
	4
	28
	30
	6990.41
	239.11
	86.29
	

	16
	16
	30
	2905.11
	108.67
	59.81
	
	
	6
	28
	30
	19182.53
	335
	142.69
	

	0
	18
	30
	18928.16
	195.72
	127.44
	
	
	12
	28
	30
	7370.04
	924.56
	95.71
	

	2
	18
	30
	10648.67
	93.16
	102.41
	
	
	0
	30
	30
	9345.7
	804.8
	93.36
	

	4
	18
	30
	12290.62
	104.24
	106.1
	
	
	4
	30
	30
	23611.79
	1140.48
	170.96
	

	6
	18
	30
	372.39
	55.69
	15.23
	
	
	6
	30
	30
	4699.37
	606.62
	74.17
	

	8
	18
	30
	28539.11
	179.72
	163.94
	
	
	1
	1
	31
	2374.84
	62.31
	49.8
	

	10
	18
	30
	4905.64
	83.38
	65.56
	
	
	1
	3
	31
	39693.44
	193.93
	199.91
	

	12
	18
	30
	2927.34
	75.6
	43.28
	
	
	3
	3
	31
	338.81
	117.48
	9.62
	

	14
	18
	30
	2648.29
	76.98
	47.79
	
	
	1
	5
	31
	26.88
	34.44
	2.92
	

	16
	18
	30
	381.32
	68.79
	17.27
	
	
	3
	5
	31
	39221.23
	189.2
	196.85
	

	18
	18
	30
	20170.48
	986.96
	141.02
	
	
	5
	5
	31
	22917.92
	240.88
	152.35
	

	2
	20
	30
	3712.84
	68.07
	52.33
	
	
	1
	7
	31
	2061.42
	61.8
	36.15
	

	4
	20
	30
	762.2
	59.94
	25.76
	
	
	3
	7
	31
	3151.63
	49.28
	52.48
	

	6
	20
	30
	6129.23
	81.24
	74.72
	
	
	5
	7
	31
	11630.2
	86.82
	105.93
	

	8
	20
	30
	335.56
	60.9
	12.79
	
	
	7
	7
	31
	134356.7
	835.04
	364.97
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	9
	31
	7339.79
	93.27
	76.34
	
	
	11
	21
	31
	8921.87
	124.49
	92.21
	

	3
	9
	31
	3697.04
	51.61
	54.66
	
	
	13
	21
	31
	627.04
	125.25
	7.78
	

	5
	9
	31
	6953.94
	68.26
	75.71
	
	
	15
	21
	31
	17033.44
	493.5
	131.47
	

	7
	9
	31
	18524.77
	115.94
	136.56
	
	
	17
	21
	31
	2711.89
	275.3
	50.18
	

	9
	9
	31
	30236.35
	245.11
	165.22
	
	
	21
	21
	31
	6875.31
	1650.72
	93.61
	

	1
	11
	31
	17705.4
	112.95
	141.02
	
	
	1
	23
	31
	1884.14
	77.79
	42.59
	

	3
	11
	31
	84487.02
	408.12
	283.93
	
	
	3
	23
	31
	19549.04
	339.18
	134.96
	

	5
	11
	31
	131.99
	42.94
	2.7
	
	
	5
	23
	31
	491.76
	79.67
	25.19
	

	7
	11
	31
	22921.62
	154.24
	149.56
	
	
	7
	23
	31
	8492.15
	145.84
	86.26
	

	9
	11
	31
	8524.63
	131.44
	77.46
	
	
	9
	23
	31
	8651.46
	159.21
	93.15
	

	11
	11
	31
	7511.2
	110.02
	85.79
	
	
	11
	23
	31
	873.67
	140.91
	22.98
	

	1
	13
	31
	44621.02
	259.51
	207.86
	
	
	13
	23
	31
	55315.76
	685.27
	231.05
	

	3
	13
	31
	417.74
	45.39
	4.88
	
	
	15
	23
	31
	19695.16
	528.85
	136.04
	

	5
	13
	31
	38167.14
	262.05
	193.91
	
	
	19
	23
	31
	4903.83
	1280.61
	75.96
	

	7
	13
	31
	6968.64
	115.31
	85.6
	
	
	1
	25
	31
	31414.72
	414.67
	179.47
	

	9
	13
	31
	14937.21
	111.11
	115.45
	
	
	3
	25
	31
	8851.29
	150.43
	93.49
	

	11
	13
	31
	21827.96
	143.84
	150.24
	
	
	5
	25
	31
	11594.48
	195.39
	103.85
	

	13
	13
	31
	4190.95
	103.84
	64.05
	
	
	7
	25
	31
	13081.41
	209.92
	115.37
	

	1
	15
	31
	562.43
	48.94
	14.24
	
	
	9
	25
	31
	6114.06
	262
	76.68
	

	3
	15
	31
	4202.29
	63.1
	61.49
	
	
	11
	25
	31
	34699.08
	641.48
	176.99
	

	5
	15
	31
	9463.81
	90.98
	94.65
	
	
	13
	25
	31
	30316.31
	875.12
	169.88
	

	7
	15
	31
	32659.55
	197.37
	179.97
	
	
	15
	25
	31
	7320.67
	439.76
	82.74
	

	9
	15
	31
	2345.22
	67.18
	48.12
	
	
	1
	27
	31
	17728.19
	251.98
	138.57
	

	11
	15
	31
	48232.94
	273.1
	212.95
	
	
	3
	27
	31
	32240.56
	437.56
	171.6
	

	13
	15
	31
	3013.69
	71.02
	48.15
	
	
	5
	27
	31
	18941.28
	985.32
	143.23
	

	15
	15
	31
	77372.39
	612.89
	270.24
	
	
	7
	27
	31
	1142.62
	252.58
	24.81
	

	1
	17
	31
	10991.39
	99.68
	101.38
	
	
	9
	27
	31
	8944.48
	538.26
	97.24
	

	3
	17
	31
	26621.76
	165.23
	160.84
	
	
	1
	29
	31
	1926.55
	309.39
	42.28
	

	5
	17
	31
	12894.56
	128.89
	115.24
	
	
	3
	29
	31
	30611.99
	782.71
	183.86
	

	7
	17
	31
	10408.25
	106.84
	103.1
	
	
	5
	29
	31
	2199.35
	419.02
	47.38
	

	9
	17
	31
	19051.89
	158.57
	128.38
	
	
	0
	0
	32
	461722.8
	4812.67
	689.28
	

	11
	17
	31
	3053.81
	76.28
	51.92
	
	
	2
	2
	32
	42437.72
	284.39
	201.89
	

	13
	17
	31
	23867.53
	177.55
	151.36
	
	
	0
	4
	32
	34437.9
	276.14
	175.71
	

	15
	17
	31
	32707.71
	262.89
	186.82
	
	
	2
	4
	32
	4091.9
	53.56
	60.48
	

	1
	19
	31
	35589.07
	209.44
	176.8
	
	
	4
	4
	32
	42684.3
	537.62
	200.6
	

	3
	19
	31
	3733.4
	68.89
	61.89
	
	
	2
	6
	32
	20347.58
	172.14
	134.13
	

	5
	19
	31
	24730.99
	173.16
	149.76
	
	
	4
	6
	32
	4872.24
	57.86
	70.5
	

	7
	19
	31
	5094.48
	84.79
	70.3
	
	
	6
	6
	32
	243.21
	54
	10.86
	

	9
	19
	31
	6055.52
	88.56
	79.22
	
	
	0
	8
	32
	17322.61
	155.68
	133.95
	

	11
	19
	31
	34942.7
	246.46
	191
	
	
	2
	8
	32
	4071.1
	54.28
	58.43
	

	13
	19
	31
	607.84
	71.19
	20.34
	
	
	4
	8
	32
	708.04
	43.91
	21.58
	

	17
	19
	31
	19017.81
	292.64
	139.36
	
	
	6
	8
	32
	6075.48
	133.97
	75.21
	

	19
	19
	31
	40537.54
	1118.97
	211.76
	
	
	8
	8
	32
	92.98
	66.07
	3.14
	

	1
	21
	31
	3044.36
	73.77
	48.69
	
	
	2
	10
	32
	57036.07
	282.41
	236.14
	

	3
	21
	31
	19117.74
	141.62
	134.02
	
	
	4
	10
	32
	316.5
	45.17
	11.51
	

	5
	21
	31
	6706.35
	95.49
	79.1
	
	
	6
	10
	32
	28596.73
	262.88
	163.94
	

	7
	21
	31
	8456.08
	104.76
	84.9
	
	
	8
	10
	32
	10117.77
	120.4
	100.99
	

	9
	21
	31
	49481.01
	333.59
	217.18
	
	
	10
	10
	32
	35989.28
	449.47
	199.78
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	12
	32
	81934.06
	669.94
	271.78
	
	
	16
	22
	32
	2687.77
	517.27
	47.74
	

	2
	12
	32
	2773.99
	54.91
	53.22
	
	
	0
	24
	32
	2290.71
	163.09
	41.67
	

	4
	12
	32
	2402.35
	59.44
	34.63
	
	
	2
	24
	32
	536.09
	101.4
	21.46
	

	6
	12
	32
	244.7
	47.54
	14.14
	
	
	4
	24
	32
	9243.49
	159.09
	96.06
	

	8
	12
	32
	87154.54
	676.01
	283.83
	
	
	6
	24
	32
	739.22
	138.65
	26.39
	

	10
	12
	32
	5266.09
	70.4
	69.4
	
	
	8
	24
	32
	522.89
	160.56
	19.36
	

	12
	12
	32
	121158.9
	1213.77
	339.15
	
	
	10
	24
	32
	737.58
	229.63
	15.12
	

	2
	14
	32
	45831.5
	248.1
	208.93
	
	
	12
	24
	32
	27209.92
	1393.23
	165.11
	

	4
	14
	32
	4009.09
	77.16
	63.38
	
	
	2
	26
	32
	4643.66
	177.31
	67.82
	

	6
	14
	32
	28034
	166.73
	160.9
	
	
	4
	26
	32
	6507.58
	260.82
	77.72
	

	8
	14
	32
	4022.45
	70.4
	63.4
	
	
	6
	26
	32
	12330.57
	389.83
	110.23
	

	10
	14
	32
	60990.93
	303.91
	239.47
	
	
	8
	26
	32
	5462.07
	774.06
	70.76
	

	12
	14
	32
	706.62
	62.07
	19.45
	
	
	10
	26
	32
	16191.62
	1031
	121.08
	

	14
	14
	32
	15915.06
	203.04
	130.89
	
	
	2
	28
	32
	8522.02
	491.92
	97.97
	

	0
	16
	32
	20168.49
	204.84
	139.61
	
	
	4
	28
	32
	16983.89
	959.67
	145.06
	

	2
	16
	32
	2071.94
	72.07
	40.66
	
	
	1
	1
	33
	198161.8
	1130.97
	439.89
	

	4
	16
	32
	1129.58
	63.1
	31.83
	
	
	1
	3
	33
	30066.04
	160.58
	168.89
	

	6
	16
	32
	890.97
	57.96
	29.92
	
	
	3
	3
	33
	31414.18
	228.38
	171.46
	

	8
	16
	32
	24389.97
	242.34
	154.43
	
	
	1
	5
	33
	792.14
	44.06
	7.46
	

	10
	16
	32
	3091.48
	71.73
	47.23
	
	
	3
	5
	33
	8773.08
	71.1
	88.02
	

	12
	16
	32
	1836.72
	75.52
	34.21
	
	
	5
	5
	33
	1545.11
	64.28
	30.34
	

	14
	16
	32
	9481.9
	156.01
	95.5
	
	
	1
	7
	33
	11303.34
	91.63
	104.03
	

	16
	16
	32
	12851.6
	326.04
	119.65
	
	
	3
	7
	33
	3758.08
	57.86
	61.12
	

	2
	18
	32
	8638.81
	91.55
	95.24
	
	
	5
	7
	33
	60976.66
	335.02
	244.93
	

	4
	18
	32
	5733.21
	80.57
	72.37
	
	
	7
	7
	33
	35861.32
	269.18
	188.06
	

	6
	18
	32
	797.48
	57.12
	32.13
	
	
	1
	9
	33
	4624.62
	65.02
	66.06
	

	8
	18
	32
	9532.8
	136.83
	96.62
	
	
	3
	9
	33
	30965.79
	176.79
	172.41
	

	10
	18
	32
	4084.77
	83.67
	70.99
	
	
	5
	9
	33
	4690.99
	63
	65.49
	

	12
	18
	32
	1265.49
	77.07
	29.1
	
	
	7
	9
	33
	4062.26
	66.69
	59.07
	

	14
	18
	32
	13355.96
	250.99
	115.13
	
	
	9
	9
	33
	509.09
	99.86
	5.42
	

	16
	18
	32
	2538.06
	172.72
	52.81
	
	
	1
	11
	33
	180523.4
	2417.85
	412.82
	

	18
	18
	32
	4889.17
	352.61
	77.85
	
	
	3
	11
	33
	22401.56
	146.21
	144.97
	

	0
	20
	32
	29520.11
	249.25
	155.76
	
	
	5
	11
	33
	60619.32
	551.39
	243.29
	

	2
	20
	32
	13331.71
	123.88
	111.41
	
	
	7
	11
	33
	2791.81
	59.94
	47.66
	

	4
	20
	32
	1968.58
	71.02
	40.37
	
	
	9
	11
	33
	2371.53
	60.8
	55.24
	

	6
	20
	32
	6050.34
	106.83
	74.41
	
	
	11
	11
	33
	363104
	2094.77
	591.89
	

	8
	20
	32
	71518.88
	444.78
	262.92
	
	
	1
	13
	33
	6995.15
	111.32
	79.8
	

	10
	20
	32
	24594.4
	256.93
	150.76
	
	
	3
	13
	33
	266.64
	53.15
	9.4
	

	12
	20
	32
	670.8
	114.38
	17.02
	
	
	5
	13
	33
	38342.55
	275.61
	192.3
	

	14
	20
	32
	1782.91
	164.27
	41.7
	
	
	7
	13
	33
	39894.25
	229.78
	200
	

	16
	20
	32
	744.09
	201.4
	28.14
	
	
	9
	13
	33
	65765.97
	463.61
	249.26
	

	2
	22
	32
	222.99
	72.66
	4.5
	
	
	11
	13
	33
	48117.58
	269.21
	213.35
	

	4
	22
	32
	1167.7
	79.21
	36.15
	
	
	13
	13
	33
	10277.83
	519.9
	108.51
	

	6
	22
	32
	13123.81
	151.58
	107.58
	
	
	1
	15
	33
	390.94
	52.82
	21.36
	

	8
	22
	32
	4220.56
	128.23
	64.65
	
	
	3
	15
	33
	106783.2
	1444.73
	323.49
	

	10
	22
	32
	68985.36
	1020.32
	254.6
	
	
	5
	15
	33
	22778.99
	315.88
	154.78
	

	12
	22
	32
	4921.18
	191.28
	62.2
	
	
	7
	15
	33
	19287.55
	138.78
	140.59
	

	14
	22
	32
	54884.89
	1053.32
	226.52
	
	
	9
	15
	33
	15313.48
	136.95
	111.33
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	15
	33
	3742.7
	80.57
	61.36
	
	
	2
	10
	34
	3819.66
	62.07
	53.77
	

	13
	15
	33
	21801.76
	165.54
	148.15
	
	
	4
	10
	34
	272.67
	49.02
	7.81
	

	15
	15
	33
	10970.89
	370.09
	103.22
	
	
	6
	10
	34
	33362.72
	189.32
	180.87
	

	1
	17
	33
	43128.06
	641.12
	201.61
	
	
	8
	10
	34
	14236.77
	115.88
	117.18
	

	3
	17
	33
	1469.8
	70.94
	42.98
	
	
	10
	10
	34
	59177.55
	441.73
	235.03
	

	5
	17
	33
	13937.63
	295.08
	114.2
	
	
	2
	12
	34
	13685.67
	139.91
	118.46
	

	7
	17
	33
	1103.72
	68.25
	33.9
	
	
	4
	12
	34
	2653.74
	63.46
	57.61
	

	9
	17
	33
	215.47
	66.04
	7.18
	
	
	6
	12
	34
	47426.73
	278.17
	212.62
	

	11
	17
	33
	19769.54
	235.73
	140.74
	
	
	8
	12
	34
	6232.69
	82.47
	75.58
	

	13
	17
	33
	1431.02
	107.49
	37.34
	
	
	10
	12
	34
	127614.1
	609.39
	351.07
	

	17
	17
	33
	14671.69
	406.52
	126.11
	
	
	12
	12
	34
	9482.46
	185.05
	113.16
	

	1
	19
	33
	5282.99
	96.14
	68.16
	
	
	0
	14
	34
	3326.17
	99.69
	62.97
	

	5
	19
	33
	11266.92
	113.85
	104.41
	
	
	2
	14
	34
	20239.17
	151.79
	148.19
	

	7
	19
	33
	43371.32
	705.58
	203.54
	
	
	4
	14
	34
	30374.3
	418.06
	171.94
	

	9
	19
	33
	42388.9
	694.55
	202.72
	
	
	6
	14
	34
	102043.1
	654.92
	325.67
	

	11
	19
	33
	2010.95
	117.01
	45.72
	
	
	8
	14
	34
	75666.38
	399.85
	274.58
	

	13
	19
	33
	774.31
	135.05
	17.04
	
	
	10
	14
	34
	27183.71
	200.92
	168.15
	

	15
	19
	33
	3616.06
	226.15
	64.56
	
	
	12
	14
	34
	8882.71
	135.52
	82.3
	

	3
	21
	33
	1548.02
	88.16
	19.95
	
	
	14
	14
	34
	37936.59
	477.28
	201.54
	

	5
	21
	33
	40931.63
	295.03
	194.4
	
	
	4
	16
	34
	7817.58
	161.95
	85.09
	

	7
	21
	33
	20921.27
	204.01
	144.98
	
	
	6
	16
	34
	7794.43
	110.23
	84.4
	

	9
	21
	33
	2685.43
	126.14
	41.66
	
	
	8
	16
	34
	1124.71
	69.72
	27.33
	

	11
	21
	33
	107817.2
	1512.51
	318.14
	
	
	10
	16
	34
	23639.8
	481.65
	159.92
	

	13
	21
	33
	1829.51
	253.39
	51.65
	
	
	12
	16
	34
	1035.8
	94.56
	31.67
	

	15
	21
	33
	24183.16
	2393.96
	137.46
	
	
	14
	16
	34
	3516.38
	126.09
	55.97
	

	1
	23
	33
	93378.18
	648.14
	294.76
	
	
	16
	16
	34
	2663.68
	276.2
	62.23
	

	3
	23
	33
	12246.1
	238.42
	105.61
	
	
	0
	18
	34
	21408.41
	719.66
	138.8
	

	7
	23
	33
	16667.57
	563.89
	137.56
	
	
	2
	18
	34
	58684.14
	989.76
	240.67
	

	9
	23
	33
	15000.48
	333.46
	121.71
	
	
	4
	18
	34
	15947.23
	152.63
	130.47
	

	11
	23
	33
	93508.98
	1549.65
	311
	
	
	6
	18
	34
	27609.14
	404.49
	161.36
	

	3
	25
	33
	5391.85
	189.72
	66.02
	
	
	8
	18
	34
	13379.2
	232.37
	114.17
	

	5
	25
	33
	10076.91
	306.49
	110.57
	
	
	10
	18
	34
	661.69
	109.06
	21.9
	

	9
	25
	33
	5416.14
	327.08
	73.68
	
	
	12
	18
	34
	2401.5
	150.84
	49.85
	

	3
	27
	33
	3697.93
	427.33
	56.23
	
	
	16
	18
	34
	17063.8
	1216.09
	149.73
	

	7
	27
	33
	6901.13
	1010.41
	94.24
	
	
	2
	20
	34
	24125.32
	388.49
	156.35
	

	0
	2
	34
	38167.66
	467.1
	193.05
	
	
	4
	20
	34
	14082.39
	169.2
	111.08
	

	2
	2
	34
	92035.74
	581.81
	300.1
	
	
	8
	20
	34
	1168.6
	114.62
	38.53
	

	2
	4
	34
	17827.66
	111.33
	130.56
	
	
	10
	20
	34
	5258.57
	191.09
	75.28
	

	4
	4
	34
	21461
	188.16
	138.72
	
	
	12
	20
	34
	11731.29
	355.26
	97.67
	

	0
	6
	34
	70072.28
	661.11
	267.95
	
	
	14
	20
	34
	15480.08
	1089.75
	125.47
	

	2
	6
	34
	11879.22
	92.07
	111.44
	
	
	0
	22
	34
	240377.4
	2146.31
	471.53
	

	4
	6
	34
	28539.52
	168.3
	165.45
	
	
	2
	22
	34
	21328.18
	252.68
	134.79
	

	6
	6
	34
	38230.8
	288.72
	190.57
	
	
	6
	22
	34
	36023.59
	375.42
	200.14
	

	2
	8
	34
	22514.13
	144.81
	143.18
	
	
	10
	22
	34
	8527.65
	858.93
	95.67
	

	4
	8
	34
	30162.05
	172.82
	171.43
	
	
	12
	22
	34
	232954.5
	4488.95
	496.52
	

	6
	8
	34
	5061.75
	72.07
	74.34
	
	
	2
	24
	34
	1898.72
	183
	35.3
	

	8
	8
	34
	26802.11
	230.31
	155.93
	
	
	4
	24
	34
	5817.26
	231.93
	85.74
	

	0
	10
	34
	268393.3
	1624.09
	506.73
	
	
	6
	24
	34
	4222.95
	358.66
	64.72
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	24
	34
	13103.45
	947.61
	126.57
	
	
	3
	19
	35
	53649.93
	403.69
	227.24
	

	0
	26
	34
	3851.66
	581.56
	60.69
	
	
	7
	19
	35
	37445.04
	354.47
	191.27
	

	2
	26
	34
	7769.29
	533.47
	91.03
	
	
	9
	19
	35
	5665.53
	179.55
	70.62
	

	4
	26
	34
	13296.17
	880.85
	130.01
	
	
	11
	19
	35
	26460.57
	487.86
	156.89
	

	6
	26
	34
	3809.88
	825.36
	95.95
	
	
	13
	19
	35
	10637.18
	848.75
	96.29
	

	1
	1
	35
	13777.17
	134.96
	121.73
	
	
	1
	21
	35
	4719.43
	167
	49.39
	

	1
	3
	35
	2624.89
	53.56
	52.32
	
	
	3
	21
	35
	21425.14
	270.95
	144.79
	

	3
	3
	35
	19323.39
	178.63
	142.68
	
	
	5
	21
	35
	1483.24
	156.34
	27.18
	

	1
	5
	35
	19672.72
	124.76
	139.34
	
	
	7
	21
	35
	1498.48
	198.27
	48.32
	

	3
	5
	35
	3890.72
	68.16
	61.8
	
	
	1
	23
	35
	23105.63
	360.05
	150.39
	

	5
	5
	35
	5318.29
	97.02
	64.18
	
	
	5
	23
	35
	3086.66
	309.37
	57.83
	

	1
	7
	35
	806.22
	52.87
	25.22
	
	
	7
	23
	35
	4368.52
	375.4
	75.32
	

	3
	7
	35
	2566.41
	80.92
	36.11
	
	
	9
	23
	35
	9498.37
	525.17
	104.22
	

	5
	7
	35
	16810.59
	127.19
	126.55
	
	
	1
	25
	35
	23267.62
	703.27
	171.63
	

	7
	7
	35
	1440.2
	82.76
	27.44
	
	
	0
	0
	36
	115297.4
	1416.67
	359.4
	

	1
	9
	35
	11112.13
	224.69
	89.77
	
	
	2
	2
	36
	16574.2
	174.47
	123.69
	

	3
	9
	35
	2290.03
	62.89
	41.15
	
	
	0
	4
	36
	297.97
	77.62
	13.23
	

	5
	9
	35
	13899.05
	195.02
	116.27
	
	
	4
	4
	36
	14034.97
	147.42
	115.75
	

	7
	9
	35
	31810.52
	205.22
	178.83
	
	
	2
	6
	36
	44303.88
	474.06
	202.97
	

	9
	9
	35
	92109.36
	694.96
	303.71
	
	
	6
	6
	36
	3433.58
	97.55
	60.59
	

	1
	11
	35
	64616.37
	991.49
	251.81
	
	
	0
	8
	36
	116752.9
	1304.86
	337.44
	

	3
	11
	35
	18335.39
	199.27
	125.73
	
	
	2
	8
	36
	5315.59
	78.9
	74
	

	5
	11
	35
	4124.16
	124.64
	60.71
	
	
	4
	8
	36
	43054.98
	234.65
	205.59
	

	7
	11
	35
	18461.78
	164.5
	135.92
	
	
	6
	8
	36
	284.2
	58.63
	13.68
	

	9
	11
	35
	4316.73
	78.46
	58.75
	
	
	8
	8
	36
	38085.53
	342.28
	198.66
	

	11
	11
	35
	19301.25
	194.71
	131.78
	
	
	2
	10
	36
	53031
	414.59
	225.94
	

	1
	13
	35
	587.86
	59.44
	27.52
	
	
	6
	10
	36
	25301.04
	172.88
	158.87
	

	3
	13
	35
	27600.82
	657.2
	169.47
	
	
	8
	10
	36
	1217.38
	65.21
	34.37
	

	5
	13
	35
	1068.65
	61.34
	31.2
	
	
	10
	10
	36
	12349.72
	170.16
	113.04
	

	7
	13
	35
	3579.24
	82.08
	54.82
	
	
	0
	12
	36
	20231.41
	201.18
	137.3
	

	9
	13
	35
	503.3
	66.69
	20.59
	
	
	2
	12
	36
	9758.17
	212.83
	96.53
	

	11
	13
	35
	585.66
	65.93
	20.84
	
	
	4
	12
	36
	13771.59
	299.32
	113.22
	

	13
	13
	35
	80754.3
	866.69
	290.99
	
	
	6
	12
	36
	387.49
	65.84
	15.67
	

	1
	15
	35
	4919.25
	115.31
	71.88
	
	
	8
	12
	36
	7617.06
	127.96
	87.28
	

	3
	15
	35
	513.78
	68.98
	20.17
	
	
	10
	12
	36
	249.13
	77.63
	15.04
	

	5
	15
	35
	2216.46
	128.88
	49.38
	
	
	12
	12
	36
	22475.8
	353.03
	144.81
	

	7
	15
	35
	12016.18
	294.23
	113.16
	
	
	2
	14
	36
	17887.63
	534.21
	139.08
	

	9
	15
	35
	4535.33
	184.84
	73.8
	
	
	4
	14
	36
	2567.29
	81.4
	53.07
	

	11
	15
	35
	9449.34
	183.15
	109.23
	
	
	6
	14
	36
	38880.79
	1599.4
	197.27
	

	13
	15
	35
	887.22
	148.06
	21.99
	
	
	10
	14
	36
	14373.28
	212.16
	118.39
	

	1
	17
	35
	870.11
	71.73
	32.25
	
	
	14
	14
	36
	5116.11
	338.52
	77.05
	

	3
	17
	35
	14058.49
	241.66
	115.08
	
	
	0
	16
	36
	16945.82
	919.39
	126.93
	

	5
	17
	35
	3402.55
	206.88
	58.5
	
	
	2
	16
	36
	1218
	93.02
	31.23
	

	7
	17
	35
	5407.01
	206.45
	66.9
	
	
	4
	16
	36
	19427.45
	324.27
	133.82
	

	9
	17
	35
	9786.09
	288.36
	93.55
	
	
	6
	16
	36
	409.46
	105.08
	15.21
	

	11
	17
	35
	28570.18
	372.83
	175.25
	
	
	8
	16
	36
	10309.14
	179.04
	94.23
	

	13
	17
	35
	3361.21
	222.02
	62.43
	
	
	12
	16
	36
	21041.16
	369.16
	151.01
	

	1
	19
	35
	7190.47
	129.98
	80.86
	
	
	14
	16
	36
	2525.9
	273.72
	52.67
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	18
	36
	6706.64
	188.23
	82.87
	
	
	5
	17
	37
	12213.03
	210.24
	98.33
	

	4
	18
	36
	1432.48
	126.82
	37.18
	
	
	7
	17
	37
	11021.92
	228.24
	95.92
	

	6
	18
	36
	9291.96
	187.78
	99.97
	
	
	9
	17
	37
	19260.64
	418.89
	140.97
	

	8
	18
	36
	2258.69
	154.06
	39.49
	
	
	13
	17
	37
	13173.95
	644.79
	115.55
	

	12
	18
	36
	8373.23
	356.9
	91.46
	
	
	3
	19
	37
	10760.85
	271.49
	98.34
	

	0
	20
	36
	1349.33
	296.65
	36.33
	
	
	5
	19
	37
	11700.2
	352.73
	111.14
	

	2
	20
	36
	980.49
	152.77
	35.7
	
	
	7
	19
	37
	26403.41
	637.68
	162.33
	

	4
	20
	36
	789.47
	157.19
	5.14
	
	
	9
	19
	37
	5000.39
	349.25
	75.94
	

	6
	20
	36
	10648.97
	243.83
	102.89
	
	
	11
	19
	37
	23948.25
	846.49
	169.45
	

	8
	20
	36
	18925.93
	474.99
	146.86
	
	
	1
	21
	37
	11380.47
	377.26
	100.28
	

	12
	20
	36
	73029.91
	4043.21
	300.98
	
	
	0
	2
	38
	509.56
	89.23
	23.9
	

	2
	22
	36
	18157.8
	380.58
	138.26
	
	
	2
	2
	38
	15644.84
	166
	121.92
	

	4
	22
	36
	7082.27
	392.38
	80.84
	
	
	2
	4
	38
	10031.75
	103.87
	100.47
	

	1
	1
	37
	9424.9
	136.89
	102.36
	
	
	4
	4
	38
	52887.02
	910.74
	225.1
	

	1
	3
	37
	10356.85
	91.47
	97.74
	
	
	0
	6
	38
	35014.45
	534.65
	186.89
	

	3
	3
	37
	10849.34
	145.21
	111.03
	
	
	2
	6
	38
	9434.08
	105.73
	94.88
	

	1
	5
	37
	1068.86
	56.5
	31.32
	
	
	4
	6
	38
	44095.3
	255.3
	210.58
	

	3
	5
	37
	43667.98
	339.22
	203.36
	
	
	6
	6
	38
	6090.03
	287.85
	81.62
	

	5
	5
	37
	41389.91
	327.89
	198.15
	
	
	2
	8
	38
	20094.85
	365.47
	140.79
	

	1
	7
	37
	13185.77
	118.83
	112.47
	
	
	4
	8
	38
	4517.39
	101.98
	62.42
	

	3
	7
	37
	50995.56
	298.32
	220.33
	
	
	6
	8
	38
	18761.07
	278.66
	130.73
	

	5
	7
	37
	1683.57
	69.36
	41.49
	
	
	0
	10
	38
	3337.24
	139.68
	53.26
	

	7
	7
	37
	2179.32
	126.3
	48.64
	
	
	2
	10
	38
	48679.01
	972.39
	216.33
	

	1
	9
	37
	50588.91
	562.28
	220.92
	
	
	4
	10
	38
	3081.51
	98.23
	55.7
	

	3
	9
	37
	1999.17
	68.73
	42.52
	
	
	6
	10
	38
	1634.31
	100.27
	43.71
	

	5
	9
	37
	32585.44
	198.78
	176.61
	
	
	10
	10
	38
	1308.39
	346.58
	18.64
	

	7
	9
	37
	2782.25
	79.77
	44.67
	
	
	2
	12
	38
	5615.15
	169.58
	78.97
	

	9
	9
	37
	2780.95
	120.24
	55.06
	
	
	4
	12
	38
	1648.68
	104.74
	41.34
	

	1
	11
	37
	1400.33
	74.04
	36.64
	
	
	6
	12
	38
	12914.79
	220.46
	107.49
	

	3
	11
	37
	44140.49
	871.8
	206.97
	
	
	8
	12
	38
	459.22
	146.38
	19.04
	

	5
	11
	37
	1500.03
	77.39
	32.96
	
	
	10
	12
	38
	674.15
	157.77
	22.51
	

	7
	11
	37
	914.35
	83.67
	22.26
	
	
	12
	12
	38
	12109.69
	398.14
	115.08
	

	9
	11
	37
	10611.64
	238.26
	97.07
	
	
	0
	14
	38
	2300.89
	181.64
	36.73
	

	3
	13
	37
	10954.65
	419.72
	106.55
	
	
	2
	14
	38
	15772.95
	234.03
	119.88
	

	5
	13
	37
	7182.8
	281.5
	84.74
	
	
	4
	14
	38
	38532.76
	641.1
	187.99
	

	7
	13
	37
	1988.02
	110
	47.49
	
	
	6
	14
	38
	4552.52
	217.91
	62.55
	

	9
	13
	37
	13611.98
	206.28
	113.66
	
	
	8
	14
	38
	19678.18
	328.92
	140.63
	

	11
	13
	37
	9557.96
	215.11
	99.81
	
	
	10
	14
	38
	4803.34
	196.61
	63.36
	

	13
	13
	37
	4725.79
	299.07
	68.68
	
	
	12
	14
	38
	2129.35
	279.97
	33.53
	

	1
	15
	37
	11204.24
	308.64
	99.37
	
	
	14
	14
	38
	12565.22
	974.56
	127.66
	

	3
	15
	37
	9152.79
	159.67
	86.85
	
	
	2
	16
	38
	19616.61
	315.13
	132.68
	

	5
	15
	37
	21327.3
	229.47
	135.41
	
	
	4
	16
	38
	9460.78
	243.18
	82.3
	

	7
	15
	37
	12740.4
	214.77
	103.81
	
	
	6
	16
	38
	148282.6
	2725.57
	376.2
	

	9
	15
	37
	3857.98
	173
	58.94
	
	
	8
	16
	38
	16976.36
	355.53
	131.32
	

	11
	15
	37
	4952.4
	218.44
	63.58
	
	
	0
	18
	38
	22302.39
	831.29
	148.41
	

	13
	15
	37
	12637.28
	331.45
	113.2
	
	
	2
	18
	38
	5025.66
	262.66
	75.83
	

	1
	17
	37
	1552.42
	128.85
	27.64
	
	
	4
	18
	38
	528.96
	286.52
	0.94
	

	3
	17
	37
	20495.86
	236.9
	139.33
	
	
	6
	18
	38
	5097.9
	355.34
	65.45
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	38
	6611.94
	810.66
	72.94
	
	
	4
	10
	40
	2659.11
	220.6
	47.83
	

	1
	1
	39
	8214.79
	145.39
	95.15
	
	
	6
	10
	40
	12963.97
	593.55
	114.62
	

	1
	3
	39
	9625.17
	117.98
	102.45
	
	
	8
	10
	40
	2970.33
	301.92
	49.14
	

	3
	3
	39
	29129.13
	887.14
	173.43
	
	
	10
	10
	40
	2384.85
	350.82
	40.05
	

	1
	5
	39
	33588.55
	420.61
	182
	
	
	2
	12
	40
	12152.58
	309.29
	106.13
	

	3
	5
	39
	5073.77
	111.19
	75.61
	
	
	4
	12
	40
	3425.34
	231.37
	47.54
	

	5
	5
	39
	104063
	1469.28
	313.05
	
	
	8
	12
	40
	10725.01
	469.16
	111.5
	

	1
	7
	39
	2532.56
	94.63
	52.36
	
	
	10
	12
	40
	3264.72
	863.52
	60.06
	

	3
	7
	39
	5947.71
	118.36
	77.81
	
	
	2
	14
	40
	22085.33
	1078.03
	147.15
	

	5
	7
	39
	45588.5
	327.84
	212.1
	
	
	4
	14
	40
	3304.64
	311.78
	52.09
	

	7
	7
	39
	4568.02
	172.34
	65.31
	
	
	1
	1
	41
	1585.58
	265.33
	23.78
	

	1
	9
	39
	75658.32
	1050.91
	277.77
	
	
	1
	3
	41
	26630.18
	305.51
	156.92
	

	3
	9
	39
	2044.51
	104.58
	37.58
	
	
	3
	3
	41
	27407.22
	1089.81
	164.97
	

	5
	9
	39
	1545.08
	120.77
	34.83
	
	
	1
	5
	41
	8538.74
	181.48
	94.33
	

	7
	9
	39
	16755.45
	240.82
	131.78
	
	
	3
	5
	41
	40216.09
	468.87
	204.44
	

	9
	9
	39
	10026.38
	599.2
	101.25
	
	
	5
	5
	41
	2116.97
	343.65
	54.61
	

	1
	11
	39
	659.03
	134.1
	22.46
	
	
	3
	7
	41
	8127.76
	246.92
	77
	

	5
	11
	39
	17823.53
	320.36
	132.27
	
	
	5
	7
	41
	23248.76
	488.15
	155.83
	

	7
	11
	39
	32876.07
	466.04
	178.76
	
	
	7
	7
	41
	3944.54
	763.66
	68.82
	

	9
	11
	39
	777.03
	194.83
	23.63
	
	
	1
	9
	41
	1071.16
	204.82
	18.65
	

	11
	11
	39
	5502.34
	286.52
	76.9
	
	
	3
	9
	41
	3000.82
	259.38
	53.66
	

	1
	13
	39
	1394.51
	158.89
	33.05
	
	
	7
	9
	41
	13901.11
	622.93
	126.72
	

	3
	13
	39
	50521.77
	1188.99
	216.49
	
	
	9
	9
	41
	1808.51
	552.19
	32.69
	

	5
	13
	39
	6302.5
	252.55
	75.31
	
	
	1
	11
	41
	2834.75
	302.46
	51.5
	

	7
	13
	39
	2297.07
	201.76
	42.15
	
	
	3
	11
	41
	1257.98
	370.08
	26.43
	

	9
	13
	39
	27980.49
	566.46
	171.33
	
	
	5
	11
	41
	4873.56
	439.91
	70.64
	

	11
	13
	39
	10572.29
	468.21
	112.4
	
	
	7
	11
	41
	16496.19
	2856.2
	152.57
	

	1
	15
	39
	6889.2
	378.16
	79.9
	
	
	1
	13
	41
	4982.1
	793.04
	80.65
	

	3
	15
	39
	23633.31
	864.06
	139.53
	
	
	0
	2
	42
	26522.17
	526.81
	168.79
	

	5
	15
	39
	60049.62
	951.92
	236.62
	
	
	2
	2
	42
	27610.62
	710.87
	158.88
	

	7
	15
	39
	2913.79
	311.75
	50.86
	
	
	2
	4
	42
	3588.36
	370.9
	58.8
	

	9
	15
	39
	13629.49
	1815.3
	139.36
	
	
	4
	4
	42
	15992.76
	1459.89
	147.39
	

	11
	15
	39
	6029.57
	1374.62
	94.9
	
	
	2
	6
	42
	13258.77
	544.66
	122.04
	

	5
	17
	39
	147786.6
	2848.85
	400.43
	
	
	2
	8
	42
	1544.53
	357.84
	42.97
	

	7
	17
	39
	29901.35
	1570.91
	211.01
	
	
	1
	3
	43
	2191.36
	462.91
	45.4
	

	0
	0
	40
	32320.7
	875.38
	168.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	40
	16727.3
	267.91
	132.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	4
	40
	54447.36
	993
	230.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	4
	40
	995.25
	112.59
	27.92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4
	40
	13332.07
	282.71
	115.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6
	40
	1147.57
	138.63
	30.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6
	40
	5821.88
	150.9
	69.89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	40
	185031.7
	2054.89
	427.53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	8
	40
	19720.42
	1409.98
	157.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8
	40
	1016.56
	134.89
	28.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8
	40
	1575.29
	184.49
	40.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8
	40
	79029.57
	1223.12
	288.51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	10
	40
	8524.53
	339.16
	93.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	


|Mg36(H2O)2|[Si120Al72O384]-FAU, Crystal 4
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	2
	2
	475815.3
	5917.63
	689.21
	
	
	8
	8
	8
	598967.6
	5676.07
	777.97
	

	2
	2
	2
	8921.33
	134.58
	120.86
	
	
	1
	1
	9
	7352.3
	83.41
	88.66
	

	1
	1
	3
	558989.1
	3925.73
	753.41
	
	
	1
	3
	9
	247122.1
	935.62
	503.88
	

	1
	3
	3
	453911.5
	2959.63
	694.28
	
	
	3
	3
	9
	44519.62
	277.43
	205.26
	

	0
	0
	4
	303436.6
	3272.85
	565.16
	
	
	1
	5
	9
	18501.47
	89.75
	135.89
	

	2
	2
	4
	543.4
	25.53
	24.05
	
	
	3
	5
	9
	211.13
	11.06
	24.21
	

	0
	4
	4
	69356.41
	600.62
	256.68
	
	
	5
	5
	9
	271531
	1511.37
	523.82
	

	2
	4
	4
	19198.06
	144.25
	131.41
	
	
	1
	7
	9
	275349
	1060.42
	504.57
	

	4
	4
	4
	32904.15
	957.83
	181.09
	
	
	3
	7
	9
	6347.33
	46.06
	71.25
	

	1
	1
	5
	15189.54
	446.9
	117.43
	
	
	5
	7
	9
	5929.41
	40.44
	82.71
	

	1
	3
	5
	114667.2
	468.87
	339.74
	
	
	7
	7
	9
	186651
	1125.04
	433.97
	

	3
	3
	5
	374452
	2291.88
	601.52
	
	
	1
	9
	9
	48805.59
	309.02
	188.27
	

	1
	5
	5
	10018.99
	143.63
	101.22
	
	
	3
	9
	9
	51929.98
	664.04
	225.84
	

	3
	5
	5
	4139.33
	111.7
	65.17
	
	
	5
	9
	9
	81732.14
	629.03
	279.96
	

	5
	5
	5
	3106122
	33651.41
	1845
	
	
	7
	9
	9
	2440.27
	31.59
	44.39
	

	0
	2
	6
	31982.68
	187.35
	184.89
	
	
	9
	9
	9
	14892.26
	347.86
	31.16
	

	2
	2
	6
	13279.31
	95.76
	107.61
	
	
	0
	2
	10
	1846.7
	76.59
	47.53
	

	2
	4
	6
	507885.9
	2078.61
	679.38
	
	
	2
	2
	10
	15435.43
	351.06
	70.23
	

	4
	4
	6
	1541.68
	24.52
	32.05
	
	
	2
	4
	10
	6467.74
	38.81
	65.84
	

	0
	6
	6
	348818.3
	2665.43
	592.43
	
	
	4
	4
	10
	53063.88
	352.08
	214.61
	

	2
	6
	6
	33846.85
	216.72
	192.64
	
	
	0
	6
	10
	9837.51
	81.25
	112.47
	

	4
	6
	6
	838013.2
	4649.13
	922.25
	
	
	2
	6
	10
	58780.58
	251.63
	248.64
	

	6
	6
	6
	1752575
	17231.33
	1217.31
	
	
	4
	6
	10
	9775.07
	52.59
	101.68
	

	1
	1
	7
	1056.86
	24.52
	22.48
	
	
	6
	6
	10
	34368.7
	249.06
	190.64
	

	1
	3
	7
	21450.02
	108.83
	144.24
	
	
	2
	8
	10
	157188
	653.55
	389.42
	

	3
	3
	7
	127102.7
	679.22
	339.7
	
	
	4
	8
	10
	86.76
	18.43
	3.07
	

	1
	5
	7
	56251.11
	242.41
	241.08
	
	
	6
	8
	10
	2631.42
	57.12
	25.57
	

	3
	5
	7
	169717.7
	705.96
	407.29
	
	
	8
	8
	10
	544.72
	24.52
	27.39
	

	5
	5
	7
	76340.62
	457.14
	302.9
	
	
	0
	10
	10
	1078176
	8274.21
	987.04
	

	1
	7
	7
	38921
	250.54
	192.99
	
	
	2
	10
	10
	5374.61
	58.67
	71.97
	

	3
	7
	7
	452.11
	22.57
	28.31
	
	
	4
	10
	10
	114186.7
	693.17
	329.18
	

	5
	7
	7
	282350.2
	2133.25
	506.78
	
	
	6
	10
	10
	11764.36
	139.91
	62.51
	

	7
	7
	7
	233522.1
	2825.5
	469.68
	
	
	8
	10
	10
	188360
	1098.02
	433.91
	

	0
	0
	8
	138513.3
	1611.29
	390.24
	
	
	10
	10
	10
	84338.27
	1682.59
	285.87
	

	2
	2
	8
	221230
	1163.39
	460.67
	
	
	1
	1
	11
	242873.6
	1669.58
	512.85
	

	0
	4
	8
	582287.3
	2957.84
	754.92
	
	
	1
	3
	11
	26140.24
	3363.87
	145.72
	

	2
	4
	8
	69972.81
	295.92
	251.46
	
	
	3
	3
	11
	159069.1
	860.55
	354.87
	

	4
	4
	8
	220697.3
	1206.68
	487.68
	
	
	1
	5
	11
	54525.2
	227.41
	240.05
	

	2
	6
	8
	9287.21
	52.3
	119.74
	
	
	3
	5
	11
	533.14
	12.77
	34.06
	

	4
	6
	8
	44387.32
	229.47
	200.16
	
	
	5
	5
	11
	65149.19
	410.9
	254.48
	

	6
	6
	8
	653.28
	22.57
	23.93
	
	
	1
	7
	11
	112892.9
	467.72
	318.37
	

	0
	8
	8
	824527.3
	6341.05
	818.54
	
	
	3
	7
	11
	14630.87
	80.16
	106.48
	

	2
	8
	8
	265064.2
	1503.64
	494.53
	
	
	5
	7
	11
	10592.37
	93.05
	92.56
	

	4
	8
	8
	48485.01
	361.75
	213.67
	
	
	7
	7
	11
	41032.36
	281.48
	208.66
	

	6
	8
	8
	22995.34
	280.86
	90.71
	
	
	1
	9
	11
	190.22
	20.27
	6.39
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	9
	11
	294568
	1168.48
	524.04
	
	
	7
	9
	13
	14197.11
	81.25
	107.2
	

	5
	9
	11
	1766.97
	52.51
	5.61
	
	
	9
	9
	13
	179712.1
	1226.17
	420.1
	

	7
	9
	11
	162620.3
	664.39
	401.14
	
	
	1
	11
	13
	65405.89
	268.93
	251.75
	

	9
	9
	11
	161734.7
	1609.89
	400.15
	
	
	3
	11
	13
	105935.8
	462.75
	327.11
	

	1
	11
	11
	1059091
	5625.82
	1029.9
	
	
	5
	11
	13
	7463.98
	48.61
	87.02
	

	3
	11
	11
	17292.22
	213.84
	127.47
	
	
	7
	11
	13
	36558.51
	184.24
	195.21
	

	5
	11
	11
	143316.4
	801.3
	380.22
	
	
	9
	11
	13
	7982.7
	57.45
	95.91
	

	7
	11
	11
	6885.39
	102.13
	70.44
	
	
	11
	11
	13
	33500.82
	257.18
	181.9
	

	9
	11
	11
	101690
	682.78
	321.93
	
	
	1
	13
	13
	107375.5
	706.62
	329.78
	

	11
	11
	11
	2168224
	19743.57
	1538.06
	
	
	3
	13
	13
	169778
	1072.27
	415.7
	

	0
	0
	12
	524901.9
	5559.49
	771.04
	
	
	5
	13
	13
	26230.13
	214.09
	160.69
	

	2
	2
	12
	10720.4
	78.89
	76.38
	
	
	7
	13
	13
	8810.56
	83.41
	84.04
	

	0
	4
	12
	35.3
	18.05
	2.36
	
	
	9
	13
	13
	39617.43
	290.92
	193.54
	

	2
	4
	12
	139664.4
	536
	358.56
	
	
	11
	13
	13
	31405.6
	280.88
	185.81
	

	4
	4
	12
	169155.1
	937.64
	427.27
	
	
	13
	13
	13
	213828.9
	2495.68
	469.24
	

	2
	6
	12
	21663.57
	104.22
	160.44
	
	
	0
	2
	14
	207607
	1107.06
	460.87
	

	4
	6
	12
	2588.2
	24.61
	56.75
	
	
	2
	2
	14
	74002.08
	504.47
	267.32
	

	6
	6
	12
	17128.74
	140.84
	133.42
	
	
	2
	4
	14
	9665.02
	53.4
	103.72
	

	0
	8
	12
	279746.7
	2209.22
	526.37
	
	
	4
	4
	14
	3054.43
	38.16
	50.91
	

	2
	8
	12
	867.91
	17.5
	16.29
	
	
	0
	6
	14
	97.6
	19.94
	10.17
	

	4
	8
	12
	1158.75
	19.82
	23.85
	
	
	2
	6
	14
	462223.6
	1681.35
	662.68
	

	6
	8
	12
	56954.82
	305.96
	238.11
	
	
	4
	6
	14
	57298.89
	245.36
	243.63
	

	8
	8
	12
	545756.2
	4283.08
	729.44
	
	
	6
	6
	14
	155055.4
	887.25
	400.66
	

	2
	10
	12
	5789.25
	46.86
	65.46
	
	
	2
	8
	14
	5647.29
	36.6
	68.48
	

	4
	10
	12
	1130.38
	23.95
	25.45
	
	
	4
	8
	14
	14342.86
	74.75
	120.31
	

	6
	10
	12
	175480.8
	734.17
	425.14
	
	
	6
	8
	14
	281232.3
	1077.57
	511.52
	

	8
	10
	12
	4174.8
	37.9
	56.11
	
	
	8
	8
	14
	2384.77
	49.65
	44.08
	

	10
	10
	12
	425253.5
	2458.27
	672.03
	
	
	0
	10
	14
	184255.7
	1143.74
	444.16
	

	0
	12
	12
	2419546
	17196.34
	1519.58
	
	
	2
	10
	14
	4935.92
	37.33
	71.72
	

	2
	12
	12
	14431.15
	108.33
	125.05
	
	
	4
	10
	14
	394.84
	19.82
	18.6
	

	4
	12
	12
	57150.52
	354.39
	248.08
	
	
	6
	10
	14
	20774.53
	131.2
	145.53
	

	6
	12
	12
	55580.8
	372.43
	230.87
	
	
	8
	10
	14
	98599.76
	442.65
	318.81
	

	8
	12
	12
	5990.61
	67.7
	81.82
	
	
	10
	10
	14
	5935.23
	210.63
	69.44
	

	10
	12
	12
	59424.77
	877.91
	263.23
	
	
	2
	12
	14
	130508.9
	533.62
	361.23
	

	12
	12
	12
	282302.6
	3007.3
	543.45
	
	
	4
	12
	14
	8615.06
	94.89
	96.51
	

	1
	1
	13
	10973.42
	90.27
	100.56
	
	
	6
	12
	14
	3031.79
	49.62
	61.62
	

	1
	3
	13
	606.07
	79.23
	6.08
	
	
	8
	12
	14
	61729.35
	300.64
	256.42
	

	3
	3
	13
	205007.4
	1118.6
	453.02
	
	
	10
	12
	14
	75146.05
	386.41
	279.32
	

	1
	5
	13
	47249.56
	307.8
	226.32
	
	
	12
	12
	14
	2474.78
	54.16
	57.85
	

	3
	5
	13
	10073.28
	58.83
	98.26
	
	
	0
	14
	14
	4286.57
	82.98
	52.79
	

	5
	5
	13
	102174.9
	587.15
	309.59
	
	
	2
	14
	14
	70320.14
	446.97
	271.46
	

	1
	7
	13
	80030.51
	333.98
	274.63
	
	
	4
	14
	14
	42885.75
	323.52
	213.92
	

	3
	7
	13
	256851.1
	970.63
	517.3
	
	
	6
	14
	14
	382213
	2116.25
	647.19
	

	5
	7
	13
	177057.4
	830.21
	407.45
	
	
	8
	14
	14
	286.54
	38.16
	3.89
	

	7
	7
	13
	26787.45
	198
	178.71
	
	
	10
	14
	14
	26077.49
	414.93
	171.29
	

	1
	9
	13
	113014.6
	450.19
	332.62
	
	
	12
	14
	14
	138048.8
	1047.38
	376.76
	

	3
	9
	13
	29538.37
	131.53
	177.31
	
	
	14
	14
	14
	213396.1
	2296.55
	476.72
	

	5
	9
	13
	133446.1
	530.77
	363.35
	
	
	1
	1
	15
	5845.8
	111.7
	77.01
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	15
	41744.72
	184.29
	199.13
	
	
	6
	10
	16
	5614.24
	51.53
	70.48
	

	3
	3
	15
	165995.8
	991.52
	393.03
	
	
	8
	10
	16
	9154.4
	67.56
	97.86
	

	1
	5
	15
	34959.38
	1592.76
	170.47
	
	
	10
	10
	16
	44038.45
	504.35
	225.06
	

	3
	5
	15
	150808
	582.64
	388.08
	
	
	0
	12
	16
	486.97
	82.98
	23.05
	

	5
	5
	15
	62257.92
	381.32
	243.24
	
	
	2
	12
	16
	6060.6
	69.1
	71.94
	

	1
	7
	15
	32229.27
	281.95
	173.37
	
	
	4
	12
	16
	991.81
	27.57
	30.19
	

	3
	7
	15
	3058.44
	28.72
	65.84
	
	
	6
	12
	16
	12441.79
	93.05
	116.86
	

	5
	7
	15
	15095.79
	91.65
	125.26
	
	
	8
	12
	16
	74818.77
	448.91
	271.19
	

	7
	7
	15
	10680.15
	95.75
	102.02
	
	
	10
	12
	16
	4897.41
	45.42
	70.46
	

	1
	9
	15
	30684.7
	147.17
	176.01
	
	
	12
	12
	16
	138629.6
	1411.42
	378.97
	

	3
	9
	15
	1278.81
	24.48
	22.74
	
	
	2
	14
	16
	51628.16
	236.62
	217.56
	

	5
	9
	15
	91186.71
	377.56
	310.21
	
	
	4
	14
	16
	8076.99
	58.72
	90.39
	

	7
	9
	15
	84613.34
	369.45
	294.21
	
	
	6
	14
	16
	12479.47
	97.15
	118.77
	

	9
	9
	15
	10148.96
	96.96
	101.59
	
	
	8
	14
	16
	6323.51
	50.65
	75.77
	

	1
	11
	15
	84244.69
	353.84
	300.46
	
	
	10
	14
	16
	26649
	215.62
	164.01
	

	3
	11
	15
	41961.25
	192.14
	206.73
	
	
	12
	14
	16
	4206.46
	47.87
	62.72
	

	5
	11
	15
	1366.8
	34.39
	27.7
	
	
	14
	14
	16
	105684.3
	722.3
	326.38
	

	7
	11
	15
	154262.2
	848.23
	406.66
	
	
	0
	16
	16
	32026.37
	306.41
	176.16
	

	9
	11
	15
	48415.11
	330.81
	223.75
	
	
	2
	16
	16
	64832.88
	438.77
	264.97
	

	1
	13
	15
	18438.77
	118.86
	131.67
	
	
	4
	16
	16
	255473.5
	1463
	526.44
	

	3
	13
	15
	8788.14
	108.71
	89.48
	
	
	6
	16
	16
	16450.18
	144.22
	138.65
	

	5
	13
	15
	187027.4
	809.6
	456.9
	
	
	8
	16
	16
	84256.08
	676.8
	288.77
	

	9
	13
	15
	34507.44
	176.07
	191.76
	
	
	10
	16
	16
	6091.44
	79.79
	73.29
	

	11
	13
	15
	354.49
	27.81
	13.6
	
	
	12
	16
	16
	26049.5
	619.18
	164.51
	

	13
	13
	15
	2426.11
	92.55
	45.08
	
	
	14
	16
	16
	936.63
	54.16
	30.84
	

	1
	15
	15
	3696.63
	76.59
	68.43
	
	
	16
	16
	16
	568748.4
	6610.15
	756.77
	

	3
	15
	15
	42889.52
	279.76
	186.49
	
	
	1
	1
	17
	360791.1
	1920.41
	604.43
	

	5
	15
	15
	99784.02
	680.05
	313.5
	
	
	1
	3
	17
	21769.02
	118.03
	150.87
	

	7
	15
	15
	54664.11
	402.21
	241.61
	
	
	3
	3
	17
	13603.46
	101.48
	119.8
	

	9
	15
	15
	103380.4
	661.69
	322.91
	
	
	1
	5
	17
	27948.44
	129.87
	170.31
	

	11
	15
	15
	12038.12
	112.84
	107.7
	
	
	3
	5
	17
	29522.74
	138.58
	163.17
	

	13
	15
	15
	5277.36
	105.32
	75.68
	
	
	5
	5
	17
	1120685
	7035.23
	1078.71
	

	15
	15
	15
	70745.25
	1238.55
	256.99
	
	
	1
	7
	17
	22418.23
	107.55
	147.79
	

	0
	0
	16
	627642
	6226.9
	790.39
	
	
	3
	7
	17
	4934.13
	57.94
	69.73
	

	2
	2
	16
	35376.09
	259.3
	189.13
	
	
	5
	7
	17
	471976.2
	2156.34
	693.69
	

	0
	4
	16
	138292.8
	16280.36
	341.18
	
	
	7
	7
	17
	12840.52
	96.33
	116.19
	

	2
	4
	16
	4264.99
	41.46
	56.73
	
	
	1
	9
	17
	18959.86
	142.33
	143.88
	

	4
	4
	16
	10388.09
	3386.01
	8.61
	
	
	3
	9
	17
	217706.8
	867.14
	482.58
	

	2
	6
	16
	48227.84
	3926.34
	185.51
	
	
	5
	9
	17
	7059.54
	68.07
	75.3
	

	4
	6
	16
	750.42
	19.82
	27.59
	
	
	7
	9
	17
	105756.7
	636.93
	336.97
	

	6
	6
	16
	2058428
	12455.75
	1455.94
	
	
	9
	9
	17
	102365.3
	1069.65
	337.47
	

	0
	8
	16
	16175.48
	121.87
	140.42
	
	
	1
	11
	17
	3900.41
	44.51
	66.43
	

	2
	8
	16
	21927.29
	105.1
	145.42
	
	
	3
	11
	17
	4303.13
	69.1
	56.21
	

	4
	8
	16
	73231.95
	309.66
	276.56
	
	
	5
	11
	17
	107064.4
	535.54
	342.65
	

	6
	8
	16
	35335.34
	192.16
	187.95
	
	
	7
	11
	17
	101422.4
	450.92
	325.61
	

	8
	8
	16
	316333.8
	1702.48
	578.2
	
	
	9
	11
	17
	18415.3
	167.77
	132.01
	

	2
	10
	16
	2842.95
	63.57
	44.92
	
	
	11
	11
	17
	51475.88
	354.17
	230.25
	

	4
	10
	16
	20513.7
	101.23
	144.62
	
	
	1
	13
	17
	41650.9
	204.25
	209
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	13
	17
	5780.97
	87.52
	59.74
	
	
	2
	14
	18
	3683.4
	53.2
	54.27
	

	5
	13
	17
	54117.6
	251.69
	239.4
	
	
	4
	14
	18
	104341.8
	475.58
	326.44
	

	7
	13
	17
	198.39
	23.02
	2.82
	
	
	6
	14
	18
	23992.02
	260.74
	160.4
	

	9
	13
	17
	220.3
	30.92
	12.93
	
	
	8
	14
	18
	62143
	789
	231.46
	

	11
	13
	17
	17472.41
	160.4
	137.09
	
	
	10
	14
	18
	21505.91
	136.96
	149.77
	

	13
	13
	17
	180404.5
	2526.2
	434.15
	
	
	12
	14
	18
	5707.98
	55.51
	72.44
	

	1
	15
	17
	6264.45
	46.19
	84.03
	
	
	14
	14
	18
	79710.03
	557.42
	278.54
	

	3
	15
	17
	2813.9
	35.83
	51.92
	
	
	2
	16
	18
	24077.86
	126.61
	158.4
	

	5
	15
	17
	121990.3
	529.81
	364.3
	
	
	4
	16
	18
	2196.32
	34.89
	48.9
	

	7
	15
	17
	14723.85
	113.21
	115.6
	
	
	6
	16
	18
	287521.4
	1211.93
	548.44
	

	9
	15
	17
	56036.33
	297.71
	243.19
	
	
	8
	16
	18
	1135.76
	32.37
	31.26
	

	11
	15
	17
	24822.38
	145.93
	156.89
	
	
	10
	16
	18
	11044.04
	97.2
	103.17
	

	13
	15
	17
	4072.02
	57.31
	59.98
	
	
	12
	16
	18
	7398.11
	68.56
	91.57
	

	15
	15
	17
	186.96
	49.65
	14
	
	
	14
	16
	18
	27397.23
	502.13
	159.78
	

	1
	17
	17
	13839.14
	121.61
	125.59
	
	
	16
	16
	18
	2723.1
	72.21
	51.05
	

	3
	17
	17
	678.2
	56.28
	10.73
	
	
	0
	18
	18
	11624.93
	153.19
	111.18
	

	5
	17
	17
	433305
	2478.52
	665.77
	
	
	2
	18
	18
	1742.36
	47.87
	40.43
	

	7
	17
	17
	146305.4
	917.96
	387.77
	
	
	4
	18
	18
	21073.51
	469.17
	148.2
	

	9
	17
	17
	31185.89
	241.46
	181.37
	
	
	6
	18
	18
	34130.02
	245.97
	188.5
	

	11
	17
	17
	18785.97
	303.2
	134.24
	
	
	8
	18
	18
	29807.07
	243.24
	168.57
	

	13
	17
	17
	4685.5
	95.74
	69.52
	
	
	10
	18
	18
	54673.16
	417.1
	238.17
	

	15
	17
	17
	90343.01
	631.27
	295.59
	
	
	12
	18
	18
	21820.71
	213.84
	142.11
	

	17
	17
	17
	769492.7
	8780.12
	885.71
	
	
	14
	18
	18
	9.67
	92.55
	2.64
	

	0
	2
	18
	2687.07
	40.62
	49.52
	
	
	16
	18
	18
	69572.03
	487.54
	263.69
	

	2
	2
	18
	242658.9
	2326.53
	515.45
	
	
	18
	18
	18
	12639.95
	252.63
	89.14
	

	2
	4
	18
	23880.78
	177.82
	146.48
	
	
	1
	1
	19
	216059.8
	1132.81
	480.49
	

	4
	4
	18
	149373.7
	866.34
	394.62
	
	
	1
	3
	19
	801.55
	22.34
	35.83
	

	0
	6
	18
	140216.7
	1248.74
	383.39
	
	
	3
	3
	19
	13258.81
	162.77
	121.29
	

	2
	6
	18
	12602.39
	69.37
	114.44
	
	
	1
	5
	19
	5673.85
	39.8
	77.08
	

	4
	6
	18
	58744.06
	246.95
	242.46
	
	
	3
	5
	19
	67597.84
	280.4
	266.78
	

	6
	6
	18
	43413.74
	273.08
	205.74
	
	
	5
	5
	19
	8403.04
	146.81
	94.24
	

	2
	8
	18
	68985.23
	300.97
	262.17
	
	
	1
	7
	19
	80577.27
	323.86
	301.97
	

	4
	8
	18
	1783.53
	29.43
	27.94
	
	
	3
	7
	19
	104744.5
	430.74
	322.63
	

	6
	8
	18
	1470.46
	26.72
	36.36
	
	
	5
	7
	19
	72690.7
	323.03
	283.56
	

	8
	8
	18
	11047.39
	96.96
	111.93
	
	
	7
	7
	19
	1865.34
	49.65
	41.63
	

	0
	10
	18
	3543.06
	49.65
	58.45
	
	
	1
	9
	19
	93942.53
	410.72
	322.73
	

	2
	10
	18
	1927.93
	61.72
	12.44
	
	
	3
	9
	19
	588.69
	23.02
	23.44
	

	4
	10
	18
	3255.35
	40.15
	51.13
	
	
	5
	9
	19
	24759.91
	128.33
	155
	

	6
	10
	18
	12854.65
	76.5
	114.8
	
	
	7
	9
	19
	769.49
	38.35
	13.91
	

	8
	10
	18
	6609.78
	55.27
	84.01
	
	
	9
	9
	19
	29003.98
	379.82
	178.21
	

	10
	10
	18
	44874.45
	304.68
	211.54
	
	
	1
	11
	19
	3993.67
	45.14
	59.7
	

	2
	12
	18
	3840.13
	35.11
	64.76
	
	
	3
	11
	19
	35014.13
	170.46
	179.25
	

	4
	12
	18
	67929.32
	291.96
	269.95
	
	
	5
	11
	19
	8703.46
	111.48
	98.11
	

	6
	12
	18
	37749.58
	186.62
	189.23
	
	
	7
	11
	19
	2736.56
	41.46
	49.81
	

	8
	12
	18
	56324.75
	279.82
	248.07
	
	
	9
	11
	19
	6170.29
	57.64
	78.4
	

	10
	12
	18
	2187.99
	64.49
	47.2
	
	
	11
	11
	19
	42481.16
	331.76
	209.36
	

	12
	12
	18
	9482.29
	146.81
	99.46
	
	
	1
	13
	19
	10520.15
	81.07
	100.35
	

	0
	14
	18
	12001.17
	118.09
	108.26
	
	
	3
	13
	19
	8350.25
	65.83
	81.88
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	13
	19
	454.73
	30.43
	9.48
	
	
	8
	10
	20
	2847.68
	46.98
	48.22
	

	7
	13
	19
	1799.1
	43.3
	37.7
	
	
	10
	10
	20
	8668.01
	99.29
	96.61
	

	9
	13
	19
	1240.57
	247.88
	24.31
	
	
	0
	12
	20
	76827.46
	495.1
	292.45
	

	11
	13
	19
	79951.46
	599
	279.47
	
	
	2
	12
	20
	17104.92
	93.72
	140.31
	

	13
	13
	19
	74243.77
	548.77
	273.82
	
	
	4
	12
	20
	106190.7
	515.81
	331.45
	

	1
	15
	19
	49494.32
	242.09
	228.68
	
	
	6
	12
	20
	481.61
	35.93
	19.77
	

	3
	15
	19
	70519.63
	693
	275.47
	
	
	8
	12
	20
	139.43
	26.99
	6.03
	

	5
	15
	19
	64333.11
	314.84
	261.42
	
	
	10
	12
	20
	596.78
	29.43
	24.54
	

	7
	15
	19
	15917.05
	100.67
	123.34
	
	
	12
	12
	20
	33706.97
	268.55
	190.18
	

	9
	15
	19
	5925.76
	58.72
	81.5
	
	
	2
	14
	20
	60515.6
	436.79
	256.64
	

	11
	15
	19
	40303.45
	278.76
	194.59
	
	
	4
	14
	20
	781.53
	28.72
	24.73
	

	13
	15
	19
	30411.48
	235.87
	174.69
	
	
	6
	14
	20
	128983.7
	780.7
	358.43
	

	15
	15
	19
	8578.17
	105.99
	92.29
	
	
	8
	14
	20
	8541.97
	71.43
	98.69
	

	1
	17
	19
	145.8
	26.23
	12.79
	
	
	10
	14
	20
	140293.3
	677.59
	373.51
	

	3
	17
	19
	46848.5
	228.87
	215.07
	
	
	12
	14
	20
	876.57
	60.8
	27.12
	

	5
	17
	19
	13137.36
	165.11
	110.06
	
	
	14
	14
	20
	175.22
	49.65
	8.37
	

	7
	17
	19
	15953.94
	100.49
	138.34
	
	
	0
	16
	20
	70878.74
	477.97
	279.72
	

	9
	17
	19
	377.35
	48.82
	12.8
	
	
	2
	16
	20
	14948.69
	93.76
	128.51
	

	11
	17
	19
	6049.09
	68.23
	79.21
	
	
	4
	16
	20
	178594.7
	793.29
	429.27
	

	13
	17
	19
	46952.87
	248.98
	211.62
	
	
	6
	16
	20
	451.85
	28.45
	20.08
	

	15
	17
	19
	23588.55
	148.67
	156.87
	
	
	8
	16
	20
	1191.66
	57.12
	23.65
	

	17
	17
	19
	2208.09
	101.47
	35
	
	
	10
	16
	20
	5846.77
	61.15
	71.21
	

	1
	19
	19
	1484.21
	56.28
	24.6
	
	
	12
	16
	20
	19329.65
	124.28
	139.69
	

	3
	19
	19
	6002.22
	78.89
	78.39
	
	
	14
	16
	20
	3644.87
	57.18
	59.58
	

	5
	19
	19
	4437.44
	72.21
	59.61
	
	
	16
	16
	20
	11351.26
	139.7
	107.05
	

	7
	19
	19
	219611.7
	1367.79
	475.39
	
	
	2
	18
	20
	19179.28
	117.02
	137.83
	

	9
	19
	19
	74376.41
	1264.12
	279.73
	
	
	4
	18
	20
	3905.04
	46.19
	61.21
	

	11
	19
	19
	18380.1
	290.43
	134.78
	
	
	6
	18
	20
	24342.94
	138.48
	156.34
	

	13
	19
	19
	34978.2
	411.73
	185.89
	
	
	8
	18
	20
	2198.39
	37.42
	47.84
	

	15
	19
	19
	28088.29
	243.23
	162.01
	
	
	10
	18
	20
	1869.41
	58.69
	38.91
	

	17
	19
	19
	39542.3
	359.75
	197.63
	
	
	12
	18
	20
	35370.37
	199.85
	188.4
	

	19
	19
	19
	3720.7
	164.69
	58.73
	
	
	14
	18
	20
	52808.04
	283.55
	228.23
	

	0
	0
	20
	24570.05
	306.41
	174.19
	
	
	16
	18
	20
	1296.11
	60.68
	26.37
	

	2
	2
	20
	82064.24
	452.93
	287.7
	
	
	18
	18
	20
	28918.33
	234.71
	166.62
	

	0
	4
	20
	6516.15
	65.33
	79.45
	
	
	0
	20
	20
	31431.6
	325.55
	165.47
	

	2
	4
	20
	13475.57
	117.01
	120.14
	
	
	2
	20
	20
	24893.12
	187.28
	159.99
	

	4
	4
	20
	62226.68
	415.05
	253.17
	
	
	4
	20
	20
	15083.8
	159.58
	123.48
	

	2
	6
	20
	125051.2
	626.73
	354.96
	
	
	6
	20
	20
	2768.42
	102.12
	48.59
	

	4
	6
	20
	6115.44
	47.91
	79.53
	
	
	8
	20
	20
	29437.16
	421.3
	180.4
	

	6
	6
	20
	49946.92
	383.06
	245.62
	
	
	10
	20
	20
	1640.76
	76.59
	42.36
	

	0
	8
	20
	780210.3
	4049.13
	917.91
	
	
	12
	20
	20
	188835.4
	1252.89
	432.69
	

	2
	8
	20
	1030.49
	27.94
	27.13
	
	
	16
	20
	20
	122851.3
	784.63
	349.11
	

	4
	8
	20
	106809.4
	439.96
	334.38
	
	
	18
	20
	20
	2202.69
	159.57
	45.85
	

	6
	8
	20
	14603.53
	86.9
	126.69
	
	
	20
	20
	20
	148607.9
	1762.49
	372.47
	

	8
	8
	20
	40754.91
	300.16
	207.59
	
	
	1
	1
	21
	76033.37
	428.91
	282.76
	

	2
	10
	20
	44543.17
	209.72
	214.87
	
	
	1
	3
	21
	25919.84
	124.3
	167.47
	

	4
	10
	20
	7823.42
	54.11
	100.16
	
	
	3
	3
	21
	99864.77
	573.4
	326.11
	

	6
	10
	20
	14964.87
	97.95
	114.75
	
	
	1
	5
	21
	111034.3
	432.57
	348.89
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	5
	21
	4.61
	21.39
	1.15
	
	
	17
	19
	21
	13083.97
	110.73
	109.08
	

	5
	5
	21
	40049.12
	268.56
	215.02
	
	
	19
	19
	21
	30024.65
	266.3
	155.19
	

	1
	7
	21
	36327.73
	168.36
	201.8
	
	
	1
	21
	21
	24692.46
	218.04
	159.81
	

	3
	7
	21
	67031.53
	291.55
	265.89
	
	
	3
	21
	21
	71988.06
	453.53
	253.48
	

	5
	7
	21
	6933.93
	49.25
	89.37
	
	
	5
	21
	21
	2011.9
	63.19
	40.8
	

	7
	7
	21
	7268.42
	89.36
	76.57
	
	
	7
	21
	21
	7362.38
	99.29
	88.66
	

	1
	9
	21
	67572.52
	291.68
	265.54
	
	
	9
	21
	21
	18048.74
	248.93
	78.4
	

	3
	9
	21
	8850.71
	72.46
	86.94
	
	
	11
	21
	21
	21883.92
	207.04
	151.93
	

	5
	9
	21
	20336.9
	109.22
	144.15
	
	
	13
	21
	21
	115976.4
	852.39
	338.3
	

	7
	9
	21
	11024.16
	70
	104.78
	
	
	15
	21
	21
	12713.14
	153.26
	99.9
	

	9
	9
	21
	44748.16
	342.71
	208.34
	
	
	17
	21
	21
	62985.02
	1439.56
	247.15
	

	1
	11
	21
	378051.1
	1624.9
	631.37
	
	
	19
	21
	21
	86921.59
	598.14
	289.51
	

	3
	11
	21
	145260.3
	1048.15
	396.32
	
	
	21
	21
	21
	67811.8
	832.39
	248.86
	

	5
	11
	21
	1517.85
	38.12
	26.84
	
	
	0
	2
	22
	121525.3
	1322
	366.65
	

	7
	11
	21
	15320.39
	170.82
	129.41
	
	
	2
	2
	22
	947.96
	98.93
	28.56
	

	11
	11
	21
	247590.3
	4647.78
	500.64
	
	
	2
	4
	22
	46584.58
	275.52
	228.19
	

	1
	13
	21
	9071.69
	82.92
	91.48
	
	
	4
	4
	22
	57153.83
	363.23
	263.7
	

	3
	13
	21
	93855.82
	675.55
	318.32
	
	
	0
	6
	22
	201893.1
	1117.64
	471.67
	

	5
	13
	21
	6584.96
	52.59
	85.62
	
	
	2
	6
	22
	99393.07
	471.91
	335.13
	

	7
	13
	21
	37885.17
	192.17
	194.66
	
	
	4
	6
	22
	52651.14
	250.28
	238.12
	

	9
	13
	21
	2944.34
	47.91
	53.25
	
	
	6
	6
	22
	168913.2
	967.7
	425.32
	

	11
	13
	21
	48.26
	32.37
	2.21
	
	
	2
	8
	22
	62198.63
	293.05
	263.51
	

	13
	13
	21
	54408.88
	439.9
	226.43
	
	
	4
	8
	22
	22255.72
	119.32
	151.16
	

	1
	15
	21
	36955.62
	185.08
	197.54
	
	
	6
	8
	22
	3396.31
	47.01
	53.16
	

	3
	15
	21
	6144.08
	149.25
	71.07
	
	
	8
	8
	22
	15415.77
	126.14
	132.9
	

	5
	15
	21
	57720.16
	375.77
	243.16
	
	
	0
	10
	22
	829332.8
	4720.93
	946.8
	

	7
	15
	21
	2071.18
	42.06
	47.88
	
	
	2
	10
	22
	72262.05
	436.81
	272.75
	

	9
	15
	21
	34050.71
	185.08
	183.57
	
	
	4
	10
	22
	16055.87
	128.73
	130.62
	

	11
	15
	21
	753.7
	36.6
	27.61
	
	
	6
	10
	22
	7641.47
	58.06
	87.46
	

	13
	15
	21
	5675.23
	64.23
	79.41
	
	
	8
	10
	22
	44130.6
	243.25
	211.55
	

	15
	15
	21
	15418.24
	258.51
	125.17
	
	
	10
	10
	22
	17592.41
	181.75
	125.92
	

	1
	17
	21
	511.26
	35.1
	9.57
	
	
	2
	12
	22
	14362.24
	153.86
	118.25
	

	3
	17
	21
	27908.11
	270.88
	172.78
	
	
	4
	12
	22
	1491.99
	31.02
	38.03
	

	5
	17
	21
	9170.44
	76.62
	97.64
	
	
	6
	12
	22
	40336.66
	205.31
	204.66
	

	7
	17
	21
	2768.28
	70.02
	48.97
	
	
	8
	12
	22
	2710.99
	63.57
	57.87
	

	9
	17
	21
	17733.51
	114.63
	135.06
	
	
	10
	12
	22
	346238.9
	1878.03
	584.56
	

	11
	17
	21
	27887.87
	165.8
	164.14
	
	
	12
	12
	22
	3548.95
	72.21
	63.31
	

	13
	17
	21
	45273.24
	239.16
	210.3
	
	
	0
	14
	22
	43557.98
	370.07
	217.5
	

	15
	17
	21
	362.23
	44.68
	20.47
	
	
	2
	14
	22
	40425.45
	217.51
	208
	

	17
	17
	21
	21459.38
	205.33
	143.1
	
	
	4
	14
	22
	32479.64
	175.23
	186.75
	

	1
	19
	21
	2494.91
	41.69
	41.87
	
	
	6
	14
	22
	77755.77
	351.66
	281.28
	

	3
	19
	21
	31108.95
	184.27
	177.92
	
	
	8
	14
	22
	26652.95
	147.38
	162.21
	

	5
	19
	21
	4927.78
	101.03
	65.88
	
	
	10
	14
	22
	3253.04
	52.17
	55.76
	

	7
	19
	21
	1574.3
	37.42
	37.88
	
	
	12
	14
	22
	7775.56
	105.07
	82.08
	

	9
	19
	21
	7529.6
	70.86
	85.67
	
	
	14
	14
	22
	190520.2
	1552.04
	446.71
	

	11
	19
	21
	44472.89
	254.89
	212.49
	
	
	2
	16
	22
	16283.66
	107.71
	133.39
	

	13
	19
	21
	13979.62
	106.88
	114.16
	
	
	4
	16
	22
	1046.53
	43.3
	30.55
	

	15
	19
	21
	13621.42
	105.86
	117.86
	
	
	6
	16
	22
	45536.95
	382.39
	214.65
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	16
	22
	11932.76
	110.56
	114.3
	
	
	3
	9
	23
	30618.34
	159.89
	181.53
	

	10
	16
	22
	17630.47
	114.07
	130.34
	
	
	5
	9
	23
	15.89
	28.72
	0.9
	

	12
	16
	22
	2987.62
	54.35
	48.96
	
	
	7
	9
	23
	23193.85
	191.44
	150.04
	

	14
	16
	22
	5675.07
	70.76
	75.31
	
	
	9
	9
	23
	63588.41
	426.58
	251.61
	

	16
	16
	22
	3088.63
	85.4
	52.13
	
	
	1
	11
	23
	271461.9
	1198.05
	536.62
	

	0
	18
	22
	953.22
	47.23
	38.37
	
	
	3
	11
	23
	862.85
	35.93
	21.42
	

	2
	18
	22
	480.46
	34.02
	15.05
	
	
	5
	11
	23
	36641.07
	236.36
	194.98
	

	4
	18
	22
	27581.14
	150.44
	163.78
	
	
	7
	11
	23
	3543.25
	43
	62.05
	

	6
	18
	22
	2925.42
	45.42
	50.69
	
	
	9
	11
	23
	2245.54
	49.08
	36.33
	

	8
	18
	22
	14598.79
	114.83
	116.01
	
	
	11
	11
	23
	312657
	1946.63
	561.56
	

	10
	18
	22
	8.95
	50.31
	1.34
	
	
	1
	13
	23
	4086.22
	76.47
	71.33
	

	12
	18
	22
	10961.29
	91.4
	101.53
	
	
	3
	13
	23
	3140.18
	43.65
	46.4
	

	14
	18
	22
	44592.56
	252.65
	210.11
	
	
	5
	13
	23
	26373.43
	143.41
	162.03
	

	16
	18
	22
	36370.36
	212.79
	185.44
	
	
	7
	13
	23
	431.52
	36.6
	19.61
	

	18
	18
	22
	55019.34
	488.36
	233.23
	
	
	9
	13
	23
	0.86
	81.07
	0.13
	

	2
	20
	22
	77555.48
	347.93
	280.41
	
	
	11
	13
	23
	68170.94
	357.54
	267.36
	

	4
	20
	22
	12462.66
	89.19
	109.89
	
	
	13
	13
	23
	1705.54
	134.04
	36.72
	

	6
	20
	22
	541.51
	44.93
	12.32
	
	
	1
	15
	23
	1883.31
	67.25
	38.77
	

	8
	20
	22
	12204.75
	161.61
	107.12
	
	
	3
	15
	23
	17047.8
	103.54
	136.15
	

	10
	20
	22
	2003.71
	71.86
	38.38
	
	
	5
	15
	23
	48672.22
	240.45
	226.55
	

	12
	20
	22
	15797.43
	119.65
	128.29
	
	
	7
	15
	23
	30615.25
	164.26
	178.27
	

	14
	20
	22
	108265.6
	530.37
	328.72
	
	
	9
	15
	23
	1284.83
	39.8
	35.52
	

	16
	20
	22
	10712.17
	100.34
	94.24
	
	
	11
	15
	23
	7994.11
	80.99
	83.1
	

	18
	20
	22
	8645.86
	94.6
	88.57
	
	
	13
	15
	23
	75046.98
	390.21
	277.26
	

	20
	20
	22
	24736.16
	367.03
	149.69
	
	
	15
	15
	23
	158.17
	63.83
	6.38
	

	0
	22
	22
	1300712
	9644.5
	1111.89
	
	
	1
	17
	23
	12947.72
	82.89
	111.77
	

	2
	22
	22
	2105.65
	83.4
	47.71
	
	
	3
	17
	23
	20854.47
	118.02
	144.05
	

	4
	22
	22
	2530.19
	81.24
	47.83
	
	
	5
	17
	23
	35958.49
	203.62
	187.71
	

	6
	22
	22
	30442.88
	241.45
	178.44
	
	
	7
	17
	23
	10552.29
	78.58
	106.13
	

	8
	22
	22
	42953.95
	315.58
	203.73
	
	
	9
	17
	23
	22460.97
	160.18
	147.76
	

	10
	22
	22
	24625.39
	221.03
	150.38
	
	
	11
	17
	23
	41801.71
	361.31
	207.17
	

	12
	22
	22
	522339.3
	3201.64
	717.44
	
	
	13
	17
	23
	3930.93
	62.98
	61.68
	

	14
	22
	22
	97224.47
	718.26
	309.09
	
	
	15
	17
	23
	460.94
	74.1
	12.45
	

	16
	22
	22
	29729.24
	266.3
	168.13
	
	
	17
	17
	23
	8326.68
	121.86
	87.28
	

	18
	22
	22
	6043.57
	207.44
	73.14
	
	
	1
	19
	23
	46219.66
	227.3
	218.56
	

	20
	22
	22
	24698.52
	702.14
	156.26
	
	
	3
	19
	23
	103023.4
	584.28
	324.01
	

	22
	22
	22
	28901.12
	516.79
	170.64
	
	
	5
	19
	23
	1837.09
	61.72
	36.62
	

	1
	1
	23
	120084.2
	686.21
	361.21
	
	
	7
	19
	23
	1018.15
	40.62
	31.85
	

	1
	3
	23
	29994.03
	437.66
	177.58
	
	
	9
	19
	23
	39077.69
	218.13
	191.68
	

	3
	3
	23
	34002.46
	227.92
	196.01
	
	
	11
	19
	23
	264.15
	50.58
	4.74
	

	1
	5
	23
	34569.99
	202.71
	198.75
	
	
	13
	19
	23
	730.51
	49.39
	18.38
	

	3
	5
	23
	4154.56
	51.59
	71.24
	
	
	15
	19
	23
	70621.51
	371.13
	258.02
	

	5
	5
	23
	2502.69
	169.14
	49.98
	
	
	17
	19
	23
	24045.56
	160.27
	156.02
	

	1
	7
	23
	20045.78
	107.8
	145.32
	
	
	1
	21
	23
	81731.06
	415.57
	277.47
	

	3
	7
	23
	123870.5
	638.79
	373.78
	
	
	3
	21
	23
	5195.81
	61.39
	72.64
	

	5
	7
	23
	44990.76
	428.47
	218.09
	
	
	5
	21
	23
	52663.49
	277.28
	233.76
	

	7
	7
	23
	19370.58
	536.19
	140.61
	
	
	7
	21
	23
	12616.71
	92.98
	110
	

	1
	9
	23
	27946.52
	151.62
	172.96
	
	
	9
	21
	23
	35029.48
	205.11
	183.44
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	21
	23
	152976.6
	740.3
	377.88
	
	
	14
	14
	24
	61419.29
	440.11
	243.94
	

	13
	21
	23
	29371.45
	182.57
	165.47
	
	
	0
	16
	24
	52559.59
	948.01
	235.87
	

	15
	21
	23
	21440.29
	147.85
	151.28
	
	
	2
	16
	24
	203.83
	38.69
	0.95
	

	17
	21
	23
	20549.1
	152.86
	134.07
	
	
	4
	16
	24
	4651.37
	59.79
	58.02
	

	19
	21
	23
	3301.92
	70.97
	55.03
	
	
	6
	16
	24
	8326.79
	70.1
	86.66
	

	21
	21
	23
	36939.78
	389.38
	193.65
	
	
	8
	16
	24
	17330.21
	113.35
	128.57
	

	1
	23
	23
	259210.7
	1542.4
	511.76
	
	
	10
	16
	24
	19537.34
	126.66
	138.51
	

	3
	23
	23
	22720.46
	199.9
	136.8
	
	
	12
	16
	24
	2067.25
	50.91
	43.06
	

	5
	23
	23
	2679.71
	74.37
	42.57
	
	
	14
	16
	24
	2084.45
	57.95
	32.35
	

	7
	23
	23
	1613.61
	181.91
	33.89
	
	
	16
	16
	24
	7867.71
	112.83
	87.76
	

	9
	23
	23
	1725.65
	82.98
	40.89
	
	
	2
	18
	24
	378.08
	34.89
	13.61
	

	11
	23
	23
	261372.6
	1677.75
	508.95
	
	
	4
	18
	24
	7139.41
	67.78
	82.63
	

	13
	23
	23
	12829.36
	178.72
	119.62
	
	
	6
	18
	24
	6655.89
	99.5
	67.66
	

	15
	23
	23
	5096.87
	146.8
	55.14
	
	
	8
	18
	24
	58334
	295.59
	243.76
	

	17
	23
	23
	50225.96
	422.03
	229.77
	
	
	10
	18
	24
	9915.14
	88.35
	104.11
	

	19
	23
	23
	1151.48
	217.01
	26.49
	
	
	12
	18
	24
	10950.44
	151.09
	103.5
	

	21
	23
	23
	3157.45
	115.02
	55.48
	
	
	14
	18
	24
	7516.24
	83.47
	85.72
	

	23
	23
	23
	68383.46
	1574.3
	243.48
	
	
	16
	18
	24
	1164.78
	58.98
	32.37
	

	0
	0
	24
	292088.2
	3106.11
	572.15
	
	
	18
	18
	24
	2404.41
	94.78
	3.63
	

	2
	2
	24
	171882.1
	1022.04
	441.65
	
	
	0
	20
	24
	93466.96
	611.73
	317.04
	

	0
	4
	24
	101.41
	33.62
	5.95
	
	
	2
	20
	24
	1585.29
	58.04
	29.26
	

	2
	4
	24
	12985.6
	79.91
	127.42
	
	
	4
	20
	24
	10033.95
	82.61
	92.92
	

	4
	4
	24
	15132.05
	169.15
	128.95
	
	
	6
	20
	24
	5148.4
	63.71
	68.65
	

	2
	6
	24
	30342.25
	304.05
	179.31
	
	
	8
	20
	24
	79724.42
	583.23
	271.55
	

	4
	6
	24
	5160.4
	79.23
	76.03
	
	
	10
	20
	24
	486.69
	45.86
	17.88
	

	6
	6
	24
	3404.29
	615.93
	9.29
	
	
	12
	20
	24
	1560.01
	58.19
	42.05
	

	0
	8
	24
	15725.87
	120.87
	128.78
	
	
	14
	20
	24
	7576.3
	154.77
	80.57
	

	2
	8
	24
	686.27
	27.81
	26.15
	
	
	16
	20
	24
	3661.07
	94.21
	50.93
	

	4
	8
	24
	4076.34
	140.99
	63.62
	
	
	18
	20
	24
	34777.11
	219.22
	185.41
	

	6
	8
	24
	1268.58
	31.02
	34.52
	
	
	20
	20
	24
	11334.5
	284.04
	99.54
	

	2
	10
	24
	5512.95
	101.34
	68.9
	
	
	2
	22
	24
	1451.32
	53.05
	37.77
	

	4
	10
	24
	823.32
	29.43
	23.04
	
	
	4
	22
	24
	2555.76
	50.91
	57.51
	

	6
	10
	24
	35641.42
	259.11
	192.73
	
	
	6
	22
	24
	40178.51
	222.27
	198.38
	

	8
	10
	24
	3500.24
	42.22
	63.42
	
	
	8
	22
	24
	975.5
	48.32
	17.41
	

	10
	10
	24
	40155.27
	328.68
	198.84
	
	
	10
	22
	24
	31680.18
	194.97
	171.32
	

	0
	12
	24
	46761.35
	329.15
	205.83
	
	
	12
	22
	24
	2465.43
	65.36
	58.32
	

	2
	12
	24
	8311.34
	86.6
	100.34
	
	
	14
	22
	24
	24299.69
	166.61
	150.91
	

	4
	12
	24
	3396.94
	60.8
	60.27
	
	
	16
	22
	24
	475.33
	57.31
	14.07
	

	6
	12
	24
	17705.37
	104.42
	137.19
	
	
	18
	22
	24
	2852.59
	73.3
	49.2
	

	8
	12
	24
	48995.07
	261.73
	223.57
	
	
	20
	22
	24
	786.41
	73.46
	27.3
	

	10
	12
	24
	22383.33
	135.38
	153
	
	
	22
	22
	24
	20657.88
	992.57
	154.99
	

	12
	12
	24
	106797.7
	719.59
	320.54
	
	
	0
	24
	24
	27043.79
	382.99
	162.58
	

	2
	14
	24
	41813.8
	293.01
	206.73
	
	
	2
	24
	24
	9291.97
	239.36
	96.88
	

	4
	14
	24
	5281.42
	53.27
	73.41
	
	
	4
	24
	24
	49164.84
	360.68
	222.75
	

	6
	14
	24
	5927.15
	57.18
	75.71
	
	
	6
	24
	24
	8194.7
	117.35
	83.03
	

	8
	14
	24
	18234.43
	150.18
	138.99
	
	
	8
	24
	24
	15473.56
	171.33
	125.47
	

	10
	14
	24
	28240.63
	173.34
	162.39
	
	
	10
	24
	24
	12718.28
	165.96
	116.09
	

	12
	14
	24
	9145.77
	80.55
	94.44
	
	
	12
	24
	24
	2550.45
	481.89
	9.79
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	24
	24
	12669.12
	166.81
	111.51
	
	
	15
	17
	25
	38700.58
	244.61
	190.69
	

	16
	24
	24
	20872.48
	418.09
	146.92
	
	
	17
	17
	25
	3217.34
	94.78
	64.32
	

	18
	24
	24
	16509.41
	408.51
	126.37
	
	
	1
	19
	25
	88220.24
	394.96
	297.79
	

	20
	24
	24
	41568.06
	2425.69
	203.9
	
	
	3
	19
	25
	8564.52
	138.19
	86.84
	

	24
	24
	24
	19126.8
	753.08
	110.94
	
	
	5
	19
	25
	51206.87
	255.26
	222.63
	

	1
	1
	25
	807.42
	45.13
	4.71
	
	
	7
	19
	25
	1035.1
	49.08
	28.61
	

	1
	3
	25
	51200.52
	1150.91
	238.15
	
	
	9
	19
	25
	4907.86
	117
	56.13
	

	3
	3
	25
	5865.18
	140.42
	83.28
	
	
	11
	19
	25
	11920.32
	101.11
	103.69
	

	1
	5
	25
	1730.64
	42.99
	35.44
	
	
	13
	19
	25
	11832.66
	107.49
	109.12
	

	3
	5
	25
	69869.95
	458.92
	272
	
	
	15
	19
	25
	30447.36
	229.01
	166.93
	

	5
	5
	25
	26836.69
	1605.43
	177.47
	
	
	17
	19
	25
	18383.48
	191.63
	139.31
	

	1
	7
	25
	589.5
	30.4
	24.28
	
	
	19
	19
	25
	1036.62
	89.93
	27.94
	

	3
	7
	25
	13023.66
	142.87
	104.67
	
	
	1
	21
	25
	62019.57
	332.64
	250.93
	

	5
	7
	25
	1458.68
	33.4
	37.65
	
	
	3
	21
	25
	132.44
	41.12
	8.22
	

	7
	7
	25
	89629.88
	1762.27
	317.5
	
	
	5
	21
	25
	42865.19
	236.16
	205.83
	

	1
	9
	25
	38722.68
	200.86
	201.65
	
	
	7
	21
	25
	2507.65
	52.29
	53.66
	

	3
	9
	25
	5630.43
	53.43
	77.78
	
	
	9
	21
	25
	78063.28
	397.02
	282.18
	

	5
	9
	25
	58231.07
	280.37
	243.24
	
	
	11
	21
	25
	12776.96
	113.19
	113.27
	

	7
	9
	25
	67640.59
	316.52
	263.02
	
	
	13
	21
	25
	4249.83
	94.89
	53.66
	

	9
	9
	25
	23390.59
	187.27
	157.54
	
	
	15
	21
	25
	3768.65
	71.75
	59.46
	

	1
	11
	25
	24297.29
	154.79
	167.94
	
	
	17
	21
	25
	535.41
	65.26
	7.1
	

	3
	11
	25
	35255.12
	176.01
	192.23
	
	
	19
	21
	25
	1598.21
	110.55
	16.1
	

	5
	11
	25
	315.37
	29.14
	15.82
	
	
	21
	21
	25
	1158.96
	103.51
	34.72
	

	7
	11
	25
	10751.31
	77.36
	100.93
	
	
	1
	23
	25
	4811.16
	70.1
	66.49
	

	9
	11
	25
	52119.56
	260.54
	228.95
	
	
	3
	23
	25
	76043.84
	384.76
	273.59
	

	11
	11
	25
	28297.34
	242.57
	174.98
	
	
	5
	23
	25
	199.92
	47.71
	4.61
	

	1
	13
	25
	50438.46
	229.44
	227.46
	
	
	7
	23
	25
	2970.89
	62.65
	50.67
	

	3
	13
	25
	2614.54
	54.85
	42.89
	
	
	9
	23
	25
	16687.38
	133.71
	128.1
	

	5
	13
	25
	32362.61
	172.31
	178.7
	
	
	11
	23
	25
	388.28
	58.06
	7.17
	

	7
	13
	25
	24159.36
	140.84
	153.24
	
	
	13
	23
	25
	66406.5
	353.33
	253.57
	

	9
	13
	25
	53722.27
	280.8
	227.46
	
	
	15
	23
	25
	2059.49
	72.28
	39.1
	

	11
	13
	25
	6229.88
	78.24
	73.2
	
	
	17
	23
	25
	424.19
	70.31
	13.73
	

	13
	13
	25
	15145.11
	162.3
	125.67
	
	
	19
	23
	25
	3400.8
	88.93
	55.6
	

	1
	15
	25
	440.67
	41.3
	14.57
	
	
	21
	23
	25
	16028.18
	283.7
	116.44
	

	3
	15
	25
	131.75
	30.8
	7.53
	
	
	3
	25
	25
	1684.25
	114.89
	49.26
	

	5
	15
	25
	3295.22
	58.51
	58.06
	
	
	5
	25
	25
	13390.79
	157.97
	115.64
	

	7
	15
	25
	97618.15
	436.04
	310.57
	
	
	7
	25
	25
	9166.54
	130.65
	88.34
	

	9
	15
	25
	15323.19
	107.47
	124.65
	
	
	9
	25
	25
	4896.1
	117.35
	71.42
	

	11
	15
	25
	50863.93
	279.5
	223.61
	
	
	11
	25
	25
	678.66
	87.92
	14.46
	

	13
	15
	25
	17525.53
	121.21
	130.06
	
	
	13
	25
	25
	23514.54
	240.68
	156.37
	

	15
	15
	25
	15496.04
	175.85
	123.43
	
	
	15
	25
	25
	18058.59
	216.65
	138.05
	

	1
	17
	25
	41817.51
	210.85
	202.48
	
	
	17
	25
	25
	8177.68
	218.86
	70.41
	

	3
	17
	25
	102536
	467.16
	324.62
	
	
	19
	25
	25
	2925.83
	201.75
	54.74
	

	5
	17
	25
	549.59
	39.02
	24.22
	
	
	21
	25
	25
	43109.12
	1040.36
	209.3
	

	7
	17
	25
	20164.83
	154.02
	140.14
	
	
	0
	2
	26
	21746.61
	280.87
	160.2
	

	9
	17
	25
	7133.07
	77.17
	75.44
	
	
	2
	2
	26
	43881.81
	319.64
	225.17
	

	11
	17
	25
	8182.34
	79.79
	87.33
	
	
	2
	4
	26
	23843.58
	432.11
	156.82
	

	13
	17
	25
	22676.69
	173.08
	148.53
	
	
	4
	4
	26
	387.69
	44.68
	10.5
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	6
	26
	13117.29
	117.09
	115.88
	
	
	6
	20
	26
	92510.73
	670.86
	297.2
	

	2
	6
	26
	45981.17
	225.31
	216.77
	
	
	8
	20
	26
	425.24
	48.15
	15.66
	

	4
	6
	26
	2619.11
	160.3
	11.87
	
	
	10
	20
	26
	41900.33
	243.24
	202.54
	

	6
	6
	26
	54718.15
	349.83
	250.54
	
	
	12
	20
	26
	2991.47
	65.36
	49.07
	

	2
	8
	26
	312.9
	34.69
	0.95
	
	
	14
	20
	26
	3624.09
	74.74
	55.34
	

	4
	8
	26
	4466.62
	47.01
	62.37
	
	
	16
	20
	26
	3478.98
	82.79
	59.17
	

	6
	8
	26
	98860.92
	434.53
	320.16
	
	
	18
	20
	26
	24576.39
	549.1
	142.61
	

	8
	8
	26
	1017.26
	60.8
	23.96
	
	
	20
	20
	26
	905.98
	101.47
	27.64
	

	0
	10
	26
	29715.83
	290.44
	178.77
	
	
	0
	22
	26
	5475
	96.96
	68.18
	

	2
	10
	26
	7648.29
	84.36
	92.49
	
	
	2
	22
	26
	25537.82
	156.06
	158.79
	

	4
	10
	26
	4182.97
	58.04
	62.25
	
	
	4
	22
	26
	13270.6
	106.09
	111.59
	

	6
	10
	26
	15051.54
	96.73
	124.23
	
	
	6
	22
	26
	22673.87
	146.52
	152.41
	

	8
	10
	26
	5261.43
	51.65
	66.48
	
	
	8
	22
	26
	84079.13
	411.83
	289.86
	

	10
	10
	26
	43648.97
	365.54
	205.08
	
	
	10
	22
	26
	2943.44
	71.36
	60.87
	

	2
	12
	26
	57107.84
	262.95
	244.59
	
	
	12
	22
	26
	10944.14
	108.31
	100.19
	

	4
	12
	26
	7800.28
	83.29
	89.82
	
	
	14
	22
	26
	5852.22
	88.93
	76.12
	

	6
	12
	26
	4289.7
	56.79
	63.8
	
	
	16
	22
	26
	11455.3
	180.57
	93.48
	

	8
	12
	26
	1032.9
	46.06
	26.04
	
	
	18
	22
	26
	221.22
	70.21
	8.46
	

	10
	12
	26
	31903.93
	185.15
	180.23
	
	
	20
	22
	26
	16387.36
	409.98
	123.01
	

	12
	12
	26
	5000.57
	89.93
	68.28
	
	
	22
	22
	26
	18301.93
	473.85
	126.91
	

	0
	14
	26
	102579.6
	655.33
	321.43
	
	
	2
	24
	26
	12933.06
	110.27
	113.3
	

	2
	14
	26
	9387.94
	73.2
	100.97
	
	
	4
	24
	26
	5511.11
	74.54
	70.75
	

	4
	14
	26
	46110.34
	260.59
	214.48
	
	
	6
	24
	26
	23063.49
	152.02
	155.95
	

	6
	14
	26
	60774.45
	288.51
	240.03
	
	
	8
	24
	26
	1467.31
	61.19
	39.4
	

	8
	14
	26
	42547.56
	221.78
	208.25
	
	
	10
	24
	26
	4065.86
	80.37
	62.14
	

	10
	14
	26
	37406.11
	213.43
	189.23
	
	
	12
	24
	26
	244.47
	62.98
	14.49
	

	12
	14
	26
	12434.39
	93.32
	104.72
	
	
	14
	24
	26
	3999.88
	88.79
	64.36
	

	14
	14
	26
	27406.71
	243.61
	166.99
	
	
	16
	24
	26
	5275.91
	94.11
	82.9
	

	2
	16
	26
	108759.8
	521.94
	331.56
	
	
	20
	24
	26
	907.74
	172.9
	24.48
	

	4
	16
	26
	59287.11
	279.71
	247.47
	
	
	22
	24
	26
	6589.08
	256.66
	81.1
	

	6
	16
	26
	79080.74
	369.32
	278.75
	
	
	0
	26
	26
	2016.99
	134.04
	44.14
	

	8
	16
	26
	4518.13
	60.28
	63.89
	
	
	2
	26
	26
	9024.95
	172.34
	91.61
	

	10
	16
	26
	2170.42
	51.06
	41.64
	
	
	4
	26
	26
	24518.17
	418.09
	143.16
	

	12
	16
	26
	4483.85
	64.58
	66.56
	
	
	6
	26
	26
	9215.54
	132.63
	86.39
	

	14
	16
	26
	57591.52
	308.97
	229.75
	
	
	8
	26
	26
	42823.25
	734.09
	201.31
	

	16
	16
	26
	25898.18
	236.67
	145.85
	
	
	10
	26
	26
	4275.05
	130.85
	66.94
	

	0
	18
	26
	33601.05
	367.04
	180.81
	
	
	12
	26
	26
	16779.75
	221.02
	120.4
	

	2
	18
	26
	32390.01
	181.51
	173.34
	
	
	14
	26
	26
	47540.75
	581.81
	222.54
	

	4
	18
	26
	9646.91
	87.52
	95.06
	
	
	16
	26
	26
	713.83
	166.81
	3.78
	

	6
	18
	26
	3469.83
	58.06
	60.52
	
	
	18
	26
	26
	26543.49
	1924.51
	159.26
	

	8
	18
	26
	67482.12
	335.78
	250.06
	
	
	20
	26
	26
	29054.19
	934.17
	163.09
	

	10
	18
	26
	7096.01
	117.81
	86.19
	
	
	22
	26
	26
	41424.59
	2416.16
	223.02
	

	12
	18
	26
	13350.8
	112.4
	113.67
	
	
	1
	1
	27
	11141.2
	112.57
	117.33
	

	14
	18
	26
	4940.49
	79.48
	65.49
	
	
	1
	3
	27
	20810.15
	151.1
	148.95
	

	16
	18
	26
	2231.06
	105.02
	28.53
	
	
	3
	3
	27
	31691.97
	218.88
	177.12
	

	18
	18
	26
	76862.47
	619.25
	273.8
	
	
	1
	5
	27
	4361.39
	49.75
	63.17
	

	2
	20
	26
	8208.19
	75.03
	85.35
	
	
	3
	5
	27
	482.54
	31.02
	21.59
	

	4
	20
	26
	307.53
	44.51
	7.09
	
	
	5
	5
	27
	302863.4
	1787.59
	568.99
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	7
	27
	82389.76
	480.12
	295.23
	
	
	19
	19
	27
	3612.03
	252.12
	34.43
	

	3
	7
	27
	48507.88
	247.94
	228.12
	
	
	1
	21
	27
	36356.18
	206.46
	191.27
	

	5
	7
	27
	25385.12
	236.79
	161.75
	
	
	3
	21
	27
	7238.57
	81.33
	82.71
	

	7
	7
	27
	5786.86
	107.2
	72.15
	
	
	5
	21
	27
	709.91
	48.44
	27.02
	

	1
	9
	27
	3842.3
	48.61
	62.74
	
	
	7
	21
	27
	13861.61
	109.07
	117.28
	

	3
	9
	27
	30516.91
	160.17
	170.99
	
	
	9
	21
	27
	1533.27
	59.67
	26.07
	

	5
	9
	27
	19413.7
	107.69
	137.17
	
	
	11
	21
	27
	1471.97
	62.61
	40.81
	

	7
	9
	27
	2301.33
	42.99
	45.18
	
	
	13
	21
	27
	703.42
	66.9
	23.06
	

	9
	9
	27
	26383.58
	230.19
	152.36
	
	
	15
	21
	27
	429.67
	66.18
	8.1
	

	1
	11
	27
	53287.17
	250.58
	235.32
	
	
	17
	21
	27
	4807.38
	90.91
	68.15
	

	3
	11
	27
	10943.4
	73.3
	103.69
	
	
	19
	21
	27
	1952.37
	104.42
	41.63
	

	5
	11
	27
	81752
	367.57
	283.48
	
	
	21
	21
	27
	2948.57
	323.41
	49.87
	

	7
	11
	27
	1098.89
	76.33
	15.37
	
	
	1
	23
	27
	2124.12
	62.87
	44.71
	

	9
	11
	27
	13684.32
	120.69
	120.56
	
	
	3
	23
	27
	2093.26
	61.76
	44.16
	

	11
	11
	27
	1.45
	60.8
	0.65
	
	
	5
	23
	27
	1790.88
	75.54
	38.83
	

	1
	13
	27
	3114.3
	49.75
	52.52
	
	
	7
	23
	27
	29509.44
	183.75
	167.37
	

	3
	13
	27
	2929.32
	47.43
	55.94
	
	
	9
	23
	27
	14354.14
	128.75
	129.33
	

	5
	13
	27
	5718.96
	196.23
	64.52
	
	
	11
	23
	27
	15519.27
	186.1
	117.67
	

	7
	13
	27
	33257.52
	186.52
	179.79
	
	
	13
	23
	27
	9165.86
	113.48
	98.75
	

	9
	13
	27
	62006.36
	309.53
	251.09
	
	
	15
	23
	27
	3246.85
	79.69
	55.39
	

	11
	13
	27
	2187.05
	53.43
	39.73
	
	
	17
	23
	27
	9373.31
	264.15
	87.71
	

	13
	13
	27
	4287.97
	96.96
	56.46
	
	
	19
	23
	27
	2953.07
	170.09
	49.12
	

	1
	15
	27
	3339.55
	50.91
	61.34
	
	
	21
	23
	27
	7008.59
	331.05
	80.24
	

	3
	15
	27
	148593.1
	628.27
	379.79
	
	
	1
	25
	27
	5733.58
	88.19
	67.05
	

	5
	15
	27
	42202.77
	210.48
	206.05
	
	
	3
	25
	27
	19365.03
	142.99
	135.17
	

	7
	15
	27
	55112.98
	262.4
	233.48
	
	
	5
	25
	27
	25275.51
	178.89
	153.42
	

	9
	15
	27
	13466.13
	97.22
	109.25
	
	
	7
	25
	27
	13391.74
	175.97
	114.9
	

	11
	15
	27
	132.12
	51.06
	10.3
	
	
	9
	25
	27
	3417.34
	83.47
	54.53
	

	13
	15
	27
	22943.41
	149.08
	147.32
	
	
	11
	25
	27
	702.2
	74.46
	11.7
	

	15
	15
	27
	40454.64
	356.23
	172.55
	
	
	13
	25
	27
	11498.25
	213.74
	105.18
	

	1
	17
	27
	38381.61
	196.38
	193.53
	
	
	19
	25
	27
	36997.52
	4840.23
	189.99
	

	3
	17
	27
	1727.05
	49.21
	38.11
	
	
	21
	25
	27
	43655.5
	1698.07
	203.37
	

	5
	17
	27
	220168.2
	940.79
	461.47
	
	
	1
	27
	27
	10608.39
	252.12
	101.92
	

	7
	17
	27
	70988.99
	331.33
	270.15
	
	
	3
	27
	27
	14295.16
	193.45
	110.45
	

	9
	17
	27
	176.33
	46.19
	4.23
	
	
	5
	27
	27
	235958.6
	1637.92
	497.6
	

	11
	17
	27
	9759.76
	90.75
	93.11
	
	
	7
	27
	27
	8978.96
	344.67
	98.69
	

	13
	17
	27
	14025.41
	111.32
	121.86
	
	
	9
	27
	27
	82482.16
	1931.21
	291.06
	

	15
	17
	27
	66646.1
	514.16
	253.58
	
	
	11
	27
	27
	36163.14
	600.03
	184.27
	

	17
	17
	27
	331084.8
	3187.95
	568.44
	
	
	13
	27
	27
	5236.72
	270.35
	70.19
	

	1
	19
	27
	14990.74
	260.73
	113.85
	
	
	15
	27
	27
	4526.49
	296.8
	61.3
	

	3
	19
	27
	2097.03
	52.29
	45.84
	
	
	17
	27
	27
	46214.34
	2087.39
	214.43
	

	5
	19
	27
	592.86
	43.3
	19.59
	
	
	19
	27
	27
	13274.23
	2317.04
	146
	

	7
	19
	27
	39278.04
	218.31
	198.88
	
	
	0
	0
	28
	13181.62
	287.23
	116.62
	

	9
	19
	27
	92249.27
	454.87
	306.8
	
	
	2
	2
	28
	70582.09
	497.98
	272.06
	

	11
	19
	27
	66243.01
	344.65
	251
	
	
	0
	4
	28
	4470.53
	71.79
	59.78
	

	13
	19
	27
	5280.36
	83.56
	76.22
	
	
	2
	4
	28
	382.3
	31.91
	12.44
	

	15
	19
	27
	51804.42
	310.1
	224.67
	
	
	4
	4
	28
	18299.84
	153.46
	138.23
	

	17
	19
	27
	28285.86
	193.03
	159.57
	
	
	2
	6
	28
	8814.26
	70.76
	92
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6
	28
	4194.86
	51.18
	63.41
	
	
	8
	20
	28
	246189.7
	1097.4
	491.29
	

	6
	6
	28
	829734.5
	4448.41
	928.51
	
	
	10
	20
	28
	11243.52
	132.67
	104.37
	

	0
	8
	28
	135021.6
	767.47
	381.76
	
	
	12
	20
	28
	9354.75
	106.92
	97.16
	

	2
	8
	28
	22340.49
	124.41
	159.37
	
	
	14
	20
	28
	27674.89
	192.2
	166.13
	

	4
	8
	28
	61193.43
	272.63
	245.23
	
	
	16
	20
	28
	64362.79
	394.84
	250.14
	

	6
	8
	28
	9634.3
	71.66
	101.16
	
	
	18
	20
	28
	1632.5
	78.58
	34.98
	

	8
	8
	28
	449.74
	49.03
	18.57
	
	
	20
	20
	28
	521
	139.69
	14.66
	

	2
	10
	28
	66867.94
	298.4
	270.39
	
	
	2
	22
	28
	5846.54
	79.16
	67.56
	

	4
	10
	28
	258.01
	38.99
	5.99
	
	
	4
	22
	28
	674.92
	56.59
	17.26
	

	6
	10
	28
	16183.47
	179.65
	123.96
	
	
	6
	22
	28
	48357.73
	272.73
	217.43
	

	8
	10
	28
	16968.43
	110.81
	131.27
	
	
	8
	22
	28
	2016.8
	62.61
	53.8
	

	10
	10
	28
	35710.93
	386.2
	193.04
	
	
	10
	22
	28
	17188.7
	185.18
	126.65
	

	0
	12
	28
	202350.9
	1159.72
	448.45
	
	
	12
	22
	28
	762.54
	67.56
	24.31
	

	2
	12
	28
	34816.94
	180.06
	191.2
	
	
	14
	22
	28
	1384.79
	73.19
	38.38
	

	4
	12
	28
	31180.28
	188.48
	169.28
	
	
	16
	22
	28
	891.69
	98.71
	31.38
	

	6
	12
	28
	7541.33
	71.66
	85.08
	
	
	18
	22
	28
	19334.02
	257.97
	137.05
	

	8
	12
	28
	42045.14
	225.57
	207.71
	
	
	22
	22
	28
	28673.21
	645.01
	164.57
	

	10
	12
	28
	22004.41
	139.25
	148.62
	
	
	0
	24
	28
	684.61
	92.55
	30.8
	

	12
	12
	28
	4856.38
	96.96
	71.62
	
	
	2
	24
	28
	38842.44
	238.09
	189.7
	

	2
	14
	28
	64807.72
	295.89
	255.56
	
	
	4
	24
	28
	15600.9
	151.06
	122.21
	

	4
	14
	28
	16982.02
	115.97
	123.8
	
	
	6
	24
	28
	576.33
	61.72
	19.47
	

	6
	14
	28
	754.78
	42.22
	13.13
	
	
	8
	24
	28
	823.55
	67.13
	19.83
	

	8
	14
	28
	4292.19
	63.97
	64.37
	
	
	10
	24
	28
	14013.62
	136.24
	118.92
	

	10
	14
	28
	11419.05
	97.01
	101.3
	
	
	12
	24
	28
	52102.63
	563.9
	234.43
	

	12
	14
	28
	20916.09
	136.2
	139.53
	
	
	14
	24
	28
	11273.25
	186.98
	106.63
	

	14
	14
	28
	89021.41
	608.64
	289.13
	
	
	16
	24
	28
	0.02
	300.12
	0.02
	

	0
	16
	28
	229563
	1371.94
	481.46
	
	
	20
	24
	28
	48347.24
	1031.85
	216.7
	

	2
	16
	28
	123.57
	40.62
	5.25
	
	
	2
	26
	28
	21732.16
	291.14
	145.53
	

	4
	16
	28
	69989.34
	326.98
	262.06
	
	
	4
	26
	28
	15763.35
	231.72
	124.2
	

	6
	16
	28
	9196.04
	79.48
	89.16
	
	
	6
	26
	28
	49341.3
	520.58
	224.5
	

	8
	16
	28
	25480.22
	153.74
	164.55
	
	
	8
	26
	28
	11395.69
	173.96
	107.04
	

	10
	16
	28
	283.89
	45.42
	19.07
	
	
	10
	26
	28
	1256.9
	120.29
	34.13
	

	12
	16
	28
	2550.94
	60.51
	42.28
	
	
	12
	26
	28
	1172.43
	128.51
	30.38
	

	14
	16
	28
	12021.32
	155.7
	106.04
	
	
	14
	26
	28
	30233.61
	434.33
	173.86
	

	16
	16
	28
	549851.1
	3224.21
	736.05
	
	
	16
	26
	28
	4196.89
	400.81
	60.03
	

	2
	18
	28
	6649.9
	175.04
	69.46
	
	
	18
	26
	28
	5080.58
	373.97
	68.06
	

	4
	18
	28
	10213.63
	85.06
	101.75
	
	
	0
	28
	28
	3643.56
	299.99
	78.52
	

	6
	18
	28
	279722
	1668.92
	532.3
	
	
	2
	28
	28
	6356.21
	453.18
	91.43
	

	8
	18
	28
	1370.17
	52.42
	37.74
	
	
	4
	28
	28
	207938
	6332.12
	463.3
	

	10
	18
	28
	1262.5
	55.78
	18.74
	
	
	6
	28
	28
	11033.56
	420.74
	114.23
	

	12
	18
	28
	1030.08
	58.83
	37.43
	
	
	8
	28
	28
	33132.95
	679.19
	167.36
	

	14
	18
	28
	4498.48
	74.95
	64.84
	
	
	12
	28
	28
	86384.24
	1370.04
	297.05
	

	16
	18
	28
	9782.42
	113.67
	87.85
	
	
	1
	1
	29
	550.19
	63.83
	9.88
	

	18
	18
	28
	61468.87
	554.35
	255.19
	
	
	1
	3
	29
	411.75
	45.5
	5.81
	

	0
	20
	28
	126144
	1107.83
	363.41
	
	
	3
	3
	29
	18978.85
	160.18
	135.9
	

	2
	20
	28
	12611.44
	98.86
	112.06
	
	
	1
	5
	29
	8654.93
	73.7
	95.35
	

	4
	20
	28
	4225.78
	121.61
	56.9
	
	
	3
	5
	29
	163.61
	36.79
	1.95
	

	6
	20
	28
	2196.82
	58.46
	49.83
	
	
	5
	5
	29
	179957.2
	999.36
	422.66
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	7
	29
	680.1
	37.42
	15.01
	
	
	19
	19
	29
	4153.82
	182.75
	64.65
	

	3
	7
	29
	70657.73
	320.09
	263.59
	
	
	1
	21
	29
	548.02
	60.8
	7.83
	

	5
	7
	29
	27364.91
	142.7
	164.06
	
	
	3
	21
	29
	1660.57
	58.98
	36.24
	

	7
	7
	29
	110726
	669.92
	347.42
	
	
	5
	21
	29
	5322.52
	79.23
	66.33
	

	1
	9
	29
	11694.41
	108.99
	104.69
	
	
	7
	21
	29
	4999.21
	73.96
	70.84
	

	3
	9
	29
	56270.9
	263.98
	242.61
	
	
	9
	21
	29
	18885.77
	144.87
	140.93
	

	5
	9
	29
	20829.31
	117.26
	136.2
	
	
	11
	21
	29
	3470.13
	112.39
	53.44
	

	7
	9
	29
	919.7
	50.91
	16.91
	
	
	13
	21
	29
	1966.59
	79.97
	36.06
	

	9
	9
	29
	37036.93
	286.6
	194.5
	
	
	15
	21
	29
	1538.41
	84.34
	40.96
	

	1
	11
	29
	35121.6
	345.51
	180.46
	
	
	17
	21
	29
	3353.47
	112.34
	60.39
	

	3
	11
	29
	2076.01
	96.87
	31.37
	
	
	19
	21
	29
	1206.2
	237.7
	19.02
	

	5
	11
	29
	65022.98
	304.72
	256.05
	
	
	1
	23
	29
	4155.56
	75.76
	65.27
	

	7
	11
	29
	6182.36
	110.55
	76.96
	
	
	3
	23
	29
	18293.33
	140.97
	130.83
	

	9
	11
	29
	6145.65
	69.86
	81.17
	
	
	5
	23
	29
	7490.61
	112.75
	83.51
	

	11
	11
	29
	6073.14
	99.29
	76.93
	
	
	7
	23
	29
	57518.6
	489.73
	246.81
	

	1
	13
	29
	55997.67
	271.52
	237.26
	
	
	9
	23
	29
	9502.15
	109.21
	95.24
	

	3
	13
	29
	5701.81
	94.78
	68.69
	
	
	11
	23
	29
	13223
	131.05
	114.64
	

	5
	13
	29
	2539.95
	51.65
	47.19
	
	
	13
	23
	29
	1330.46
	106.53
	12.45
	

	7
	13
	29
	19253.75
	129.67
	137.91
	
	
	15
	23
	29
	397.37
	124.87
	9.48
	

	9
	13
	29
	2224.36
	101.34
	32.34
	
	
	17
	23
	29
	14812.88
	326.14
	123.97
	

	11
	13
	29
	1395.84
	50.91
	30.72
	
	
	19
	23
	29
	9780.64
	449.59
	95.76
	

	13
	13
	29
	26532.83
	245.71
	155.86
	
	
	21
	23
	29
	8516.78
	504.72
	90.14
	

	1
	15
	29
	34566
	181.62
	185.77
	
	
	1
	25
	29
	1526.56
	72.24
	32.71
	

	3
	15
	29
	42609.78
	220
	209.22
	
	
	3
	25
	29
	4411.43
	89.27
	63.41
	

	5
	15
	29
	5023.95
	1626.58
	40.08
	
	
	5
	25
	29
	19115.62
	295.74
	154.71
	

	7
	15
	29
	8699.95
	82.86
	91.02
	
	
	9
	25
	29
	1825.94
	130.45
	21.79
	

	9
	15
	29
	1815.28
	52.29
	38.43
	
	
	11
	25
	29
	539.8
	132.99
	18.05
	

	11
	15
	29
	144.49
	144.64
	1.5
	
	
	13
	25
	29
	63513.48
	601.5
	249.71
	

	13
	15
	29
	2598.26
	91.21
	45.72
	
	
	15
	25
	29
	5924.25
	432.56
	64.35
	

	15
	15
	29
	6661.19
	204.25
	74.51
	
	
	1
	27
	29
	1240.23
	147.7
	40.16
	

	1
	17
	29
	29928.18
	170.35
	176.04
	
	
	3
	27
	29
	1316.96
	172.84
	38.72
	

	3
	17
	29
	3218.76
	59.79
	43.12
	
	
	5
	27
	29
	58621.69
	690.54
	226.63
	

	5
	17
	29
	109683.2
	516.85
	326.94
	
	
	7
	27
	29
	2072.5
	230.18
	47.66
	

	7
	17
	29
	52642.48
	265.9
	220.65
	
	
	9
	27
	29
	14061.43
	337.32
	109.73
	

	9
	17
	29
	1433.08
	69.14
	28.32
	
	
	11
	27
	29
	35761.35
	601.01
	182.37
	

	11
	17
	29
	13797.9
	110.81
	112.98
	
	
	13
	27
	29
	1454.64
	258.39
	40.8
	

	13
	17
	29
	4761.22
	75.45
	66.75
	
	
	1
	29
	29
	3734.1
	563.89
	60.43
	

	15
	17
	29
	48919.77
	316.03
	214.45
	
	
	3
	29
	29
	6114.36
	472.32
	70.95
	

	17
	17
	29
	134952.5
	1080.49
	375.79
	
	
	5
	29
	29
	37960.74
	896.86
	199.51
	

	1
	19
	29
	24088.44
	158.34
	155.12
	
	
	9
	29
	29
	13107.73
	695.74
	124.99
	

	3
	19
	29
	11197.93
	111.01
	95.48
	
	
	0
	2
	30
	14752.97
	328.72
	119.85
	

	5
	19
	29
	17479.38
	121.99
	138.65
	
	
	2
	2
	30
	789.71
	67.02
	29.47
	

	7
	19
	29
	8466.35
	88.53
	91.59
	
	
	2
	4
	30
	762.4
	46.19
	11.7
	

	9
	19
	29
	60714.4
	320.25
	245.51
	
	
	4
	4
	30
	946.54
	89.36
	17.67
	

	11
	19
	29
	17805.64
	215.91
	125.2
	
	
	0
	6
	30
	13385.39
	128.57
	113.77
	

	13
	19
	29
	12012.58
	124.29
	114.03
	
	
	2
	6
	30
	2794.84
	47.43
	50.88
	

	15
	19
	29
	25588.99
	230.83
	148.47
	
	
	4
	6
	30
	4155.33
	56.47
	71.23
	

	17
	19
	29
	2807.83
	84.99
	52.7
	
	
	6
	6
	30
	65091.36
	457.38
	260.99
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8
	30
	19902.87
	189.17
	137.02
	
	
	18
	20
	30
	27656.2
	638.48
	166.75
	

	4
	8
	30
	23399.79
	145.57
	154.8
	
	
	20
	20
	30
	3035.14
	306.01
	48.28
	

	6
	8
	30
	46705.65
	225.7
	211.73
	
	
	0
	22
	30
	14465.58
	171.51
	124.51
	

	8
	8
	30
	2254.16
	65.33
	33.62
	
	
	2
	22
	30
	564.76
	76.78
	9.4
	

	0
	10
	30
	4068.87
	76.33
	74.13
	
	
	4
	22
	30
	10424.9
	234.93
	95.76
	

	2
	10
	30
	16332.12
	132.67
	123.38
	
	
	6
	22
	30
	31118.76
	205.88
	177.47
	

	4
	10
	30
	13090.1
	94.75
	112.86
	
	
	8
	22
	30
	25485.21
	180.06
	154.13
	

	6
	10
	30
	14033.51
	97.23
	117.75
	
	
	10
	22
	30
	5050.79
	216.76
	65.12
	

	8
	10
	30
	3624.58
	64.49
	51.51
	
	
	14
	22
	30
	5703.62
	161.65
	77.11
	

	10
	10
	30
	3551.17
	80.86
	54.84
	
	
	16
	22
	30
	26332.4
	352.32
	165.33
	

	2
	12
	30
	38779.58
	195.44
	199.62
	
	
	20
	22
	30
	13184.27
	328.68
	114.46
	

	4
	12
	30
	13861.48
	96.43
	111.01
	
	
	2
	24
	30
	1343.75
	69.37
	36.92
	

	6
	12
	30
	20157.77
	138.23
	138.37
	
	
	4
	24
	30
	25860.73
	251.67
	172.74
	

	8
	12
	30
	9391.27
	82.89
	96.99
	
	
	6
	24
	30
	6144.33
	110.61
	75.63
	

	10
	12
	30
	23059.07
	151.17
	151.21
	
	
	8
	24
	30
	20511.25
	242.31
	144.75
	

	12
	12
	30
	1674.4
	83.4
	19.15
	
	
	10
	24
	30
	4830.07
	160.73
	72.7
	

	0
	14
	30
	35375.35
	268.31
	183.88
	
	
	12
	24
	30
	3825.3
	164.14
	59.12
	

	2
	14
	30
	71360.88
	526.15
	264.91
	
	
	14
	24
	30
	1624.45
	157.66
	44.23
	

	4
	14
	30
	62127.34
	353.27
	240.65
	
	
	0
	26
	30
	59190.45
	774.34
	244.74
	

	6
	14
	30
	17375.96
	123.41
	133.8
	
	
	4
	26
	30
	49056.52
	1452.11
	227.09
	

	8
	14
	30
	20131
	136.2
	137.5
	
	
	6
	26
	30
	15206.2
	309.2
	119.05
	

	10
	14
	30
	846.58
	54.25
	17.43
	
	
	8
	26
	30
	10836.12
	306.04
	93.69
	

	12
	14
	30
	27276.83
	168.16
	162.96
	
	
	10
	26
	30
	2718.51
	220.43
	46.91
	

	14
	14
	30
	10577.88
	133.09
	94.29
	
	
	12
	26
	30
	11172.18
	301.34
	99.23
	

	2
	16
	30
	20905.38
	180.58
	134.69
	
	
	14
	26
	30
	14822.63
	2182.99
	143.61
	

	4
	16
	30
	4522.15
	104.1
	62.79
	
	
	2
	28
	30
	3505.15
	308.62
	55.18
	

	6
	16
	30
	609.65
	48.61
	32.48
	
	
	4
	28
	30
	7054.87
	420.76
	86.53
	

	8
	16
	30
	885.69
	50.76
	26.12
	
	
	6
	28
	30
	15585.05
	354.68
	131.15
	

	10
	16
	30
	1300.8
	57.07
	21.37
	
	
	12
	28
	30
	4609.12
	1091.46
	95.11
	

	12
	16
	30
	14858.33
	146.49
	121.09
	
	
	8
	30
	30
	9270.95
	1308.48
	95.7
	

	14
	16
	30
	38621.13
	226.61
	194.72
	
	
	1
	1
	31
	2358.94
	69.85
	45.9
	

	16
	16
	30
	2094.7
	103.51
	51.11
	
	
	1
	3
	31
	41016.77
	198.09
	201.06
	

	0
	18
	30
	22576.04
	290.43
	132.37
	
	
	3
	3
	31
	288.09
	54.16
	10.86
	

	2
	18
	30
	10196.86
	95.51
	100.7
	
	
	1
	5
	31
	96
	38.1
	5.64
	

	4
	18
	30
	13183.41
	109.52
	111.42
	
	
	3
	5
	31
	39207.7
	204.46
	195.11
	

	6
	18
	30
	390.89
	51.81
	16.59
	
	
	5
	5
	31
	24079.77
	268.09
	155.47
	

	8
	18
	30
	29962.18
	200.85
	170.66
	
	
	1
	7
	31
	1653.99
	54.11
	35.5
	

	10
	18
	30
	4920.71
	76.49
	67.25
	
	
	3
	7
	31
	3045.25
	60.37
	47.95
	

	12
	18
	30
	3424.36
	72.98
	42.77
	
	
	5
	7
	31
	12657.61
	86.84
	109.58
	

	14
	18
	30
	2660.42
	78.75
	48.11
	
	
	7
	7
	31
	140327.5
	1050.4
	368.32
	

	18
	18
	30
	22375.77
	395.75
	142.32
	
	
	1
	9
	31
	6665.35
	76.47
	75.64
	

	2
	20
	30
	4412.6
	77.25
	56.28
	
	
	3
	9
	31
	3510.09
	54.25
	55.34
	

	4
	20
	30
	733.77
	56.18
	24.56
	
	
	5
	9
	31
	6340.66
	87.52
	74.79
	

	6
	20
	30
	6299.05
	82.88
	76.59
	
	
	7
	9
	31
	17351.9
	115.06
	130.56
	

	8
	20
	30
	315.72
	59.67
	5.95
	
	
	9
	9
	31
	33985.89
	265.28
	178.34
	

	10
	20
	30
	14285.79
	120.39
	115.48
	
	
	1
	11
	31
	17974.28
	112.41
	140.6
	

	14
	20
	30
	3175.27
	216.5
	47.69
	
	
	3
	11
	31
	80413.23
	370.99
	277.32
	

	16
	20
	30
	10911.67
	222.95
	106.22
	
	
	5
	11
	31
	401.94
	45.42
	6.82
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	11
	31
	23928.54
	148.5
	153.84
	
	
	5
	23
	31
	694.51
	76.46
	30.84
	

	9
	11
	31
	8316.07
	87.72
	80.59
	
	
	7
	23
	31
	8245.04
	159.63
	86.11
	

	11
	11
	31
	8409.1
	117.09
	92.82
	
	
	9
	23
	31
	8016.76
	176.16
	87.64
	

	1
	13
	31
	41529.25
	210.97
	200.74
	
	
	11
	23
	31
	1150.94
	133.31
	25.71
	

	3
	13
	31
	705.55
	64.49
	6.46
	
	
	13
	23
	31
	53401.55
	534.55
	227.33
	

	5
	13
	31
	35460.46
	196.73
	187.58
	
	
	15
	23
	31
	19204.46
	439.46
	132.43
	

	7
	13
	31
	7373.41
	78.86
	86.21
	
	
	1
	25
	31
	27977.39
	303.82
	174.73
	

	9
	13
	31
	13499.71
	112.32
	109.31
	
	
	3
	25
	31
	8925.8
	254.43
	95.57
	

	11
	13
	31
	20567.85
	145.84
	147.97
	
	
	5
	25
	31
	10290.01
	282.46
	97.77
	

	13
	13
	31
	4233.24
	105.99
	64.01
	
	
	7
	25
	31
	11502.92
	306.72
	105.46
	

	1
	15
	31
	518.23
	51.23
	10.23
	
	
	9
	25
	31
	6484.77
	256.34
	76.88
	

	3
	15
	31
	3474.23
	82.79
	56.21
	
	
	11
	25
	31
	32949.68
	593.43
	173.49
	

	5
	15
	31
	8616.65
	83.65
	90.72
	
	
	13
	25
	31
	27044.96
	1113.89
	167.38
	

	7
	15
	31
	34050.6
	193.64
	183.24
	
	
	1
	27
	31
	18748.19
	1293.58
	136.95
	

	9
	15
	31
	2452.93
	66.07
	52.23
	
	
	3
	27
	31
	31782.91
	764.29
	171.59
	

	11
	15
	31
	50109.85
	281.15
	213.99
	
	
	5
	27
	31
	19772.78
	454.19
	146.57
	

	13
	15
	31
	4426.25
	104.14
	49.32
	
	
	7
	27
	31
	1422.97
	242.5
	22.35
	

	15
	15
	31
	73753.62
	622.44
	267.25
	
	
	9
	27
	31
	8135.18
	307.6
	97.08
	

	1
	17
	31
	9477.87
	89.88
	94.37
	
	
	0
	0
	32
	467412.1
	5222.41
	684.14
	

	3
	17
	31
	23934.27
	153.05
	155.2
	
	
	2
	2
	32
	41903.23
	290.9
	199.13
	

	5
	17
	31
	14949.67
	118.59
	124.27
	
	
	0
	4
	32
	33756.86
	254.99
	169.78
	

	7
	17
	31
	11132.28
	101.23
	107.14
	
	
	2
	4
	32
	4598.55
	61.15
	64.61
	

	9
	17
	31
	18911.28
	239.54
	130.08
	
	
	4
	4
	32
	41326.73
	293.4
	194.46
	

	11
	17
	31
	3429.74
	111.29
	53.37
	
	
	2
	6
	32
	20801.21
	130.67
	131.21
	

	13
	17
	31
	23086.13
	168.34
	149.77
	
	
	4
	6
	32
	5083.65
	75.54
	70.5
	

	15
	17
	31
	32046.89
	240.47
	183.08
	
	
	6
	6
	32
	226.68
	63.83
	9.17
	

	1
	19
	31
	36660.03
	277.06
	184.4
	
	
	0
	8
	32
	18330.29
	159.8
	136.89
	

	3
	19
	31
	3978.52
	71.3
	64.44
	
	
	2
	8
	32
	3807.9
	60.51
	58.01
	

	5
	19
	31
	26978.22
	204.54
	154.87
	
	
	4
	8
	32
	856.48
	47.01
	21.87
	

	7
	19
	31
	5288.97
	81.33
	70.47
	
	
	6
	8
	32
	6121.69
	101.23
	73.62
	

	9
	19
	31
	6822.79
	94.11
	82.45
	
	
	8
	8
	32
	412.04
	105.31
	7.95
	

	11
	19
	31
	35070.36
	222.38
	193.02
	
	
	2
	10
	32
	55557.21
	263.78
	231.44
	

	13
	19
	31
	649.95
	68.95
	21.85
	
	
	4
	10
	32
	552.2
	46.19
	15.49
	

	15
	19
	31
	345.78
	89.63
	6.56
	
	
	6
	10
	32
	27897.84
	166.6
	163.57
	

	17
	19
	31
	19487.87
	410.9
	140.69
	
	
	8
	10
	32
	10253.65
	89.78
	101.72
	

	19
	19
	31
	40324.76
	1908.64
	206.64
	
	
	10
	10
	32
	34109.38
	328.75
	198.5
	

	1
	21
	31
	2590.3
	117
	42.44
	
	
	0
	12
	32
	82951.96
	498.45
	278.21
	

	3
	21
	31
	18884.6
	147.43
	138.28
	
	
	2
	12
	32
	2864.62
	56.59
	52.67
	

	5
	21
	31
	6075.37
	96.73
	75.74
	
	
	4
	12
	32
	1957.22
	65.36
	33.94
	

	7
	21
	31
	8292.01
	103.37
	83.54
	
	
	6
	12
	32
	290.68
	45.86
	13.29
	

	9
	21
	31
	48606.5
	284.84
	221.08
	
	
	8
	12
	32
	84844.73
	412.05
	280.68
	

	11
	21
	31
	8524.04
	129.72
	90.73
	
	
	10
	12
	32
	6141.87
	82.88
	75.47
	

	13
	21
	31
	5437.03
	2195.36
	9.92
	
	
	12
	12
	32
	125643.1
	807.69
	347.46
	

	15
	21
	31
	16339.11
	246.45
	125.66
	
	
	2
	14
	32
	43644.67
	221.53
	205.42
	

	17
	21
	31
	2166.72
	231.13
	51.23
	
	
	4
	14
	32
	4151.99
	62.61
	65.27
	

	21
	21
	31
	9139.28
	668.08
	96.73
	
	
	6
	14
	32
	24778.27
	164.74
	152.31
	

	1
	23
	31
	1521.3
	74.74
	34
	
	
	8
	14
	32
	4182.51
	71.36
	63.88
	

	3
	23
	31
	18836
	221.11
	137.18
	
	
	10
	14
	32
	56441.21
	306.05
	231.08
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	14
	32
	1078.87
	64.58
	20.49
	
	
	8
	26
	32
	6292.65
	307.21
	75.59
	

	14
	14
	32
	17205.86
	220.21
	136.2
	
	
	10
	26
	32
	16211.61
	401.89
	122.41
	

	0
	16
	32
	19323.99
	236.17
	137.7
	
	
	1
	1
	33
	203464.5
	1181.41
	441.7
	

	2
	16
	32
	2368.63
	62.27
	44.79
	
	
	1
	3
	33
	28830.99
	159.53
	166.08
	

	4
	16
	32
	1234.18
	61.26
	35.78
	
	
	3
	3
	33
	32002.46
	248.13
	172.33
	

	6
	16
	32
	925.68
	59.3
	28.23
	
	
	1
	5
	33
	407.39
	55.51
	4.9
	

	8
	16
	32
	25433.06
	262.58
	158.17
	
	
	3
	5
	33
	9091.86
	105.78
	89.34
	

	10
	16
	32
	4044.62
	78.86
	51.81
	
	
	5
	5
	33
	2204.65
	153.18
	37.63
	

	12
	16
	32
	1825.22
	74.05
	32.83
	
	
	1
	7
	33
	12529.56
	94.84
	104.2
	

	14
	16
	32
	9814.1
	101.91
	99.16
	
	
	3
	7
	33
	3879.04
	62.61
	63.43
	

	16
	16
	32
	12816.47
	245.74
	116.3
	
	
	5
	7
	33
	62558.22
	301.89
	246.3
	

	2
	18
	32
	6681.77
	89.96
	86.58
	
	
	7
	7
	33
	36418.8
	282.08
	188.92
	

	4
	18
	32
	4794.25
	80.37
	66.95
	
	
	1
	9
	33
	4335.95
	63.71
	64.55
	

	6
	18
	32
	1491.88
	63.59
	40.51
	
	
	3
	9
	33
	33546.75
	179.47
	173.93
	

	8
	18
	32
	9387.69
	103.54
	95.74
	
	
	5
	9
	33
	4902.45
	66.18
	68.91
	

	10
	18
	32
	5295.2
	85.34
	77.62
	
	
	7
	9
	33
	3585.86
	62.06
	56.93
	

	12
	18
	32
	1148.45
	72.46
	29.57
	
	
	9
	9
	33
	684.74
	74.37
	3.27
	

	14
	18
	32
	13781.08
	247.45
	114.64
	
	
	1
	11
	33
	176204
	723.17
	409.93
	

	16
	18
	32
	2941.3
	129.97
	56.25
	
	
	3
	11
	33
	19615.64
	127.66
	135.15
	

	18
	18
	32
	4872.92
	485.09
	73.69
	
	
	5
	11
	33
	59133.22
	416.48
	241.63
	

	0
	20
	32
	25873.42
	382.99
	152.95
	
	
	7
	11
	33
	3352.95
	105.95
	50.83
	

	2
	20
	32
	13780.14
	121.15
	116.12
	
	
	9
	11
	33
	3161.61
	68.34
	60.76
	

	4
	20
	32
	2029.67
	69.5
	43.89
	
	
	11
	11
	33
	379362.8
	2830.41
	595.64
	

	6
	20
	32
	5945.26
	96.73
	74.46
	
	
	1
	13
	33
	7690.54
	78.86
	82.86
	

	8
	20
	32
	71792.52
	418.34
	269.48
	
	
	3
	13
	33
	401.76
	55.51
	12.97
	

	10
	20
	32
	23919.65
	276.4
	153.28
	
	
	5
	13
	33
	34698
	197.62
	185.82
	

	12
	20
	32
	951.19
	120.31
	18.74
	
	
	7
	13
	33
	40757.86
	230.87
	199.62
	

	14
	20
	32
	1344.95
	144.98
	38.2
	
	
	9
	13
	33
	63614.34
	339.56
	246.92
	

	16
	20
	32
	707.01
	186.55
	29.57
	
	
	11
	13
	33
	49352
	297.47
	216.42
	

	18
	20
	32
	1834.53
	216.84
	30.87
	
	
	13
	13
	33
	10125.69
	146.63
	108.7
	

	20
	20
	32
	4848.43
	426.97
	51.31
	
	
	1
	15
	33
	524.19
	54.11
	25.28
	

	2
	22
	32
	106.18
	75.76
	1.18
	
	
	3
	15
	33
	110766.2
	517.23
	329.09
	

	4
	22
	32
	1055.69
	92.29
	34.97
	
	
	5
	15
	33
	22941.15
	162.15
	156.43
	

	6
	22
	32
	11314.14
	325.21
	99.77
	
	
	7
	15
	33
	20393.04
	164.92
	144.62
	

	8
	22
	32
	4074.12
	153.92
	63.5
	
	
	9
	15
	33
	16050.58
	127.6
	111.28
	

	10
	22
	32
	73554.06
	752.81
	262.66
	
	
	11
	15
	33
	3675.09
	81.78
	59.52
	

	12
	22
	32
	5225.3
	182.98
	62.25
	
	
	13
	15
	33
	20613.01
	163.4
	145.82
	

	14
	22
	32
	55019.14
	622.4
	223.82
	
	
	15
	15
	33
	12876.69
	230.05
	111.14
	

	16
	22
	32
	1797.55
	343.71
	49.2
	
	
	1
	17
	33
	38263.82
	221.86
	193.39
	

	0
	24
	32
	3383.72
	248.33
	54.23
	
	
	3
	17
	33
	1404.27
	63.71
	40.93
	

	2
	24
	32
	1078.68
	167.66
	27.28
	
	
	5
	17
	33
	13403.75
	118.73
	112.84
	

	4
	24
	32
	9573.91
	251.17
	101.02
	
	
	7
	17
	33
	1250.02
	68.34
	34.27
	

	6
	24
	32
	1022.73
	202.16
	27.76
	
	
	9
	17
	33
	222.39
	66.18
	9.21
	

	8
	24
	32
	1522.5
	222.01
	16.48
	
	
	11
	17
	33
	18368.1
	175.05
	137.04
	

	12
	24
	32
	27843.91
	530.59
	166.28
	
	
	13
	17
	33
	1230.49
	101.34
	33.29
	

	2
	26
	32
	3859.89
	367.38
	63.66
	
	
	17
	17
	33
	16295.63
	832.97
	123.83
	

	4
	26
	32
	6828.94
	646.74
	78.66
	
	
	1
	19
	33
	5170.13
	85.46
	68.71
	

	6
	26
	32
	11198.59
	407.79
	104.31
	
	
	5
	19
	33
	10105.38
	107.61
	98.65
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	19
	33
	44270.26
	268.8
	206.29
	
	
	2
	14
	34
	20360.46
	135.56
	147.94
	

	9
	19
	33
	42023.79
	339.06
	208.99
	
	
	4
	14
	34
	29795.24
	212.83
	172.19
	

	11
	19
	33
	1928.32
	118.12
	43.86
	
	
	6
	14
	34
	101933.7
	544.63
	327.14
	

	13
	19
	33
	1476.61
	134.87
	17.11
	
	
	8
	14
	34
	73886.03
	549.18
	270.53
	

	15
	19
	33
	3712.44
	185.92
	60.05
	
	
	10
	14
	34
	27521.51
	187.62
	168.27
	

	19
	19
	33
	19945.33
	904.91
	138.95
	
	
	12
	14
	34
	9366.47
	109.14
	84.21
	

	1
	21
	33
	329.9
	80.36
	21.74
	
	
	14
	14
	34
	35698.11
	903.24
	192.01
	

	3
	21
	33
	1274.45
	102.12
	21.23
	
	
	4
	16
	34
	8583.93
	97
	90.39
	

	5
	21
	33
	37504.89
	367.67
	191.13
	
	
	6
	16
	34
	7159.69
	97.94
	79.72
	

	7
	21
	33
	18865.27
	663.35
	144.66
	
	
	8
	16
	34
	1787.61
	77.06
	35.75
	

	9
	21
	33
	2894.46
	148.67
	41.51
	
	
	10
	16
	34
	23238.4
	177.78
	159.68
	

	11
	21
	33
	105898.6
	932.31
	319.29
	
	
	12
	16
	34
	1222.6
	98.85
	36.39
	

	13
	21
	33
	1858.63
	178.08
	55.88
	
	
	14
	16
	34
	3766.46
	129.22
	57
	

	15
	21
	33
	21347.08
	1112.02
	137.43
	
	
	16
	16
	34
	2858.09
	234.56
	58.56
	

	1
	23
	33
	87266.85
	847.65
	294
	
	
	0
	18
	34
	18831.99
	354.26
	134.43
	

	3
	23
	33
	10313.96
	248.51
	100.79
	
	
	2
	18
	34
	55679.27
	321.52
	240.82
	

	7
	23
	33
	15669.21
	341.98
	132.44
	
	
	4
	18
	34
	14773.68
	181.5
	128.54
	

	9
	23
	33
	16480.39
	378.82
	130.18
	
	
	6
	18
	34
	25300.82
	204.22
	162.28
	

	11
	23
	33
	94367.93
	1566.53
	308.65
	
	
	8
	18
	34
	13697.57
	163.96
	114.36
	

	3
	25
	33
	4526.45
	377.92
	61.23
	
	
	10
	18
	34
	802.78
	104.23
	25.81
	

	5
	25
	33
	9882.58
	468.79
	113.45
	
	
	12
	18
	34
	2127.34
	149.36
	47.46
	

	9
	25
	33
	5119.86
	361.92
	70.38
	
	
	14
	18
	34
	1034.98
	191
	26.28
	

	11
	25
	33
	2256.84
	511.17
	50.55
	
	
	16
	18
	34
	22093.68
	488.43
	148.27
	

	0
	2
	34
	38819.86
	293.29
	191.43
	
	
	18
	18
	34
	3591.26
	414.97
	54.32
	

	2
	2
	34
	97710.35
	640.87
	305.86
	
	
	2
	20
	34
	20878.2
	542.66
	149.28
	

	2
	4
	34
	17799.75
	149.22
	129.23
	
	
	4
	20
	34
	14147.18
	255.2
	113.69
	

	4
	4
	34
	23805.48
	207.48
	147.5
	
	
	6
	20
	34
	386.81
	124.34
	4.12
	

	0
	6
	34
	68727.71
	461.75
	264.47
	
	
	8
	20
	34
	1440.89
	155.16
	43.41
	

	2
	6
	34
	13679.26
	179.65
	118.43
	
	
	10
	20
	34
	5163.36
	189.99
	72.13
	

	4
	6
	34
	28479.01
	159.34
	165.98
	
	
	12
	20
	34
	9387.82
	301.03
	90.8
	

	6
	6
	34
	36513.25
	272.83
	187.48
	
	
	14
	20
	34
	17325.37
	460.58
	120.73
	

	2
	8
	34
	21189.24
	135.32
	139.71
	
	
	0
	22
	34
	221209.8
	5559.37
	466.67
	

	4
	8
	34
	31383.14
	176.14
	175.62
	
	
	2
	22
	34
	17924.86
	330.46
	127.31
	

	6
	8
	34
	5413.07
	69.37
	74.73
	
	
	6
	22
	34
	34029.89
	534.23
	193.79
	

	8
	8
	34
	26456.37
	218.87
	156.57
	
	
	10
	22
	34
	8646.18
	316.87
	100.49
	

	0
	10
	34
	265395.2
	1467.15
	504.52
	
	
	12
	22
	34
	220487.5
	3681.73
	490.46
	

	2
	10
	34
	2657.53
	62.06
	44.07
	
	
	2
	24
	34
	1656.72
	385.03
	36.56
	

	4
	10
	34
	260.49
	50.76
	7.16
	
	
	4
	24
	34
	6316.26
	392.73
	86.97
	

	6
	10
	34
	34440.73
	187.28
	184.52
	
	
	6
	24
	34
	3918.94
	363.83
	59.26
	

	8
	10
	34
	14380.61
	271.7
	115.01
	
	
	10
	24
	34
	12384.77
	595.34
	122.2
	

	10
	10
	34
	58242.41
	711.78
	234.43
	
	
	1
	1
	35
	16304
	164.69
	129.99
	

	2
	12
	34
	13637.31
	109.56
	115.41
	
	
	1
	3
	35
	2995.82
	63.71
	52.93
	

	4
	12
	34
	2125.35
	63.83
	49.86
	
	
	3
	3
	35
	18711.02
	171.51
	137.83
	

	6
	12
	34
	44376.08
	243.43
	209.37
	
	
	1
	5
	35
	19954.13
	130.03
	139.55
	

	8
	12
	34
	7117.31
	137.7
	82.02
	
	
	3
	5
	35
	4567.92
	74.62
	66.46
	

	10
	12
	34
	130056.6
	663.65
	349.99
	
	
	5
	5
	35
	4422.55
	98.98
	54.99
	

	12
	12
	34
	11532.65
	155.66
	120.21
	
	
	1
	7
	35
	978.67
	55
	24.37
	

	0
	14
	34
	3157.9
	127.65
	61.01
	
	
	3
	7
	35
	2083.04
	66.18
	33.31
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	7
	35
	16964.08
	128.06
	128.02
	
	
	7
	23
	35
	4551.53
	301.75
	75.01
	

	7
	7
	35
	1252.42
	101.47
	27.08
	
	
	9
	23
	35
	10636.76
	600.62
	107.07
	

	1
	9
	35
	9328.78
	105.87
	86.24
	
	
	0
	0
	36
	123570.1
	1679.31
	368.05
	

	3
	9
	35
	1429.5
	62.98
	34.32
	
	
	2
	2
	36
	17772.75
	173.72
	123.71
	

	5
	9
	35
	12785.48
	102.9
	111.3
	
	
	0
	4
	36
	375.27
	83.4
	16.31
	

	7
	9
	35
	32309.6
	190.33
	180
	
	
	4
	4
	36
	15937.42
	223.4
	121.44
	

	9
	9
	35
	87240.37
	590.56
	297.6
	
	
	2
	6
	36
	43336.01
	227.02
	200.55
	

	1
	11
	35
	63864.52
	309.15
	249.25
	
	
	6
	6
	36
	4081.7
	108.32
	61.71
	

	3
	11
	35
	20735.83
	140.83
	135.44
	
	
	0
	8
	36
	110485.9
	747
	326.1
	

	5
	11
	35
	3820.11
	71.54
	58.27
	
	
	2
	8
	36
	5886.03
	83.74
	74.21
	

	7
	11
	35
	19493.36
	137.46
	140.73
	
	
	4
	8
	36
	42666.44
	224.1
	203.96
	

	9
	11
	35
	3932.72
	81.78
	55.21
	
	
	6
	8
	36
	203.98
	62.17
	10.57
	

	11
	11
	35
	16051.52
	203.1
	121.35
	
	
	8
	8
	36
	36217.93
	303.21
	193.77
	

	1
	13
	35
	209.1
	60.64
	18.91
	
	
	2
	10
	36
	52483.41
	270.38
	225.34
	

	3
	13
	35
	26079.57
	175.05
	162.92
	
	
	4
	10
	36
	321.12
	62.98
	3.1
	

	5
	13
	35
	1384.06
	63.71
	31
	
	
	6
	10
	36
	23010.58
	153.88
	153.83
	

	7
	13
	35
	3650.88
	98.54
	57.24
	
	
	8
	10
	36
	951.2
	67.78
	30.57
	

	9
	13
	35
	497.86
	74.16
	19.73
	
	
	10
	10
	36
	13620.27
	191.46
	113.47
	

	11
	13
	35
	937.48
	78.14
	25.9
	
	
	0
	12
	36
	18417.29
	207.03
	121.77
	

	13
	13
	35
	83527.9
	916.13
	293.38
	
	
	2
	12
	36
	10733.35
	102.68
	101.12
	

	1
	15
	35
	5479.6
	96.42
	74.49
	
	
	4
	12
	36
	13354.1
	116.32
	110.96
	

	3
	15
	35
	1039.06
	71.19
	28.58
	
	
	6
	12
	36
	878.27
	83.83
	13.9
	

	5
	15
	35
	2723.62
	76.59
	54.01
	
	
	8
	12
	36
	7453.45
	103.68
	85.33
	

	7
	15
	35
	12761.58
	151.09
	115.38
	
	
	10
	12
	36
	368.28
	74.95
	18.52
	

	9
	15
	35
	4110.78
	96.43
	70.3
	
	
	12
	12
	36
	27407.84
	983
	156.8
	

	11
	15
	35
	10256.27
	154.39
	110.33
	
	
	2
	14
	36
	17035.63
	141.1
	135.74
	

	13
	15
	35
	1542.6
	134.04
	25.71
	
	
	4
	14
	36
	2730.59
	80.36
	53.36
	

	1
	17
	35
	769
	73.11
	32.16
	
	
	6
	14
	36
	41004.79
	273.75
	202.58
	

	3
	17
	35
	12523.1
	139.01
	111.47
	
	
	8
	14
	36
	219.32
	82.88
	7.13
	

	5
	17
	35
	3517.92
	100.48
	60.15
	
	
	10
	14
	36
	15487.83
	281
	122.28
	

	7
	17
	35
	4580.44
	119.89
	61.89
	
	
	14
	14
	36
	3766.92
	227.89
	69.09
	

	9
	17
	35
	9595.29
	171.99
	92.93
	
	
	0
	16
	36
	16766.51
	459.57
	126.78
	

	11
	17
	35
	28027.06
	322.11
	173.72
	
	
	2
	16
	36
	969.43
	89.96
	25.29
	

	13
	17
	35
	3527.44
	183.29
	60.36
	
	
	4
	16
	36
	17578.93
	263.49
	137.5
	

	17
	17
	35
	14835.97
	524.38
	126.35
	
	
	8
	16
	36
	10109.58
	164.11
	93.1
	

	1
	19
	35
	7030.12
	144.22
	85.27
	
	
	12
	16
	36
	20201.51
	428.92
	151.51
	

	3
	19
	35
	53188.86
	528.35
	228.96
	
	
	14
	16
	36
	2397.43
	261.73
	51.35
	

	7
	19
	35
	39206.61
	450.89
	193.86
	
	
	2
	18
	36
	6466.1
	188.69
	84
	

	9
	19
	35
	5873.71
	204.52
	67.48
	
	
	4
	18
	36
	1219.82
	152.14
	33.9
	

	11
	19
	35
	23876
	391.01
	158.83
	
	
	6
	18
	36
	9307.31
	226
	93.97
	

	13
	19
	35
	9384.79
	327.05
	91.77
	
	
	8
	18
	36
	2614.38
	175.2
	41.17
	

	15
	19
	35
	3484.03
	425.46
	59.87
	
	
	12
	18
	36
	9342.51
	297
	96.18
	

	1
	21
	35
	4389.02
	253.16
	46.44
	
	
	14
	18
	36
	4257.64
	422.71
	66.55
	

	3
	21
	35
	18138.1
	402.61
	138.03
	
	
	2
	20
	36
	787.47
	246.98
	36.09
	

	5
	21
	35
	1622.53
	246.64
	28.03
	
	
	4
	20
	36
	47.13
	264.88
	1.48
	

	7
	21
	35
	1118.46
	238.47
	42.03
	
	
	6
	20
	36
	11830.26
	382.61
	109.37
	

	1
	23
	35
	17935.79
	2824.49
	144.24
	
	
	8
	20
	36
	19064.18
	535.28
	148.32
	

	5
	23
	35
	2674.27
	460.36
	55.86
	
	
	12
	20
	36
	65664.28
	9129.32
	297.31
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	22
	36
	16291.81
	935.48
	139.84
	
	
	2
	2
	38
	16279.08
	184.88
	118.47
	

	4
	22
	36
	7500.93
	414.75
	82.95
	
	
	2
	4
	38
	10809.18
	106.8
	101.27
	

	1
	1
	37
	9375.53
	137.6
	101.19
	
	
	4
	4
	38
	57222.07
	448.3
	228.93
	

	1
	3
	37
	10324.41
	98.71
	94.7
	
	
	0
	6
	38
	36025.08
	285.95
	189.29
	

	3
	3
	37
	11184.51
	245.74
	108.59
	
	
	2
	6
	38
	10391.69
	111.7
	98.49
	

	1
	5
	37
	980.64
	62.17
	27.23
	
	
	4
	6
	38
	48399.57
	251.12
	214.92
	

	3
	5
	37
	46135.72
	242.17
	205.28
	
	
	6
	6
	38
	6747.39
	153.25
	84.68
	

	5
	5
	37
	42693.8
	309.17
	199.63
	
	
	2
	8
	38
	20005.59
	145.47
	138.18
	

	1
	7
	37
	13565.21
	120.06
	111.52
	
	
	4
	8
	38
	5366.09
	92.98
	64.97
	

	3
	7
	37
	51977.97
	272.71
	219.42
	
	
	6
	8
	38
	17829.96
	147.38
	128.73
	

	5
	7
	37
	1807.06
	66.07
	36.96
	
	
	0
	10
	38
	3295.43
	117.08
	52.86
	

	7
	7
	37
	2228.37
	96.96
	47.35
	
	
	2
	10
	38
	51322.43
	302.79
	221.18
	

	1
	9
	37
	48777.31
	262.47
	215.49
	
	
	4
	10
	38
	3204.46
	92.38
	56.51
	

	3
	9
	37
	1951.57
	72.46
	41.19
	
	
	6
	10
	38
	1963.86
	92.51
	47.15
	

	5
	9
	37
	32835.98
	196.54
	174.97
	
	
	10
	10
	38
	778.3
	166.26
	18.45
	

	7
	9
	37
	3119.68
	76.49
	45.12
	
	
	2
	12
	38
	6346.81
	118.73
	78.04
	

	9
	9
	37
	2426.49
	124.05
	48.36
	
	
	4
	12
	38
	1464.54
	97.55
	41.09
	

	1
	11
	37
	1830.05
	74.85
	40.24
	
	
	6
	12
	38
	11717.06
	229.91
	103.15
	

	3
	11
	37
	46142
	471.38
	207.41
	
	
	8
	12
	38
	403.77
	121.77
	16.44
	

	5
	11
	37
	1571.69
	76.49
	35.72
	
	
	10
	12
	38
	730.6
	183.31
	23.35
	

	7
	11
	37
	941.26
	80.11
	18.92
	
	
	12
	12
	38
	11465.98
	367.82
	108.79
	

	9
	11
	37
	9631.45
	123.52
	91.98
	
	
	0
	14
	38
	2879.84
	172.33
	34.62
	

	11
	11
	37
	757.91
	155.66
	26.86
	
	
	2
	14
	38
	16057.63
	219.87
	121.61
	

	3
	13
	37
	10074.86
	156.79
	101.7
	
	
	4
	14
	38
	39131.14
	377.41
	190.26
	

	5
	13
	37
	8576.68
	130.82
	92.55
	
	
	6
	14
	38
	3922.9
	159.33
	59.54
	

	7
	13
	37
	1852.46
	103.33
	44.78
	
	
	8
	14
	38
	18571.02
	312.42
	135
	

	9
	13
	37
	14172.96
	184.5
	115.63
	
	
	10
	14
	38
	4975.41
	316
	65.1
	

	11
	13
	37
	9476.7
	187.57
	99.46
	
	
	12
	14
	38
	1127.83
	328.02
	29.23
	

	13
	13
	37
	4467.26
	288.23
	67.95
	
	
	2
	16
	38
	19587.98
	540.55
	134.52
	

	1
	15
	37
	11372.67
	152.86
	97.79
	
	
	4
	16
	38
	9346.51
	237.15
	83.06
	

	3
	15
	37
	8452.86
	144.61
	87.91
	
	
	6
	16
	38
	157804.9
	1578.92
	385.58
	

	5
	15
	37
	21347.42
	656.89
	137.14
	
	
	8
	16
	38
	16908.75
	365.16
	123.68
	

	7
	15
	37
	12549.16
	201.23
	101.11
	
	
	0
	18
	38
	18938.07
	666.56
	136.58
	

	9
	15
	37
	3630.27
	154.17
	56.07
	
	
	2
	18
	38
	4840.94
	509.89
	75.46
	

	11
	15
	37
	4471.71
	222.8
	64.39
	
	
	4
	18
	38
	1165.16
	338.88
	5.65
	

	13
	15
	37
	13408.72
	401.39
	118.71
	
	
	6
	18
	38
	4449.6
	460.11
	64.28
	

	1
	17
	37
	2089.6
	305.86
	24.05
	
	
	8
	18
	38
	5349.16
	677.82
	66.21
	

	3
	17
	37
	21404.67
	285.71
	141.32
	
	
	1
	1
	39
	9137.47
	151.15
	96.78
	

	5
	17
	37
	13758.2
	248.32
	104.49
	
	
	1
	3
	39
	11196.61
	113.87
	105.33
	

	7
	17
	37
	11087.23
	240.38
	99.05
	
	
	3
	3
	39
	34015.54
	507.47
	176.56
	

	9
	17
	37
	17107.27
	562
	136.65
	
	
	1
	5
	39
	34414.48
	208.89
	183.27
	

	13
	17
	37
	15570.48
	540.13
	119.14
	
	
	3
	5
	39
	5441.51
	92.47
	75.71
	

	3
	19
	37
	10602.51
	442
	93.55
	
	
	5
	5
	39
	102155.2
	738.92
	311.94
	

	5
	19
	37
	12104.57
	711.03
	107.5
	
	
	1
	7
	39
	2693.49
	82.05
	52.14
	

	7
	19
	37
	23503.27
	561.37
	155.72
	
	
	3
	7
	39
	7223.59
	112.4
	86.78
	

	9
	19
	37
	5504.52
	444.99
	76.17
	
	
	5
	7
	39
	45835.33
	324.59
	212.12
	

	11
	19
	37
	23376.79
	3245.81
	159.99
	
	
	7
	7
	39
	5175.51
	169.2
	74.96
	

	0
	2
	38
	840.03
	92.44
	29.91
	
	
	1
	9
	39
	76587.35
	450.47
	275.69
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	9
	39
	2012.53
	98.62
	30.34
	
	
	3
	3
	41
	27928.18
	338.96
	167.34
	

	5
	9
	39
	1683.99
	103.53
	36.28
	
	
	1
	5
	41
	8046.36
	144.51
	90.6
	

	7
	9
	39
	16665.08
	194.41
	133.46
	
	
	3
	5
	41
	40426.41
	356.54
	197.53
	

	9
	9
	39
	9729.52
	279.83
	100.36
	
	
	5
	5
	41
	2859.2
	193.44
	62.41
	

	1
	11
	39
	435.87
	106.25
	17.16
	
	
	1
	7
	41
	300.91
	123.27
	5.47
	

	5
	11
	39
	17028.76
	205.95
	126.98
	
	
	3
	7
	41
	8192.6
	390.62
	76.79
	

	7
	11
	39
	31918.8
	354.02
	178.38
	
	
	5
	7
	41
	22754.54
	590.56
	148.76
	

	9
	11
	39
	1047.81
	151.49
	27.65
	
	
	7
	7
	41
	5008.55
	313.46
	74.78
	

	11
	11
	39
	6985.71
	286.57
	79.64
	
	
	1
	9
	41
	1346.25
	156.8
	26.58
	

	1
	13
	39
	1363.41
	148.17
	31.19
	
	
	3
	9
	41
	3487.23
	249.31
	55.72
	

	3
	13
	39
	50041.31
	508.67
	218.02
	
	
	7
	9
	41
	13462.2
	374.26
	125.92
	

	5
	13
	39
	5472.19
	198.78
	72.99
	
	
	1
	11
	41
	2648.65
	250.15
	51.84
	

	7
	13
	39
	2146.23
	233.53
	40.53
	
	
	3
	11
	41
	1816.19
	389.69
	27.61
	

	9
	13
	39
	30192.93
	517.82
	172.06
	
	
	5
	11
	41
	3869.12
	523.79
	62.4
	

	11
	13
	39
	9694.21
	496.58
	110.54
	
	
	7
	11
	41
	18658.96
	788.31
	151.53
	

	1
	15
	39
	8772.48
	350.73
	88.45
	
	
	1
	13
	41
	4578.92
	344.47
	77.83
	

	3
	15
	39
	21574.21
	533.43
	132.74
	
	
	0
	2
	42
	25214.04
	810.66
	167.34
	

	5
	15
	39
	60958.82
	914.05
	242.5
	
	
	2
	2
	42
	30141.72
	486.11
	167.56
	

	7
	15
	39
	3551.39
	317.16
	54.11
	
	
	2
	4
	42
	3392.7
	193.25
	55.9
	

	9
	15
	39
	17221.32
	824.78
	133
	
	
	4
	4
	42
	18909.1
	884.05
	140.1
	

	11
	15
	39
	7180.81
	632.63
	96.2
	
	
	2
	6
	42
	12435.37
	370.77
	121.01
	

	5
	17
	39
	126827
	18983.72
	403.7
	
	
	4
	6
	42
	18451.21
	402.73
	145.45
	

	0
	0
	40
	28595.92
	682.99
	160.05
	
	
	6
	6
	42
	35289.99
	730.48
	216.51
	

	2
	2
	40
	17388.49
	214.35
	133.87
	
	
	2
	8
	42
	1710.52
	321.3
	45.55
	

	0
	4
	40
	52263.04
	448.7
	225.8
	
	
	4
	8
	42
	2406.64
	332.38
	48.25
	

	2
	4
	40
	1268.64
	97.55
	30.77
	
	
	6
	8
	42
	17150.7
	1308.54
	162.77
	

	4
	4
	40
	13124.91
	193.92
	113.93
	
	
	1
	3
	43
	2016.6
	364.44
	39.92
	

	2
	6
	40
	1716.73
	96.96
	33.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6
	40
	6093.53
	133.51
	74.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	40
	179610.2
	1430.38
	413.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	8
	40
	20197.49
	265.84
	151.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8
	40
	1114.97
	114.82
	29.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8
	40
	2356.95
	134.47
	45.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8
	40
	80469.85
	1012.83
	288.84
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	10
	40
	7659.55
	152.83
	88.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	10
	40
	3313.3
	151.62
	55.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	10
	40
	12599.91
	271.42
	108.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	10
	40
	3181.83
	208.29
	54.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	10
	40
	1270.11
	421.83
	35.99
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12
	40
	11326.61
	265.56
	101.85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	12
	40
	3800.22
	201.31
	51.85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	12
	40
	10892.35
	424.48
	111.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	12
	40
	3537.93
	788.27
	61.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	14
	40
	21574.69
	453.89
	148.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	14
	40
	1872.78
	612.62
	50.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	14
	40
	1553.14
	371.98
	51.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	41
	1042.1
	164.32
	22.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	41
	26980.96
	246.64
	158.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	


|Mg36|[Si120Al72O384]-FAU, Crystal 5
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	((Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	2
	2
	435250.6
	5050.64
	684.41
	
	
	6
	8
	8
	10957.16
	96.57
	83.52
	

	2
	2
	2
	13584.13
	160.03
	128.28
	
	
	8
	8
	8
	590571.7
	14414.7
	775.45
	

	1
	1
	3
	541192.6
	3607.19
	751.29
	
	
	1
	1
	9
	8573.44
	79.61
	85.65
	

	1
	3
	3
	476978.8
	3761.61
	698.31
	
	
	1
	3
	9
	250243.9
	941.71
	506.47
	

	3
	3
	3
	132384.8
	1395.52
	355.49
	
	
	3
	3
	9
	47539.31
	368.81
	211.64
	

	0
	0
	4
	300223.4
	3128.89
	556.11
	
	
	1
	5
	9
	17054.81
	89.73
	126.01
	

	2
	2
	4
	701.49
	25.14
	20.93
	
	
	3
	5
	9
	485.53
	15.72
	12.22
	

	0
	4
	4
	75768.48
	687.6
	269.85
	
	
	5
	5
	9
	269684.3
	3246.74
	515.45
	

	2
	4
	4
	21533.71
	148.17
	143.24
	
	
	1
	7
	9
	272413.7
	1100.6
	504.7
	

	4
	4
	4
	29699.71
	355.61
	168.44
	
	
	3
	7
	9
	8048.07
	50.02
	79.12
	

	1
	1
	5
	12502.21
	88.9
	112.71
	
	
	5
	7
	9
	7632.3
	48.88
	90.85
	

	1
	3
	5
	119634.8
	483.4
	340.96
	
	
	7
	7
	9
	199050
	1480.14
	441.36
	

	3
	3
	5
	359316
	2423.87
	593.69
	
	
	1
	9
	9
	42351.99
	287.02
	174.38
	

	1
	5
	5
	12238.5
	100.22
	102.03
	
	
	3
	9
	9
	42036.06
	260.57
	206.17
	

	3
	5
	5
	3138.11
	32.19
	58.49
	
	
	5
	9
	9
	88904.21
	589.58
	289.21
	

	5
	5
	5
	3239920
	69630.18
	1845.44
	
	
	7
	9
	9
	1359.16
	50.28
	34.54
	

	0
	2
	6
	30500.53
	189.67
	177.99
	
	
	9
	9
	9
	4878.27
	132.44
	28.46
	

	2
	2
	6
	17051.9
	115.45
	123.57
	
	
	0
	2
	10
	1727.53
	23.7
	50.39
	

	2
	4
	6
	501760.4
	2053.87
	684.08
	
	
	2
	2
	10
	15701.96
	168.18
	47.89
	

	4
	4
	6
	940.87
	17.78
	31.86
	
	
	2
	4
	10
	6140.33
	54.43
	64.32
	

	0
	6
	6
	321326.7
	3282.83
	578.87
	
	
	4
	4
	10
	59567.44
	611.88
	225.41
	

	2
	6
	6
	40765.45
	465.21
	208.38
	
	
	0
	6
	10
	8339.47
	67.96
	106.07
	

	4
	6
	6
	847497.4
	7903.57
	929.36
	
	
	2
	6
	10
	61077.16
	270.93
	261.01
	

	6
	6
	6
	1738622
	18086.02
	1231.66
	
	
	4
	6
	10
	9375.82
	58.22
	101.36
	

	1
	1
	7
	626.44
	17.78
	16.69
	
	
	6
	6
	10
	40127.41
	278.36
	200.62
	

	1
	3
	7
	20371.8
	99.48
	146.31
	
	
	2
	8
	10
	156309.9
	640.2
	392.4
	

	3
	3
	7
	124722.3
	777.72
	342.48
	
	
	4
	8
	10
	210.64
	13.32
	6.88
	

	1
	5
	7
	50990.13
	234.96
	235.67
	
	
	6
	8
	10
	3213.42
	33.87
	34.05
	

	3
	5
	7
	169550.5
	732.32
	413.47
	
	
	8
	8
	10
	1205.36
	67.04
	42.03
	

	5
	5
	7
	81921.37
	729.42
	313.95
	
	
	0
	10
	10
	1069784
	8189.58
	989.96
	

	1
	7
	7
	35723.13
	254.85
	183.27
	
	
	2
	10
	10
	5744.71
	100.56
	72.35
	

	3
	7
	7
	281.49
	13.95
	20.65
	
	
	4
	10
	10
	111123.2
	659.97
	324.46
	

	5
	7
	7
	289925.1
	1705.57
	521.57
	
	
	6
	10
	10
	10946.99
	103.57
	59.54
	

	7
	7
	7
	242372.2
	2660.11
	481.29
	
	
	8
	10
	10
	200325.3
	2352.05
	447.54
	

	0
	0
	8
	134770.9
	1442.56
	369
	
	
	10
	10
	10
	92211.7
	1060.91
	290.38
	

	2
	2
	8
	212563.5
	1112.41
	464.82
	
	
	1
	1
	11
	240889
	1343.5
	514.12
	

	0
	4
	8
	535972.9
	2732.77
	736.75
	
	
	1
	3
	11
	21150.23
	99.47
	136.66
	

	2
	4
	8
	68991.53
	293.36
	258.96
	
	
	3
	3
	11
	150211.7
	814.77
	341.82
	

	4
	4
	8
	207963.9
	1251.61
	471.75
	
	
	1
	5
	11
	49695.16
	223.96
	235.78
	

	2
	6
	8
	9775.03
	60.65
	122.12
	
	
	3
	5
	11
	591.99
	13.32
	36.09
	

	4
	6
	8
	44168.51
	210.5
	201.2
	
	
	5
	5
	11
	59649.96
	494.55
	250.3
	

	6
	6
	8
	421.69
	20.11
	16.34
	
	
	1
	7
	11
	124580.9
	512.59
	338.52
	

	0
	8
	8
	772302
	6336.13
	807.67
	
	
	3
	7
	11
	11345.38
	64.67
	93.5
	

	2
	8
	8
	270982.2
	2504.14
	503.44
	
	
	5
	7
	11
	6843.33
	47.04
	79.01
	

	4
	8
	8
	52428.7
	336.43
	223.18
	
	
	7
	7
	11
	43274.8
	311.1
	216.14
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	9
	11
	142.01
	14.22
	3.8
	
	
	5
	9
	13
	122798.4
	542.31
	351.15
	

	3
	9
	11
	294167.9
	1193.08
	524.49
	
	
	7
	9
	13
	15102.45
	106.45
	116.37
	

	5
	9
	11
	1584.32
	71.36
	3.09
	
	
	9
	9
	13
	178011.9
	1306.17
	417.15
	

	7
	9
	11
	168895.9
	758.38
	406.49
	
	
	1
	11
	13
	67381.64
	398.02
	254.64
	

	9
	9
	11
	161584.3
	1000.6
	402.79
	
	
	3
	11
	13
	107026.2
	597.71
	327.02
	

	1
	11
	11
	1101111
	5948.91
	1049.19
	
	
	5
	11
	13
	7256.83
	48.88
	83.78
	

	3
	11
	11
	20347.93
	171.8
	137.44
	
	
	7
	11
	13
	34287.25
	172.75
	188.78
	

	5
	11
	11
	130592.8
	773.45
	364.69
	
	
	9
	11
	13
	7608.65
	60.46
	90.76
	

	7
	11
	11
	7717.27
	85.77
	77.11
	
	
	11
	11
	13
	37392.63
	293.3
	194.11
	

	9
	11
	11
	102672.9
	1022.67
	323.53
	
	
	1
	13
	13
	101512
	846.63
	321.2
	

	11
	11
	11
	2165414
	19829.12
	1544.34
	
	
	3
	13
	13
	158911.9
	942.42
	406.16
	

	0
	0
	12
	564725.4
	6317.87
	795.76
	
	
	5
	13
	13
	26243.11
	322.66
	158.71
	

	2
	2
	12
	11628.42
	121.52
	79.5
	
	
	7
	13
	13
	9728.19
	196.94
	90.88
	

	0
	4
	12
	798.24
	23.7
	19.67
	
	
	9
	13
	13
	34857.96
	322.67
	194.21
	

	2
	4
	12
	136755
	541.77
	358.43
	
	
	11
	13
	13
	34234.5
	486.09
	194.45
	

	4
	4
	12
	155959.3
	867.91
	414
	
	
	13
	13
	13
	219358.9
	2384.93
	476.71
	

	2
	6
	12
	19785.28
	102.34
	152.91
	
	
	0
	2
	14
	209448.4
	1509.53
	461.87
	

	4
	6
	12
	3068.67
	33.87
	54.14
	
	
	2
	2
	14
	83550.14
	509.65
	285.33
	

	6
	6
	12
	12143.98
	159.23
	115.79
	
	
	2
	4
	14
	9164.25
	55.44
	100.1
	

	0
	8
	12
	291081.7
	1584.74
	528.89
	
	
	4
	4
	14
	3469.87
	58.66
	59.94
	

	2
	8
	12
	1073.17
	24.19
	22.15
	
	
	0
	6
	14
	6.06
	23.7
	0.9
	

	4
	8
	12
	1384.08
	20.95
	27.13
	
	
	2
	6
	14
	464443.4
	1743.09
	670.45
	

	6
	8
	12
	54728.49
	296.4
	232.89
	
	
	4
	6
	14
	59480.3
	269.48
	251.24
	

	8
	8
	12
	534321.6
	3169.61
	727.6
	
	
	6
	6
	14
	168354.1
	944.24
	409.84
	

	2
	10
	12
	4854.56
	37.71
	58.54
	
	
	2
	8
	14
	4785.36
	37.36
	64.77
	

	4
	10
	12
	1019.39
	20.95
	20.73
	
	
	4
	8
	14
	17648.27
	97.12
	133.1
	

	6
	10
	12
	164165.3
	679.74
	410.77
	
	
	6
	8
	14
	268876.4
	1145.08
	505.17
	

	8
	10
	12
	5901.83
	50.02
	70.5
	
	
	8
	8
	14
	4212.32
	92.18
	60.79
	

	10
	10
	12
	441304.7
	2708.45
	688.81
	
	
	0
	10
	14
	170861.2
	1026.48
	430.75
	

	0
	12
	12
	2333575
	19124.85
	1529.13
	
	
	2
	10
	14
	4508.15
	39.64
	66.94
	

	2
	12
	12
	16246.74
	130.37
	135.55
	
	
	4
	10
	14
	147.45
	18.51
	6.61
	

	4
	12
	12
	63454.64
	394.1
	255.46
	
	
	6
	10
	14
	20255.16
	133.06
	142.03
	

	6
	12
	12
	48578.28
	334.49
	218.25
	
	
	8
	10
	14
	91928.14
	421.04
	308.81
	

	8
	12
	12
	6146.82
	192.75
	81.61
	
	
	10
	10
	14
	5354.43
	77.03
	69.58
	

	10
	12
	12
	53042.39
	381.96
	252.7
	
	
	2
	12
	14
	128665.3
	547.3
	364.16
	

	12
	12
	12
	295767.2
	5996.15
	550.98
	
	
	4
	12
	14
	11206.94
	72.28
	107.17
	

	1
	1
	13
	8913.75
	76.35
	91.08
	
	
	6
	12
	14
	3745.44
	39.64
	68.97
	

	1
	3
	13
	947.66
	20.95
	9.72
	
	
	8
	12
	14
	69164.83
	370.56
	270.57
	

	3
	3
	13
	208928.8
	1191.54
	456.71
	
	
	10
	12
	14
	78819.59
	515.38
	289.97
	

	1
	5
	13
	40588.09
	184.11
	208.36
	
	
	12
	12
	14
	2037.55
	53.33
	51.86
	

	3
	5
	13
	8502.45
	51.24
	87.42
	
	
	0
	14
	14
	6013.62
	100.56
	65.24
	

	5
	5
	13
	90233.52
	541.75
	295.3
	
	
	2
	14
	14
	65605.31
	477.07
	260.3
	

	1
	7
	13
	82709.78
	350.39
	277.99
	
	
	4
	14
	14
	46622.13
	348.31
	229.11
	

	3
	7
	13
	263958.8
	1050.98
	520.53
	
	
	6
	14
	14
	378449.3
	2274.9
	643.63
	

	5
	7
	13
	173067.6
	818.52
	408.55
	
	
	8
	14
	14
	468.29
	34.1
	9.1
	

	7
	7
	13
	28614.99
	213.1
	178.69
	
	
	10
	14
	14
	28113.63
	224.96
	175.73
	

	1
	9
	13
	102559.1
	427.88
	318.27
	
	
	12
	14
	14
	137924.1
	1471.16
	373.83
	

	3
	9
	13
	35353.04
	167.54
	191.07
	
	
	14
	14
	14
	245623.6
	2642.15
	498.86
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	15
	5252.2
	56.06
	72.74
	
	
	8
	8
	16
	310005.2
	1700.58
	579.28
	

	1
	3
	15
	46683.56
	210.3
	213.31
	
	
	2
	10
	16
	3387.22
	34.44
	50.62
	

	3
	3
	15
	175669.7
	1025.63
	410.94
	
	
	4
	10
	16
	22183.66
	120.96
	149.29
	

	1
	5
	15
	31778.32
	235.89
	171.22
	
	
	6
	10
	16
	4043.2
	49.59
	59.65
	

	3
	5
	15
	157293.6
	643.9
	392.66
	
	
	8
	10
	16
	7547.19
	82.25
	90.42
	

	5
	5
	15
	60968.09
	649.57
	242.95
	
	
	10
	10
	16
	39372.64
	342.35
	213.97
	

	1
	7
	15
	37298.52
	188.71
	188.76
	
	
	0
	12
	16
	87.01
	29.63
	10.31
	

	3
	7
	15
	1511.22
	26.61
	47.97
	
	
	2
	12
	16
	3708.68
	45.96
	54.88
	

	5
	7
	15
	18025.7
	99.34
	134.23
	
	
	4
	12
	16
	340.04
	22.76
	19.73
	

	7
	7
	15
	7868.61
	76.35
	90.87
	
	
	6
	12
	16
	16339.35
	105.39
	132.41
	

	1
	9
	15
	30314.06
	239.52
	175.03
	
	
	8
	12
	16
	76723.45
	364.63
	274.63
	

	3
	9
	15
	1244.15
	21.8
	28.06
	
	
	10
	12
	16
	6021.03
	56.45
	81.5
	

	5
	9
	15
	92603.41
	534.77
	305.52
	
	
	12
	12
	16
	136425.7
	909.51
	377.96
	

	7
	9
	15
	83993.42
	505.27
	291.55
	
	
	2
	14
	16
	52263.04
	254.04
	220.05
	

	9
	9
	15
	10449.53
	106.67
	109.69
	
	
	4
	14
	16
	8377.04
	79.51
	89.19
	

	1
	11
	15
	89969.05
	385.24
	311.61
	
	
	6
	14
	16
	12225.56
	117.35
	116.88
	

	3
	11
	15
	36719.12
	181.21
	196.53
	
	
	8
	14
	16
	5561.8
	86.64
	73.73
	

	5
	11
	15
	718.77
	20.95
	21.28
	
	
	10
	14
	16
	27440.23
	163.02
	170.02
	

	7
	11
	15
	159515
	707.9
	413.38
	
	
	12
	14
	16
	4435.41
	116.12
	63.13
	

	9
	11
	15
	47680.9
	247.08
	223.85
	
	
	14
	14
	16
	112715.8
	784.9
	329.65
	

	11
	11
	15
	2663.21
	87.99
	37.73
	
	
	0
	16
	16
	26344.97
	293.32
	163.81
	

	1
	13
	15
	18261.31
	166.93
	131.5
	
	
	2
	16
	16
	56909.3
	859.09
	250.6
	

	3
	13
	15
	7950.66
	69.87
	83.67
	
	
	4
	16
	16
	277965.2
	1494.08
	540.47
	

	5
	13
	15
	199228.7
	841.24
	468.98
	
	
	6
	16
	16
	12690.65
	163.42
	125.55
	

	7
	13
	15
	688.87
	28.09
	2.72
	
	
	8
	16
	16
	83970.06
	612.88
	290.51
	

	9
	13
	15
	40892.51
	221.92
	207.01
	
	
	10
	16
	16
	5112.18
	82.96
	68.68
	

	11
	13
	15
	64.04
	30.23
	3.63
	
	
	12
	16
	16
	23470.53
	219.26
	153.43
	

	13
	13
	15
	3761.55
	73.89
	62.24
	
	
	14
	16
	16
	768.56
	59.26
	27.18
	

	1
	15
	15
	3129.61
	53.33
	65.07
	
	
	16
	16
	16
	629454.4
	6637.04
	781.54
	

	3
	15
	15
	38880.52
	296.13
	186
	
	
	1
	1
	17
	345479.4
	1962.93
	590.82
	

	5
	15
	15
	103720.6
	930.41
	317.41
	
	
	1
	3
	17
	20389.32
	108.71
	142.69
	

	7
	15
	15
	53180.04
	565.74
	240.95
	
	
	3
	3
	17
	12085.06
	100.74
	113.38
	

	9
	15
	15
	99977.39
	696.4
	320.5
	
	
	1
	5
	17
	22451.22
	113.92
	155.4
	

	11
	15
	15
	11190.11
	127.3
	104.57
	
	
	3
	5
	17
	25990.48
	186.29
	154.14
	

	13
	15
	15
	4582.9
	82.96
	70.68
	
	
	5
	5
	17
	1175252
	7604.81
	1101.34
	

	15
	15
	15
	70369.72
	1320.05
	260.09
	
	
	1
	7
	17
	22919.17
	116.98
	150.58
	

	0
	0
	16
	618258.6
	7278.87
	775.84
	
	
	3
	7
	17
	5584.55
	53.55
	73.97
	

	2
	2
	16
	33876.02
	216.25
	186.57
	
	
	5
	7
	17
	469640.3
	1806.67
	696.42
	

	0
	4
	16
	113661.1
	640.1
	331.57
	
	
	7
	7
	17
	15260.76
	146.66
	128.86
	

	2
	4
	16
	4687.12
	37.71
	66.36
	
	
	1
	9
	17
	16431.87
	95.28
	133.75
	

	4
	4
	16
	16307.33
	1122.95
	15.49
	
	
	3
	9
	17
	229968.5
	1258.72
	491.17
	

	2
	6
	16
	40043.59
	184.75
	191.07
	
	
	5
	9
	17
	8565.6
	63.83
	86.24
	

	4
	6
	16
	393
	18.51
	19.77
	
	
	7
	9
	17
	104819.7
	463.51
	337.7
	

	6
	6
	16
	2096590
	13686.03
	1475.73
	
	
	9
	9
	17
	102938.4
	730.4
	335.09
	

	0
	8
	16
	18934.26
	136.3
	146.68
	
	
	1
	11
	17
	3548.26
	37.71
	59.79
	

	2
	8
	16
	17089.04
	93.18
	130.38
	
	
	3
	11
	17
	4775.27
	60.15
	63.05
	

	4
	8
	16
	71684.38
	304.57
	275.19
	
	
	5
	11
	17
	104114.8
	464.66
	335.63
	

	6
	8
	16
	32960.02
	158.91
	176.71
	
	
	7
	11
	17
	93908.56
	676.31
	314.71
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	11
	17
	15261.08
	125.8
	125.98
	
	
	12
	12
	18
	9055.28
	109.51
	99.12
	

	11
	11
	17
	43639.94
	340.72
	212.01
	
	
	0
	14
	18
	8908.14
	91.71
	89.07
	

	1
	13
	17
	42988.42
	254.04
	212.69
	
	
	2
	14
	18
	5971.17
	65.32
	69.81
	

	3
	13
	17
	4979.77
	45.8
	55.94
	
	
	4
	14
	18
	96626.62
	433.12
	311.39
	

	5
	13
	17
	56852.89
	281.13
	243.6
	
	
	6
	14
	18
	24306.81
	293.94
	159.08
	

	7
	13
	17
	135.97
	21.8
	1.83
	
	
	8
	14
	18
	65515.72
	357.3
	243.32
	

	9
	13
	17
	378.64
	36.97
	15.2
	
	
	10
	14
	18
	23626.45
	153.63
	154.99
	

	11
	13
	17
	20568.09
	135
	146.75
	
	
	12
	14
	18
	6474.56
	122.17
	74.37
	

	13
	13
	17
	189932.9
	1580.27
	437.27
	
	
	14
	14
	18
	85524.17
	607.46
	290.71
	

	1
	15
	17
	6554.27
	72.58
	86.43
	
	
	2
	16
	18
	25553.94
	163.35
	160.03
	

	3
	15
	17
	3712.84
	40.72
	56.98
	
	
	4
	16
	18
	2061.4
	35.43
	51.31
	

	5
	15
	17
	130941.7
	567.81
	376.88
	
	
	6
	16
	18
	297552.6
	2960.45
	554.12
	

	7
	15
	17
	12352.58
	103.84
	102.82
	
	
	8
	16
	18
	802.98
	33.34
	24.33
	

	9
	15
	17
	65244.61
	359.55
	259.77
	
	
	10
	16
	18
	9307.08
	82.21
	95.97
	

	11
	15
	17
	20324.4
	136.93
	139.72
	
	
	12
	16
	18
	6555.98
	72.02
	85.11
	

	13
	15
	17
	2669.44
	53.1
	50.04
	
	
	14
	16
	18
	24722.7
	162.26
	151.72
	

	1
	17
	17
	13230.91
	121.37
	119.69
	
	
	16
	16
	18
	3255.13
	100.56
	57.69
	

	3
	17
	17
	828.99
	41.48
	15.18
	
	
	0
	18
	18
	13943.12
	184.37
	122.25
	

	5
	17
	17
	454747
	2915.34
	673.69
	
	
	2
	18
	18
	1005.95
	44.15
	31.15
	

	7
	17
	17
	145519.1
	1031.32
	381.73
	
	
	4
	18
	18
	17900.5
	174.74
	134.6
	

	9
	17
	17
	34268.67
	532.18
	185.4
	
	
	6
	18
	18
	31720.69
	926.07
	188.05
	

	11
	17
	17
	20109.15
	189.35
	138.63
	
	
	8
	18
	18
	28582.38
	254.82
	165.01
	

	13
	17
	17
	3955.51
	117.32
	66.38
	
	
	10
	18
	18
	61894.02
	503.74
	250.85
	

	15
	17
	17
	93888.08
	670.31
	299.8
	
	
	12
	18
	18
	20330.34
	385.5
	143.83
	

	17
	17
	17
	832327.8
	10032.74
	903.86
	
	
	14
	18
	18
	81
	62.01
	9.17
	

	0
	2
	18
	3343.12
	47.41
	58.02
	
	
	16
	18
	18
	71943.18
	565.95
	261.52
	

	2
	2
	18
	252931.6
	1372.02
	522.4
	
	
	18
	18
	18
	7343.41
	207.4
	84.3
	

	2
	4
	18
	26472.65
	127.55
	151.43
	
	
	1
	1
	19
	231745.8
	2352.13
	497.84
	

	4
	4
	18
	149937.3
	1936.59
	392.57
	
	
	1
	3
	19
	1415.03
	25.14
	47.6
	

	0
	6
	18
	122551.9
	696.34
	367.08
	
	
	3
	3
	19
	10940.82
	97.64
	107.4
	

	2
	6
	18
	14320.9
	80.43
	117.42
	
	
	1
	5
	19
	4143.57
	37.71
	69.94
	

	4
	6
	18
	65036.98
	283.77
	258.13
	
	
	3
	5
	19
	64575.83
	276.09
	260.98
	

	6
	6
	18
	36972.97
	254.62
	199.57
	
	
	5
	5
	19
	6783
	75.42
	86.47
	

	2
	8
	18
	68496.09
	300.41
	261.69
	
	
	1
	7
	19
	88745.57
	368.24
	312.74
	

	4
	8
	18
	2274.61
	31.95
	36.64
	
	
	3
	7
	19
	113451.1
	488.3
	338.3
	

	6
	8
	18
	1932.82
	28.88
	44.18
	
	
	5
	7
	19
	72301.3
	325.47
	285.64
	

	8
	8
	18
	8391.98
	85.77
	101.29
	
	
	7
	7
	19
	2562.78
	47.41
	51.49
	

	0
	10
	18
	1516.88
	41.48
	35.62
	
	
	1
	9
	19
	96320.88
	430.06
	327.29
	

	2
	10
	18
	2512.84
	37.36
	20.31
	
	
	3
	9
	19
	643.28
	26.02
	28.12
	

	4
	10
	18
	2031.91
	30.23
	34.31
	
	
	5
	9
	19
	26940.45
	139.96
	166.3
	

	6
	10
	18
	11515.2
	74.3
	109.89
	
	
	7
	9
	19
	959.22
	26.02
	20.77
	

	8
	10
	18
	5412.45
	68.95
	74.74
	
	
	9
	9
	19
	35946.36
	611.81
	197.87
	

	10
	10
	18
	41354.02
	431.62
	211.62
	
	
	1
	11
	19
	4265.27
	41.9
	61.91
	

	2
	12
	18
	3467.73
	38.26
	62.83
	
	
	3
	11
	19
	36185.78
	184.87
	184.17
	

	4
	12
	18
	74568.93
	334.34
	278.14
	
	
	5
	11
	19
	7895.41
	60.21
	94.47
	

	6
	12
	18
	34363.83
	178.59
	189.07
	
	
	7
	11
	19
	3046.4
	47.17
	53.69
	

	8
	12
	18
	61918.29
	309.81
	257.5
	
	
	9
	11
	19
	7922.57
	118.54
	86.02
	

	10
	12
	18
	2313.88
	43.85
	46.29
	
	
	11
	11
	19
	41952.24
	332.91
	210.59
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	13
	19
	10611.65
	87.09
	99.65
	
	
	4
	10
	20
	7196.91
	87.09
	99.09
	

	3
	13
	19
	10510.18
	68.87
	92.04
	
	
	6
	10
	20
	12952.75
	145.15
	110.49
	

	5
	13
	19
	210.34
	22.36
	3.3
	
	
	8
	10
	20
	2325.62
	36.52
	46.53
	

	7
	13
	19
	1172.45
	31.22
	28.77
	
	
	10
	10
	20
	7979.13
	117.32
	93.72
	

	9
	13
	19
	2139.3
	44.93
	43.63
	
	
	0
	12
	20
	88234.98
	997.44
	307.27
	

	11
	13
	19
	75790.38
	410.06
	273.17
	
	
	2
	12
	20
	12177.18
	82.25
	119.51
	

	13
	13
	19
	87842.41
	647.98
	294.31
	
	
	4
	12
	20
	108529.8
	466.57
	339.24
	

	1
	15
	19
	47021.77
	226.21
	222.91
	
	
	6
	12
	20
	920.95
	26.99
	31.53
	

	3
	15
	19
	69087.06
	504.47
	269.18
	
	
	8
	12
	20
	27.92
	26.63
	2.73
	

	5
	15
	19
	64048.3
	419.78
	259.1
	
	
	10
	12
	20
	573
	34.44
	25.81
	

	7
	15
	19
	16142.92
	159.67
	128.54
	
	
	12
	12
	20
	35430.26
	311.08
	188.69
	

	9
	15
	19
	5541.84
	63.61
	77.59
	
	
	2
	14
	20
	61679.92
	688.97
	256.9
	

	11
	15
	19
	40611.62
	290.32
	196.07
	
	
	4
	14
	20
	1213.26
	31.22
	30.03
	

	13
	15
	19
	29583.92
	202.3
	169.48
	
	
	6
	14
	20
	126749.2
	1214.73
	359.33
	

	15
	15
	19
	7622.34
	115.44
	85.16
	
	
	8
	14
	20
	10631.59
	98.65
	106.27
	

	1
	17
	19
	169.79
	28.88
	12.2
	
	
	10
	14
	20
	136346.7
	702.92
	370.37
	

	3
	17
	19
	43513.1
	243.44
	210.12
	
	
	12
	14
	20
	1347.01
	47.5
	34.25
	

	5
	17
	19
	10481.6
	137.89
	100.71
	
	
	14
	14
	20
	278.05
	59.26
	2.19
	

	7
	17
	19
	14006.98
	142.73
	130.47
	
	
	0
	16
	20
	80685.88
	888.45
	291.66
	

	9
	17
	19
	715.11
	43.85
	26.27
	
	
	2
	16
	20
	19367.96
	129.43
	145.3
	

	11
	17
	19
	7080.39
	76.41
	87.86
	
	
	4
	16
	20
	184883.7
	897.84
	438.49
	

	13
	17
	19
	50586
	283.06
	221.8
	
	
	6
	16
	20
	119.54
	31.22
	11.12
	

	15
	17
	19
	25224.93
	163.89
	159.29
	
	
	8
	16
	20
	1126.1
	40
	23.24
	

	17
	17
	19
	2082.29
	85.77
	33.7
	
	
	10
	16
	20
	5314.83
	63.83
	68.99
	

	1
	19
	19
	1060.64
	50.11
	14.47
	
	
	12
	16
	20
	17983.84
	130.8
	131
	

	3
	19
	19
	8955.53
	103.57
	95.19
	
	
	14
	16
	20
	3149.3
	60.65
	56.66
	

	5
	19
	19
	5160.78
	96.37
	68.32
	
	
	16
	16
	20
	14403.44
	398.07
	118.47
	

	7
	19
	19
	214778.2
	1458.28
	473.38
	
	
	2
	18
	20
	19129.33
	121.52
	137.24
	

	9
	19
	19
	76789.86
	592.65
	282.63
	
	
	4
	18
	20
	2510.05
	41.59
	51.51
	

	11
	19
	19
	21690.39
	207.15
	141.35
	
	
	6
	18
	20
	27314.01
	167.22
	165.64
	

	13
	19
	19
	36741.42
	316.01
	189.99
	
	
	8
	18
	20
	1101.68
	44.75
	34.88
	

	15
	19
	19
	33346.37
	293.29
	176.39
	
	
	10
	18
	20
	1079.28
	48.05
	24.54
	

	17
	19
	19
	43131.08
	396.52
	203.08
	
	
	12
	18
	20
	40216.31
	258.87
	202.28
	

	19
	19
	19
	2279.72
	159.67
	42.5
	
	
	14
	18
	20
	57987.59
	328.21
	240.11
	

	0
	0
	20
	26778.38
	352
	183.53
	
	
	16
	18
	20
	889.16
	55.18
	31.12
	

	2
	2
	20
	81092.91
	766.94
	286.09
	
	
	18
	18
	20
	29223.3
	276.82
	165.5
	

	0
	4
	20
	6830.5
	67.95
	79.6
	
	
	0
	20
	20
	32682.71
	402.27
	170.95
	

	2
	4
	20
	15693.64
	89.48
	132.73
	
	
	2
	20
	20
	25629.17
	216.24
	158.49
	

	4
	4
	20
	62033.62
	382.23
	250.15
	
	
	4
	20
	20
	14965.84
	145.09
	125.04
	

	2
	6
	20
	123671.5
	615.85
	353.24
	
	
	6
	20
	20
	3256.34
	76.35
	53.29
	

	4
	6
	20
	4792.76
	42.84
	71.81
	
	
	8
	20
	20
	30755.57
	255.61
	180.6
	

	6
	6
	20
	53811.5
	398.12
	253.59
	
	
	10
	20
	20
	2335.55
	82.96
	47.13
	

	0
	8
	20
	789952.4
	4352.1
	928.83
	
	
	12
	20
	20
	184477.7
	1244.84
	426.84
	

	2
	8
	20
	2722.42
	33.52
	48.7
	
	
	16
	20
	20
	124699.2
	912.68
	348.59
	

	4
	8
	20
	111122.6
	510.58
	341.87
	
	
	18
	20
	20
	2146.33
	100.56
	49.94
	

	6
	8
	20
	18421.89
	108.71
	142.92
	
	
	20
	20
	20
	156543.7
	1958.7
	380.43
	

	8
	8
	20
	45450.08
	330.1
	216.71
	
	
	1
	1
	21
	84181.95
	556.28
	297.22
	

	2
	10
	20
	43364.9
	209.34
	214.18
	
	
	1
	3
	21
	28584.95
	141.2
	177.24
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3
	21
	90201.51
	535.78
	313.91
	
	
	11
	19
	21
	45677
	270.93
	212.06
	

	1
	5
	21
	104433
	844.51
	338.32
	
	
	13
	19
	21
	12702.21
	143.94
	112.51
	

	3
	5
	21
	95.58
	23.86
	4.43
	
	
	15
	19
	21
	14557.39
	128.71
	120.4
	

	5
	5
	21
	37657.95
	255.62
	205.67
	
	
	17
	19
	21
	12905.08
	196.19
	107.42
	

	1
	7
	21
	34497.14
	172.75
	198.83
	
	
	19
	19
	21
	28548.15
	314.27
	158.26
	

	3
	7
	21
	63618.71
	297.6
	257.06
	
	
	1
	21
	21
	30208.61
	477.7
	176.94
	

	5
	7
	21
	7297.16
	56.45
	90.79
	
	
	3
	21
	21
	73446.74
	1336.8
	266.59
	

	7
	7
	21
	4519.56
	64.38
	59.84
	
	
	5
	21
	21
	1078.79
	62.01
	26.59
	

	1
	9
	21
	66441.72
	377.44
	263.63
	
	
	7
	21
	21
	6605.61
	109.51
	85.36
	

	3
	9
	21
	8754.11
	61.72
	87.24
	
	
	9
	21
	21
	8080.26
	171.8
	80.95
	

	5
	9
	21
	19844.29
	115.89
	139.46
	
	
	11
	21
	21
	25668.03
	257.73
	158.08
	

	7
	9
	21
	13302.7
	88.3
	114.9
	
	
	13
	21
	21
	112941.2
	814.13
	330.57
	

	9
	9
	21
	42972.13
	327.9
	205.39
	
	
	15
	21
	21
	13757.79
	170.63
	106.95
	

	1
	11
	21
	383377.8
	1530.08
	635.48
	
	
	17
	21
	21
	57465.19
	787.8
	235.18
	

	3
	11
	21
	138721
	776.79
	388.99
	
	
	19
	21
	21
	91679.72
	687.16
	293.25
	

	5
	11
	21
	2244.5
	41.33
	34.55
	
	
	21
	21
	21
	77202.91
	1064.31
	262.74
	

	7
	11
	21
	12081.2
	86.48
	114.69
	
	
	0
	2
	22
	130402.5
	740.66
	378.18
	

	9
	11
	21
	110.32
	26.98
	8.05
	
	
	2
	2
	22
	564.82
	41.48
	20.31
	

	11
	11
	21
	277332.2
	1822.52
	522.95
	
	
	2
	4
	22
	48351.02
	214.63
	235.3
	

	1
	13
	21
	7339.57
	58.44
	84.27
	
	
	4
	4
	22
	60450.02
	384.68
	267.24
	

	3
	13
	21
	102541.8
	491.6
	327.92
	
	
	0
	6
	22
	188649.2
	1081.81
	454.14
	

	5
	13
	21
	6807.61
	63.44
	90.53
	
	
	2
	6
	22
	97010.69
	420.68
	330.81
	

	7
	13
	21
	40454.52
	335.08
	203.89
	
	
	4
	6
	22
	45350.29
	317.17
	226.09
	

	9
	13
	21
	3202.35
	55.64
	53.05
	
	
	6
	6
	22
	166073.5
	1025.53
	420.85
	

	11
	13
	21
	110.92
	40.43
	4.73
	
	
	2
	8
	22
	62473.74
	289.88
	263.37
	

	13
	13
	21
	51605.4
	399.99
	225.51
	
	
	4
	8
	22
	23804.59
	154.83
	154.52
	

	1
	15
	21
	39167.26
	199.81
	200.29
	
	
	6
	8
	22
	3794.7
	42.84
	59.17
	

	3
	15
	21
	4268.93
	50.02
	64.47
	
	
	8
	8
	22
	16365.03
	331.03
	132.8
	

	5
	15
	21
	62806.74
	815.36
	254.68
	
	
	0
	10
	22
	887871.8
	10961.75
	972.74
	

	7
	15
	21
	1218.68
	37.02
	36.14
	
	
	2
	10
	22
	67509.64
	349.62
	263.41
	

	9
	15
	21
	36650.73
	216.67
	191.51
	
	
	4
	10
	22
	21151.98
	158.52
	149.42
	

	11
	15
	21
	1448.78
	50.28
	40.64
	
	
	6
	10
	22
	6606.12
	58.66
	82.01
	

	13
	15
	21
	6302.6
	74.31
	83.33
	
	
	8
	10
	22
	41930.86
	219.52
	203.94
	

	15
	15
	21
	14173.55
	165.92
	116.02
	
	
	10
	10
	22
	17677.61
	192.75
	125.45
	

	1
	17
	21
	984.3
	35.43
	24.4
	
	
	2
	12
	22
	14821.53
	187.49
	120.11
	

	3
	17
	21
	33896.37
	182.17
	188.44
	
	
	4
	12
	22
	1335.32
	33.52
	36.87
	

	5
	17
	21
	10895.92
	92.46
	107.5
	
	
	6
	12
	22
	38439.98
	198.48
	200.32
	

	7
	17
	21
	3623.04
	66.67
	57.8
	
	
	8
	12
	22
	2355.72
	40.72
	53.79
	

	9
	17
	21
	17861.24
	168.14
	132.02
	
	
	10
	12
	22
	352178.5
	1624.33
	595.75
	

	11
	17
	21
	27440.66
	177.97
	164.07
	
	
	12
	12
	22
	5050.08
	100.74
	75.49
	

	13
	17
	21
	43909.87
	274.59
	204.94
	
	
	0
	14
	22
	52127.27
	359.18
	233.86
	

	15
	17
	21
	256.56
	49.13
	18.7
	
	
	2
	14
	22
	37111.14
	196.62
	202.66
	

	17
	17
	21
	18396.68
	410.64
	129.51
	
	
	4
	14
	22
	28709.08
	275.8
	176.47
	

	1
	19
	21
	2703.93
	53.22
	44.78
	
	
	6
	14
	22
	79282.85
	687.14
	284.31
	

	3
	19
	21
	31867.83
	180.39
	177.91
	
	
	8
	14
	22
	28306.51
	220.31
	166.82
	

	5
	19
	21
	4832.45
	59.22
	70.21
	
	
	10
	14
	22
	3584.82
	60.21
	59.22
	

	7
	19
	21
	1212.02
	41.59
	34.14
	
	
	12
	14
	22
	8369.39
	85.51
	87.15
	

	9
	19
	21
	8119.43
	84.79
	86.2
	
	
	14
	14
	22
	202757.5
	2703.61
	460.09
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	16
	22
	15924.25
	157.25
	130.69
	
	
	5
	7
	23
	43164.71
	214.13
	214.92
	

	4
	16
	22
	569.48
	35.43
	24.11
	
	
	7
	7
	23
	22658.34
	247.23
	147.31
	

	6
	16
	22
	39521.32
	226.05
	202.93
	
	
	1
	9
	23
	29920.93
	157.1
	179.86
	

	8
	16
	22
	15381.5
	148.07
	125.96
	
	
	3
	9
	23
	29644.3
	228.01
	180.99
	

	10
	16
	22
	14298.34
	116
	117.08
	
	
	5
	9
	23
	363.16
	29.33
	14.73
	

	12
	16
	22
	2102.17
	58.44
	39.21
	
	
	7
	9
	23
	24829.53
	135.55
	158.78
	

	14
	16
	22
	4392.15
	69.04
	64.76
	
	
	9
	9
	23
	54564.96
	398.1
	230.41
	

	16
	16
	22
	2168.18
	88.89
	41.05
	
	
	1
	11
	23
	281277.6
	1921.84
	547.21
	

	0
	18
	22
	727.35
	50.11
	33.14
	
	
	3
	11
	23
	693.82
	32.31
	15.99
	

	2
	18
	22
	371.68
	35.43
	15.89
	
	
	5
	11
	23
	33888.71
	285.48
	186.74
	

	4
	18
	22
	28268.59
	159.91
	169.18
	
	
	7
	11
	23
	3672.62
	52.46
	63.13
	

	6
	18
	22
	3169.48
	55.64
	52.93
	
	
	9
	11
	23
	3151.3
	49.76
	46.31
	

	8
	18
	22
	14721.73
	114.72
	116.19
	
	
	11
	11
	23
	325749.8
	3270.19
	566.8
	

	10
	18
	22
	20.93
	50.02
	2.12
	
	
	1
	13
	23
	4540.62
	48.05
	75.78
	

	12
	18
	22
	10724.25
	103.66
	99.2
	
	
	3
	13
	23
	3419.35
	43.85
	50.93
	

	14
	18
	22
	48009.03
	388.31
	220.41
	
	
	5
	13
	23
	31519.32
	270.96
	175.36
	

	16
	18
	22
	35829.43
	325.39
	185.47
	
	
	7
	13
	23
	754.98
	35.43
	26.28
	

	18
	18
	22
	59781.8
	758.47
	239.32
	
	
	9
	13
	23
	2004.13
	53.26
	13.95
	

	2
	20
	22
	76208.45
	392.94
	275.91
	
	
	11
	13
	23
	68007.96
	362.03
	265.05
	

	4
	20
	22
	14817.5
	108.95
	118.68
	
	
	13
	13
	23
	1764.9
	82.96
	45.53
	

	6
	20
	22
	165.1
	41.9
	3.8
	
	
	1
	15
	23
	998.38
	35.43
	26.16
	

	8
	20
	22
	9589.4
	91.73
	96.41
	
	
	3
	15
	23
	14618.08
	100.43
	126.38
	

	10
	20
	22
	1349.35
	55.43
	25.16
	
	
	5
	15
	23
	44940.45
	239.24
	217.67
	

	12
	20
	22
	14431.45
	126.3
	119.33
	
	
	7
	15
	23
	32262.86
	191.49
	183.3
	

	14
	20
	22
	117616.2
	599.49
	338.38
	
	
	9
	15
	23
	1605.39
	48.88
	41.48
	

	16
	20
	22
	10232.32
	109.72
	91.14
	
	
	11
	15
	23
	9277.13
	93.93
	88.36
	

	18
	20
	22
	7968.21
	102.59
	91.92
	
	
	13
	15
	23
	78263.3
	406.07
	280.24
	

	20
	20
	22
	25895.76
	282.78
	150.75
	
	
	1
	17
	23
	12985.98
	92.76
	114.27
	

	0
	22
	22
	1291228
	9632.4
	1127.84
	
	
	3
	17
	23
	22482.52
	156.04
	150.95
	

	2
	22
	22
	3346.89
	87.99
	58.51
	
	
	5
	17
	23
	36905.56
	207.94
	191.98
	

	4
	22
	22
	1953
	71.11
	45.48
	
	
	7
	17
	23
	11145.5
	99.25
	108.27
	

	6
	22
	22
	32250.58
	278.33
	186.93
	
	
	9
	17
	23
	23824.54
	160.95
	150.85
	

	8
	22
	22
	44351.19
	373.34
	204.79
	
	
	11
	17
	23
	42641.13
	256.43
	206.63
	

	10
	22
	22
	26431.1
	248.04
	150.92
	
	
	13
	17
	23
	4679.11
	75.25
	67.94
	

	12
	22
	22
	558232.1
	3480.69
	730.01
	
	
	15
	17
	23
	431.21
	55.43
	19.97
	

	14
	22
	22
	104482.6
	798.45
	314.36
	
	
	17
	17
	23
	7984.94
	213.7
	84.12
	

	16
	22
	22
	28221.78
	287.36
	158.87
	
	
	1
	19
	23
	40644.96
	220.79
	205.33
	

	18
	22
	22
	4162.99
	155.03
	69.49
	
	
	3
	19
	23
	113391
	506.48
	340.34
	

	20
	22
	22
	27893.28
	319.83
	163.67
	
	
	5
	19
	23
	1312.53
	48.83
	25.26
	

	22
	22
	22
	28598.83
	601.98
	171.62
	
	
	7
	19
	23
	846.66
	44.66
	26.67
	

	1
	1
	23
	129389.4
	901.14
	374.85
	
	
	9
	19
	23
	38750.07
	232.04
	190.24
	

	1
	3
	23
	32490.4
	165.32
	186.05
	
	
	11
	19
	23
	525.15
	51.24
	8.33
	

	3
	3
	23
	30708.42
	377.14
	186.56
	
	
	13
	19
	23
	352.74
	58.05
	13.19
	

	1
	5
	23
	31253.24
	239.51
	186.7
	
	
	15
	19
	23
	80818.16
	430.26
	274.13
	

	3
	5
	23
	3553.84
	47.17
	69.32
	
	
	17
	19
	23
	25722.62
	185.51
	164.35
	

	5
	5
	23
	4160.56
	67.04
	68.59
	
	
	19
	19
	23
	193.35
	88.89
	10.09
	

	1
	7
	23
	19992.9
	120.43
	147.57
	
	
	1
	21
	23
	83972.05
	430.24
	281.07
	

	3
	7
	23
	129450.1
	776.78
	383.21
	
	
	3
	21
	23
	4530.54
	62.64
	67.25
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	21
	23
	51374.58
	282.48
	230.88
	
	
	6
	14
	24
	7767.08
	71.05
	84.29
	

	7
	21
	23
	13773.8
	118.7
	115.62
	
	
	8
	14
	24
	23423.64
	150.5
	154.26
	

	9
	21
	23
	34678.67
	245.56
	177.06
	
	
	10
	14
	24
	32235.73
	197.05
	176.41
	

	11
	21
	23
	161254.9
	786.12
	387.59
	
	
	12
	14
	24
	7551.69
	84.63
	86.77
	

	13
	21
	23
	29960.3
	199.93
	164.03
	
	
	14
	14
	24
	55459.61
	464.5
	232.59
	

	15
	21
	23
	24716.41
	177.9
	160.24
	
	
	0
	16
	24
	56481.91
	1181.73
	240.67
	

	17
	21
	23
	21711.89
	168.47
	135.08
	
	
	2
	16
	24
	222.46
	35.43
	5.26
	

	19
	21
	23
	3127.06
	85.82
	56.34
	
	
	4
	16
	24
	5265.13
	87.09
	62.39
	

	21
	21
	23
	39612.22
	762.64
	200.6
	
	
	6
	16
	24
	8307.94
	84.74
	84.98
	

	1
	23
	23
	253883.7
	1552.33
	508.17
	
	
	8
	16
	24
	16558.2
	118.89
	122.74
	

	3
	23
	23
	18983.79
	180.67
	130.44
	
	
	10
	16
	24
	19388.1
	139.87
	139.93
	

	5
	23
	23
	3308.96
	88.89
	48.54
	
	
	12
	16
	24
	1930.46
	83.4
	39.86
	

	7
	23
	23
	1322.51
	108.94
	31.85
	
	
	14
	16
	24
	1363.77
	62.64
	34.11
	

	9
	23
	23
	1939.33
	100.74
	39.3
	
	
	16
	16
	24
	7394.4
	124.02
	89.99
	

	11
	23
	23
	272507.4
	2397.69
	508.41
	
	
	2
	18
	24
	575.38
	37.71
	19.58
	

	13
	23
	23
	12533.4
	165.61
	117.41
	
	
	4
	18
	24
	9676.02
	82.69
	95.49
	

	15
	23
	23
	4920.21
	192.75
	64.62
	
	
	6
	18
	24
	4916.97
	66.85
	58.03
	

	17
	23
	23
	54121.56
	472.32
	232.06
	
	
	8
	18
	24
	67790.67
	374.45
	260.88
	

	19
	23
	23
	1122.1
	247.22
	34.83
	
	
	10
	18
	24
	12533.72
	144.87
	116.29
	

	21
	23
	23
	3541.95
	144.37
	59.89
	
	
	12
	18
	24
	13218.13
	118
	116.1
	

	23
	23
	23
	67649.22
	2774.1
	256.36
	
	
	14
	18
	24
	6182.31
	83.65
	77.59
	

	0
	0
	24
	306595
	3891.18
	585.7
	
	
	16
	18
	24
	1044.2
	63.61
	28.31
	

	2
	2
	24
	173095.3
	1101.86
	445
	
	
	18
	18
	24
	610.18
	97.64
	1.08
	

	0
	4
	24
	526.56
	44.15
	18.54
	
	
	0
	20
	24
	89344.63
	576.01
	314.75
	

	2
	4
	24
	16624.79
	104.63
	141.33
	
	
	2
	20
	24
	963.83
	42.84
	25.35
	

	4
	4
	24
	18613.87
	165.61
	142.16
	
	
	4
	20
	24
	8309.47
	82.69
	86.19
	

	2
	6
	24
	29453.58
	157.42
	176.4
	
	
	6
	20
	24
	5368.78
	71.05
	71.17
	

	4
	6
	24
	6416.02
	55.43
	83.16
	
	
	8
	20
	24
	75467.89
	402.14
	266.2
	

	6
	6
	24
	1517.8
	71.23
	16.29
	
	
	10
	20
	24
	523
	58.05
	21.63
	

	0
	8
	24
	13536.11
	130.37
	119.41
	
	
	12
	20
	24
	1629.24
	63.83
	40.39
	

	2
	8
	24
	1962.63
	37.71
	45.24
	
	
	14
	20
	24
	8824.59
	104.13
	88.9
	

	4
	8
	24
	4714.06
	52.25
	71.84
	
	
	16
	20
	24
	3414.4
	84.34
	45.61
	

	6
	8
	24
	2336.89
	38.64
	45.01
	
	
	18
	20
	24
	38444.04
	274.44
	196.02
	

	8
	8
	24
	100.28
	44.15
	9.04
	
	
	20
	20
	24
	8848.66
	177.77
	94.71
	

	2
	10
	24
	5077.29
	64.11
	68.98
	
	
	2
	22
	24
	1550.12
	53.22
	39.98
	

	4
	10
	24
	765.64
	31.22
	23.95
	
	
	4
	22
	24
	3044.09
	61.52
	63.23
	

	6
	10
	24
	34760.34
	186.29
	188.9
	
	
	6
	22
	24
	44953.29
	322.98
	209.67
	

	8
	10
	24
	4110.85
	52.71
	67.55
	
	
	8
	22
	24
	945.35
	60.65
	27.67
	

	10
	10
	24
	32779.59
	254
	189.71
	
	
	10
	22
	24
	29450.09
	202.09
	165.86
	

	0
	12
	24
	43775.39
	305.15
	200
	
	
	12
	22
	24
	2127.64
	74.14
	54.38
	

	2
	12
	24
	6022.75
	57.52
	86.73
	
	
	14
	22
	24
	23510.46
	183.35
	149.23
	

	4
	12
	24
	4220.49
	59.91
	67.43
	
	
	16
	22
	24
	294.38
	70.11
	13.34
	

	6
	12
	24
	20340.35
	129.49
	148.44
	
	
	18
	22
	24
	2744.74
	87.84
	48.72
	

	8
	12
	24
	51873.48
	418.55
	227.65
	
	
	20
	22
	24
	629.62
	90.78
	25.11
	

	10
	12
	24
	22595.49
	143.39
	151.65
	
	
	22
	22
	24
	24114.48
	330.42
	159.28
	

	12
	12
	24
	98732.62
	752.06
	315.63
	
	
	0
	24
	24
	20436.94
	301.7
	144.62
	

	2
	14
	24
	43634.12
	216.47
	210.85
	
	
	2
	24
	24
	7511.85
	121.37
	87.66
	

	4
	14
	24
	7033.5
	84.36
	83.96
	
	
	4
	24
	24
	47587.41
	582.46
	216.44
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	24
	24
	8192.22
	146.66
	88.59
	
	
	9
	17
	25
	5847.98
	88.24
	72.3
	

	8
	24
	24
	17425.1
	216.23
	130.74
	
	
	11
	17
	25
	8558.97
	98.4
	90.52
	

	10
	24
	24
	12124.3
	174.74
	113.2
	
	
	13
	17
	25
	25732.75
	191.12
	160.5
	

	12
	24
	24
	871.08
	133.23
	4.3
	
	
	15
	17
	25
	38101.2
	303.62
	187.97
	

	14
	24
	24
	11165.26
	177.48
	100.83
	
	
	17
	17
	25
	1955.35
	129.89
	50.37
	

	16
	24
	24
	23556.96
	318.46
	150.98
	
	
	1
	19
	25
	91134.41
	443.41
	301.4
	

	18
	24
	24
	19496.38
	250.54
	140.89
	
	
	3
	19
	25
	8800.66
	78.5
	89.29
	

	20
	24
	24
	43441.17
	540.27
	210.95
	
	
	5
	19
	25
	49483.3
	271.31
	219.38
	

	1
	1
	25
	978.63
	50.11
	12.49
	
	
	7
	19
	25
	642.92
	50.15
	22.73
	

	1
	3
	25
	47526.37
	304.85
	231.31
	
	
	9
	19
	25
	5650.39
	119.75
	66.07
	

	3
	3
	25
	8169.95
	117.33
	100.48
	
	
	11
	19
	25
	11500.79
	113.13
	99.59
	

	1
	5
	25
	1784.66
	38.64
	37.9
	
	
	13
	19
	25
	14236.83
	132.47
	117.32
	

	3
	5
	25
	67336.48
	314.61
	272.22
	
	
	15
	19
	25
	31970.22
	225.09
	166.81
	

	5
	5
	25
	28161.49
	219.26
	180.08
	
	
	17
	19
	25
	21656.32
	163.34
	146.12
	

	1
	7
	25
	271.13
	29.33
	16.85
	
	
	19
	19
	25
	1372.68
	110.73
	26.64
	

	3
	7
	25
	16321.78
	107.6
	118.85
	
	
	1
	21
	25
	68322.43
	331.18
	266.05
	

	5
	7
	25
	1539.27
	41.13
	41
	
	
	5
	21
	25
	47508.24
	250.74
	215.81
	

	7
	7
	25
	84672.53
	533.31
	305.58
	
	
	7
	21
	25
	2565.39
	65.73
	57.25
	

	1
	9
	25
	36883.58
	453.62
	197.69
	
	
	9
	21
	25
	80884.92
	449.43
	282.24
	

	3
	9
	25
	6958.84
	63.83
	85.49
	
	
	11
	21
	25
	13480.79
	124.62
	112.42
	

	5
	9
	25
	59618.08
	295.98
	244.5
	
	
	13
	21
	25
	4259.7
	86.57
	58.42
	

	7
	9
	25
	73670.56
	346.35
	274.93
	
	
	15
	21
	25
	3843.64
	84.09
	60.72
	

	9
	9
	25
	23613.26
	183.42
	158.84
	
	
	19
	21
	25
	695.06
	84.5
	15.56
	

	1
	11
	25
	23867.51
	336.28
	168.53
	
	
	21
	21
	25
	1665.14
	138.4
	41.11
	

	3
	11
	25
	40730.87
	220.16
	202.9
	
	
	1
	23
	25
	4971.23
	74.14
	71.73
	

	5
	11
	25
	494.82
	32.31
	20.67
	
	
	3
	23
	25
	80269.81
	427.05
	283.49
	

	7
	11
	25
	8362.46
	69.94
	87.21
	
	
	7
	23
	25
	3703.68
	78.62
	65.54
	

	9
	11
	25
	56526.75
	292.26
	237.39
	
	
	9
	23
	25
	20912.27
	164.2
	140.56
	

	11
	11
	25
	33099.42
	311.08
	191.46
	
	
	11
	23
	25
	17.99
	64.44
	1.71
	

	1
	13
	25
	55299.73
	266.83
	241.14
	
	
	13
	23
	25
	64249.56
	374.61
	250.9
	

	3
	13
	25
	1517.71
	41.9
	25.89
	
	
	15
	23
	25
	1723.23
	84.63
	38.6
	

	5
	13
	25
	35687.75
	187.35
	186.24
	
	
	17
	23
	25
	506.74
	86.31
	18.71
	

	7
	13
	25
	29541.57
	176.33
	169.42
	
	
	19
	23
	25
	3219.1
	109.59
	50.68
	

	9
	13
	25
	52044.86
	293.89
	227.79
	
	
	21
	23
	25
	14941.95
	260.66
	122.41
	

	11
	13
	25
	5621.52
	69.71
	72.4
	
	
	1
	25
	25
	288.06
	77.03
	17.8
	

	13
	13
	25
	13380.11
	165.92
	119.17
	
	
	3
	25
	25
	1517.25
	94.26
	47.96
	

	1
	15
	25
	515.05
	38.64
	18.57
	
	
	5
	25
	25
	12689.55
	162.88
	115.29
	

	3
	15
	25
	198.58
	33.52
	9.74
	
	
	7
	25
	25
	9985.89
	165.6
	91.22
	

	5
	15
	25
	3214.99
	56.85
	57.6
	
	
	9
	25
	25
	5060.09
	217.89
	72.47
	

	7
	15
	25
	97131.27
	556.93
	305.89
	
	
	11
	25
	25
	686.58
	106.66
	14.42
	

	9
	15
	25
	15385.04
	123.48
	121.95
	
	
	13
	25
	25
	23757.19
	284.26
	161.53
	

	11
	15
	25
	50047.85
	295.4
	220.13
	
	
	15
	25
	25
	19617.92
	263.25
	144.17
	

	13
	15
	25
	16282.91
	132.41
	126.36
	
	
	17
	25
	25
	5757.19
	189.35
	67.25
	

	15
	15
	25
	15295.84
	177.77
	123.37
	
	
	19
	25
	25
	3055.81
	281.89
	61.5
	

	1
	17
	25
	49855.13
	251.87
	220.29
	
	
	21
	25
	25
	42713.44
	1949.8
	206.61
	

	3
	17
	25
	95701.05
	433.39
	314.63
	
	
	0
	2
	26
	23620.22
	289.13
	164.87
	

	5
	17
	25
	756.89
	42.84
	29.5
	
	
	2
	2
	26
	40319.79
	302.06
	211.88
	

	7
	17
	25
	21989.79
	149.59
	147.68
	
	
	2
	4
	26
	25236.43
	159.39
	160.71
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4
	26
	397.57
	50.11
	12.95
	
	
	4
	20
	26
	221.21
	49.13
	12.49
	

	0
	6
	26
	9878.69
	326.83
	102.22
	
	
	6
	20
	26
	99464.1
	502.58
	309.33
	

	2
	6
	26
	37602.43
	245.56
	203.05
	
	
	8
	20
	26
	223.73
	52.79
	9.39
	

	4
	6
	26
	2838.44
	50.28
	23.38
	
	
	10
	20
	26
	47254.71
	395.56
	211.57
	

	6
	6
	26
	54979.57
	364.15
	248.5
	
	
	12
	20
	26
	2078.57
	74.14
	40.93
	

	2
	8
	26
	148.76
	33.52
	0.63
	
	
	14
	20
	26
	4210.18
	84.79
	58.13
	

	4
	8
	26
	5057.9
	91.93
	68.51
	
	
	16
	20
	26
	3197.23
	88.83
	56.31
	

	6
	8
	26
	103508.5
	774.28
	324.42
	
	
	18
	20
	26
	22996.27
	196.75
	145.51
	

	8
	8
	26
	1572.86
	56.06
	34.95
	
	
	20
	20
	26
	923.57
	124.44
	27.12
	

	0
	10
	26
	33703.48
	251.81
	195.63
	
	
	0
	22
	26
	6668.21
	115.44
	82.52
	

	2
	10
	26
	6340.93
	64.85
	86.68
	
	
	2
	22
	26
	30540.53
	187.85
	174.19
	

	4
	10
	26
	2743.69
	46.09
	50.46
	
	
	4
	22
	26
	11399.35
	117.83
	103.75
	

	6
	10
	26
	14605.16
	99.47
	120.64
	
	
	6
	22
	26
	26867.81
	182.52
	165.84
	

	8
	10
	26
	5383.21
	60.65
	66.66
	
	
	8
	22
	26
	85484.95
	504.46
	290.5
	

	10
	10
	26
	46295.75
	402.28
	208.55
	
	
	10
	22
	26
	3203.58
	81.63
	63.44
	

	2
	12
	26
	59572.32
	291.71
	248.87
	
	
	12
	22
	26
	12628.16
	130.91
	109.24
	

	4
	12
	26
	10145.25
	80.6
	100.86
	
	
	14
	22
	26
	4856.12
	93.93
	72.86
	

	6
	12
	26
	3685.78
	50.28
	56.95
	
	
	16
	22
	26
	9252.19
	121.41
	85.73
	

	8
	12
	26
	210.97
	33.53
	11.5
	
	
	18
	22
	26
	261.77
	85.79
	17.22
	

	10
	12
	26
	35779.08
	217.27
	192
	
	
	20
	22
	26
	19432.06
	220.48
	130.5
	

	12
	12
	26
	3258.18
	85.77
	54.1
	
	
	22
	22
	26
	16974.21
	514.63
	124.94
	

	0
	14
	26
	97647.95
	993.22
	312.91
	
	
	2
	24
	26
	12792.59
	114.77
	114.81
	

	2
	14
	26
	10469.32
	80.6
	107.91
	
	
	4
	24
	26
	6393.75
	86.96
	74.15
	

	4
	14
	26
	44792.18
	229.05
	210.04
	
	
	6
	24
	26
	24573.84
	266.12
	159.84
	

	6
	14
	26
	63141.02
	322.86
	243.67
	
	
	8
	24
	26
	1536.96
	72.88
	39.18
	

	8
	14
	26
	43877.95
	252.83
	207.58
	
	
	10
	24
	26
	4185.47
	93.54
	61.1
	

	10
	14
	26
	37681.81
	222.02
	191.69
	
	
	14
	24
	26
	4021.32
	95.99
	67.56
	

	12
	14
	26
	10860.35
	109.72
	100.25
	
	
	16
	24
	26
	5755.13
	112.8
	86.46
	

	14
	14
	26
	28647
	282.78
	170.65
	
	
	0
	26
	26
	961.6
	134.08
	31.62
	

	2
	16
	26
	115159.8
	536.26
	341.5
	
	
	2
	26
	26
	10853.52
	360.35
	103.63
	

	4
	16
	26
	56257.73
	293.35
	240.21
	
	
	4
	26
	26
	23355.28
	548.92
	138.42
	

	6
	16
	26
	90205.66
	440.35
	295.14
	
	
	6
	26
	26
	10316.88
	419.01
	94.66
	

	8
	16
	26
	3114.53
	65.14
	51.73
	
	
	8
	26
	26
	45187.66
	398.08
	202.67
	

	10
	16
	26
	3489.96
	72.5
	55.38
	
	
	10
	26
	26
	4580.3
	156.95
	71.51
	

	12
	16
	26
	3533.89
	84.98
	57.67
	
	
	12
	26
	26
	14495.75
	225.18
	112.77
	

	14
	16
	26
	57424.12
	360.48
	228.29
	
	
	14
	26
	26
	47163.8
	3184.7
	226.16
	

	16
	16
	26
	30514.48
	296.12
	155.17
	
	
	18
	26
	26
	22929.9
	1215.17
	157.64
	

	0
	18
	26
	32708.78
	275.13
	178.39
	
	
	20
	26
	26
	30449.69
	1799.8
	171.96
	

	2
	18
	26
	36715.26
	221.36
	184.69
	
	
	1
	1
	27
	13840.25
	139.16
	127.61
	

	4
	18
	26
	9117.84
	83.8
	92.51
	
	
	1
	3
	27
	22916.36
	136.03
	155.59
	

	6
	18
	26
	4467.1
	69.93
	69.07
	
	
	3
	3
	27
	30316.79
	389.7
	176.76
	

	8
	18
	26
	67292.2
	375.7
	250.87
	
	
	1
	5
	27
	4962.04
	59.63
	74.32
	

	10
	18
	26
	7406
	101.18
	90.3
	
	
	3
	5
	27
	495.5
	38.64
	19.72
	

	12
	18
	26
	12870.56
	123.16
	109.45
	
	
	5
	5
	27
	328901.7
	1973.32
	592.37
	

	14
	18
	26
	4173.93
	100.01
	62.14
	
	
	1
	7
	27
	77793.09
	358.79
	291.21
	

	16
	18
	26
	2471.3
	89.61
	23.5
	
	
	3
	7
	27
	47162.07
	232.32
	223.88
	

	18
	18
	26
	78472.41
	634.12
	273.32
	
	
	5
	7
	27
	27501.85
	159.91
	168.41
	

	2
	20
	26
	8909.29
	88.7
	92.58
	
	
	7
	7
	27
	5249.34
	88.89
	71.45
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	9
	27
	5080.98
	68.95
	73.23
	
	
	9
	21
	27
	607.97
	66.72
	16.78
	

	3
	9
	27
	28614.01
	261.28
	171.58
	
	
	11
	21
	27
	2702.1
	81.3
	56.76
	

	5
	9
	27
	24507
	197.17
	151.83
	
	
	13
	21
	27
	999.2
	75.25
	28.68
	

	7
	9
	27
	2537.22
	48.05
	49.28
	
	
	15
	21
	27
	30.13
	76.41
	2.77
	

	9
	9
	27
	29565.67
	230.88
	166.69
	
	
	17
	21
	27
	5132.58
	124.38
	70.38
	

	1
	11
	27
	49411.94
	241.76
	225.13
	
	
	19
	21
	27
	2106.84
	109.72
	43.09
	

	3
	11
	27
	8972.72
	74.31
	93.24
	
	
	21
	21
	27
	3036.66
	276.81
	55.35
	

	5
	11
	27
	75743.62
	359.57
	273.01
	
	
	1
	23
	27
	2224.39
	65.73
	47.06
	

	7
	11
	27
	1048.63
	42.84
	15
	
	
	3
	23
	27
	2068.54
	69.93
	45.49
	

	9
	11
	27
	13382.23
	102.6
	117.13
	
	
	5
	23
	27
	1860.18
	74.14
	37.74
	

	11
	11
	27
	146.61
	58.66
	7.92
	
	
	7
	23
	27
	31043.77
	247.97
	168.16
	

	1
	13
	27
	2326.74
	48.05
	46.93
	
	
	9
	23
	27
	14752.81
	163.3
	130.96
	

	3
	13
	27
	2698.09
	53.33
	52.48
	
	
	11
	23
	27
	15019.68
	147.3
	119.11
	

	5
	13
	27
	4826.72
	61.17
	59.53
	
	
	13
	23
	27
	9115.19
	122.41
	95.64
	

	7
	13
	27
	33972.89
	190.36
	180.97
	
	
	15
	23
	27
	3451.2
	105.63
	56.21
	

	9
	13
	27
	66003.36
	387.11
	259.2
	
	
	17
	23
	27
	6944.27
	180.23
	81.11
	

	11
	13
	27
	1835.77
	58.44
	40.8
	
	
	19
	23
	27
	2360.45
	186.55
	45.79
	

	13
	13
	27
	4285.07
	138.27
	59.91
	
	
	21
	23
	27
	5730.81
	539.51
	76.37
	

	1
	15
	27
	2082.01
	48.05
	47.25
	
	
	1
	25
	27
	4750.18
	85.51
	64.39
	

	3
	15
	27
	141053.5
	609.66
	372.22
	
	
	3
	25
	27
	20872.63
	185.07
	141.28
	

	5
	15
	27
	51007.37
	265.77
	221.57
	
	
	5
	25
	27
	23694.47
	245.52
	148.23
	

	7
	15
	27
	57641.44
	338.22
	234.66
	
	
	7
	25
	27
	12020.52
	141.38
	105.36
	

	9
	15
	27
	14027.31
	123.34
	116.3
	
	
	9
	25
	27
	4770.98
	99.46
	64.21
	

	13
	15
	27
	25364.84
	186.99
	153.93
	
	
	11
	25
	27
	0.31
	81.3
	0.16
	

	15
	15
	27
	35570.45
	354.96
	161.23
	
	
	13
	25
	27
	9203.8
	160.88
	102.6
	

	1
	17
	27
	39362.64
	215.85
	194.9
	
	
	19
	25
	27
	40180.81
	877.96
	192.94
	

	3
	17
	27
	2395.13
	59.31
	42.99
	
	
	1
	27
	27
	13094.31
	207.15
	114.47
	

	5
	17
	27
	230566.4
	1053.29
	471.69
	
	
	3
	27
	27
	13543.66
	204.37
	104.64
	

	7
	17
	27
	78610.95
	406.99
	283.36
	
	
	5
	27
	27
	257070.5
	1908.7
	508.47
	

	9
	17
	27
	285.85
	54.23
	5.79
	
	
	7
	27
	27
	10164.31
	230.88
	98.38
	

	11
	17
	27
	8362.02
	99.46
	83.44
	
	
	9
	27
	27
	83119.86
	1077.39
	294.45
	

	13
	17
	27
	14775.09
	199.58
	123.1
	
	
	11
	27
	27
	40995.26
	716.75
	188.03
	

	15
	17
	27
	74534.2
	414.67
	263.06
	
	
	13
	27
	27
	4821.22
	375.97
	65.64
	

	17
	17
	27
	355440.6
	2397.5
	576.39
	
	
	15
	27
	27
	5495.77
	381.3
	57.18
	

	1
	19
	27
	11391.49
	99.34
	106.2
	
	
	17
	27
	27
	55705.89
	2748.89
	224.13
	

	3
	19
	27
	2570.36
	55.43
	50.73
	
	
	0
	0
	28
	18390.07
	318.46
	143.37
	

	5
	19
	27
	863.6
	54.23
	26.55
	
	
	2
	2
	28
	72734.18
	506.69
	273.54
	

	7
	19
	27
	42325.84
	264.86
	203.83
	
	
	0
	4
	28
	2152.89
	65.18
	40.73
	

	9
	19
	27
	95358.3
	527.69
	309.89
	
	
	2
	4
	28
	99.36
	37.36
	3.49
	

	11
	19
	27
	71854.45
	438.7
	259.38
	
	
	4
	4
	28
	22239.71
	243.04
	154.99
	

	13
	19
	27
	5383.29
	90.78
	80.99
	
	
	2
	6
	28
	9542.4
	77.43
	97.19
	

	15
	19
	27
	57188.84
	347.85
	234.62
	
	
	4
	6
	28
	4050.04
	55.43
	62.97
	

	17
	19
	27
	30357.36
	223.8
	164.04
	
	
	6
	6
	28
	859828.9
	4672.27
	944.66
	

	19
	19
	27
	2624.86
	130.37
	48.69
	
	
	0
	8
	28
	153080.3
	1152.6
	397.23
	

	1
	21
	27
	36232.26
	243.14
	190.7
	
	
	2
	8
	28
	28114.84
	163.02
	172.94
	

	3
	21
	27
	7854.91
	86.89
	88.68
	
	
	4
	8
	28
	65061.03
	304.28
	253.29
	

	5
	21
	27
	350.21
	51.24
	19.45
	
	
	6
	8
	28
	9302.59
	78.34
	99.3
	

	7
	21
	27
	17975.6
	151.51
	132.51
	
	
	8
	8
	28
	461.56
	62.01
	25.3
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	10
	28
	67185.93
	305.46
	268.93
	
	
	4
	22
	28
	608.82
	61.52
	21.23
	

	4
	10
	28
	443.06
	39.64
	11.58
	
	
	6
	22
	28
	49715.06
	279.64
	218.68
	

	6
	10
	28
	11976.58
	93.93
	111.95
	
	
	8
	22
	28
	2136.63
	84.5
	55.19
	

	8
	10
	28
	19013.65
	128.71
	137.5
	
	
	10
	22
	28
	16979.09
	158.07
	123.38
	

	10
	10
	28
	29885.21
	257.32
	175.53
	
	
	12
	22
	28
	592.36
	78.34
	24.16
	

	0
	12
	28
	204720
	1634.7
	451.72
	
	
	14
	22
	28
	1153.39
	84.63
	37.65
	

	2
	12
	28
	37895.18
	212.17
	199.39
	
	
	16
	22
	28
	856
	100.43
	32.22
	

	4
	12
	28
	30888.93
	183.85
	168.18
	
	
	18
	22
	28
	19792.78
	254.17
	133.22
	

	6
	12
	28
	8260.26
	78.5
	88.68
	
	
	0
	24
	28
	1428.07
	100.74
	47.04
	

	8
	12
	28
	43340.21
	270.96
	211.31
	
	
	2
	24
	28
	41010.41
	257.63
	202.24
	

	10
	12
	28
	23359.44
	197.17
	152.34
	
	
	4
	24
	28
	12444.21
	125.18
	113.52
	

	12
	12
	28
	5253.6
	100.74
	71.57
	
	
	6
	24
	28
	386.82
	72.52
	15.59
	

	2
	14
	28
	69607.41
	328.35
	262.11
	
	
	8
	24
	28
	344.7
	83.64
	18.26
	

	4
	14
	28
	15776.4
	114.94
	117.01
	
	
	10
	24
	28
	15197.01
	152.9
	125.6
	

	6
	14
	28
	2.46
	39.64
	0.1
	
	
	12
	24
	28
	55537.8
	377.1
	239.58
	

	8
	14
	28
	3237.63
	68.02
	54.26
	
	
	14
	24
	28
	13704.74
	487.47
	116.83
	

	10
	14
	28
	14351.19
	117
	120
	
	
	20
	24
	28
	44429.31
	5363.69
	226.04
	

	12
	14
	28
	23453.03
	182.66
	149.13
	
	
	2
	26
	28
	22242.13
	183.78
	150.4
	

	14
	14
	28
	84739.75
	692.71
	279.64
	
	
	4
	26
	28
	16123.87
	155.78
	121.4
	

	0
	16
	28
	223354.8
	1297.55
	476.82
	
	
	6
	26
	28
	56991.15
	510.48
	236.02
	

	2
	16
	28
	193.69
	47.04
	7.58
	
	
	8
	26
	28
	10809.24
	257.25
	101.28
	

	4
	16
	28
	77487.26
	367.57
	275.2
	
	
	10
	26
	28
	1349.62
	198.91
	39.47
	

	6
	16
	28
	9290.29
	95.03
	89.88
	
	
	12
	26
	28
	1897.87
	207.6
	36.5
	

	8
	16
	28
	26154.46
	209.27
	163.82
	
	
	14
	26
	28
	33189.17
	435.6
	173.66
	

	12
	16
	28
	2233.32
	75.25
	37.47
	
	
	16
	26
	28
	5006.67
	284.11
	57.96
	

	14
	16
	28
	11926.21
	118.92
	103.46
	
	
	18
	26
	28
	5244.18
	704.96
	73.34
	

	16
	16
	28
	596452.8
	4144.17
	754.56
	
	
	0
	28
	28
	2961.7
	460.91
	78.82
	

	2
	18
	28
	6165.14
	73.24
	65.69
	
	
	2
	28
	28
	5601.28
	838.03
	94.57
	

	4
	18
	28
	10108.28
	95.82
	100.81
	
	
	4
	28
	28
	214656.9
	3567.8
	464.7
	

	6
	18
	28
	286181.5
	1280.1
	529
	
	
	6
	28
	28
	10168
	440.73
	118.68
	

	8
	18
	28
	1027.74
	62.64
	31.3
	
	
	8
	28
	28
	31389.17
	608.99
	167.94
	

	10
	18
	28
	1125.89
	68.66
	26.63
	
	
	12
	28
	28
	90389.12
	1457.03
	299.55
	

	12
	18
	28
	1464.77
	70.11
	45.66
	
	
	16
	28
	28
	132035.3
	4785.92
	363.62
	

	14
	18
	28
	5393.87
	119.75
	70.05
	
	
	1
	1
	29
	335.23
	56.06
	8.08
	

	16
	18
	28
	9632.98
	121.41
	86.16
	
	
	1
	3
	29
	41.21
	40.72
	0.98
	

	18
	18
	28
	68802.91
	580.68
	263.46
	
	
	3
	3
	29
	23712.49
	195.56
	148.42
	

	0
	20
	28
	121675.3
	811.91
	356.14
	
	
	1
	5
	29
	7448.88
	76.87
	89.25
	

	2
	20
	28
	14376.25
	117.33
	120.89
	
	
	3
	5
	29
	95.09
	40.72
	2.43
	

	4
	20
	28
	5864.43
	84.79
	69.98
	
	
	5
	5
	29
	188169.2
	1162.23
	430.87
	

	6
	20
	28
	2731.28
	67.81
	53.02
	
	
	1
	7
	29
	262.12
	41.58
	6.88
	

	8
	20
	28
	248865.7
	1191.54
	496.38
	
	
	3
	7
	29
	64184.34
	316.39
	253.23
	

	10
	20
	28
	12571.95
	130.61
	111.03
	
	
	5
	7
	29
	27660.25
	176.64
	162.77
	

	12
	20
	28
	10577.48
	123.34
	105.21
	
	
	7
	7
	29
	103778.2
	666.75
	337.37
	

	14
	20
	28
	31740.1
	231.07
	178.76
	
	
	1
	9
	29
	15095.67
	113.7
	118.24
	

	16
	20
	28
	72351.64
	558.88
	262.01
	
	
	3
	9
	29
	65800.22
	314.91
	259.59
	

	18
	20
	28
	1144.45
	94.98
	26.9
	
	
	5
	9
	29
	21276.02
	209.63
	141.01
	

	20
	20
	28
	527.2
	170.62
	25.22
	
	
	7
	9
	29
	600.94
	45.8
	8.38
	

	2
	22
	28
	5571.93
	75.42
	68.23
	
	
	9
	9
	29
	37460.3
	307.98
	193.54
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	11
	29
	32845.77
	192.56
	176.21
	
	
	17
	21
	29
	3256.68
	145.01
	59.85
	

	3
	11
	29
	1167.62
	47.04
	20.33
	
	
	19
	21
	29
	829.57
	188.94
	16.4
	

	5
	11
	29
	63906.75
	396.64
	255.95
	
	
	1
	23
	29
	3594.1
	80.43
	64.37
	

	7
	11
	29
	7269.07
	77.09
	84.2
	
	
	3
	23
	29
	19418.34
	158.81
	139.04
	

	9
	11
	29
	5971.85
	87.09
	78.97
	
	
	5
	23
	29
	9354.54
	118.54
	93.05
	

	11
	11
	29
	6028.97
	129.89
	76.92
	
	
	7
	23
	29
	64724.81
	404.25
	261.03
	

	1
	13
	29
	63884.92
	442.25
	251.85
	
	
	9
	23
	29
	11546.08
	142.2
	107.95
	

	3
	13
	29
	7386.08
	75.25
	84.56
	
	
	11
	23
	29
	15260.26
	165.31
	120.95
	

	5
	13
	29
	2933.09
	55.43
	54.55
	
	
	17
	23
	29
	14545.26
	336.56
	119.98
	

	7
	13
	29
	22839.95
	185.07
	149.47
	
	
	19
	23
	29
	11024.49
	509.33
	100.72
	

	9
	13
	29
	1978.76
	79.83
	34.77
	
	
	1
	25
	29
	1610.03
	90.01
	41.4
	

	11
	13
	29
	1094.91
	61.26
	31.37
	
	
	3
	25
	29
	3650.03
	92.18
	58.94
	

	13
	13
	29
	29474.33
	301.7
	167.34
	
	
	5
	25
	29
	19139.01
	183.8
	151.98
	

	1
	15
	29
	32882.79
	197.57
	183.02
	
	
	9
	25
	29
	855.67
	147.91
	26.23
	

	3
	15
	29
	44719.21
	227.85
	211.47
	
	
	13
	25
	29
	72639.76
	923.66
	259.26
	

	5
	15
	29
	2608.73
	61.72
	31.4
	
	
	15
	25
	29
	4479.6
	233.23
	56.07
	

	7
	15
	29
	8833.6
	113.7
	91.29
	
	
	1
	27
	29
	819.77
	190.94
	41.1
	

	9
	15
	29
	2766.57
	68.18
	48.06
	
	
	3
	27
	29
	1198.22
	250.39
	42.85
	

	11
	15
	29
	137.27
	61.52
	2.99
	
	
	5
	27
	29
	52434.04
	1518.13
	226.22
	

	13
	15
	29
	1718.9
	74.31
	36.55
	
	
	7
	27
	29
	2029.06
	245.77
	47.57
	

	15
	15
	29
	7690.61
	165.92
	78.68
	
	
	9
	27
	29
	12547.32
	299.23
	106.39
	

	1
	17
	29
	32580.01
	187.22
	189.66
	
	
	11
	27
	29
	38768.25
	559.71
	187.45
	

	3
	17
	29
	3340.29
	65.73
	49.43
	
	
	13
	27
	29
	1323.1
	276.97
	36.94
	

	5
	17
	29
	109932.3
	529.4
	322.47
	
	
	15
	27
	29
	1813.93
	345.5
	61.49
	

	7
	17
	29
	56532.84
	316.2
	226.46
	
	
	17
	27
	29
	15041.28
	771.36
	130.17
	

	9
	17
	29
	1205.77
	65.73
	24.57
	
	
	5
	29
	29
	37801.46
	1328.98
	197.27
	

	11
	17
	29
	14163.86
	145.15
	111.24
	
	
	9
	29
	29
	14539.21
	619.23
	129.41
	

	13
	17
	29
	3558.58
	94.43
	58.57
	
	
	11
	29
	29
	1988.28
	443.95
	57.2
	

	15
	17
	29
	52562.43
	417.33
	217.39
	
	
	13
	29
	29
	3433
	737.93
	64.05
	

	17
	17
	29
	144500.4
	1045.78
	376.81
	
	
	0
	2
	30
	14720.78
	153.73
	120.98
	

	1
	19
	29
	23895.02
	161.45
	155.92
	
	
	2
	4
	30
	739.03
	44.93
	8.23
	

	3
	19
	29
	11225.75
	100.3
	92.54
	
	
	4
	4
	30
	577.44
	62.01
	24.48
	

	5
	19
	29
	15554.88
	172.38
	128.5
	
	
	0
	6
	30
	14605.23
	147.79
	117.95
	

	7
	19
	29
	10552.46
	112.8
	103.13
	
	
	2
	6
	30
	1645.83
	50.96
	38.35
	

	9
	19
	29
	56523.31
	337.66
	235.58
	
	
	4
	6
	30
	4913.29
	106.44
	76.51
	

	11
	19
	29
	19907.14
	182.78
	134.25
	
	
	6
	6
	30
	61782.66
	800.39
	256.06
	

	13
	19
	29
	15093.31
	154.18
	127.96
	
	
	2
	8
	30
	19420.62
	182.8
	140.53
	

	15
	19
	29
	26322.2
	207.77
	149.28
	
	
	4
	8
	30
	20555.83
	131.85
	143.37
	

	17
	19
	29
	2587.44
	108.43
	52.06
	
	
	6
	8
	30
	49490.86
	256.07
	215.84
	

	19
	19
	29
	4001.83
	207.4
	60.27
	
	
	8
	8
	30
	529.39
	67.95
	13.7
	

	1
	21
	29
	247.94
	56.45
	7.87
	
	
	0
	10
	30
	3883.32
	96.37
	70.9
	

	3
	21
	29
	1587.65
	70.11
	34.76
	
	
	2
	10
	30
	15720.93
	139.84
	122.04
	

	5
	21
	29
	4697.31
	81.63
	65.66
	
	
	4
	10
	30
	13623.88
	122.17
	115.39
	

	7
	21
	29
	5254.75
	122.17
	72.6
	
	
	6
	10
	30
	14211.72
	108.82
	118.01
	

	9
	21
	29
	19101.98
	175.91
	141.8
	
	
	8
	10
	30
	3828.75
	60.65
	56.11
	

	11
	21
	29
	3480.28
	97.98
	60.25
	
	
	10
	10
	30
	3945.72
	91.71
	59.09
	

	13
	21
	29
	1813.3
	91.1
	35.92
	
	
	2
	12
	30
	39978.59
	213.95
	197.8
	

	15
	21
	29
	1949.17
	98.49
	46.15
	
	
	4
	12
	30
	17720.49
	127.54
	125.3
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	12
	30
	21494
	139.29
	149.14
	
	
	8
	24
	30
	23761.16
	837.05
	155.2
	

	8
	12
	30
	13510.5
	112.8
	113.99
	
	
	10
	24
	30
	4133.98
	196.33
	67.14
	

	10
	12
	30
	22807.14
	160.09
	150.03
	
	
	12
	24
	30
	5082.44
	230.58
	66.72
	

	12
	12
	30
	463.17
	84.55
	2.99
	
	
	14
	24
	30
	2258.19
	214.27
	44.12
	

	0
	14
	30
	35095.14
	268.41
	183.33
	
	
	16
	24
	30
	1809.87
	297.78
	36.55
	

	2
	14
	30
	78280.84
	368.55
	276.83
	
	
	0
	26
	30
	56169.6
	2275.42
	249.76
	

	4
	14
	30
	62283.52
	312.17
	239.2
	
	
	4
	26
	30
	50555.41
	1145.55
	232.24
	

	6
	14
	30
	19655.41
	136.51
	142.57
	
	
	6
	26
	30
	15670.07
	531.02
	127.88
	

	8
	14
	30
	20916.21
	152.73
	142.98
	
	
	8
	26
	30
	10605.91
	272.44
	90.3
	

	10
	14
	30
	727.15
	64.44
	19.78
	
	
	10
	26
	30
	3182.03
	282.17
	50.45
	

	12
	14
	30
	29091.72
	465.18
	165.49
	
	
	12
	26
	30
	13148.63
	352.45
	101.82
	

	14
	14
	30
	9051.01
	160
	89.66
	
	
	14
	26
	30
	20186.1
	446.86
	148.2
	

	2
	16
	30
	19995.62
	142.1
	132.12
	
	
	16
	26
	30
	24814.2
	1228.9
	161.22
	

	4
	16
	30
	5092.27
	73.24
	65.63
	
	
	4
	28
	30
	5941.62
	488.15
	80.92
	

	6
	16
	30
	1085.42
	58.66
	44.1
	
	
	6
	28
	30
	13958.4
	1454.25
	124.77
	

	8
	16
	30
	1575.13
	62.64
	37.07
	
	
	12
	28
	30
	9377.85
	488.74
	103.52
	

	10
	16
	30
	1133.54
	65.49
	25.92
	
	
	1
	1
	31
	2572.96
	77.03
	50.04
	

	12
	16
	30
	13248.27
	205.63
	112.83
	
	
	1
	3
	31
	39220.04
	243.41
	199.51
	

	14
	16
	30
	38780.83
	387.09
	193.02
	
	
	3
	5
	31
	40113.61
	217.84
	198.11
	

	16
	16
	30
	3268.19
	145.09
	59.75
	
	
	5
	5
	31
	29165.19
	244.59
	170.74
	

	0
	18
	30
	21082.71
	202.84
	143.95
	
	
	1
	7
	31
	2431.64
	55.22
	45.29
	

	2
	18
	30
	13755.74
	119.14
	118.38
	
	
	3
	7
	31
	3912.22
	60.65
	59.6
	

	4
	18
	30
	15174.81
	124.52
	119.83
	
	
	5
	7
	31
	13817.88
	104.75
	116.39
	

	6
	18
	30
	145.08
	61.69
	9.96
	
	
	7
	7
	31
	134174.9
	835.7
	363.93
	

	8
	18
	30
	32072.97
	218.37
	175.97
	
	
	1
	9
	31
	5684.09
	81.04
	65.42
	

	10
	18
	30
	4946.74
	92.76
	66.35
	
	
	3
	9
	31
	4263.93
	64.85
	59.53
	

	12
	18
	30
	2868.63
	86.74
	46.66
	
	
	5
	9
	31
	5124.38
	71.05
	65.47
	

	14
	18
	30
	1850.62
	93.93
	38.69
	
	
	7
	9
	31
	18183.06
	148.78
	134.85
	

	18
	18
	30
	19744.32
	313.4
	134.3
	
	
	9
	9
	31
	35554.91
	296
	178.78
	

	2
	20
	30
	3687.65
	75.25
	57.15
	
	
	1
	11
	31
	15128.89
	116.76
	127.72
	

	4
	20
	30
	477.09
	65.92
	23.62
	
	
	3
	11
	31
	90603.13
	428.2
	291.25
	

	6
	20
	30
	6402.55
	100.04
	75.98
	
	
	5
	11
	31
	145.35
	50.02
	5.4
	

	10
	20
	30
	14979.28
	206.84
	117.84
	
	
	7
	11
	31
	24608.74
	157.26
	154.94
	

	14
	20
	30
	2448.57
	97.76
	49.89
	
	
	9
	11
	31
	8171.41
	90.01
	78.98
	

	16
	20
	30
	11830.7
	178.81
	103.46
	
	
	11
	11
	31
	9220.44
	209.51
	93.28
	

	18
	20
	30
	28465.54
	517.72
	168.46
	
	
	1
	13
	31
	45855.08
	300
	208.47
	

	20
	20
	30
	1836.04
	360.89
	38.66
	
	
	3
	13
	31
	115.77
	50.28
	3.05
	

	0
	22
	30
	13086
	162.88
	119.68
	
	
	5
	13
	31
	35527.91
	207.76
	189.99
	

	2
	22
	30
	41.1
	71.05
	2.42
	
	
	7
	13
	31
	9416.17
	91.08
	97.36
	

	4
	22
	30
	10787.86
	120.2
	102.73
	
	
	9
	13
	31
	12163.14
	141.52
	106.41
	

	6
	22
	30
	36088.63
	259.53
	188.81
	
	
	11
	13
	31
	20782.43
	153.87
	142.13
	

	8
	22
	30
	27044.56
	215.31
	158.28
	
	
	13
	13
	31
	4536.61
	130.88
	65.74
	

	10
	22
	30
	4309.93
	111.99
	63.85
	
	
	1
	15
	31
	536.67
	56.45
	20.73
	

	14
	22
	30
	5073.7
	172.38
	72.08
	
	
	3
	15
	31
	4014.41
	70.11
	61.12
	

	16
	22
	30
	29946.96
	372.56
	173.8
	
	
	5
	15
	31
	9643.15
	94.21
	99.94
	

	2
	24
	30
	1211.83
	84.09
	33.22
	
	
	7
	15
	31
	35044.41
	257.65
	188.89
	

	4
	24
	30
	28454.41
	228.25
	178.96
	
	
	9
	15
	31
	2191.21
	157.44
	50.24
	

	6
	24
	30
	4693.16
	122.22
	69.43
	
	
	11
	15
	31
	53955.29
	344.89
	221.69
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	15
	31
	3245.07
	94.4
	55.03
	
	
	2
	2
	32
	41426.32
	307.47
	199.58
	

	15
	15
	31
	85173.72
	692.17
	275.43
	
	
	0
	4
	32
	38458.46
	657.88
	187.78
	

	1
	17
	31
	9949.91
	101.02
	96.08
	
	
	2
	4
	32
	4948.62
	69.93
	65.62
	

	3
	17
	31
	22066.08
	179.02
	148.29
	
	
	4
	4
	32
	49281.39
	358.49
	212.81
	

	5
	17
	31
	16814.9
	132.39
	133.38
	
	
	2
	6
	32
	18104.21
	126.41
	125.55
	

	7
	17
	31
	15004.56
	132.5
	124.95
	
	
	4
	6
	32
	4708.72
	71.05
	69.71
	

	9
	17
	31
	17191.81
	218.73
	124.79
	
	
	0
	8
	32
	17037.81
	184.37
	130.25
	

	11
	17
	31
	2033.35
	87.57
	41.36
	
	
	2
	8
	32
	4300.65
	67.04
	60.48
	

	13
	17
	31
	26337.3
	201.32
	155.53
	
	
	4
	8
	32
	951.37
	55.43
	29.23
	

	15
	17
	31
	35984.15
	279.66
	191.36
	
	
	6
	8
	32
	5307.32
	78.06
	70.08
	

	1
	19
	31
	37978.7
	227.78
	187.65
	
	
	8
	8
	32
	75.2
	79.61
	4.11
	

	3
	19
	31
	4308.1
	80.12
	66.14
	
	
	2
	10
	32
	53034.83
	277.41
	224.98
	

	5
	19
	31
	25090.48
	257.65
	151.85
	
	
	4
	10
	32
	604.9
	55.18
	19.46
	

	7
	19
	31
	5154.09
	96.1
	69.07
	
	
	6
	10
	32
	22661.43
	210.47
	145.17
	

	9
	19
	31
	6015.52
	110.07
	77
	
	
	8
	10
	32
	9715.44
	95.99
	99.29
	

	11
	19
	31
	36417.15
	408.86
	193.74
	
	
	10
	10
	32
	44004.59
	364.56
	218.37
	

	13
	19
	31
	847.62
	91.42
	25.78
	
	
	0
	12
	32
	87957.72
	565.76
	284.86
	

	17
	19
	31
	21436.14
	279.07
	147.42
	
	
	2
	12
	32
	1987.52
	60.65
	47.11
	

	19
	19
	31
	41085.07
	971.82
	207.54
	
	
	4
	12
	32
	1623.55
	61.72
	30.46
	

	1
	21
	31
	1859.36
	77.09
	41.46
	
	
	6
	12
	32
	355.35
	53.33
	17.75
	

	3
	21
	31
	18808.96
	209.49
	134.31
	
	
	8
	12
	32
	85412.9
	448.3
	282.15
	

	5
	21
	31
	5409.47
	118.54
	70.6
	
	
	10
	12
	32
	6218.5
	86.31
	73.86
	

	7
	21
	31
	10526
	203.21
	97.45
	
	
	12
	12
	32
	138052.6
	1007.09
	361.84
	

	9
	21
	31
	49558.86
	349.58
	218.4
	
	
	2
	14
	32
	46531.41
	255.23
	211.8
	

	11
	21
	31
	11409.32
	181.66
	102.06
	
	
	4
	14
	32
	4595.33
	73.04
	69.2
	

	13
	21
	31
	461.23
	134.43
	6.56
	
	
	6
	14
	32
	29088.8
	186.29
	164.76
	

	15
	21
	31
	19028.54
	332.37
	134.4
	
	
	8
	14
	32
	4570.97
	92.64
	68.44
	

	17
	21
	31
	2089.15
	228.01
	55.11
	
	
	10
	14
	32
	65157.64
	382.96
	244.25
	

	1
	23
	31
	755.69
	76.23
	27.58
	
	
	12
	14
	32
	698.6
	70.11
	20.24
	

	3
	23
	31
	19101.4
	235.87
	143.24
	
	
	14
	14
	32
	15847.47
	230.46
	127.5
	

	5
	23
	31
	850.43
	90.78
	37.47
	
	
	0
	16
	32
	15727.49
	182.56
	122.54
	

	7
	23
	31
	9380.76
	208.05
	90.28
	
	
	2
	16
	32
	3312.18
	75.42
	54.03
	

	9
	23
	31
	8651.69
	224.88
	92.92
	
	
	4
	16
	32
	765.11
	62.64
	25.94
	

	11
	23
	31
	1199.41
	180.68
	29.57
	
	
	6
	16
	32
	1023.3
	64.61
	32.96
	

	13
	23
	31
	53784.05
	890.31
	220.06
	
	
	8
	16
	32
	25235.87
	418.53
	159.06
	

	15
	23
	31
	20046.06
	428.2
	133.61
	
	
	10
	16
	32
	3968.74
	90.94
	52.14
	

	1
	25
	31
	26847.29
	435.52
	174.9
	
	
	12
	16
	32
	879.41
	82.09
	22.79
	

	3
	25
	31
	9099.82
	322.02
	94.71
	
	
	14
	16
	32
	11935.37
	154.79
	104.66
	

	5
	25
	31
	10489.23
	305.48
	101.25
	
	
	16
	16
	32
	17022.09
	296.11
	128.97
	

	7
	25
	31
	12614.65
	346.49
	111.69
	
	
	2
	18
	32
	6617.19
	92.04
	86.16
	

	9
	25
	31
	7208.6
	341.4
	82.23
	
	
	4
	18
	32
	4599.72
	87.98
	67.03
	

	11
	25
	31
	35756.39
	538.42
	179.25
	
	
	6
	18
	32
	1439.74
	75.42
	40.87
	

	13
	25
	31
	29576.11
	519.14
	169.06
	
	
	8
	18
	32
	9077.25
	119.14
	95.82
	

	15
	25
	31
	8312.17
	580.6
	90.57
	
	
	10
	18
	32
	4840.64
	104.4
	76.75
	

	5
	27
	31
	22996.3
	806.87
	154.64
	
	
	12
	18
	32
	1383.16
	88.7
	32.86
	

	9
	27
	31
	8839.27
	397.84
	99.92
	
	
	14
	18
	32
	13679.62
	228.61
	112.35
	

	13
	27
	31
	1648.57
	531.99
	49.31
	
	
	16
	18
	32
	3626
	137.31
	62.12
	

	0
	0
	32
	512390.1
	6231.7
	718.07
	
	
	18
	18
	32
	5544.71
	486.06
	82.01
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	20
	32
	21519.51
	251.38
	139.91
	
	
	7
	11
	33
	3466.33
	72.88
	53.31
	

	2
	20
	32
	12904.37
	125.28
	110.65
	
	
	9
	11
	33
	4376.85
	93.14
	71.66
	

	4
	20
	32
	1139.7
	81.63
	33.73
	
	
	11
	11
	33
	383196.1
	2388.59
	608.1
	

	6
	20
	32
	5179.94
	117.33
	72.48
	
	
	1
	13
	33
	6124.56
	105.66
	73.87
	

	8
	20
	32
	74202.01
	472.42
	273.14
	
	
	5
	13
	33
	37780.4
	218.86
	193.41
	

	10
	20
	32
	26792.13
	525.12
	153.31
	
	
	7
	13
	33
	41447.87
	251.78
	207.6
	

	12
	20
	32
	756.35
	128.59
	23.67
	
	
	9
	13
	33
	66157.92
	387.96
	246.49
	

	14
	20
	32
	1157.84
	142.57
	33.11
	
	
	11
	13
	33
	52110.94
	327.95
	219.79
	

	16
	20
	32
	1154.44
	177.68
	40.53
	
	
	13
	13
	33
	11597.36
	368.74
	113.6
	

	18
	20
	32
	1445.06
	452.98
	30.87
	
	
	1
	15
	33
	273.29
	64.85
	17.93
	

	4
	22
	32
	571.53
	101.82
	33.42
	
	
	3
	15
	33
	112396.7
	552.95
	334.38
	

	6
	22
	32
	10213.7
	226.19
	92.73
	
	
	5
	15
	33
	19702.32
	153.62
	146.99
	

	8
	22
	32
	3277.48
	174.1
	58.47
	
	
	7
	15
	33
	22979.33
	177.9
	155.29
	

	10
	22
	32
	82548.28
	1307.87
	273.63
	
	
	9
	15
	33
	19553.45
	257.65
	126.91
	

	12
	22
	32
	4452.55
	258.01
	56.94
	
	
	11
	15
	33
	4774.54
	104.25
	68.39
	

	14
	22
	32
	59584.13
	683.93
	223.99
	
	
	13
	15
	33
	21384.34
	209.44
	142.41
	

	16
	22
	32
	2696.55
	369.59
	46.15
	
	
	15
	15
	33
	13010.78
	251.79
	109.63
	

	0
	24
	32
	2764.79
	309.9
	50.69
	
	
	1
	17
	33
	37603.19
	232.19
	194.02
	

	2
	24
	32
	790.03
	257.97
	25.51
	
	
	3
	17
	33
	1416.64
	73.93
	44.2
	

	4
	24
	32
	9231.08
	371.15
	97.76
	
	
	5
	17
	33
	12934.38
	218.21
	110.4
	

	6
	24
	32
	829.6
	218.39
	28.49
	
	
	7
	17
	33
	1360.16
	79.45
	39.65
	

	8
	24
	32
	739.17
	223.24
	20.77
	
	
	11
	17
	33
	18211.97
	189.77
	135.16
	

	12
	24
	32
	29240.4
	524.98
	168.4
	
	
	13
	17
	33
	1463.7
	118.21
	33.23
	

	14
	24
	32
	2371.06
	306.41
	50.63
	
	
	17
	17
	33
	15586.54
	380.53
	124.41
	

	16
	24
	32
	16806.51
	1030.73
	132.03
	
	
	1
	19
	33
	4309.42
	94.74
	65.99
	

	4
	26
	32
	7556
	937.28
	85.98
	
	
	5
	19
	33
	12250.83
	136.99
	111.93
	

	6
	26
	32
	12924.31
	652.58
	114.51
	
	
	7
	19
	33
	46536.67
	599.68
	217.7
	

	8
	26
	32
	7999.96
	469.14
	86.5
	
	
	9
	19
	33
	41829.54
	373.67
	200.05
	

	10
	26
	32
	20562.62
	701.65
	132.04
	
	
	11
	19
	33
	1318.21
	130.99
	40.69
	

	12
	26
	32
	1924.19
	484.03
	52.22
	
	
	15
	19
	33
	4229.77
	226.81
	61.92
	

	1
	1
	33
	218271.6
	1339.07
	454.43
	
	
	1
	21
	33
	548.63
	97.82
	31.92
	

	1
	3
	33
	30237.2
	185.07
	166.12
	
	
	3
	21
	33
	626.39
	120.32
	20.49
	

	3
	3
	33
	35566.67
	281.44
	182.11
	
	
	5
	21
	33
	37245.04
	642.52
	189.43
	

	1
	5
	33
	460.75
	54.47
	6.95
	
	
	7
	21
	33
	21384.69
	636.26
	153.39
	

	3
	5
	33
	11304.49
	101.18
	97.5
	
	
	9
	21
	33
	2624.3
	186
	41.22
	

	5
	5
	33
	934.38
	77.03
	22.81
	
	
	11
	21
	33
	118542.4
	1445.98
	333.24
	

	1
	7
	33
	10619.36
	100.15
	99.27
	
	
	13
	21
	33
	2354.54
	261.85
	62.99
	

	3
	7
	33
	3347.84
	82.25
	58.3
	
	
	15
	21
	33
	22946.98
	1212.03
	147.82
	

	5
	7
	33
	64247.82
	325.18
	249.36
	
	
	1
	23
	33
	82638.05
	1105.02
	296.19
	

	7
	7
	33
	39495.73
	325.93
	196.89
	
	
	3
	23
	33
	10333.75
	411.92
	102.8
	

	1
	9
	33
	3142.7
	68.87
	51.25
	
	
	7
	23
	33
	17024.33
	418.5
	136.01
	

	3
	9
	33
	35943.43
	206.85
	184.49
	
	
	9
	23
	33
	14908.9
	403
	127.34
	

	5
	9
	33
	3958.99
	71.05
	57.7
	
	
	11
	23
	33
	100660.6
	1091.75
	313.21
	

	7
	9
	33
	3957.11
	74.31
	59.33
	
	
	5
	25
	33
	8140.73
	663.61
	111.16
	

	9
	9
	33
	297.28
	104.75
	7.27
	
	
	9
	25
	33
	5656.02
	459.1
	71.98
	

	1
	11
	33
	187088.9
	799.06
	420.71
	
	
	11
	25
	33
	4098.52
	569.71
	57.18
	

	3
	11
	33
	21175.94
	144.33
	139.38
	
	
	0
	2
	34
	40540.47
	423.22
	195.71
	

	5
	11
	33
	55025.4
	277.98
	234
	
	
	2
	2
	34
	88416.83
	601.51
	289.27
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	4
	34
	18826
	139.76
	133.45
	
	
	8
	20
	34
	2079
	180.51
	49.46
	

	4
	4
	34
	28222.63
	258.93
	158.86
	
	
	10
	20
	34
	4182.98
	223.44
	65.99
	

	0
	6
	34
	69298.51
	490.92
	262.48
	
	
	12
	20
	34
	10759.34
	295.79
	92.14
	

	2
	6
	34
	11849
	110.98
	110.8
	
	
	14
	20
	34
	19544.05
	518.92
	126.13
	

	4
	6
	34
	27812.22
	173.47
	161.59
	
	
	0
	22
	34
	226346.3
	4903.9
	470.12
	

	6
	6
	34
	35643.82
	310.06
	183.62
	
	
	2
	22
	34
	19803.21
	728.24
	134.78
	

	2
	8
	34
	21333.67
	150.6
	137.83
	
	
	6
	22
	34
	37446.92
	684.45
	204.51
	

	4
	8
	34
	38412.18
	236.26
	189.58
	
	
	10
	22
	34
	8994.87
	357.51
	106.81
	

	6
	8
	34
	6466.82
	130.64
	82.83
	
	
	12
	22
	34
	236971
	2754.8
	499.13
	

	8
	8
	34
	33443.54
	381.32
	177.61
	
	
	14
	22
	34
	15555.52
	1353.44
	142.82
	

	0
	10
	34
	287247.1
	1609.27
	519.1
	
	
	6
	24
	34
	5281.09
	613.12
	66.06
	

	2
	10
	34
	2516.78
	72.21
	41.21
	
	
	10
	24
	34
	12727.21
	585.6
	118.44
	

	4
	10
	34
	500.77
	60.65
	15.01
	
	
	1
	1
	35
	16189.14
	171.85
	130.96
	

	6
	10
	34
	35177.08
	218.25
	186.43
	
	
	1
	3
	35
	1900.63
	67.04
	43.76
	

	8
	10
	34
	13225.94
	154.34
	109.17
	
	
	3
	3
	35
	15427.43
	188.56
	124.72
	

	10
	10
	34
	58059.19
	615.99
	231.26
	
	
	1
	5
	35
	21721.14
	150.85
	145.3
	

	2
	12
	34
	13520.02
	146.97
	114.92
	
	
	3
	5
	35
	4782.85
	83.02
	68.05
	

	4
	12
	34
	3095.42
	74.31
	60.3
	
	
	5
	5
	35
	4174.19
	118.07
	55.56
	

	6
	12
	34
	46639.34
	257.58
	213.08
	
	
	1
	7
	35
	1489.62
	71.23
	36.23
	

	8
	12
	34
	5640.37
	92.76
	70.3
	
	
	3
	7
	35
	3297.39
	76.23
	46.82
	

	10
	12
	34
	133035.9
	723.47
	353.89
	
	
	5
	7
	35
	17335.61
	134.81
	126.25
	

	12
	12
	34
	9497.46
	165.92
	110.91
	
	
	7
	7
	35
	780.79
	109.51
	15.87
	

	0
	14
	34
	1763.79
	103.57
	49.35
	
	
	1
	9
	35
	10510.32
	114.91
	92.91
	

	2
	14
	34
	24358.36
	170.65
	161.61
	
	
	3
	9
	35
	882.64
	68.02
	23.94
	

	4
	14
	34
	27938.82
	291.52
	165.47
	
	
	5
	9
	35
	11991.46
	120.8
	109.46
	

	6
	14
	34
	111172.3
	842.01
	341.44
	
	
	7
	9
	35
	36850.19
	224.98
	189.12
	

	8
	14
	34
	79398.88
	428.87
	277.15
	
	
	9
	9
	35
	87388.64
	678.56
	294.61
	

	10
	14
	34
	27665.87
	208.14
	164.53
	
	
	1
	11
	35
	63932.75
	585.49
	245.06
	

	12
	14
	34
	9840.86
	170.55
	86.05
	
	
	3
	11
	35
	18662.66
	148.53
	129.22
	

	14
	14
	34
	34134.8
	913.48
	186.06
	
	
	5
	11
	35
	4396.54
	84.63
	63.36
	

	4
	16
	34
	9070.82
	110.74
	89.19
	
	
	7
	11
	35
	19084.08
	258.86
	140.52
	

	6
	16
	34
	6096.88
	101.43
	74.42
	
	
	9
	11
	35
	4042.22
	94.17
	57.71
	

	8
	16
	34
	1530.9
	82.6
	31.54
	
	
	11
	11
	35
	17540.69
	222.16
	121.24
	

	10
	16
	34
	22728.28
	204.51
	155.92
	
	
	1
	13
	35
	260.16
	75.36
	20.96
	

	12
	16
	34
	818.5
	131.21
	31.98
	
	
	3
	13
	35
	30586.35
	205.32
	177.77
	

	14
	16
	34
	3859.22
	152.83
	56.21
	
	
	5
	13
	35
	1143.9
	75.25
	32.61
	

	16
	16
	34
	3220.39
	226.7
	67.57
	
	
	7
	13
	35
	5332.92
	99.19
	73.11
	

	0
	18
	34
	20943.94
	762.62
	143.23
	
	
	9
	13
	35
	891.05
	80.98
	29.25
	

	2
	18
	34
	60278.19
	374.23
	258.57
	
	
	11
	13
	35
	1615.67
	100.19
	36
	

	4
	18
	34
	16289.54
	158.07
	136.04
	
	
	13
	13
	35
	88618.98
	1579.85
	289.93
	

	6
	18
	34
	27482.71
	279.42
	170.5
	
	
	1
	15
	35
	5427.38
	96.24
	73.1
	

	8
	18
	34
	14027.6
	203.21
	114.71
	
	
	3
	15
	35
	1199.68
	84.09
	30.74
	

	10
	18
	34
	622.18
	123.55
	22.64
	
	
	5
	15
	35
	2335.59
	90.03
	54.92
	

	12
	18
	34
	2243.82
	156.26
	49.11
	
	
	7
	15
	35
	12955.2
	152.2
	118.2
	

	14
	18
	34
	1638.55
	169.59
	37.45
	
	
	9
	15
	35
	4205.24
	124.51
	69.31
	

	16
	18
	34
	23215.18
	501.23
	151.8
	
	
	11
	15
	35
	10805.91
	182.78
	110.86
	

	2
	20
	34
	18986.23
	301.19
	146.03
	
	
	13
	15
	35
	1427.58
	126.6
	29.71
	

	4
	20
	34
	14528.24
	491.1
	119.81
	
	
	1
	17
	35
	1010.71
	84.63
	36.72
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	17
	35
	13893.06
	237.25
	121.47
	
	
	2
	16
	36
	1158.35
	105.18
	34.14
	

	5
	17
	35
	3311.77
	117.57
	59.83
	
	
	4
	16
	36
	16293.55
	446.75
	131.38
	

	7
	17
	35
	6491.26
	159.55
	75.02
	
	
	6
	16
	36
	457.93
	133.58
	20.06
	

	9
	17
	35
	10978.46
	223.05
	101.32
	
	
	8
	16
	36
	10728.18
	283.88
	93.15
	

	11
	17
	35
	33289.99
	381.69
	187.66
	
	
	12
	16
	36
	22982.61
	323.57
	161.57
	

	13
	17
	35
	2422.3
	196.45
	53.56
	
	
	14
	16
	36
	2480.97
	248.39
	51.61
	

	17
	17
	35
	11800.76
	917.08
	121.92
	
	
	2
	18
	36
	6462.61
	245.18
	85.69
	

	1
	19
	35
	8434.34
	225.28
	96.27
	
	
	4
	18
	36
	1643.83
	226.37
	37.16
	

	3
	19
	35
	54690.07
	650.8
	239.81
	
	
	6
	18
	36
	7778.33
	566.09
	91.85
	

	7
	19
	35
	39506.61
	553.54
	201.07
	
	
	8
	18
	36
	3576.99
	246.02
	51.82
	

	9
	19
	35
	5888.49
	302.4
	70.99
	
	
	12
	18
	36
	11346.73
	338.14
	110.91
	

	11
	19
	35
	26450.32
	451.65
	161.97
	
	
	14
	18
	36
	5061.65
	574.93
	71.5
	

	13
	19
	35
	8767.65
	381.91
	85.66
	
	
	6
	20
	36
	12138.47
	589.56
	111.48
	

	15
	19
	35
	4317.3
	896.92
	64.18
	
	
	8
	20
	36
	20338.99
	536.29
	151.84
	

	1
	21
	35
	3939.17
	569.18
	47.47
	
	
	12
	20
	36
	77267.66
	7937.03
	306.52
	

	3
	21
	35
	20375.88
	579.05
	143.61
	
	
	1
	1
	37
	12374.68
	171.85
	115.14
	

	5
	21
	35
	1074.48
	274.84
	29.46
	
	
	1
	3
	37
	9450.99
	109.95
	88.02
	

	7
	21
	35
	1155.12
	358.34
	47.78
	
	
	3
	3
	37
	10786
	177.48
	107.3
	

	11
	21
	35
	1447.05
	356.4
	43.63
	
	
	1
	5
	37
	2063.27
	79.45
	40.2
	

	7
	23
	35
	4211.6
	1276.57
	81.75
	
	
	3
	5
	37
	46595.45
	282.01
	202.65
	

	9
	23
	35
	11599.77
	1007.17
	105.02
	
	
	5
	5
	37
	51533.44
	422.94
	215.71
	

	0
	0
	36
	143479.3
	1969.81
	397.32
	
	
	1
	7
	37
	13242.39
	126.61
	110.7
	

	2
	2
	36
	18297.99
	192.52
	127.53
	
	
	3
	7
	37
	56734.24
	308.37
	222.64
	

	4
	4
	36
	14528.1
	177.77
	114.88
	
	
	5
	7
	37
	1052.09
	85.51
	33.69
	

	2
	6
	36
	48716.37
	268.98
	208.99
	
	
	7
	7
	37
	1511.66
	115.44
	41.92
	

	6
	6
	36
	2559.57
	109.51
	53.3
	
	
	1
	9
	37
	56000.91
	309.8
	229.4
	

	0
	8
	36
	119249.9
	770.4
	334.83
	
	
	3
	9
	37
	2138.71
	106.44
	43.16
	

	2
	8
	36
	8463.17
	106.79
	89.01
	
	
	5
	9
	37
	36996.33
	239.78
	187.93
	

	4
	8
	36
	44236.71
	327.82
	207.02
	
	
	7
	9
	37
	3127.52
	100.3
	47.5
	

	6
	8
	36
	487.35
	71.05
	18.4
	
	
	9
	9
	37
	3260.25
	139.16
	55.24
	

	8
	8
	36
	38605.96
	615.98
	199.81
	
	
	1
	11
	37
	2288.04
	88.99
	49.93
	

	2
	10
	36
	55847.66
	307.89
	231.59
	
	
	3
	11
	37
	47600.83
	365.31
	208.21
	

	6
	10
	36
	27678.74
	335.54
	168.85
	
	
	5
	11
	37
	908.05
	87.84
	23.94
	

	8
	10
	36
	1046.61
	78.34
	32.86
	
	
	7
	11
	37
	312.08
	89.85
	7.6
	

	10
	10
	36
	15659.94
	322.64
	129.57
	
	
	9
	11
	37
	11768.72
	164.86
	100.63
	

	0
	12
	36
	14267.3
	213.7
	112.65
	
	
	11
	11
	37
	1588.8
	201.47
	40.92
	

	2
	12
	36
	8669.43
	141.52
	90.88
	
	
	3
	13
	37
	9752.49
	127.75
	103.36
	

	4
	12
	36
	12767.18
	129.69
	107.35
	
	
	5
	13
	37
	8276.77
	189.45
	92.15
	

	8
	12
	36
	6986.91
	115.07
	82.38
	
	
	7
	13
	37
	1691.29
	129.39
	44.22
	

	10
	12
	36
	424.41
	94.74
	20.37
	
	
	9
	13
	37
	14036.11
	231.37
	115.02
	

	12
	12
	36
	29950.86
	420.62
	170.05
	
	
	11
	13
	37
	9523.3
	187.77
	97.93
	

	2
	14
	36
	17408.9
	151.77
	135.51
	
	
	13
	13
	37
	5611.87
	423.2
	76.6
	

	4
	14
	36
	3160.82
	95.14
	58.14
	
	
	1
	15
	37
	9048.92
	167.08
	88.76
	

	6
	14
	36
	40639.22
	293.72
	200.22
	
	
	3
	15
	37
	8174.96
	169.51
	88.34
	

	8
	14
	36
	310.49
	98.13
	13.86
	
	
	5
	15
	37
	18149.99
	264.2
	126.87
	

	10
	14
	36
	15033.37
	199
	118.87
	
	
	7
	15
	37
	12075.5
	337.12
	95.38
	

	14
	14
	36
	5420.67
	314.26
	77.92
	
	
	9
	15
	37
	5476.9
	202.52
	65.7
	

	0
	16
	36
	13787.31
	234.01
	115.47
	
	
	11
	15
	37
	3836.61
	189.85
	55.68
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	15
	37
	14213.68
	360.57
	119.61
	
	
	3
	3
	39
	29393.51
	307.46
	162.39
	

	3
	17
	37
	19419.04
	725.77
	139.73
	
	
	1
	5
	39
	35259.92
	239.95
	181.46
	

	5
	17
	37
	14911.12
	362.1
	114.3
	
	
	3
	5
	39
	6208.86
	129.43
	79.03
	

	7
	17
	37
	11392.28
	380.55
	102.95
	
	
	5
	5
	39
	115095.4
	788.23
	323.43
	

	9
	17
	37
	18707.57
	389.46
	135.91
	
	
	1
	7
	39
	2184.41
	94.98
	45.97
	

	13
	17
	37
	15368.89
	602.96
	129.61
	
	
	3
	7
	39
	6602.03
	123.34
	79.68
	

	3
	19
	37
	9904.36
	740.95
	94.5
	
	
	5
	7
	39
	49217.03
	305.55
	219.22
	

	5
	19
	37
	12108.02
	555.21
	117.08
	
	
	7
	7
	39
	4586.11
	177.77
	70.87
	

	7
	19
	37
	24459.93
	916.5
	158.07
	
	
	1
	9
	39
	79324.66
	615.74
	281.34
	

	9
	19
	37
	3934.39
	494.49
	70.49
	
	
	3
	9
	39
	1089.83
	100.56
	24.52
	

	11
	19
	37
	22419.84
	5262.94
	161.91
	
	
	5
	9
	39
	2272.9
	129.97
	43.94
	

	0
	2
	38
	551.03
	112.59
	29.31
	
	
	7
	9
	39
	20741.43
	242.49
	146.96
	

	2
	2
	38
	19028.1
	331.03
	127.41
	
	
	9
	9
	39
	8483.75
	490.25
	92.5
	

	2
	4
	38
	12742.01
	132.62
	106.93
	
	
	1
	11
	39
	337.65
	114.94
	14.27
	

	4
	4
	38
	58256.09
	461.21
	224.75
	
	
	5
	11
	39
	16349.81
	241.24
	125.65
	

	0
	6
	38
	33194.32
	306.61
	177.27
	
	
	7
	11
	39
	32001.31
	367.95
	173.33
	

	2
	6
	38
	10258.92
	124.3
	94.81
	
	
	9
	11
	39
	751.1
	192.52
	23.12
	

	4
	6
	38
	56659.35
	317.24
	231.35
	
	
	11
	11
	39
	4770.89
	678.8
	70.87
	

	6
	6
	38
	7632.02
	162.88
	88.25
	
	
	1
	13
	39
	1406
	326.57
	34.89
	

	2
	8
	38
	20787.5
	169.29
	136.84
	
	
	3
	13
	39
	53267.82
	1032.92
	231.79
	

	4
	8
	38
	4783.81
	107.65
	60.53
	
	
	5
	13
	39
	5605.25
	262.9
	71.07
	

	6
	8
	38
	18777.62
	255.72
	134.94
	
	
	7
	13
	39
	2833.77
	231.37
	53.25
	

	0
	10
	38
	1430.01
	130.37
	33.11
	
	
	9
	13
	39
	32289
	498.99
	184.32
	

	2
	10
	38
	55878.7
	337.24
	227.34
	
	
	11
	13
	39
	11991.78
	397.4
	118.86
	

	4
	10
	38
	1698.97
	98.4
	43.24
	
	
	1
	15
	39
	8724.93
	858.98
	100.32
	

	6
	10
	38
	1920.04
	103.53
	49.1
	
	
	3
	15
	39
	21189.33
	915.31
	128
	

	10
	10
	38
	1044.02
	216.23
	20.36
	
	
	5
	15
	39
	69159.38
	1182.14
	251.01
	

	2
	12
	38
	6186.59
	168.13
	82.22
	
	
	7
	15
	39
	4123.23
	465.51
	57.36
	

	4
	12
	38
	1436.94
	120
	45.38
	
	
	9
	15
	39
	16136.69
	852.79
	133.49
	

	6
	12
	38
	11202.91
	194.74
	98.16
	
	
	11
	15
	39
	7325.5
	1215.14
	91.64
	

	8
	12
	38
	569.03
	136.9
	22.75
	
	
	5
	17
	39
	132039.3
	10628.47
	412.51
	

	12
	12
	38
	11927.4
	452.54
	115.12
	
	
	7
	17
	39
	34890.41
	2463.93
	219.24
	

	0
	14
	38
	852.01
	242.09
	18.34
	
	
	0
	0
	40
	31471.63
	729.1
	165.97
	

	2
	14
	38
	17325.06
	316.92
	130.77
	
	
	2
	2
	40
	18860.02
	242.96
	136.76
	

	4
	14
	38
	35009.23
	392.59
	182.17
	
	
	0
	4
	40
	57157.44
	458.56
	230.46
	

	6
	14
	38
	3840.19
	215.82
	62.05
	
	
	2
	4
	40
	2498.07
	109.95
	45.09
	

	8
	14
	38
	21237.65
	414.26
	138.77
	
	
	4
	4
	40
	13906.48
	216.23
	117.44
	

	10
	14
	38
	5727.41
	251.99
	71.19
	
	
	2
	6
	40
	1270.21
	107.73
	38.73
	

	12
	14
	38
	1002.25
	307.27
	25.53
	
	
	4
	6
	40
	6143.24
	135
	70.84
	

	14
	14
	38
	12721.75
	853.26
	127.7
	
	
	6
	6
	40
	185067.6
	3566.6
	413.27
	

	2
	16
	38
	21512.93
	826.67
	142.68
	
	
	0
	8
	40
	20644.83
	481.88
	156.29
	

	4
	16
	38
	10127.44
	641.08
	82.84
	
	
	2
	8
	40
	2470.92
	133
	48.61
	

	6
	16
	38
	168874.7
	4967.61
	404.42
	
	
	6
	8
	40
	1351.78
	149.1
	38.16
	

	8
	16
	38
	17340.62
	493.76
	124.49
	
	
	8
	8
	40
	87424.37
	1470.9
	297.77
	

	6
	18
	38
	5091.65
	545.42
	67.76
	
	
	2
	10
	40
	7581.16
	220.58
	90.15
	

	8
	18
	38
	4138.61
	509.22
	59.13
	
	
	4
	10
	40
	3741.48
	218.85
	58.79
	

	1
	1
	39
	8207.6
	165.92
	93.22
	
	
	6
	10
	40
	12376.52
	284.52
	112.21
	

	1
	3
	39
	14628
	151.77
	118.03
	
	
	8
	10
	40
	3985.08
	231.84
	58.53
	


	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)
	
	h
	k
	l
	Fcal^2
	Fobs^2
	(Fobs^2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	10
	40
	1954.54
	389.89
	36.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12
	40
	13466.06
	703.01
	118.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	12
	40
	3063.47
	352.17
	53.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	12
	40
	10933.87
	443.92
	115.58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	12
	40
	3693.84
	544.4
	61.92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	14
	40
	23297.21
	2698.5
	151.87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	14
	40
	2405.67
	485.65
	42.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	41
	1745.47
	168.8
	30.61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	41
	31266.13
	237.91
	168.77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3
	41
	34397.84
	366.84
	182.64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5
	41
	9467.15
	198.89
	102.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	5
	41
	41310.62
	476.6
	201.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	5
	41
	4295.47
	253.66
	80.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	7
	41
	6734.96
	208.24
	68.95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	7
	41
	22120.02
	320
	145.83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	41
	6803.35
	446.73
	88.59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	9
	41
	1621.49
	324.63
	25.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	9
	41
	3515.73
	308.52
	61.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9
	41
	12645.68
	381.58
	119.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	9
	41
	1811.59
	579.93
	42.53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	11
	41
	2051.5
	647.62
	50.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	11
	41
	2192.89
	560.72
	26.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	11
	41
	5448.95
	496.38
	69.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	11
	41
	23375.82
	2321.39
	164.64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	2
	42
	25315.55
	340.7
	163.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	42
	31467.69
	432.11
	172.83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	4
	42
	2722.34
	184.33
	51.69
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4
	42
	19968.3
	624.34
	137.53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	6
	42
	1266.2
	376.26
	44.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6
	42
	13843.63
	419.73
	126.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6
	42
	21136.28
	1024.65
	162.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	42
	39360.37
	1529.49
	224.58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8
	42
	2420.4
	664.01
	44.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	8
	42
	2528.87
	472.25
	46.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8
	42
	20170.43
	1183.48
	163.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	43
	1615.84
	462.66
	45.07
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