| Analysis | Toothpaste Experimental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Placebo | 1100F |  | 1100F-CPP-ACP |  | 1100F-TMP |  | 1100F-CPP-ACP-TMP |  |
| Biofilm (mol/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 2.4E-04a (2.22E-05) | 5.18E-04b (3.68E-05) |  | 7.32-04c (2.60E-04) |  | 6.96E-04c (2.30E-04) |  | 1.37E-03d (5.71E-04) |  |
| Ca | 2.19E-01a (5.10E-02) | 3.23E-01b (8.16E-02) |  | 4.68E-01c (1.01E-01) |  | 4.52E-01c (1.09E-01) |  | 6.17E-01d (1.46E-01) |  |
| P | 6.07E-02a (2.84E-02) | 1.45E-01b (4.09E-02) |  | 2.59E-01c (7.05E-02) |  | 2.57E-01c (1.01E-01) |  | 3.98E-01d (1.45E-01) |  |
| Biofilm (mg/g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPS | 3.0a (0.9) | 2.1b (0.4) |  | 1.5c (0.2) |  | 1.6c (0.1) |  | 1.0d (0.3) |  |

Table 3: Mean (SD, n=10) of biofilm variables analyzed according to the toothpaste experimental after in situ cariogenic challenge

Different lowercase letters indicate significant differences among the treatments for each variable separately. One-way ANOVA, repeated measures followed Student–Newman–Keuls’ test (n = 10, p < 0.001). Values represent means (standard deviations). F: fluoride in biofilm. Ca: calcium in biofilm. P: phosphor in biofilm.