Table 2. Preparation of spirooxindole derivatives using MnFe2O4@SiO2/APTPOSS catalysta

| Entry | Product numbering | Substrate | Product | Time | Yieldb(%) | M.P.( ̊C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3a |  |  | 10 | 97 | 304-306 |
| 2 | 3b |  |  | 12 | 97 | 305-307 |
| 3 | 3c |  |  | 11 | 95 | 303-306 |
| 4 | 3d |  |  | 13 | 96 | >300 |
| 5 | 3e |  |  | 10 | 94 | >300 |
| 6 | 3f |  |  | 14 | 97 | >300 |
| 7 | 3g |  |  | 13 | 92 | >300 |
| 8 | 3h |  |  | 15 | 94 | >300 |
| 9 | 3i |  |  | 12 | 93 | 273-275 |
| 10 | 3j |  |  | 10 | 95 | 284-288 |
| 11 | 3k |  |  | 14 | 95 | 209-212 |
| 12 | 3l |  |  | 20 | 90 | 228-231 |
| 13 | 3m |  |  | 15 | 97 | 259-263 |
| 14 | 3n |  |  | 10 | 95 | 280-283 |

a Reaction conditions: isatin (1mmol), malononitrile (1 mmol), and 1,3 dicarbonyl compounds (1 mmol) in presence MnFe2O4@SiO2/APTPOSS (10 mg) in EtOH under reflux conditions

b Isolated yields