Supplementary Information

Results obtained from DRX spectra

Values for CNC-I

| Crystalline plane | 2 thetas | Fwhm | Width |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | 15.08 | 1.83 | 4.38 |
| 110 | 16.76 | 1.28 | 6.27 |
| 200 | 22.84 | 1.25 | 6.48 |

Values for CNC-II

| Crystalline plane | 2 thetas | Fwhm | Width |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | 12.53 | 2.75 | 2.91 |
| 110 | 20.19 | 1.45 | 5.56 |
| 020 | 21.96 | 1.57 | 5.15 |

D = 0.9 lambda/beta/cosq.

lambda = 1.542Å; 	beta = 1.25 *pi/180; 		q = 22.84*pi/180/2 = 1

Average number of chains in the elementary crystal of CNC-I

plane 2 0 0 -> 6.36nm

plane 1 -1 0 -> 4.34 nm 	 4.34 / 0.61 = 7.1 chains

plane 1 1 0 -> 6.21 nm 	 6.21 / 0.54 = 11.5 chains

82 chains / crystal for CNC-I

Average number of chains in the elementary crystal of CNC-II

plane 1 -1 0 -> 2.89 nm	2.89 / 0.72 = 4.1 chains

plane 1 1 0 -> 5.49 nm 	5.49 / 0.44 = 12.5 chains

plane 0 2 0 -> 5.06 nm

51 chains / crystal for CNC-II