| Table 3. Preparation of the synthesis of spirooxindol quinazolinone derivatives under the optimized conditions a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry | No. | R1 | R2 | Product | Time (min) | Yield b (%) | MP (oC) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Found | Reported Ref |  |
| 1 | a | 4-OMe | H |  | 50 | 98 | 268-270 | 269-27132 |  |
| 2 | b | 4-Me | H |  | 55 | 93 | 272-274 | 271-27332 |  |
| 3 | c | 4-Br | H |  | 55 | 95 | 215-217 | 213-21532 |  |
| 4 | d | p-Cl | H |  | 55 | 98 | 265-267 | 264-26632 |  |
| 5 | e | 3-Cl | H |  | 60 | 96 | 285-287 |  | 282-28433 |
| 6 | f | 2-Cl | H |  | 65 | 91 | 296-298 |  | 293-29533 |
| 7 | g | 2,4-diMe | H |  | 65 | 93 | 280-282 |  | - |
| 8 | h | 2,4-diMe | Cl |  | 60 | 95 | 293-295 |  |  |
| 9 | i | OMe | Cl |  | 55 | 98 | 225-227 |  | 228-22934 |
| 10 | j | H | H |  | 60 | 96 | 263-265 | 251-25332 |  |
| 11 | k | p-Cl | Cl |  | 50 | 96 | 285-288 | - |  |
| 12 | l | 3-Cl, 4-F | H |  | 60 | 95 | 286-288 | - |  |
| aGeneral reaction conditions: isatoic anhydride (1.0 mmol), amine (1.2 mmol), and isatin (1.0 mmol), CuFe2O4/g-C3N4 catalyst (0.02 g), H2O:EtOH (10.0 mL), reflux. bIsolated yield. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |