| Name | Method | Initial Mass (g) | Moisture Mass (g) | Moisture (%) | Volatile Mass (g) | Volatile (%) | Volatile dry(%) | Ash mass (g) | Ash (%) | Ash dry (%) | Fixed Carbon (%) | Fixed Carbon dry (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSFM | MVA Char | 1.0004 | 0.996 | 0.43 | 0.1983 | 79.74 | 81.77 | 0.1133 | 11.33 | 11.38 | 8.49 | 6.86 |
| 3AC800-50 | MVA Char | 1.0008 | 0.9176 | 8.31 | 0.8726 | 4.49 | 5 | 0.1267 | 12.66 | 13.81 | 74.53 | 81.19 |
| HTC | MVA Char | 1.0014 | 0.8793 | 12.19 | 0.4774 | 40.14 | 46.67 | 0.0607 | 6.06 | 6.9 | 41.61 | 46.43 |
| C700-120 | MVA Char | 1.001 | 0.9613 | 3.97 | 0.9223 | 3.9 | 4.14 | 0.1161 | 11.6 | 12.08 | 80.54 | 83.78 |
| CoAC | MVA Char | 1.0004 | 0.9616 | 3.88 | 0.9461 | 1.55 | 1.64 | 0.6696 | 66.93 | 69.64 | 27.64 | 28.72 |