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Table 1S.
Specific conductivity of (LiCl-KCl)eut. - ZrCl4. Initial data. The points marked in bold lie below the liquidus line.
	t, 0C
	k, S/cm
	t, 0C
	k, S/cm
	t, 0C
	k, S/cm
	t, 0C
	k, S/cm

	1.5 mol.% ZrCl4

	796.5
	2.7758
	689
	2.4225
	548.5
	1.8553
	413.5
	1.1637

	795
	2.7669
	683
	2.3986
	540.5
	1.8182
	407
	1.1306

	789.5
	2.7508
	676
	2.3709
	532.5
	1.7826
	398
	1.0826

	783.5
	2.7317
	668
	2.3445
	527.5
	1.7567
	396
	1.0697

	778
	2.7129
	660
	2.3169
	518.5
	1.7141
	389
	1.0347

	771.5
	2.6952
	653
	2.2894
	511.5
	1.6788
	384
	1.0068

	766
	2.6776
	645.5
	2.2615
	504.5
	1.6446
	379.5
	0.9819

	759.5
	2.6581
	639
	2.2364
	496
	1.6007
	371.5
	0.8258

	752
	2.6366
	631.5
	2.2062
	489
	1.5549
	370.5
	0.8110

	746.5
	2.6176
	625
	2.1792
	483
	1.5231
	368
	0.7867

	740.5
	2.5982
	617
	2.1466
	475
	1.4839
	363.5
	0.7481

	734.5
	2.5763
	609
	2.1168
	469
	1.4525
	360.5
	0.7186

	728.5
	2.5568
	600
	2.0796
	461.5
	1.4130
	356
	0.6794

	722
	2.5348
	592
	2.0441
	455
	1.3804
	353.5
	0.6522

	715.5
	2.5146
	586
	2.0201
	447.5
	1.3415
	350
	0.0624

	715.5
	2.5153
	577
	1.9820
	440
	1.3025
	350
	0.0182

	709.5
	2.4954
	570.5
	1.9529
	432.5
	1.2627
	350
	0.0120

	703
	2.4719
	563.5
	1.9220
	426.5
	1.2321
	
	

	696
	2.4438
	555.5
	1.8863
	419.5
	1.1960
	
	

	5.0 mol.% ZrCl4

	802
	2.1181
	686.5
	1.9332
	554
	1.5124
	425.5
	1.0107

	801.5
	2.1204
	680.5
	1.9183
	546.5
	1.4475
	417
	0.9721

	801
	2.1213
	673.5
	1.9029
	540.5
	1.4091
	409.5
	0.9572

	794.5
	2.1163
	668
	1.8866
	534
	1.3809
	399
	0.9218

	788.5
	2.1112
	661.5
	1.8685
	526.5
	1.3528
	392.5
	0.7657

	783
	2.1048
	654
	1.8511
	519.5
	1.3270
	383
	0.7082

	776.5
	2.0975
	648
	1.8326
	513.5
	1.3065
	377
	0.6543

	770
	2.0885
	640
	1.8144
	505
	1.2801
	370.5
	0.6058

	764
	2.0796
	636
	1.7960
	502.5
	1.2729
	363
	0.5588

	757.5
	2.0694
	629
	1.7773
	498.5
	1.2573
	359
	0.5330

	751.5
	2.0598
	623
	1.7586
	490
	1.2302
	355.5
	0.5104

	745
	2.0489
	615.5
	1.7370
	483
	1.2093
	351
	0.4832

	739
	2.0377
	609
	1.7176
	477
	1.1891
	348
	0.4573

	733
	2.0258
	604
	1.6759
	474.5
	1.1826
	343
	0.2229

	726.5
	2.0137
	594.5
	1.6463
	468.5
	1.1602
	343
	0.0442

	720
	2.0004
	588
	1.6249
	461.5
	1.1364
	343
	0.0061

	713.5
	1.9849
	581.5
	1.6042
	453
	1.1074
	343
	0.0013

	707
	1.9716
	574
	1.5805
	447
	1.0853
	
	

	699
	1.9542
	567
	1.5574
	442
	1.0693
	
	

	693
	1.9401
	560
	1.5338
	430
	1.0293
	
	

	11.0 mol.% ZrCl4

	773
	1.7963
	710
	1.6601
	592
	1.3390
	497
	0.8560

	771
	1.7944
	703
	1.6430
	587
	1.3244
	495.5
	0.7874

	770
	1.7950
	695.5
	1.6235
	580.5
	1.2423
	493.5
	0.7633

	767
	1.7891
	688.5
	1.6063
	578.5
	1.2076
	490
	0.7192

	767
	1.7848
	682.5
	1.5901
	574.5
	1.1731
	484.5
	0.6655

	762.5
	1.7802
	676.5
	1.5746
	572
	1.1493
	474
	0.5781

	761
	1.7734
	670
	1.5582
	569.5
	1.1314
	470
	0.5450

	758
	1.7728
	664.5
	1.5429
	567
	1.1174
	463.5
	0.5048

	754
	1.7593
	657
	1.5237
	562
	1.0961
	457.5
	0.4667

	753
	1.7631
	651
	1.5065
	555
	1.0730
	452
	0.4371

	748
	1.7545
	644
	1.4885
	548.5
	1.0574
	444.5
	0.3999

	747
	1.7454
	638
	1.4707
	540.5
	1.0462
	436
	0.3641

	742
	1.7419
	631
	1.4525
	534.5
	1.0375
	430.5
	0.3415

	741
	1.7320
	625.5
	1.4360
	528
	1.0291
	424
	0.3183

	735
	1.7188
	620
	1.4206
	521.5
	1.0217
	418
	0.2998

	728.5
	1.7041
	611.5
	1.3960
	513.5
	1.0125
	
	

	722.5
	1.6907
	607
	1.3842
	505
	1.0027
	
	

	716
	1.6750
	600.5
	1.3648
	498.5
	0.9870
	
	

	16.0 mol.% ZrCl4

	752
	1.5335
	708
	1.4671
	641
	1.3132
	572
	1.0407

	743
	1.5248
	702
	1.4471
	636
	1.2993
	569
	1.0079

	740.5
	1.5185
	702
	1.4547
	630
	1.2848
	563.5
	0.9461

	737
	1.5141
	695
	1.4408
	625
	1.2708
	559.5
	0.9243

	735
	1.5172
	690
	1.4299
	619.5
	1.2566
	553.5
	0.8912

	732.5
	1.5081
	684.5
	1.4177
	613.5
	1.2408
	547.5
	0.8675

	728
	1.5018
	680
	1.4069
	608
	1.2265
	541.5
	0.8542

	727
	1.5071
	674
	1.3932
	601
	1.2076
	536.5
	0.8473

	723.5
	1.4947
	668.5
	1.3804
	595
	1.1904
	532.5
	0.3358

	719
	1.4928
	663.5
	1.3686
	589.5
	1.1760
	531
	0.2908

	719
	1.4874
	657.5
	1.3539
	584
	1.1610
	527.5
	0.2437

	713
	1.4772
	652.5
	1.3413
	578.5
	1.1432
	523.5
	0.2076

	710
	1.4667
	646
	1.3259
	574
	1.0629
	517
	0.1689

	21.0 mol.% ZrCl4

	732.5
	1.4036
	665
	1.2800
	593.5
	1.1116
	536.5
	0.2530

	728
	1.3972
	658.5
	1.2656
	588
	1.0984
	536.5
	0.2347

	722
	1.3892
	652
	1.2502
	580.5
	1.0801
	536.5
	0.1999

	715
	1.3787
	646
	1.2362
	573.5
	1.0624
	536.5
	0.1751

	708.5
	1.3679
	639.5
	1.2210
	566.5
	1.0447
	536.5
	0.1670

	704
	1.3594
	633
	1.2063
	560
	1.0280
	536.5
	0.1555

	697
	1.3468
	626.5
	1.1904
	553.5
	0.9721
	534.5
	0.1417

	691
	1.3350
	620
	1.1765
	548.5
	0.9122
	532
	0.1265

	685
	1.3223
	613
	1.1600
	542
	0.8523
	530
	0.1108

	678
	1.3080
	606
	1.1434
	536.5
	0.2989
	
	

	671.5
	1.2936
	599
	1.1255
	536.5
	0.2699
	
	

	25.5 mol.% ZrCl4

	716
	1.3315
	632
	1.1775
	540
	0.9721
	480
	0.4839

	710
	1.3196
	625.5
	1.1634
	534.5
	0.9609
	475
	0.4558

	710
	1.3190
	619
	1.1499
	529.5
	0.9488
	470
	0.4346

	706
	1.3148
	610.5
	1.1325
	522
	0.9324
	464.5
	0.4111

	700
	1.3031
	603.5
	1.1161
	518.5
	0.9046
	460
	0.3915

	692
	1.2898
	597
	1.1024
	517.5
	0.8530
	454.5
	0.3709

	686.5
	1.2791
	592.5
	1.0921
	516.5
	0.8097
	450.5
	0.3581

	677
	1.2658
	584
	1.0733
	513
	0.7520
	444
	0.3398

	671
	1.2537
	578.5
	1.0611
	510
	0.7144
	439
	0.3260

	664.5
	1.2414
	572
	1.0463
	505.5
	0.6610
	434
	0.3142

	658
	1.2287
	565
	1.0301
	501.5
	0.6277
	429
	0.3026

	652
	1.2173
	557.5
	1.0130
	495.5
	0.5777
	
	

	644
	1.2036
	551.5
	0.9991
	490.5
	0.5444
	
	

	638.5
	1.1906
	546.5
	0.9872
	486
	0.5150
	
	

	30.0 mol.% ZrCl4

	714.5
	1.2957
	648.5
	1.2004
	576
	1.0664
	501
	0.9066

	713
	1.2913
	643.5
	1.1917
	571
	1.0563
	495.5
	0.8946

	712
	1.2943
	639
	1.1843
	566.5
	1.0476
	491
	0.8796

	707.5
	1.2878
	634.5
	1.1766
	561.5
	1.0372
	486.5
	0.8573

	702
	1.2805
	629.5
	1.1679
	556.5
	1.0264
	481
	0.8089

	696
	1.2722
	625.5
	1.1603
	551.5
	1.0165
	478.5
	0.7757

	690
	1.2666
	620.5
	1.1513
	546.5
	1.0063
	474
	0.7529

	685
	1.2583
	615.5
	1.1424
	542.5
	0.9977
	468.5
	0.7110

	681
	1.2525
	609
	1.1305
	536.5
	0.9870
	464
	0.6843

	676
	1.2457
	604
	1.1207
	532.5
	0.9757
	459
	0.6558

	671
	1.2376
	599.5
	1.1124
	527.5
	0.9645
	454
	0.6321

	666.5
	1.2303
	595
	1.1033
	523.5
	0.9558
	448.5
	0.6066

	661.5
	1.2229
	590.5
	1.0949
	517.5
	0.9461
	
	

	657.5
	1.2153
	585.5
	1.0854
	511
	0.9306
	
	

	653
	1.2076
	581
	1.0765
	507
	0.9216
	
	




