Table 5. Synthesis of 4-hydropyran derivatives a

| Entry | Ar | Products | Time (min) | Yield b (%) | Found M.P(oC) | Lit. M.P(oC) | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-NO2-C6H4 |  | 2 | 95 | 178 | 178-179 | [49] |
| 2 | 4-Cl-C6H4 |  | 4 | 95 | 215 | 214-216 | ]50 [ |
| 3 | 4-OH-C6H4 |  | 6 | 85 | 207 | 208-210 | ]51 [ |
| 4 | 4-CH3-C6H4 |  | 7 | 90 | 215 | 211-214 | ]52 [ |
| 5 | 2-OH-C6H4 |  | 7 | 85 | 237 | 236-238 | ]31 [ |
| 6 | 2-CH3-C6H4 |  | 7 | 88 | 210 | 210-212 | ]54 [ |
| 7 | N, N-dimethyl-C6H4 |  | 5 | 85 | 198 | 199-203 | ]51 [ |
| 8 | C6H5 |  | 3 | 92 | 229 | 228-230 | ]1 [ |
| 9 | 2-Cl-C6H4 |  | 6 | 92 | 217 | 216-218 | ]57 [ |
| 10 | 2-NO2-C6H4 |  | 3 | 90 | 219 | 214-216 | ]58 [ |
| 11 | 3-NO2-C6H4 |  | 3 | 93 | 210 | 209-211 | ]59 [ |
| 12 | 2,4-dichloroC6H4 |  | 3 | 95 | 190 | 193-195 | ]49 [ |

a) Reaction condition: Aromatic aldehyde (1.0 mmol), malononitrile (1.0 mmol), dimedone (1.0 mmol) and the prepared catalyst (4 mg) at r.t. under solvent free conditions.

b) Isolated yields