Table1: Experimental range and levels of independent variables

| Independent variable | Coded factor level |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -α | -1 | 0 | +1 | +α |
| photocatalyst concentration | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| pH | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UV exposure time | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 |

Table2: Experimental design matrix and results

| Run | Variable |  |  |  | BPA removal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe3O4/SiO2/TiO2 (mg/L) |  | pH | Time (min) |  | Actual value | Predict value |  |
| 1 |  | 600 | 6 | 140 |  | 34 | 35 |  |
| 2 |  | 800 | 4 | 180 |  | 44 | 44 |  |
| 3 |  | 400 | 8 | 180 |  | 29 | 31 |  |
| 4 |  | 800 | 8 | 100 |  | 39 | 40 |  |
| 5 |  | 200 | 6 | 140 |  | 14 | 13 |  |
| 6 |  | 600 | 6 | 140 |  | 35 | 35 |  |
| 7 |  | 400 | 8 | 100 |  | 18 | 19 |  |
| 8 |  | 600 | 6 | 140 |  | 36 | 35 |  |
| 9 |  | 600 | 2 | 140 |  | 32 | 32 |  |
| 10 |  | 800 | 4 | 100 |  | 41 | 41 |  |
| 11 |  | 600 | 6 | 140 |  | 36 | 35 |  |
| 12 |  | 600 | 6 | 140 |  | 34 | 35 |  |
| 13 |  | 600 | 6 | 220 |  | 44 | 43 |  |
| 14 |  | 1000 | 6 | 140 |  | 51 | 51 |  |
| 15 |  | 600 | 6 | 140 |  | 35 | 35 |  |
| 16 |  | 400 | 4 | 180 |  | 27 | 28 |  |
| 17 |  | 400 | 4 | 100 |  | 20 | 20 |  |
| 18 |  | 600 | 10 | 140 |  | 36 | 35 |  |
| 19 |  | 600 | 6 | 60 |  | 27 | 27 |  |
| 20 |  | 800 | 8 | 180 |  | 47 | 48 |  |

Table 3: Analysis of variance (ANOVA) results for model terms

| source | Sum of Squares | df | Mean Square | F Value | p-value, Prob > F | Coefficient Estimate | Standard Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 1710.115 | 9 | 190.0128 | 128.0821 | < 0.0001 |  |  |
| photocatalyst concentration (A) | 1425.063 | 1 | 1425.063 | 960.5936 | < 0.0001 | 9.438 | 0.30 |
| pH (B) | 5.0625 | 1 | 5.0625 | 3.412486 | 0.0945 | 0.563 | 0.30 |
| UV time(C) | 248.0625 | 1 | 248.0625 | 167.2118 | < 0.0001 | 3.938 | 0.30 |
| AB | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.084259 | 0.7775 | 0.125 | 0.43 |
| AC | 6.125 | 1 | 6.125 | 4.128686 | 0.0696 | -0.875 | 0.43 |
| BC | 10.125 | 1 | 10.125 | 6.824971 | 0.0259 | 1.125 | 0.43 |
| A2 | 13.2987 | 1 | 13.2987 | 8.964272 | 0.0135 | -0.727 | 0.24 |
| B2 | 3.12013 | 1 | 3.12013 | 2.10319 | 0.1776 | -0.352 | 0.24 |
| C2 | 0.012987 | 1 | 0.012987 | 0.008754 | 0.9273 | 0.023 | 0.24 |
| Residual | 14.83523 | 10 | 1.483523 |  |  |  |  |
| Lack of fit | 10.83523 | 5 | 2.167045 | 2.708807 | 0.1491 |  |  |
| Pure error | 4 | 5 | 0.8 |  |  |  |  |
| Total | 1724.95 | 19 |  |  |  |  |  |

Table 4: Optimum conditions and experimental results for BPA photodegradation

| Number | Fe3O4/SiO2/TiO2 (mg/l) | pH | UV exposure Time (min) | BPA removal |  | Desirability |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Predict | Actual |  |
| 1 | 999/99 | 7.91 | 220 | 55.38 | 57 | 1.00 |
| 2 | 999 | 8.31 | 218 | 54.92 | 56 | 1.00 |
| 3 | 986 | 7.99 | 216 | 55.00 | 58 | 1.00 |