Table 1: Contact Lens Features
Parameter          Air Optix Night and Day Aqua       Acuvue Oasys with Hydraclear Plus 
Material                            Lotrafilcon A                                     Senofilcon A
Manufacturer                    Alcon                                                 Johnson&Johnson     
Base Curve                        8.6                                                     8.4
Diameter                           13.8                                                   14
Dk                                     140                                                    103
Dk/t                                   175                                                    147
Water Content                   24%                                                   38%
Modulus (MPa)                 1.4                                                     0.72
UV filter                            No                                                     Yes
Dk, oxygen permeability (x10-11); Dk/t, oxygen transmissibility (x10-9).
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