Table 1: Contact Lens Features

Parameter          Air Optix Night and Day Aqua       Acuvue Oasys with Hydraclear Plus

Material                            Lotrafilcon A                                     Senofilcon A

Manufacturer                    Alcon                                                 Johnson&Johnson

Base Curve                        8.6                                                     8.4

Diameter                           13.8                                                   14

Dk                                     140                                                    103

Dk/t                                   175                                                    147

Water Content                   24%                                                   38%

Modulus (MPa)                 1.4                                                     0.72

UV filter                            No                                                     Yes

Dk, oxygen permeability (x10-11); Dk/t, oxygen transmissibility (x10-9).