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Table 1
A summary of deployed solution compositions for the fabrication of alternate organic acid based PVA composite films.
	S. no.
	Formulation
	PVA (w/w%)
	St (w/w%)
	Gl (wt%)
	CA (wt%)
	TA (wt%)
	MA (wt%)

	1
	CA based EXP-%E
	5
	10
	15
	15
	0
	0

	2
	CA based EXP+%E
	7.5
	7.5
	27.5
	27.5
	0
	0

	3
	CA based RSM-%E
	5.5
	8.1
	22.7
	22.8
	0
	0

	4
	CA based RSM+%E
	7.5
	7
	18.38
	28.6
	0
	0

	5
	TA based EXP-%E
	5
	10
	15
	0
	15
	0

	6
	TA based EXP+%E
	7.5
	7.5
	27.5
	0
	27.5
	0

	7
	TA based RSM-%E
	5.5
	8.1
	22.7
	0
	22.8
	0

	8
	TA based RSM+%E
	7.5
	7
	18.38
	0
	28.6
	0

	9
	MA based EXP-%E
	5
	10
	15
	0
	0
	15

	10
	MA based EXP+%E
	7.5
	7.5
	27.5
	0
	0
	27.5

	11
	MA based RSM-%E
	5.5
	8.1
	22.7
	0
	0
	22.8

	12
	MA based RSM+%E
	7.5
	7
	18.38
	0
	0
	28.6



