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Appendix
Table 1. DWRF RMS-Wear Amount chart.
	Groups
	RMS/V
	Wear amount/mg
	Groups
	RMS/V
	Wear amount/mg

	1
	0.32228
	0.11
	41
	0.7268
	0.6

	2
	0.2857
	0.08
	42
	0.68245
	0.41

	3
	0.50494
	0.3
	43
	0.78186
	1.15

	4
	1.10167
	1.3
	44
	1.23399
	1.5

	5
	0.47731
	0.25
	45
	0.31574
	0.12

	6
	1.01673
	1.26
	46
	0.54666
	0.29

	7
	1.11166
	1.35
	47
	1.253
	1.5

	8
	0.40201
	0.17
	48
	0.9232
	1.12

	9
	0.61847
	0.25
	49
	1.15878
	1.42

	10
	0.63966
	0.3
	50
	0.71232
	0.5

	11
	0.54906
	0.3
	51
	0.21648
	0.06

	12
	0.69762
	0.47
	52
	1.48858
	1.6

	13
	0.66286
	0.4
	53
	0.29843
	0.1

	14
	0.78347
	1.1
	54
	0.42836
	0.19

	15
	0.71617
	0.53
	55
	0.97032
	1.2

	16
	0.45039
	0.2
	56
	0.42056
	0.2

	17
	0.3996
	0.2
	57
	0.39567
	0.15

	18
	0.306
	0.11
	58
	0.80577
	1

	19
	0.29663
	0.15
	59
	0.8021
	0.95

	20
	1.20589
	1.48
	60
	0.75907
	0.78

	21
	0.48541
	0.25
	61
	0.89729
	1.2

	22
	0.69471
	0.45
	62
	0.65188
	0.34

	23
	1.34723
	1.52
	63
	1.21234
	1.4

	24
	0.84052
	0.8
	64
	0.75009
	0.73

	25
	0.78999
	0.9
	65
	0.21648
	0.1

	26
	0.46632
	0.23
	66
	0.53856
	0.27

	27
	0.45783
	0.25
	67
	1.01743
	1.22

	28
	0.86953
	1.2
	68
	1.48858
	1.6

	29
	0.77641
	0.78
	69
	0.31071
	0.2

	30
	0.68658
	0.33
	70
	0.66806
	0.38

	31
	1.30012
	1.51
	71
	0.63911
	0.35

	32
	0.78457
	0.8
	72
	0.58837
	0.3

	33
	0.66427
	0.4
	73
	0.34892
	0.1

	34
	1.44146
	1.59
	74
	0.87609
	1.18

	35
	0.66331
	0.37
	75
	1.06455
	1.28

	36
	0.7234
	0.6
	76
	0.45206
	0.34

	37
	0.66617
	0.4
	77
	0.86158
	1.1

	38
	0.58122
	0.31
	78
	0.4499
	0.2

	39
	0.82897
	1.17
	79
	0.33633
	0.13

	40
	1.39435
	1.55
	80
	0.8163
	1




