Appendix

Table 1. DWRF RMS-Wear Amount chart.

| Groups | RMS/V | Wear amount/mg | Groups | RMS/V | Wear amount/mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.32228 | 0.11 | 41 | 0.7268 | 0.6 |
| 2 | 0.2857 | 0.08 | 42 | 0.68245 | 0.41 |
| 3 | 0.50494 | 0.3 | 43 | 0.78186 | 1.15 |
| 4 | 1.10167 | 1.3 | 44 | 1.23399 | 1.5 |
| 5 | 0.47731 | 0.25 | 45 | 0.31574 | 0.12 |
| 6 | 1.01673 | 1.26 | 46 | 0.54666 | 0.29 |
| 7 | 1.11166 | 1.35 | 47 | 1.253 | 1.5 |
| 8 | 0.40201 | 0.17 | 48 | 0.9232 | 1.12 |
| 9 | 0.61847 | 0.25 | 49 | 1.15878 | 1.42 |
| 10 | 0.63966 | 0.3 | 50 | 0.71232 | 0.5 |
| 11 | 0.54906 | 0.3 | 51 | 0.21648 | 0.06 |
| 12 | 0.69762 | 0.47 | 52 | 1.48858 | 1.6 |
| 13 | 0.66286 | 0.4 | 53 | 0.29843 | 0.1 |
| 14 | 0.78347 | 1.1 | 54 | 0.42836 | 0.19 |
| 15 | 0.71617 | 0.53 | 55 | 0.97032 | 1.2 |
| 16 | 0.45039 | 0.2 | 56 | 0.42056 | 0.2 |
| 17 | 0.3996 | 0.2 | 57 | 0.39567 | 0.15 |
| 18 | 0.306 | 0.11 | 58 | 0.80577 | 1 |
| 19 | 0.29663 | 0.15 | 59 | 0.8021 | 0.95 |
| 20 | 1.20589 | 1.48 | 60 | 0.75907 | 0.78 |
| 21 | 0.48541 | 0.25 | 61 | 0.89729 | 1.2 |
| 22 | 0.69471 | 0.45 | 62 | 0.65188 | 0.34 |
| 23 | 1.34723 | 1.52 | 63 | 1.21234 | 1.4 |
| 24 | 0.84052 | 0.8 | 64 | 0.75009 | 0.73 |
| 25 | 0.78999 | 0.9 | 65 | 0.21648 | 0.1 |
| 26 | 0.46632 | 0.23 | 66 | 0.53856 | 0.27 |
| 27 | 0.45783 | 0.25 | 67 | 1.01743 | 1.22 |
| 28 | 0.86953 | 1.2 | 68 | 1.48858 | 1.6 |
| 29 | 0.77641 | 0.78 | 69 | 0.31071 | 0.2 |
| 30 | 0.68658 | 0.33 | 70 | 0.66806 | 0.38 |
| 31 | 1.30012 | 1.51 | 71 | 0.63911 | 0.35 |
| 32 | 0.78457 | 0.8 | 72 | 0.58837 | 0.3 |
| 33 | 0.66427 | 0.4 | 73 | 0.34892 | 0.1 |
| 34 | 1.44146 | 1.59 | 74 | 0.87609 | 1.18 |
| 35 | 0.66331 | 0.37 | 75 | 1.06455 | 1.28 |
| 36 | 0.7234 | 0.6 | 76 | 0.45206 | 0.34 |
| 37 | 0.66617 | 0.4 | 77 | 0.86158 | 1.1 |
| 38 | 0.58122 | 0.31 | 78 | 0.4499 | 0.2 |
| 39 | 0.82897 | 1.17 | 79 | 0.33633 | 0.13 |
| 40 | 1.39435 | 1.55 | 80 | 0.8163 | 1 |