##TITLE=No Description
##DATA TYPE=INFRARED SPECTRUM
##XUNITS=1/CM
##YUNITS=%T
399.264912  	0.310152 
401.193728  	0.312544 
403.122544  	0.316528 
405.051360  	0.319505 
406.980176  	0.320082 
408.908992  	0.320519 
410.837808  	0.318868 
412.766624  	0.314833 
414.695440  	0.312011 
416.624256  	0.308725 
418.553072  	0.305713 
420.481888  	0.301034 
422.410704  	0.295871 
424.339520  	0.289838 
426.268336  	0.282985 
428.197152  	0.276117 
430.125968  	0.268623 
432.054784  	0.260638 
433.983600  	0.254641 
435.912416  	0.247602 
437.841232  	0.239518 
439.770048  	0.230372 
441.698864  	0.220757 
443.627680  	0.210282 
445.556496  	0.201071 
447.485312  	0.192138 
449.414128  	0.182077 
451.342944  	0.173492 
453.271760  	0.172637 
455.200576  	0.169447 
457.129392  	0.167411 
459.058208  	0.162966 
460.987024  	0.159740 
462.915840  	0.156341 
464.844656  	0.155521 
466.773472  	0.155313 
468.702288  	0.146698 
470.631104  	0.139076 
472.559920  	0.134637 
474.488736  	0.130035 
476.417552  	0.126143 
478.346368  	0.122162 
480.275184  	0.119013 
482.204000  	0.113977 
484.132816  	0.110109 
486.061632  	0.104345 
487.990448  	0.098299 
489.919264  	0.090319 
491.848080  	0.082282 
493.776896  	0.072747 
495.705712  	0.065208 
497.634528  	0.057431 
499.563344  	0.051148 
501.492160  	0.042275 
503.420976  	0.033853 
505.349792  	0.028475 
507.278608  	0.025274 
509.207424  	0.024787 
511.136240  	0.028559 
513.065056  	0.033143 
514.993872  	0.041014 
516.922688  	0.051254 
518.851504  	0.066053 
520.780320  	0.083674 
522.709136  	0.105622 
524.637952  	0.131170 
526.566768  	0.161380 
528.495584  	0.196005 
530.424400  	0.233293 
532.353216  	0.270612 
534.282032  	0.310961 
536.210848  	0.352740 
538.139664  	0.396197 
540.068480  	0.439720 
541.997296  	0.484034 
543.926112  	0.524882 
545.854928  	0.560999 
547.783744  	0.593694 
549.712560  	0.623780 
551.641376  	0.647016 
553.570192  	0.663598 
555.499008  	0.673859 
557.427824  	0.679269 
559.356640  	0.678658 
561.285456  	0.673651 
563.214272  	0.667161 
565.143088  	0.661259 
567.071904  	0.661173 
569.000720  	0.669545 
570.929536  	0.689394 
572.858352  	0.727511 
574.787168  	0.789747 
576.715984  	0.881002 
578.644800  	1.004311 
580.573616  	1.164750 
582.502432  	1.364993 
584.431248  	1.610240 
586.360064  	1.902654 
588.288880  	2.235769 
590.217696  	2.606382 
592.146512  	3.016887 
594.075328  	3.464813 
596.004144  	3.946983 
597.932960  	4.460054 
599.861776  	5.001809 
601.790592  	5.570313 
603.719408  	6.161336 
605.648224  	6.771499 
607.577040  	7.398525 
609.505856  	8.039403 
611.434672  	8.689761 
613.363488  	9.345256 
615.292304  	10.001715 
617.221120  	10.653235 
619.149936  	11.304564 
621.078752  	11.951501 
623.007568  	12.569853 
624.936384  	13.162530 
626.865200  	13.727236 
628.794016  	14.261638 
630.722832  	14.760040 
632.651648  	15.217924 
634.580464  	15.632448 
636.509280  	15.998194 
638.438096  	16.315540 
640.366912  	16.578649 
642.295728  	16.785124 
644.224544  	16.934505 
646.153360  	17.026637 
648.082176  	17.061199 
650.010992  	17.038972 
651.939808  	16.963005 
653.868624  	16.836548 
655.797440  	16.662847 
657.726256  	16.445502 
659.655072  	16.187698 
661.583888  	15.893044 
663.512704  	15.564193 
665.441520  	15.201385 
667.370336  	14.809292 
669.299152  	14.390901 
671.227968  	13.948299 
673.156784  	13.482723 
675.085600  	12.995360 
677.014416  	12.487801 
678.943232  	11.957933 
680.872048  	11.398203 
682.800864  	10.795946 
684.729680  	10.142310 
686.658496  	9.454984 
688.587312  	8.763295 
690.516128  	8.094939 
692.444944  	7.468329 
694.373760  	6.893837 
696.302576  	6.375715 
698.231392  	5.913664 
700.160208  	5.503880 
702.089024  	5.143844 
704.017840  	4.828497 
705.946656  	4.555013 
707.875472  	4.319214 
709.804288  	4.119404 
711.733104  	3.952363 
713.661920  	3.815128 
715.590736  	3.707683 
717.519552  	3.620150 
719.448368  	3.547079 
721.377184  	3.508168 
723.306000  	3.494105 
725.234816  	3.500099 
727.163632  	3.521328 
729.092448  	3.553341 
731.021264  	3.591049 
732.950080  	3.632819 
734.878896  	3.680242 
736.807712  	3.732065 
738.736528  	3.791532 
740.665344  	3.860070 
742.594160  	3.936612 
744.522976  	4.017716 
746.451792  	4.098877 
748.380608  	4.177043 
750.309424  	4.246818 
752.238240  	4.302619 
754.167056  	4.338679 
756.095872  	4.349473 
758.024688  	4.329964 
759.953504  	4.277883 
761.882320  	4.191022 
763.811136  	4.069123 
765.739952  	3.913374 
767.668768  	3.725189 
769.597584  	3.505336 
771.526400  	3.255377 
773.455216  	2.977202 
775.384032  	2.674240 
777.312848  	2.352135 
779.241664  	2.025409 
781.170480  	1.718625 
783.099296  	1.458463 
785.028112  	1.257306 
786.956928  	1.109465 
788.885744  	0.998857 
790.814560  	0.911016 
792.743376  	0.835834 
794.672192  	0.767130 
796.601008  	0.702109 
798.529824  	0.638936 
800.458640  	0.576640 
802.387456  	0.515082 
804.316272  	0.453892 
806.245088  	0.393647 
808.173904  	0.334723 
810.102720  	0.278051 
812.031536  	0.225539 
813.960352  	0.178818 
815.889168  	0.138198 
817.817984  	0.102937 
819.746800  	0.071451 
821.675616  	0.043889 
823.604432  	0.022271 
825.533248  	0.009332 
827.462064  	0.009907 
829.390880  	0.028380 
831.319696  	0.066747 
833.248512  	0.124580 
835.177328  	0.197831 
837.106144  	0.280979 
839.034960  	0.369174 
840.963776  	0.458718 
842.892592  	0.546900 
844.821408  	0.631508 
846.750224  	0.710093 
848.679040  	0.780972 
850.607856  	0.843519 
852.536672  	0.897494 
854.465488  	0.943883 
856.394304  	0.983005 
858.323120  	1.014977 
860.251936  	1.039842 
862.180752  	1.055698 
864.109568  	1.058312 
866.038384  	1.043732 
867.967200  	1.010811 
869.896016  	0.962322 
871.824832  	0.904927 
873.753648  	0.846727 
875.682464  	0.795993 
877.611280  	0.758733 
879.540096  	0.739468 
881.468912  	0.740290 
883.397728  	0.763081 
885.326544  	0.807354 
887.255360  	0.865391 
889.184176  	0.925843 
891.112992  	0.980067 
893.041808  	1.024334 
894.970624  	1.056439 
896.899440  	1.071927 
898.828256  	1.067255 
900.757072  	1.050038 
902.685888  	1.035371 
904.614704  	1.034019 
906.543520  	1.049077 
908.472336  	1.078483 
910.401152  	1.117963 
912.329968  	1.163069 
914.258784  	1.210427 
916.187600  	1.258744 
918.116416  	1.307470 
920.045232  	1.355570 
921.974048  	1.399809 
923.902864  	1.435345 
925.831680  	1.454735 
927.760496  	1.448765 
929.689312  	1.407953 
931.618128  	1.327179 
933.546944  	1.209151 
935.475760  	1.062289 
937.404576  	0.896483 
939.333392  	0.720994 
941.262208  	0.544212 
943.191024  	0.373397 
945.119840  	0.216158 
947.048656  	0.080094 
948.977472  	-0.027109 
950.906288  	-0.096793 
952.835104  	-0.119543 
954.763920  	-0.085868 
956.692736  	0.013199 
958.621552  	0.184827 
960.550368  	0.437652 
962.479184  	0.781370 
964.408000  	1.226869 
966.336816  	1.782286 
968.265632  	2.451743 
970.194448  	3.232989 
972.123264  	4.120276 
974.052080  	5.105188 
975.980896  	6.177939 
977.909712  	7.327098 
979.838528  	8.540407 
981.767344  	9.803868 
983.696160  	11.104336 
985.624976  	12.426799 
987.553792  	13.762736 
989.482608  	15.114408 
991.411424  	16.479993 
993.340240  	17.854238 
995.269056  	19.235757 
997.197872  	20.623420 
999.126688  	22.006884 
1001.055504  	23.366263 
1002.984320  	24.683312 
1004.913136  	25.944654 
1006.841952  	27.142160 
1008.770768  	28.270380 
1010.699584  	29.324635 
1012.628400  	30.299030 
1014.557216  	31.186854 
1016.486032  	31.981311 
1018.414848  	32.675297 
1020.343664  	33.263166 
1022.272480  	33.742001 
1024.201296  	34.112981 
1026.130112  	34.383215 
1028.058928  	34.564376 
1029.987744  	34.669478 
1031.916560  	34.707419 
1033.845376  	34.684182 
1035.774192  	34.604191 
1037.703008  	34.473226 
1039.631824  	34.297415 
1041.560640  	34.085147 
1043.489456  	33.843998 
1045.418272  	33.582401 
1047.347088  	33.308107 
1049.275904  	33.027603 
1051.204720  	32.744641 
1053.133536  	32.462285 
1055.062352  	32.181818 
1056.991168  	31.905220 
1058.919984  	31.632782 
1060.848800  	31.364554 
1062.777616  	31.100011 
1064.706432  	30.839388 
1066.635248  	30.582401 
1068.564064  	30.329557 
1070.492880  	30.079653 
1072.421696  	29.831930 
1074.350512  	29.585022 
1076.279328  	29.338640 
1078.208144  	29.091510 
1080.136960  	28.841456 
1082.065776  	28.583707 
1083.994592  	28.323133 
1085.923408  	28.066410 
1087.852224  	27.810562 
1089.781040  	27.552036 
1091.709856  	27.290744 
1093.638672  	27.027022 
1095.567488  	26.763049 
1097.496304  	26.501234 
1099.425120  	26.244070 
1101.353936  	25.992424 
1103.282752  	25.746966 
1105.211568  	25.507515 
1107.140384  	25.273861 
1109.069200  	25.045169 
1110.998016  	24.821231 
1112.926832  	24.601389 
1114.855648  	24.385367 
1116.784464  	24.172732 
1118.713280  	23.963568 
1120.642096  	23.757529 
1122.570912  	23.554604 
1124.499728  	23.355345 
1126.428544  	23.160079 
1128.357360  	22.967204 
1130.286176  	22.777902 
1132.214992  	22.592813 
1134.143808  	22.412749 
1136.072624  	22.237797 
1138.001440  	22.068074 
1139.930256  	21.901585 
1141.859072  	21.737834 
1143.787888  	21.576919 
1145.716704  	21.418773 
1147.645520  	21.262796 
1149.574336  	21.108730 
1151.503152  	20.955506 
1153.431968  	20.803361 
1155.360784  	20.651888 
1157.289600  	20.501030 
1159.218416  	20.350925 
1161.147232  	20.201482 
1163.076048  	20.052083 
1165.004864  	19.902125 
1166.933680  	19.751303 
1168.862496  	19.601101 
1170.791312  	19.452402 
1172.720128  	19.305682 
1174.648944  	19.161303 
1176.577760  	19.019549 
1178.506576  	18.879089 
1180.435392  	18.739891 
1182.364208  	18.602328 
1184.293024  	18.466687 
1186.221840  	18.332522 
1188.150656  	18.200201 
1190.079472  	18.069311 
1192.008288  	17.939521 
1193.937104  	17.810818 
1195.865920  	17.683014 
1197.794736  	17.554527 
1199.723552  	17.425339 
1201.652368  	17.295673 
1203.581184  	17.165704 
1205.510000  	17.035358 
1207.438816  	16.904815 
1209.367632  	16.774645 
1211.296448  	16.645377 
1213.225264  	16.516155 
1215.154080  	16.387674 
1217.082896  	16.261410 
1219.011712  	16.138039 
1220.940528  	16.017753 
1222.869344  	15.899470 
1224.798160  	15.780462 
1226.726976  	15.662745 
1228.655792  	15.547663 
1230.584608  	15.435203 
1232.513424  	15.324415 
1234.442240  	15.214380 
1236.371056  	15.105539 
1238.299872  	15.000638 
1240.228688  	14.897998 
1242.157504  	14.793540 
1244.086320  	14.688525 
1246.015136  	14.584325 
1247.943952  	14.481747 
1249.872768  	14.379982 
1251.801584  	14.278919 
1253.730400  	14.178960 
1255.659216  	14.080254 
1257.588032  	13.982864 
1259.516848  	13.886495 
1261.445664  	13.790153 
1263.374480  	13.696974 
1265.303296  	13.607027 
1267.232112  	13.515950 
1269.160928  	13.424802 
1271.089744  	13.332210 
1273.018560  	13.234415 
1274.947376  	13.134110 
1276.876192  	13.033960 
1278.805008  	12.935218 
1280.733824  	12.837826 
1282.662640  	12.741668 
1284.591456  	12.646823 
1286.520272  	12.555360 
1288.449088  	12.471012 
1290.377904  	12.397787 
1292.306720  	12.318000 
1294.235536  	12.222213 
1296.164352  	12.124625 
1298.093168  	12.029779 
1300.021984  	11.938470 
1301.950800  	11.849201 
1303.879616  	11.762280 
1305.808432  	11.680017 
1307.737248  	11.599217 
1309.666064  	11.518240 
1311.594880  	11.442865 
1313.523696  	11.374777 
1315.452512  	11.300644 
1317.381328  	11.219332 
1319.310144  	11.140990 
1321.238960  	11.063589 
1323.167776  	10.987744 
1325.096592  	10.920255 
1327.025408  	10.849489 
1328.954224  	10.773375 
1330.883040  	10.698267 
1332.811856  	10.622951 
1334.740672  	10.547280 
1336.669488  	10.474861 
1338.598304  	10.409636 
1340.527120  	10.340109 
1342.455936  	10.267397 
1344.384752  	10.199431 
1346.313568  	10.137499 
1348.242384  	10.075657 
1350.171200  	10.014932 
1352.100016  	9.947605 
1354.028832  	9.876008 
1355.957648  	9.810692 
1357.886464  	9.743349 
1359.815280  	9.672316 
1361.744096  	9.601737 
1363.672912  	9.529418 
1365.601728  	9.457862 
1367.530544  	9.391853 
1369.459360  	9.337385 
1371.388176  	9.288059 
1373.316992  	9.234876 
1375.245808  	9.185237 
1377.174624  	9.135115 
1379.103440  	9.087066 
1381.032256  	9.044494 
1382.961072  	9.004532 
1384.889888  	8.966497 
1386.818704  	8.927487 
1388.747520  	8.874685 
1390.676336  	8.814791 
1392.605152  	8.766580 
1394.533968  	8.724587 
1396.462784  	8.686774 
1398.391600  	8.654468 
1400.320416  	8.625337 
1402.249232  	8.594904 
1404.178048  	8.564933 
1406.106864  	8.538171 
1408.035680  	8.523167 
1409.964496  	8.497647 
1411.893312  	8.446758 
1413.822128  	8.395115 
1415.750944  	8.355092 
1417.679760  	8.310504 
1419.608576  	8.258888 
1421.537392  	8.209831 
1423.466208  	8.164257 
1425.395024  	8.121743 
1427.323840  	8.072569 
1429.252656  	8.014619 
1431.181472  	7.956287 
1433.110288  	7.901247 
1435.039104  	7.839779 
1436.967920  	7.771518 
1438.896736  	7.717730 
1440.825552  	7.672045 
1442.754368  	7.610717 
1444.683184  	7.533927 
1446.612000  	7.459349 
1448.540816  	7.388192 
1450.469632  	7.319359 
1452.398448  	7.252864 
1454.327264  	7.181186 
1456.256080  	7.117272 
1458.184896  	7.081044 
1460.113712  	7.041399 
1462.042528  	6.986914 
1463.971344  	6.926737 
1465.900160  	6.865197 
1467.828976  	6.802219 
1469.757792  	6.736470 
1471.686608  	6.676420 
1473.615424  	6.621574 
1475.544240  	6.565900 
1477.473056  	6.509224 
1479.401872  	6.446816 
1481.330688  	6.380674 
1483.259504  	6.315712 
1485.188320  	6.250561 
1487.117136  	6.181157 
1489.045952  	6.122915 
1490.974768  	6.084249 
1492.903584  	6.052794 
1494.832400  	6.012142 
1496.761216  	5.958721 
1498.690032  	5.895159 
1500.618848  	5.837243 
1502.547664  	5.781137 
1504.476480  	5.722643 
1506.405296  	5.655355 
1508.334112  	5.592154 
1510.262928  	5.553620 
1512.191744  	5.510380 
1514.120560  	5.457449 
1516.049376  	5.409070 
1517.978192  	5.370017 
1519.907008  	5.335435 
1521.835824  	5.293313 
1523.764640  	5.242371 
1525.693456  	5.202652 
1527.622272  	5.179845 
1529.551088  	5.161152 
1531.479904  	5.140023 
1533.408720  	5.124318 
1535.337536  	5.110058 
1537.266352  	5.087963 
1539.195168  	5.061543 
1541.123984  	5.047191 
1543.052800  	5.042478 
1544.981616  	5.036308 
1546.910432  	5.023532 
1548.839248  	5.011963 
1550.768064  	5.002368 
1552.696880  	4.993863 
1554.625696  	4.979720 
1556.554512  	4.938304 
1558.483328  	4.890289 
1560.412144  	4.850936 
1562.340960  	4.815575 
1564.269776  	4.774761 
1566.198592  	4.719920 
1568.127408  	4.658643 
1570.056224  	4.586115 
1571.985040  	4.497153 
1573.913856  	4.404974 
1575.842672  	4.307372 
1577.771488  	4.207239 
1579.700304  	4.110559 
1581.629120  	4.011157 
1583.557936  	3.908733 
1585.486752  	3.814445 
1587.415568  	3.726220 
1589.344384  	3.621362 
1591.273200  	3.505231 
1593.202016  	3.396214 
1595.130832  	3.300514 
1597.059648  	3.225934 
1598.988464  	3.162153 
1600.917280  	3.097463 
1602.846096  	3.040114 
1604.774912  	2.991585 
1606.703728  	2.939348 
1608.632544  	2.878261 
1610.561360  	2.832898 
1612.490176  	2.806190 
1614.418992  	2.791364 
1616.347808  	2.783606 
1618.276624  	2.782665 
1620.205440  	2.791780 
1622.134256  	2.816018 
1624.063072  	2.845019 
1625.991888  	2.873885 
1627.920704  	2.909673 
1629.849520  	2.956520 
1631.778336  	3.014135 
1633.707152  	3.078982 
1635.635968  	3.150220 
1637.564784  	3.218732 
1639.493600  	3.285477 
1641.422416  	3.350985 
1643.351232  	3.413105 
1645.280048  	3.475512 
1647.208864  	3.543724 
1649.137680  	3.612614 
1651.066496  	3.675073 
1652.995312  	3.730282 
1654.924128  	3.777784 
1656.852944  	3.818649 
1658.781760  	3.849881 
1660.710576  	3.872475 
1662.639392  	3.888565 
1664.568208  	3.899854 
1666.497024  	3.909322 
1668.425840  	3.919534 
1670.354656  	3.922280 
1672.283472  	3.914955 
1674.212288  	3.906421 
1676.141104  	3.899094 
1678.069920  	3.891341 
1679.998736  	3.887548 
1681.927552  	3.887217 
1683.856368  	3.886047 
1685.785184  	3.879958 
1687.714000  	3.868771 
1689.642816  	3.859329 
1691.571632  	3.851711 
1693.500448  	3.843270 
1695.429264  	3.830049 
1697.358080  	3.810465 
1699.286896  	3.797133 
1701.215712  	3.783353 
1703.144528  	3.758482 
1705.073344  	3.735256 
1707.002160  	3.717905 
1708.930976  	3.705882 
1710.859792  	3.693096 
1712.788608  	3.680534 
1714.717424  	3.671093 
1716.646240  	3.661493 
1718.575056  	3.650238 
1720.503872  	3.639461 
1722.432688  	3.633721 
1724.361504  	3.630619 
1726.290320  	3.626312 
1728.219136  	3.621728 
1730.147952  	3.613907 
1732.076768  	3.604546 
1734.005584  	3.590196 
1735.934400  	3.579069 
1737.863216  	3.569820 
1739.792032  	3.563393 
1741.720848  	3.563971 
1743.649664  	3.567073 
1745.578480  	3.561917 
1747.507296  	3.551539 
1749.436112  	3.540431 
1751.364928  	3.530730 
1753.293744  	3.523316 
1755.222560  	3.513791 
1757.151376  	3.506039 
1759.080192  	3.502260 
1761.009008  	3.500419 
1762.937824  	3.496831 
1764.866640  	3.485328 
1766.795456  	3.468571 
1768.724272  	3.456005 
1770.653088  	3.449487 
1772.581904  	3.445408 
1774.510720  	3.444375 
1776.439536  	3.446603 
1778.368352  	3.447605 
1780.297168  	3.446225 
1782.225984  	3.440897 
1784.154800  	3.429513 
1786.083616  	3.422587 
1788.012432  	3.417938 
1789.941248  	3.412946 
1791.870064  	3.407859 
1793.798880  	3.403700 
1795.727696  	3.400962 
1797.656512  	3.393289 
1799.585328  	3.381196 
1801.514144  	3.369581 
1803.442960  	3.361923 
1805.371776  	3.355217 
1807.300592  	3.347531 
1809.229408  	3.341425 
1811.158224  	3.334719 
1813.087040  	3.328905 
1815.015856  	3.325790 
1816.944672  	3.323251 
1818.873488  	3.321621 
1820.802304  	3.317456 
1822.731120  	3.307162 
1824.659936  	3.296831 
1826.588752  	3.288242 
1828.517568  	3.280598 
1830.446384  	3.272371 
1832.375200  	3.265301 
1834.304016  	3.259583 
1836.232832  	3.255529 
1838.161648  	3.251872 
1840.090464  	3.246597 
1842.019280  	3.238507 
1843.948096  	3.229932 
1845.876912  	3.222491 
1847.805728  	3.215904 
1849.734544  	3.208184 
1851.663360  	3.199944 
1853.592176  	3.194279 
1855.520992  	3.190216 
1857.449808  	3.186378 
1859.378624  	3.182817 
1861.307440  	3.179205 
1863.236256  	3.175942 
1865.165072  	3.173365 
1867.093888  	3.171522 
1869.022704  	3.171737 
1870.951520  	3.172067 
1872.880336  	3.171208 
1874.809152  	3.169121 
1876.737968  	3.165509 
1878.666784  	3.159929 
1880.595600  	3.154296 
1882.524416  	3.150933 
1884.453232  	3.148456 
1886.382048  	3.145489 
1888.310864  	3.142805 
1890.239680  	3.140684 
1892.168496  	3.137123 
1894.097312  	3.131268 
1896.026128  	3.124789 
1897.954944  	3.119113 
1899.883760  	3.114393 
1901.812576  	3.110309 
1903.741392  	3.106583 
1905.670208  	3.103222 
1907.599024  	3.099521 
1909.527840  	3.095372 
1911.456656  	3.091439 
1913.385472  	3.087819 
1915.314288  	3.082947 
1917.243104  	3.075254 
1919.171920  	3.066047 
1921.100736  	3.058264 
1923.029552  	3.051871 
1924.958368  	3.046153 
1926.887184  	3.040708 
1928.816000  	3.035404 
1930.744816  	3.030586 
1932.673632  	3.026270 
1934.602448  	3.022040 
1936.531264  	3.018274 
1938.460080  	3.014344 
1940.388896  	3.010737 
1942.317712  	3.008703 
1944.246528  	3.006470 
1946.175344  	3.003360 
1948.104160  	3.001101 
1950.032976  	2.999773 
1951.961792  	2.998875 
1953.890608  	2.998292 
1955.819424  	2.997737 
1957.748240  	2.996507 
1959.677056  	2.994971 
1961.605872  	2.994641 
1963.534688  	2.995312 
1965.463504  	2.995941 
1967.392320  	2.995962 
1969.321136  	2.995984 
1971.249952  	2.994884 
1973.178768  	2.992769 
1975.107584  	2.991972 
1977.036400  	2.991858 
1978.965216  	2.991813 
1980.894032  	2.991704 
1982.822848  	2.991645 
1984.751664  	2.991706 
1986.680480  	2.991725 
1988.609296  	2.991567 
1990.538112  	2.990515 
1992.466928  	2.987959 
1994.395744  	2.985295 
1996.324560  	2.982697 
1998.253376  	2.980424 
2000.182192  	2.978216 
2002.111008  	2.975757 
2004.039824  	2.972789 
2005.968640  	2.969672 
2007.897456  	2.966667 
2009.826272  	2.963586 
2011.755088  	2.960288 
2013.683904  	2.956789 
2015.612720  	2.952487 
2017.541536  	2.947435 
2019.470352  	2.942572 
2021.399168  	2.937952 
2023.327984  	2.933499 
2025.256800  	2.929179 
2027.185616  	2.924933 
2029.114432  	2.920720 
2031.043248  	2.916514 
2032.972064  	2.912280 
2034.900880  	2.907997 
2036.829696  	2.903258 
2038.758512  	2.898147 
2040.687328  	2.892720 
2042.616144  	2.886808 
2044.544960  	2.881529 
2046.473776  	2.876673 
2048.402592  	2.871875 
2050.331408  	2.867172 
2052.260224  	2.862625 
2054.189040  	2.858168 
2056.117856  	2.853722 
2058.046672  	2.849220 
2059.975488  	2.844876 
2061.904304  	2.840646 
2063.833120  	2.836405 
2065.761936  	2.831482 
2067.690752  	2.825954 
2069.619568  	2.820837 
2071.548384  	2.816073 
2073.477200  	2.811439 
2075.406016  	2.806947 
2077.334832  	2.802521 
2079.263648  	2.798155 
2081.192464  	2.793831 
2083.121280  	2.789575 
2085.050096  	2.785446 
2086.978912  	2.781381 
2088.907728  	2.777001 
2090.836544  	2.772178 
2092.765360  	2.767451 
2094.694176  	2.763003 
2096.622992  	2.758653 
2098.551808  	2.754438 
2100.480624  	2.750260 
2102.409440  	2.746269 
2104.338256  	2.742378 
2106.267072  	2.738376 
2108.195888  	2.734295 
2110.124704  	2.730162 
2112.053520  	2.726084 
2113.982336  	2.721553 
2115.911152  	2.716676 
2117.839968  	2.712332 
2119.768784  	2.708431 
2121.697600  	2.704515 
2123.626416  	2.700379 
2125.555232  	2.696292 
2127.484048  	2.692289 
2129.412864  	2.688313 
2131.341680  	2.684454 
2133.270496  	2.680657 
2135.199312  	2.676780 
2137.128128  	2.672655 
2139.056944  	2.668236 
2140.985760  	2.663862 
2142.914576  	2.659677 
2144.843392  	2.655605 
2146.772208  	2.651581 
2148.701024  	2.647513 
2150.629840  	2.643419 
2152.558656  	2.639273 
2154.487472  	2.635116 
2156.416288  	2.631062 
2158.345104  	2.627087 
2160.273920  	2.623130 
2162.202736  	2.619102 
2164.131552  	2.614894 
2166.060368  	2.610540 
2167.989184  	2.606235 
2169.918000  	2.602002 
2171.846816  	2.597756 
2173.775632  	2.593512 
2175.704448  	2.589416 
2177.633264  	2.585343 
2179.562080  	2.581159 
2181.490896  	2.576879 
2183.419712  	2.572574 
2185.348528  	2.568206 
2187.277344  	2.563862 
2189.206160  	2.559556 
2191.134976  	2.555290 
2193.063792  	2.551119 
2194.992608  	2.546935 
2196.921424  	2.542702 
2198.850240  	2.538542 
2200.779056  	2.534409 
2202.707872  	2.530148 
2204.636688  	2.525834 
2206.565504  	2.521629 
2208.494320  	2.517516 
2210.423136  	2.513254 
2212.351952  	2.508970 
2214.280768  	2.504943 
2216.209584  	2.500917 
2218.138400  	2.496713 
2220.067216  	2.492480 
2221.996032  	2.488284 
2223.924848  	2.483964 
2225.853664  	2.479571 
2227.782480  	2.475273 
2229.711296  	2.470949 
2231.640112  	2.466689 
2233.568928  	2.462589 
2235.497744  	2.458444 
2237.426560  	2.454260 
2239.355376  	2.450208 
2241.284192  	2.446417 
2243.213008  	2.442630 
2245.141824  	2.438731 
2247.070640  	2.434864 
2248.999456  	2.431082 
2250.928272  	2.427375 
2252.857088  	2.423753 
2254.785904  	2.420079 
2256.714720  	2.416302 
2258.643536  	2.412450 
2260.572352  	2.408392 
2262.501168  	2.404000 
2264.429984  	2.399326 
2266.358800  	2.394346 
2268.287616  	2.388923 
2270.216432  	2.383194 
2272.145248  	2.377518 
2274.074064  	2.371888 
2276.002880  	2.365797 
2277.931696  	2.358954 
2279.860512  	2.351684 
2281.789328  	2.344365 
2283.718144  	2.336691 
2285.646960  	2.328474 
2287.575776  	2.320094 
2289.504592  	2.311424 
2291.433408  	2.302775 
2293.362224  	2.294310 
2295.291040  	2.285483 
2297.219856  	2.276477 
2299.148672  	2.267173 
2301.077488  	2.257823 
2303.006304  	2.248756 
2304.935120  	2.239999 
2306.863936  	2.231898 
2308.792752  	2.224373 
2310.721568  	2.216575 
2312.650384  	2.207909 
2314.579200  	2.198824 
2316.508016  	2.189567 
2318.436832  	2.180049 
2320.365648  	2.170837 
2322.294464  	2.161816 
2324.223280  	2.152718 
2326.152096  	2.143551 
2328.080912  	2.134521 
2330.009728  	2.125818 
2331.938544  	2.117416 
2333.867360  	2.109561 
2335.796176  	2.102352 
2337.724992  	2.095655 
2339.653808  	2.089585 
2341.582624  	2.084419 
2343.511440  	2.080247 
2345.440256  	2.076957 
2347.369072  	2.074393 
2349.297888  	2.072614 
2351.226704  	2.071431 
2353.155520  	2.070848 
2355.084336  	2.070661 
2357.013152  	2.070794 
2358.941968  	2.071402 
2360.870784  	2.072489 
2362.799600  	2.074021 
2364.728416  	2.075929 
2366.657232  	2.078308 
2368.586048  	2.081221 
2370.514864  	2.084162 
2372.443680  	2.086604 
2374.372496  	2.088968 
2376.301312  	2.091765 
2378.230128  	2.094803 
2380.158944  	2.097670 
2382.087760  	2.100734 
2384.016576  	2.104190 
2385.945392  	2.107577 
2387.874208  	2.111041 
2389.803024  	2.114364 
2391.731840  	2.117199 
2393.660656  	2.120009 
2395.589472  	2.122671 
2397.518288  	2.125270 
2399.447104  	2.127773 
2401.375920  	2.129874 
2403.304736  	2.131218 
2405.233552  	2.131226 
2407.162368  	2.129853 
2409.091184  	2.127848 
2411.020000  	2.125599 
2412.948816  	2.122871 
2414.877632  	2.119757 
2416.806448  	2.116515 
2418.735264  	2.112567 
2420.664080  	2.108203 
2422.592896  	2.103780 
2424.521712  	2.099301 
2426.450528  	2.094845 
2428.379344  	2.090407 
2430.308160  	2.086165 
2432.236976  	2.082073 
2434.165792  	2.078239 
2436.094608  	2.074723 
2438.023424  	2.071320 
2439.952240  	2.067932 
2441.881056  	2.064439 
2443.809872  	2.060964 
2445.738688  	2.057514 
2447.667504  	2.054015 
2449.596320  	2.050583 
2451.525136  	2.047055 
2453.453952  	2.043489 
2455.382768  	2.040083 
2457.311584  	2.036710 
2459.240400  	2.033303 
2461.169216  	2.029792 
2463.098032  	2.026250 
2465.026848  	2.022770 
2466.955664  	2.019216 
2468.884480  	2.015470 
2470.813296  	2.011702 
2472.742112  	2.008039 
2474.670928  	2.004447 
2476.599744  	2.000902 
2478.528560  	1.997478 
2480.457376  	1.994068 
2482.386192  	1.990681 
2484.315008  	1.987233 
2486.243824  	1.983794 
2488.172640  	1.980217 
2490.101456  	1.976596 
2492.030272  	1.973113 
2493.959088  	1.969750 
2495.887904  	1.966457 
2497.816720  	1.963255 
2499.745536  	1.960003 
2501.674352  	1.956759 
2503.603168  	1.953508 
2505.531984  	1.950195 
2507.460800  	1.946621 
2509.389616  	1.943070 
2511.318432  	1.939749 
2513.247248  	1.936574 
2515.176064  	1.933320 
2517.104880  	1.930127 
2519.033696  	1.926951 
2520.962512  	1.923696 
2522.891328  	1.920435 
2524.820144  	1.917229 
2526.748960  	1.914010 
2528.677776  	1.910646 
2530.606592  	1.907210 
2532.535408  	1.903667 
2534.464224  	1.900105 
2536.393040  	1.896653 
2538.321856  	1.893228 
2540.250672  	1.889862 
2542.179488  	1.886333 
2544.108304  	1.882883 
2546.037120  	1.879512 
2547.965936  	1.876115 
2549.894752  	1.872737 
2551.823568  	1.869483 
2553.752384  	1.866118 
2555.681200  	1.862625 
2557.610016  	1.859155 
2559.538832  	1.855657 
2561.467648  	1.852112 
2563.396464  	1.848547 
2565.325280  	1.844960 
2567.254096  	1.841478 
2569.182912  	1.838082 
2571.111728  	1.834827 
2573.040544  	1.831597 
2574.969360  	1.828414 
2576.898176  	1.825132 
2578.826992  	1.821780 
2580.755808  	1.818359 
2582.684624  	1.814942 
2584.613440  	1.811512 
2586.542256  	1.808136 
2588.471072  	1.804763 
2590.399888  	1.801350 
2592.328704  	1.797997 
2594.257520  	1.794682 
2596.186336  	1.791227 
2598.115152  	1.787660 
2600.043968  	1.784021 
2601.972784  	1.780527 
2603.901600  	1.777101 
2605.830416  	1.773718 
2607.759232  	1.770306 
2609.688048  	1.766942 
2611.616864  	1.763434 
2613.545680  	1.759887 
2615.474496  	1.756309 
2617.403312  	1.752704 
2619.332128  	1.749011 
2621.260944  	1.745234 
2623.189760  	1.741393 
2625.118576  	1.737656 
2627.047392  	1.733924 
2628.976208  	1.730113 
2630.905024  	1.726309 
2632.833840  	1.722654 
2634.762656  	1.718938 
2636.691472  	1.715165 
2638.620288  	1.711444 
2640.549104  	1.707828 
2642.477920  	1.704069 
2644.406736  	1.700119 
2646.335552  	1.696111 
2648.264368  	1.692155 
2650.193184  	1.687980 
2652.122000  	1.683844 
2654.050816  	1.679819 
2655.979632  	1.675692 
2657.908448  	1.671537 
2659.837264  	1.667451 
2661.766080  	1.663387 
2663.694896  	1.659392 
2665.623712  	1.655380 
2667.552528  	1.651431 
2669.481344  	1.647394 
2671.410160  	1.643284 
2673.338976  	1.639010 
2675.267792  	1.634743 
2677.196608  	1.630457 
2679.125424  	1.626167 
2681.054240  	1.621973 
2682.983056  	1.617833 
2684.911872  	1.613704 
2686.840688  	1.609605 
2688.769504  	1.605486 
2690.698320  	1.601388 
2692.627136  	1.597321 
2694.555952  	1.593213 
2696.484768  	1.588946 
2698.413584  	1.584666 
2700.342400  	1.580332 
2702.271216  	1.575961 
2704.200032  	1.571674 
2706.128848  	1.567459 
2708.057664  	1.563175 
2709.986480  	1.558997 
2711.915296  	1.554824 
2713.844112  	1.550532 
2715.772928  	1.546207 
2717.701744  	1.541923 
2719.630560  	1.537538 
2721.559376  	1.533036 
2723.488192  	1.528314 
2725.417008  	1.523644 
2727.345824  	1.519164 
2729.274640  	1.514720 
2731.203456  	1.510152 
2733.132272  	1.505580 
2735.061088  	1.500909 
2736.989904  	1.496143 
2738.918720  	1.491247 
2740.847536  	1.486345 
2742.776352  	1.481502 
2744.705168  	1.476654 
2746.633984  	1.471723 
2748.562800  	1.467009 
2750.491616  	1.462473 
2752.420432  	1.457950 
2754.349248  	1.453372 
2756.278064  	1.448707 
2758.206880  	1.443998 
2760.135696  	1.439254 
2762.064512  	1.434419 
2763.993328  	1.429548 
2765.922144  	1.424475 
2767.850960  	1.419327 
2769.779776  	1.414070 
2771.708592  	1.408798 
2773.637408  	1.403719 
2775.566224  	1.398756 
2777.495040  	1.393736 
2779.423856  	1.388728 
2781.352672  	1.383733 
2783.281488  	1.378720 
2785.210304  	1.373658 
2787.139120  	1.368492 
2789.067936  	1.363286 
2790.996752  	1.358084 
2792.925568  	1.352805 
2794.854384  	1.347684 
2796.783200  	1.342644 
2798.712016  	1.337587 
2800.640832  	1.332419 
2802.569648  	1.327295 
2804.498464  	1.322271 
2806.427280  	1.317261 
2808.356096  	1.312010 
2810.284912  	1.306659 
2812.213728  	1.301406 
2814.142544  	1.295958 
2816.071360  	1.290360 
2818.000176  	1.284949 
2819.928992  	1.279664 
2821.857808  	1.274498 
2823.786624  	1.269241 
2825.715440  	1.264003 
2827.644256  	1.258906 
2829.573072  	1.253708 
2831.501888  	1.248461 
2833.430704  	1.243207 
2835.359520  	1.237912 
2837.288336  	1.232809 
2839.217152  	1.227633 
2841.145968  	1.222428 
2843.074784  	1.217289 
2845.003600  	1.212181 
2846.932416  	1.206878 
2848.861232  	1.201446 
2850.790048  	1.195940 
2852.718864  	1.190543 
2854.647680  	1.185274 
2856.576496  	1.179942 
2858.505312  	1.174566 
2860.434128  	1.169114 
2862.362944  	1.163509 
2864.291760  	1.157929 
2866.220576  	1.152240 
2868.149392  	1.146708 
2870.078208  	1.141646 
2872.007024  	1.136472 
2873.935840  	1.131169 
2875.864656  	1.126060 
2877.793472  	1.120711 
2879.722288  	1.115246 
2881.651104  	1.109964 
2883.579920  	1.104811 
2885.508736  	1.099709 
2887.437552  	1.094542 
2889.366368  	1.089241 
2891.295184  	1.083954 
2893.224000  	1.078720 
2895.152816  	1.073562 
2897.081632  	1.068415 
2899.010448  	1.063418 
2900.939264  	1.058491 
2902.868080  	1.053506 
2904.796896  	1.048497 
2906.725712  	1.043760 
2908.654528  	1.039208 
2910.583344  	1.034559 
2912.512160  	1.029806 
2914.440976  	1.025006 
2916.369792  	1.020295 
2918.298608  	1.015726 
2920.227424  	1.010948 
2922.156240  	1.006092 
2924.085056  	1.001325 
2926.013872  	0.996620 
2927.942688  	0.991918 
2929.871504  	0.987184 
2931.800320  	0.982455 
2933.729136  	0.977723 
2935.657952  	0.972902 
2937.586768  	0.968312 
2939.515584  	0.963785 
2941.444400  	0.958982 
2943.373216  	0.954043 
2945.302032  	0.949513 
2947.230848  	0.945333 
2949.159664  	0.940990 
2951.088480  	0.936296 
2953.017296  	0.931501 
2954.946112  	0.926713 
2956.874928  	0.922044 
2958.803744  	0.917332 
2960.732560  	0.912643 
2962.661376  	0.907954 
2964.590192  	0.903407 
2966.519008  	0.898885 
2968.447824  	0.894118 
2970.376640  	0.889346 
2972.305456  	0.884755 
2974.234272  	0.880101 
2976.163088  	0.875531 
2978.091904  	0.871010 
2980.020720  	0.866334 
2981.949536  	0.861667 
2983.878352  	0.857091 
2985.807168  	0.852421 
2987.735984  	0.847764 
2989.664800  	0.843051 
2991.593616  	0.838392 
2993.522432  	0.833739 
2995.451248  	0.828973 
2997.380064  	0.824117 
2999.308880  	0.819327 
3001.237696  	0.814530 
3003.166512  	0.809791 
3005.095328  	0.805035 
3007.024144  	0.800306 
3008.952960  	0.795429 
3010.881776  	0.790580 
3012.810592  	0.785784 
3014.739408  	0.780770 
3016.668224  	0.775489 
3018.597040  	0.770431 
3020.525856  	0.765702 
3022.454672  	0.760874 
3024.383488  	0.755854 
3026.312304  	0.750887 
3028.241120  	0.745861 
3030.169936  	0.740813 
3032.098752  	0.735709 
3034.027568  	0.730535 
3035.956384  	0.725126 
3037.885200  	0.719680 
3039.814016  	0.714351 
3041.742832  	0.709242 
3043.671648  	0.703978 
3045.600464  	0.698331 
3047.529280  	0.692810 
3049.458096  	0.687508 
3051.386912  	0.682173 
3053.315728  	0.676850 
3055.244544  	0.671315 
3057.173360  	0.665587 
3059.102176  	0.659637 
3061.030992  	0.653953 
3062.959808  	0.648296 
3064.888624  	0.642526 
3066.817440  	0.636772 
3068.746256  	0.631044 
3070.675072  	0.625155 
3072.603888  	0.619231 
3074.532704  	0.613362 
3076.461520  	0.607534 
3078.390336  	0.601649 
3080.319152  	0.595396 
3082.247968  	0.588888 
3084.176784  	0.582611 
3086.105600  	0.576159 
3088.034416  	0.569610 
3089.963232  	0.562989 
3091.892048  	0.556447 
3093.820864  	0.550166 
3095.749680  	0.544071 
3097.678496  	0.537962 
3099.607312  	0.531783 
3101.536128  	0.525347 
3103.464944  	0.518744 
3105.393760  	0.511825 
3107.322576  	0.505004 
3109.251392  	0.498509 
3111.180208  	0.492181 
3113.109024  	0.485920 
3115.037840  	0.479651 
3116.966656  	0.473080 
3118.895472  	0.466403 
3120.824288  	0.459966 
3122.753104  	0.453591 
3124.681920  	0.446986 
3126.610736  	0.440176 
3128.539552  	0.433257 
3130.468368  	0.426588 
3132.397184  	0.419989 
3134.326000  	0.413355 
3136.254816  	0.406567 
3138.183632  	0.399991 
3140.112448  	0.393757 
3142.041264  	0.387530 
3143.970080  	0.381078 
3145.898896  	0.374648 
3147.827712  	0.368367 
3149.756528  	0.362230 
3151.685344  	0.356132 
3153.614160  	0.349841 
3155.542976  	0.343487 
3157.471792  	0.337520 
3159.400608  	0.331559 
3161.329424  	0.325741 
3163.258240  	0.320067 
3165.187056  	0.314260 
3167.115872  	0.308608 
3169.044688  	0.303276 
3170.973504  	0.297909 
3172.902320  	0.292653 
3174.831136  	0.287633 
3176.759952  	0.282896 
3178.688768  	0.278384 
3180.617584  	0.273761 
3182.546400  	0.268970 
3184.475216  	0.264600 
3186.404032  	0.260473 
3188.332848  	0.256327 
3190.261664  	0.252051 
3192.190480  	0.247738 
3194.119296  	0.243466 
3196.048112  	0.239396 
3197.976928  	0.235573 
3199.905744  	0.231744 
3201.834560  	0.228055 
3203.763376  	0.224750 
3205.692192  	0.221470 
3207.621008  	0.217854 
3209.549824  	0.213856 
3211.478640  	0.209601 
3213.407456  	0.205348 
3215.336272  	0.201560 
3217.265088  	0.197808 
3219.193904  	0.193681 
3221.122720  	0.189282 
3223.051536  	0.184969 
3224.980352  	0.180768 
3226.909168  	0.176701 
3228.837984  	0.172626 
3230.766800  	0.168399 
3232.695616  	0.164330 
3234.624432  	0.160488 
3236.553248  	0.156329 
3238.482064  	0.151654 
3240.410880  	0.146823 
3242.339696  	0.142277 
3244.268512  	0.137970 
3246.197328  	0.133756 
3248.126144  	0.129500 
3250.054960  	0.124974 
3251.983776  	0.120694 
3253.912592  	0.116922 
3255.841408  	0.113207 
3257.770224  	0.109439 
3259.699040  	0.105404 
3261.627856  	0.101319 
3263.556672  	0.097684 
3265.485488  	0.094327 
3267.414304  	0.091094 
3269.343120  	0.088187 
3271.271936  	0.085614 
3273.200752  	0.082775 
3275.129568  	0.079548 
3277.058384  	0.076486 
3278.987200  	0.073818 
3280.916016  	0.071336 
3282.844832  	0.069112 
3284.773648  	0.066997 
3286.702464  	0.064794 
3288.631280  	0.062713 
3290.560096  	0.061159 
3292.488912  	0.059847 
3294.417728  	0.058385 
3296.346544  	0.056833 
3298.275360  	0.055602 
3300.204176  	0.054604 
3302.132992  	0.053580 
3304.061808  	0.052734 
3305.990624  	0.052177 
3307.919440  	0.051829 
3309.848256  	0.051711 
3311.777072  	0.051611 
3313.705888  	0.051185 
3315.634704  	0.050503 
3317.563520  	0.049851 
3319.492336  	0.049201 
3321.421152  	0.048977 
3323.349968  	0.048936 
3325.278784  	0.048757 
3327.207600  	0.048523 
3329.136416  	0.048618 
3331.065232  	0.048448 
3332.994048  	0.048055 
3334.922864  	0.048018 
3336.851680  	0.048150 
3338.780496  	0.048571 
3340.709312  	0.049204 
3342.638128  	0.050065 
3344.566944  	0.051186 
3346.495760  	0.052499 
3348.424576  	0.053853 
3350.353392  	0.054931 
3352.282208  	0.055938 
3354.211024  	0.057133 
3356.139840  	0.058541 
3358.068656  	0.060265 
3359.997472  	0.062434 
3361.926288  	0.064912 
3363.855104  	0.067435 
3365.783920  	0.069984 
3367.712736  	0.072670 
3369.641552  	0.074814 
3371.570368  	0.076739 
3373.499184  	0.079481 
3375.428000  	0.082482 
3377.356816  	0.084975 
3379.285632  	0.087211 
3381.214448  	0.089230 
3383.143264  	0.091221 
3385.072080  	0.093186 
3387.000896  	0.095487 
3388.929712  	0.097613 
3390.858528  	0.099571 
3392.787344  	0.101538 
3394.716160  	0.103646 
3396.644976  	0.105594 
3398.573792  	0.107247 
3400.502608  	0.108831 
3402.431424  	0.110200 
3404.360240  	0.110833 
3406.289056  	0.110734 
3408.217872  	0.110232 
3410.146688  	0.109719 
3412.075504  	0.109052 
3414.004320  	0.108237 
3415.933136  	0.107231 
3417.861952  	0.106519 
3419.790768  	0.105327 
3421.719584  	0.103528 
3423.648400  	0.101864 
3425.577216  	0.100441 
3427.506032  	0.098732 
3429.434848  	0.097154 
3431.363664  	0.095847 
3433.292480  	0.094626 
3435.221296  	0.093737 
3437.150112  	0.092907 
3439.078928  	0.092454 
3441.007744  	0.092597 
3442.936560  	0.093217 
3444.865376  	0.094089 
3446.794192  	0.095691 
3448.723008  	0.098315 
3450.651824  	0.101838 
3452.580640  	0.105864 
3454.509456  	0.110481 
3456.438272  	0.116075 
3458.367088  	0.122431 
3460.295904  	0.129625 
3462.224720  	0.137432 
3464.153536  	0.145724 
3466.082352  	0.154538 
3468.011168  	0.164421 
3469.939984  	0.175731 
3471.868800  	0.187551 
3473.797616  	0.199467 
3475.726432  	0.212314 
3477.655248  	0.226187 
3479.584064  	0.240531 
3481.512880  	0.254985 
3483.441696  	0.269768 
3485.370512  	0.284716 
3487.299328  	0.299973 
3489.228144  	0.315358 
3491.156960  	0.330798 
3493.085776  	0.345716 
3495.014592  	0.360626 
3496.943408  	0.376009 
3498.872224  	0.391093 
3500.801040  	0.405540 
3502.729856  	0.419484 
3504.658672  	0.433158 
3506.587488  	0.446491 
3508.516304  	0.459387 
3510.445120  	0.471580 
3512.373936  	0.483475 
3514.302752  	0.495325 
3516.231568  	0.506869 
3518.160384  	0.518376 
3520.089200  	0.529007 
3522.018016  	0.537902 
3523.946832  	0.545361 
3525.875648  	0.552421 
3527.804464  	0.559179 
3529.733280  	0.565369 
3531.662096  	0.571066 
3533.590912  	0.576878 
3535.519728  	0.583699 
3537.448544  	0.591482 
3539.377360  	0.598984 
3541.306176  	0.605167 
3543.234992  	0.610974 
3545.163808  	0.616996 
3547.092624  	0.623329 
3549.021440  	0.629362 
3550.950256  	0.635476 
3552.879072  	0.641611 
3554.807888  	0.647454 
3556.736704  	0.653703 
3558.665520  	0.660318 
3560.594336  	0.666942 
3562.523152  	0.673795 
3564.451968  	0.680763 
3566.380784  	0.687969 
3568.309600  	0.695475 
3570.238416  	0.702759 
3572.167232  	0.709442 
3574.096048  	0.715828 
3576.024864  	0.723038 
3577.953680  	0.732035 
3579.882496  	0.742537 
3581.811312  	0.753411 
3583.740128  	0.763735 
3585.668944  	0.773931 
3587.597760  	0.784582 
3589.526576  	0.796233 
3591.455392  	0.809570 
3593.384208  	0.824394 
3595.313024  	0.840400 
3597.241840  	0.858168 
3599.170656  	0.878429 
3601.099472  	0.899183 
3603.028288  	0.918281 
3604.957104  	0.937090 
3606.885920  	0.956373 
3608.814736  	0.976630 
3610.743552  	0.997605 
3612.672368  	1.018771 
3614.601184  	1.039882 
3616.530000  	1.061110 
3618.458816  	1.084169 
3620.387632  	1.109910 
3622.316448  	1.137185 
3624.245264  	1.164783 
3626.174080  	1.192294 
3628.102896  	1.219720 
3630.031712  	1.246110 
3631.960528  	1.270931 
3633.889344  	1.294367 
3635.818160  	1.317035 
3637.746976  	1.340050 
3639.675792  	1.364438 
3641.604608  	1.388980 
3643.533424  	1.411558 
3645.462240  	1.432105 
3647.391056  	1.451241 
3649.319872  	1.469551 
3651.248688  	1.487394 
3653.177504  	1.504664 
3655.106320  	1.520869 
3657.035136  	1.535867 
3658.963952  	1.550715 
3660.892768  	1.565661 
3662.821584  	1.580337 
3664.750400  	1.593009 
3666.679216  	1.603443 
3668.608032  	1.612458 
3670.536848  	1.622008 
3672.465664  	1.632692 
3674.394480  	1.642962 
3676.323296  	1.650822 
3678.252112  	1.655803 
3680.180928  	1.659748 
3682.109744  	1.664503 
3684.038560  	1.670720 
3685.967376  	1.677996 
3687.896192  	1.684138 
3689.825008  	1.688269 
3691.753824  	1.691040 
3693.682640  	1.692764 
3695.611456  	1.692461 
3697.540272  	1.690709 
3699.469088  	1.688215 
3701.397904  	1.686977 
3703.326720  	1.685580 
3705.255536  	1.682928 
3707.184352  	1.679825 
3709.113168  	1.676897 
3711.041984  	1.674094 
3712.970800  	1.671403 
3714.899616  	1.668755 
3716.828432  	1.665405 
3718.757248  	1.661665 
3720.686064  	1.657033 
3722.614880  	1.651255 
3724.543696  	1.644635 
3726.472512  	1.637932 
3728.401328  	1.633272 
3730.330144  	1.630946 
3732.258960  	1.629973 
3734.187776  	1.629192 
3736.116592  	1.627967 
3738.045408  	1.625679 
3739.974224  	1.622345 
3741.903040  	1.619857 
3743.831856  	1.618991 
3745.760672  	1.620008 
3747.689488  	1.622813 
3749.618304  	1.627093 
3751.547120  	1.631361 
3753.475936  	1.635206 
3755.404752  	1.638767 
3757.333568  	1.641240 
3759.262384  	1.642454 
3761.191200  	1.642478 
3763.120016  	1.643429 
3765.048832  	1.646227 
3766.977648  	1.650239 
3768.906464  	1.654973 
3770.835280  	1.658954 
3772.764096  	1.661576 
3774.692912  	1.663544 
3776.621728  	1.665616 
3778.550544  	1.667817 
3780.479360  	1.669463 
3782.408176  	1.669137 
3784.336992  	1.667259 
3786.265808  	1.665553 
3788.194624  	1.665380 
3790.123440  	1.666349 
3792.052256  	1.665657 
3793.981072  	1.663022 
3795.909888  	1.657067 
3797.838704  	1.649649 
3799.767520  	1.642292 
3801.696336  	1.636490 
3803.625152  	1.632921 
3805.553968  	1.629820 
3807.482784  	1.624511 
3809.411600  	1.617995 
3811.340416  	1.611893 
3813.269232  	1.606798 
3815.198048  	1.602645 
3817.126864  	1.597553 
3819.055680  	1.592260 
3820.984496  	1.587638 
3822.913312  	1.584433 
3824.842128  	1.581377 
3826.770944  	1.576841 
3828.699760  	1.571448 
3830.628576  	1.566139 
3832.557392  	1.562136 
3834.486208  	1.559060 
3836.415024  	1.555749 
3838.343840  	1.553051 
3840.272656  	1.551464 
3842.201472  	1.550213 
3844.130288  	1.548601 
3846.059104  	1.545474 
3847.987920  	1.541182 
3849.916736  	1.538154 
3851.845552  	1.536784 
3853.774368  	1.535763 
3855.703184  	1.534807 
3857.632000  	1.533094 
3859.560816  	1.531253 
3861.489632  	1.529986 
3863.418448  	1.529094 
3865.347264  	1.528688 
3867.276080  	1.527830 
3869.204896  	1.526850 
3871.133712  	1.526247 
3873.062528  	1.526180 
3874.991344  	1.527450 
3876.920160  	1.529191 
3878.848976  	1.530313 
3880.777792  	1.532268 
3882.706608  	1.534653 
3884.635424  	1.536404 
3886.564240  	1.536391 
3888.493056  	1.534582 
3890.421872  	1.533635 
3892.350688  	1.535064 
3894.279504  	1.538640 
3896.208320  	1.543031 
3898.137136  	1.547225 
3900.065952  	1.550382 
3901.994768  	1.551840 
3903.923584  	1.552174 
3905.852400  	1.554107 
3907.781216  	1.557654 
3909.710032  	1.561683 
3911.638848  	1.565450 
3913.567664  	1.568368 
3915.496480  	1.570932 
3917.425296  	1.573466 
3919.354112  	1.576012 
3921.282928  	1.577492 
3923.211744  	1.578793 
3925.140560  	1.581547 
3927.069376  	1.585420 
3928.998192  	1.589423 
3930.927008  	1.592477 
3932.855824  	1.595157 
3934.784640  	1.598816 
3936.713456  	1.602668 
3938.642272  	1.606115 
3940.571088  	1.609178 
3942.499904  	1.612328 
3944.428720  	1.616401 
3946.357536  	1.620488 
3948.286352  	1.623360 
3950.215168  	1.624822 
3952.143984  	1.625788 
3954.072800  	1.626983 
3956.001616  	1.629402 
3957.930432  	1.633016 
3959.859248  	1.636957 
3961.788064  	1.640640 
3963.716880  	1.644027 
3965.645696  	1.647182 
3967.574512  	1.650169 
3969.503328  	1.653191 
3971.432144  	1.656134 
3973.360960  	1.658129 
3975.289776  	1.659637 
3977.218592  	1.661871 
3979.147408  	1.663727 
3981.076224  	1.664898 
3983.005040  	1.666181 
3984.933856  	1.668111 
3986.862672  	1.670560 
3988.791488  	1.672943 
3990.720304  	1.674768 
3992.649120  	1.676070 
3994.577936  	1.677304 
3996.506752  	1.678610 
3998.435568  	1.679654 
4000.364384  	1.680461 
