Table 1: Rietveld refined structural parameters at different temperature for BZHYN ceramic.

| T (℃) | Lattice Parameters (Å) | Lattice Volume (Å3) | Refined Rietveld Parameters | Bond Length (Å) |  | Crystallite Size (nm) | Density (g/cm3) | Strain (× 103) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [Zr/Ho/Y/NdO6] Zr/Ho/Y/Nd-O | [BaO12] Ba-O |  |  |  |
| 1100 | 4.2101(15) | 74.6252(5) | Rp = 13.4, Rwp = 12.4, Rexp = 9.83, χ2 = 1.59 | 2.1051(15) | 2.9770(15) | 85 | 6.346(5) | 4.82 |
| 1500 | 4.2160(10) | 74.9376(3) | Rp = 15.7, Rwp = 13.5, Rexp = 11.19, χ2 = 1.46 | 2.1080(10) | 2.9811(10) | 221 | 6.320(5) | 2.13 |

Table 2: Atomic and weight percent of elements calculated from the EDX analysis in BZHYN ceramic.

| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Net Int. | Error % | R | A | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y L | 0.2 | 0.64 | 0.3 | 1.8 | 68.6 | 0.7421 | 0.5285 | 1.0044 |
| Zr L | 30.7 | 0.63 | 40.3 | 255.0 | 6.8 | 0.7453 | 0.5702 | 1.0041 |
| Ba L | 60.2 | 1.34 | 52.6 | 248.8 | 5.1 | 0.8052 | 0.8814 | 1.0098 |
| Nd L | 2.8 | 2.31 | 2.3 | 9.0 | 32.5 | 0.8256 | 0.8850 | 1.0091 |
| Ho L | 6.1 | 2.60 | 4.4 | 11.2 | 35.7 | 0.8729 | 0.9088 | 1.0160 |

Table 3: Electrical equivalent circuit fitting parameters at different temperature from the Nyquist plot for BZHYN ceramic.

| T (℃) | Rg (Ω) | Qg (S-Sec.n) | ng | Rgb (Ω) | Qgb (S-Sec.n) | ngb | Re (Ω) | Qe (S-Sec.n) | ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.929E7 | 1 | 1.151E-10 | 2.079E9 | 0.9496 | 3.797E-10 |  |  |  |
| 75 | 6.525E6 | 1 | 1.177E-10 | 5.878E8 | 0.9231 | 5.358E-10 |  |  |  |
| 100 | 2.473E6 | 1 | 1.222E-10 | 4.362E8 | 0.8837 | 8.847E-10 |  |  |  |
| 125 | 1.069E6 | 1 | 1.256E-10 | 4.692E8 | 0.8511 | 1.404E-9 |  |  |  |
| 150 | 5.034E5 | 1 | 1.307E-10 | 1.925E8 | 0.8214 | 2.183E-9 |  |  |  |
| 175 | 2.549E5 | 1 | 1.368E-10 | 1.048E8 | 0.7866 | 3.619E-9 |  |  |  |
| 200 | 1.354E5 | 0.9931 | 1.496E-10 | 4.706E7 | 0.7665 | 5.402E-9 |  |  |  |
| 225 | 8.086E4 | 0.9647 | 2.142E-10 | 1.744E7 | 0.7579 | 7.533E-9 |  |  |  |
| 250 | 4.555E4 | 0.9564 | 2.378E-10 | 7.201E6 | 0.7457 | 7.201E6 |  |  |  |
| 275 | 2.68E4 | 0.9527 | 2.497E-10 | 2.955E6 | 0.7322 | 1.460E-8 |  |  |  |
| 300 | 1.584E4 | 0.9524 | 2.524E-10 | 1.234E6 | 0.7191 | 1.969E-8 |  |  |  |
| 325 | 9777 | 0.9596 | 2.277E-10 | 5.580E5 | 0.7076 | 2.541E-8 |  |  |  |
| 350 | 5784 | 0.9634 | 2.129E-10 | 2.634E5 | 0.6910 | 3.681E-8 |  |  |  |
| 375 | 4482 | 0.9314 | 3.195E-10 | 1.079E5 | 0.7177 | 3.541E-8 | 9078 | 0.6698 | 8.391E-6 |
| 400 | 3355 | 0.9224 | 3.573E-10 | 5.138E4 | 0.7394 | 3.202E-8 | 3142 | 0.8200 | 9.515E-5 |
| 425 | 2580 | 0.9091 | 4.356E-10 | 2.600E4 | 0.7543 | 3.138E-8 | 2585 | 0.8789 | 8.630E-5 |
| 450 | 1924 | 0.9043 | 4.777E-10 | 1.527E4 | 0.7496 | 3.666E-8 | 2067 | 0.7452 | 1.212E-4 |
| 475 | 1454 | 0.9005 | 5.086E-10 | 9201 | 0.7468 | 4.141E-8 | 1419 | 0.7362 | 1.391E-4 |
| 500 | 1103 | 0.8992 | 5.253E-10 | 5712 | 0.7440 | 4.628E-8 | 1274 | 0.6139 | 2.363E-4 |
| 525 | 851 | 0.8800 | 7.373E-10 | 3560 | 0.7479 | 4.811E-8 | 1274 | 0.4974 | 3.719E-4 |
| 550 | 661 | 0.8671 | 9.155E-10 | 2249 | 0.7587 | 4.570E-8 | 1194 | 0.413 | 5.522E-4 |
| 575 | 498.5 | 0.8426 | 1.4010E-9 | 1431 | 0.7649 | 4.558E-8 | 1126 | 0.3457 | 8.524E-4 |
| 600 | 357.1 | 0.8702 | 8.956E-10 | 980.8 | 0.7582 | 4.955E-8 | 585.5 | 0.3808 | 8.506E-4 |
| 625 | 274.8 | 0.7850 | 3.9590E-9 | 672.6 | 0.7729 | 4.328E-8 | 467.9 | 0.3017 | 1.174E-3 |
| 650 | 173.2 | 0.8977 | 5.264E-10 | 533.1 | 0.7433 | 5.797E-8 | 214.1 | 0.3701 | 9.738E-4 |
| 675 | 120.6 | 0.9286 | 2.567E-10 | 378.3 | 0.7445 | 5.881E-8 | 139.9 | 0.3078 | 1.758E-3 |
| 700 | 87.53 | 1 | 4.959E-11 | 255.5 | 0.7648 | 4.774E-8 | 115.6 | 0.2134 | 3.65E-3 |

Table 4: Activation energy at different frequency extracted from the temperature-dependent ac conductivity by Arrhenius equation.

| Frequency (kHz) | Activation energy (eV) above 570 ℃ | Activation energy (eV) below 570 ℃ |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.40 | 0.10 |
| 1 | 0.36 | 0.13 |
| 5 | 0.31 | 0.14 |
| 10 | 0.28 | 0.16 |
| 50 | 0.25 | 0.16 |
| 100 | 0.25 | 0.16 |
| 500 | 0.21 | 0.13 |
| 1000 | 0.21 | 0.13 |
| 5000 | 0.23 | 0.06 |
| 10000 | 0.21 | 0.03 |

Table 5: The fitting parameters of ac conductivity spectra.

| T (℃) | Region-II (Grain boundary) (σII=σdc1+a1ωn1) |  |  | Region-III (Grain) (σIII=σdc2+a2ωn2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σdc1 | a1 | n1 | σdc2 | a2 | n2 |
| 50 |  |  |  | 1.31 × 10-8 | 1.05 × 10-10 | 0.6287 |
| 75 |  |  |  | 3.96 × 10-8 | 8.44 × 10-11 | 0.6389 |
| 100 |  | 7.66 × 10-10 | 0.8592 | 9.25 × 10-8 | 1.42 × 10-10 | 0.6529 |
| 125 | 1.10 × 10-10 | 6.94 × 10-10 | 0.9053 | 2.64 × 10-7 | 2.49 × 10-10 | 0.6256 |
| 150 | 4.45 × 10-10 | 1.30 × 10-9 | 0.8906 | 6.52 × 10-7 | 3.18 × 10-10 | 0.6153 |
| 175 | 1.51 × 10-9 | 3.24 × 10-9 | 0.8357 | 1.33 × 10-6 | 5.88 × 10-10 | 0.5986 |
| 200 | 2.46 × 10-9 | 4.94 × 10-9 | 0.8048 | 2.57 × 10-6 | 9.85 × 10-10 | 0.5807 |
| 225 | 1.49 × 10-8 | 4.57 × 10-9 | 0.7983 | 4.48 × 10-6 | 1.75 × 10-9 | 0.5663 |
| 250 | 4.22 × 10-8 | 4.83 × 10-9 | 0.7911 | 7.67 × 10-6 | 2.95 × 10-9 | 0.5473 |
| 275 | 1.10 × 10-7 | 6.51 × 10-9 | 0.7874 | 1.22 × 10-5 | 4.26 × 10-9 | 0.5398 |
| 300 | 2.37 × 10-7 | 1.26 × 10-8 | 0.7656 | 1.91 × 10-5 | 6.35 × 10-9 | 0.5283 |
| 325 | 5.50 × 10-7 | 1.38 × 10-8 | 0.7540 | 3.25 × 10-5 | 4.86 × 10-9 | 0.5087 |
| 350 | 1.19 × 10-6 | 1.71 × 10-8 | 0.7606 | 4.21 × 10-5 | 1.44 × 10-8 | 0.5071 |
| 375 | 2.75 × 10-6 | 1.54 × 10-8 | 0.7567 |  |  |  |
| 400 | 5.77 × 10-6 | 1.65 × 10-8 | 0.7549 |  |  |  |
| 425 | 1.12 × 10-5 | 8.83 × 10-9 | 0.7445 |  |  |  |
| 450 | 1.87 × 10-5 | 1.49 × 10-8 | 0.7330 |  |  |  |
| 475 | 3.03 × 10-5 | 2.41 × 10-8 | 0.7220 |  |  |  |
| 500 | 4.66 × 10-5 | 3.17 × 10-8 | 0.7057 |  |  |  |
| 525 | 7.19 × 10-5 | 3.97 × 10-8 | 0.6850 |  |  |  |
| 550 | 1.07 × 10-4 | 4.63 × 10-8 | 0.6748 |  |  |  |
| 575 | 1.59 × 10-4 | 5.98 × 10-8 | 0.6576 |  |  |  |
| 600 | 2.31 × 10-4 | 6.75 × 10-8 | 0.6480 |  |  |  |
| 625 | 3.14 × 10-4 | 1.23 × 10-7 | 0.6385 |  |  |  |
| 650 | 4.36 × 10-4 | 8.07 × 10-8 | 0.6405 |  |  |  |
| 675 | 6.10 × 10-4 | 9.40 × 10-8 | 0.6372 |  |  |  |
| 700 | 8.59 × 10-4 | 9.69 × 10-8 | 0.6424 |  |  |  |