Table 1 shows the size of the crystallite (d), lattice constant (a), cell volume (V), and An X-ray density of the Ni0.25Mg0.25Cu0.5NdxFe2-xO4 samples (x = 0.00, 0.03, 0.06, and 0.1)

| Sample | d (nm) | a (Å) | V = a3 (Å3) | dx (g/cm3) | Lattice strain (10-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni0.25Mg0.25Cu0.5Fe2O4 | 37 | 8.3599 | 584.27 | 4.92 | 7.74 |
| Ni0.25Mg0.25Cu0.5Nd0.03Fe1.97O4 | 32 | 8.3562 | 583.48 | 5.00 | 9.10 |
| Ni0.25Mg0.25Cu0.5Nd0.06Fe1.94O4 | 28 | 8.3524 | 582.68 | 5.03 | 10.20 |
| Ni0.25Mg0.25Cu0.5Nd0.10Fe21.90O4 | 25 | 8.3599 | 584.27 | 5.10 | 11.35 |

Table.2. Magnetic parameters of prepared Ni0.25Mg0.25Cu0.5NdxFe2-xO4 ferrites.

| Sample | HC (emu/g) | MS (emu/g) | Mr (emu/g) | K (Erg/g) | ηB (μB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x=0.00 | 117.56 | 20.38 | 5.05 | 2508.80 | 0.91 |
| x=0.03 | 178.48 | 19.90 | 5.47 | 3545.82 | 0.83 |
| x=0.06 | 134.44 | 18.29 | 5.33 | 2632.10 | 0.78 |
| x=0.10 | 132.24 | 16.79 | 4.05 | 2200.29 | 0.71 |