	CG-1
	CC-1
	51.04
	41.12
	0.79
	0.46
	0.32
	1.83
	2.28
	1.9

	CG-2
	CC-2
	65.18
	34.63
	0.54
	0.31
	0.53
	1.63
	2.12
	3.35

	CG-3
	CC-3
	61.71
	29.78
	1.01
	0.28
	0.66
	2.13
	1.45
	2.97

	CG-4
	CC-4
	56.61
	34.63
	0.68
	0.34
	0.6
	1.96
	1.85
	3.33

	CG-5
	CC-9
	53.27 
	35.72 
	1.25 
	0.55 
	0.77 
	2.00 
	1.90 
	4.50 

	CG-6
	CC-10
	58.76 
	31.05 
	1.59 
	0.52 
	0.82 
	2.09 
	1.46 
	3.65 

	CG-7
	CC-12
	53.39
	37.28
	0.87
	0.51
	0.69
	1.85
	2.35
	2.99

	CG-8
	CC-13
	54.54
	36.74
	0.44
	0.62
	0.52
	1.75
	1.75
	3.38

	CG-9
	CC-14
	54.50 
	38.42 
	0.43 
	0.84 
	0.37 
	1.15 
	2.62 
	1.67 

	CG-10
	CC-15
	61.63
	29.08
	0.6
	0.54
	0.31
	1.17
	4.86
	1.82

	CG-11
	CC-16
	53.77
	37.3
	0.97
	1.02
	0.48
	1.63
	1.89
	2.95

	CG-12
	CC-19
	57.96
	35.01
	0.93
	0.9
	0.39
	1.33
	1.63
	1.83

	CG-13
	CC-20
	65.72
	26.14
	2.45
	0.71
	0.33
	0.95
	1.44
	2.27

	CG-14
	CC-21
	54.58
	36.79
	0.79
	0.7
	0.47
	2.05
	1.86
	2.7

	CG-15
	CC-22
	58.96 
	34.07 
	0.76 
	0.59 
	0.45 
	1.63 
	1.54 
	1.99 

	CG-16
	CC-23
	62.47
	30.47
	0.82
	0.77
	0.52
	1.16
	1.43
	2.35 

	CG-17
	CC-25
	58.31 
	33.24 
	1.46 
	0.88 
	0.56 
	1.72 
	1.57 
	2.21 

	CG-18
	CC-26
	54.64
	31.82
	6.6
	1.28
	0.63
	1.13
	1.8
	2.05

	CG-19
	DJ-2
	64.77
	28.77
	0.51
	0.74
	0.46
	1.99
	1.91
	1.36

	CG-20
	DJ-3
	60.91
	31.28
	0.38
	0.64
	0.49
	2.52
	1.84
	1.92

	CG-21
	DJ-4
	59.17
	33.15
	0.55
	0.76
	0.46
	2.24
	1.77
	1.90 

	CG-22
	PD-2
	64.43 
	28.71 
	0.58 
	0.55 
	0.70 
	1.97 
	1.23 
	1.83 

	CG-23
	PD-4
	63.26
	28.79
	0.65
	0.31
	0.45
	1.42
	1.62
	3.49


Supplementary Table 1 The chemical composition of Glazes from Cicun kiln, Boshandajie kiln and Podi kiln in Zibo city. They were produced during the Tang and Jin dynasty.
