Tables

Table 1: Surface properties of CS-PVA/FGA/MMT

| Parameter(s) | Value |
| --- | --- |
| C (wt. %)) | 36.2 |
| H (wt. %) | 5.8 |
| N (wt. %)) | 5.8 |
| O (wt. %)) | 52.2 |
| BET surface area (m²/g) | 3.07 |
| Langmuir surface area (m2/g) | 4.62 |
| Total volume in pores (cm3/g) | 0.012 |
| Mean pore diameter (nm) | 7.47 |

| Table 2: Codes and actual variables and their levels in BBD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codes | Variables | Level 1 (-1) | Level 2 (0) | Level 3 (+1) |
| A | CS-PVA/FGA/MMT Dose (g/100 mL) | 0.02 | 0.06 | 0.1 |
| B | Solution pH | 4 | 7 | 10 |
| C | Contact time (min) | 20 | 250 | 480 |

Table 3: Experimental matrix based on BBD approach for designing experiments and the corresponding response (MV 2B removal (%).

| Run | A: Dose (g) | B: pH | C: Time (min) | MV 2B removal (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.02 | 4 | 250 | 13.8 |
| 2 | 0.1 | 4 | 250 | 30.1 |
| 3 | 0.02 | 10 | 250 | 18.4 |
| 4 | 0.1 | 10 | 250 | 77.5 |
| 5 | 0.02 | 7 | 20 | 11.4 |
| 6 | 0.1 | 7 | 20 | 29.9 |
| 7 | 0.02 | 7 | 480 | 13.9 |
| 8 | 0.1 | 7 | 480 | 66.8 |
| 9 | 0.06 | 4 | 20 | 15.2 |
| 10 | 0.06 | 10 | 20 | 36.4 |
| 11 | 0.06 | 4 | 480 | 30.2 |
| 12 | 0.06 | 10 | 480 | 66.1 |
| 13 | 0.06 | 7 | 250 | 32.9 |
| 14 | 0.06 | 7 | 250 | 33.2 |
| 15 | 0.06 | 7 | 250 | 30.7 |
| 16 | 0.06 | 7 | 250 | 33.2 |
| 17 | 0.06 | 7 | 250 | 35.5 |

Table 4: Analysis of variance (ANOVA) for MV 2B dye removal onto CS-PVA/FGA/MMT

| Source | Sum of Squares | df | Mean Square | F-value | p-value | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 5965.16 | 9 | 662.80 | 228.07 | < 0.0001 | significant |
| A-Dose | 2693.78 | 1 | 2693.78 | 926.95 | < 0.0001 | significant |
| B-pH | 1487.85 | 1 | 1487.85 | 511.98 | < 0.0001 | significant |
| C-Time | 884.10 | 1 | 884.10 | 304.23 | < 0.0001 | significant |
| AB | 457.96 | 1 | 457.96 | 157.59 | < 0.0001 | significant |
| AC | 295.84 | 1 | 295.84 | 101.80 | < 0.0001 | significant |
| BC | 54.02 | 1 | 54.02 | 18.59 | 0.0035 | significant |
| A² | 22.52 | 1 | 22.52 | 7.75 | 0.0272 | significant |
| B² | 72.95 | 1 | 72.95 | 25.10 | 0.0015 | significant |
| C² | 0.3480 | 1 | 0.3480 | 0.1198 | 0.7395 | not significant |
| Residual | 20.34 | 7 | 2.91 |  |  |  |
| Lack of Fit | 8.76 | 3 | 2.92 | 1.01 | 0.4759 | not significant |
| Pure Error | 11.58 | 4 | 2.90 |  |  |  |
| Cor Total | 5985.50 | 16 |  |  |  |  |

| Table 5: PFO and PSO kinetic parameters for CS-PVA/FGA/MMT adsorption on MV 2B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO |  |  |  |  | PFO |  |  |  | qe exp. (mg/g) | Concentration (mg/L) |
| R2 | k2 × 10-2 (g/mg min) |  |  | qe cal (mg/g) | R2 | k1 (1/min) | qe cal (mg/g) |  |  |  |
| 0.99 |  |  | 1.32 | 12.4 |  | 0.98 | 0.12 |  | 11.7 | 11.9 | 20 |
| 0.95 |  |  | 1.73 | 26.4 |  | 0.96 | 0.26 |  | 25.5 | 25.8 | 40 |
| 0.96 |  |  | 2.37 | 34.7 |  | 0.90 | 0.47 |  | 33.1 | 36.2 | 60 |
| 0.96 |  |  | 2.58 | 46.1 |  | 0.90 | 0.72 |  | 43.9 | 49.9 | 80 |
| 0.92 |  |  | 0.07 | 70.6 |  | 0.85 | 0.04 |  | 62.1 | 63.2 | 100 |
| 0.90 |  |  | 0.07 | 74.0 |  | 0.85 | 0.05 |  | 65.5 | 65.1 | 150 |
| 0.89 |  |  | 0.05 | 86.9 |  | 0.87 | 0.04 |  | 75.8 | 78.7 | 200 |

Table 6: The parameters of isotherm models for CS-PVA/FGA/MMT dye adsorption on MV 2B

| Adsorption isotherm | Parameter | Value |
| --- | --- | --- |
| Langmuir | qmax (mg/g) | 105.7 |
|  | Ka (L/mg) | 0.02 |
|  | R2 | 0.96 |
| Freundlich | Kf (mg/g) (L/mg)1/n | 6.95 |
|  | n | 1.99 |
|  | R2 | 0.94 |
| Temkin | KT (L/mg) | 2.72 |
|  | bT (J/mol) | 114.6 |
|  | R2 | 0.92 |

Table 7: Comparison of The Adsorption Capacity of MV 2B on CS-PVA/FGA/MMT with Different Adsorbents.

| Adsorbents | pH | Temp. (°C) | qmax (mg/g) | References |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-PVA/FGA/MMT | 8.1 | 25 | 105.7 | This study |
| Artocarpus heterophyllus (Jackfruit) Seed | 6.63 | 25 | 126.7 | [75] |
| Porous poly-melamine-formaldehyde polymer | UA* | 25 | 113.9 | [76] |
| Coal-Based Activated Carbon | 9.12 | 25 | 134.1 | [77] |
| carboxymethyl cellulose; carboxymethyl cellulos graphitic‑carbon nitride/zinc oxide (CMC/g-C3N4/ZnO) | 8 | 25 | 96.43 | [78] |
| Lemna minor (Duckweed) | 6.5 | 25 | 332.5 | [79] |

*Unadjusted

Table 8: Thermodynamic parameters for the adsorption of MV 2B on CS-PVA/FGA/MMT.

| T (K) | kd | ∆Go (kJ/mol) | ∆Ho (kJ/mol) | ∆So (kJ/molK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 298.15 | 1.88 | -35.8 | 17.1 | 0.063 |
| 308.15 | 2.44 | -36.4 |  |  |
| 318.15 | 3.22 | -37.1 |  |  |
| 328.15 | 3.45 | -37.7 |  |  |