Table  Obtained values of thermal parameters of reference samples.

| Statistical parameters | Thermal properties of sample 1.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0744 | 0.4787 | 1001.5 |  | 0.1546 |
| Median, M | 0.0744 | 0.4810 | 1006.2 |  | 0.1548 |
| Quartile, Q3 | 0.0744 | 0.4812 | 1006.7 |  | 0.1550 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0 | 0.0025 | 5.2 |  | 0.0004 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0744 | 0.4850 | 1014.6 |  | 0.1556 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0744 | 0.4750 | 993.6 |  | 0.1540 |
| Average value, X | 0.0743 | 0.4806 | 1005.4 |  | 0.1547 |
| Standard deviation, s | 0.0002 | 0.0024 | 5.0 |  | 0.0006 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.22 | 0.50 | 0.50 |  | 0.41 |
| Upper critical value, UCV | 0.0745 | 0.4831 | 1010.6 |  | 0.1554 |
| Lower critical value, LCV | 0.0741 | 0.4780 | 1000.1 |  | 0.1540 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 1.1 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.1140 | 0.6191 | 1691.5 |  | 0.1835 |
| Median, M | 0.1140 | 0.6205 | 1695.2 |  | 0.1840 |
| Quartile, Q3 | 0.1142 | 0.6214 | 1697.8 |  | 0.1846 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0002 | 0.0023 | 6.3 |  | 0.0011 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.1145 | 0.6249 | 1707.2 |  | 0.1863 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.1137 | 0.6157 | 1682.1 |  | 0.1819 |
| Average value, X | 0.1141 | 0.6199 | 1693.8 |  | 0.1840 |
| Standard deviation, s | 0.0001 | 0.0019 | 5.3 |  | 0.0006 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.12 | 0.31 | 0.31 |  | 0.32 |
| Upper critical value, UCV | 0.1142 | 0.6220 | 1699.4 |  | 0.1847 |
| Lower critical value, LCV | 0.1139 | 0.6179 | 1688.3 |  | 0.1834 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 1.2 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] |  | Cp [J/(kg·K)] | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0738 | 0.4265 |  | 1010.7 | 0.1725 |
| Median, M | 0.0738 | 0.4277 |  | 1013.4 | 0.1726 |
| Quartile, Q3 | 0.0738 | 0.4279 |  | 1014.0 | 0.1732 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0 | 0.0014 |  | 3.3 | 0.0007 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0738 | 0.4300 |  | 1019.0 | 0.1743 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0738 | 0.4244 |  | 1005.7 | 0.1715 |
| Average value, X | 0.0738 | 0.4270 |  | 1011.9 | 0.1728 |
| Standard deviation, s | 0.0001 | 0.0017 |  | 4.1 | 0.0005 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.19 | 0.41 |  | 0.41 | 0.27 |
| Upper critical value, UCV | 0.0739 | 0.4289 |  | 1016.2 | 0.1733 |
| Lower critical value, LCV | 0.0736 | 0.4252 |  | 1007.6 | 0.1723 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 1.3 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0732 | 0.4321 | 1019.1 |  | 0.1693 |
| Median, M | 0.0734 | 0.4325 | 1019.9 |  | 0.1696 |
| Quartile, Q3 | 0.0734 | 0.4328 | 1020.8 |  | 0.1698 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0002 | 0.0007 | 1.7 |  | 0.0005 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0737 | 0.4339 | 1023.2 |  | 0.1706 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0729 | 0.4311 | 1016.6 |  | 0.1686 |
| Average value, X | 0.0734 | 0.4324 | 1019.7 |  | 0.1696 |
| Standard deviation, s | 0.0002 | 0.0005 | 1.2 |  | 0.0004 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.28 | 0.12 | 0.12 |  | 0.22 |
| Upper critical value, UCV | 0.0736 | 0.4329 | 1021.0 |  | 0.1700 |
| Lower critical value, LCV | 0.0731 | 0.4318 | 1018.5 |  | 0.1692 |

Table  Obtained values of thermal parameters of samples with 15 wt.% MikroCaps.

| Statistical parameters | Thermal properties of sample 2.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0591 | 0.3502 | 1000.6 |  | 0.1682 |
| Median, M | 0.0593 | 0.3515 | 1004.3 |  | 0.1684 |
| Quartile, Q3 | 0.0601 | 0.3564 | 1018.3 |  | 0.1694 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0010 | 0.0062 | 17.7 |  | 0.0012 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0616 | 0.3657 | 1044.9 |  | 0.1712 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0576 | 0.3409 | 974.0 |  | 0.1664 |
| Average value, X | 0.0608 | 0.3625 | 1035.7 |  | 0.1679 |
| Standard deviation, s | 0.0035 | 0.0262 | 74.8 |  | 0.0021 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 5.83 | 7.22 | 7.22 |  | 1.27 |
| Upper critical value, UCV | 0.0648 | 0.3900 | 1114.2 |  | 0.1701 |
| Lower critical value, LCV | 0.0568 | 0.3350 | 957.2 |  | 0.1657 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 2.1 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.1131 | 0.9715 | 2404.7 |  | 0.1081 |
| Median, M | 0.1168 | 1.0156 | 2513.7 |  | 0.1151 |
| Quartile, Q3 | 0.1260 | 1.0464 | 2590.1 |  | 0.1297 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0129 | 0.0749 | 185.4 |  | 0.0216 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.1454 | 1.1588 | 2868.2 |  | 0.1621 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0938 | 0.8592 | 2126.6 |  | 0.0757 |
| Average value, X | 0.1120 | 1.0124 | 2506.0 |  | 0.1117 |
| Standard deviation, s | 0.0263 | 0.0466 | 115.4 |  | 0.0298 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 23.52 | 4.60 | 4.60 |  | 26.69 |
| Upper critical value, UCV | 0.1419 | 1.0614 | 2627.1 |  | 0.1430 |
| Lower critical value, LCV | 0.0822 | 0.9635 | 2384.9 |  | 0.0804 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 2.2 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] |  | Cp [J/(kg·K)] | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0940 | 0.9328 |  | 2264.1 | 0.1003 |
| Median, M | 0.0948 | 0.9359 |  | 2271.6 | 0.1010 |
| Quartile, Q3 | 0.0982 | 0.9395 |  | 2280.3 | 0.1053 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0042 | 0.0067 |  | 16.2 | 0.0050 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.1045 | 0.9496 |  | 2304.7 | 0.1128 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0877 | 0.9228 |  | 2239.7 | 0.0928 |
| Average value, X | 0.0959 | 0.9311 |  | 2260.0 | 0.1031 |
| Standard deviation, s | 0.0025 | 0.0149 |  | 36.1 | 0.0042 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 2.60 | 1.60 |  | 1.60 | 4.08 |
| Upper critical value, UCV | 0.0987 | 0.9467 |  | 2297.9 | 0.1075 |
| Lower critical value, LCV | 0.0931 | 0.9155 |  | 2222.1 | 0.0987 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 2.3 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0651 | 0.4488 | 1043.7 |  | 0.1420 |
| Median, M | 0.0655 | 0.4593 | 1068.0 |  | 0.1425 |
| Quartile, Q3 | 0.0680 | 0.4778 | 1111.2 |  | 0.1448 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0029 | 0.0290 | 67.5 |  | 0.0028 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0724 | 0.5213 | 1212.3 |  | 0.1490 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0608 | 0.4053 | 942.6 |  | 0.1378 |
| Average value, X | 0.0663 | 0.4595 | 1068.6 |  | 0.1443 |
| Standard deviation, s | 0.0016 | 0.0176 | 40.9 |  | 0.0032 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 2.38 | 3.83 | 3.83 |  | 2.21 |
| Upper critical value, UCV | 0.0680 | 0.4779 | 1111.5 |  | 0.1476 |
| Lower critical value, LCV | 0.0645 | 0.4410 | 1025.7 |  | 0.1409 |

Table  The obtained values of thermal parameters of samples with 15 wt.% GR42.

| Statistical parameters | Thermal properties of sample 3.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0860 | 0.5887 | 1106.6 |  | 0.1458 |
| Median, M | 0.0862 | 0.5889 | 1106.9 |  | 0.1463 |
| Quartile, Q3 | 0.0862 | 0.5890 | 1107.1 |  | 0.1464 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0002 | 0.0003 | 0.5 |  | 0.0006 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0865 | 0.5895 | 1108.0 |  | 0.1473 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0857 | 0.5883 | 1105.7 |  | 0.1449 |
| Average value, X | 0.0861 | 0.5888 | 1106.7 |  | 0.1462 |
| Standard deviation, s | 0.0003 | 0.0011 | 2.0 |  | 0.0004 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.32 | 0.18 | 0.18 |  | 0.26 |
| Upper critical value, UCV | 0.0864 | 0.5899 | 1108.8 |  | 0.1466 |
| Lower critical value, LCV | 0.0858 | 0.5876 | 1104.6 |  | 0.1458 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 3.1 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0696 | 0.4570 | 1159.9 |  | 0.1520 |
| Median, M | 0.0698 | 0.4579 | 1162.2 |  | 0.1522 |
| Quartile, Q3 | 0.0698 | 0.4592 | 1165.5 |  | 0.1523 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0002 | 0.0022 | 5.6 |  | 0.0003 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0701 | 0.4625 | 1173.9 |  | 0.1528 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0693 | 0.4537 | 1151.5 |  | 0.1516 |
| Average value, X | 0.0697 | 0.4582 | 1162.8 |  | 0.1521 |
| Standard deviation, s | 0.0002 | 0.0022 | 5.7 |  | 0.0005 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.29 | 0.49 | 0.49 |  | 0.33 |
| Upper critical value, UCV | 0.0699 | 0.4605 | 1168.8 |  | 0.1526 |
| Lower critical value, LCV | 0.0695 | 0.4558 | 1156.9 |  | 0.1516 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 3.2 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] |  | Cp [J/(kg·K)] | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0750 | 0.4721 |  | 1388.5 | 0.1578 |
| Median, M | 0.0751 | 0.4748 |  | 1396.5 | 0.1581 |
| Quartile, Q3 | 0.0755 | 0.4765 |  | 1401.5 | 0.1594 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0005 | 0.0044 |  | 13.0 | 0.0016 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0763 | 0.4831 |  | 1420.9 | 0.1618 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0743 | 0.4655 |  | 1369.1 | 0.1554 |
| Average value, X | 0.0752 | 0.4744 |  | 1395.1 | 0.1584 |
| Standard deviation, s | 0.0003 | 0.0024 |  | 7.0 | 0.0010 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.45 | 0.50 |  | 0.50 | 0.61 |
| Upper critical value, UCV | 0.0756 | 0.4768 |  | 1402.5 | 0.1594 |
| Lower critical value, LCV | 0.0748 | 0.4719 |  | 1387.8 | 0.1573 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 3.3 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0889 | 0.6946 | 1940.2 |  | 0.1276 |
| Median, M | 0.0890 | 0.6963 | 1944.8 |  | 0.1280 |
| Quartile, Q3 | 0.0892 | 0.6967 | 1946.1 |  | 0.1284 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0003 | 0.0021 | 5.9 |  | 0.0008 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0897 | 0.6999 | 1954.9 |  | 0.1296 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0885 | 0.6915 | 1931.4 |  | 0.1264 |
| Average value, X | 0.0897 | 0.6961 | 1944.4 |  | 0.1279 |
| Standard deviation, s | 0.0016 | 0.0029 | 8.2 |  | 0.0006 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 1.84 | 0.42 | 0.42 |  | 0.50 |
| Upper critical value, UCV | 0.0915 | 0.6992 | 1953.0 |  | 0.1285 |
| Lower critical value, LCV | 0.0878 | 0.6930 | 1935.8 |  | 0.1272 |

Table 13 Obtained values of thermal parameters of samples with 15 wt.% PX25.

| Statistical parameters | Thermal properties of sample 4.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0852 | 0.6957 | 1987.7 |  | 0.1218 |
| Median, M | 0.0852 | 0.6970 | 1991.3 |  | 0.1222 |
| Quartile, Q3 | 0.0852 | 0.6979 | 1994.0 |  | 0.1224 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0 | 0.0022 | 6.3 |  | 0.0006 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0852 | 0.7012 | 2003.4 |  | 0.1233 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0852 | 0.6924 | 1978.3 |  | 0.1209 |
| Average value, X | 0.0851 | 0.6972 | 1991.9 |  | 0.1221 |
| Standard deviation, s | 0.0003 | 0.0020 | 5.8 |  | 0.0003 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.30 | 0.29 | 0.29 |  | 0.24 |
| Upper critical value, UCV | 0.0854 | 0.6993 | 1997.9 |  | 0.1224 |
| Lower critical value, LCV | 0.0848 | 0.6950 | 1985.8 |  | 0.1218 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 4.1 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0910 | 0.7685 | 2033.1 |  | 0.1184 |
| Median, M | 0.0912 | 0.7690 | 2034.3 |  | 0.1187 |
| Quartile, Q3 | 0.0913 | 0.7691 | 2034.7 |  | 0.1187 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0003 | 0.0006 | 1.6 |  | 0.0003 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0918 | 0.7700 | 2037.0 |  | 0.1192 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0906 | 0.7676 | 2030.7 |  | 0.1180 |
| Average value, X | 0.0912 | 0.7691 | 2034.7 |  | 0.1185 |
| Standard deviation, s | 0.0001 | 0.0024 | 6.2 |  | 0.0003 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.15 | 0.31 | 0.31 |  | 0.25 |
| Upper critical value, UCV | 0.0913 | 0.7716 | 2041.3 |  | 0.1188 |
| Lower critical value, LCV | 0.0910 | 0.7667 | 2028.2 |  | 0.1182 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 4.2 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] |  | Cp [J/(kg·K)] | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.1099 | 0.8207 |  | 1882.3 | 0.1328 |
| Median, M | 0.1101 | 0.8285 |  | 1900.2 | 0.1333 |
| Quartile, Q3 | 0.1108 | 0.8399 |  | 1926.4 | 0.1345 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0009 | 0.0192 |  | 44.1 | 0.0017 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.1122 | 0.8687 |  | 1992.4 | 0.1371 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.1086 | 0.7919 |  | 1816.3 | 0.1303 |
| Average value, X | 0.1112 | 0.8318 |  | 1907.7 | 0.1337 |
| Standard deviation, s | 0.0031 | 0.0144 |  | 33.1 | 0.0021 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 2.81 | 1.73 |  | 1.73 | 1.53 |
| Upper critical value, UCV | 0.1148 | 0.8469 |  | 1942.5 | 0.1359 |
| Lower critical value, LCV | 0.1077 | 0.8166 |  | 1873.0 | 0.1316 |
| Statistical parameters | Thermal properties of sample 4.3 |  |  |  |  |
|  | λ [W/(m·K)] | Cv [MJ/(m3·K)] | Cp [J/(kg·K)] |  | a [mm2/s] |
| Quartile, Q1 | 0.0767 | 0.4370 | 850.2 |  | 0.1616 |
| Median, M | 0.0770 | 0.4594 | 893.7 |  | 0.1678 |
| Quartile, Q3 | 0.0772 | 0.4741 | 922.4 |  | 0.1765 |
| Interquartile range, IQR = (Q3 - Q1) | 0.0005 | 0.0371 | 72.2 |  | 0.0149 |
| Higher outlier, HO = Q3 + 1.5·IQR | 0.0780 | 0.5298 | 1030.6 |  | 0.1989 |
| Lower outlier, LO = Q1 - 1.5·IQR | 0.0760 | 0.3814 | 741.9 |  | 0.1393 |
| Average value, X | 0.0770 | 0.4569 | 888.8 |  | 0.1688 |
| Standard deviation, s | 0.0003 | 0.0224 | 43.5 |  | 0.0088 |
| Coefficient of variation, CV [%] | 0.37 | 4.89 | 4.89 |  | 5.22 |
| Upper critical value, UCV | 0.0773 | 0.4803 | 934.5 |  | 0.1781 |
| Lower critical value, LCV | 0.0766 | 0.4334 | 843.2 |  | 0.1596 |