Electronic Supplementary Material

Effect of Bi2O3-B2O3 as sintering aid in microstructure and dielectric properties of Fe2Mo3O12 electroceramic.

E. V. Araújoa, M. A. S. Silvab, A. S. B. Sombrab, I. F. Vasconcelosc, M. S. Pereirac, P. B. A. Fechinea,*.

a: Grupo de Química de Materiais Avançados (GQMat), Departamento de Química Analítica e Físico-Química, Universidade Federal do Ceará – UFC, Campus do Pici, CP 12100, CEP 60451-970, Fortaleza, CE, Brasil.

b: Laboratório de Telecomunicações e Ciência e Engenharia de Materiais (LOCEM), Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, Brasil.

c: Laboratório de Materiais Avançados, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Universidade Federal do Ceará, Brasil.

Figure S1: EDS surface mapping of (a) FMO, (b) FMO-2.5, (c) FMO-5.0 and (d) FMO-7.5.

Figure S2: Micrographs of inside the pellet of (a) FMO, (b) FMO-2.5, (c) FMO-5.0 and (d) FMO-7.5.

Figure S3: EDS mapping of inside the pellet of (a) FMO, (b) FMO-2.5, (c) FMO-5.0 and (d) FMO-7.5.

Table S1: Raman modes of Fe2Mo3O12 based ceramics.

| Raman shift (cm-1) | Raman mode |
| --- | --- |
| 200-300 | T |
| 300-500 | δ |
| 783 | υ3 |
| 803 | υ3 |
| 822 | υ3 |
| 936 | υ3 |
| 950 | υ1 |
| 968 | υ1 |
| 990 | υ1 |

Table S2: Elements concentration in Fe2Mo3O12 based ceramics.

| Sample |  | Concentration of elements (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mo | O | Bi |
| FMO | Surface | 61.1 | 7.2 | 31.7 | - |
|  | Inside | 16.6 | 43.2 | 40.1 | - |
| FMO-2.5 | Surface | 37.8 | 13.5 | 35.3 | 13.4 |
|  | Inside | 18.3 | 44.5 | 37.2 | - |
| FMO-5.0 | Surface | 40.5 | 11.6 | 35.0 | 12.9 |
|  | Inside | 16.4 | 41.9 | 38.6 | 3.2 |
| FMO-7.5 | Surface | 45.1 | 9.0 | 34.7 | 11.2 |
|  | Inside | 21.8 | 38.1 | 40.1 | - |

Table S3: Electrical parameters of FMO.

| T (°C) | Grain |  |  | Grain boundary |  |  | Electrode effect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rg (Ω) | Cg (F) | ng | Rgb (Ω) | Cgb (F) | ngb | Re (Ω) | Ce (F) | ne |
| 224 | 971.24 | 7.83x10-10 | 0.90 | 1,168.10 | 7.23x10-8 | 0.48 | 220.71 | 2.68x10-4 | 0.43 |
| 228 | 844.17 | 9.13x10-10 | 0.88 | 887.10 | 6.53x10-7 | 0.35 | 158.79 | 3.47x10-4 | 0.44 |
| 232 | 759.56 | 1.01x10-9 | 0.88 | 754.87 | 6.92x10-6 | 0.21 | 113.49 | 4.07x10-4 | 0.47 |
| 236 | 593.10 | 8.94x10-10 | 0.90 | 716.96 | 1.23x10-5 | 0.18 | 80.89 | 4.76x10-4 | 0.50 |
| 240 | 486.65 | 9.19x10-10 | 0.91 | 660.80 | 1.42x10-5 | 0.18 | 66.25 | 6.13x10-4 | 0.49 |
| 244 | 377.49 | 8.55x10-10 | 0.95 | 621.55 | 1.31x10-5 | 0.19 | 54.20 | 6.14x10-4 | 0.52 |
| 248 | 293.47 | 8.37x10-10 | 0.94 | 571.64 | 1.37x10-5 | 0.19 | 45.75 | 6.96x10-4 | 0.52 |
| 252 | 224.42 | 8.96x10-10 | 0.96 | 520.43 | 1.40x10-5 | 0.20 | 39.36 | 7.59x10-4 | 0.52 |
| 256 | 169.70 | 7.54x10-10 | 0.98 | 448.48 | 1.42x10-5 | 0.20 | 32.83 | 8.55x10-4 | 0.53 |

Table S4: Electrical parameters of FMO-2.5.

| T (°C) | Grain |  |  | Grain boundary |  |  | Electrode effect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rg (Ω) | Cg (F) | ng | Rgb (Ω) | Cgb (F) | ngb |  | Re (Ω) |  |
| 220 | 3,754.90 | 3.90x10-9 | 0.74 | 140.88 | 8.03x10-8 | 0.82 |  | 851.20 |  |
| 228 | 2,026.80 | 3.58x10-9 | 0.77 | 133.18 | 6.08x10-5 | 0.58 |  | 638.97 |  |
| 232 | 1,642.00 | 3.28x10-9 | 0.78 | 154.95 | 1.41x10-4 | 0.46 |  | 597.37 |  |
| 236 | 1,361.30 | 3.16x10-9 | 0.79 | 148.78 | 1.88x10-4 | 0.42 |  | 549.88 |  |
| 240 | 1,113.70 | 3.01x10-9 | 0.80 | 141.44 | 2.53x10-4 | 0.38 |  | 504.54 |  |
| 244 | 910.36 | 2.78x10-9 | 0.82 | 152.02 | 3.45x10-4 | 0.33 |  | 474.70 |  |
| 248 | 746.95 | 2.78x10-9 | 0.82 | 131.22 | 3.66x10-4 | 0.33 |  | 439.33 |  |
| 252 | 605.51 | 2.79x10-9 | 0.83 | 125.38 | 4.72x10-4 | 0.30 |  | 402.81 |  |
| 256 | 474.26 | 2.53x10-9 | 0.85 | 127.42 | 5.54x10-4 | 0.27 |  | 377.29 |  |
| 260 | 361.78 | 2.39x10-9 | 0.87 | 137.10 | 7.02x10-6 | 0.23 |  | 355.69 |  |

Table S5: Electrical parameters of FMO-5.0.

| T (°C) | Grain |  |  | Grain boundary |  |  | Electrode effect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rg (Ω) | Cg (F) | ng | Rgb (Ω) | Cgb (F) | ngb |  | Re (Ω) |  |
| 220 | 2,227.40 | 1.09x10-9 | 0.90 | 1,305.60 | 9.26x10-9 | 0.69 |  | 531.54 |  |
| 224 | 1,173.40 | 9.85x10-10 | 0.94 | 987.44 | 3.16x10-9 | 0.79 |  | 522.98 |  |
| 228 | 487.54 | 6.87x10-10 | 0.92 | 1,123.60 | 1.37x10-9 | 0.91 |  | 488.52 |  |
| 232 | 283.44 | 2.81x10-10 | 0.99 | 1,014.60 | 1.53x10-9 | 0.89 |  | 447.56 |  |
| 236 | 274.60 | 3.29x10-10 | 0.99 | 802.00 | 1.94x10-9 | 0.89 |  | 406.80 |  |
| 240 | 262.43 | 3.82x10-10 | 1.00 | 651.75 | 3.42x10-9 | 0.86 |  | 370.58 |  |
| 244 | 331.16 | 3.78x10-10 | 0.99 | 421.93 | 4.49x10-9 | 0.87 |  | 347.11 |  |
| 248 | 339.89 | 3.26x10-10 | 1.00 | 280.09 | 1.26x10-8 | 0.84 |  | 316.31 |  |
| 252 | 359.60 | 3.83x10-10 | 0.99 | 144.30 | 8.69x10-8 | 0.76 |  | 297.07 |  |
| 256 | 353.59 | 5.17x10-10 | 0.97 | 72.24 | 3.36x10-6 | 0.59 |  | 267.76 |  |
| 260 | 306.09 | 4.19x10-10 | 0.93 | 65.13 | 5.74x10-6 | 0.56 |  | 250.05 |  |

Table S6: Electrical parameters of FMO-7.5.

| T (°C) | Grain |  |  | Grain boundary |  |  | Electrode effect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rg (Ω) | Cg (F) | ng | Rgb (Ω) | Cgb (F) | ngb | Re (Ω) |
| 220 | 14,447.00 | 2.46x10-9 | 0.76 | 2,651.90 | 1.10x10-6 | 0.71 | 705.81 |
| 224 | 10,819.00 | 1.97x10-9 | 0.78 | 2,906.70 | 4.57x10-6 | 0.53 | 583.32 |
| 228 | 8,281.50 | 1.28x10-9 | 0.82 | 5,458.30 | 1.15x10-5 | 0.27 | 241.43 |
| 232 | 7,672.30 | 1.42x10-9 | 0.82 | 4,431.40 | 1.47x10-5 | 0.32 | 329.89 |
| 236 | 7,072.10 | 1.51x10-9 | 0.82 | 3,777.90 | 1.27x10-5 | 0.36 | 319.57 |
| 240 | 6,424.60 | 1.62x10-9 | 0.81 | 3,365.50 | 1.01x10-5 | 0.39 | 303.97 |
| 244 | 5,803.70 | 1.65x10-9 | 0.81 | 3,141.30 | 9.41x10-6 | 0.40 | 301.46 |
| 252 | 4,487.40 | 1.59x10-9 | 0.82 | 2,970.60 | 1.07x10-5 | 0.39 | 224.10 |
| 256 | 4,016.60 | 1.62x10-9 | 0.82 | 2,776.80 | 1.04x10-5 | 0.39 | 197.40 |
| 260 | 3,584.10 | 1.60x10-9 | 0.83 | 2,683.60 | 1.12x10-5 | 0.39 | 204.64 |