Table V: Non- linear refractive index n2, linear optical susceptibility χ (1), third order non-linear optical susceptibility χ (3), the two-photon absorption β, ionic bonding character factor Ic and covalent bonding factor Cc.
	parameters
	X=5
	X=10
	X=15
	X=20
	X=25

	n2 * 10-11 esu
	7.044
	7.621
	8.516
	8.944
	9.709

	χ(1) esu
	0.406
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	0.428
	0.434
	0.444

	χ(3) * 10-12 esu
	4.619
	5.042
	5.704
	6.031
	6.606

	 β (cm/GW)
	14.647
	15.214
	16.024
	16.429
	16.996

	Ic (%)

	86.999976
	87.000011
	87.000046
	87.000081
	87.000115

	Cc (%)

	13.000024
	12.999989
	12.999954
	12.999919
	12.999885



