Table V: Non- linear refractive index n2, linear optical susceptibility χ (1), third order non-linear optical susceptibility χ (3), the two-photon absorption β, ionic bonding character factor Ic and covalent bonding factor Cc.

| parameters | X=5 | X=10 | X=15 | X=20 | X=25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n2 * 10-11 esu | 7.044 | 7.621 | 8.516 | 8.944 | 9.709 |
| χ(1) esu | 0.406 | 0.415 | 0.428 | 0.434 | 0.444 |
| χ(3) * 10-12 esu | 4.619 | 5.042 | 5.704 | 6.031 | 6.606 |
| β (cm/GW) | 14.647 | 15.214 | 16.024 | 16.429 | 16.996 |
| Ic (%) | 86.999976 | 87.000011 | 87.000046 | 87.000081 | 87.000115 |
| Cc (%) | 13.000024 | 12.999989 | 12.999954 | 12.999919 | 12.999885 |