Table II: Glass transition temperature (Tg)(±1 0C), onset of crystallization temperature (Tx) (±1 0C) and glass stability S (±1 0C)

	Parameters
	X=5
	X=10
	X=15
	X=20
	X=25

	Tg (0C)
	520
	510
	498
	484
	464

	Tx (0C)
	572
	563
	552
	539
	520

	S (0C)
	52
	53
	54
	55
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