| Sieve Size (mm) | % Passing |  |
| --- | --- | --- |
|  | RHA | OPC |
| 2.36 | 100 | 100 |
| 1.18 | 100 | 100 |
| 600 | 93.2 | 100 |
| 425 | 85 | 100 |
| 300 | 55 | 80 |
| 212 | 43.6 | 35 |
| 150 | 27.4 | 22 |
| 63 | 7.4 | 4 |
| Pan | 0 | 0 |

Sieve analysis of RHA and cement.

Chemical composition of cement and RHA

| Binder | Chemical composition (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | ZnO | CaO | Fe2O3 | K2O | MnO | MgO | Na2O |
| Cement | 23.5 | 5.45 | 0.12 | 65.2 | 3.4 | 0.4 | 0.18 | 1.35 | 0.3 |
| RHA | 84.3 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.09 | 0.27 | 0.2 | 0.03 | 0.16 |

Physical properties of coarse aggregates

| Property | Fineness modulus | Density (kg/m3) | Specific gravity | Moisture content (%) | Absorption (%) | Porosity (%) | Void ratio (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 2.4 | 1457 | 2.67 | 0.58 | 1.26 | 1.26 | 1.44 |

Table 4.3: Density values for various RHA concrete mixes from Ogoja, CRS.

| Age |  | Percentage Replacement with RHA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Average Densities of RHA Concrete in KN/m3 | 3 7 14 21 28 | 2346.27 2342.91 2364.74 2357.43 2326.22 | 2290.96 2304.59 2317.33 2335.70 2350.72 | 2306.67 2266.57 2316.44 2331.26 2343.70 | 2282.86 2272.59 2288.69 2317.04 2274.17 | 2269.63 2214.62 2262.12 2272.10 2296.20 | 2269.63 2214.62 2262.12 2272.10 2296.20 |

Table 4.7: Results of the compressive strength test on samples of Ogoja RHA Concrete.

| % Composition | P(kN) | Pct (N/mm2) |
| --- | --- | --- |
| control 0 | 955 | 42.44 |
| control 0 | 963 | 42.80 |
| control 0 | 960 | 42.67 |
| 5 | 900 | 40.00 |
| 5 | 950 | 42.22 |
| 5 | 950 | 42.22 |
| 10 | 870 | 38.67 |
| 10 | 900 | 40.00 |
| 10 | 900 | 40.00 |
| 15 | 777 | 34.53 |
| 15 | 758 | 33.69 |
| 15 | 785 | 34.89 |
| 20 | 675 | 30.00 |
| 20 | 664 | 29.51 |
| 20 | 625 | 27.78 |
| 25 | 570 | 25.33 |
| 25 | 570 | 25.33 |
| 25 | 585 | 26.00 |
| 30 | 545 | 24.22 |
| 30 | 547 | 24.31 |
| 30 | 546 | 24.27 |

Table 4.7: Results of the split tension test on samples of Ogoja RHA Concrete.

| % Composition | P(N) | Pct (N/mm2) |
| --- | --- | --- |
| control 0 | 95000 | 3.023943919 |
| control 0 | 96600 | 3.074873501 |
| control 0 | 84600 | 2.692901637 |
| 5 | 96800 | 3.081239698 |
| 5 | 89000 | 2.832957987 |
| 5 | 89700 | 2.855239679 |
| 10 | 66000 | 2.100845249 |
| 10 | 77500 | 2.466901618 |
| 10 | 77200 | 2.457352321 |
| 15 | 68100 | 2.167690325 |
| 15 | 58100 | 1.849380439 |
| 15 | 67300 | 2.142225534 |
| 20 | 42100 | 1.340084621 |
| 20 | 52100 | 1.658394507 |
| 20 | 51800 | 1.64884521 |
| 25 | 40200 | 1.279605742 |
| 25 | 41000 | 1.305070533 |
| 25 | 40000 | 1.273239545 |
| 30 | 18300 | 0.582507092 |
| 30 | 28800 | 0.916732472 |

Table 4.11: flexural strength values of RHA concrete using RHA from Ogoja

| % Composition of RHA | P(N) | Ft(N/mm2) |
| --- | --- | --- |
| control 0 | 8500 | 4.25 |
| control 0 | 7890 | 3.945 |
| control 0 | 6890 | 3.445 |
| 5 | 7250 | 3.625 |
| 5 | 8150 | 4.075 |
| 5 | 7430 | 3.715 |
| 10 | 5400 | 2.7 |
| 10 | 5540 | 2.77 |
| 10 | 5300 | 2.65 |
| 15 | 4080 | 2.04 |
| 15 | 4350 | 2.175 |
| 15 | 4100 | 2.05 |
| 20 | 2150 | 1.075 |
| 20 | 2100 | 1.05 |
| 25 | 1500 | 0.75 |
| 25 | 1400 | 0.7 |
| 30 | 1300 | 0.65 |
| 30 | 1420 | 0.71 |

APPENDIX 2.RHA LABORATORY TEST RESULTS– OGOJA (0% RHA, 100% OPC)

| DATE CAST | DATE CRUSHED | AGE (Days) | WET WEIGHT (g) | DRY WEIGHT (g) | AVERAGE DRY WEIGTH (g) | MOISTURE ABSORPTION (%) | AVERAGE MOISTURE ABSORPTION (%) | DENSITY (Kg/m3) | AVERAGE DENSITY (Kg/m3) | LOAD (KN) | AVERAGE LOAD (KN) | STRENGTH (N/mm2) | AVERAGE COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17TH JUNE 2015 | 20th June 2015 | 3 | 7945 | 7907 | 7895.33 | 0.48 | 0.45 | 2342.81 | 2339.36 | 593 | 633.00 | 26.36 | 28.13 |
|  |  |  | 7944 | 7909 |  | 0.44 |  | 2343.41 |  | 638 |  | 28.36 |  |
|  |  |  | 7903 | 7870 |  | 0.42 |  | 2331.85 |  | 668 |  | 29.69 |  |
|  | 24th June 2015 | 7 | 7903 | 7873 | 7890.67 | 0.38 | 0.40 | 2332.74 | 2337.98 | 718.4 | 739.23 | 31.93 | 32.85 |
|  |  |  | 7912 | 7877 |  | 0.44 |  | 2333.93 |  | 728.7 |  | 32.39 |  |
|  |  |  | 7951 | 7922 |  | 0.37 |  | 2347.26 |  | 770.6 |  | 34.25 |  |
|  | 1st July 2015 | 14 | 7868 | 7830 | 7957.00 | 0.49 | 0.49 | 2320.00 | 2357.63 | 727 | 763.00 | 32.31 | 33.91 |
|  |  |  | 8116 | 8077 |  | 0.48 |  | 2393.19 |  | 743 |  | 33.02 |  |
|  |  |  | 8003 | 7964 |  | 0.49 |  | 2359.70 |  | 819 |  | 36.40 |  |
|  | 8th July 2015 | 21 | 7995 | 7968 | 7943.00 | 0.34 | 0.34 | 2360.89 | 2353.48 | 766 | 801.00 | 34.04 | 35.60 |
|  |  |  | 7965 | 7940 |  | 0.31 |  | 2352.59 |  | 817 |  | 36.31 |  |
|  |  |  | 7950 | 7921 |  | 0.37 |  | 2346.96 |  | 820 |  | 36.44 |  |
|  | 15th July 2015 | 28 | 7880 | 7844 | 7831.00 | 0.46 | 0.46 | 2324.15 | 2320.30 | 900 | 933.33 | 40.00 | 41.48 |
|  |  |  | 7746 | 7710 |  | 0.47 |  | 2284.44 |  | 950 |  | 42.22 |  |
|  |  |  | 7975 | 7939 |  | 0.45 |  | 2352.30 |  | 950 |  | 42.22 |  |

APPENDIX 3. RHA LABORATORY TEST RESULTS– OGOJA (5% RHA, 95% OPC)

APPENDIX 4. RHA LABORATORY TEST RESULTS– OGOJA (10% RHA, 90% OPC)

APPENDIX 5. RHA LABORATORY TEST RESULTS – OGOJA (15% RHA, 85% OPC)

APPENDIX 6. RHA LABORATORY TEST RESULTS – OGOJA (20% RHA, 80% OPC)

APPENDIX 7. RHA LABORATORY TEST RESULTS – OGOJA (25% RHA, 75% OPC)

APPENDIX 8. RHA LABORATORY TEST RESULTS – OGOJA (30% RHA, 70% OPC)

APPENDIX 46: OSADEBE’S MIX PROPORTIONS AND FRACTIONS (OGOJA SAMPLE)

APPENDIX 47: OSADEBE’S 10 X 10 MATRIX (OGOJA SAMPLE)

| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z1Z2 | Z1Z3 | Z1Z4 | Z2Z3 | Z2Z4 | Z3Z4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08046 | 0.2299 | 0.2299 | 0.45977 | 0.018496499 | 0.018496 | 0.036993 | 0.052847 | 0.105694 | 0.105694 |
| 0.074074 | 0.1684 | 0.2525 | 0.50505 | 0.012470383 | 0.018706 | 0.037411 | 0.042513 | 0.085025 | 0.127538 |
| 0.069767 | 0.155 | 0.3101 | 0.46512 | 0.010816658 | 0.021633 | 0.03245 | 0.048074 | 0.072111 | 0.144222 |
| 0.047619 | 0.0952 | 0.2857 | 0.57143 | 0.004535147 | 0.013605 | 0.027211 | 0.027211 | 0.054422 | 0.163265 |
| 0.057873 | 0.1346 | 0.2692 | 0.53836 | 0.007789164 | 0.015578 | 0.031157 | 0.036229 | 0.072457 | 0.144915 |
| 0.053452 | 0.1114 | 0.2784 | 0.55679 | 0.005952351 | 0.014881 | 0.029762 | 0.031002 | 0.062004 | 0.155009 |
| 0.044309 | 0.0869 | 0.3475 | 0.52129 | 0.003849635 | 0.015399 | 0.023098 | 0.030193 | 0.04529 | 0.181159 |
| 0.03537 | 0.1072 | 0.3215 | 0.53591 | 0.003790973 | 0.011373 | 0.018955 | 0.034463 | 0.057439 | 0.172317 |
| 0.064327 | 0.117 | 0.2339 | 0.5848 | 0.007523683 | 0.015047 | 0.037618 | 0.027359 | 0.068397 | 0.136794 |
| 0.059406 | 0.099 | 0.2475 | 0.59406 | 0.005881776 | 0.014704 | 0.035291 | 0.024507 | 0.058818 | 0.147044 |

APPENDIX 48: OSADEBE’S INVERSE 10 X 10 MATRIX (OGOJA SAMPLE) USING MICROSOFT EXCEL 2007

| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z1Z2 | Z1Z3 | Z1Z4 | Z2Z3 | Z2Z4 | Z3Z4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50760.36 | -110020 | 36980 | -310722 | -519334.985 | 922457.9 | -53973.4 | 29016.3 | 219307.5 | -264470 |
| 5413.457 | -11729 | 3794.1 | -32991 | -53983.0315 | 96690.91 | -5537.67 | 2977.072 | 22500.95 | -27134.7 |
| 114.9767 | -341.49 | 127.58 | -442.87 | -917.628116 | 1513.992 | -64.768 | 34.81956 | 701.784 | -725.404 |
| 193.9706 | -464.45 | 173.81 | -1010.6 | -1879.62461 | 3256.507 | -209.515 | 92.85216 | 921.0915 | -1072.99 |
| -89708.7 | 194886 | -64811 | 550058 | 912725.9204 | -1626042 | 94593.74 | -50854 | -384358 | 463510.8 |
| -38176.2 | 82143 | -27585 | 235923 | 392504.3854 | -696327 | 40692 | -22667.5 | -164451 | 197944.7 |
| -60214.3 | 130887 | -44134 | 366597 | 615328.7412 | -1092388 | 64094.36 | -34041.9 | -261166 | 315037.1 |
| -10594.8 | 23168 | -7558 | 63587.4 | 105968.8725 | -189131 | 10804.49 | -5571.13 | -45396.7 | 54722.7 |
| -2069.13 | 4397.9 | -1388 | 12675 | 19943.07682 | -35921.3 | 2034.306 | -1192.57 | -7807.35 | 9328.248 |
| -678.567 | 1753.6 | -653.6 | 3328.58 | 6221.183305 | -10745.1 | 639.3391 | -284.36 | -3465.06 | 3883.936 |