TABLE 1 The optimization of the reaction conditions in the four-component synthesis of compound 5a using MOF-199@SSM as catalyst

| Entrya | Catalyst (g) | Solvent | Reaction condition | Time (h) | Yieldb (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOF-199@SSM (0.06) | EtOH | Reflux | 2.5 | 85 |
| 2 | MOF-199@SSM (0.08) | EtOH | Reflux | 2.5 | 98 |
| 3 | MOF-199@SSM (0.1) | EtOH | Reflux | 2.5 | 77 |
| 4 | MOF-199@SSM (0.08) | H2O | Reflux | 2.5 | trace |
| 5 | MOF-199@SSM (0.08) | H3CN | Reflux | 2.5 | trace |
| 6 | MOF-199@SSM (0.08) | EtOH | 60 oC | 2.5 | 38 |
| 7 | MOF-199@SSM (0.08) | EtOH | 40 oC | 2.5 | 25 |
| 8 | MOF-199@SSM (0.08) | EtOH | Rt | 2.5 | 15 |
| 9 | MOF-199 (0.08) | EtOH | Reflux | 2.5 | 65 |
| 10 | bare SSM (0.08) | EtOH | Reflux | 2.5 | 30 |
| 11 | ------ | EtOH | Reflux | 2.5 | ------ |
| a One-pot, four-component synthesis of compound 5a from 2 mmol of starting materials b Isolated yields |  |  |  |  |  |