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Fig. S1. The procedure for the preparation of magnetic CS-EDTA-MET@Fe3O4 organocatalyst (1).
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Fig. S2. FTIR spectra of the commercial Chitosan (a), CS-EDTA-MET@Fe3O4 nanomaterial (1, b).
[image: ][image: ]           Fig. S3. EDS spectra of the CS-EDTA-MET@Fe3O4 organocatalyst (1).
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 Fig. S4. FESEM images of the CS-EDTA-MET@Fe3O4 nanocomposite (1).


 Fig. S5. TGA and DTA curves of CS-EDTA-MET@Fe3O4 nanomaterial (1).
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 Fig. S6. Wide-Angle XRD pattern of the CS-EDTA-MET@Fe3O4organocatalyst (1).

 Fig. S7. VSM patterns of theFe3O4 and CS-EDTA-MET@Fe3O4 catalyst (1).



 Fig. S8. Reusability of the CS-EDTA-MET@Fe3O4 organocatalyst (1) in the model reaction to afford 5a.







	Table S1. Systematic study for optimization of three-component reaction between benzoin (2), 4-chlorobenzaldehyde (3a), and ammonium acetate (4) under different conditions.a

	


	Entry
	Cat. (mg)
	Solvent
	Temp. (oC)
	Time (min)
	Yield (%)b

	1
	No catalyst
	EtOH
	reflux
	360
	N.A

	2
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 5 mg)
	-
	120
	100
	50

	3
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 5 mg)
	MeOH
	r.t
	60
	33

	4
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 5 mg)
	H2O
	r.t
	60
	22

	5
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 5 mg)
	EtOH
	r.t
	60
	45

	6
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 5 mg)
	EtOAC
	r.t
	60
	23

	7
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 5 mg)
	CH3CN
	r.t
	60
	28

	8
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 5 mg)
	H2O/MeOH
	r.t
	60
	37

	9
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 5 mg)
	H2O/EtOH
	r.t
	60
	42

	10
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 2.5 mg)
	EtOH
	60 oC
	45
	30

	11
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 5 mg)
	EtOH
	60 oC
	45
	65

	12
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (1, 7.5 mg)
	EtOH
	60 oC
	45
	84

	13
	CS-EDTA-MET@Fe3O4 (10 mg)
	EtOH
	60 oC
	45
	97

	14
	CS-EDTA-MET (10 mg)
	EtOH
	60 oC
	45
	83

	15
	[bookmark: _Hlk147832171]Fe3O4 (10 mg)
	EtOH
	60 oC
	45
	44

	16
	CS (10 mg)
	EtOH
	60 oC
	45
	72

	17
	Methionine (10 mg)
	EtOH
	60 oC
	45
	62

	18
	EDTA (10 mg)
	EtOH
	60 oC
	45
	45

	aReaction conditions: Benzoin (2, 1.0 mmol), 4-chlorobenzaldehyde (3a, 1.0 mmol), and ammonium acetate (4, 3.0 mmol) in the presence of the catalyst (1, 10 mg) and solvent (2.5 mL) unless otherwise noted. bIsolated yield.



	Table 2. Synthesis of 2,4,5- trisubstituted imidazole derivatives via one-pot three-component condensation of benzoin (2), 4-chlorobenzaldehyde (3a), and ammonium acetate (4) under different conditions in the presence of CS-EDTA-MET@Fe3O4 catalyst (1).a



	Entry
	R
	Time (min)
	Product 5
	Yieldb
	MP oC 
	[Lit.] oC 

	1
	4-Cl
	45
	5a
	97
	261 - 263
	262 - 264130


	2
	4-Br
	45
	5b
	96
	262 - 264
	264 - 266131

	3
	4-OH
	45
	5c
	86
	267 - 269
	268 - 270132

	4
	4-NO2
	45
	5d
	97
	238 - 239
	240 - 242131 

	5
	4-CH3
	45
	5e
	91
	231 - 232
	232 – 23482

	6
	4-OCH3
	45
	5f
	97
	226 - 229
	228 - 23082

	7
	4-NMe2
	45
	5g
	85
	255 - 257
	258 - 259105

	8
	3-Cl
	45
	5h
	87
	300 - 302
	303 - 305133

	9
	3-NO2
	45
	5i
	90
	314 - 316
	315 - 317132

	10
	2-Cl
	45
	5j
	88
	189 - 191
	190 - 191130

	11
	2,4-di-Cl
	45
	5k
	95
	175 -177
	178 - 180131

	aReaction conditions: Benzoin (2, 1.0 mmol), aldehyde (3, 1.0 mmol), and ammonium acetate (4, 3.0 mmol) in the presence of the catalyst (1, 10 mg) and solvent (2.5 mL). bIsolated yield.



	Table S3. Synthesis of 1,2,4,5-trisubstituted imidazole derivatives via one-pot four-component condensation of benzoin (2), 4-chlorobenzaldehyde (3a), ammonium acetate (4) and primary amine (6a-c) under different conditions in the presence of CS-EDTA-MET@Fe3O4 catalyst (1).a



	Entry
	R
	R’
	Time (min)
	Product 7
	Yieldb %
	MP oC 
	(lit. oC) [Ref.]

	1
	4-Cl
	Phenyl
	45
	7a
	96
	165-167
	167-168134

	2
	3-NO2
	Phenyl
	45
	7b
	95
	249-251
	250-252135

	3
	4-OH
	Phenyl
	45
	7c
	90
	279-282
	282-284136

	4
	4-NO2
	Phenyl
	45
	7d
	92
	211-213
	212-214137 

	5
	4-CH3
	Phenyl
	45
	7e
	90
	198-201
	200-203134

	6
	4-OCH3
	Phenyl
	45
	7f
	87
	180-183
	182-184104

	7
	4-NMe2
	Phenyl
	45
	7g
	88
	205-207
	207-209138

	8
	4-Cl
	4-MeC6H5
	45
	7h
	95
	165-167
	166-16823

	9
	3-Br
	4-MeC6H5
	45
	7i
	96
	157-160
	158-160135

	10
	3-NO2
	4-MeC6H5
	45
	7j
	92
	145-148
	146-149134

	11
	4-NO2
	4-MeC6H5
	45
	7k
	90
	216-219
	218-220139

	12
	4-CH3
	4-MeC6H5
	45
	7l
	88
	191-194
	194-197136 

	13
	4-OCH3
	4-MeC6H5
	45
	7m
	86
	178-181
	180-181140

	14
	4-OH
	4-MeC6H5
	45
	7n
	87
	231-234
	233-235136

	15
	4-Cl
	Benzyl
	45
	7o
	96
	160-162
	161-163136

	16
	2-Cl
	Benzyl
	45
	7p
	95
	140-143
	141-142134

	17
	4-OH
	Benzyl
	45
	7q
	87
	130-132
	131-13225

	18
	3-NO2
	Benzyl
	45
	7r
	88
	150-153
	152-154135

	19
	4-CH3
	Benzyl
	45
	7s
	90
	166-168
	167-168141

	20
	4-OCH3
	Benzyl
	45
	7t
	91
	156-159
	158-161136

	21
	H
	Benzyl
	45
	7u
	86
	160-163
	161-16325

	aReaction conditions: Benzoin (2, 1.0 mmol), aldehyde (3, 1.0 mmol), and ammonium acetate (4, 3.0 mmol) in the presence of the catalyst (1, 10 mg) and solvent (2.5 mL). bIsolated yield.
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Fig. 10. The most plausible mechanism for the synthesis of tetra- and tri- substituted imidazole derivatives 5 or 7 in the presence of CS-EDTA-MET@Fe3O4 organocatalyst (1).

Table S4. Comparative results of the activity of different catalysts for the synthesis of 5a
	Entry
	Catalyst
	Catalyst loading
	Reaction conditions
	Time (min)

	1
	3-Picolinic acid
	12 mg
	EtOH/80 °C
	120

	2
	PANI-FeCl3
	200 mg
	CH3CN/ Reflux
	1440

	3
	PMAMOS
	15 mg
	EtOH/
Reflux
	45

	4
	Nano- TiCl4.SiO2
	100 mg
	Solvent-free/
130°C
	30

	5
	K5CoW12O40·3H2O

	32 
	Solvent-free/140 °C
	180

	6
	Sulfonic acid functionalized silica
	20 mg
	Solvent-free/140 °C
	100

	7
	CS-EDTA-MET@Fe3O4
	10 mg
	EtOH/ 60 °C
	45





S1

S13

Selected spectral data:
4,5‑Diphenyl‑2‑(p‑tolyl)‑1H‑imidazole (5e)
White solid; Yield 92%, mp 230–232 °C (Lit. mp 232–234 °C); 1H NMR (400 MHz, CDCl3 ): δ 2.42 (s, 3H, Me), 7.28–7.37 (m, 8H, Ar), 7.56 (d, J = 7.2 Hz, 4H, Ar), 7.82 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ar). 
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 Fig. S10. 1H NMR spectrum of 4,5‑diphenyl‑2‑(p‑tolyl)‑1H‑imidazole (5e).

2‑(4‑Methoxyphenyl)‑ 4,5‑diphenyl‑1H‑imidazole(5f)
White solid; Yield 93%, mp 226–229 °C (Lit. mp 228–230 °C); 1H NMR (400 MHz, CDCl3 ): δ 3.88 (s, 3H,OMe), 6.99 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ar), 7.30–7.77 (m, 10H, Ar), 7.86 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Ar), 9.47 (brs, 1H, NH). 


 Fig. S11. 1H NMR spectrum of 2‑(4‑Methoxyphenyl)‑ 4,5‑diphenyl‑1H‑imidazole(5f).
2-(3-Nitrophenyl)-1,4,5-triphenyl-1H-imidazole (7b).
Mp: 249-251 °C; Yellow solid; FTIR (KBr; cm-1): 3427, 1525, 1344, 766, 697; 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, ppm): δ 8.97 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 8.53 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 8.23 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.18 – 8.13 (m, 1H), 7.80 (td, J = 8.2, 1.7 Hz, 1H), 7.61 – 7.26 (m, 14H).



 Fig. S12. FTIR spectrum of 2-(3-nitrophenyl)-1,4,5-triphenyl-1H-imidazole (7b).
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 Fig. S13. 1H NMR spectrum of 2-(3-nitrophenyl)-1,4,5-triphenyl-1H-imidazole (7b).
N,N-Dimethyl-4-(1,4,5-triphenyl-1H-imidazol-2-yl)aniline (7g).
Mp: 205-207 °C; Brown solid; FTIR (KBr; cm-1): 3422, 2926, 2364, 1722, 1612, 1488, 1442, 1370, 816, 694; 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, ppm): δ 7.60 – 7.50 (m, 1H), 7.46 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.37 – 7.31 (m, 4H), 7.21 (m, 10H), 6.56 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 2.86 (s, 6H).

 Fig. S14. FTIR spectrum of N,N-Dimethyl-4-(1,4,5-triphenyl-1H-imidazol-2-yl)aniline (7g).
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 Fig. S15. 1H NMR spectrum of N,N-Dimethyl-4-(1,4,5-triphenyl-1H-imidazol-2-yl)aniline (7g).

2-(4-Methoxyphenyl)-4,5-diphenyl-1-(p-tolyl)-1H-imidazole (7m).
Mp: 178-181 °C; White solid; FTIR (KBr; cm-1): 2922, 2376, 1606, 1514, 1438, 1368, 1022, 824, 776, 698, 526; 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, ppm): δ 7.50 – 7.47 (m, 2H), 7.35 – 7.30 (m, 5H), 7.25 – 7.22 (m, 4H), 7.18 – 7.11 (m, 5H), 6.89 – 6.85 (m, 2H), 3.74 (s, 3H), 2.27 (s, 3H).

 Fig. S16. FTIR spectrum of 2-(4-methoxyphenyl)-4,5-diphenyl-1-(p-tolyl)-1H-imidazole (7m).

[image: ][image: ]
 Fig. S17. 1H NMR spectrum of 2-(4-methoxyphenyl)-4,5-diphenyl-1-(p-tolyl)-1H-imidazole (7m).

1-Benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole (7t).
Mp: 156-159 °C; White solid; FTIR (KBr; cm-1): 3026, 2929, 2361, 1605, 1530, 1482, 1449; 1H NMR (500 MHz, CDCl3, ppm): δ 7.60 – 7.57 (m, 3H), 7.35 – 7.14 (m, 12H), 6.92 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.82 (dd, J = 7.7, 1.7 Hz, 2H), 5.09 (s, 2H), 3.86 – 3.78 (m, 3H).

 Fig. S18. FTIR spectrum of 1-Benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole (7t).
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 Fig. S19. 1H NMR spectrum of 1-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole (7t).
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Transmittance (%)




50.758090969999998	50.587600709999997	50.00347137	50	50.544925689999999	50	50	50.41688156	50	50.260215760000001	50	50	50.196067810000002	50	50.11050797	50.032024380000003	50.05343628	50.708389279999999	50	50.502277370000002	50.16756058	50	50	50.281589510000003	50	50.495140079999999	50	50.452453609999999	50	50.537826539999998	50	50	50	50.459579470000001	50	50.530712129999998	50.963848110000001	50.160415649999997	50.146160129999998	50.295837400000003	50.843273160000003	50.324329380000002	50	50.124774930000001	50.623119350000003	50	50	50.00347137	50.00347137	50.345684050000003	50.807788850000001	50	51.218853000000003	51.190551759999998	50.679962160000002	50.843265529999996	51.494613649999998	51.162235260000003	50.885852810000003	51.84027863	51.515789030000001	50.87167358	52.290538789999999	51.868476870000002	52.381790160000001	52.037448879999999	52.086696619999998	52.48003387	52.858264920000003	52.788299559999999	53.179676059999998	53.493377690000003	53.074962620000001	53.367988590000003	53.256427760000001	53.94525909	53.882766719999999	54.056266780000001	54.94804001	54.93424606	55.429531099999998	54.93424606	55.601093290000001	55.374584200000001	55.511901860000002	55.48446655	55.909351350000001	55.854606629999999	56.257896420000002	57.264293670000001	56.646392820000003	57.94012833	57.656696320000002	58.290214540000001	58.4649353	58.471652980000002	58.827083590000001	58.565620420000002	58.592464450000001	59.328407290000001	59.007751460000001	59.315078739999997	59.615009309999998	59.854484560000003	59.827892300000002	59.84784698	60.801509860000003	60.305667880000001	60.689281459999997	61.131046300000001	61.669696809999998	61.59102249	61.4335022	61.892421720000002	62.512718200000002	62.525749210000001	62.473632809999998	62.264961239999998	63.395629880000001	63.725200649999998	63.79617691	64.439628600000006	63.453853610000003	64.446052550000005	64.72814941	64.606407169999997	65.309608460000007	65.290473939999998	65.812278750000004	65.996314999999996	66.287696839999995	65.799575809999993	66.256050110000004	66.363601680000002	67.15783691	67.352508540000002	67.195556640000007	67.628288269999999	67.390136720000001	68.601264950000001	67.903503420000007	68.675796509999998	69.060165409999996	69.010627749999998	69.177749629999994	69.159172060000003	69.560585020000005	70.095870969999993	70.573814389999995	70.915840149999994	70.206329350000004	70.995071409999994	71.171722410000001	71.414947510000005	71.305557250000007	72.286598209999994	72.533653259999994	72.02092743	72.720123290000004	73.463165279999998	73.271858219999999	73.570655819999999	73.385482789999998	74.106674190000007	74.344161990000003	74.237342830000003	74.841339110000007	74.729049680000003	75.436454769999997	75.747566219999996	75.7299881	75.835479739999997	76.349899289999996	76.279869079999997	76.734283450000007	76.937599180000007	77.233253480000002	77.343238830000004	77.776313779999995	78.115890500000006	78.213531489999994	78.546134949999995	78.574768070000005	79.2256012	79.174369810000002	79.912498470000003	79.646163939999994	80.14434052	80.494033810000005	80.859535219999998	80.752822879999997	81.346946720000005	81.117515560000001	81.748786929999994	81.520126340000004	82.093681340000003	82.243568420000003	82.830101010000007	82.658866880000005	83.336753849999994	83.726203920000003	84.076148989999993	84.40325928	84.973373409999994	84.321540830000004	84.64250183	85.276268009999995	85.422035219999998	85.944068909999999	86.137237549999995	85.863517759999993	86.44236755	87.103309629999998	87.416404720000003	87.299736019999997	87.659919740000007	87.633483889999994	88.455520629999995	88.607673649999995	89.287094120000006	89.287101750000005	89.141120909999998	89.349624629999994	89.884681700000002	90.184822080000004	90.251991270000005	91.228866580000002	90.473831180000005	90.993164059999998	91.412986759999995	91.382308960000003	92.039657590000004	92.085403439999993	92.516151429999994	92.490852360000005	93.086166379999995	93.106292719999999	93.507942200000002	93.878143309999999	94.331588749999995	94.431007390000005	94.366401670000002	95.301757809999998	95.20809174	95.488822940000006	95.690277100000003	96.008895870000003	96.350929260000001	96.443565370000002	96.813354489999995	97.065612790000003	97.457328799999999	97.640571589999993	97.520050049999995	98.001304630000007	99.280242920000006	99.109375	99.465042109999999	99.791198730000005	99.673110960000002	100.13980103	100.42157745	100.25728607000001	101.02945708999999	100.58562469	101.43428802	101.28092194	101.90222931	101.78197479000001	102.43700409	102.81793213	102.93694305	102.88658905	103.15629577999999	103.78433990000001	103.8659668	103.68447113000001	104.95693970000001	104.42195891999999	105.14508057	105.1674881	105.64949036	105.78742217999999	106.19122314000001	106.72116088999999	106.56690216	107.29644775	107.21758269999999	107.56756592000001	107.61992644999999	108.23770141999999	108.55373383	108.41965485	109.15274048000001	109.17850494	109.28584290000001	109.78650665000001	109.88886261	110.11882782000001	110.83499146	110.88986206	111.21840668	111.20159149	111.83875275	112.30553436	112.52146912000001	112.67899323	112.88166809000001	113.19112396	113.33518982	113.88877106	113.85195923000001	114.02361298	114.81241608000001	114.87716675	115.2325592	115.55853270999999	115.54647826999999	115.97134398999999	116.65673065	116.72418976	116.62894439999999	116.96589661	117.17141724	117.42376709	117.93425750999999	118.41078186	118.4263382	118.81119536999999	119.1789856	119.21762085	119.5222168	119.55300903	119.88334656000001	120.27745819	120.60138702	120.81799316	121.32518768	121.44212340999999	121.93087006	121.98337555000001	122.22290039000001	122.76697540000001	122.77811432	123.1007309	123.59912872	123.67272948999999	123.70949554000001	124.33978270999999	124.4565506	124.53673553	125.14682007	125.30591583	125.79232788	125.84625244	126.31188965	126.88882446	127.09801483	126.78936768	127.50793457	127.34559631	127.97558594	128.32214354999999	128.57684326	128.07377625000001	128.74389647999999	129.12211608999999	129.66065979000001	129.60211182	130.14122008999999	130.32589722	130.41127014	130.79273986999999	131.47320557	131.62486267	131.76950073	132.36917113999999	132.6525116	132.76231383999999	132.57261657999999	133.11396790000001	133.74085998999999	133.78688048999999	134.16073607999999	134.34379577999999	134.8518219	135.00428772000001	135.29553222999999	135.43759155000001	135.84634399000001	135.98751831000001	136.26916503999999	136.5085144	136.84890747	137.31756591999999	137.47850037000001	137.46272278000001	138.07237244000001	138.27880859000001	138.54711914000001	138.95428466999999	139.19273376000001	139.35029602	139.59078979	140.17080687999999	140.27478027000001	140.68020630000001	140.72583008000001	141.02931212999999	141.1353302	141.35896301	141.72648620999999	142.02662659000001	142.33473205999999	142.69830322000001	142.9981842	142.91810608	143.80967712	143.81848145000001	144.36029052999999	144.37199401999999	144.5615387	145.01202393	145.36213684000001	145.55253601000001	145.73103333	146.09272766000001	146.20722961000001	146.55851745999999	146.72940062999999	147.04747008999999	147.36448669000001	147.65507507000001	147.74232483	148.34536743000001	148.57713318	148.59663391000001	149.36022948999999	149.22740173	149.85945129000001	150.04905701000001	150.40252685999999	150.612854	150.75465392999999	151.01313782	151.29530334	151.71696471999999	152.19322205	152.21466064000001	152.58154296999999	152.66439818999999	153.16778564000001	153.2527771	153.54429626000001	154.07478333	154.21939087000001	154.14315796	154.59187317000001	154.71485901	155.46765137	155.48580933	155.91555786000001	156.23793029999999	156.30229187	156.96400452	156.94868468999999	157.23460388000001	157.24224853999999	157.76351929	157.89530945000001	158.38301086000001	158.43092346	158.82824707	159.04641724000001	159.50630188	159.65832520000001	159.99644470000001	160.01879883000001	160.42991638000001	161.07563782	161.31373596	161.31373596	161.47050476000001	161.94683838	162.07597351000001	162.28755188	162.61506653000001	162.86917113999999	163.29132079999999	163.48138427999999	163.83178710999999	164.14283752	164.33863830999999	164.60073853	165.13973999000001	165.16819763000001	165.40472412	165.78701781999999	165.99879455999999	166.53141785	166.61094666	166.75827025999999	167.38511657999999	167.47106934000001	167.59179688	167.78886413999999	168.19592284999999	168.54640198000001	168.75570679	169.00143433	169.41827393	169.58277892999999	169.93852233999999	170.20921326000001	170.59043883999999	170.67649840999999	171.09019470000001	171.24362183	171.48461914000001	171.89138793999999	171.94520568999999	172.41758727999999	172.62977599999999	173.03533935999999	173.22433472	173.45524596999999	173.78096008	174.02203369	174.37731934000001	174.62620544000001	174.86141968000001	175.44900512999999	175.29577637	175.30233765	175.85327147999999	176.14541625999999	176.46305846999999	176.76487732000001	177.04879761000001	177.37542725	177.57841492	177.86302185	177.85444641000001	178.43937682999999	178.33628845000001	178.81672667999999	179.22529602	179.36837768999999	179.59448241999999	180.17335510000001	180.23497008999999	180.26258849999999	180.71217346	180.99580383	181.48780823000001	181.62062073000001	181.80598449999999	182.03741454999999	182.07104491999999	182.81581116000001	183.07946777000001	183.13174437999999	183.30099487000001	183.42832946999999	183.82240295	184.16786193999999	184.29258727999999	184.84248352	185.02268982000001	185.29167175000001	185.70277404999999	185.96881103999999	186.04711914000001	186.47932434000001	186.50811768	186.90452576000001	187.37194823999999	187.5418396	187.76271057	187.95478821	188.18142700000001	188.64004517000001	188.73982239	189.00428772000001	189.26235962000001	189.67835998999999	190.20498656999999	190.38700867	190.63755798	190.71627808	191.03712462999999	191.26286315999999	191.59303284000001	191.74993896000001	192.27024840999999	192.35449219	192.60720825000001	192.7334137	193.04380798	193.48965454	193.67543029999999	193.87899780000001	193.97673035	194.65005493000001	194.98013306000001	195.00001526	195.45870972	195.51629639000001	195.94247437000001	195.86520386000001	196.35224915000001	196.66267395	196.99058532999999	197.32601929	197.51924133	197.64332580999999	197.87770080999999	198.18661499000001	198.45596312999999	198.86444091999999	198.88604735999999	199.40176392000001	199.55261229999999	199.92843628	200.16117858999999	200.43867492999999	200.75303650000001	200.95396423	201.18406676999999	201.54449463	201.73918151999999	202.04458618000001	202.23121642999999	202.56532288	202.77491760000001	203.14544677999999	203.51351929	203.72073363999999	204.07473755000001	204.24870300000001	204.51727295000001	204.85124207000001	205.11553954999999	205.25239563	205.67237854000001	205.76863098000001	206.29765320000001	206.57820129000001	206.75297545999999	207.11373900999999	207.25759887999999	207.48762511999999	207.92626953000001	208.16734314000001	208.38734435999999	208.37966918999999	208.63960266000001	209.25440979000001	209.28489685	209.73104857999999	210.02825927999999	210.30232239	210.50202942000001	210.69029236	211.15950011999999	211.26013184000001	211.51251221000001	212.07928466999999	212.3425293	212.56202698000001	212.71336364999999	212.83059692	213.39361572000001	213.51821899000001	213.88607787999999	214.13679504000001	214.34396362000001	214.68664551000001	214.90301514000001	215.11358643	215.53251648	215.75592040999999	215.97729491999999	216.25665283000001	216.55076599	216.85591124999999	217.15147400000001	217.35150146000001	217.63171387	217.83148193	218.29223633000001	218.76171875	218.80270386000001	219.04464722	219.34036255000001	219.49647522000001	220.08692932	220.18896484000001	220.40032959000001	220.78382873999999	221.01521301	221.22425842000001	221.73806762999999	221.65492248999999	222.21977233999999	222.42256165000001	222.89039611999999	223.10751343000001	223.32273864999999	223.29882813	223.87379455999999	223.98756409000001	224.33602905000001	224.71705627	224.91110229	225.2293396	225.57826233	225.72801208000001	226.04907227000001	226.28425598000001	226.62843323000001	226.78314209000001	227.1031189	227.15945435	227.79663085999999	228.03414917000001	228.30946349999999	228.64596558	228.99479675000001	229.08332824999999	229.30712890999999	229.55604553000001	229.90744018999999	230.39323425000001	230.60888671999999	230.91952515	231.27284241000001	231.43049622000001	231.77241516000001	231.84396362000001	232.18365478999999	232.48539733999999	232.72979735999999	233.16088866999999	233.28016663	233.6162262	234.08139037999999	234.15415955	234.62547301999999	234.83963012999999	235.21252440999999	235.49502562999999	235.69255065999999	235.70486450000001	236.13114929	236.47233582000001	236.84463500999999	237.18663025000001	237.26020813	237.52809142999999	237.91452025999999	238.1118927	238.40315247000001	238.76385497999999	238.93960571	239.30461120999999	239.68640137	239.79910278	240.20770264000001	240.37196349999999	240.60005188	241.26734923999999	241.47729491999999	241.70596312999999	241.99095154	242.30648804	242.5428009	242.88824463	243.05393982000001	243.40365600999999	243.71536255000001	243.98576355	244.24906920999999	244.44590758999999	244.97938538	245.19584656000001	245.57049560999999	245.71723938	245.99169921999999	246.26080322000001	246.43881225999999	247.11257935	247.27651978	247.25309752999999	247.73899840999999	247.94732665999999	248.26856995	248.43640137	248.86618042000001	249.19738770000001	249.48831177	249.62704468000001	249.96180724999999	250.32884215999999	250.58514403999999	250.97377014	251.23898315	251.51516724000001	251.79423523	252.19322205	252.15740966999999	252.73564148	252.93495178000001	253.15187073000001	253.42500304999999	253.76701355	254.30439758	254.51309204	254.60610962000001	254.92488098000001	255.12960815	255.55258179	255.82810974	256.16354369999999	256.39678954999999	256.65664672999998	256.92547607	257.37686157000002	257.56115722999999	257.85516357	258.15493773999998	258.47296143	258.81210327000002	259.06484984999997	259.32495117000002	259.61093140000003	259.83129882999998	260.20925903	260.68341063999998	260.93298340000001	261.10220336999998	261.54907227000001	261.82165527000001	261.83999634000003	262.36083983999998	262.55737305000002	262.89651488999999	263.14392090000001	263.46652222	263.69024658000001	263.96350097999999	264.29327393	264.69738769999998	265.00308228	265.26626586999998	265.33496093999997	265.74362183	266.02322387999999	266.36462402000001	266.73483276000002	267.07745361000002	267.31173705999998	267.62509154999998	267.78509521000001	268.03878784	268.37246704	268.65563965000001	269.00811768	269.17251586999998	269.63809204	269.88409424000002	270.20907592999998	270.43237305000002	270.73016357	271.07458495999998	271.33947754000002	271.58245849999997	272.00320434999998	272.33023071000002	272.51336670000001	272.80819702000002	273.19689941000001	273.26184081999997	273.69720459000001	274.00491333000002	274.15081787000003	274.53454590000001	274.73989868000001	274.98266602000001	275.33773803999998	275.66677856000001	275.98699950999998	276.27874756	276.43884277000001	276.96237183	277.18618773999998	277.36727904999998	277.67004394999998	277.94198607999999	278.17123413000002	278.50094603999997	278.76461791999998	279.07528687000001	279.28393555000002	279.63674927	279.81628418000003	280.10205078000001	280.48251342999998	280.71463012999999	280.96533203000001	281.31567382999998	281.64801025000003	281.85055541999998	282.08203125	282.45394897	282.72970580999998	282.99166869999999	283.19918823	283.47772216999999	283.74118041999998	283.94644165	284.23037720000002	284.44418335	284.91448974999997	285.16146851000002	285.40686034999999	285.68209839000002	285.93194579999999	286.22705078000001	286.53610228999997	286.84054565000002	287.06576538000002	287.27014159999999	287.54129028	287.94497681000001	288.13296509000003	288.32080078000001	288.73077393	288.86682129000002	289.20266723999998	289.50875853999997	289.71084595000002	290.00213623000002	290.26773071000002	290.52532959000001	290.92517090000001	291.17340087999997	291.38815308	291.61801147	291.95315552	292.26370238999999	292.43719482	292.66650391000002	293.13055420000001	293.30252074999999	293.61694335999999	293.86041260000002	294.18597412000003	294.36865233999998	294.56134033000001	294.80197143999999	295.20205687999999	295.48376465000001	295.72518921	295.96136474999997	296.15478516000002	296.42858887	296.90158080999998	297.17764282000002	297.27545165999999	297.61511230000002	297.87347412000003	298.07522583000002	298.37088012999999	298.62652587999997	298.88073730000002	299.07980347	299.53076171999999	299.53323363999999	299.87124634000003	300.24450683999999	300.43099976000002	300.66387938999998	300.99465942	301.24249268	301.48681641000002	301.70611572000001	302.07559204	302.25735473999998	302.55575562000001	302.79641723999998	303.06359863	303.36715698	303.63568114999998	303.88681029999998	304.20193481000001	304.28234863	304.63806152000001	304.94848632999998	305.12454223999998	305.32208251999998	305.73373413000002	306.05496216	306.21264647999999	306.40292357999999	306.73840331999997	307.00363159	307.12857056000001	307.44686890000003	307.79852295000001	308.05648803999998	308.23498534999999	308.49737549000002	308.83444214000002	309.05520630000001	309.27368164000001	309.46533203000001	309.77670288000002	310.08078003000003	310.36199950999998	310.57482909999999	310.90377808	311.19204711999998	311.32363892000001	311.58566284	311.88980103	312.15234375	312.45199585	312.66726684999998	313.08059692	313.25131226000002	313.49023438	313.70635986000002	314.15948486000002	314.33465575999998	314.51528931000001	314.76684569999998	315.08691406000003	315.22659302	315.64685058999999	315.85000609999997	316.07818603999999	316.40344238	316.59411620999998	316.92150879000002	317.24758910999998	317.48812865999997	317.71218871999997	317.93872069999998	318.25021362000001	318.51382446000002	318.80865478999999	319.09613037000003	319.50665283000001	319.60473632999998	319.97924805000002	320.33288573999999	320.57672119	320.72631835999999	321.15280151000002	321.25256347999999	321.53109740999997	321.94515990999997	322.23184204	322.58203125	322.69778442	322.98223876999998	323.39334106000001	323.70956421	323.97210693	324.40185546999999	324.62219238	324.96270751999998	325.24633789000001	325.53021239999998	325.85607909999999	326.16491698999999	326.47515869	326.69406128000003	327.10577393	327.39456177	327.67398071000002	328.12493896000001	328.3671875	328.74395751999998	329.00570678999998	329.25418091	329.62759398999998	330.03436278999999	330.29946898999998	330.64651488999999	330.91998290999999	331.12545776000002	331.5809021	331.85354613999999	332.17495728	332.57772827000002	332.82287597999999	333.19299316000001	333.46057129000002	333.80715942	334.11984253000003	334.44824218999997	334.81152343999997	335.07446289000001	335.43948363999999	335.70343018	336.14682006999999	336.47799683	336.78131103999999	336.92260742000002	337.28182982999999	337.65133666999998	337.84524535999998	337.93365478999999	338.41851807	338.66665648999998	338.95025635000002	339.14160156000003	339.39666748000002	339.57717896000003	339.9246521	340.22668456999997	340.50985717999998	340.75915527000001	340.97610473999998	341.29541016000002	341.46499634000003	341.75076294000002	342.08224487000001	342.37512206999997	342.65292357999999	342.82644653	343.11151123000002	343.50506591999999	343.68240356000001	343.84402466	344.3465271	344.53921509000003	344.69348144999998	345.13589478	345.41497802999999	345.61773682	345.84750365999997	345.99627686000002	346.47940062999999	346.58853148999998	346.89685058999999	347.20413208000002	347.37225341999999	347.68319702000002	348.05236816000001	348.15591431000001	348.47607421999999	348.76696777000001	349.00289916999998	349.23062134000003	349.49111937999999	349.77560425000001	350.07199097	350.28689574999999	350.61315918000003	350.91864013999998	351.24148559999998	351.41674805000002	351.64263915999999	351.94030762	352.36984253000003	352.59924316000001	352.86593628000003	353.06024170000001	353.40777587999997	353.59176636000001	353.91009521000001	354.15365601000002	354.47778319999998	354.60720824999999	355.01943970000002	355.21633910999998	355.60266113	355.73065186000002	356.12289428999998	356.30398559999998	356.69998169000002	356.76333618000001	357.15292357999999	357.38171387	357.70864868000001	358.00466919000002	358.28729248000002	358.53216552999999	358.7940979	359.01440430000002	359.36062621999997	359.51342772999999	359.82809448	360.12316894999998	360.47302245999998	360.64889526000002	360.87869262999999	361.33877562999999	361.52264403999999	361.76708983999998	362.10714722	362.29058837999997	362.51770019999998	362.83190918000003	363.21878052	363.44555664000001	363.66305541999998	363.88574218999997	364.21728516000002	364.47012329	364.77212523999998	365.04391478999997	365.22561646000003	365.54541016000002	365.77548217999998	366.03656006	366.44586182	366.70156859999997	366.80841063999998	367.15975952000002	367.30963135000002	367.80245972	368.03369141000002	368.30407715000001	368.54312134000003	368.74197387999999	369.11111449999999	369.27081299000002	369.58367920000001	369.88348388999998	370.18292236000002	370.37417603	370.66159058	370.95782471000001	371.26296996999997	371.46884154999998	371.81573486000002	372.05444335999999	372.4140625	372.58557129000002	372.78207397	373.08941650000003	373.37463379000002	373.69250488	373.99523926000001	374.23416137999999	374.47702026000002	374.88989257999998	375.08267211999998	375.28457642000001	375.66113281000003	375.76739501999998	376.01370238999999	376.35391234999997	376.64761353	376.95205687999999	377.13751221000001	377.47610473999998	377.80990601000002	377.95932006999999	378.31958007999998	378.55584716999999	378.82571410999998	379.13110352000001	379.34939574999999	379.59826659999999	379.80343628000003	380.22973632999998	380.55703734999997	380.66943358999998	381.09686278999999	381.29193114999998	381.54788208000002	381.93463135000002	382.16458130000001	382.38388062000001	382.72882079999999	382.92532348999998	383.29531859999997	383.54559325999998	383.74963379000002	384.07818603999999	384.35360717999998	384.61895751999998	384.92840575999998	385.11740112000001	385.39935302999999	385.66223144999998	386.00741577000002	386.19705199999999	386.58004761000001	386.88540648999998	387.06298828000001	387.34210204999999	387.56835938	387.95523071000002	388.21231079	388.32827759000003	388.76449585	389.07769775000003	389.24975585999999	389.63180541999998	389.81655884000003	390.07012938999998	390.31756591999999	390.67279052999999	390.82415771000001	391.17922973999998	391.40295409999999	391.59954834000001	392.10134887999999	392.40441894999998	392.62380981000001	392.86166381999999	393.14593506	393.45043944999998	393.79306029999998	393.90310669000002	394.31625365999997	394.52172852000001	394.82925415	395.05462646000001	395.27819823999999	395.67984009000003	395.83294677999999	396.10028075999998	396.42819214000002	396.68011474999997	397.00308228	397.23629761000001	397.58670044000002	397.87265015000003	398.03482056000001	398.37127686000002	398.50155640000003	398.74877930000002	399.13098144999998	399.39328003000003	399.71362305000002	400.04644775000003	400.24438477000001	400.59027099999997	400.83938598999998	401.13055420000001	401.42074585	401.70397948999999	402.00595092999998	402.22143555000002	402.49682617000002	402.73110961999998	402.97262573	403.37503052	403.53295897999999	403.83523559999998	404.19610596000001	404.38690186000002	404.68896483999998	405.03054809999998	405.30252074999999	405.58499146000003	405.76599120999998	406.05685425000001	406.32949829	406.61041260000002	406.95489501999998	407.22341919000002	407.46994018999999	407.70214843999997	408.16586303999998	408.35845947000001	408.56497192	408.80245972	409.12673949999999	409.33419800000001	409.68917847	409.93936157000002	410.35815430000002	410.51718140000003	410.75595092999998	411.18792724999997	411.30160522	411.58242797999998	411.82373046999999	412.06457519999998	412.48278808999999	412.71627808	412.91674805000002	413.23681641000002	413.37158203000001	413.79840087999997	414.07339478	414.27606200999998	414.52456665	414.87780762	415.15316772	415.42456055000002	415.66973876999998	416.02145386000001	416.22372437000001	416.41555785999998	416.77011107999999	417.03729248000002	417.26257323999999	417.61303710999999	417.86294556000001	418.08877562999999	418.32577515000003	418.66458130000001	419.00952147999999	419.12084960999999	419.39181518999999	419.66430664000001	419.94750977000001	420.18365478999999	420.45315552	420.73916625999999	421.05514526000002	421.30749512	421.58859253000003	421.77148438	422.14239501999998	422.35913085999999	422.60745238999999	422.85928345000002	423.21023559999998	423.41094971000001	423.70019531000003	423.95437621999997	424.34973144999998	424.52532959000001	424.70190430000002	425.05032348999998	425.32025146000001	425.48535156000003	425.80743408000001	425.99938965000001	426.39636230000002	426.68112183	426.84979248000002	427.09268187999999	427.37280272999999	427.65713500999999	427.87014771000003	428.05953978999997	428.34756470000002	428.68997192	428.97012329	429.15103148999998	429.46499634000003	429.59719848999998	429.88143921	430.09924316000001	430.40917968999997	430.7159729	431.0105896	431.25164795000001	431.34176636000001	431.73464966	431.93078613	432.17590331999997	432.49551392000001	432.6980896	433.02542113999999	433.27368164000001	433.58923340000001	433.81042480000002	434.11358643	434.26373290999999	434.49807738999999	434.89718628000003	435.11947631999999	435.36508178999998	435.71286011000001	435.87915039000001	436.17605591	436.44824218999997	436.67184448	436.88934325999998	437.17767334000001	437.45660400000003	437.78964232999999	437.92385863999999	438.17767334000001	438.45617676000001	438.67898559999998	439.03213500999999	439.29537964000002	439.51605224999997	439.84686278999999	440.08837891000002	440.35104369999999	440.58117676000001	440.86944579999999	441.16769409	441.39059448	441.60165404999998	441.97061157000002	442.30868529999998	442.38015746999997	442.81658936000002	442.87097168000003	443.24481200999998	443.50549316000001	443.83151244999999	444.09512329	444.29736328000001	444.64916992000002	444.76306152000001	445.11679077000002	445.41473388999998	445.69216919000002	445.80938721000001	446.28411864999998	446.44573974999997	446.72009277000001	447.03109740999997	447.22595215000001	447.46435546999999	447.68695068	448.01171875	448.32037353999999	448.61502074999999	448.86975097999999	449.13995361000002	449.28646851000002	449.67779540999999	449.83410644999998	450.13397216999999	450.42114257999998	450.66799927	450.89294433999999	451.28198242000002	451.45263671999999	451.73602295000001	452.00186157000002	452.28570557	452.56936646000003	452.88049316000001	453.04736328000001	453.36926269999998	453.65414428999998	453.88314818999999	454.17602539000001	454.36163329999999	454.78787231000001	454.94906615999997	455.21694946000002	455.61972046	455.78048705999998	456.06735228999997	456.31192017000001	456.59533691000001	456.79949950999998	457.07006835999999	457.40322875999999	457.61740112000001	457.92123413000002	458.12774658000001	458.36380005000001	458.72195434999998	459.03579711999998	459.19946289000001	459.60159302	459.75598144999998	460.05532836999998	460.3671875	460.66094971000001	460.87747192	461.2605896	461.50576782000002	461.73065186000002	462.00735473999998	462.30252074999999	462.57223511000001	462.79669188999998	463.07556152000001	463.28808593999997	463.61959839000002	463.86349487000001	464.10046387	464.41372681000001	464.64620972	464.99118041999998	465.22778319999998	465.55932617000002	465.78451538000002	465.96395874000001	466.24569702000002	466.56546021000003	466.81179809999998	467.15643311000002	467.37771606000001	467.60092163000002	467.86895751999998	468.14202881	468.53952026000002	468.68063353999997	468.97644043000003	469.18920897999999	469.52703857	469.73043823	470.01623534999999	470.37451171999999	470.57101440000002	470.87799072000001	471.07980347	471.33016967999998	471.60308837999997	471.95193481000001	472.27838135000002	472.52078246999997	472.57528687000001	472.94931029999998	473.26928710999999	473.59375	473.65750121999997	474.09072875999999	474.20004272	474.61544800000001	474.74859619	475.02368164000001	475.31967163000002	475.60330199999999	475.89859009000003	476.16546631	476.37829590000001	476.61914063	476.94342040999999	477.16940308	477.43829346000001	477.74301147	477.95449829	478.21118164000001	478.47634887999999	478.82421875	479.01602172999998	479.37216187000001	479.62033080999998	479.83468628000003	480.17370605000002	480.43374634000003	480.71844482	480.96417236000002	481.18188477000001	481.48248290999999	481.80532836999998	481.99694823999999	482.28118896000001	482.59313965000001	482.84420776000002	483.13565062999999	483.38592528999999	483.68338012999999	483.89297484999997	484.14303589000002	484.47467040999999	484.72167968999997	485.02896118000001	485.30010986000002	485.62475585999999	485.80218506	486.10467528999999	486.32388306000001	486.64642334000001	486.83917236000002	487.20162964000002	487.49346924000002	487.69525146000001	487.97964478	488.27841187000001	488.52844238	488.83422852000001	489.11038208000002	489.31195068	489.54171753000003	489.85031128000003	490.10122681000001	490.29922484999997	490.59298705999998	490.85150146000001	491.18933105000002	491.44708251999998	491.68222046	491.97946166999998	492.21374512	492.53128052	492.71905518	492.97546387	493.30706787000003	493.65808105000002	493.85006714000002	494.07556152000001	494.38040160999998	494.5987854	494.91262817	495.16378784	495.39453125	495.70999146000003	495.97814941000001	496.19863892000001	496.52648926000001	496.84115601000002	497.02706909	497.24151611000002	497.62457275000003	497.85598755000001	498.20285034	498.31604004000002	498.61123657000002	498.88378906000003	499.28698730000002	499.40408324999999	499.73361205999998	499.98529052999999	500.25143433	500.56518555000002	500.72171021000003	501.08151244999999	501.32714843999997	501.62884521000001	501.88461303999998	502.14508057	502.45211791999998	502.73995972	502.93780518	503.20681762999999	503.52136230000002	503.74163818	503.96984863	504.35964966	504.60479736000002	504.80856323	505.12408447000001	505.31518555000002	505.72967528999999	505.91851807	506.20956421	506.53213500999999	506.73678589000002	507.08587646000001	507.25387573	507.61569214000002	507.80398559999998	508.16378784	508.34115601000002	508.67489624000001	508.82443237000001	509.20150756999999	509.45742797999998	509.7059021	509.90954590000001	510.21896362000001	510.51977539000001	510.81552124000001	511.04934692	511.38433837999997	511.61679077000002	511.82067870999998	512.14739989999998	512.42736816000001	512.66577147999999	512.94726562999995	513.14862060999997	513.43847656000003	513.80822753999996	514.09271239999998	514.25280762	514.59429932	514.91223145000004	515.10400390999996	515.34857178000004	515.57641602000001	515.95013428000004	516.20782470999995	516.55450439000003	516.79400635000002	517.02154541000004	517.29766845999995	517.46319579999999	517.80511475000003	517.99737548999997	518.36895751999998	518.64532470999995	518.91558838000003	519.22076416000004	519.51940918000003	519.73754883000004	519.95507812999995	520.19201659999999	520.48791503999996	520.75817871000004	521.02160645000004	521.32177734000004	521.58221435999997	521.81011963000003	522.16052246000004	522.45025635000002	522.64666748000002	522.93975829999999	523.26708984000004	523.46502685999997	523.70703125	523.99627685999997	524.32562256000006	524.63592529000005	524.81597899999997	525.13446045000001	525.37615966999999	525.61108397999999	525.89636229999996	526.19427489999998	526.44622803000004	526.76934814000003	526.99908446999996	527.29748534999999	527.54943848000005	527.87255859000004	528.03002930000002	528.34002685999997	528.57476807	528.85333251999998	529.20483397999999	529.48760986000002	529.68463135000002	529.95996093999997	530.21710204999999	530.52819824000005	530.82916260000002	531.05218506000006	531.31335449000005	531.56286621000004	531.89813231999995	532.10595703000001	532.38836670000001	532.59295654000005	532.88000488	533.17724609000004	533.44287109000004	533.70184326000003	534.04956055000002	534.36010741999996	534.53894043000003	534.72216796999999	534.99926758000004	535.30395508000004	535.64251708999996	535.87805175999995	536.13653564000003	536.34832763999998	536.67169189000003	536.92877196999996	537.21716308999999	537.359375	537.70794678000004	537.94805908000001	538.24243163999995	538.57745361000002	538.81170654000005	539.11230468999997	539.36645508000004	539.63104248000002	539.88250731999995	540.14941406000003	540.45520020000004	540.69934081999997	541.01202393000005	541.42822265999996	541.57067871000004	541.82751465000001	542.13647461000005	542.33679199000005	542.61578368999994	542.86407470999995	543.20111083999996	543.44732666000004	543.78729248000002	544.02789307	544.28338623000002	544.53070068	544.82025146000001	545.12243651999995	545.39495850000003	545.59161376999998	545.89764404000005	546.19818114999998	546.42761229999996	546.66046143000005	547.03302001999998	547.28228760000002	547.50817871000004	547.75848388999998	548.13836670000001	548.38427734000004	548.63061522999999	548.87237548999997	549.14349364999998	549.48205566000001	549.76354979999996	549.96398925999995	550.22314453000001	550.50018310999997	550.82550048999997	551.02484131000006	551.29675293000003	551.54248046999999	551.82275390999996	552.08105468999997	552.37213135000002	552.56915283000001	552.90399170000001	553.28479003999996	553.45709228999999	553.69787598000005	554.02227783000001	554.33001708999996	554.58386229999996	554.85119628999996	555.11022949000005	555.35620116999996	555.52795409999999	555.80926513999998	556.12719727000001	556.41345215000001	556.64892578000001	556.92492675999995	557.22479248000002	557.38415526999995	557.69848633000004	558.015625	558.24615478999999	558.54425048999997	558.82830810999997	559.09332274999997	559.46417236000002	559.56555175999995	559.85235595999995	560.19293213000003	560.47174071999996	560.71185303000004	560.91278076000003	561.28686522999999	561.50250243999994	561.73468018000005	562.17797852000001	562.36535645000004	562.62078856999995	562.82910156000003	563.12963866999996	563.38995361000002	563.68249512	563.88592529000005	564.23852538999995	564.32458496000004	564.73583984000004	564.99810791000004	565.21313477000001	565.52655029000005	565.83642578000001	566.14929199000005	566.45617675999995	566.72064208999996	566.86749268000005	567.19677734000004	567.44396973000005	567.78216553000004	568.06494140999996	568.25189208999996	568.54107666000004	568.79870604999996	569.04956055000002	569.35485840000001	569.63317871000004	569.890625	570.20043944999998	570.53698729999996	570.68829345999995	571.05383300999995	571.20471191000001	571.59405518000005	571.78125	572.13354491999996	572.38159180000002	572.62591553000004	572.93170166000004	573.19677734000004	573.48504638999998	573.70410156000003	574.00482178000004	574.26495361000002	574.49285888999998	574.79333496000004	575.08447265999996	575.27209473000005	575.62646484000004	575.85382079999999	576.16180420000001	576.41217041000004	576.69152831999997	576.93383788999995	577.23590088000003	577.47406006000006	577.77404784999999	577.96875	578.33068848000005	578.5625	578.80670166000004	579.12268066000001	579.34289550999995	579.71258545000001	579.95483397999999	580.22436522999999	580.46356201000003	580.65893555000002	581.01757812999995	581.29956055000002	581.46697998000002	581.78668213000003	582.07983397999999	582.32421875	582.62115478999999	582.88323975000003	583.12084961000005	583.48962401999995	583.68200683999999	583.92272949000005	584.25567626999998	584.40502930000002	584.73052978999999	585.01110840000001	585.29748534999999	585.60852050999995	585.85766602000001	586.10778808999999	586.37683104999996	586.60052489999998	586.92657470999995	587.15765381000006	587.41680908000001	587.71954345999995	587.96759033000001	588.17932128999996	588.55493163999995	588.79174805000002	589.05853271000001	589.32287598000005	589.53314208999996	589.83013916000004	590.11938477000001	590.36352538999995	590.75378418000003	590.94342041000004	591.19909668000003	591.51837158000001	591.71905518000005	592.03356933999999	592.28399658000001	592.52978515999996	592.84179687999995	593.00366211000005	593.39361571999996	593.58068848000005	593.93829345999995	594.24163818	594.42321776999995	594.72528076000003	594.99707031000003	595.21118163999995	595.56726074000005	595.82763671999999	595.99908446999996	596.29406738	596.44476318	596.89465331999997	597.16711425999995	597.43298340000001	597.65838623000002	597.95532227000001	598.19458008000004	598.47906493999994	598.71917725000003	598.97460937999995	599.23754883000004	599.57348633000004	599.78387451000003	600.07189941000001	600.34301758000004	600.62377930000002	600.82287598000005	601.17510986000002	601.41912841999999	601.71325683999999	602.00891113	602.24090576000003	602.50524901999995	602.81414795000001	603.08758545000001	603.35626220999995	603.63201904000005	603.95367432	604.13726807	604.43377685999997	604.70709228999999	604.97912598000005	605.27868651999995	605.51635741999996	605.82678223000005	606.11431885000002	606.34881591999999	606.58349609000004	606.83654784999999	607.12805175999995	607.36920166000004	607.61804199000005	607.98962401999995	608.22900390999996	608.45294189000003	608.74029541000004	608.97937012	609.21948241999996	609.57580566000001	609.80242920000001	610.07196045000001	610.35900878999996	610.67041015999996	610.89764404000005	611.16735840000001	611.39886475000003	611.69171143000005	612.03948975000003	612.23150635000002	612.49316406000003	612.73327637	612.99035645000004	613.31823729999996	613.61657715000001	613.81146239999998	614.20056151999995	614.35150146000001	614.65686034999999	614.98785399999997	615.19763183999999	615.48114013999998	615.72198486000002	616.05584716999999	616.32550048999997	616.55407715000001	616.84613036999997	617.13214111000002	617.38903808999999	617.64862060999997	617.83892821999996	618.20690918000003	618.46490478999999	618.80737305000002	619.02429199000005	619.32861328000001	619.55145263999998	619.82806396000001	620.12194824000005	620.38574218999997	620.59747314000003	620.95275878999996	621.17230225000003	621.46014404000005	621.73675536999997	621.97393798999997	622.25195312999995	622.55535888999998	622.86669921999999	623.10046387	623.34399413999995	623.61621093999997	623.92517090000001	624.14587401999995	624.45562743999994	624.65661621000004	624.98651123000002	625.25402831999997	625.47857666000004	625.80346680000002	626.02746581999997	626.24768066000001	626.53460693	626.81793213000003	627.10034180000002	627.38104248000002	627.68823241999996	627.90087890999996	628.20941161999997	628.49249268000005	628.72833251999998	628.99517821999996	629.31402588000003	629.53009033000001	629.75988770000004	630.09130859000004	630.36846923999997	630.63128661999997	630.92639159999999	631.17852783000001	631.46826171999999	631.70294189000003	631.95532227000001	632.28198241999996	632.55090331999997	632.80633545000001	633.05615234000004	633.37609863	633.55633545000001	633.82623291000004	634.08673095999995	634.38433838000003	634.67504883000004	634.96752930000002	635.19085693	635.47448729999996	635.76440430000002	635.96997069999998	636.33496093999997	636.60095215000001	636.74859618999994	637.03039550999995	637.35241699000005	637.58648682	637.85235595999995	638.12158203000001	638.29791260000002	638.63452147999999	638.87188720999995	639.13500977000001	639.40667725000003	639.64300536999997	639.97973633000004	640.20367432	640.57556151999995	640.81646728999999	641.07012939000003	641.36956786999997	641.64593506000006	641.90289307	642.19232178000004	642.46081543000003	642.78051758000004	642.98175048999997	643.30316161999997	643.45745850000003	643.81262206999997	644.04010010000002	644.32257079999999	644.64025878999996	644.93463135000002	645.17352295000001	645.47906493999994	645.71166991999996	645.95220946999996	646.29858397999999	646.49438477000001	646.76770020000004	647.04187012	647.31213378999996	647.59204102000001	647.79382324000005	648.23907470999995	648.37304687999995	648.66418456999997	648.83679199000005	649.21881103999999	649.38677978999999	649.65112305000002	649.93634033000001	650.23187256000006	650.43249512	650.79846191000001	651.11004638999998	651.30932616999996	651.65600586000005	651.84350586000005	652.08923340000001	652.38830566000001	652.65014647999999	652.93658446999996	653.18853760000002	653.49462890999996	653.71636963000003	653.98333739999998	654.23815918000003	654.53948975000003	654.74804687999995	655.09698486000002	655.37365723000005	655.70800781000003	655.89947510000002	656.12579345999995	656.42291260000002	656.72631836000005	656.95324706999997	657.14428711000005	657.45056151999995	657.78009033000001	658.00909423999997	658.31433104999996	658.54492187999995	658.85235595999995	659.08575439000003	659.35406493999994	659.67541503999996	659.88726807	660.26220703000001	660.50714111000002	660.72924805000002	661.03186034999999	661.33441161999997	661.56018066000001	661.85565185999997	662.07489013999998	662.35363770000004	662.61895751999998	662.92254638999998	663.18560791000004	663.44250488	663.72064208999996	664.05279541000004	664.28143310999997	664.59283446999996	664.86279296999999	665.05883788999995	665.35662841999999	665.65283203000001	665.91424560999997	666.16992187999995	666.42248534999999	666.78009033000001	666.95599364999998	667.31036376999998	667.59216308999999	667.86395263999998	668.05041503999996	668.36169433999999	668.67864989999998	668.92407227000001	669.18103026999995	669.49432373000002	669.77239989999998	670.09167479999996	670.30261229999996	670.58679199000005	670.82055663999995	671.15979003999996	671.38958739999998	671.67749022999999	671.92480468999997	672.22534180000002	672.49847411999997	672.78143310999997	673.04602050999995	673.30029296999999	673.59399413999995	673.82958984000004	674.15203856999995	674.37286376999998	674.70788574000005	674.85931396000001	675.15301513999998	675.38299560999997	675.68469238	675.98162841999999	676.15606689000003	676.45294189000003	676.75128173999997	677.04675293000003	677.23620604999996	677.62817383000004	677.77764893000005	678.10998534999999	678.28204345999995	678.64294433999999	678.81683350000003	679.17474364999998	679.39196776999995	679.67260741999996	679.96984863	680.26367187999995	680.45648193	680.80859375	681.06457520000004	681.20263671999999	681.52032470999995	681.80975341999999	682.07696533000001	682.32879638999998	682.62316895000004	682.87158203000001	683.18395996000004	683.41955566000001	683.66986083999996	683.87561034999999	684.22430420000001	684.45544433999999	684.76281738	684.94061279000005	685.24896239999998	685.39465331999997	685.84320068	686.02545166000004	686.28027343999997	686.54522704999999	686.81811522999999	687.12652588000003	687.36871338000003	687.62628173999997	687.91021728999999	688.24041748000002	688.44506836000005	688.71929932	689.00811768000005	689.23120116999996	689.47430420000001	689.77636718999997	690.00665283000001	690.34893798999997	690.60711670000001	690.82916260000002	691.13476562999995	691.49816895000004	691.70129395000004	692.00860595999995	692.14733887	692.48504638999998	692.84643555000002	693.06097411999997	693.27557373000002	693.51501465000001	693.88226318	694.06561279000005	694.38665771000001	694.69482421999999	694.90710449000005	695.24407958999996	695.54162598000005	695.81475829999999	696.05090331999997	696.32226562999995	696.56945800999995	696.8359375	697.17980956999997	697.48193359000004	697.75286864999998	698.04833984000004	698.36346435999997	698.55621338000003	698.82543944999998	699.13452147999999	699.29376220999995	699.61077881000006	699.88287353999999	700.13085937999995	700.48114013999998	700.77716064000003	701.01153564000003	701.21228026999995	701.48547363	701.77282715000001	702.02282715000001	702.26788329999999	702.49230956999997	702.81231689000003	703.02087401999995	703.39587401999995	703.67541503999996	703.91510010000002	704.19482421999999	704.42279053000004	704.69232178000004	704.93096923999997	705.26342772999999	705.53271484000004	705.78692626999998	706.03405762	706.30920409999999	706.59283446999996	706.85632324000005	707.11755371000004	707.41650390999996	707.60986328000001	707.87609863	708.17687988	708.42132568	708.73242187999995	708.98107909999999	709.26123046999999	709.51690673999997	709.85327147999999	710.11236571999996	710.37603760000002	710.56787109000004	710.91894531000003	711.19287109000004	711.42144774999997	711.67742920000001	711.97064208999996	712.20758057	712.50115966999999	712.74359131000006	713.01318359000004	713.31884765999996	713.54266356999995	713.92590331999997	714.18231201000003	714.38220215000001	714.63226318	714.97100829999999	715.18945312999995	715.47113036999997	715.79888916000004	715.97528076000003	716.25439453000001	716.58184814000003	716.79760741999996	717.10266113	717.31182861000002	717.64184569999998	717.83489989999998	718.08569336000005	718.41650390999996	718.69366454999999	718.97119140999996	719.23406981999995	719.49853515999996	719.80816649999997	720.02844238	720.28137206999997	720.52062988	720.80499268000005	721.09991454999999	721.33032227000001	721.62054443	721.86956786999997	722.15234375	722.42333984000004	722.61871338000003	722.93841553000004	723.19830321999996	723.51007079999999	723.74713135000002	724.03936768000005	724.27819824000005	724.56365966999999	724.86633300999995	725.11938477000001	725.42828368999994	725.61785888999998	725.94110106999995	726.10485840000001	726.47369385000002	726.70886229999996	726.96331786999997	727.27868651999995	727.52111816000001	727.82836913999995	728.04095458999996	728.32995604999996	728.58966064000003	728.90521239999998	729.14550781000003	729.43090819999998	729.71704102000001	729.97509765999996	730.19921875	730.46594238	730.73217772999999	731.03649901999995	731.29290771000001	731.55017090000001	731.80853271000001	732.13909911999997	732.39599609000004	732.66259765999996	732.93621826000003	733.18359375	733.44995116999996	733.71392821999996	733.96716308999999	734.27032470999995	734.53674316000001	734.77636718999997	735.05889893000005	735.40252685999997	735.63458251999998	735.83526611000002	736.18402100000003	736.37988281000003	736.75402831999997	736.98046875	737.22760010000002	737.52008057	737.78887939000003	738.02075194999998	738.33575439000003	738.57745361000002	738.89959716999999	739.19494628999996	739.39733887	739.68389893000005	739.97119140999996	740.23614501999998	740.52825928000004	740.78955078000001	741.03149413999995	741.34362793000003	741.58508300999995	741.88476562999995	742.14392090000001	742.37756348000005	742.66754149999997	742.92901611000002	743.25793456999997	743.47088623000002	743.74670409999999	743.99877930000002	744.24316406000003	744.58319091999999	744.78137206999997	745.06585693	745.36413574000005	745.58288574000005	745.92547606999995	746.18023682	746.45275878999996	746.71166991999996	746.94622803000004	747.22955321999996	747.50872803000004	747.77423095999995	747.99798583999996	748.33258057	748.60388183999999	748.9140625	749.16711425999995	749.47808838000003	749.64837646000001	749.92138671999999	750.14544678000004	750.51385498000002	750.71197510000002	750.98333739999998	751.28808593999997	751.55627441000001	751.79589843999997	752.07849121000004	752.37469481999995	752.56115723000005	752.86614989999998	753.14398193	753.39569091999999	753.63092041000004	753.94830321999996	754.18554687999995	754.49285888999998	754.75280762	754.98327637	755.25970458999996	755.55114746000004	755.78790283000001	756.06048583999996	756.35131836000005	756.65411376999998	756.92724609000004	757.15594481999995	757.41729736000002	757.73626708999996	757.94830321999996	758.22204590000001	758.49365234000004	758.74310303000004	759.02862548999997	759.31628418000003	759.60321045000001	759.86004638999998	760.12213135000002	760.43078613	760.64703368999994	760.98675536999997	761.17852783000001	761.50750731999995	761.70257568	762.00219727000001	762.28009033000001	762.56494140999996	762.78924560999997	763.08441161999997	763.34399413999995	763.57617187999995	763.91912841999999	764.18927001999998	764.42565918000003	764.72412109000004	764.98547363	765.21032715000001	765.50518798999997	765.76446533000001	765.98138428000004	766.29553223000005	766.62200928000004	766.80566406000003	767.08746338000003	767.41314696999996	767.63720703000001	767.88586425999995	768.13812256000006	768.46856689000003	768.73242187999995	768.98931885000002	769.20703125	769.55236816000001	769.78924560999997	770.06536864999998	770.37298583999996	770.60205078000001	770.90173340000001	771.12365723000005	771.44769286999997	771.69476318	771.95703125	772.20196533000001	772.49053954999999	772.73107909999999	772.99371338000003	773.29046631000006	773.53558350000003	773.80572510000002	774.07104491999996	774.31225586000005	774.58422852000001	774.90832520000004	775.13250731999995	775.37145996000004	775.72351074000005	775.96258545000001	776.23974609000004	776.53131103999999	776.79187012	777.05926513999998	777.29589843999997	777.55682373000002	777.88153076000003	778.12231444999998	778.39764404000005	778.65441895000004	778.87805175999995	779.17651366999996	779.53320312999995	779.75793456999997	779.96807861000002	780.29931640999996	780.50988770000004	780.78820800999995	781.07995604999996	781.37597656000003	781.61437988	781.91992187999995	782.20190430000002	782.41241454999999	782.72363281000003	782.98083496000004	783.24163818	783.48114013999998	783.78143310999997	784.03405762	784.35107421999999	784.59619140999996	784.85473633000004	785.11541748000002	785.44030762	785.68725586000005	785.96844481999995	786.21502685999997	786.54168701000003	786.75793456999997	787.05206298999997	787.28222656000003	787.56860352000001	787.87145996000004	788.09710693	788.42608643000005	788.71514893000005	788.90435791000004	789.22412109000004	789.47674560999997	789.75689696999996	790.03405762	790.31182861000002	790.53967284999999	790.79083251999998	791.09057616999996	791.34509276999995	791.64813231999995	791.92358397999999	792.16235352000001	792.41510010000002	792.71441649999997	792.95764159999999	793.23822021000001	793.50030518000005	793.83746338000003	794.08978271000001	794.31756591999999	794.61511229999996	794.88891602000001	795.15631103999999	795.45727538999995	795.67852783000001	796.00042725000003	796.20489501999998	796.44763183999999	796.79931640999996	797.05993651999995	797.29217529000005	797.52172852000001	797.88458251999998	798.11059569999998	798.40789795000001	798.66015625	798.94958496000004	799.21997069999998	799.47222899999997	799.75549316000001	799.95166015999996	800.23144531000003	800.49884033000001	800.80822753999996	801.04907227000001	801.35308838000003	801.64477538999995	801.91937256000006	802.11437988	802.47705078000001	802.70019531000003	802.96575928000004	803.19946288999995	803.50213623000002	803.71984863	804.03350829999999	804.34960937999995	804.54974364999998	804.80859375	805.12567138999998	805.35278319999998	805.64306640999996	805.93164062999995	806.26214600000003	806.48248291000004	806.71398925999995	807.00701904000005	807.24633788999995	807.60797118999994	807.77014159999999	808.03881836000005	808.37451171999999	808.63885498000002	808.89099121000004	809.16131591999999	809.46514893000005	809.63830566000001	809.95074463000003	810.22583008000004	810.41693114999998	810.75848388999998	811.01696776999995	811.28363036999997	811.58380126999998	811.83251953000001	812.14227295000001	812.35638428000004	812.65203856999995	812.90869140999996	813.11999512	813.41119385000002	813.69598388999998	813.97509765999996	814.22723388999998	814.48803711000005	814.73803711000005	815.05920409999999	815.26513671999999	815.57910156000003	815.82611083999996	816.12878418000003	816.36773682	816.63745116999996	816.86907958999996	817.15600586000005	817.45300293000003	817.72711182	817.96057128999996	818.27099609000004	818.52252196999996	818.77947998000002	819.06408691000001	819.30432128999996	819.58032227000001	819.82952881000006	820.11926270000004	820.40643310999997	820.68286133000004	820.97387694999998	821.21667479999996	821.51965331999997	821.72515868999994	822.11590576000003	822.27929687999995	822.57867432	822.83294678000004	823.16735840000001	823.38244628999996	823.64617920000001	823.95080566000001	824.19305420000001	824.48651123000002	824.73834228999999	824.96710204999999	825.25933838000003	825.58239746000004	825.84954833999996	826.10699463000003	826.38891602000001	826.65441895000004	826.95812988	827.19738770000004	827.53387451000003	827.74346923999997	828.04425048999997	828.30651854999996	828.59985352000001	828.80780029000005	829.08367920000001	829.38311768000005	829.61236571999996	829.89770508000004	830.20172118999994	830.43670654000005	830.71673583999996	830.89697265999996	831.23797606999995	831.45812988	831.73602295000001	831.98004149999997	832.28857421999999	832.54772949000005	832.82873534999999	833.09820557	833.34240723000005	833.62982178000004	833.87597656000003	834.10607909999999	834.39862060999997	834.71185303000004	834.97180175999995	835.18377685999997	835.48028564000003	835.74334716999999	835.98992920000001	836.32507324000005	836.50024413999995	836.82019043000003	837.15191649999997	837.38952637	837.60504149999997	837.87469481999995	838.21551513999998	838.44769286999997	838.70446776999995	838.96514893000005	839.26751708999996	839.50720215000001	839.85461425999995	840.08392333999996	840.35498046999999	840.63476562999995	840.90008545000001	841.16998291000004	841.41748046999999	841.68682861000002	841.96722411999997	842.25189208999996	842.54724121000004	842.80114746000004	843.12017821999996	843.35186768000005	843.59942626999998	843.82690430000002	844.19116211000005	844.45758057	844.73138428000004	844.98840331999997	845.22143555000002	845.45532227000001	845.77728271000001	846.03314208999996	846.33099364999998	846.56024170000001	846.86315918000003	847.15649413999995	847.40509033000001	847.68395996000004	847.92895508000004	848.22436522999999	848.48443603999999	848.76257324000005	849.02056885000002	849.31500243999994	849.56756591999999	849.84002685999997	850.07482909999999	850.34466553000004	850.62915038999995	850.8828125	851.16516113	851.45953368999994	851.69006348000005	851.95819091999999	852.27429199000005	852.50427246000004	852.74945068	853.07177734000004	853.32049560999997	853.51269531000003	853.82440185999997	854.14630126999998	854.40887451000003	854.62371826000003	854.92651366999996	855.15130614999998	855.46136475000003	855.64813231999995	855.97338866999996	856.24267578000001	856.49987793000003	856.79772949000005	857.06256103999999	857.32482909999999	857.64086913999995	857.85168456999997	858.13854979999996	858.41015625	858.70410156000003	858.98571776999995	859.23950194999998	859.45379638999998	859.76293944999998	860.04394531000003	860.33795166000004	860.56756591999999	860.88641356999995	861.10778808999999	861.43475341999999	861.71240234000004	861.96783446999996	862.17395020000004	862.53979491999996	862.80267333999996	863.02929687999995	863.30603026999995	863.53405762	863.84735106999995	864.05120850000003	864.33300781000003	864.56237793000003	864.89984131000006	865.20751953000001	865.50195312999995	865.71795654000005	865.98535156000003	866.27404784999999	866.45385741999996	866.75189208999996	867.07366943	867.31799316000001	867.58789062999995	867.84143066000001	868.03491211000005	868.33831786999997	868.64117432	868.88153076000003	869.14978026999995	869.42742920000001	869.65563965000001	869.98303223000005	870.20098876999998	870.51837158000001	870.78491211000005	871.02447510000002	871.29504395000004	871.58654784999999	871.84490966999999	872.13970946999996	872.38500977000001	872.63031006000006	872.92816161999997	873.22839354999996	873.45532227000001	873.82043456999997	873.96429443	874.28509521000001	874.52380371000004	874.81964111000002	875.14361571999996	875.38079833999996	875.62829590000001	875.93316649999997	876.13726807	876.44323729999996	876.76251220999995	876.93109131000006	877.19647216999999	877.52789307	877.77593993999994	878.08398437999995	878.27435303000004	878.61309814000003	878.89996338000003	879.10009765999996	879.38195800999995	879.64343262	879.93804932	880.20556640999996	880.48260498000002	880.75476074000005	881.01257324000005	881.26934814000003	881.56823729999996	881.81549071999996	882.11004638999998	882.39031981999995	882.63275146000001	882.86505126999998	883.16204833999996	883.44030762	883.65820312999995	883.98541260000002	884.26025390999996	884.61511229999996	884.80957031000003	884.99475098000005	885.30560303000004	885.59790038999995	885.81024170000001	886.09906006000006	886.41851807	886.65814208999996	886.96801758000004	887.18542479999996	887.46087646000001	887.75451659999999	887.98626708999996	888.28820800999995	888.49060058999999	888.77661133000004	889.00048828000001	889.35736083999996	889.59521484000004	889.85864258000004	890.18621826000003	890.41510010000002	890.66516113	890.94439696999996	891.18920897999999	891.48858643000005	891.71606444999998	892.05950928000004	892.28814696999996	892.55200194999998	892.82366943	893.06665038999995	893.34765625	893.62731933999999	893.82843018000005	894.11694336000005	894.43029784999999	894.69683838000003	894.93572998000002	895.20220946999996	895.52978515999996	895.73095703000001	896.00579833999996	896.30792236000002	896.56066895000004	896.80572510000002	897.07330321999996	897.36840819999998	897.61846923999997	897.85528564000003	898.20941161999997	898.46563720999995	898.73144531000003	898.91778564000003	899.23248291000004	899.51348876999998	899.74768066000001	900.03533935999997	900.36383057	900.57788086000005	900.85089111000002	901.09942626999998	901.34686279000005	901.76055908000001	901.96490478999999	902.23748779000005	902.46234131000006	902.79547118999994	902.96868896000001	903.23785399999997	903.48809814000003	903.75714111000002	904.11541748000002	904.30554199000005	904.62414550999995	904.90496826000003	905.11944579999999	905.35687256000006	905.68243408000001	905.93811034999999	906.21539307	906.48736571999996	906.74047852000001	907.04028319999998	907.26440430000002	907.49847411999997	907.79309081999997	908.06207274999997	908.34869385000002	908.62493896000001	908.89239501999998	909.18109131000006	909.39453125	909.70751953000001	909.90527343999997	910.21276854999996	910.47521973000005	910.80664062999995	911.00140381000006	911.25744628999996	911.53009033000001	911.76104736000002	912.09228515999996	912.30999756000006	912.60760498000002	912.82891845999995	913.13702393000005	913.36291503999996	913.64788818	913.90545654000005	914.22668456999997	914.40106201000003	914.73669433999999	914.94232178000004	915.25189208999996	915.51068114999998	915.74615478999999	916.11791991999996	916.29486083999996	916.57391356999995	916.87609863	917.11480713000003	917.35559081999997	917.61663818	917.92871093999997	918.13208008000004	918.45422363	918.69250488	918.95666503999996	919.20214843999997	919.47949218999997	919.79711913999995	920.02239989999998	920.31054687999995	920.55822753999996	920.89440918000003	921.12585449000005	921.36181640999996	921.61804199000005	921.87872314000003	922.15228271000001	922.42938231999995	922.65740966999999	922.88909911999997	923.17919921999999	923.48278808999999	923.71423340000001	923.98553466999999	924.28118896000001	924.48541260000002	924.77496338000003	925.06665038999995	925.28723145000004	925.61938477000001	925.81372069999998	926.07684326000003	926.34130859000004	926.69836425999995	926.89752196999996	927.15325928000004	927.44207763999998	927.74163818	927.98968506000006	928.24194336000005	928.49407958999996	928.79187012	929.05175781000003	929.32806396000001	929.52935791000004	929.82781981999995	930.13635253999996	930.40966796999999	930.67736816000001	930.94195557	931.18847656000003	931.53936768000005	931.70989989999998	931.98669433999999	932.28912353999999	932.53350829999999	932.82501220999995	933.05029296999999	933.31542968999997	933.54559326000003	933.85955810999997	934.13684081999997	934.44244385000002	934.67785645000004	934.95300293000003	935.22900390999996	935.45983887	935.70758057	936.01586913999995	936.30841064000003	936.54693603999999	936.80670166000004	937.07965088000003	937.33935546999999	937.60949706999997	937.90313720999995	938.12738036999997	938.42358397999999	938.63677978999999	938.94842529000005	939.19421387	939.50756836000005	939.80273437999995	940.01416015999996	940.32928466999999	940.56164550999995	940.83612060999997	941.08740234000004	941.37457274999997	941.67614746000004	941.88836670000001	942.14715576000003	942.47448729999996	942.72039795000001	942.90405272999999	943.21746826000003	943.49066161999997	943.78491211000005	943.97558593999997	944.30834961000005	944.54235840000001	944.81024170000001	945.07135010000002	945.35614013999998	945.60418701000003	945.90856933999999	946.16394043000003	946.40142821999996	946.66882324000005	946.91247558999999	947.18621826000003	947.44744873000002	947.70971680000002	947.95227050999995	948.23303223000005	948.47546387	948.74627685999997	949.07128906000003	949.28283691000001	949.57287598000005	949.8046875	950.05279541000004	950.33636475000003	950.59381103999999	950.86865234000004	951.16210937999995	951.37231444999998	951.66534423999997	951.90405272999999	952.15270996000004	952.43579102000001	952.68975829999999	952.97766113	953.25811768000005	953.54553223000005	953.82330321999996	954.04394531000003	954.34771728999999	954.59039307	954.87768555000002	955.15447998000002	955.43090819999998	955.67742920000001	955.98760986000002	956.22113036999997	956.50860595999995	956.84838866999996	957.06530762	957.34619140999996	957.62268066000001	957.87164307	958.15936279000005	958.34118651999995	958.68756103999999	958.88433838000003	959.17529296999999	959.45581055000002	959.72973633000004	960.01916503999996	960.21008300999995	960.52935791000004	960.80303954999999	961.06414795000001	961.28338623000002	961.56835937999995	961.86395263999998	962.10284423999997	962.36785888999998	962.64544678000004	962.91802978999999	963.15270996000004	963.46337890999996	963.74670409999999	964.04498291000004	964.27264404000005	964.49584961000005	964.82403564000003	965.07513428000004	965.37884521000001	965.58502196999996	965.92065430000002	966.14605713000003	966.37170409999999	966.76776123000002	966.97735595999995	967.22802734000004	967.50274658000001	967.75598145000004	968.03143310999997	968.29669189000003	968.58135986000002	968.83825683999999	969.10266113	969.34869385000002	969.67114258000004	969.94232178000004	970.15032958999996	970.47558593999997	970.73144531000003	970.97009276999995	971.28771973000005	971.54614258000004	971.77746581999997	972.04290771000001	972.30950928000004	972.56213378999996	972.80133057	973.13696288999995	973.39270020000004	973.68298340000001	973.96405029000005	974.22521973000005	974.43286133000004	974.79699706999997	975.01263428000004	975.29156493999994	975.56353760000002	975.84753418000003	976.11669921999999	976.35223388999998	976.65899658000001	976.92327881000006	977.19067383000004	977.48681640999996	977.75085449000005	978.02203368999994	978.31970215000001	978.52520751999998	978.84484863	979.11547852000001	979.35021973000005	979.66760253999996	979.89807128999996	980.22601318	980.44543456999997	980.73388671999999	981.01818848000005	981.28094481999995	981.55462646000001	981.77478026999995	982.06817626999998	982.34838866999996	982.62005614999998	982.83264159999999	983.14569091999999	983.41094970999995	983.70941161999997	984.00134276999995	984.26995850000003	984.52197265999996	984.75665283000001	985.03436279000005	985.28820800999995	985.58331298999997	985.87060546999999	986.10131836000005	986.38415526999995	986.67858887	986.89227295000001	987.19708251999998	987.46337890999996	987.75396728999999	988.00085449000005	988.27941895000004	988.52783203000001	988.79101562999995	989.08459473000005	989.33581543000003	989.66369628999996	989.91589354999996	990.13275146000001	990.45684814000003	990.67797852000001	990.97033691000001	991.19854736000002	991.49114989999998	991.77813720999995	992.07745361000002	992.37493896000001	992.56896973000005	992.84783935999997	993.15869140999996	993.39624022999999	993.70385741999996	993.97033691000001	994.21875	994.50537109000004	994.75878906000003	995.00970458999996	995.27056885000002	995.58721923999997	995.81506348000005	996.12145996000004	996.38586425999995	996.64770508000004	996.90197753999996	997.17974853999999	997.40881348000005	997.74017333999996	998.01391602000001	998.30255126999998	998.55206298999997	998.58099364999998	100	99.998138429999997	99.997779850000001	99.996345520000006	99.99247742	99.987853999999999	99.984298710000004	99.977600100000004	99.970970149999999	99.965393070000005	99.960540769999994	99.954505920000003	99.948234560000003	99.940498349999999	99.935317990000001	99.929786680000007	99.926155089999995	99.919670100000005	99.913536070000006	99.908874510000004	99.906379700000002	99.903831479999994	99.901008610000005	99.898429870000001	99.892509459999999	99.890327450000001	99.886947629999995	99.883804319999996	99.881965640000004	99.879516600000002	99.876373290000004	99.875015259999998	99.872596740000006	99.871589659999998	99.872390749999994	99.874008180000004	99.878524780000006	99.881355290000002	99.887992859999997	99.893356319999995	99.901054380000005	99.907905580000005	99.916824340000005	99.929107669999993	99.943794249999996	99.958366389999995	99.973175049999995	99.988952639999994	100.00466919	100.02064514	100.03742217999999	100.05647278000001	100.07289124	100.09204865	100.1147995	100.13388824	100.15238189999999	100.17098236	100.19285583	100.20960236000001	100.22821045000001	100.24588013	100.26350403000001	100.28137207	100.29834747	100.31710052	100.33616637999999	100.35767365	100.37493134	100.39492798000001	100.41271209999999	100.43117522999999	100.44715881	100.46504211	100.48377991	100.50180817	100.51856995	100.53855896	100.55740356	100.57608795	100.59458923	100.61167145	100.6293869	100.64770507999999	100.66501617	100.68393707	100.70167542	100.71888733	100.73658752	100.75266266	100.76774596999999	100.78291321	100.79730225	100.81156158	100.82746887	100.84152985	100.85664368	100.87142944	100.8854599	100.89817047	100.90914917000001	100.91974639999999	100.93106842	100.94247437	100.95545959	100.96749878	100.97893524	100.99227904999999	101.00717926	101.02121735	101.03349304	101.04508208999999	101.05622101	101.06987762	101.08271027000001	101.09503174	101.105896	101.12024689	101.13137054000001	101.1424942	101.15493011	101.16695403999999	101.17595673	101.18378448	101.19288634999999	101.20093536	101.20875549	101.21770477	101.22589874000001	101.23416138	101.24143982	101.25086211999999	101.2585907	101.26475524999999	101.26950073	101.27510834	101.27976227000001	101.28417969	101.28903961	101.29468536	101.29992676000001	101.30304717999999	101.30927277000001	101.3133316	101.31741332999999	101.32277679000001	101.32809448	101.33302307	101.33635712	101.33660888999999	101.33843231	101.34002685999999	101.34047699	101.34168243000001	101.34281158	101.34091187	101.33862305	101.33794403	101.33700562	101.33782959	101.33818817	101.33758545000001	101.337677	101.33546448	101.33211516999999	101.33174133	101.3339386	101.33288573999999	101.33259583	101.33140564	101.32987213	101.32904816	101.3279953	101.32705688	101.32145690999999	101.31667328	101.31277466	101.30846405	101.30342102	101.29969788	101.29588318	101.29202271	101.2872467	101.28379821999999	101.27807617000001	101.27378082	101.27016449	101.26557158999999	101.26130676	101.25897980000001	101.25413512999999	101.24636078	101.24227904999999	101.23645782	101.22776030999999	101.22087096999999	101.2121582	101.20533752	101.20170593	101.19573975	101.1877594	101.18001556	101.17391968	101.16712952	101.1588974	101.14949799	101.14383698	101.13605499000001	101.12744141	101.11772919000001	101.10929108000001	101.1003418	101.08870697	101.08174896	101.07527924	101.06472015	101.05809021	101.04814148	101.03816986	101.02882384999999	101.02040100000001	101.01074219	101.00194550000001	100.99274445	100.98220825	100.97382355000001	100.96463013	100.95677185	100.94884491000001	100.94126129	100.93463898	100.9274826	100.92113495	100.91299438	100.90453339	100.89428710999999	100.88500977	100.87718201	100.87065887	100.86392212	100.85608673	100.84780884	100.83988952999999	100.83176422	100.82405853	100.81503296	100.80888367	100.80013275	100.79405212	100.78677368	100.77728270999999	100.76860046	100.76087952	100.7532959	100.74648285000001	100.73914336999999	100.73266602	100.72590637	100.7199707	100.71221161	100.70341492	100.69510651	100.68782806	100.6805191	100.67316436999999	100.66543579	100.65719604	100.65044403	100.64278412	100.63483429	100.62725067	100.61920929	100.61218262	100.60527039	100.59938049	100.59243773999999	100.58473969000001	100.57711792000001	100.5694809	100.56249237	100.55374908	100.54585265999999	100.53894806	100.53164673000001	100.52353668000001	100.51595306	100.50701141	100.49980927	100.49194335999999	100.48311615	100.47698212	100.47248077	100.46818542	100.46488189999999	100.46046448	100.45379638999999	100.44625092	100.44033051	100.43180846999999	100.42401886	100.41736603	100.40989685	100.40389252	100.39933777	100.39559174	100.39295959	100.38825989	100.38111877	100.37590027	100.37034607	100.36289978000001	100.35885620000001	100.35168457	100.34486389	100.34033203	100.33649445	100.33088684000001	100.322052	100.31494904	100.30626678	100.29732513	100.29031372	100.28256226000001	100.27577972	100.26883698	100.25995636	100.25193787000001	100.24465179000001	100.23799133	100.23056793000001	100.22241974000001	100.21601868	100.20830536	100.20068359	100.19174194	100.18310547	100.17547607	100.1685791	100.16064453	100.15364838000001	100.14648438	100.14023589999999	100.13185883	100.12464142	100.11591339	100.10825348	100.09952545	100.09383391999999	100.08740997	100.08393097	100.07850646999999	100.0740509	100.07077026	100.06577301	100.05876923	100.05333709999999	100.0475769	100.04235077	100.03731537	100.03071593999999	100.02693939	100.02246094	100.01800537	100.01447296000001	100.01074982	100.0080719	100.00431061	99.998497009999994	99.992546079999997	99.987533569999997	99.983856200000005	99.981193540000007	99.979064940000001	99.976158139999995	99.973327639999994	99.971717830000003	99.966957089999994	99.965263370000002	99.964500430000001	99.962615970000002	99.960853580000006	99.958496089999997	99.957649230000001	99.956092830000003	99.955902100000003	99.954956050000007	99.953475949999998	99.950813289999999	99.948951719999997	99.947296140000006	99.946983340000003	99.946548460000002	99.946250919999997	99.945587160000002	99.944091799999995	99.943054200000006	99.942565920000007	99.942222599999994	99.940582280000001	99.940803529999997	99.938819890000005	99.93919373	99.937705989999998	99.938858030000006	99.936653140000004	99.934982300000001	99.933341979999994	99.931114199999996	99.932090759999994	99.932189940000001	99.931907649999999	99.933944699999998	99.934455869999994	99.937301640000001	99.939643860000004	99.940704350000004	99.941848750000005	99.944213869999999	99.942871089999997	99.945129390000005	99.949371339999999	99.950691219999996	99.951843260000004	99.953475949999998	99.956130979999998	99.954978940000004	99.956817630000003	99.959411619999997	99.962554929999996	99.965072629999995	99.96590424	99.967193600000002	99.969688419999997	99.971214290000006	99.974319460000004	99.975639340000001	99.97612762	99.978820799999994	99.981117249999997	99.981193540000007	99.981254579999998	99.982139590000003	99.98331451	99.985237119999994	99.984817500000005	99.982818600000002	99.982398989999993	99.981895449999996	99.982597350000006	99.983299259999995	99.98345947	99.985389710000007	99.986465449999997	99.98938751	99.989570619999995	99.990028379999998	99.993156429999999	99.993988040000005	99.995437620000004	99.997238159999995	99.997604370000005	99.996505740000003	99.996643070000005	99.997833249999999	99.998023989999993	99.999488830000004	100.00279999	100.00325012	100.00396729000001	100.00633240000001	100.00772858000001	100.00849915000001	100.01068115	100.01261139	100.01354218	100.01607513	100.01767731	100.01908874999999	100.02072144	100.01992798000001	100.02161407	100.02397919000001	100.02357483	100.02083588000001	100.0225296	100.02484131	100.02659607	100.02732086	100.02974700999999	100.03102112000001	100.03016663	100.03039551000001	100.0319519	100.03396606	100.03543854	100.0364151	100.03819274999999	100.04084778000001	100.04382323999999	100.04553223000001	100.04962157999999	100.05195618	100.05335236000001	100.05558777	100.06111145	100.06234741	100.06645966000001	100.06680298000001	100.06787872	100.06952667	100.07295227	100.07865906000001	100.0797348	100.08351134999999	100.08898926000001	100.09428406000001	100.10040282999999	100.1052475	100.11135864000001	100.11574554000001	100.12208557	100.12629699999999	100.13005828999999	100.13510132	100.13796997	100.13808441	100.14002228	100.14176940999999	100.14418793	100.14502716	100.14687347	100.14714050000001	100.15084075999999	100.15260315	100.15387726	100.15527344	100.15622711	100.15852356000001	100.159935	100.16150665000001	100.16384125	100.16595459	100.16861725	100.17168427	100.17557526	100.18173981	100.18535614	100.18876648	100.19245911	100.19606018	100.19909668	100.20153046	100.20315552	100.20590973	100.20796204	100.21006011999999	100.21282196	100.21406555	100.21617888999999	100.21894836	100.21952057	100.22146606	100.22234344	100.22361755	100.22601318	100.22842407	100.23022460999999	100.23496246000001	100.23822783999999	100.23901367000001	100.24057007	100.24212645999999	100.24569701999999	100.24789429	100.24881744	100.25014496	100.25104523	100.25537109	100.2602005	100.26364135999999	100.26498413	100.26532745	100.26717377	100.26750183	100.2723999	100.27472686999999	100.2748642	100.27639771	100.27549744	100.27468872	100.27758025999999	100.27889252	100.27810669	100.27739716000001	100.28055573	100.28157043	100.28386688000001	100.28362274	100.28632355000001	100.28839874000001	100.29231262	100.29383086999999	100.29237366	100.29336548000001	100.29483032	100.29383086999999	100.29248047	100.29267883	100.29152679000001	100.28982544	100.28899384	100.29000092	100.29072571	100.29035186999999	100.28971863	100.2898407	100.29272460999999	100.29347229	100.29303741	100.29120636	100.29180907999999	100.29190826	100.28862762	100.28970337	100.28864288	100.2900238	100.2871933	100.28585052	100.28565216	100.28577423	100.28512573	100.28734589	100.28817749	100.28990173	100.28787994	100.28789519999999	100.28793335	100.28885651	100.28695679	100.28536987	100.28390503	100.284729	100.28652191	100.28788757	100.2882843	100.2900238	100.28944396999999	100.29108429	100.28977202999999	100.28855133	100.28613281	100.28490447999999	100.2838974	100.28366852000001	100.28123474	100.27985382	100.27770233	100.27571106000001	100.27204132	100.26727295000001	100.26174164	100.25788879	100.25280762	100.24993134	100.24704742	100.24350739	100.2385025	100.23526764	100.23064423	100.22576904	100.22510529	100.22088623	100.21530151	100.20871735	100.20371246000001	100.19914246	100.19260405999999	100.18722534	100.18158722	100.17586516999999	100.16912078999999	100.16348266999999	100.15881348000001	100.15433502	100.15001678	100.14533996999999	100.14050293	100.13543701	100.13085175000001	100.12347412	100.11708831999999	100.11399077999999	100.10984802	100.10471344	100.10008240000001	100.09394073	100.09018707	100.08694457999999	100.08165741000001	100.07499695	100.07072449	100.06301879999999	100.05580139	100.04984283	100.04212189	100.03437042	100.02565765	100.01760864000001	100.00956726	100.00141144	99.994041440000004	99.984901429999994	99.975898740000005	99.966896059999996	99.957893369999994	99.950386050000006	99.940910340000002	99.932434079999993	99.924369810000002	99.91623688	99.90702057	99.899909969999996	99.890907290000001	99.884124760000006	99.874671939999999	99.866386410000004	99.856735229999998	99.846336359999995	99.835617069999998	99.824172970000006	99.814201350000005	99.802169800000001	99.790466309999999	99.778999330000005	99.768547060000003	99.758323669999996	99.749748229999994	99.742073059999996	99.732406620000006	99.720199579999999	99.711799619999994	99.702110289999993	99.690917970000001	99.681556700000002	99.672653199999999	99.661636349999995	99.651473999999993	99.639389039999998	99.627349850000002	99.616386410000004	99.605300900000003	99.594497680000003	99.582550049999995	99.571662900000007	99.55888367	99.545036319999994	99.531936650000006	99.519111629999998	99.508674619999994	99.494651790000006	99.478752139999997	99.464958190000004	99.448944089999998	99.432563779999995	99.416938779999995	99.403335569999996	99.388641359999994	99.373428340000004	99.359428410000007	99.343666080000006	99.326080320000003	99.311828610000006	99.297653199999999	99.282272340000006	99.265235899999993	99.248535160000003	99.230339049999998	99.21204376	99.193275450000002	99.173675540000005	99.152954100000002	99.132827759999998	99.114410399999997	99.094215390000002	99.073043819999995	99.053070070000004	99.030387880000006	99.009384159999996	98.988601680000002	98.966819760000007	98.944328310000003	98.920852659999994	98.897773740000005	98.875556950000004	98.852409359999996	98.828514100000007	98.803527829999993	98.779991150000001	98.754158020000006	98.731369020000002	98.707649230000001	98.682792660000004	98.658058170000004	98.635192869999997	98.608673100000004	98.581062320000001	98.553680420000006	98.524703979999998	98.496063230000004	98.468544010000002	98.439079280000001	98.411094669999997	98.381675720000004	98.353660579999996	98.323753359999998	98.293869020000002	98.265617370000001	98.23480988	98.206466669999998	98.176048280000003	98.144432069999993	98.11531067	98.082374569999999	98.049026490000003	98.016914369999995	97.98625183	97.954597469999996	97.922340390000002	97.888298030000001	97.854331970000004	97.819076539999998	97.78781128	97.755195619999995	97.721900939999998	97.6875	97.650962829999997	97.617942810000002	97.582382199999998	97.547050479999996	97.511375430000001	97.47564697	97.438903809999999	97.402595520000006	97.365539549999994	97.326942439999996	97.288429260000001	97.252395629999995	97.214447019999994	97.177856449999993	97.139671329999999	97.099288939999994	97.05888367	97.020805359999997	96.981765749999994	96.943145749999999	96.905311580000003	96.864547729999998	96.824150090000003	96.782882689999994	96.743698120000005	96.701622009999994	96.660888670000006	96.618629459999994	96.574607850000007	96.531814580000002	96.486381530000003	96.441749569999999	96.395881650000007	96.351608279999994	96.304664610000003	96.257026670000002	96.208564760000002	96.161766049999997	96.112663269999999	96.063941959999994	96.016006469999994	95.966392519999999	95.917091369999994	95.869056700000002	95.81968689	95.770378109999996	95.721420289999998	95.672332760000003	95.621025090000003	95.566017149999993	95.516510010000005	95.464096069999997	95.412002560000005	95.360557560000004	95.309356690000001	95.258224490000003	95.207778930000003	95.15422058	95.101173399999993	95.049057009999999	94.993080140000004	94.938796999999994	94.883995060000004	94.828903199999999	94.774490360000001	94.717460630000005	94.660507199999998	94.60189819	94.541954039999993	94.480819699999998	94.421203610000006	94.361099240000001	94.303092960000001	94.243629459999994	94.183860780000003	94.124992370000001	94.066566469999998	94.004440310000007	93.941490169999994	93.881294249999996	93.82064819	93.759117130000007	93.695701600000007	93.632560729999994	93.569931030000006	93.505104059999994	93.440223689999996	93.375305179999998	93.309913640000005	93.246665949999993	93.182586670000006	93.117027280000002	93.052101140000005	92.987556459999993	92.922042849999997	92.856018070000005	92.788497919999998	92.721275329999997	92.653030400000006	92.5859375	92.520347599999994	92.453338619999997	92.385086060000006	92.316291809999996	92.248924259999995	92.183601379999999	92.114227290000002	92.048156739999996	91.983581540000003	91.919120789999994	91.856231690000001	91.794090269999998	91.732467650000004	91.671630859999993	91.610343929999999	91.549262999999996	91.488029479999994	91.427482600000005	91.36545563	91.304107669999993	91.242774960000006	91.182907099999994	91.12234497	91.062339780000002	91.000968929999999	90.941787719999994	90.880096440000003	90.818656919999995	90.757659910000001	90.696350100000004	90.634010309999994	90.573417660000004	90.511962890000007	90.449439999999996	90.389221190000001	90.330757140000003	90.267478940000004	90.206436159999996	90.14486694	90.083816530000007	90.023757930000002	89.963211060000006	89.902801510000003	89.841400149999998	89.782012940000001	89.721336359999995	89.660728449999993	89.601799009999993	89.540199279999996	89.476402280000002	89.415565490000006	89.354278559999997	89.291099549999998	89.23061371	89.171989440000004	89.114593510000006	89.055305480000001	88.996765139999994	88.937591549999993	88.880470279999997	88.822914119999993	88.76610565	88.710563660000005	88.654182430000006	88.597732539999996	88.542297360000006	88.486968989999994	88.431121829999995	88.376792910000006	88.324302669999994	88.270576480000003	88.217536929999994	88.166442869999997	88.114456180000005	88.065574650000002	88.013267519999999	87.963493349999993	87.914184570000003	87.864982600000005	87.815193179999994	87.761482240000007	87.703475949999998	87.648780819999999	87.596992490000005	87.544548030000001	87.495452880000002	87.442100519999997	87.389617920000006	87.337989809999996	87.287261959999995	87.239074709999997	87.191345209999994	87.140609740000002	87.087776180000006	87.03626251	86.983909609999998	86.935401920000004	86.884979250000001	86.835250849999994	86.787689209999996	86.742660520000001	86.6953125	86.64656067	86.600883479999993	86.553443909999999	86.507171630000002	86.462921140000006	86.417518619999996	86.371459959999996	86.32440948	86.280891420000003	86.237045289999998	86.193794249999996	86.15171814	86.110656739999996	86.067817689999998	86.026626590000006	85.98514557	85.94608307	85.90812683	85.868789669999998	85.829597469999996	85.790977479999995	85.749946589999993	85.712356569999997	85.672920230000003	85.630043029999996	85.587303160000005	85.54668427	85.506195070000004	85.463142399999995	85.419944760000007	85.37717438	85.333000179999999	85.290786740000001	85.249023440000002	85.206054690000002	85.16642761	85.126922609999994	85.086891170000001	85.047607420000006	85.00766754	84.967704769999997	84.928703310000003	84.890449520000004	84.854019170000001	84.816986080000007	84.777732850000007	84.740562440000005	84.702072139999999	84.664375309999997	84.628860470000006	84.589241029999997	84.549514770000002	84.508621219999995	84.471817020000003	84.434738159999995	84.397911070000006	84.357963560000002	84.319053650000001	84.281417849999997	84.243164059999998	84.204605099999995	84.169067380000001	84.132553099999996	84.095283510000002	84.057067869999997	84.019592290000006	83.981735229999998	83.946754459999994	83.913543700000005	83.879699709999997	83.847076419999993	83.81269073	83.780197139999999	83.745841979999994	83.704833980000004	83.667625430000001	83.627441410000003	83.590370179999994	83.555755619999999	83.52189636	83.488174439999995	83.455604550000004	83.421760559999996	83.388458249999999	83.355247500000004	83.321922299999997	83.288230900000002	83.254104609999999	83.219657900000001	83.190109250000006	83.159492490000005	83.129501340000004	83.096618649999996	83.063827509999996	83.029479980000005	82.993255619999999	82.958740230000004	82.92144012	82.884872439999995	82.850814819999997	82.816749569999999	82.782760620000005	82.749244689999998	82.717048649999995	82.683776859999995	82.651557920000002	82.617355349999997	82.584266659999997	82.548782349999996	82.516944890000005	82.485061650000006	82.451972960000006	82.418136599999997	82.386734009999998	82.355621339999999	82.321723939999998	82.289672850000002	82.259613040000005	82.228263850000005	82.196205140000004	82.162246699999997	82.1293869	82.0971756	82.064926150000005	82.029876709999996	81.995567320000006	81.962265009999996	81.929656980000004	81.898040769999994	81.864639280000006	81.830307009999999	81.796318049999996	81.763648989999993	81.731246949999999	81.700088500000007	81.668640139999994	81.637428279999995	81.606300349999998	81.575881960000004	81.543991090000006	81.513771059999996	81.482383729999995	81.448867800000002	81.419395449999996	81.389205930000003	81.358093260000004	81.326866150000001	81.29701996	81.266510010000005	81.232856749999996	81.201751709999996	81.170692439999996	81.13845062	81.110214229999997	81.080795289999998	81.047882079999994	81.015800479999996	80.985221859999996	80.954704280000001	80.918510440000006	80.883094790000001	80.849563599999996	80.817405699999995	80.78718567	80.755706790000005	80.724044800000001	80.693466189999995	80.658973689999996	80.624473570000006	80.593666080000006	80.561157230000006	80.530105590000005	80.498817439999996	80.464302059999994	80.433380130000003	80.404609679999993	80.37268066	80.340408330000002	80.30753326	80.274803160000005	80.241485600000004	80.206642149999993	80.170486449999999	80.136390689999999	80.104064940000001	80.073600769999999	80.042938230000004	80.011581419999999	79.982070919999998	79.951110839999998	79.919631960000004	79.888702390000006	79.858161929999994	79.827880859999993	79.798614499999999	79.766838070000006	79.73765564	79.706207280000001	79.677467350000001	79.645347599999994	79.617843629999996	79.586524960000006	79.557830809999999	79.529418949999993	79.499870299999998	79.473258970000003	79.443885800000004	79.41439819	79.384803770000005	79.35749817	79.330169679999997	79.300910950000002	79.271675110000004	79.241142269999997	79.211517330000007	79.181556700000002	79.151473999999993	79.122566219999996	79.096817020000003	79.069816590000002	79.040153500000002	79.01013184	78.979377749999998	78.950126650000001	78.920387270000006	78.890029909999996	78.86158752	78.832389829999997	78.805236820000005	78.77657318	78.748733520000002	78.720977779999998	78.692138670000006	78.662292480000005	78.635726930000004	78.608261110000001	78.579460139999995	78.55044556	78.520561220000005	78.492950440000001	78.464187620000004	78.436012270000006	78.404617310000006	78.373222350000006	78.342605590000005	78.31095886	78.284461980000003	78.25390625	78.22608185	78.199493410000002	78.170677190000006	78.140411380000003	78.108734130000002	78.078491209999996	78.048049930000005	78.0165863	77.986030580000005	77.955009459999999	77.925285340000002	77.894271849999996	77.862861629999998	77.833709720000002	77.803649899999996	77.771789549999994	77.741348270000003	77.709457400000005	77.676506040000007	77.645668029999996	77.614921570000007	77.584945680000004	77.555282590000004	77.524620060000004	77.494674680000003	77.46450806	77.434730529999996	77.402717589999995	77.372413640000005	77.341300959999998	77.310729980000005	77.281761169999996	77.250976559999998	77.219650270000002	77.190795899999998	77.160316469999998	77.130584720000002	77.100517269999997	77.069740300000007	77.040687559999995	77.009849549999998	76.980552669999994	76.950195309999998	76.919540409999996	76.889434809999997	76.859275819999993	76.830284120000002	76.799232480000001	76.767051699999996	76.734535219999998	76.702484130000002	76.670578000000006	76.638549800000007	76.60657501	76.575630189999998	76.545242310000006	76.51341248	76.481338500000007	76.448516850000004	76.415496829999995	76.383789059999998	76.351150509999997	76.318420410000002	76.284782410000005	76.25284576	76.220214839999997	76.186706540000003	76.15345001	76.121017460000004	76.086524960000006	76.052581790000005	76.020355219999999	75.989158630000006	75.957138060000005	75.925483700000001	75.893447879999997	75.858970639999995	75.82591248	75.791320799999994	75.755249019999994	75.720947269999996	75.686561580000003	75.654907230000006	75.621078490000002	75.585777280000002	75.550643919999999	75.515846249999996	75.478424070000003	75.443016049999997	75.408729550000004	75.373115540000001	75.337852479999995	75.300910950000002	75.263877870000002	75.226989750000001	75.193229680000002	75.156661990000003	75.121994020000002	75.086791989999995	75.051246640000002	75.015579220000006	74.976989750000001	74.938575740000005	74.901557920000002	74.86424255	74.827110289999993	74.789169310000005	74.754737849999998	74.718048100000004	74.682975769999999	74.645652769999998	74.611114499999999	74.572769170000001	74.536918639999996	74.501327509999996	74.465568540000007	74.430595400000001	74.395843510000006	74.360466000000002	74.322540279999998	74.283668520000006	74.247383119999995	74.207580570000005	74.169677730000004	74.131019589999994	74.09109497	74.052894589999994	74.015075679999995	73.977745060000004	73.941284179999997	73.90359497	73.865737920000001	73.825630189999998	73.786598209999994	73.746726989999999	73.708587649999998	73.670051569999998	73.631187440000005	73.594528199999999	73.558792109999999	73.523620609999995	73.487113949999994	73.452186580000003	73.416755679999994	73.377891539999993	73.341194150000007	73.304054260000001	73.266410829999998	73.230545039999996	73.195549009999993	73.158714290000006	73.122901920000004	73.085800169999999	73.048637389999996	73.012229919999996	72.974983219999999	72.940536499999993	72.90373993	72.868347170000007	72.830696110000005	72.793663019999997	72.757995609999995	72.723869320000006	72.689979550000004	72.654891969999994	72.62032318	72.585197449999995	72.550224299999996	72.515228269999994	72.481254579999998	72.448799129999998	72.413719180000001	72.380027769999998	72.345748900000004	72.311264039999998	72.278526310000004	72.24652863	72.214187620000004	72.182556149999996	72.150787350000002	72.121444699999998	72.087554929999996	72.055397029999995	72.022972109999998	71.991027829999993	71.957359310000001	71.925224299999996	71.893463130000001	71.861122129999998	71.829299930000005	71.798255920000003	71.765136720000001	71.734741209999996	71.705467220000003	71.674972530000005	71.644119259999997	71.61284637	71.581611629999998	71.551399230000001	71.521209720000002	71.490798949999999	71.459533690000001	71.429130549999996	71.400398249999995	71.371322629999995	71.341804499999995	71.312614440000004	71.285537719999994	71.255332949999996	71.22843933	71.199996949999999	71.172859189999997	71.146095279999997	71.116630549999996	71.087036130000001	71.058776859999995	71.032852169999998	71.006362920000001	70.978057860000007	70.949325560000005	70.920639039999998	70.893966669999998	70.865104680000002	70.837676999999999	70.808654790000006	70.784294130000006	70.759551999999999	70.735191349999994	70.709434509999994	70.684494020000002	70.656402589999999	70.631858829999999	70.607742310000006	70.582130430000007	70.557418819999995	70.534233090000001	70.511291499999999	70.49237823	70.47265625	70.452186580000003	70.430809019999998	70.405601500000003	70.380058289999994	70.3549881	70.331764219999997	70.307365419999996	70.281150819999993	70.256698610000001	70.231300349999998	70.207099909999997	70.184791559999994	70.163619999999995	70.14235687	70.121170039999996	70.099891659999997	70.077308650000006	70.054344180000001	70.033508299999994	70.012817380000001	69.99247742	69.973922729999998	69.952529909999996	69.932312010000004	69.914993289999998	69.899246219999995	69.880722050000003	69.86154938	69.839347840000002	69.818794249999996	69.800621030000002	69.781150819999993	69.758934019999998	69.739509580000004	69.717712399999996	69.698020940000006	69.677734380000004	69.653030400000006	69.629402159999998	69.609214780000002	69.58747864	69.565223689999996	69.545578000000006	69.522911070000006	69.503623959999999	69.484924320000005	69.468139649999998	69.451599119999997	69.433792109999999	69.416397090000004	69.399070739999999	69.380310059999999	69.360038759999995	69.340881350000004	69.320007320000002	69.300071720000005	69.282058719999995	69.265220639999995	69.247573849999995	69.229118349999993	69.211654659999994	69.195526119999997	69.178924559999999	69.161529540000004	69.143501279999995	69.127891539999993	69.109481810000005	69.090751650000001	69.07156372	69.054275509999997	69.037345889999997	69.018356319999995	68.996948239999995	68.976448059999996	68.955345149999999	68.935752870000002	68.920745850000003	68.906524660000002	68.89110565	68.878654479999994	68.86251068	68.843704220000006	68.826271059999996	68.810234070000007	68.7934494	68.778907779999997	68.765937809999997	68.7509613	68.736053470000002	68.719749449999995	68.703002929999997	68.685501099999996	68.668357850000007	68.654739379999995	68.639976500000003	68.625328060000001	68.610527039999994	68.597198489999997	68.583473209999994	68.570610049999999	68.557556149999996	68.545318600000002	68.531501770000006	68.516754149999997	68.503730770000004	68.488647459999996	68.474723819999994	68.462127690000003	68.447082519999995	68.433311459999999	68.41999817	68.405273440000002	68.39173126	68.379890439999997	68.364982600000005	68.35175323	68.34220886	68.329971310000005	68.317855829999999	68.302726750000005	68.290908810000005	68.279167180000002	68.263923649999995	68.25169373	68.23784637	68.224723819999994	68.213157649999999	68.201705930000003	68.190200809999993	68.178871150000006	68.167526249999995	68.158119200000002	68.147819519999999	68.135780330000003	68.123237610000004	68.112777710000003	68.099487300000007	68.086975100000004	68.076980590000005	68.066726680000002	68.056426999999999	68.044967650000004	68.034088130000001	68.024581909999995	68.012847899999997	68.00299072	67.991737369999996	67.980438230000004	67.969467159999994	67.958625789999999	67.947731020000006	67.935791019999996	67.923942569999994	67.912452700000003	67.90296936	67.892112729999994	67.881484990000004	67.871612549999995	67.861091610000003	67.850067139999993	67.839309689999993	67.82875061	67.817703249999994	67.807212829999997	67.798004149999997	67.787734990000004	67.77671814	67.771125789999999	67.762756350000004	67.75202942	67.740921020000002	67.728622439999995	67.716133119999995	67.702445979999993	67.691719059999997	67.681640630000004	67.672042849999997	67.66314697	67.654754639999993	67.650009159999996	67.644271849999996	67.635856630000006	67.627395629999995	67.620590210000003	67.612518309999999	67.603134159999996	67.591636660000006	67.582443240000003	67.573379520000003	67.564056399999998	67.556488040000005	67.548683170000004	67.540771480000004	67.531944269999997	67.521804810000006	67.511764529999994	67.501937870000006	67.492012020000004	67.482887270000006	67.476646419999994	67.470565800000003	67.468978879999995	67.463554380000005	67.459045410000002	67.453178410000007	67.444694519999999	67.438018799999995	67.430183409999998	67.42438507	67.420578000000006	67.415382390000005	67.411499019999994	67.410583500000001	67.408180239999993	67.405441280000005	67.403182979999997	67.398399350000005	67.39578247	67.39250183	67.388099670000003	67.382308960000003	67.376625059999995	67.369262699999993	67.364402769999998	67.359764100000007	67.356590269999998	67.353721620000002	67.350563050000005	67.345901490000003	67.341331479999994	67.338363650000005	67.337692259999997	67.336059570000003	67.332389829999997	67.329124449999995	67.32735443	67.326072690000004	67.322219849999996	67.315132140000003	67.30700684	67.296897889999997	67.28968811	67.283828740000004	67.275794980000001	67.266868590000001	67.257484439999999	67.250656129999996	67.244895940000006	67.239768979999994	67.232482910000002	67.223358149999996	67.215766909999999	67.206413269999999	67.201622009999994	67.196990970000002	67.192214969999995	67.185363769999995	67.180282590000004	67.176155089999995	67.172607420000006	67.169548030000001	67.167373659999996	67.164558409999998	67.164482120000002	67.160964969999995	67.15610504	67.153427120000003	67.151390079999999	67.14891815	67.147491459999998	67.147087099999993	67.146842960000001	67.14347076	67.142555239999993	67.140777589999999	67.139106749999996	67.138282779999997	67.135871890000004	67.132354739999997	67.126014710000007	67.122001650000001	67.120964049999998	67.118415830000004	67.11284637	67.105499269999996	67.097228999999999	67.090087890000007	67.083221440000003	67.076446529999998	67.070877080000002	67.065246579999993	67.061500550000005	67.057456970000004	67.052017210000002	67.046951289999996	67.043037409999997	67.038330079999994	67.034927370000005	67.030593870000004	67.024742130000007	67.016487119999994	67.008659359999996	67.002357480000001	66.996902469999995	66.991348270000003	66.986495969999993	66.981674190000007	66.975112920000001	66.969787600000004	66.964370729999999	66.958671570000007	66.953338619999997	66.94907379	66.944908139999995	66.939804080000002	66.935531620000006	66.929626459999994	66.925880430000007	66.921707150000003	66.916152949999997	66.912132260000007	66.909469599999994	66.907997129999998	66.905319210000002	66.905059809999997	66.904106139999996	66.903167719999999	66.899971010000002	66.90080261	66.899436949999995	66.895530699999995	66.895042419999996	66.89328003	66.891418459999997	66.888671880000004	66.885704039999993	66.883483889999994	66.882965089999999	66.878486629999998	66.872871399999994	66.867652890000002	66.863227839999993	66.858436580000003	66.855766299999999	66.854324340000005	66.854339600000003	66.854873659999996	66.851295469999997	66.851844790000001	66.84403992	66.834739690000006	66.830352779999998	66.825965879999998	66.82561493	66.823684689999993	66.820915220000003	66.816726680000002	66.811370850000003	66.804840089999999	66.800743100000005	66.795425420000001	66.79060364	66.785453799999999	66.779968260000004	66.774162290000007	66.76967621	66.766525270000002	66.761962890000007	66.761276249999995	66.761177059999994	66.759002690000003	66.752395629999995	66.747985839999998	66.743576050000001	66.738945009999995	66.736976619999993	66.732772830000002	66.730094910000005	66.728042599999995	66.723983759999996	66.71595001	66.706504820000006	66.698387150000002	66.692893979999994	66.688575740000005	66.686912539999994	66.686561580000003	66.683715820000003	66.679138179999995	66.674575809999993	66.668876650000001	66.663482669999993	66.658645629999995	66.654418949999993	66.651344300000005	66.645919800000001	66.640922549999999	66.635269170000001	66.630165099999999	66.624069210000002	66.617362979999996	66.612098689999996	66.608543400000002	66.603210450000006	66.597000120000004	66.591651920000004	66.589981080000001	66.592033389999997	66.592437739999994	66.596000669999995	66.599555969999997	66.60532379	66.61361694	66.60966492	66.602554319999996	66.596946720000005	66.589645390000001	66.582443240000003	66.574394229999996	66.565422060000003	66.562080379999998	66.558074950000005	66.551803590000006	66.550125120000004	66.549201969999999	66.546371460000003	66.545707699999994	66.540054319999996	66.534225460000002	66.53578186	66.536468510000006	66.531867980000001	66.529617310000006	66.523559570000003	66.519470209999994	66.513023380000007	66.510307310000002	66.511878969999998	66.509170530000006	66.506866459999998	66.508468629999996	66.507003780000005	66.503936769999996	66.505630490000001	66.506027219999993	66.50950623	66.510169980000001	66.504768369999994	66.497467040000004	66.493339539999994	66.490844730000006	66.489036560000002	66.488861080000007	66.486122129999998	66.486656190000005	66.487594599999994	66.488578799999999	66.489707949999996	66.487937930000001	66.482185360000003	66.478286740000001	66.470695500000005	66.467430109999995	66.4643631	66.461410520000001	66.459220889999997	66.457572940000006	66.455787659999999	66.454452509999996	66.45592499	66.457817079999998	66.457168580000001	66.455986019999997	66.453506469999994	66.451530460000001	66.449455259999993	66.447059629999998	66.444854739999997	66.441543580000001	66.439155580000005	66.436508180000004	66.433502200000007	66.431121829999995	66.429412839999998	66.428222660000003	66.425941469999998	66.424324040000002	66.425109860000006	66.425056459999993	66.42327118	66.42168427	66.421005249999993	66.420402530000004	66.421516420000003	66.422027589999999	66.423561100000001	66.421302800000007	66.418106080000001	66.415145870000003	66.413108829999999	66.411880490000001	66.410804749999997	66.412345889999997	66.412712099999993	66.412796020000002	66.412078859999994	66.411247250000002	66.40856934	66.406967159999994	66.405593870000004	66.403068540000007	66.402442930000007	66.399749760000006	66.397216799999995	66.394035340000002	66.391624449999995	66.389732359999996	66.388076780000006	66.385383610000005	66.383644099999998	66.380409240000006	66.378494259999997	66.375938419999997	66.373558040000006	66.371788019999997	66.369857789999998	66.370643619999996	66.369445799999994	66.368232730000003	66.367950440000001	66.36579132	66.36549377	66.363327029999994	66.364959720000002	66.366645809999994	66.366409300000001	66.365226750000005	66.362396239999995	66.359657290000001	66.356544490000005	66.353813169999995	66.351097109999998	66.348960880000007	66.34283447	66.337387079999999	66.331726070000002	66.32735443	66.322113040000005	66.318344120000006	66.314956670000001	66.311653140000004	66.306518550000007	66.304779049999993	66.300880430000007	66.295906070000001	66.288024899999996	66.283843989999994	66.278388980000003	66.272499080000003	66.26625061	66.259735109999994	66.254585270000007	66.248641969999994	66.2431488	66.237785340000002	66.233543400000002	66.227943420000003	66.222793580000001	66.217475890000003	66.212081909999995	66.207061769999996	66.200637819999997	66.195205689999995	66.189636230000005	66.186782840000006	66.18465424	66.183357240000007	66.181251529999997	66.179222109999998	66.175338749999995	66.172332760000003	66.168769839999996	66.164848329999998	66.161193850000004	66.158546450000003	66.156600949999998	66.153839110000007	66.148612979999996	66.145141600000002	66.143051150000005	66.139526369999999	66.136886599999997	66.135665889999999	66.134056090000001	66.132247919999998	66.128723140000005	66.125976559999998	66.122047420000001	66.115203859999994	66.109779360000005	66.102714539999994	66.096725460000002	66.092651369999999	66.091033940000003	66.08752441	66.083152769999998	66.080886840000005	66.078704830000007	66.076309199999997	66.073516850000004	66.071258540000002	66.068443299999998	66.067214969999995	66.063613889999999	66.060974119999997	66.060256960000004	66.059234619999998	66.057525630000001	66.055358889999994	66.054000849999994	66.056800839999994	66.058937069999999	66.057228089999995	66.056785579999996	66.056068420000003	66.057151790000006	66.057426449999994	66.059783940000003	66.058273319999998	66.057456970000004	66.055999760000006	66.054138179999995	66.053009029999998	66.052925110000004	66.0537262	66.053649899999996	66.052444460000004	66.053321839999995	66.04860687	66.045326230000001	66.04576874	66.046699520000004	66.046417239999997	66.044540409999996	66.043197629999995	66.044120789999994	66.045555109999995	66.045310970000003	66.046669010000002	66.045982359999996	66.04644012	66.045379639999993	66.046569820000002	66.046516420000003	66.046234130000002	66.048591610000003	66.050857539999996	66.054092409999996	66.058273319999998	66.062171939999999	66.065292360000001	66.06858063	66.073402400000006	66.07575989	66.075996399999994	66.075607300000001	66.079261779999996	66.084785460000006	66.088195799999994	66.091911319999994	66.096542360000001	66.100852970000005	66.105598450000002	66.106582639999999	66.108207699999994	66.111732480000001	66.112457280000001	66.112304690000002	66.112411499999993	66.113609310000001	66.113525390000007	66.115036009999997	66.117530819999999	66.121589659999998	66.125465390000002	66.128326419999993	66.131980900000002	66.135269170000001	66.137512209999997	66.141914369999995	66.147911070000006	66.151336670000006	66.155044559999993	66.157127380000006	66.158004759999997	66.158645629999995	66.158874510000004	66.162071229999995	66.163131710000002	66.162704469999994	66.163963319999993	66.165634159999996	66.167098999999993	66.169578549999997	66.174118039999996	66.174026490000003	66.176040650000004	66.175521849999996	66.174751279999995	66.175910950000002	66.175979609999999	66.177246089999997	66.178314209999996	66.180229190000006	66.181518550000007	66.186218260000004	66.189392089999998	66.19232178	66.196510309999994	66.198966979999994	66.202812190000003	66.20578003	66.210769650000003	66.213462829999997	66.216529850000001	66.220252990000006	66.223213200000004	66.225997919999998	66.229415889999999	66.230194089999998	66.232704159999997	66.23669434	66.240997309999997	66.245307920000002	66.249984740000002	66.25530243	66.259635930000002	66.261970520000006	66.263900759999999	66.262176510000003	66.261779790000006	66.262290949999993	66.266632079999994	66.267875669999995	66.270347599999994	66.272102360000005	66.275939940000001	66.277465820000003	66.277847289999997	66.277885440000006	66.278610229999998	66.279159550000003	66.281143189999995	66.281936650000006	66.284461980000003	66.287155150000004	66.289749150000006	66.293472289999997	66.297286990000003	66.300979609999999	66.303527829999993	66.307273859999995	66.31028748	66.313522340000006	66.316673280000003	66.319488530000001	66.322715759999994	66.324813840000004	66.323768619999996	66.324501040000001	66.32546997	66.325233460000007	66.32672882	66.325668329999999	66.326690670000005	66.330268860000004	66.330123900000004	66.329765320000007	66.328521730000006	66.32923126	66.328636169999996	66.329788210000004	66.331954960000004	66.331481929999995	66.330360409999997	66.330078130000004	66.330413820000004	66.330902100000003	66.332519529999999	66.334083559999996	66.334533690000001	66.333290099999999	66.332374569999999	66.335136410000004	66.337104800000006	66.340888980000003	66.343391420000003	66.347389219999997	66.349411009999997	66.350799559999999	66.351516720000006	66.351478580000006	66.351394650000003	66.34953308	66.345039369999995	66.34235382	66.341522220000002	66.340080259999993	66.340789790000002	66.341964719999993	66.344245909999998	66.345642089999998	66.344543459999997	66.340347289999997	66.338684079999993	66.336990360000001	66.335144040000003	66.334671020000002	66.335510249999999	66.335678099999996	66.335006710000002	66.335205079999994	66.334999080000003	66.335174559999999	66.336479190000006	66.33811188	66.33752441	66.333442689999998	66.331581119999996	66.327026369999999	66.325309750000002	66.324714659999998	66.325241090000006	66.324790949999993	66.324737549999995	66.327484130000002	66.331726070000002	66.335838319999993	66.339347840000002	66.346229550000004	66.349700929999997	66.353248600000001	66.355751040000001	66.351577759999998	66.35175323	66.349090579999995	66.347908020000006	66.349105829999999	66.349662780000003	66.342735289999993	66.338996890000004	66.340690609999996	66.340538019999997	66.339195250000003	66.338088990000003	66.336906429999999	66.335357669999993	66.33217621	66.330215449999997	66.327407840000006	66.324348450000002	66.324836730000001	66.32108307	66.320259089999993	66.316566469999998	66.313148499999997	66.309135440000006	66.309822080000004	66.312553410000007	66.311836240000005	66.309944150000007	66.310226439999994	66.309440609999996	66.303070070000004	66.299514770000002	66.299003600000006	66.294052120000003	66.290061949999995	66.285545350000007	66.283874510000004	66.281196589999993	66.28033447	66.280715939999993	66.280967709999999	66.280998229999994	66.280426030000001	66.280281070000001	66.280586240000005	66.282157900000001	66.283508299999994	66.285392759999993	66.285125730000004	66.289237979999996	66.287590030000004	66.289016720000006	66.283706670000001	66.278572080000004	66.275474549999998	66.274795530000006	66.274810790000004	66.271835330000002	66.267456050000007	66.263771059999996	66.263153079999995	66.263374330000005	66.265663149999995	66.26828003	66.267860409999997	66.265258790000004	66.260627749999998	66.260528559999997	66.260063169999995	66.260917660000004	66.256935119999994	66.254302980000006	66.255310059999999	66.256011959999995	66.255958559999996	66.254516600000002	66.255111690000007	66.255439760000002	66.254714969999995	66.254440310000007	66.253120420000002	66.251670840000003	66.252685549999995	66.253013609999996	66.253219599999994	66.252876279999995	66.252647400000001	66.252426150000005	66.252647400000001	66.253189090000006	66.251670840000003	66.248878480000002	66.246643070000005	66.246482850000007	66.246086120000001	66.246223450000002	66.244972230000002	66.241569519999999	66.236618039999996	66.23548126	66.235015869999998	66.235023499999997	66.231132509999995	66.22877502	66.22873688	66.23003387	66.228584290000001	66.229049680000003	66.227272029999995	66.226966860000005	66.226394650000003	66.224372860000003	66.222389219999997	66.219467159999994	66.217231749999996	66.214500430000001	66.208549500000004	66.209297179999993	66.208740230000004	66.207878109999996	66.206138609999996	66.202888490000007	66.199127200000007	66.196197510000005	66.192626950000005	66.189979550000004	66.187286380000003	66.186378480000002	66.183547970000006	66.182350159999999	66.181121829999995	66.176620479999997	66.1762619	66.176399230000001	66.174163820000004	66.169082639999999	66.165542599999995	66.162284850000006	66.158607480000001	66.15625	66.155364989999995	66.154937739999994	66.154502870000002	66.154380799999998	66.150871280000004	66.147781370000004	66.145545960000007	66.142234799999997	66.13763428	66.133949279999996	66.130706790000005	66.127639770000002	66.126487729999994	66.125053410000007	66.125030519999996	66.122886660000006	66.120620729999999	66.117820739999999	66.115692139999993	66.114570619999995	66.114891049999997	66.113792419999996	66.112327579999999	66.111930849999993	66.109649660000002	66.109092709999999	66.109275819999993	66.109558109999995	66.110137940000001	66.108924869999996	66.108192439999996	66.105361939999995	66.102020260000003	66.098419190000001	66.093139649999998	66.092292790000002	66.091331479999994	66.088378910000003	66.085151670000002	66.083503719999996	66.07952118	66.078590390000002	66.077659609999998	66.076194760000007	66.073150630000001	66.069778439999993	66.065788269999999	66.060417180000002	66.055305480000001	66.049919130000006	66.046478269999994	66.041999820000001	66.035896300000005	66.032752990000006	66.029396059999996	66.026435849999999	66.023429870000001	66.020812989999996	66.017204280000001	66.012908940000003	66.008430480000001	66.005432130000003	66.002235409999997	66.000282290000001	65.997505189999998	65.993530269999994	65.990318299999998	65.986518860000004	65.984024050000002	65.981147770000007	65.975532529999995	65.973541260000005	65.974212649999998	65.973030089999995	65.973609920000001	65.970840449999997	65.967300420000001	65.963493349999993	65.962173460000002	65.958320619999995	65.954345700000005	65.951034550000003	65.948211670000006	65.946334840000006	65.943054200000006	65.937408450000007	65.932243349999993	65.92795563	65.924423219999994	65.921379090000002	65.919059750000002	65.915374760000006	65.911544800000001	65.908630369999997	65.903717040000004	65.899314880000006	65.894500730000004	65.890930179999998	65.886367800000002	65.884971620000002	65.883567810000002	65.881187440000005	65.880424500000004	65.877883909999994	65.876365660000005	65.874923710000004	65.873283389999997	65.869094849999996	65.867156980000004	65.865173339999998	65.861450199999993	65.859359740000002	65.855194089999998	65.852790830000004	65.852577210000007	65.852401729999997	65.849174500000004	65.845306399999998	65.840698239999995	65.83825684	65.838157649999999	65.836921689999997	65.835777280000002	65.834991459999998	65.833839420000004	65.831512450000005	65.827232359999996	65.823600769999999	65.819023130000005	65.815933229999999	65.813873290000004	65.813446040000002	65.813262940000001	65.815505979999998	65.813529970000005	65.809593199999995	65.809967040000004	65.810592650000004	65.80873871	65.809829710000002	65.80921936	65.808914180000002	65.810066219999996	65.808395390000001	65.807662960000002	65.805442810000002	65.800239559999994	65.794525149999998	65.791183469999993	65.787872309999997	65.785575870000002	65.784339900000006	65.786056520000002	65.785499569999999	65.785110470000006	65.78346252	65.778755189999998	65.777732850000007	65.778617859999997	65.77888489	65.778236390000004	65.773696900000004	65.769927980000006	65.767272950000006	65.764701840000001	65.763244630000003	65.76403809	65.763435360000003	65.761367800000002	65.76142883	65.761711120000001	65.76186371	65.761444089999998	65.763717650000004	65.761756899999995	65.761886599999997	65.763557430000006	65.766632079999994	65.765899660000002	65.768402100000003	65.768005369999997	65.766181950000004	65.76389313	65.763053889999995	65.761833190000004	65.76215363	65.762222289999997	65.763038640000005	65.761962890000007	65.760070799999994	65.756645199999994	65.751808170000004	65.749160770000003	65.748001099999996	65.746109009999998	65.741882320000002	65.737503050000001	65.733131409999999	65.728408810000005	65.726577759999998	65.725715640000004	65.724578859999994	65.723007199999998	65.721588130000001	65.724716189999995	65.726196290000004	65.728187559999995	65.729484560000003	65.726684570000003	65.728179929999996	65.726341250000004	65.724525450000002	65.724212649999998	65.723495479999997	65.723495479999997	65.725341799999995	65.72357178	65.722778320000003	65.720489499999999	65.717742920000006	65.713531489999994	65.711822510000005	65.712272639999995	65.711448669999996	65.711883540000002	65.710952759999998	65.712593080000005	65.713027949999997	65.712165830000004	65.713584900000001	65.715690609999996	65.717231749999996	65.718109130000002	65.719642640000004	65.721473689999996	65.723205570000005	65.724403379999998	65.722648620000001	65.723304749999997	65.719161990000003	65.717926030000001	65.717750550000005	65.716514590000003	65.715255740000003	65.711479190000006	65.708862300000007	65.706939700000007	65.706176760000005	65.70578003	65.705459590000004	65.702804569999998	65.699348450000002	65.695899960000006	65.694717409999996	65.692939760000002	65.691337590000003	65.688842769999994	65.687286380000003	65.687049869999996	65.68716431	65.681701660000002	65.68060303	65.680007930000002	65.67810059	65.677207949999996	65.673133849999999	65.670738220000004	65.666160579999996	65.660438540000001	65.657531739999996	65.654586789999996	65.650299070000003	65.648834230000006	65.644493100000005	65.63893127	65.635246280000004	65.63108063	65.626083370000003	65.621994020000002	65.621208190000004	65.616256710000002	65.610923769999999	65.607635500000001	65.604225159999999	65.600555420000006	65.600143430000003	65.598785399999997	65.597236629999998	65.596862790000003	65.597228999999999	65.597579960000004	65.594070430000002	65.590835569999996	65.584838869999999	65.580558780000004	65.576751709999996	65.575256350000004	65.571952820000007	65.568649289999996	65.567161560000002	65.569236759999995	65.571495060000004	65.57296753	65.57378387	65.576492310000006	65.579177860000001	65.580215449999997	65.581970209999994	65.581672670000003	65.579200740000005	65.580123900000004	65.582191469999998	65.583770749999999	65.585800169999999	65.587394709999998	65.581527710000003	65.577850339999998	65.57388306	65.569763179999995	65.569015500000006	65.566047670000003	65.565773010000001	65.56529999	65.564796450000003	65.561912539999994	65.556694030000003	65.551734920000001	65.547096249999996	65.544281010000006	65.54421997	65.540359499999994	65.535461429999998	65.533576969999999	65.532432560000004	65.528854370000005	65.523910520000001	65.518898010000001	65.516029360000005	65.512107850000007	65.509971620000002	65.508399960000006	65.505836489999993	65.505210880000007	65.504219059999997	65.507896419999994	65.507560729999994	65.506370540000006	65.50496674	65.502410889999993	65.502494810000002	65.501029970000005	65.499298100000004	65.498535160000003	65.498077390000006	65.499595639999995	65.501647950000006	65.50202942	65.500373839999995	65.500160219999998	65.500160219999998	65.498802190000006	65.498336789999996	65.495689389999995	65.493957519999995	65.492546079999997	65.490943909999999	65.489479059999994	65.488739010000003	65.487182619999999	65.482460020000005	65.47781372	65.475746150000006	65.474555969999997	65.472885129999995	65.471839900000006	65.471061710000001	65.467086789999996	65.464347840000002	65.460121150000006	65.455497739999998	65.452461240000005	65.444915769999994	65.436866760000001	65.429763789999996	65.423690800000003	65.419372559999999	65.414817810000002	65.409759519999994	65.405982969999997	65.403244020000002	65.401641850000004	65.399742130000007	65.398490910000007	65.395812989999996	65.393272400000001	65.387084959999996	65.382934570000003	65.377334590000004	65.369979860000001	65.364379880000001	65.362937930000001	65.358818049999996	65.352111820000005	65.347152710000003	65.343482969999997	65.337875370000006	65.332450870000002	65.329093929999999	65.323326109999996	65.319267269999997	65.315093989999994	65.311431880000001	65.307815550000001	65.302131650000007	65.29938507	65.29436493	65.292610170000003	65.289344790000001	65.28752136	65.289054870000001	65.290153500000002	65.292366029999997	65.293579100000002	65.294197080000004	65.296669010000002	65.294212340000001	65.290512079999999	65.289108279999994	65.286628719999996	65.28621674	65.286331180000005	65.287055969999997	65.286437989999996	65.283012389999996	65.283035280000007	65.284904479999994	65.287139890000006	65.288185119999994	65.282768250000004	65.276336670000006	65.267883299999994	65.261695860000003	65.256538390000003	65.25110626	65.24324799	65.24015808	65.237823489999997	65.234580989999998	65.230911250000005	65.226509089999993	65.221374510000004	65.21860504	65.218856810000005	65.218627929999997	65.218444820000002	65.215263370000002	65.209045410000002	65.207260129999995	65.201820369999993	65.200294490000005	65.202774050000002	65.207153320000003	65.205825809999993	65.199127200000007	65.195549009999993	65.190177919999996	65.184547420000001	65.181152339999997	65.176078799999999	65.171928410000007	65.168495179999994	65.167213439999998	65.162773130000005	65.162384029999998	65.160140990000002	65.15794373	65.158416750000001	65.156646730000006	65.154830930000003	65.152427669999994	65.151390079999999	65.151168819999995	65.150001529999997	65.151512150000002	65.146484380000004	65.144561769999996	65.140548710000004	65.139511110000001	65.13889313	65.137351989999999	65.137985229999998	65.136207580000004	65.133193969999994	65.131889340000001	65.128639219999997	65.126052860000001	65.124259949999995	65.12263489	65.121963500000007	65.120536799999996	65.119163510000007	65.117172240000002	65.114906309999995	65.114433289999994	65.115295410000002	65.115005490000001	65.115928650000001	65.117416379999995	65.117431640000007	65.115333559999996	65.113044740000007	65.111457819999998	65.113334660000007	65.113754270000001	65.111968989999994	65.112815859999998	65.114440920000007	65.116477970000005	65.11497498	65.112419130000006	65.108543400000002	65.108238220000004	65.11043549	65.114562989999996	65.109992980000001	65.110794069999997	65.111572269999996	65.109718319999999	65.105712890000007	65.103347780000007	65.10170746	65.09938812	65.097549439999995	65.095970149999999	65.093727110000003	65.091949459999995	65.09235382	65.088615419999996	65.083015439999997	65.078041080000006	65.073333739999995	65.070373540000006	65.065765380000002	65.063583370000003	65.063682560000004	65.061927800000007	65.061012270000006	65.058425900000003	65.056449889999996	65.055450440000001	65.052268979999994	65.050460819999998	65.048294069999997	65.044799800000007	65.04315948	65.039611820000005	65.039009089999993	65.038505549999996	65.036178590000006	65.032157900000001	65.024917599999995	65.019477839999993	65.01456451	65.010444640000003	65.006103519999996	65.000152589999999	64.994033810000005	64.987968440000003	64.982414250000005	64.978225710000004	64.97497559	64.973342900000006	64.968727110000003	64.963920590000001	64.960670469999997	64.958602909999996	64.957313540000001	64.956375120000004	64.953598020000001	64.950302120000003	64.946136469999999	64.940292360000001	64.934951780000006	64.932426449999994	64.9253006	64.919692990000001	64.915702820000007	64.910430910000002	64.906265259999998	64.900962829999997	64.895858759999996	64.893661499999993	64.890640259999998	64.887542719999999	64.884956360000004	64.883567810000002	64.879554749999997	64.875595090000004	64.873199459999995	64.867538449999998	64.863357539999996	64.860496519999998	64.855293270000004	64.850135800000004	64.84577942	64.842468260000004	64.836906429999999	64.833541870000005	64.832557679999994	64.830825809999993	64.829490660000005	64.827316280000005	64.825340269999998	64.822219849999996	64.820686339999995	64.818260190000004	64.815727229999993	64.812904360000005	64.809951780000006	64.804893489999998	64.798988339999994	64.795303340000004	64.793418880000004	64.788841250000004	64.783836359999995	64.778434750000002	64.774581909999995	64.768806459999993	64.763694760000007	64.759429929999996	64.758125309999997	64.756217960000001	64.754692079999998	64.751846310000005	64.749801640000001	64.748352049999994	64.747894290000005	64.746879579999998	64.745582580000004	64.74237823	64.741256710000002	64.73857117	64.738517759999993	64.737274170000006	64.735488889999999	64.732337950000002	64.729721069999997	64.727294920000006	64.724853519999996	64.72251129	64.722686769999996	64.721458440000006	64.720329280000001	64.719139100000007	64.716125489999996	64.71315002	64.711494450000004	64.707893369999994	64.70684052	64.703285219999998	64.702507019999999	64.699867249999997	64.697494509999999	64.693000789999999	64.691284179999997	64.688743590000001	64.686660770000003	64.683395390000001	64.68190002	64.678283690000001	64.675834660000007	64.674499510000004	64.670219419999995	64.663803099999996	64.658378600000006	64.652290339999993	64.646720889999997	64.642883299999994	64.636726379999999	64.632308960000003	64.629409789999997	64.624641420000003	64.619308469999993	64.612701419999993	64.607734679999993	64.601356510000002	64.597328189999999	64.595108030000006	64.594421389999994	64.591232300000001	64.590972899999997	64.589706419999999	64.590141299999999	64.588249210000001	64.586616520000007	64.587219239999996	64.588356020000006	64.588523859999995	64.585189819999997	64.586502080000002	64.58940887	64.590713500000007	64.588851930000004	64.584442139999993	64.578399660000002	64.575477599999999	64.574249269999996	64.575515749999994	64.577476500000003	64.575172420000001	64.572753910000003	64.57122803	64.567192079999998	64.562141420000003	64.558319089999998	64.550140380000002	64.549133299999994	64.542266850000004	64.537109380000004	64.533226010000007	64.527320860000003	64.520790099999999	64.516632079999994	64.513244630000003	64.508476259999995	64.501960749999995	64.497047420000001	64.491729739999997	64.487060549999995	64.482627870000002	64.478096010000002	64.473251340000004	64.468490599999996	64.46315002	64.4609375	64.457633970000003	64.451683040000006	64.445915220000003	64.438880920000003	64.436058040000006	64.430526729999997	64.426139829999997	64.421783450000007	64.418724060000002	64.413406370000004	64.410308839999999	64.405639649999998	64.399375919999997	64.394607539999996	64.389907840000006	64.383758540000002	64.379150390000007	64.374916080000006	64.368324279999996	64.362548829999994	64.357025149999998	64.352203369999998	64.346267699999999	64.342063899999999	64.336112979999996	64.330436710000001	64.326507570000004	64.321495060000004	64.316604609999999	64.314102169999998	64.311126709999996	64.305961609999997	64.301162719999994	64.299766539999993	64.296997070000003	64.292427059999994	64.288185119999994	64.282234189999997	64.27922058	64.277595520000006	64.277999879999996	64.275741580000002	64.272422789999993	64.270980829999999	64.268791199999995	64.264724729999998	64.259758000000005	64.254875179999999	64.249618530000006	64.244865419999996	64.242759699999993	64.241050720000004	64.239219669999997	64.236495969999993	64.2334137	64.230789180000002	64.228218080000005	64.226509089999993	64.223327639999994	64.219207760000003	64.213157649999999	64.210708620000005	64.209564209999996	64.206649780000006	64.203788759999995	64.199729919999996	64.193740840000004	64.189971920000005	64.188392640000004	64.184715269999998	64.181579589999998	64.179801940000004	64.178359990000004	64.175041199999995	64.173454280000001	64.171615599999996	64.167976379999999	64.168571470000003	64.167587280000006	64.163566590000002	64.161003109999996	64.158180239999993	64.154670719999999	64.152748110000005	64.151222230000002	64.148895260000003	64.146530150000004	64.14376068	64.139511110000001	64.137313840000004	64.135070799999994	64.132179260000001	64.129333500000001	64.127555849999993	64.124588009999997	64.124641420000003	64.12123871	64.118827820000007	64.118980410000006	64.1171875	64.117843629999996	64.119735719999994	64.119712829999997	64.121200560000005	64.121818540000007	64.123008729999995	64.122817990000001	64.123947139999999	64.124725339999998	64.125633239999999	64.125877380000006	64.127265929999993	64.127670289999998	64.128707890000001	64.131065370000002	64.133049009999993	64.131179810000006	64.128578189999999	64.12905121	64.129951480000003	64.129737849999998	64.130088810000004	64.130378719999996	64.130477909999996	64.126625059999995	64.126564029999997	64.123214719999993	64.119812010000004	64.113357539999996	64.108322139999999	64.104835510000001	64.104614260000005	64.102272029999995	64.098747250000002	64.096954350000004	64.093162539999994	64.089149480000003	64.084465030000004	64.08188629	64.07831573	64.074920649999996	64.075653079999995	64.077033999999998	64.079315190000003	64.081893919999999	64.082504270000001	64.084091189999995	64.088577270000002	64.092124940000005	64.096206670000001	64.096839900000006	64.099037170000003	64.097549439999995	64.096298219999994	64.093421939999999	64.089744569999993	64.090042109999999	64.090461730000001	64.091293329999999	64.088752749999998	64.086303709999996	64.087547299999997	64.087051389999999	64.087989809999996	64.081359860000006	64.087768550000007	64.087951660000002	64.089805600000005	64.08907318	64.087051389999999	64.087623600000001	64.08955383	64.087089539999994	64.085861210000004	64.082527159999998	64.080757140000003	64.078620909999998	64.074424739999998	64.070335389999997	64.067932130000003	64.067184449999999	64.067184449999999	64.067855829999999	64.069778439999993	64.069648740000005	64.068954469999994	64.068359380000004	64.066169740000007	64.063682560000004	64.062171939999999	64.062530519999996	64.062225339999998	64.061973570000006	64.061920169999993	64.05965424	64.057380679999994	64.055038449999998	64.053199770000006	64.050888060000005	64.047370909999998	64.044418329999999	64.044929499999995	64.043640139999994	64.042503359999998	64.043807979999997	64.042556759999997	64.041076660000002	64.041740419999996	64.040344239999996	64.039848329999998	64.038932799999998	64.041061400000004	64.040527339999997	64.041656489999994	64.042282099999994	64.043136599999997	64.042701719999997	64.043563840000004	64.04470062	64.045295719999999	64.046234130000002	64.046318049999996	64.047775270000002	64.049217220000003	64.048583980000004	64.048820500000005	64.049842830000003	64.049293520000006	64.051681520000002	64.053947449999995	64.052406309999995	64.05449677	64.054161070000006	64.052101140000005	64.052719120000006	64.057243349999993	64.060142519999999	64.061218260000004	64.061378480000002	64.061614989999995	64.063232420000006	64.064102169999998	64.066543580000001	64.064201350000005	64.063064580000002	64.060424800000007	64.06047058	64.062248229999994	64.063621519999998	64.064743039999996	64.065887450000005	64.066902159999998	64.067138670000006	64.067596440000003	64.067337039999998	64.069007869999993	64.070350649999995	64.069992069999998	64.070091250000004	64.069572449999995	64.071578979999998	64.071159359999996	64.073524480000003	64.073959349999996	64.074264529999994	64.075637819999997	64.075149539999998	64.076080320000003	64.076683040000006	64.075782779999997	64.074676510000003	64.070823669999996	64.069946290000004	64.070388789999996	64.070678709999996	64.070541379999995	64.07079315	64.071380619999999	64.070129390000005	64.070907590000004	64.070426940000004	64.070281980000004	64.070709230000006	64.070892330000007	64.071311949999995	64.069267269999997	64.067817689999998	64.066703799999999	64.065284730000002	64.062553410000007	64.058021550000007	64.05497742	64.051376340000004	64.047782900000001	64.046401979999999	64.044990540000001	64.045845029999995	64.046493530000006	64.045951840000001	64.044097899999997	64.041648859999995	64.039413449999998	64.037574770000006	64.036079409999999	64.033134459999999	64.030929569999998	64.026878359999998	64.023658749999996	64.021064760000002	64.019012450000005	64.015800479999996	64.015853879999995	64.013984679999993	64.012596130000006	64.008155819999999	64.004272459999996	64.001663210000004	63.998039249999998	63.995357509999998	63.992660520000001	63.989860530000001	63.98840714	63.986267089999998	63.983871460000003	63.981052400000003	63.979225159999999	63.975631710000002	63.97386169	63.971939089999999	50.758090969999998	50.587600709999997	50.00347137	50	50.544925689999999	50	50	50.41688156	50	50.260215760000001	50	50	50.196067810000002	50	50.11050797	50.032024380000003	50.05343628	50.708389279999999	50	50.502277370000002	50.16756058	50	50	50.281589510000003	50	50.495140079999999	50	50.452453609999999	50	50.537826539999998	50	50	50	50.459579470000001	50	50.530712129999998	50.963848110000001	50.160415649999997	50.146160129999998	50.295837400000003	50.843273160000003	50.324329380000002	50	50.124774930000001	50.623119350000003	50	50	50.00347137	50.00347137	50.345684050000003	50.807788850000001	50	51.218853000000003	51.190551759999998	50.679962160000002	50.843265529999996	51.494613649999998	51.162235260000003	50.885852810000003	51.84027863	51.515789030000001	50.87167358	52.290538789999999	51.868476870000002	52.381790160000001	52.037448879999999	52.086696619999998	52.48003387	52.858264920000003	52.788299559999999	53.179676059999998	53.493377690000003	53.074962620000001	53.367988590000003	53.256427760000001	53.94525909	53.882766719999999	54.056266780000001	54.94804001	54.93424606	55.429531099999998	54.93424606	55.601093290000001	55.374584200000001	55.511901860000002	55.48446655	55.909351350000001	55.854606629999999	56.257896420000002	57.264293670000001	56.646392820000003	57.94012833	57.656696320000002	58.290214540000001	58.4649353	58.471652980000002	58.827083590000001	58.565620420000002	58.592464450000001	59.328407290000001	59.007751460000001	59.315078739999997	59.615009309999998	59.854484560000003	59.827892300000002	59.84784698	60.801509860000003	60.305667880000001	60.689281459999997	61.131046300000001	61.669696809999998	61.59102249	61.4335022	61.892421720000002	62.512718200000002	62.525749210000001	62.473632809999998	62.264961239999998	63.395629880000001	63.725200649999998	63.79617691	64.439628600000006	63.453853610000003	64.446052550000005	64.72814941	64.606407169999997	65.309608460000007	65.290473939999998	65.812278750000004	65.996314999999996	66.287696839999995	65.799575809999993	66.256050110000004	66.363601680000002	67.15783691	67.352508540000002	67.195556640000007	67.628288269999999	67.390136720000001	68.601264950000001	67.903503420000007	68.675796509999998	69.060165409999996	69.010627749999998	69.177749629999994	69.159172060000003	69.560585020000005	70.095870969999993	70.573814389999995	70.915840149999994	70.206329350000004	70.995071409999994	71.171722410000001	71.414947510000005	71.305557250000007	72.286598209999994	72.533653259999994	72.02092743	72.720123290000004	73.463165279999998	73.271858219999999	73.570655819999999	73.385482789999998	74.106674190000007	74.344161990000003	74.237342830000003	74.841339110000007	74.729049680000003	75.436454769999997	75.747566219999996	75.7299881	75.835479739999997	76.349899289999996	76.279869079999997	76.734283450000007	76.937599180000007	77.233253480000002	77.343238830000004	77.776313779999995	78.115890500000006	78.213531489999994	78.546134949999995	78.574768070000005	79.2256012	79.174369810000002	79.912498470000003	79.646163939999994	80.14434052	80.494033810000005	80.859535219999998	80.752822879999997	81.346946720000005	81.117515560000001	81.748786929999994	81.520126340000004	82.093681340000003	82.243568420000003	82.830101010000007	82.658866880000005	83.336753849999994	83.726203920000003	84.076148989999993	84.40325928	84.973373409999994	84.321540830000004	84.64250183	85.276268009999995	85.422035219999998	85.944068909999999	86.137237549999995	85.863517759999993	86.44236755	87.103309629999998	87.416404720000003	87.299736019999997	87.659919740000007	87.633483889999994	88.455520629999995	88.607673649999995	89.287094120000006	89.287101750000005	89.141120909999998	89.349624629999994	89.884681700000002	90.184822080000004	90.251991270000005	91.228866580000002	90.473831180000005	90.993164059999998	91.412986759999995	91.382308960000003	92.039657590000004	92.085403439999993	92.516151429999994	92.490852360000005	93.086166379999995	93.106292719999999	93.507942200000002	93.878143309999999	94.331588749999995	94.431007390000005	94.366401670000002	95.301757809999998	95.20809174	95.488822940000006	95.690277100000003	96.008895870000003	96.350929260000001	96.443565370000002	96.813354489999995	97.065612790000003	97.457328799999999	97.640571589999993	97.520050049999995	98.001304630000007	99.280242920000006	99.109375	99.465042109999999	99.791198730000005	99.673110960000002	100.13980103	100.42157745	100.25728607000001	101.02945708999999	100.58562469	101.43428802	101.28092194	101.90222931	101.78197479000001	102.43700409	102.81793213	102.93694305	102.88658905	103.15629577999999	103.78433990000001	103.8659668	103.68447113000001	104.95693970000001	104.42195891999999	105.14508057	105.1674881	105.64949036	105.78742217999999	106.19122314000001	106.72116088999999	106.56690216	107.29644775	107.21758269999999	107.56756592000001	107.61992644999999	108.23770141999999	108.55373383	108.41965485	109.15274048000001	109.17850494	109.28584290000001	109.78650665000001	109.88886261	110.11882782000001	110.83499146	110.88986206	111.21840668	111.20159149	111.83875275	112.30553436	112.52146912000001	112.67899323	112.88166809000001	113.19112396	113.33518982	113.88877106	113.85195923000001	114.02361298	114.81241608000001	114.87716675	115.2325592	115.55853270999999	115.54647826999999	115.97134398999999	116.65673065	116.72418976	116.62894439999999	116.96589661	117.17141724	117.42376709	117.93425750999999	118.41078186	118.4263382	118.81119536999999	119.1789856	119.21762085	119.5222168	119.55300903	119.88334656000001	120.27745819	120.60138702	120.81799316	121.32518768	121.44212340999999	121.93087006	121.98337555000001	122.22290039000001	122.76697540000001	122.77811432	123.1007309	123.59912872	123.67272948999999	123.70949554000001	124.33978270999999	124.4565506	124.53673553	125.14682007	125.30591583	125.79232788	125.84625244	126.31188965	126.88882446	127.09801483	126.78936768	127.50793457	127.34559631	127.97558594	128.32214354999999	128.57684326	128.07377625000001	128.74389647999999	129.12211608999999	129.66065979000001	129.60211182	130.14122008999999	130.32589722	130.41127014	130.79273986999999	131.47320557	131.62486267	131.76950073	132.36917113999999	132.6525116	132.76231383999999	132.57261657999999	133.11396790000001	133.74085998999999	133.78688048999999	134.16073607999999	134.34379577999999	134.8518219	135.00428772000001	135.29553222999999	135.43759155000001	135.84634399000001	135.98751831000001	136.26916503999999	136.5085144	136.84890747	137.31756591999999	137.47850037000001	137.46272278000001	138.07237244000001	138.27880859000001	138.54711914000001	138.95428466999999	139.19273376000001	139.35029602	139.59078979	140.17080687999999	140.27478027000001	140.68020630000001	140.72583008000001	141.02931212999999	141.1353302	141.35896301	141.72648620999999	142.02662659000001	142.33473205999999	142.69830322000001	142.9981842	142.91810608	143.80967712	143.81848145000001	144.36029052999999	144.37199401999999	144.5615387	145.01202393	145.36213684000001	145.55253601000001	145.73103333	146.09272766000001	146.20722961000001	146.55851745999999	146.72940062999999	147.04747008999999	147.36448669000001	147.65507507000001	147.74232483	148.34536743000001	148.57713318	148.59663391000001	149.36022948999999	149.22740173	149.85945129000001	150.04905701000001	150.40252685999999	150.612854	150.75465392999999	151.01313782	151.29530334	151.71696471999999	152.19322205	152.21466064000001	152.58154296999999	152.66439818999999	153.16778564000001	153.2527771	153.54429626000001	154.07478333	154.21939087000001	154.14315796	154.59187317000001	154.71485901	155.46765137	155.48580933	155.91555786000001	156.23793029999999	156.30229187	156.96400452	156.94868468999999	157.23460388000001	157.24224853999999	157.76351929	157.89530945000001	158.38301086000001	158.43092346	158.82824707	159.04641724000001	159.50630188	159.65832520000001	159.99644470000001	160.01879883000001	160.42991638000001	161.07563782	161.31373596	161.31373596	161.47050476000001	161.94683838	162.07597351000001	162.28755188	162.61506653000001	162.86917113999999	163.29132079999999	163.48138427999999	163.83178710999999	164.14283752	164.33863830999999	164.60073853	165.13973999000001	165.16819763000001	165.40472412	165.78701781999999	165.99879455999999	166.53141785	166.61094666	166.75827025999999	167.38511657999999	167.47106934000001	167.59179688	167.78886413999999	168.19592284999999	168.54640198000001	168.75570679	169.00143433	169.41827393	169.58277892999999	169.93852233999999	170.20921326000001	170.59043883999999	170.67649840999999	171.09019470000001	171.24362183	171.48461914000001	171.89138793999999	171.94520568999999	172.41758727999999	172.62977599999999	173.03533935999999	173.22433472	173.45524596999999	173.78096008	174.02203369	174.37731934000001	174.62620544000001	174.86141968000001	175.44900512999999	175.29577637	175.30233765	175.85327147999999	176.14541625999999	176.46305846999999	176.76487732000001	177.04879761000001	177.37542725	177.57841492	177.86302185	177.85444641000001	178.43937682999999	178.33628845000001	178.81672667999999	179.22529602	179.36837768999999	179.59448241999999	180.17335510000001	180.23497008999999	180.26258849999999	180.71217346	180.99580383	181.48780823000001	181.62062073000001	181.80598449999999	182.03741454999999	182.07104491999999	182.81581116000001	183.07946777000001	183.13174437999999	183.30099487000001	183.42832946999999	183.82240295	184.16786193999999	184.29258727999999	184.84248352	185.02268982000001	185.29167175000001	185.70277404999999	185.96881103999999	186.04711914000001	186.47932434000001	186.50811768	186.90452576000001	187.37194823999999	187.5418396	187.76271057	187.95478821	188.18142700000001	188.64004517000001	188.73982239	189.00428772000001	189.26235962000001	189.67835998999999	190.20498656999999	190.38700867	190.63755798	190.71627808	191.03712462999999	191.26286315999999	191.59303284000001	191.74993896000001	192.27024840999999	192.35449219	192.60720825000001	192.7334137	193.04380798	193.48965454	193.67543029999999	193.87899780000001	193.97673035	194.65005493000001	194.98013306000001	195.00001526	195.45870972	195.51629639000001	195.94247437000001	195.86520386000001	196.35224915000001	196.66267395	196.99058532999999	197.32601929	197.51924133	197.64332580999999	197.87770080999999	198.18661499000001	198.45596312999999	198.86444091999999	198.88604735999999	199.40176392000001	199.55261229999999	199.92843628	200.16117858999999	200.43867492999999	200.75303650000001	200.95396423	201.18406676999999	201.54449463	201.73918151999999	202.04458618000001	202.23121642999999	202.56532288	202.77491760000001	203.14544677999999	203.51351929	203.72073363999999	204.07473755000001	204.24870300000001	204.51727295000001	204.85124207000001	205.11553954999999	205.25239563	205.67237854000001	205.76863098000001	206.29765320000001	206.57820129000001	206.75297545999999	207.11373900999999	207.25759887999999	207.48762511999999	207.92626953000001	208.16734314000001	208.38734435999999	208.37966918999999	208.63960266000001	209.25440979000001	209.28489685	209.73104857999999	210.02825927999999	210.30232239	210.50202942000001	210.69029236	211.15950011999999	211.26013184000001	211.51251221000001	212.07928466999999	212.3425293	212.56202698000001	212.71336364999999	212.83059692	213.39361572000001	213.51821899000001	213.88607787999999	214.13679504000001	214.34396362000001	214.68664551000001	214.90301514000001	215.11358643	215.53251648	215.75592040999999	215.97729491999999	216.25665283000001	216.55076599	216.85591124999999	217.15147400000001	217.35150146000001	217.63171387	217.83148193	218.29223633000001	218.76171875	218.80270386000001	219.04464722	219.34036255000001	219.49647522000001	220.08692932	220.18896484000001	220.40032959000001	220.78382873999999	221.01521301	221.22425842000001	221.73806762999999	221.65492248999999	222.21977233999999	222.42256165000001	222.89039611999999	223.10751343000001	223.32273864999999	223.29882813	223.87379455999999	223.98756409000001	224.33602905000001	224.71705627	224.91110229	225.2293396	225.57826233	225.72801208000001	226.04907227000001	226.28425598000001	226.62843323000001	226.78314209000001	227.1031189	227.15945435	227.79663085999999	228.03414917000001	228.30946349999999	228.64596558	228.99479675000001	229.08332824999999	229.30712890999999	229.55604553000001	229.90744018999999	230.39323425000001	230.60888671999999	230.91952515	231.27284241000001	231.43049622000001	231.77241516000001	231.84396362000001	232.18365478999999	232.48539733999999	232.72979735999999	233.16088866999999	233.28016663	233.6162262	234.08139037999999	234.15415955	234.62547301999999	234.83963012999999	235.21252440999999	235.49502562999999	235.69255065999999	235.70486450000001	236.13114929	236.47233582000001	236.84463500999999	237.18663025000001	237.26020813	237.52809142999999	237.91452025999999	238.1118927	238.40315247000001	238.76385497999999	238.93960571	239.30461120999999	239.68640137	239.79910278	240.20770264000001	240.37196349999999	240.60005188	241.26734923999999	241.47729491999999	241.70596312999999	241.99095154	242.30648804	242.5428009	242.88824463	243.05393982000001	243.40365600999999	243.71536255000001	243.98576355	244.24906920999999	244.44590758999999	244.97938538	245.19584656000001	245.57049560999999	245.71723938	245.99169921999999	246.26080322000001	246.43881225999999	247.11257935	247.27651978	247.25309752999999	247.73899840999999	247.94732665999999	248.26856995	248.43640137	248.86618042000001	249.19738770000001	249.48831177	249.62704468000001	249.96180724999999	250.32884215999999	250.58514403999999	250.97377014	251.23898315	251.51516724000001	251.79423523	252.19322205	252.15740966999999	252.73564148	252.93495178000001	253.15187073000001	253.42500304999999	253.76701355	254.30439758	254.51309204	254.60610962000001	254.92488098000001	255.12960815	255.55258179	255.82810974	256.16354369999999	256.39678954999999	256.65664672999998	256.92547607	257.37686157000002	257.56115722999999	257.85516357	258.15493773999998	258.47296143	258.81210327000002	259.06484984999997	259.32495117000002	259.61093140000003	259.83129882999998	260.20925903	260.68341063999998	260.93298340000001	261.10220336999998	261.54907227000001	261.82165527000001	261.83999634000003	262.36083983999998	262.55737305000002	262.89651488999999	263.14392090000001	263.46652222	263.69024658000001	263.96350097999999	264.29327393	264.69738769999998	265.00308228	265.26626586999998	265.33496093999997	265.74362183	266.02322387999999	266.36462402000001	266.73483276000002	267.07745361000002	267.31173705999998	267.62509154999998	267.78509521000001	268.03878784	268.37246704	268.65563965000001	269.00811768	269.17251586999998	269.63809204	269.88409424000002	270.20907592999998	270.43237305000002	270.73016357	271.07458495999998	271.33947754000002	271.58245849999997	272.00320434999998	272.33023071000002	272.51336670000001	272.80819702000002	273.19689941000001	273.26184081999997	273.69720459000001	274.00491333000002	274.15081787000003	274.53454590000001	274.73989868000001	274.98266602000001	275.33773803999998	275.66677856000001	275.98699950999998	276.27874756	276.43884277000001	276.96237183	277.18618773999998	277.36727904999998	277.67004394999998	277.94198607999999	278.17123413000002	278.50094603999997	278.76461791999998	279.07528687000001	279.28393555000002	279.63674927	279.81628418000003	280.10205078000001	280.48251342999998	280.71463012999999	280.96533203000001	281.31567382999998	281.64801025000003	281.85055541999998	282.08203125	282.45394897	282.72970580999998	282.99166869999999	283.19918823	283.47772216999999	283.74118041999998	283.94644165	284.23037720000002	284.44418335	284.91448974999997	285.16146851000002	285.40686034999999	285.68209839000002	285.93194579999999	286.22705078000001	286.53610228999997	286.84054565000002	287.06576538000002	287.27014159999999	287.54129028	287.94497681000001	288.13296509000003	288.32080078000001	288.73077393	288.86682129000002	289.20266723999998	289.50875853999997	289.71084595000002	290.00213623000002	290.26773071000002	290.52532959000001	290.92517090000001	291.17340087999997	291.38815308	291.61801147	291.95315552	292.26370238999999	292.43719482	292.66650391000002	293.13055420000001	293.30252074999999	293.61694335999999	293.86041260000002	294.18597412000003	294.36865233999998	294.56134033000001	294.80197143999999	295.20205687999999	295.48376465000001	295.72518921	295.96136474999997	296.15478516000002	296.42858887	296.90158080999998	297.17764282000002	297.27545165999999	297.61511230000002	297.87347412000003	298.07522583000002	298.37088012999999	298.62652587999997	298.88073730000002	299.07980347	299.53076171999999	299.53323363999999	299.87124634000003	300.24450683999999	300.43099976000002	300.66387938999998	300.99465942	301.24249268	301.48681641000002	301.70611572000001	302.07559204	302.25735473999998	302.55575562000001	302.79641723999998	303.06359863	303.36715698	303.63568114999998	303.88681029999998	304.20193481000001	304.28234863	304.63806152000001	304.94848632999998	305.12454223999998	305.32208251999998	305.73373413000002	306.05496216	306.21264647999999	306.40292357999999	306.73840331999997	307.00363159	307.12857056000001	307.44686890000003	307.79852295000001	308.05648803999998	308.23498534999999	308.49737549000002	308.83444214000002	309.05520630000001	309.27368164000001	309.46533203000001	309.77670288000002	310.08078003000003	310.36199950999998	310.57482909999999	310.90377808	311.19204711999998	311.32363892000001	311.58566284	311.88980103	312.15234375	312.45199585	312.66726684999998	313.08059692	313.25131226000002	313.49023438	313.70635986000002	314.15948486000002	314.33465575999998	314.51528931000001	314.76684569999998	315.08691406000003	315.22659302	315.64685058999999	315.85000609999997	316.07818603999999	316.40344238	316.59411620999998	316.92150879000002	317.24758910999998	317.48812865999997	317.71218871999997	317.93872069999998	318.25021362000001	318.51382446000002	318.80865478999999	319.09613037000003	319.50665283000001	319.60473632999998	319.97924805000002	320.33288573999999	320.57672119	320.72631835999999	321.15280151000002	321.25256347999999	321.53109740999997	321.94515990999997	322.23184204	322.58203125	322.69778442	322.98223876999998	323.39334106000001	323.70956421	323.97210693	324.40185546999999	324.62219238	324.96270751999998	325.24633789000001	325.53021239999998	325.85607909999999	326.16491698999999	326.47515869	326.69406128000003	327.10577393	327.39456177	327.67398071000002	328.12493896000001	328.3671875	328.74395751999998	329.00570678999998	329.25418091	329.62759398999998	330.03436278999999	330.29946898999998	330.64651488999999	330.91998290999999	331.12545776000002	331.5809021	331.85354613999999	332.17495728	332.57772827000002	332.82287597999999	333.19299316000001	333.46057129000002	333.80715942	334.11984253000003	334.44824218999997	334.81152343999997	335.07446289000001	335.43948363999999	335.70343018	336.14682006999999	336.47799683	336.78131103999999	336.92260742000002	337.28182982999999	337.65133666999998	337.84524535999998	337.93365478999999	338.41851807	338.66665648999998	338.95025635000002	339.14160156000003	339.39666748000002	339.57717896000003	339.9246521	340.22668456999997	340.50985717999998	340.75915527000001	340.97610473999998	341.29541016000002	341.46499634000003	341.75076294000002	342.08224487000001	342.37512206999997	342.65292357999999	342.82644653	343.11151123000002	343.50506591999999	343.68240356000001	343.84402466	344.3465271	344.53921509000003	344.69348144999998	345.13589478	345.41497802999999	345.61773682	345.84750365999997	345.99627686000002	346.47940062999999	346.58853148999998	346.89685058999999	347.20413208000002	347.37225341999999	347.68319702000002	348.05236816000001	348.15591431000001	348.47607421999999	348.76696777000001	349.00289916999998	349.23062134000003	349.49111937999999	349.77560425000001	350.07199097	350.28689574999999	350.61315918000003	350.91864013999998	351.24148559999998	351.41674805000002	351.64263915999999	351.94030762	352.36984253000003	352.59924316000001	352.86593628000003	353.06024170000001	353.40777587999997	353.59176636000001	353.91009521000001	354.15365601000002	354.47778319999998	354.60720824999999	355.01943970000002	355.21633910999998	355.60266113	355.73065186000002	356.12289428999998	356.30398559999998	356.69998169000002	356.76333618000001	357.15292357999999	357.38171387	357.70864868000001	358.00466919000002	358.28729248000002	358.53216552999999	358.7940979	359.01440430000002	359.36062621999997	359.51342772999999	359.82809448	360.12316894999998	360.47302245999998	360.64889526000002	360.87869262999999	361.33877562999999	361.52264403999999	361.76708983999998	362.10714722	362.29058837999997	362.51770019999998	362.83190918000003	363.21878052	363.44555664000001	363.66305541999998	363.88574218999997	364.21728516000002	364.47012329	364.77212523999998	365.04391478999997	365.22561646000003	365.54541016000002	365.77548217999998	366.03656006	366.44586182	366.70156859999997	366.80841063999998	367.15975952000002	367.30963135000002	367.80245972	368.03369141000002	368.30407715000001	368.54312134000003	368.74197387999999	369.11111449999999	369.27081299000002	369.58367920000001	369.88348388999998	370.18292236000002	370.37417603	370.66159058	370.95782471000001	371.26296996999997	371.46884154999998	371.81573486000002	372.05444335999999	372.4140625	372.58557129000002	372.78207397	373.08941650000003	373.37463379000002	373.69250488	373.99523926000001	374.23416137999999	374.47702026000002	374.88989257999998	375.08267211999998	375.28457642000001	375.66113281000003	375.76739501999998	376.01370238999999	376.35391234999997	376.64761353	376.95205687999999	377.13751221000001	377.47610473999998	377.80990601000002	377.95932006999999	378.31958007999998	378.55584716999999	378.82571410999998	379.13110352000001	379.34939574999999	379.59826659999999	379.80343628000003	380.22973632999998	380.55703734999997	380.66943358999998	381.09686278999999	381.29193114999998	381.54788208000002	381.93463135000002	382.16458130000001	382.38388062000001	382.72882079999999	382.92532348999998	383.29531859999997	383.54559325999998	383.74963379000002	384.07818603999999	384.35360717999998	384.61895751999998	384.92840575999998	385.11740112000001	385.39935302999999	385.66223144999998	386.00741577000002	386.19705199999999	386.58004761000001	386.88540648999998	387.06298828000001	387.34210204999999	387.56835938	387.95523071000002	388.21231079	388.32827759000003	388.76449585	389.07769775000003	389.24975585999999	389.63180541999998	389.81655884000003	390.07012938999998	390.31756591999999	390.67279052999999	390.82415771000001	391.17922973999998	391.40295409999999	391.59954834000001	392.10134887999999	392.40441894999998	392.62380981000001	392.86166381999999	393.14593506	393.45043944999998	393.79306029999998	393.90310669000002	394.31625365999997	394.52172852000001	394.82925415	395.05462646000001	395.27819823999999	395.67984009000003	395.83294677999999	396.10028075999998	396.42819214000002	396.68011474999997	397.00308228	397.23629761000001	397.58670044000002	397.87265015000003	398.03482056000001	398.37127686000002	398.50155640000003	398.74877930000002	399.13098144999998	399.39328003000003	399.71362305000002	400.04644775000003	400.24438477000001	400.59027099999997	400.83938598999998	401.13055420000001	401.42074585	401.70397948999999	402.00595092999998	402.22143555000002	402.49682617000002	402.73110961999998	402.97262573	403.37503052	403.53295897999999	403.83523559999998	404.19610596000001	404.38690186000002	404.68896483999998	405.03054809999998	405.30252074999999	405.58499146000003	405.76599120999998	406.05685425000001	406.32949829	406.61041260000002	406.95489501999998	407.22341919000002	407.46994018999999	407.70214843999997	408.16586303999998	408.35845947000001	408.56497192	408.80245972	409.12673949999999	409.33419800000001	409.68917847	409.93936157000002	410.35815430000002	410.51718140000003	410.75595092999998	411.18792724999997	411.30160522	411.58242797999998	411.82373046999999	412.06457519999998	412.48278808999999	412.71627808	412.91674805000002	413.23681641000002	413.37158203000001	413.79840087999997	414.07339478	414.27606200999998	414.52456665	414.87780762	415.15316772	415.42456055000002	415.66973876999998	416.02145386000001	416.22372437000001	416.41555785999998	416.77011107999999	417.03729248000002	417.26257323999999	417.61303710999999	417.86294556000001	418.08877562999999	418.32577515000003	418.66458130000001	419.00952147999999	419.12084960999999	419.39181518999999	419.66430664000001	419.94750977000001	420.18365478999999	420.45315552	420.73916625999999	421.05514526000002	421.30749512	421.58859253000003	421.77148438	422.14239501999998	422.35913085999999	422.60745238999999	422.85928345000002	423.21023559999998	423.41094971000001	423.70019531000003	423.95437621999997	424.34973144999998	424.52532959000001	424.70190430000002	425.05032348999998	425.32025146000001	425.48535156000003	425.80743408000001	425.99938965000001	426.39636230000002	426.68112183	426.84979248000002	427.09268187999999	427.37280272999999	427.65713500999999	427.87014771000003	428.05953978999997	428.34756470000002	428.68997192	428.97012329	429.15103148999998	429.46499634000003	429.59719848999998	429.88143921	430.09924316000001	430.40917968999997	430.7159729	431.0105896	431.25164795000001	431.34176636000001	431.73464966	431.93078613	432.17590331999997	432.49551392000001	432.6980896	433.02542113999999	433.27368164000001	433.58923340000001	433.81042480000002	434.11358643	434.26373290999999	434.49807738999999	434.89718628000003	435.11947631999999	435.36508178999998	435.71286011000001	435.87915039000001	436.17605591	436.44824218999997	436.67184448	436.88934325999998	437.17767334000001	437.45660400000003	437.78964232999999	437.92385863999999	438.17767334000001	438.45617676000001	438.67898559999998	439.03213500999999	439.29537964000002	439.51605224999997	439.84686278999999	440.08837891000002	440.35104369999999	440.58117676000001	440.86944579999999	441.16769409	441.39059448	441.60165404999998	441.97061157000002	442.30868529999998	442.38015746999997	442.81658936000002	442.87097168000003	443.24481200999998	443.50549316000001	443.83151244999999	444.09512329	444.29736328000001	444.64916992000002	444.76306152000001	445.11679077000002	445.41473388999998	445.69216919000002	445.80938721000001	446.28411864999998	446.44573974999997	446.72009277000001	447.03109740999997	447.22595215000001	447.46435546999999	447.68695068	448.01171875	448.32037353999999	448.61502074999999	448.86975097999999	449.13995361000002	449.28646851000002	449.67779540999999	449.83410644999998	450.13397216999999	450.42114257999998	450.66799927	450.89294433999999	451.28198242000002	451.45263671999999	451.73602295000001	452.00186157000002	452.28570557	452.56936646000003	452.88049316000001	453.04736328000001	453.36926269999998	453.65414428999998	453.88314818999999	454.17602539000001	454.36163329999999	454.78787231000001	454.94906615999997	455.21694946000002	455.61972046	455.78048705999998	456.06735228999997	456.31192017000001	456.59533691000001	456.79949950999998	457.07006835999999	457.40322875999999	457.61740112000001	457.92123413000002	458.12774658000001	458.36380005000001	458.72195434999998	459.03579711999998	459.19946289000001	459.60159302	459.75598144999998	460.05532836999998	460.3671875	460.66094971000001	460.87747192	461.2605896	461.50576782000002	461.73065186000002	462.00735473999998	462.30252074999999	462.57223511000001	462.79669188999998	463.07556152000001	463.28808593999997	463.61959839000002	463.86349487000001	464.10046387	464.41372681000001	464.64620972	464.99118041999998	465.22778319999998	465.55932617000002	465.78451538000002	465.96395874000001	466.24569702000002	466.56546021000003	466.81179809999998	467.15643311000002	467.37771606000001	467.60092163000002	467.86895751999998	468.14202881	468.53952026000002	468.68063353999997	468.97644043000003	469.18920897999999	469.52703857	469.73043823	470.01623534999999	470.37451171999999	470.57101440000002	470.87799072000001	471.07980347	471.33016967999998	471.60308837999997	471.95193481000001	472.27838135000002	472.52078246999997	472.57528687000001	472.94931029999998	473.26928710999999	473.59375	473.65750121999997	474.09072875999999	474.20004272	474.61544800000001	474.74859619	475.02368164000001	475.31967163000002	475.60330199999999	475.89859009000003	476.16546631	476.37829590000001	476.61914063	476.94342040999999	477.16940308	477.43829346000001	477.74301147	477.95449829	478.21118164000001	478.47634887999999	478.82421875	479.01602172999998	479.37216187000001	479.62033080999998	479.83468628000003	480.17370605000002	480.43374634000003	480.71844482	480.96417236000002	481.18188477000001	481.48248290999999	481.80532836999998	481.99694823999999	482.28118896000001	482.59313965000001	482.84420776000002	483.13565062999999	483.38592528999999	483.68338012999999	483.89297484999997	484.14303589000002	484.47467040999999	484.72167968999997	485.02896118000001	485.30010986000002	485.62475585999999	485.80218506	486.10467528999999	486.32388306000001	486.64642334000001	486.83917236000002	487.20162964000002	487.49346924000002	487.69525146000001	487.97964478	488.27841187000001	488.52844238	488.83422852000001	489.11038208000002	489.31195068	489.54171753000003	489.85031128000003	490.10122681000001	490.29922484999997	490.59298705999998	490.85150146000001	491.18933105000002	491.44708251999998	491.68222046	491.97946166999998	492.21374512	492.53128052	492.71905518	492.97546387	493.30706787000003	493.65808105000002	493.85006714000002	494.07556152000001	494.38040160999998	494.5987854	494.91262817	495.16378784	495.39453125	495.70999146000003	495.97814941000001	496.19863892000001	496.52648926000001	496.84115601000002	497.02706909	497.24151611000002	497.62457275000003	497.85598755000001	498.20285034	498.31604004000002	498.61123657000002	498.88378906000003	499.28698730000002	499.40408324999999	499.73361205999998	499.98529052999999	500.25143433	500.56518555000002	500.72171021000003	501.08151244999999	501.32714843999997	501.62884521000001	501.88461303999998	502.14508057	502.45211791999998	502.73995972	502.93780518	503.20681762999999	503.52136230000002	503.74163818	503.96984863	504.35964966	504.60479736000002	504.80856323	505.12408447000001	505.31518555000002	505.72967528999999	505.91851807	506.20956421	506.53213500999999	506.73678589000002	507.08587646000001	507.25387573	507.61569214000002	507.80398559999998	508.16378784	508.34115601000002	508.67489624000001	508.82443237000001	509.20150756999999	509.45742797999998	509.7059021	509.90954590000001	510.21896362000001	510.51977539000001	510.81552124000001	511.04934692	511.38433837999997	511.61679077000002	511.82067870999998	512.14739989999998	512.42736816000001	512.66577147999999	512.94726562999995	513.14862060999997	513.43847656000003	513.80822753999996	514.09271239999998	514.25280762	514.59429932	514.91223145000004	515.10400390999996	515.34857178000004	515.57641602000001	515.95013428000004	516.20782470999995	516.55450439000003	516.79400635000002	517.02154541000004	517.29766845999995	517.46319579999999	517.80511475000003	517.99737548999997	518.36895751999998	518.64532470999995	518.91558838000003	519.22076416000004	519.51940918000003	519.73754883000004	519.95507812999995	520.19201659999999	520.48791503999996	520.75817871000004	521.02160645000004	521.32177734000004	521.58221435999997	521.81011963000003	522.16052246000004	522.45025635000002	522.64666748000002	522.93975829999999	523.26708984000004	523.46502685999997	523.70703125	523.99627685999997	524.32562256000006	524.63592529000005	524.81597899999997	525.13446045000001	525.37615966999999	525.61108397999999	525.89636229999996	526.19427489999998	526.44622803000004	526.76934814000003	526.99908446999996	527.29748534999999	527.54943848000005	527.87255859000004	528.03002930000002	528.34002685999997	528.57476807	528.85333251999998	529.20483397999999	529.48760986000002	529.68463135000002	529.95996093999997	530.21710204999999	530.52819824000005	530.82916260000002	531.05218506000006	531.31335449000005	531.56286621000004	531.89813231999995	532.10595703000001	532.38836670000001	532.59295654000005	532.88000488	533.17724609000004	533.44287109000004	533.70184326000003	534.04956055000002	534.36010741999996	534.53894043000003	534.72216796999999	534.99926758000004	535.30395508000004	535.64251708999996	535.87805175999995	536.13653564000003	536.34832763999998	536.67169189000003	536.92877196999996	537.21716308999999	537.359375	537.70794678000004	537.94805908000001	538.24243163999995	538.57745361000002	538.81170654000005	539.11230468999997	539.36645508000004	539.63104248000002	539.88250731999995	540.14941406000003	540.45520020000004	540.69934081999997	541.01202393000005	541.42822265999996	541.57067871000004	541.82751465000001	542.13647461000005	542.33679199000005	542.61578368999994	542.86407470999995	543.20111083999996	543.44732666000004	543.78729248000002	544.02789307	544.28338623000002	544.53070068	544.82025146000001	545.12243651999995	545.39495850000003	545.59161376999998	545.89764404000005	546.19818114999998	546.42761229999996	546.66046143000005	547.03302001999998	547.28228760000002	547.50817871000004	547.75848388999998	548.13836670000001	548.38427734000004	548.63061522999999	548.87237548999997	549.14349364999998	549.48205566000001	549.76354979999996	549.96398925999995	550.22314453000001	550.50018310999997	550.82550048999997	551.02484131000006	551.29675293000003	551.54248046999999	551.82275390999996	552.08105468999997	552.37213135000002	552.56915283000001	552.90399170000001	553.28479003999996	553.45709228999999	553.69787598000005	554.02227783000001	554.33001708999996	554.58386229999996	554.85119628999996	555.11022949000005	555.35620116999996	555.52795409999999	555.80926513999998	556.12719727000001	556.41345215000001	556.64892578000001	556.92492675999995	557.22479248000002	557.38415526999995	557.69848633000004	558.015625	558.24615478999999	558.54425048999997	558.82830810999997	559.09332274999997	559.46417236000002	559.56555175999995	559.85235595999995	560.19293213000003	560.47174071999996	560.71185303000004	560.91278076000003	561.28686522999999	561.50250243999994	561.73468018000005	562.17797852000001	562.36535645000004	562.62078856999995	562.82910156000003	563.12963866999996	563.38995361000002	563.68249512	563.88592529000005	564.23852538999995	564.32458496000004	564.73583984000004	564.99810791000004	565.21313477000001	565.52655029000005	565.83642578000001	566.14929199000005	566.45617675999995	566.72064208999996	566.86749268000005	567.19677734000004	567.44396973000005	567.78216553000004	568.06494140999996	568.25189208999996	568.54107666000004	568.79870604999996	569.04956055000002	569.35485840000001	569.63317871000004	569.890625	570.20043944999998	570.53698729999996	570.68829345999995	571.05383300999995	571.20471191000001	571.59405518000005	571.78125	572.13354491999996	572.38159180000002	572.62591553000004	572.93170166000004	573.19677734000004	573.48504638999998	573.70410156000003	574.00482178000004	574.26495361000002	574.49285888999998	574.79333496000004	575.08447265999996	575.27209473000005	575.62646484000004	575.85382079999999	576.16180420000001	576.41217041000004	576.69152831999997	576.93383788999995	577.23590088000003	577.47406006000006	577.77404784999999	577.96875	578.33068848000005	578.5625	578.80670166000004	579.12268066000001	579.34289550999995	579.71258545000001	579.95483397999999	580.22436522999999	580.46356201000003	580.65893555000002	581.01757812999995	581.29956055000002	581.46697998000002	581.78668213000003	582.07983397999999	582.32421875	582.62115478999999	582.88323975000003	583.12084961000005	583.48962401999995	583.68200683999999	583.92272949000005	584.25567626999998	584.40502930000002	584.73052978999999	585.01110840000001	585.29748534999999	585.60852050999995	585.85766602000001	586.10778808999999	586.37683104999996	586.60052489999998	586.92657470999995	587.15765381000006	587.41680908000001	587.71954345999995	587.96759033000001	588.17932128999996	588.55493163999995	588.79174805000002	589.05853271000001	589.32287598000005	589.53314208999996	589.83013916000004	590.11938477000001	590.36352538999995	590.75378418000003	590.94342041000004	591.19909668000003	591.51837158000001	591.71905518000005	592.03356933999999	592.28399658000001	592.52978515999996	592.84179687999995	593.00366211000005	593.39361571999996	593.58068848000005	593.93829345999995	594.24163818	594.42321776999995	594.72528076000003	594.99707031000003	595.21118163999995	595.56726074000005	595.82763671999999	595.99908446999996	596.29406738	596.44476318	596.89465331999997	597.16711425999995	597.43298340000001	597.65838623000002	597.95532227000001	598.19458008000004	598.47906493999994	598.71917725000003	598.97460937999995	599.23754883000004	599.57348633000004	599.78387451000003	600.07189941000001	600.34301758000004	600.62377930000002	600.82287598000005	601.17510986000002	601.41912841999999	601.71325683999999	602.00891113	602.24090576000003	602.50524901999995	602.81414795000001	603.08758545000001	603.35626220999995	603.63201904000005	603.95367432	604.13726807	604.43377685999997	604.70709228999999	604.97912598000005	605.27868651999995	605.51635741999996	605.82678223000005	606.11431885000002	606.34881591999999	606.58349609000004	606.83654784999999	607.12805175999995	607.36920166000004	607.61804199000005	607.98962401999995	608.22900390999996	608.45294189000003	608.74029541000004	608.97937012	609.21948241999996	609.57580566000001	609.80242920000001	610.07196045000001	610.35900878999996	610.67041015999996	610.89764404000005	611.16735840000001	611.39886475000003	611.69171143000005	612.03948975000003	612.23150635000002	612.49316406000003	612.73327637	612.99035645000004	613.31823729999996	613.61657715000001	613.81146239999998	614.20056151999995	614.35150146000001	614.65686034999999	614.98785399999997	615.19763183999999	615.48114013999998	615.72198486000002	616.05584716999999	616.32550048999997	616.55407715000001	616.84613036999997	617.13214111000002	617.38903808999999	617.64862060999997	617.83892821999996	618.20690918000003	618.46490478999999	618.80737305000002	619.02429199000005	619.32861328000001	619.55145263999998	619.82806396000001	620.12194824000005	620.38574218999997	620.59747314000003	620.95275878999996	621.17230225000003	621.46014404000005	621.73675536999997	621.97393798999997	622.25195312999995	622.55535888999998	622.86669921999999	623.10046387	623.34399413999995	623.61621093999997	623.92517090000001	624.14587401999995	624.45562743999994	624.65661621000004	624.98651123000002	625.25402831999997	625.47857666000004	625.80346680000002	626.02746581999997	626.24768066000001	626.53460693	626.81793213000003	627.10034180000002	627.38104248000002	627.68823241999996	627.90087890999996	628.20941161999997	628.49249268000005	628.72833251999998	628.99517821999996	629.31402588000003	629.53009033000001	629.75988770000004	630.09130859000004	630.36846923999997	630.63128661999997	630.92639159999999	631.17852783000001	631.46826171999999	631.70294189000003	631.95532227000001	632.28198241999996	632.55090331999997	632.80633545000001	633.05615234000004	633.37609863	633.55633545000001	633.82623291000004	634.08673095999995	634.38433838000003	634.67504883000004	634.96752930000002	635.19085693	635.47448729999996	635.76440430000002	635.96997069999998	636.33496093999997	636.60095215000001	636.74859618999994	637.03039550999995	637.35241699000005	637.58648682	637.85235595999995	638.12158203000001	638.29791260000002	638.63452147999999	638.87188720999995	639.13500977000001	639.40667725000003	639.64300536999997	639.97973633000004	640.20367432	640.57556151999995	640.81646728999999	641.07012939000003	641.36956786999997	641.64593506000006	641.90289307	642.19232178000004	642.46081543000003	642.78051758000004	642.98175048999997	643.30316161999997	643.45745850000003	643.81262206999997	644.04010010000002	644.32257079999999	644.64025878999996	644.93463135000002	645.17352295000001	645.47906493999994	645.71166991999996	645.95220946999996	646.29858397999999	646.49438477000001	646.76770020000004	647.04187012	647.31213378999996	647.59204102000001	647.79382324000005	648.23907470999995	648.37304687999995	648.66418456999997	648.83679199000005	649.21881103999999	649.38677978999999	649.65112305000002	649.93634033000001	650.23187256000006	650.43249512	650.79846191000001	651.11004638999998	651.30932616999996	651.65600586000005	651.84350586000005	652.08923340000001	652.38830566000001	652.65014647999999	652.93658446999996	653.18853760000002	653.49462890999996	653.71636963000003	653.98333739999998	654.23815918000003	654.53948975000003	654.74804687999995	655.09698486000002	655.37365723000005	655.70800781000003	655.89947510000002	656.12579345999995	656.42291260000002	656.72631836000005	656.95324706999997	657.14428711000005	657.45056151999995	657.78009033000001	658.00909423999997	658.31433104999996	658.54492187999995	658.85235595999995	659.08575439000003	659.35406493999994	659.67541503999996	659.88726807	660.26220703000001	660.50714111000002	660.72924805000002	661.03186034999999	661.33441161999997	661.56018066000001	661.85565185999997	662.07489013999998	662.35363770000004	662.61895751999998	662.92254638999998	663.18560791000004	663.44250488	663.72064208999996	664.05279541000004	664.28143310999997	664.59283446999996	664.86279296999999	665.05883788999995	665.35662841999999	665.65283203000001	665.91424560999997	666.16992187999995	666.42248534999999	666.78009033000001	666.95599364999998	667.31036376999998	667.59216308999999	667.86395263999998	668.05041503999996	668.36169433999999	668.67864989999998	668.92407227000001	669.18103026999995	669.49432373000002	669.77239989999998	670.09167479999996	670.30261229999996	670.58679199000005	670.82055663999995	671.15979003999996	671.38958739999998	671.67749022999999	671.92480468999997	672.22534180000002	672.49847411999997	672.78143310999997	673.04602050999995	673.30029296999999	673.59399413999995	673.82958984000004	674.15203856999995	674.37286376999998	674.70788574000005	674.85931396000001	675.15301513999998	675.38299560999997	675.68469238	675.98162841999999	676.15606689000003	676.45294189000003	676.75128173999997	677.04675293000003	677.23620604999996	677.62817383000004	677.77764893000005	678.10998534999999	678.28204345999995	678.64294433999999	678.81683350000003	679.17474364999998	679.39196776999995	679.67260741999996	679.96984863	680.26367187999995	680.45648193	680.80859375	681.06457520000004	681.20263671999999	681.52032470999995	681.80975341999999	682.07696533000001	682.32879638999998	682.62316895000004	682.87158203000001	683.18395996000004	683.41955566000001	683.66986083999996	683.87561034999999	684.22430420000001	684.45544433999999	684.76281738	684.94061279000005	685.24896239999998	685.39465331999997	685.84320068	686.02545166000004	686.28027343999997	686.54522704999999	686.81811522999999	687.12652588000003	687.36871338000003	687.62628173999997	687.91021728999999	688.24041748000002	688.44506836000005	688.71929932	689.00811768000005	689.23120116999996	689.47430420000001	689.77636718999997	690.00665283000001	690.34893798999997	690.60711670000001	690.82916260000002	691.13476562999995	691.49816895000004	691.70129395000004	692.00860595999995	692.14733887	692.48504638999998	692.84643555000002	693.06097411999997	693.27557373000002	693.51501465000001	693.88226318	694.06561279000005	694.38665771000001	694.69482421999999	694.90710449000005	695.24407958999996	695.54162598000005	695.81475829999999	696.05090331999997	696.32226562999995	696.56945800999995	696.8359375	697.17980956999997	697.48193359000004	697.75286864999998	698.04833984000004	698.36346435999997	698.55621338000003	698.82543944999998	699.13452147999999	699.29376220999995	699.61077881000006	699.88287353999999	700.13085937999995	700.48114013999998	700.77716064000003	701.01153564000003	701.21228026999995	701.48547363	701.77282715000001	702.02282715000001	702.26788329999999	702.49230956999997	702.81231689000003	703.02087401999995	703.39587401999995	703.67541503999996	703.91510010000002	704.19482421999999	704.42279053000004	704.69232178000004	704.93096923999997	705.26342772999999	705.53271484000004	705.78692626999998	706.03405762	706.30920409999999	706.59283446999996	706.85632324000005	707.11755371000004	707.41650390999996	707.60986328000001	707.87609863	708.17687988	708.42132568	708.73242187999995	708.98107909999999	709.26123046999999	709.51690673999997	709.85327147999999	710.11236571999996	710.37603760000002	710.56787109000004	710.91894531000003	711.19287109000004	711.42144774999997	711.67742920000001	711.97064208999996	712.20758057	712.50115966999999	712.74359131000006	713.01318359000004	713.31884765999996	713.54266356999995	713.92590331999997	714.18231201000003	714.38220215000001	714.63226318	714.97100829999999	715.18945312999995	715.47113036999997	715.79888916000004	715.97528076000003	716.25439453000001	716.58184814000003	716.79760741999996	717.10266113	717.31182861000002	717.64184569999998	717.83489989999998	718.08569336000005	718.41650390999996	718.69366454999999	718.97119140999996	719.23406981999995	719.49853515999996	719.80816649999997	720.02844238	720.28137206999997	720.52062988	720.80499268000005	721.09991454999999	721.33032227000001	721.62054443	721.86956786999997	722.15234375	722.42333984000004	722.61871338000003	722.93841553000004	723.19830321999996	723.51007079999999	723.74713135000002	724.03936768000005	724.27819824000005	724.56365966999999	724.86633300999995	725.11938477000001	725.42828368999994	725.61785888999998	725.94110106999995	726.10485840000001	726.47369385000002	726.70886229999996	726.96331786999997	727.27868651999995	727.52111816000001	727.82836913999995	728.04095458999996	728.32995604999996	728.58966064000003	728.90521239999998	729.14550781000003	729.43090819999998	729.71704102000001	729.97509765999996	730.19921875	730.46594238	730.73217772999999	731.03649901999995	731.29290771000001	731.55017090000001	731.80853271000001	732.13909911999997	732.39599609000004	732.66259765999996	732.93621826000003	733.18359375	733.44995116999996	733.71392821999996	733.96716308999999	734.27032470999995	734.53674316000001	734.77636718999997	735.05889893000005	735.40252685999997	735.63458251999998	735.83526611000002	736.18402100000003	736.37988281000003	736.75402831999997	736.98046875	737.22760010000002	737.52008057	737.78887939000003	738.02075194999998	738.33575439000003	738.57745361000002	738.89959716999999	739.19494628999996	739.39733887	739.68389893000005	739.97119140999996	740.23614501999998	740.52825928000004	740.78955078000001	741.03149413999995	741.34362793000003	741.58508300999995	741.88476562999995	742.14392090000001	742.37756348000005	742.66754149999997	742.92901611000002	743.25793456999997	743.47088623000002	743.74670409999999	743.99877930000002	744.24316406000003	744.58319091999999	744.78137206999997	745.06585693	745.36413574000005	745.58288574000005	745.92547606999995	746.18023682	746.45275878999996	746.71166991999996	746.94622803000004	747.22955321999996	747.50872803000004	747.77423095999995	747.99798583999996	748.33258057	748.60388183999999	748.9140625	749.16711425999995	749.47808838000003	749.64837646000001	749.92138671999999	750.14544678000004	750.51385498000002	750.71197510000002	750.98333739999998	751.28808593999997	751.55627441000001	751.79589843999997	752.07849121000004	752.37469481999995	752.56115723000005	752.86614989999998	753.14398193	753.39569091999999	753.63092041000004	753.94830321999996	754.18554687999995	754.49285888999998	754.75280762	754.98327637	755.25970458999996	755.55114746000004	755.78790283000001	756.06048583999996	756.35131836000005	756.65411376999998	756.92724609000004	757.15594481999995	757.41729736000002	757.73626708999996	757.94830321999996	758.22204590000001	758.49365234000004	758.74310303000004	759.02862548999997	759.31628418000003	759.60321045000001	759.86004638999998	760.12213135000002	760.43078613	760.64703368999994	760.98675536999997	761.17852783000001	761.50750731999995	761.70257568	762.00219727000001	762.28009033000001	762.56494140999996	762.78924560999997	763.08441161999997	763.34399413999995	763.57617187999995	763.91912841999999	764.18927001999998	764.42565918000003	764.72412109000004	764.98547363	765.21032715000001	765.50518798999997	765.76446533000001	765.98138428000004	766.29553223000005	766.62200928000004	766.80566406000003	767.08746338000003	767.41314696999996	767.63720703000001	767.88586425999995	768.13812256000006	768.46856689000003	768.73242187999995	768.98931885000002	769.20703125	769.55236816000001	769.78924560999997	770.06536864999998	770.37298583999996	770.60205078000001	770.90173340000001	771.12365723000005	771.44769286999997	771.69476318	771.95703125	772.20196533000001	772.49053954999999	772.73107909999999	772.99371338000003	773.29046631000006	773.53558350000003	773.80572510000002	774.07104491999996	774.31225586000005	774.58422852000001	774.90832520000004	775.13250731999995	775.37145996000004	775.72351074000005	775.96258545000001	776.23974609000004	776.53131103999999	776.79187012	777.05926513999998	777.29589843999997	777.55682373000002	777.88153076000003	778.12231444999998	778.39764404000005	778.65441895000004	778.87805175999995	779.17651366999996	779.53320312999995	779.75793456999997	779.96807861000002	780.29931640999996	780.50988770000004	780.78820800999995	781.07995604999996	781.37597656000003	781.61437988	781.91992187999995	782.20190430000002	782.41241454999999	782.72363281000003	782.98083496000004	783.24163818	783.48114013999998	783.78143310999997	784.03405762	784.35107421999999	784.59619140999996	784.85473633000004	785.11541748000002	785.44030762	785.68725586000005	785.96844481999995	786.21502685999997	786.54168701000003	786.75793456999997	787.05206298999997	787.28222656000003	787.56860352000001	787.87145996000004	788.09710693	788.42608643000005	788.71514893000005	788.90435791000004	789.22412109000004	789.47674560999997	789.75689696999996	790.03405762	790.31182861000002	790.53967284999999	790.79083251999998	791.09057616999996	791.34509276999995	791.64813231999995	791.92358397999999	792.16235352000001	792.41510010000002	792.71441649999997	792.95764159999999	793.23822021000001	793.50030518000005	793.83746338000003	794.08978271000001	794.31756591999999	794.61511229999996	794.88891602000001	795.15631103999999	795.45727538999995	795.67852783000001	796.00042725000003	796.20489501999998	796.44763183999999	796.79931640999996	797.05993651999995	797.29217529000005	797.52172852000001	797.88458251999998	798.11059569999998	798.40789795000001	798.66015625	798.94958496000004	799.21997069999998	799.47222899999997	799.75549316000001	799.95166015999996	800.23144531000003	800.49884033000001	800.80822753999996	801.04907227000001	801.35308838000003	801.64477538999995	801.91937256000006	802.11437988	802.47705078000001	802.70019531000003	802.96575928000004	803.19946288999995	803.50213623000002	803.71984863	804.03350829999999	804.34960937999995	804.54974364999998	804.80859375	805.12567138999998	805.35278319999998	805.64306640999996	805.93164062999995	806.26214600000003	806.48248291000004	806.71398925999995	807.00701904000005	807.24633788999995	807.60797118999994	807.77014159999999	808.03881836000005	808.37451171999999	808.63885498000002	808.89099121000004	809.16131591999999	809.46514893000005	809.63830566000001	809.95074463000003	810.22583008000004	810.41693114999998	810.75848388999998	811.01696776999995	811.28363036999997	811.58380126999998	811.83251953000001	812.14227295000001	812.35638428000004	812.65203856999995	812.90869140999996	813.11999512	813.41119385000002	813.69598388999998	813.97509765999996	814.22723388999998	814.48803711000005	814.73803711000005	815.05920409999999	815.26513671999999	815.57910156000003	815.82611083999996	816.12878418000003	816.36773682	816.63745116999996	816.86907958999996	817.15600586000005	817.45300293000003	817.72711182	817.96057128999996	818.27099609000004	818.52252196999996	818.77947998000002	819.06408691000001	819.30432128999996	819.58032227000001	819.82952881000006	820.11926270000004	820.40643310999997	820.68286133000004	820.97387694999998	821.21667479999996	821.51965331999997	821.72515868999994	822.11590576000003	822.27929687999995	822.57867432	822.83294678000004	823.16735840000001	823.38244628999996	823.64617920000001	823.95080566000001	824.19305420000001	824.48651123000002	824.73834228999999	824.96710204999999	825.25933838000003	825.58239746000004	825.84954833999996	826.10699463000003	826.38891602000001	826.65441895000004	826.95812988	827.19738770000004	827.53387451000003	827.74346923999997	828.04425048999997	828.30651854999996	828.59985352000001	828.80780029000005	829.08367920000001	829.38311768000005	829.61236571999996	829.89770508000004	830.20172118999994	830.43670654000005	830.71673583999996	830.89697265999996	831.23797606999995	831.45812988	831.73602295000001	831.98004149999997	832.28857421999999	832.54772949000005	832.82873534999999	833.09820557	833.34240723000005	833.62982178000004	833.87597656000003	834.10607909999999	834.39862060999997	834.71185303000004	834.97180175999995	835.18377685999997	835.48028564000003	835.74334716999999	835.98992920000001	836.32507324000005	836.50024413999995	836.82019043000003	837.15191649999997	837.38952637	837.60504149999997	837.87469481999995	838.21551513999998	838.44769286999997	838.70446776999995	838.96514893000005	839.26751708999996	839.50720215000001	839.85461425999995	840.08392333999996	840.35498046999999	840.63476562999995	840.90008545000001	841.16998291000004	841.41748046999999	841.68682861000002	841.96722411999997	842.25189208999996	842.54724121000004	842.80114746000004	843.12017821999996	843.35186768000005	843.59942626999998	843.82690430000002	844.19116211000005	844.45758057	844.73138428000004	844.98840331999997	845.22143555000002	845.45532227000001	845.77728271000001	846.03314208999996	846.33099364999998	846.56024170000001	846.86315918000003	847.15649413999995	847.40509033000001	847.68395996000004	847.92895508000004	848.22436522999999	848.48443603999999	848.76257324000005	849.02056885000002	849.31500243999994	849.56756591999999	849.84002685999997	850.07482909999999	850.34466553000004	850.62915038999995	850.8828125	851.16516113	851.45953368999994	851.69006348000005	851.95819091999999	852.27429199000005	852.50427246000004	852.74945068	853.07177734000004	853.32049560999997	853.51269531000003	853.82440185999997	854.14630126999998	854.40887451000003	854.62371826000003	854.92651366999996	855.15130614999998	855.46136475000003	855.64813231999995	855.97338866999996	856.24267578000001	856.49987793000003	856.79772949000005	857.06256103999999	857.32482909999999	857.64086913999995	857.85168456999997	858.13854979999996	858.41015625	858.70410156000003	858.98571776999995	859.23950194999998	859.45379638999998	859.76293944999998	860.04394531000003	860.33795166000004	860.56756591999999	860.88641356999995	861.10778808999999	861.43475341999999	861.71240234000004	861.96783446999996	862.17395020000004	862.53979491999996	862.80267333999996	863.02929687999995	863.30603026999995	863.53405762	863.84735106999995	864.05120850000003	864.33300781000003	864.56237793000003	864.89984131000006	865.20751953000001	865.50195312999995	865.71795654000005	865.98535156000003	866.27404784999999	866.45385741999996	866.75189208999996	867.07366943	867.31799316000001	867.58789062999995	867.84143066000001	868.03491211000005	868.33831786999997	868.64117432	868.88153076000003	869.14978026999995	869.42742920000001	869.65563965000001	869.98303223000005	870.20098876999998	870.51837158000001	870.78491211000005	871.02447510000002	871.29504395000004	871.58654784999999	871.84490966999999	872.13970946999996	872.38500977000001	872.63031006000006	872.92816161999997	873.22839354999996	873.45532227000001	873.82043456999997	873.96429443	874.28509521000001	874.52380371000004	874.81964111000002	875.14361571999996	875.38079833999996	875.62829590000001	875.93316649999997	876.13726807	876.44323729999996	876.76251220999995	876.93109131000006	877.19647216999999	877.52789307	877.77593993999994	878.08398437999995	878.27435303000004	878.61309814000003	878.89996338000003	879.10009765999996	879.38195800999995	879.64343262	879.93804932	880.20556640999996	880.48260498000002	880.75476074000005	881.01257324000005	881.26934814000003	881.56823729999996	881.81549071999996	882.11004638999998	882.39031981999995	882.63275146000001	882.86505126999998	883.16204833999996	883.44030762	883.65820312999995	883.98541260000002	884.26025390999996	884.61511229999996	884.80957031000003	884.99475098000005	885.30560303000004	885.59790038999995	885.81024170000001	886.09906006000006	886.41851807	886.65814208999996	886.96801758000004	887.18542479999996	887.46087646000001	887.75451659999999	887.98626708999996	888.28820800999995	888.49060058999999	888.77661133000004	889.00048828000001	889.35736083999996	889.59521484000004	889.85864258000004	890.18621826000003	890.41510010000002	890.66516113	890.94439696999996	891.18920897999999	891.48858643000005	891.71606444999998	892.05950928000004	892.28814696999996	892.55200194999998	892.82366943	893.06665038999995	893.34765625	893.62731933999999	893.82843018000005	894.11694336000005	894.43029784999999	894.69683838000003	894.93572998000002	895.20220946999996	895.52978515999996	895.73095703000001	896.00579833999996	896.30792236000002	896.56066895000004	896.80572510000002	897.07330321999996	897.36840819999998	897.61846923999997	897.85528564000003	898.20941161999997	898.46563720999995	898.73144531000003	898.91778564000003	899.23248291000004	899.51348876999998	899.74768066000001	900.03533935999997	900.36383057	900.57788086000005	900.85089111000002	901.09942626999998	901.34686279000005	901.76055908000001	901.96490478999999	902.23748779000005	902.46234131000006	902.79547118999994	902.96868896000001	903.23785399999997	903.48809814000003	903.75714111000002	904.11541748000002	904.30554199000005	904.62414550999995	904.90496826000003	905.11944579999999	905.35687256000006	905.68243408000001	905.93811034999999	906.21539307	906.48736571999996	906.74047852000001	907.04028319999998	907.26440430000002	907.49847411999997	907.79309081999997	908.06207274999997	908.34869385000002	908.62493896000001	908.89239501999998	909.18109131000006	909.39453125	909.70751953000001	909.90527343999997	910.21276854999996	910.47521973000005	910.80664062999995	911.00140381000006	911.25744628999996	911.53009033000001	911.76104736000002	912.09228515999996	912.30999756000006	912.60760498000002	912.82891845999995	913.13702393000005	913.36291503999996	913.64788818	913.90545654000005	914.22668456999997	914.40106201000003	914.73669433999999	914.94232178000004	915.25189208999996	915.51068114999998	915.74615478999999	916.11791991999996	916.29486083999996	916.57391356999995	916.87609863	917.11480713000003	917.35559081999997	917.61663818	917.92871093999997	918.13208008000004	918.45422363	918.69250488	918.95666503999996	919.20214843999997	919.47949218999997	919.79711913999995	920.02239989999998	920.31054687999995	920.55822753999996	920.89440918000003	921.12585449000005	921.36181640999996	921.61804199000005	921.87872314000003	922.15228271000001	922.42938231999995	922.65740966999999	922.88909911999997	923.17919921999999	923.48278808999999	923.71423340000001	923.98553466999999	924.28118896000001	924.48541260000002	924.77496338000003	925.06665038999995	925.28723145000004	925.61938477000001	925.81372069999998	926.07684326000003	926.34130859000004	926.69836425999995	926.89752196999996	927.15325928000004	927.44207763999998	927.74163818	927.98968506000006	928.24194336000005	928.49407958999996	928.79187012	929.05175781000003	929.32806396000001	929.52935791000004	929.82781981999995	930.13635253999996	930.40966796999999	930.67736816000001	930.94195557	931.18847656000003	931.53936768000005	931.70989989999998	931.98669433999999	932.28912353999999	932.53350829999999	932.82501220999995	933.05029296999999	933.31542968999997	933.54559326000003	933.85955810999997	934.13684081999997	934.44244385000002	934.67785645000004	934.95300293000003	935.22900390999996	935.45983887	935.70758057	936.01586913999995	936.30841064000003	936.54693603999999	936.80670166000004	937.07965088000003	937.33935546999999	937.60949706999997	937.90313720999995	938.12738036999997	938.42358397999999	938.63677978999999	938.94842529000005	939.19421387	939.50756836000005	939.80273437999995	940.01416015999996	940.32928466999999	940.56164550999995	940.83612060999997	941.08740234000004	941.37457274999997	941.67614746000004	941.88836670000001	942.14715576000003	942.47448729999996	942.72039795000001	942.90405272999999	943.21746826000003	943.49066161999997	943.78491211000005	943.97558593999997	944.30834961000005	944.54235840000001	944.81024170000001	945.07135010000002	945.35614013999998	945.60418701000003	945.90856933999999	946.16394043000003	946.40142821999996	946.66882324000005	946.91247558999999	947.18621826000003	947.44744873000002	947.70971680000002	947.95227050999995	948.23303223000005	948.47546387	948.74627685999997	949.07128906000003	949.28283691000001	949.57287598000005	949.8046875	950.05279541000004	950.33636475000003	950.59381103999999	950.86865234000004	951.16210937999995	951.37231444999998	951.66534423999997	951.90405272999999	952.15270996000004	952.43579102000001	952.68975829999999	952.97766113	953.25811768000005	953.54553223000005	953.82330321999996	954.04394531000003	954.34771728999999	954.59039307	954.87768555000002	955.15447998000002	955.43090819999998	955.67742920000001	955.98760986000002	956.22113036999997	956.50860595999995	956.84838866999996	957.06530762	957.34619140999996	957.62268066000001	957.87164307	958.15936279000005	958.34118651999995	958.68756103999999	958.88433838000003	959.17529296999999	959.45581055000002	959.72973633000004	960.01916503999996	960.21008300999995	960.52935791000004	960.80303954999999	961.06414795000001	961.28338623000002	961.56835937999995	961.86395263999998	962.10284423999997	962.36785888999998	962.64544678000004	962.91802978999999	963.15270996000004	963.46337890999996	963.74670409999999	964.04498291000004	964.27264404000005	964.49584961000005	964.82403564000003	965.07513428000004	965.37884521000001	965.58502196999996	965.92065430000002	966.14605713000003	966.37170409999999	966.76776123000002	966.97735595999995	967.22802734000004	967.50274658000001	967.75598145000004	968.03143310999997	968.29669189000003	968.58135986000002	968.83825683999999	969.10266113	969.34869385000002	969.67114258000004	969.94232178000004	970.15032958999996	970.47558593999997	970.73144531000003	970.97009276999995	971.28771973000005	971.54614258000004	971.77746581999997	972.04290771000001	972.30950928000004	972.56213378999996	972.80133057	973.13696288999995	973.39270020000004	973.68298340000001	973.96405029000005	974.22521973000005	974.43286133000004	974.79699706999997	975.01263428000004	975.29156493999994	975.56353760000002	975.84753418000003	976.11669921999999	976.35223388999998	976.65899658000001	976.92327881000006	977.19067383000004	977.48681640999996	977.75085449000005	978.02203368999994	978.31970215000001	978.52520751999998	978.84484863	979.11547852000001	979.35021973000005	979.66760253999996	979.89807128999996	980.22601318	980.44543456999997	980.73388671999999	981.01818848000005	981.28094481999995	981.55462646000001	981.77478026999995	982.06817626999998	982.34838866999996	982.62005614999998	982.83264159999999	983.14569091999999	983.41094970999995	983.70941161999997	984.00134276999995	984.26995850000003	984.52197265999996	984.75665283000001	985.03436279000005	985.28820800999995	985.58331298999997	985.87060546999999	986.10131836000005	986.38415526999995	986.67858887	986.89227295000001	987.19708251999998	987.46337890999996	987.75396728999999	988.00085449000005	988.27941895000004	988.52783203000001	988.79101562999995	989.08459473000005	989.33581543000003	989.66369628999996	989.91589354999996	990.13275146000001	990.45684814000003	990.67797852000001	990.97033691000001	991.19854736000002	991.49114989999998	991.77813720999995	992.07745361000002	992.37493896000001	992.56896973000005	992.84783935999997	993.15869140999996	993.39624022999999	993.70385741999996	993.97033691000001	994.21875	994.50537109000004	994.75878906000003	995.00970458999996	995.27056885000002	995.58721923999997	995.81506348000005	996.12145996000004	996.38586425999995	996.64770508000004	996.90197753999996	997.17974853999999	997.40881348000005	997.74017333999996	998.01391602000001	998.30255126999998	998.55206298999997	998.58099364999998	0	8.5045399999999997E-3	-5.9731799999999998E-3	-2.7336499999999998E-3	1.3668E-2	9.6181800000000005E-3	1.427555E-2	1.1035730000000001E-2	3.1182689999999999E-2	2.308354E-2	3.027152E-2	1.6705359999999999E-2	1.5996630000000001E-2	-1.184498E-2	-2.8448979999999999E-2	2.2678630000000002E-2	1.1643189999999999E-2	2.6424329999999999E-2	3.0575439999999999E-2	3.6042329999999997E-2	3.4017609999999997E-2	2.5715709999999999E-2	1.48828E-2	1.6300370000000002E-2	1.4882909999999999E-2	3.3207609999999999E-2	3.5536329999999998E-2	5.284879E-2	5.578487E-2	4.2218239999999997E-2	2.6221890000000001E-2	3.0069160000000001E-2	2.1159899999999999E-2	2.6120709999999998E-2	4.0902149999999998E-2	6.2770400000000004E-2	4.343325E-2	4.0699510000000001E-2	5.649303E-2	4.7887680000000002E-2	6.6111400000000001E-2	9.385164E-2	9.9521280000000004E-2	0.11744146	0.13525997000000001	0.15854578	0.17170722999999999	0.19327164999999999	0.23397155	0.23478098	0.25776333000000001	0.26201521999999999	0.28783214000000001	0.29127479000000001	0.27912503	0.30089264999999998	0.31719244000000002	0.30990303000000002	0.31192762000000002	0.32954401	0.32478552999999999	0.33845364999999999	0.33369488000000003	0.34857744000000002	0.33278363999999999	0.34007299000000002	0.32853174000000002	0.32539326000000002	0.33906096000000002	0.32853144000000001	0.33409989000000001	0.31304180999999998	0.32195078999999999	0.30534756000000002	0.29461521000000002	0.28196030999999999	0.24946151999999999	0.25421947	0.22961791000000001	0.24197010999999999	0.23306025999999999	0.20187737	0.17332703999999999	0.16138031	0.14315717	0.14143588000000001	0.14740907	0.12412344	0.11207544999999999	0.12776799	0.10245708000000001	7.7349870000000001E-2	4.606532E-2	5.0014059999999999E-2	4.2420689999999997E-2	3.8978319999999997E-2	1.508527E-2	-1.650244E-2	-5.2848119999999998E-2	-7.6640200000000006E-2	-5.5176570000000001E-2	-5.33543E-2	-5.21393E-2	-5.0823409999999999E-2	-6.8135559999999998E-2	-0.10083671	-0.12493269999999999	-9.982444E-2	-0.11035399	-0.11004998000000001	-0.1723143	-0.17697147999999999	-0.20531917	-0.18122342	-0.18132475000000001	-0.19610622999999999	-0.21210244	-0.23275593	-0.23366706000000001	-0.21594977000000001	-0.22637761000000001	-0.23842537	-0.23883048000000001	-0.25118207999999997	-0.26110375000000002	-0.26130622999999997	-0.27102530000000002	-0.27618903	-0.29795592999999998	-0.31516743000000003	-0.32195037999999998	-0.32245659999999998	-0.32316520999999998	-0.31192750000000002	-0.29542481999999998	-0.32367142999999998	-0.32792377	-0.36153603000000001	-0.37844354000000002	-0.33126470000000002	-0.36082744999999999	-0.38168329000000001	-0.38512563999999999	-0.38654304	-0.40294408999999998	-0.40679151000000002	-0.39869219	-0.41924411	-0.43048203000000002	-0.42157280000000003	-0.45032555000000002	-0.46095609999999998	-0.46490461	-0.45417285000000002	-0.46409457999999998	-0.48171079	-0.51512069000000005	-0.52230876999999998	-0.50357901999999999	-0.50297170999999996	-0.52564995999999997	-0.52980077000000003	-0.54741722000000004	-0.57252508000000002	-0.56837428000000001	-0.55956614000000005	-0.53010464000000002	-0.54063386000000002	-0.51947409	-0.50945121000000004	-0.5210939	-0.53617917999999998	-0.57353759000000004	-0.58143442999999995	-0.58690154999999999	-0.58599042999999995	-0.60785878000000004	-0.61879282999999996	-0.62608229999999998	-0.61747658000000005	-0.59581094999999995	-0.59105258999999999	-0.58629416999999995	-0.58457296999999997	-0.61018729000000005	-0.60603636999999999	-0.60492265000000001	-0.61980522000000005	-0.63327049999999996	-0.64157235999999995	-0.63772516999999995	-0.65038048999999998	-0.67862701000000003	-0.68247431999999997	-0.68328416000000003	-0.68409412999999997	-0.70039421000000002	-0.69907801999999997	-0.69067489999999998	-0.71193582	-0.72651476000000004	-0.72064275	-0.72084515999999998	-0.70798737	-0.71952903000000001	-0.71598554000000003	-0.72661602000000003	-0.70879740000000002	-0.70940482999999999	-0.73137437999999999	-0.71537804999999999	-0.68571400999999998	-0.69512963000000005	-0.71983277999999995	-0.72175639999999996	-0.73319674000000001	-0.71922529000000002	-0.73633521999999996	-0.73380416999999998	-0.71679543999999995	-0.72519862999999996	-0.72357875000000005	-0.72246504	-0.72793209999999997	-0.74483955000000002	-0.74605447000000003	-0.74615573999999996	-0.75111662999999995	-0.74129610999999995	-0.75648241999999999	-0.75445764999999998	-0.78675395000000004	-0.81074827999999999	-0.75223028999999997	-0.76954275000000005	-0.77227628000000004	-0.77106136000000003	-0.76569551000000002	-0.80588870999999995	-0.79191732000000004	-0.76620173000000003	-0.75779854999999996	-0.77207380999999997	-0.77217506999999996	-0.77581977999999996	-0.78088188000000003	-0.77096008999999999	-0.77885705000000005	-0.81712657	-0.79130982999999999	-0.78229921999999996	-0.77723712	-0.76721417999999997	-0.79100609	-0.77288371	-0.80528127999999999	-0.81763279	-0.82107507999999996	-0.82036631999999998	-0.81429178000000002	-0.82947820000000005	-0.84415828999999998	-0.83909619000000002	-0.82542848999999996	-0.83079433000000003	-0.82431483000000005	-0.81419056999999995	-0.81682283	-0.81591170999999996	-0.82725084000000004	-0.85023283999999999	-0.85246021000000005	-0.87827699999999997	-0.89315962999999998	-0.87088633000000004	-0.83514774000000003	-0.84304464000000001	-0.86207825000000005	-0.87898569999999998	-0.86430556000000003	-0.85974967000000002	-0.86835521000000004	-0.86572294999999999	-0.85701609000000001	-0.87351858999999998	-0.88556641000000003	-0.88991988	-0.89072978000000003	-0.87594843	-0.85691488000000005	-0.84881549999999995	-0.84790425999999997	-0.85762351999999997	-0.84810680000000005	-0.85165024	-0.86430556000000003	-0.87210118999999997	-0.87655592000000004	-0.87280988999999998	-0.86309062999999997	-0.87270868000000001	-0.85489004999999996	-0.85367512999999995	-0.87351864999999995	-0.90105652999999997	-0.90682733000000004	-0.91016834999999996	-0.92231739000000001	-0.91583787999999999	-0.91705281000000005	-0.94226217000000001	-0.93001180999999999	-0.93021429	-0.92272240000000005	-0.92424101000000003	-0.93618762	-0.92545593000000004	-0.92849320000000002	-0.93497269999999999	-0.94398325999999999	-0.9457044	-0.95511990999999996	-0.94256585999999998	-0.95724600999999998	-0.93740248999999998	-0.92727828000000001	-0.93851620000000002	-0.92089999	-0.93800998000000002	-0.93416273999999999	-0.93973105999999995	-0.92899942000000002	-0.94783050000000002	-0.96210563000000004	-0.99176967000000005	-1.00655103	-0.99166840000000001	-0.99581933	-0.98063301999999997	-0.97708952000000004	-0.97182488	-0.98539138000000004	-1.0077658899999999	-0.99602181000000001	-0.98336654999999995	-0.99490814999999999	-0.98205036000000001	-0.97769695999999995	-0.93780750000000002	-0.94327455999999998	-0.94590688000000001	-0.93709880000000001	-0.95248765000000002	-0.97111623999999996	-0.98508762999999999	-0.99328828000000002	-1.0161690699999999	-0.99632555	-0.97789943000000001	-1.0019950900000001	-0.99409824999999996	-0.98296159999999999	-0.97810196999999999	-1.01070189	-1.0074621399999999	-1.0322666199999999	-1.01586533	-1.02507842	-1.0274069299999999	-1.02285099	-1.03398776	-1.0555522399999999	-1.05960202	-1.04137838	-1.0456305699999999	-1.03662002	-1.0401635199999999	-1.0461367399999999	-1.03904986	-1.02963424	-1.02629328	-1.0458329900000001	-1.0432007299999999	-1.02173734	-1.0483640400000001	-1.06749892	-1.05443859	-1.04785788	-1.0527174500000001	-1.0412771700000001	-1.0433019400000001	-1.0617281199999999	-1.0677013399999999	-1.06618273	-1.0652714999999999	-1.0684100400000001	-1.0583870399999999	-1.04654169	-1.0712448400000001	-1.0874435899999999	-1.04532683	-1.06760013	-1.0928094399999999	-1.1026300200000001	-1.1065783499999999	-1.1095144699999999	-1.0987827800000001	-1.1046547900000001	-1.12348592	-1.11072934	-1.12409341	-1.1433295000000001	-1.10880578	-1.10343993	-1.1020225299999999	-1.11467779	-1.1443419500000001	-1.1456580199999999	-1.1384698200000001	-1.1408996600000001	-1.1006051299999999	-1.10586977	-1.12905419	-1.10343981	-1.09544182	-1.0963529299999999	-1.1263207200000001	-1.10111129	-1.1226758999999999	-1.12895298	-1.14353192	-1.13958347	-1.1516313600000001	-1.15446615	-1.1686399000000001	-1.17785311	-1.15527606	-1.13877356	-1.1644890299999999	-1.1714748100000001	-1.14059591	-1.15497231	-1.18534505	-1.17511952	-1.1646914500000001	-1.16641259	-1.1842314	-1.1676275700000001	-1.1823077200000001	-1.1708673199999999	-1.2055934699999999	-1.17218339	-1.19081211	-1.2055934699999999	-1.20286	-1.2012400599999999	-1.2064033700000001	-1.18382633	-1.1990126400000001	-1.2367761100000001	-1.2109594299999999	-1.215819	-1.2087320100000001	-1.21430039	-1.2172362800000001	-1.2331314099999999	-1.2452805	-1.2731220700000001	-1.23363757	-1.2298915399999999	-1.23384011	-1.25408852	-1.2402182799999999	-1.2213872699999999	-1.2303978200000001	-1.2283730500000001	-1.23505497	-1.2268544400000001	-1.2253357199999999	-1.2391046299999999	-1.23363757	-1.23009408	-1.22624683	-1.2355612499999999	-1.2606693499999999	-1.2852711699999999	-1.2667437800000001	-1.2382947200000001	-1.27767801	-1.3001538500000001	-1.3305264699999999	-1.34156191	-1.3160489799999999	-1.30025506	-1.3141252999999999	-1.2889157499999999	-1.28456247	-1.29934382	-1.2928643200000001	-1.3285016999999999	-1.32374334	-1.33761346	-1.2877010099999999	-1.3142265099999999	-1.30329239	-1.3079494199999999	-1.33224761	-1.3327538999999999	-1.35492587	-1.3383221599999999	-1.3375122500000001	-1.34429562	-1.34227049	-1.3534071400000001	-1.32789409	-1.32232583	-1.3606966700000001	-1.35948169	-1.3689984100000001	-1.35138249	-1.3581654999999999	-1.36120284	-1.3540147499999999	-1.3903607099999999	-1.3965363500000001	-1.4237707900000001	-1.40888798	-1.41091287	-1.3658599899999999	-1.3664673599999999	-1.37092221	-1.3786165699999999	-1.3678848699999999	-1.3834762599999999	-1.3901580600000001	-1.4027122299999999	-1.4019022000000001	-1.41374767	-1.4210370800000001	-1.41344392	-1.41162169	-1.41627872	-1.3945114599999999	-1.4029145199999999	-1.40696442	-1.4129377599999999	-1.3785154799999999	-1.4137477899999999	-1.4469552000000001	-1.42498565	-1.40949547	-1.41921484	-1.40655935	-1.3949165299999999	-1.3795278099999999	-1.38367879	-1.40109229	-1.4101029599999999	-1.41921473	-1.4272129499999999	-1.4550547599999999	-1.4394633800000001	-1.4278203199999999	-1.4163800499999999	-1.40210474	-1.4366284600000001	-1.4571807400000001	-1.4346036900000001	-1.4298450899999999	-1.4369322099999999	-1.45596576	-1.4492838400000001	-1.42478287	-1.4429055500000001	-1.43632483	-1.4550547599999999	-1.45323241	-1.4690259699999999	-1.47672045	-1.5010186400000001	-1.4851235199999999	-1.4742906099999999	-1.4877558900000001	-1.4909956499999999	-1.47712529	-1.4982850599999999	-1.4690260900000001	-1.5237982299999999	-1.51914108	-1.50608075	-1.5146863500000001	-1.51104152	-1.50405586	-1.48046637	-1.4674062699999999	-1.4477652299999999	-1.4507012399999999	-1.46173668	-1.4273141600000001	-1.4567760199999999	-1.4708484399999999	-1.47216451	-1.50253725	-1.4670011999999999	-1.44563913	-1.4482715100000001	-1.4664950400000001	-1.50233459	-1.5220770800000001	-1.4984875900000001	-1.5097254499999999	-1.4866422399999999	-1.4712535099999999	-1.4658876700000001	-1.4793528300000001	-1.5116491299999999	-1.5194448199999999	-1.5147874400000001	-1.50992799	-1.5041571899999999	-1.5118514300000001	-1.4961588400000001	-1.48795831	-1.50901675	-1.5010185199999999	-1.5310874000000001	-1.51924229	-1.5084092600000001	-1.49190676	-1.5005123600000001	-1.4768216599999999	-1.4552569399999999	-1.48016262	-1.4825922300000001	-1.5134715999999999	-1.51043415	-1.5252153900000001	-1.51559746	-1.50466335	-1.51681256	-1.5154963699999999	-1.4990949600000001	-1.49008417	-1.5156987900000001	-1.5332136199999999	-1.5226843400000001	-1.48623729	-1.5049669699999999	-1.50304353	-1.5132689500000001	-1.5156987900000001	-1.5123577100000001	-1.50962424	-1.5087130099999999	-1.50618184	-1.50010741	-1.4886670099999999	-1.48299742	-1.4877557800000001	-1.45495343	-1.49403274	-1.50871325	-1.5294677000000001	-1.5363521600000001	-1.5348334299999999	-1.55244958	-1.53544116	-1.5603467200000001	-1.54678011	-1.5254180399999999	-1.5146863500000001	-1.4739869800000001	-1.51549625	-1.5009174300000001	-1.4868445400000001	-1.4472589499999999	-1.4545486000000001	-1.4615342600000001	-1.4657864599999999	-1.4830987499999999	-1.4902868300000001	-1.4684185999999999	-1.4545486000000001	-1.44786656	-1.4777328999999999	-1.47317696	-1.4833014	-1.49241281	-1.48654091	-1.48451614	-1.4853259299999999	-1.4598132399999999	-1.46659636	-1.4597116699999999	-1.47267079	-1.4873506999999999	-1.46862125	-1.4502961599999999	-1.47155714	-1.4195183499999999	-1.42336559	-1.44786656	-1.42589688	-1.4489800900000001	-1.4213409400000001	-1.4047369999999999	-1.38985443	-1.3886394500000001	-1.4159748599999999	-1.45100498	-1.4766193599999999	-1.43622363	-1.3899556399999999	-1.3845899100000001	-1.3707196699999999	-1.4089893099999999	-1.40504074	-1.40220582	-1.36575866	-1.3066332300000001	-1.33761346	-1.3468264299999999	-1.31361902	-1.32455313	-1.31756747	-1.34237194	-1.3366009000000001	-1.32090843	-1.3156439099999999	-1.2972177300000001	-1.3076458	-1.27788043	-1.2652251699999999	-1.3107843400000001	-1.25530338	-1.2475076899999999	-1.24133205	-1.2218935500000001	-1.2358648800000001	-1.25844193	-1.26198542	-1.2731220700000001	-1.24183822	-1.2313090600000001	-1.1799792099999999	-1.1977977799999999	-1.2107569	-1.1850413099999999	-1.22290587	-1.2120729699999999	-1.17795432	-1.18433261	-1.19668412	-1.1769418700000001	-1.15983188	-1.1335089199999999	-1.1501127499999999	-1.18585122	-1.15284634	-1.1487965600000001	-1.1546685699999999	-1.1452530599999999	-1.1016175699999999	-1.0961504	-1.0823814899999999	-1.0776231300000001	-1.0962517300000001	-1.0659802	-1.08855736	-1.08025539	-1.09989643	-1.06081688	-1.0551472900000001	-1.0412771700000001	-1.02629328	-1.0069559800000001	-0.98903607999999998	-0.97243237000000005	-0.99004853000000004	-0.98437892999999999	-0.93861740999999999	-0.94286959999999997	-0.93234037999999997	-0.94965284999999999	-0.95957457999999995	-0.92687333000000005	-0.90125900999999997	-0.92170995	-0.93588388	-0.91431927999999996	-0.91431927999999996	-0.90966212999999996	-0.87878323000000003	-0.87027884	-0.87473350999999999	-0.82299864	-0.80538248999999995	-0.82674462000000004	-0.80102903000000003	-0.78219801	-0.78655142	-0.80659740999999996	-0.77956568999999998	-0.77308619000000001	-0.76549303999999996	-0.73744887000000003	-0.72955203000000002	-0.70130539000000003	-0.71294826	-0.70798737	-0.67680465999999995	-0.65240544	-0.64572333999999998	-0.64936799000000001	-0.64379966	-0.62537359999999997	-0.63185316000000002	-0.61413574000000004	-0.63620657000000003	-0.58599036999999998	-0.59044503999999998	-0.55065691000000005	-0.54397488000000005	-0.54559480999999999	-0.54782206	-0.54346852999999995	-0.51957529999999996	-0.50580639000000005	-0.48019230000000002	-0.50104808999999995	-0.51957523999999999	-0.49760591999999998	-0.48221719000000002	-0.46854924999999997	-0.46004486	-0.46622068	-0.46257597	-0.41225856999999999	-0.40324782999999997	-0.43240577000000002	-0.40203296999999999	-0.34837455000000001	-0.33227706000000001	-0.35617024000000003	-0.35394299000000001	-0.33085972000000002	-0.32397514999999999	-0.32346898000000002	-0.32984724999999998	-0.34918444999999998	-0.31779944999999998	-0.28773046000000002	-0.26798809000000001	-0.26059753000000002	-0.22789624	-0.24611971999999999	-0.23062983000000001	-0.21888574999999999	-0.20612918	-0.18699446	-0.20936879999999999	-0.19276499999999999	-0.16755593999999999	-0.15186316999999999	-0.13586706000000001	-0.1219967	-0.12098425	-0.11470716	-0.11976932999999999	-0.11733934	-0.15641912999999999	-0.14649740999999999	-0.15044615	-0.12473034	-0.12230043	-0.11440343	-0.12017424	-0.11146734	-9.3648819999999994E-2	-8.1803559999999997E-2	-7.7652750000000006E-2	-4.2116599999999997E-2	-6.9856840000000003E-2	-9.8710999999999993E-2	-7.066675E-2	-6.7933010000000002E-2	-6.3680840000000002E-2	-6.3073470000000006E-2	-5.6189120000000002E-2	-5.3455669999999997E-2	-2.12607E-2	-4.6874859999999997E-2	-2.946153E-2	-2.9461620000000001E-2	-3.3814789999999997E-2	-2.9157800000000001E-2	-5.3151660000000003E-2	-6.3377199999999995E-2	-6.7021919999999999E-2	-3.3308320000000002E-2	2.1263699999999998E-3	-7.9977999999999994E-3	6.7835500000000002E-3	4.4547199999999997E-3	-2.4296299999999999E-3	-2.4296299999999999E-3	-1.9539620000000001E-2	3.7459899999999998E-3	-2.5309E-3	2.227353E-2	2.105862E-2	-1.9235700000000001E-2	1.4984280000000001E-2	2.5209530000000001E-2	1.1845629999999999E-2	1.6300370000000002E-2	7.0871900000000002E-3	-4.1510000000000002E-3	1.346554E-2	3.391653E-2	3.0474350000000001E-2	3.8472340000000001E-2	5.8214500000000002E-2	3.2903969999999998E-2	2.2982249999999999E-2	2.9967980000000002E-2	6.7326220000000006E-2	7.2287400000000002E-2	4.1104599999999998E-2	2.601962E-2	1.640163E-2	3.4624960000000003E-2	6.2162849999999999E-2	4.52556E-2	7.2894570000000006E-2	5.8517840000000002E-2	5.6088600000000002E-2	4.9507500000000003E-2	7.9678120000000005E-2	8.5145029999999997E-2	9.5572920000000006E-2	9.3446730000000006E-2	0.11227781000000001	0.10265963	8.7473750000000003E-2	8.1095399999999998E-2	7.9779299999999997E-2	6.9249749999999999E-2	7.2287219999999999E-2	8.6359829999999999E-2	8.949828E-2	9.4459280000000007E-2	9.3345549999999999E-2	0.10984828000000001	0.12969162000000001	0.13991735999999999	0.13596843	0.14659907	0.14244835	0.12817297999999999	0.12948908000000001	0.12948908000000001	0.107317	0.10265990999999999	7.4616039999999995E-2	9.9217459999999993E-2	0.13971460999999999	0.14335953000000001	0.14103098	0.14670034000000001	0.13040034	0.1189598	0.12705936000000001	0.11055653	8.6461200000000002E-2	4.9912499999999999E-2	6.3479129999999995E-2	0.11703636000000001	0.12209825000000001	9.6382830000000003E-2	0.10164727	5.9732849999999997E-2	5.9935780000000001E-2	6.0340489999999997E-2	7.3299660000000003E-2	6.0239510000000003E-2	6.1049119999999998E-2	6.1960309999999998E-2	4.7179039999999998E-2	6.8439949999999999E-2	4.2319509999999998E-2	4.4040500000000003E-2	3.047416E-2	2.095754E-2	3.5637420000000003E-2	2.7234439999999999E-2	2.439962E-2	2.5918259999999999E-2	2.8347790000000001E-2	4.0800879999999998E-2	2.4905610000000002E-2	3.8471949999999998E-2	2.632315E-2	1.498418E-2	-9.8204499999999997E-3	-2.8349199999999999E-3	3.3207510000000003E-2	2.74369E-2	1.8324699999999999E-2	3.8978319999999997E-2	3.0777889999999999E-2	4.3230789999999998E-2	3.3207609999999999E-2	2.9664159999999998E-2	5.507596E-2	2.1058529999999999E-2	3.4118889999999999E-2	2.5918159999999999E-2	1.285818E-2	1.2655629999999999E-2	-3.1384500000000001E-3	-4.4544500000000004E-3	-5.2645399999999998E-3	-1.751461E-2	-3.3510959999999999E-2	-5.6593930000000001E-2	-5.2746759999999997E-2	-4.0395319999999998E-2	-2.87526E-2	-3.1385059999999999E-2	-3.5434599999999997E-2	-3.5131250000000003E-2	-3.8775410000000003E-2	-6.2364839999999998E-2	-6.0238849999999997E-2	-5.3860570000000003E-2	-5.1531939999999998E-2	-4.4141409999999999E-2	-5.8517569999999998E-2	-7.2894009999999995E-2	-8.8789370000000006E-2	-7.6336379999999995E-2	-8.6359839999999993E-2	-7.7348829999999993E-2	-6.8844379999999997E-2	-6.1554650000000002E-2	-6.3681020000000005E-2	-9.5268630000000007E-2	-8.7877999999999998E-2	-0.11106253000000001	-8.3119650000000003E-2	-6.7730460000000006E-2	-4.495122E-2	-5.3759109999999999E-2	-4.808958E-2	-4.5153579999999999E-2	-6.3984460000000007E-2	-0.10620271000000001	-0.11541608	-0.10488672	-0.10600016	-0.11430226	-9.4053819999999996E-2	-9.1927830000000002E-2	-7.62351E-2	-8.5549739999999999E-2	-0.10306406999999999	-7.9069920000000002E-2	-6.2871109999999994E-2	-7.8564030000000007E-2	-8.1196290000000004E-2	-9.5673439999999998E-2	-9.5066090000000006E-2	-9.3547729999999996E-2	-9.4357360000000001E-2	-0.11885825999999999	-9.6787269999999995E-2	-8.0487470000000005E-2	-8.5752099999999998E-2	-7.2387740000000006E-2	-7.2995190000000001E-2	-8.5549739999999999E-2	-7.6032649999999993E-2	-7.1780670000000005E-2	-7.5830099999999998E-2	-7.3197929999999994E-2	-8.8181819999999994E-2	-7.2488919999999998E-2	-6.3276020000000002E-2	-7.9171000000000005E-2	-8.9599280000000003E-2	-5.4062939999999997E-2	-5.7302659999999998E-2	-3.907923E-2	-2.6120250000000001E-2	-1.2958799999999999E-2	-3.067634E-2	-2.4804150000000001E-2	-2.6120150000000002E-2	-4.0699039999999999E-2	-5.9732470000000003E-2	-5.6796390000000002E-2	-4.3331219999999997E-2	-5.3556850000000003E-2	-6.4085639999999999E-2	-4.6874859999999997E-2	-6.2668379999999996E-2	-7.3704110000000003E-2	-7.4918819999999997E-2	-7.7247560000000007E-2	-0.10407652000000001	-0.11754188	-0.12351534	-0.12746370000000001	-0.11339107	-0.10974644	-9.8001989999999997E-2	-9.3952450000000007E-2	-0.10012826	-0.1003309	-9.1320280000000004E-2	-8.3220820000000001E-2	-7.2387930000000003E-2	-7.2489010000000006E-2	-6.8641830000000001E-2	-6.2061020000000001E-2	-3.4321249999999998E-2	-3.8370790000000002E-2	-4.0800599999999999E-2	-4.4647489999999998E-2	-6.8439280000000005E-2	-3.9484419999999999E-2	-7.2286749999999997E-2	-5.4771569999999999E-2	-6.5908190000000005E-2	-5.6492849999999997E-2	-7.2590279999999993E-2	-8.2512290000000002E-2	-8.3221020000000007E-2	-6.2567200000000003E-2	-0.10458299	-0.14447264000000001	-0.12543897000000001	-0.11764316	-7.2792640000000006E-2	-8.9902819999999994E-2	-6.7426730000000004E-2	-7.9879919999999993E-2	-7.8259919999999997E-2	-8.0284729999999999E-2	-9.9419629999999995E-2	-7.0363010000000004E-2	-6.8034280000000003E-2	-7.2691649999999997E-2	-4.4445230000000002E-2	-9.0308009999999994E-2	-8.0690020000000001E-2	-8.8586819999999997E-2	-0.10863262	-0.10589927	-6.6616830000000002E-2	-5.6391379999999998E-2	-5.7505300000000002E-2	-6.550338E-2	-4.9000750000000003E-2	-5.1329199999999998E-2	-5.305058E-2	-5.3354020000000002E-2	-7.2590279999999993E-2	-3.9686779999999998E-2	-3.766158E-2	-2.8955439999999999E-2	-2.0248100000000002E-3	-2.794251E-2	-4.1306589999999997E-2	-3.0271340000000001E-2	-3.6548230000000001E-2	-4.1306589999999997E-2	-2.9360150000000002E-2	2.9360800000000002E-3	-8.5041700000000001E-3	-1.538862E-2	-7.4915299999999997E-3	1.1440530000000001E-2	1.8021539999999999E-2	-1.397145E-2	-3.4422139999999997E-2	-2.743661E-2	-2.1058250000000001E-2	-3.3612240000000002E-2	-3.4827339999999998E-2	-2.63189E-3	7.0890999999999999E-4	-6.0755E-4	6.5811000000000003E-3	1.123828E-2	3.0170249999999999E-2	1.8426359999999999E-2	-7.0869000000000001E-3	-1.194654E-2	-2.1058159999999999E-2	-2.4803970000000002E-2	-1.761598E-2	-1.528735E-2	-1.306008E-2	-1.650244E-2	1.802136E-2	2.1767350000000001E-2	1.7312810000000001E-2	3.8473600000000002E-3	-8.7067199999999994E-3	-1.1237810000000001E-2	-1.538862E-2	1.3060449999999999E-2	3.5839870000000003E-2	4.3433340000000001E-2	1.2149999999999999E-3	1.9742530000000001E-2	1.8628809999999999E-2	1.4984280000000001E-2	5.46737E-3	7.7958100000000002E-3	2.875316E-2	2.8651610000000001E-2	6.3783499999999996E-3	-5.4669999999999996E-3	-2.4297199999999998E-3	-8.0991699999999993E-3	-9.5164299999999993E-3	-1.2250169999999999E-2	-1.7413620000000001E-2	-5.0600000000000005E-4	5.9735500000000002E-3	1.3465639999999999E-2	2.5209619999999999E-2	1.9236449999999999E-2	2.095735E-2	2.0248619999999998E-2	2.78417E-2	2.308354E-2	2.439943E-2	2.7740810000000001E-2	1.9033910000000001E-2	5.6493309999999998E-2	5.133004E-2	4.8394340000000001E-2	5.780979E-2	6.1555489999999997E-2	7.7552120000000002E-2	8.5549639999999996E-2	4.3331969999999997E-2	3.2195059999999998E-2	4.0800879999999998E-2	7.4413300000000002E-2	4.3230980000000002E-2	8.77772E-2	8.4942470000000006E-2	0.11976989	0.13161506000000001	0.1039761	0.10610198999999999	0.11572035999999999	0.108127	0.12584443000000001	0.12098499	0.13738624999999999	0.11835264	0.11379683	0.10296336	0.11501145	0.15186377000000001	0.16907485	0.14457463000000001	0.15733085999999999	0.15814058	0.16745484999999999	0.18567855999999999	0.19438557000000001	0.19914372	0.17120086000000001	0.1771742	0.18871621999999999	0.1747445	0.20511739000000001	0.22101245999999999	0.21493782	0.20997672000000001	0.22394855	0.23457871	0.23609695999999999	0.22283471999999999	0.21159662000000001	0.22637827999999999	0.22465727999999999	0.22334071	0.23812236000000001	0.27659452000000001	0.29107182999999998	0.31172556000000001	0.31871139999999998	0.31962246	0.33784634000000002	0.31648390999999998	0.31253534999999999	0.34736299999999998	0.38472104000000001	0.38877112000000003	0.39028954999999999	0.38391131000000001	0.38219028999999999	0.39008694999999999	0.40446328999999998	0.40041392999999997	0.42471199999999998	0.43807578000000003	0.42926769999999997	0.46196902000000001	0.46753710999999998	0.46672750000000002	0.48727917999999998	0.50975572999999996	0.50449073	0.51491874000000004	0.55106288000000003	0.54255854999999997	0.55035352999999998	0.56503367000000004	0.57505684999999995	0.57637351999999997	0.59884912000000001	0.61788237000000001	0.62810761000000004	0.64329404000000001	0.64420515	0.66769396999999997	0.71477126999999996	0.77085941999999996	0.76599978999999996	0.76964432000000005	0.78351455999999997	0.79667675000000004	0.82451808000000004	0.84922098999999995	0.84982860000000005	0.86703967999999998	0.89893126000000001	0.90662443999999998	0.91067421000000004	0.90925716999999995	0.93801117000000001	0.95643639999999996	0.96352409999999999	0.99258029000000003	1.0075637099999999	1.03287482	1.05555201	1.06750023	1.0671956499999999	1.0781297700000001	1.09716356	1.11690581	1.1387738000000001	1.1675267199999999	1.1675267199999999	1.1757280800000001	1.1770438000000001	1.19688678	1.2177427999999999	1.2359667999999999	1.2630987199999999	1.3041023	1.30471015	1.30379891	1.28729665	1.30288815	1.3122023300000001	1.31807411	1.3415616800000001	1.33346224	1.34227133	1.33599377	1.3500667799999999	1.3457132599999999	1.3638354500000001	1.3698084399999999	1.3342729799999999	1.3496617099999999	1.35441959	1.35502744	1.35087621	1.35614192	1.3732508400000001	1.35816574	1.35522962	1.35765946	1.3369051199999999	1.3061274300000001	1.30784893	1.29448462	1.2918522400000001	1.28415799	1.2514561399999999	1.23060071	1.21217537	1.1811945399999999	1.1676286499999999	1.1203482199999999	1.1097171299999999	1.0967582499999999	1.0638554099999999	1.0510981100000001	0.98529065000000005	0.95167840000000004	0.92596257000000004	0.88060616999999997	0.86663473000000002	0.83302248000000001	0.81560825999999997	0.78189456000000002	0.71790993000000003	0.66121357999999997	0.64552151999999996	0.62952489	0.57799286000000005	0.53202927	0.49537872999999999	0.46794212000000002	0.44445425	0.40274239000000001	0.37591289999999999	0.30757456999999999	0.25634574999999998	0.21574742999999999	0.18031247	0.13515879	8.8080729999999996E-2	3.8168420000000002E-2	-2.0246000000000001E-4	-4.0294139999999999E-2	-7.4514109999999995E-2	-0.13677814999999999	-0.22242915999999999	-0.27679633999999997	-0.30919375999999998	-0.37996237999999999	-0.39423722	-0.41397959000000001	-0.48201460000000002	-0.50064319000000002	-0.53344554	-0.57343632	-0.61970407000000005	-0.66252964999999997	-0.71588426999999999	-0.72519851000000002	-0.77085888000000002	-0.78715884999999997	-0.84608190999999999	-0.87939065999999999	-0.91381305000000002	-0.94347703000000005	-0.96109325000000001	-1.01738393	-1.0363162800000001	-1.04795909	-1.07488954	-1.0943280500000001	-1.0954417000000001	-1.1105267999999999	-1.1407984499999999	-1.1852437300000001	-1.20326483	-1.2236145700000001	-1.2334350300000001	-1.2795003700000001	-1.32678056	-1.3443965899999999	-1.3599879699999999	-1.38691831	-1.4293389299999999	-1.4201258400000001	-1.4178985399999999	-1.43146515	-1.4705445800000001	-1.47449327	-1.5048657700000001	-1.4897806600000001	-1.51640737	-1.55649948	-1.5874795900000001	-1.5833286	-1.57431805	-1.58606219	-1.60388076	-1.6262552699999999	-1.63091254	-1.6441755300000001	-1.6503509300000001	-1.6434665900000001	-1.6341522900000001	-1.6623989299999999	-1.6708019999999999	-1.6630064200000001	-1.68487477	-1.67232084	-1.6858872199999999	-1.6864945899999999	-1.69429052	-1.7048193199999999	-1.73428118	-1.7589839700000001	-1.7832824	-1.7943174799999999	-1.79644358	-1.796646	-1.78257358	-1.79077423	-1.79796219	-1.82317138	-1.81972921	-1.8290436299999999	-1.83673811	-1.84169936	-1.8423064899999999	-1.84342027	-1.8193243699999999	-1.85151982	-1.8585051299999999	-1.8850313400000001	-1.9148973199999999	-1.9422328499999999	-1.9318046600000001	-1.9239077600000001	-1.9400052999999999	-1.9724025700000001	-1.9570139600000001	-1.9579252	-1.96885931	-1.96035504	-1.98414683	-2.0206949700000001	-1.98333681	-1.9971058399999999	-2.0046989900000001	-1.98718405	-2.0155320200000002	-2.0380079699999998	-2.0418548599999999	-2.0457022199999999	-2.0212016099999999	-2.0301106	-2.0518777400000001	-2.06534314	-2.0591673899999998	-2.0337553000000002	-2.0390200599999999	-2.0472209499999998	-2.07101297	-2.0993607000000001	-2.0991582900000001	-2.0998671099999999	-2.14390707	-2.1664843600000001	-2.1705339000000001	-2.1980714799999999	-2.2122454600000001	-2.1968569800000002	-2.2068803300000002	-2.2197382499999998	-2.24373245	-2.2478830799999998	-2.24768043	-2.2524392600000001	-2.2856464399999998	-2.2871651599999998	-2.29415083	-2.2936449099999998	-2.2878737400000002	-2.3139944099999998	-2.3343441500000002	-2.36076832	-2.3571236099999999	-2.3716010999999999	-2.3812196299999999	-2.4084539399999998	-2.4354858400000001	-2.4441926500000002	-2.4282972799999998	-2.4464199500000001	-2.45219064	-2.43761158	-2.4442935000000001	-2.46656656	-2.4810445300000001	-2.4907639000000001	-2.4824619299999999	-2.4939024399999998	-2.5269069700000002	-2.53672743	-2.56821418	-2.5828945600000002	-2.5859312999999999	-2.5850207799999998	-2.58846211	-2.5967640900000002	-2.6354389199999999	-2.6547760999999999	-2.6803903600000001	-2.6889960799999999	-2.6924386	-2.69193244	-2.7194695499999999	-2.7385032200000001	-2.7546005199999999	-2.75743508	-2.7882132500000001	-2.7962117200000001	-2.8027925499999999	-2.83448148	-2.8514893099999998	-2.8806474199999998	-2.9134497600000002	-2.9043386	-2.9206383200000001	-2.9382541199999999	-2.9251937899999998	-2.9149689699999999	-2.95030189	-2.9576931000000002	-2.9728801300000001	-2.97642374	-2.9779419900000001	-2.9770312300000001	-2.9816882599999999	-3.0124654799999999	-3.0248167499999998	-3.0316004799999998	-3.0436477700000002	-3.0742227999999998	-3.0825252500000002	-3.0885994399999999	-3.0835375799999998	-3.0927500700000001	-3.0964963399999998	-3.0980150700000002	-3.1115818000000002	-3.1380054999999998	-3.1201870399999998	-3.1469149600000001	-3.1261601400000001	-3.1496481900000002	-3.15471053	-3.1620001800000002	-3.1820464099999999	-3.1962199199999999	-3.2162659200000001	-3.2485628100000001	-3.2531187500000001	-3.2311489600000001	-3.2583820800000001	-3.3001959300000001	-3.30839705	-3.2960452999999998	-3.3291513899999998	-3.3385658299999998	-3.3467676599999998	-3.3620553000000002	-3.3688383100000001	-3.4170293799999998	-3.4157128299999999	-3.4425430299999999	-3.44912434	-3.4771673700000001	-3.5027816299999999	-3.5152354200000002	-3.50997066	-3.4917461900000002	-3.5043001199999999	-3.5244486300000002	-3.5271806699999999	-3.5276873100000001	-3.5298135300000002	-3.5329520699999999	-3.53082538	-3.5407476400000002	-3.5293073700000002	-3.5621097100000001	-3.57051301	-3.6116173300000001	-3.6057450800000002	-3.6442177299999998	-3.6669967200000002	-3.6533286600000001	-3.65606236	-3.6554548699999998	-3.6812715499999999	-3.6868410100000002	-3.6867394400000002	-3.6861321899999999	-3.6937243899999999	-3.7237949399999999	-3.7460670500000002	-3.7515347000000001	-3.74434662	-3.73331094	-3.7405996300000002	-3.7384738899999999	-3.7864635	-3.7971952	-3.7609496099999999	-3.7315897900000001	-3.7249088299999999	-3.7074942599999998	-3.7106325600000001	-3.7316913600000001	-3.7162005900000001	-3.7112407699999999	-3.7465732100000002	-3.7500154999999999	-3.7804901599999998	-3.7978026900000001	-3.7825143300000001	-3.7879817500000001	-3.770365	-3.7827165100000002	-3.7816035700000001	-3.7986118800000002	-3.7952713999999999	-3.79567575	-3.7868685700000002	-3.8028647900000001	-3.8298957300000001	-3.8566241300000002	-3.8559148300000001	-3.8141036000000001	-3.80043292	-3.804281	-3.8279731300000002	-3.8636095500000001	-3.85054922	-3.8404257300000002	-3.8318200099999999	-3.8385026500000001	-3.8201770800000001	-3.8154180000000002	-3.8110651999999998	-3.8532836399999999	-3.8691780599999999	-3.8682668200000001	-3.8704938900000001	-3.8936791400000001	-3.8942856799999999	-3.8976266399999999	-3.9150400200000002	-3.9040055300000001	-3.8962101900000001	-3.8732271200000001	-3.8654324999999998	-3.8921606500000001	-3.8876042399999999	-3.8971207099999998	-3.9089662999999999	-3.8911478499999999	-3.8853769300000001	-3.8772776100000002	-3.8778843900000002	-3.8874010999999999	-3.8933754	-3.9089655900000002	-3.9097764499999998	-3.91109324	-3.91787529	-3.9272901999999998	-3.9400477399999998	-3.95331001	-3.9460203599999999	-3.9274945300000002	-3.90441036	-3.9132189799999999	-3.92648149	-3.9430839999999998	-3.9594857700000001	-3.9528033699999998	-3.9512851200000001	-3.9813537600000002	-3.9919843699999999	-3.9858086099999999	-3.9887437800000001	-3.9846956699999998	-3.98145485	-3.9826700700000002	-3.9846947199999998	-3.98550534	-3.98560691	-3.99178123	-3.9935033299999998	-3.9864163399999999	-3.9825689799999999	-4.0166878700000002	-4.0061583499999998	-3.98277116	-3.98084807	-3.9827716400000002	-3.9863140600000002	-3.9848971400000002	-4.0182075499999996	-4.0246863399999997	-4.01678991	-4.0342025799999996	-4.0159797700000004	-4.0103096999999996	-4.0324831000000003	-4.0404801399999997	-4.0640702199999996	-4.0347094500000003	-4.05404711	-4.0507054299999998	-4.0163841199999997	-4.0259008400000003	-4.0277237899999996	-4.0271163000000003	-4.0368361500000001	-4.0584001499999998	-4.0577926599999996	-4.0632600800000001	-4.0940380100000002	-4.1246132900000001	-4.10092211	-4.1035547299999999	-4.1124639500000004	-4.11175537	-4.1167159099999999	-4.1124634699999998	-4.1046676599999996	-4.1013269399999999	-4.0900898000000003	-4.0833058400000004	-4.1041617400000003	-4.1039600399999996	-4.1028456699999998	-4.0891776100000001	-4.1215753599999996	-4.1679439499999997	-4.1471896199999998	-4.1351418500000001	-4.1199555400000003	-4.1343312299999999	-4.1216769199999996	-4.1461772899999998	-4.1414189300000004	-4.1230950399999999	-4.1232967399999998	-4.13321877	-4.1234998699999998	-4.1305866199999999	-4.1491131799999996	-4.1443548200000002	-4.1367616700000003	-4.1409125299999996	-4.1370654099999999	-4.1543769800000003	-4.1396975500000002	-4.1368637100000001	-4.1224865900000003	-4.1240067500000004	-4.1314973799999999	-4.1198539700000003	-4.1251187299999996	-4.1065917000000001	-4.1017317799999997	-4.0965685799999996	-4.1107425700000002	-4.0977840399999996	-4.1033515899999999	-4.1248154599999998	-4.1538710600000002	-4.1208677299999996	-4.1206645999999996	-4.1155004499999999	-4.14192581	-4.15741491	-4.1748280500000003	-4.1665272699999996	-4.1535673099999997	-4.1490116099999996	-4.1464805599999996	-4.1569089899999998	-4.1923437100000003	-4.1944699300000003	-4.1975054700000003	-4.1977095599999998	-4.1842436799999998	-4.1926474599999999	-4.1876859700000004	-4.1592373800000004	-4.1635909099999999	-4.1663241400000004	-4.1891031300000003	-4.2016577699999997	-4.2270693799999997	-4.2139081999999997	-4.2135033599999998	-4.2233228699999996	-4.2333464599999999	-4.2342572199999999	-4.2111749600000001	-4.2177548399999996	-4.2507596000000003	-4.2390150999999996	-4.2356753300000003	-4.2367887499999997	-4.2249426799999998	-4.2125925999999998	-4.1948747600000003	-4.2407379199999999	-4.2357769000000003	-4.2547073400000004	-4.2714138000000004	-4.26088428	-4.2362828300000004	-4.2233223899999999	-4.2076315900000001	-4.2029733699999996	-4.2300052600000004	-4.2242345800000001	-4.24104071	-4.2536954900000001	-4.2853851299999999	-4.3006720500000002	-4.30097723	-4.3038110700000001	-4.2742505099999999	-4.2914590800000001	-4.2717170700000002	-4.2706031800000002	-4.2550125100000002	-4.2448883100000003	-4.2371940600000002	-4.2467103000000002	-4.2555179599999997	-4.2152237899999996	-4.2446842199999999	-4.2777924499999997	-4.2696928999999999	-4.2567334199999998	-4.2833609600000004	-4.2730341000000003	-4.2641234399999997	-4.23992682	-4.24600124	-4.2466087300000002	-4.2509622599999997	-4.23891449	-4.2507600800000001	-4.2495450999999997	-4.2469134300000002	-4.2575426099999998	-4.2503547700000004	-4.2623014499999998	-4.2108707399999998	-4.1956839600000002	-4.2029738400000003	-4.2059102099999999	-4.1971015899999999	-4.1572117799999999	-4.1819157599999999	-4.2005438799999997	-4.2166414300000001	-4.2064156500000003	-4.1971015899999999	-4.2183628100000004	-4.2183628100000004	-4.2005443600000003	-4.2089467000000003	-4.24164867	-4.2367878000000001	-4.2447862599999997	-4.2513670899999996	-4.2533912699999998	-4.2717185000000004	-4.2602767899999998	-4.2643265699999997	-4.2550120400000004	-4.2493429200000001	-4.2248420700000002	-4.2094526300000004	-4.2325367900000002	-4.2453937499999999	-4.2677683799999997	-4.2476220099999997	-4.2623009700000001	-4.2657437299999996	-4.2800202399999998	-4.2788052600000004	-4.2844748499999996	-4.28508186	-4.2810330399999996	-4.2825503300000003	-4.2646303200000002	-4.27070522	-4.2915606500000001	-4.2753629699999998	-4.2869043400000004	-4.29277658	-4.2908525500000003	-4.2799177200000003	-4.30178642	-4.3082661599999996	-4.2858920100000004	-4.2951040300000001	-4.2718181599999996	-4.2656426400000003	-4.2575426099999998	-4.2687807099999997	-4.2933836000000003	-4.3136324899999998	-4.3242621400000001	-4.3049249600000001	-4.2784004199999996	-4.28943443	-4.3040142100000001	-4.3214263900000001	-4.3193006499999997	-4.3410682700000001	-4.3142404599999997	-4.3086714700000002	-4.3040132499999997	-4.3150501300000004	-4.3132281299999997	-4.3126192100000003	-4.3332719800000001	-4.3472442600000001	-4.3284125299999996	-4.3482565900000001	-4.3105945600000002	-4.34279013	-4.3629360200000002	-4.38318443	-4.40890074	-4.3886508900000001	-4.3816661799999999	-4.3451185199999998	-4.3375253699999998	-4.3459281900000004	-4.33722019	-4.3364119499999996	-4.3404603000000002	-4.3314495099999997	-4.3305397000000001	-4.3957385999999996	-4.3846020699999997	-4.38581705	-4.38581705	-4.3832850499999996	-4.3760972000000002	-4.3491682999999997	-4.3475475299999999	-4.3839940999999998	-4.4052562699999998	-4.4031314799999999	-4.3838934900000002	-4.3863229800000001	-4.34501648	-4.3769073499999998	-4.4086995099999999	-4.4095096600000003	-4.3987770099999999	-4.4158863999999998	-4.4268202800000003	-4.4164948500000003	-4.4049544300000001	-4.4156846999999999	-4.3965496999999996	-4.4073829699999996	-4.4101166699999998	-4.4125471100000002	-4.4191260300000001	-4.4243903199999997	-4.4043445600000002	-4.4464602500000003	-4.4479794500000001	-4.4472708699999997	-4.4411959599999999	-4.4397788	-4.4408922200000003	-4.45192766	-4.4500041000000001	-4.4444356000000003	-4.4505100300000002	-4.4560794799999996	-4.4495992700000002	-4.4426135999999996	-4.4449410399999998	-4.4411959599999999	-4.4479784999999996	-4.4881725299999999	-4.4785556800000004	-4.4681262999999998	-4.45921755	-4.4678235099999997	-4.4785556800000004	-4.47896099	-4.5089273499999996	-4.5322146400000003	-4.5393009199999996	-4.5178375199999996	-4.51490116	-4.54092026	-4.5342373800000004	-4.5104460700000004	-4.4828076399999999	-4.4921212199999996	-4.50710487	-4.4972844099999998	-4.4993081100000003	-4.5026502600000002	-4.5095348399999997	-4.5226965000000003	-4.5456795699999999	-4.55853748	-4.5469956399999996	-4.5639014199999997	-4.5829358100000004	-4.56906605	-4.5528678899999999	-4.5307965299999999	-4.54790735	-4.5506410600000002	-4.5428447700000003	-4.5640034700000003	-4.5888085399999996	-4.5709886600000003	-4.5696735400000001	-4.5722036399999997	-4.6091580399999996	-4.60784197	-4.5883016599999999	-4.5934658099999996	-4.6182699200000004	-4.6234335900000003	-4.6305193899999999	-4.6329498300000003	-4.6363925899999998	-4.6565399200000002	-4.6586661300000003	-4.6606898299999999	-4.6360883700000004	-4.6393275300000001	-4.6300139400000004	-4.6446933699999997	-4.6485424000000002	-4.6416568800000002	-4.6492500300000001	-4.6486430199999997	-4.6487436300000002	-4.6398343999999998	-4.6399354900000001	-4.6540083900000004	-4.6390237799999996	-4.6359868000000004	-4.6860017799999998	-4.67253542	-4.6591720600000004	-4.6694979700000001	-4.69653177	-4.7064523700000001	-4.6988611200000001	-4.7141461400000004	-4.7136411699999998	-4.7140450500000002	-4.7162714000000001	-4.71870279	-4.7169818899999996	-4.7269024799999997	-4.71060371	-4.7025031999999998	-4.7022018399999999	-4.7062497099999998	-4.7119188300000001	-4.7325725600000004	-4.7638588000000004	-4.7734742199999998	-4.7508974100000003	-4.7469492000000004	-4.7651743900000003	-4.7633509600000004	-4.7422919300000004	-4.72923136	-4.7520113000000004	-4.77266455	-4.7731714199999997	-4.7855219800000004	-4.7865343100000004	-4.7801556600000001	-4.7840027799999998	-4.7781310100000001	-4.7947363899999997	-4.7934193599999997	-4.8006076799999997	-4.8104271900000004	-4.8116426499999996	-4.8108329799999998	-4.8154897700000001	-4.82925892	-4.8424201	-4.8684392000000001	-4.8667192500000001	-4.8613533999999996	-4.8635797500000004	-4.8618583700000002	-4.8334107399999997	-4.8479881300000001	-4.8106303199999996	-4.8176159900000002	-4.8206524799999997	-4.8615555800000001	-4.8531522799999998	-4.8601379400000004	-4.8649983399999996	-4.8649978599999999	-4.8621625899999996	-4.8709707299999998	-4.8865632999999997	-4.9004325900000003	-4.8875746700000002	-4.8649973900000001	-4.8800835600000001	-4.8739066099999997	-4.89213085	-4.8970913899999999	-4.8893990499999997	-4.9108595800000003	-4.9193630199999996	-4.89992714	-4.9049882900000004	-4.8737039600000003	-4.8817024199999999	-4.8669209499999999	-4.8816008599999998	-4.8974966999999996	-4.895473	-4.9114665999999998	-4.9283733400000003	-4.9230079699999996	-4.9175419800000002	-4.9163265200000001	-4.9101514799999997	-4.8826131799999999	-4.8906135600000002	-4.8985095000000003	-4.8958773600000001	-4.9071140299999998	-4.9197683300000001	-4.9418406499999996	-4.9509530100000001	-4.9584446	-4.9427523600000001	-4.9406256700000002	-4.9550008800000001	-4.9700865700000003	-4.9661388400000002	-4.9570269600000003	-4.9710984199999997	-4.9618854499999996	-4.98213434	-4.9899320600000001	-4.9939799300000001	-5.0006632800000004	-5.0069398899999999	-4.9934730500000004	-4.9861841199999999	-4.9784898799999997	-4.9939794500000003	-4.9917531000000004	-4.9701886200000001	-4.9775791199999997	-4.9740357399999997	-4.9933733900000004	-4.9999537500000004	-4.9879064599999996	-4.9753513299999996	-5.0211133999999999	-5.0233407000000003	-5.0406532300000002	-5.0398435599999996	-5.0180764199999999	-5.0295162199999996	-5.0330600700000003	-5.0277957899999999	-5.0152411499999996	-5.0339713100000001	-5.0534081500000001	-5.0335679100000004	-5.0345797499999998	-5.0442972199999998	-5.04075527	-5.0517878500000002	-5.03984451	-5.02728939	-5.0410585399999999	-5.0656609499999998	-5.0983614900000003	-5.0827698699999999	-5.08479452	-5.0749740599999997	-5.0690011999999998	-5.0729503600000001	-5.082973	-5.0941100099999996	-5.1097006800000004	-5.0977549599999996	-5.0738601699999997	-5.0931978200000003	-5.0956277800000001	-5.0764932600000003	-5.0651531199999997	-5.0805420899999998	-5.0962362299999997	-5.1177997599999996	-5.1016016000000004	-5.1095995900000002	-5.1080803899999996	-5.1120290800000001	-5.1176977199999998	-5.0967416800000001	-5.0848965599999998	-5.0844907800000003	-5.0693049400000003	-5.0733547200000002	-5.06566048	-5.0779104200000003	-5.10534716	-5.0988693200000004	-5.1067643199999999	-5.1098027200000002	-5.1160788500000001	-5.12022829	-5.10170221	-5.09390783	-5.0735564200000001	-5.0980587000000002	-5.1025128400000002	-5.1151666599999999	-5.1002855299999998	-5.1054491999999998	-5.1100039500000003	-5.1076755499999997	-5.1067652700000004	-5.0965390199999998	-5.1086878799999997	-5.1205329900000001	-5.1307578100000004	-5.1345048000000002	-5.1536393199999999	-5.1661930099999998	-5.1955533000000003	-5.1787466999999996	-5.1733832399999997	-5.1712560700000001	-5.1937298800000002	-5.2057786000000004	-5.2157020599999999	-5.2016272499999996	-5.2344303099999996	-5.2332162899999997	-5.2292661699999998	-5.2477951000000003	-5.2538695300000002	-5.2668285399999997	-5.2496175799999998	-5.2672338500000002	-5.2456698399999997	-5.2764463399999997	-5.2881908400000004	-5.3104634300000004	-5.3058075899999997	-5.3076295900000003	-5.2834334399999996	-5.3036794699999996	-5.2830285999999997	-5.2802949000000003	-5.2870774300000001	-5.2782692899999999	-5.2808003399999999	-5.27432108	-5.2668294900000001	-5.26885271	-5.2814083099999998	-5.2962899200000004	-5.2914309499999996	-5.2987203599999999	-5.3067174000000001	-5.30621147	-5.3363809599999996	-5.2905182799999997	-5.2651066799999997	-5.2941632299999997	-5.2993273700000003	-5.3041863400000002	-5.3408360500000001	-5.3425564799999998	-5.3396215400000004	-5.3558196999999996	-5.3843712799999999	-5.3984432199999999	-5.3754625300000001	-5.35531282	-5.3544025399999997	-5.3402290299999997	-5.3384056099999997	-5.3373942400000001	-5.3228154200000004	-5.31582928	-5.3357734700000004	-5.3273711199999996	-5.3107681299999996	-5.32190371	-5.33790064	-5.34569502	-5.3400258999999997	-5.3327360199999996	-5.3171463000000001	-5.3282823600000002	-5.33992529	-5.3536934900000004	-5.3573379499999998	-5.3540992699999999	-5.3671593700000004	-5.3745508199999996	-5.3909506800000004	-5.3746519099999999	-5.3653359399999996	-5.3798151000000001	-5.3813328699999996	-5.3864974999999999	-5.3721213299999997	-5.3642239600000003	-5.3565278100000002	-5.3798155799999998	-5.3707032200000002	-5.3763732900000001	-5.3523774099999999	-5.3601736999999998	-5.3434677099999996	-5.3587555900000003	-5.37171602	-5.3736414899999998	-5.3789048199999998	-5.3517699199999997	-5.3697924600000002	-5.3595662099999997	-5.35845327	-5.3497452699999997	-5.3604774500000003	-5.3686776199999997	-5.3835606599999997	-5.3752598799999998	-5.3933806400000002	-5.4002656900000003	-5.3947973300000003	-5.4058332399999998	-5.41575527	-5.4106926900000003	-5.43195534	-5.4296269400000003	-5.4552402500000001	-5.4503803299999998	-5.4721469899999997	-5.4823732400000003	-5.4858150500000002	-5.4636435499999996	-5.4851079	-5.4868278500000001	-5.4923968299999997	-5.4896636000000001	-5.4788293799999996	-5.5094041799999998	-5.51487207	-5.5172004699999997	-5.5131506899999998	-5.5280337299999998	-5.5126442899999999	-5.53896809	-5.5411949199999997	-5.5271224999999999	-5.4862203599999999	-5.50252008	-5.52206039	-5.5452451700000003	-5.5305643099999999	-5.5185174899999998	-5.5105185499999996	-5.5279331200000001	-5.5377531099999997	-5.5354232799999998	-5.4966473599999999	-5.5142645799999999	-5.5267162299999999	-5.5127458599999999	-5.5194273000000003	-5.5492949500000002	-5.5603299100000001	-5.5542559599999999	-5.5622549100000001	-5.5365376499999996	-5.5573949799999998	-5.5670118300000002	-5.5643806500000004	-5.5578999500000004	-5.5597224199999999	-5.5735931399999998	-5.5568871499999997	-5.5698471100000004	-5.5823998499999998	-5.5962705599999998	-5.5980930300000002	-5.6170248999999997	-5.6126728100000003	-5.63707066	-5.6427402500000001	-5.6463866200000004	-5.6328196500000001	-5.6317048099999996	-5.6304902999999999	-5.6023449899999997	-5.5950565299999999	-5.6032562300000004	-5.6036610600000003	-5.6012320500000001	-5.5992069200000003	-5.6147995000000002	-5.6093320799999997	-5.6079134899999996	-5.6287689199999997	-5.6354513199999996	-5.6185450599999998	-5.6199622199999997	-5.64223433	-5.6459822700000002	-5.6828341499999997	-5.65094137	-5.6233038899999999	-5.6309966999999999	-5.6453733399999999	-5.6490178100000001	-5.6440568000000004	-5.6634950599999998	-5.6608634000000002	-5.6301865600000003	-5.6558008199999996	-5.6628875699999996	-5.6829338099999998	-5.69427299	-5.6710891700000001	-5.6952857999999997	-5.70854807	-5.7052073500000002	-5.7167482400000003	-5.7093591699999999	-5.7085485499999997	-5.6757459600000004	-5.69518375	-5.7154321699999997	-5.7392239600000003	-5.7190780600000002	-5.72930384	-5.7082448000000001	-5.6823258399999999	-5.7071318599999996	-5.7148261099999997	-5.7240386000000001	-5.6976146700000001	-5.7091560399999999	-5.7161416999999997	-5.7136101699999999	-5.7323398599999997	-5.7417550100000003	-5.7417569200000003	-5.7380099299999996	-5.7236332900000004	-5.7439837499999999	-5.7413501699999996	-5.7219114299999996	-5.7392234799999997	-5.7347688699999999	-5.7430720300000004	-5.74499607	-5.7408442500000003	-5.7510709799999997	-5.7536029800000001	-5.76291609	-5.7901496899999998	-5.74651289	-5.7791161500000001	-5.7800264400000003	-5.7804312700000002	-5.7947053899999998	-5.8332786600000004	-5.8032107399999999	-5.7969336499999997	-5.8108029400000003	-5.8068542499999998	-5.8258876800000001	-5.7994642299999999	-5.8045253800000003	-5.8013863600000004	-5.8084735900000002	-5.8271040899999997	-5.8271031400000002	-5.8391509099999999	-5.8390507700000001	-5.8314576100000002	-5.8118152600000004	-5.8128280600000002	-5.8033113500000004	-5.8107013700000003	-5.8262920400000002	-5.8556542399999998	-5.8593998000000003	-5.8617296200000002	-5.8525166500000001	-5.8382396700000001	-5.8414807299999998	-5.8704352399999999	-5.8867340099999996	-5.8911886200000003	-5.8625378599999998	-5.8828878400000004	-5.8751926399999999	-5.8526177400000003	-5.8368225100000002	-5.83793688	-5.8543367399999999	-5.8809638	-5.8710427300000001	-5.8795476000000004	-5.8948335600000004	-5.8895702400000003	-5.8726620699999996	-5.8695235300000004	-5.9046526000000004	-5.92105675	-5.9233837100000004	-5.9214615799999999	-5.9316864000000002	-5.9382672300000001	-5.9326992000000001	-5.9341154100000004	-5.9642868	-5.9941539800000001	-5.9830155400000002	-5.9864582999999998	-5.9641861900000004	-5.9775486000000004	-6.0109596300000003	-6.0290822999999998	-6.0208807000000002	-6.0249300000000003	-6.0227050799999997	-6.0286774599999999	-6.0242218999999997	-6.0349526400000002	-6.0124797799999996	-6.0115652099999997	-6.01379251	-6.0021505399999997	-5.9963798500000003	-5.9499115900000001	-5.9890909199999998	-6.0074171999999999	-5.96884251	-5.9635787000000002	-5.9619579299999996	-5.9567942599999997	-5.9752211600000003	-5.9789681400000001	-5.9898004499999997	-5.9992151299999996	-5.9922299399999996	-5.9885849999999996	-6.0012407300000001	-5.99435568	-6.0098443000000001	-6.0344476699999996	-6.0218939799999998	-6.0289807299999998	-6.0049867600000004	-6.0107569700000001	-6.0414333300000003	-6.0634036099999999	-6.0618853599999998	-6.0639095300000001	-6.0738315600000004	-6.0583400699999999	-6.1092658000000002	-6.0977249100000002	-6.0781827000000002	-6.0904354999999999	-6.0650224699999997	-6.08476543	-6.0877008400000001	-6.11736536	-6.1119999900000002	-6.1039004300000004	-6.1096715899999996	-6.1135187100000001	-6.11220169	-6.1188826599999997	-6.0963072800000004	-6.0933704400000002	-6.1059265099999998	-6.1114940600000001	-6.1078467400000003	-6.1332611999999997	-6.1287050199999999	-6.1328554200000003	-6.1155428900000004	-6.1149363499999998	-6.1330585500000003	-6.1417655900000003	-6.1380200399999998	-6.1384229699999997	-6.1056203800000004	-6.1211104399999998	-6.10319185	-6.1386265800000004	-6.1387276599999998	-6.1300201400000001	-6.1574568699999999	-6.1898541500000004	-6.21577263	-6.2127356499999999	-6.1886391600000001	-6.18175411	-6.19694185	-6.1994719500000004	-6.2065601299999997	-6.2106089600000001	-6.2090902300000002	-6.1940054900000003	-6.2086863499999998	-6.2025094000000003	-6.1887397799999997	-6.1907644299999998	-6.18560219	-6.18732405	-6.1882352799999998	-6.2241745000000002	-6.2212386100000003	-6.2207341200000004	-6.2473607099999997	-6.2158732399999996	-6.1841854999999999	-6.1846904800000004	-6.2020020499999999	-6.2090911899999996	-6.2085857400000002	-6.20352411	-6.2187080400000001	-6.2408795399999999	-6.2820849399999998	-6.29079342	-6.2572812999999998	-6.2300477000000001	-6.2143535600000002	-6.2272148100000004	-6.2445249599999997	-6.23602247	-6.24736023	-6.2766189600000004	-6.2753033599999997	-6.2637596100000001	-6.2648763699999996	-6.2890720399999998	-6.3040566399999998	-6.2720642099999999	-6.2909946400000001	-6.2968692800000001	-6.3189396899999997	-6.3072953199999997	-6.3016252499999998	-6.2897801400000004	-6.31225872	-6.2843127299999999	-6.31023216	-6.3034486799999998	-6.3341245700000002	-6.3000054399999996	-6.2991986300000002	-6.3038535099999997	-6.3339228600000004	-6.3286590599999997	-6.3201532399999998	-6.3215708700000004	-6.3336191199999998	-6.32268572	-6.3297734300000004	-6.3311886800000003	-6.3304815300000001	-6.3463754699999999	-6.3754315400000001	-6.3795838399999996	-6.3370604500000001	-6.3541712800000001	-6.37411642	-6.3800902400000004	-6.3632836299999997	-6.3814067799999998	-6.3744206400000003	-6.3638906500000001	-6.3737106299999997	-6.3862652799999999	-6.40074158	-6.3891015099999997	-6.4104614299999998	-6.3911228199999996	-6.3862662300000004	-6.3936557799999996	-6.4094481500000002	-6.4046912200000001	-6.4010462800000001	-6.45126343	-6.4707002600000001	-6.4597678199999997	-6.4619936899999999	-6.4477205299999998	-6.4441766700000001	-6.4387097400000002	-6.4495415700000001	-6.4528827700000004	-6.4556145699999998	-6.4593620300000003	-6.4610834099999996	-6.4606776200000002	-6.4503531499999998	-6.4290900200000003	-6.4158286999999996	-6.4316210700000003	-6.4582490899999998	-6.4854826900000004	-6.4535908700000002	-6.4676651999999999	-6.47151136	-6.4792051300000004	-6.4869008099999999	-6.4895310400000001	-6.5321545600000004	-6.5364065199999999	-6.5455183999999997	-6.5360026400000004	-6.5321536099999999	-6.5141334500000001	-6.5069460899999996	-6.5240554800000004	-6.5387353900000003	-6.5166654599999996	-6.5092725800000002	-6.5158562699999996	-6.5162606199999997	-6.5191965100000004	-6.53853273	-6.5542254399999997	-6.5499725299999998	-6.5515937800000001	-6.5854086900000004	-6.5527076700000002	-6.5725498199999999	-6.5842952700000001	-6.5789299000000003	-6.5597934699999998	-6.5522012700000003	-6.5692091000000001	-6.5815620399999997	-6.5964436500000003	-6.5852055500000004	-6.5694117500000004	-6.5635399799999998	-6.5786242499999998	-6.5754876099999997	-6.5737657499999997	-6.5767016399999996	-6.5690078700000001	-6.6042394599999996	-6.6035313599999999	-6.6120348	-6.60059357	-6.6002907799999999	-6.6182093599999998	-6.6194262500000001	-6.6034288400000003	-6.6379523300000001	-6.6328902200000002	-6.6345119500000003	-6.6374454500000004	-6.6286382699999997	-6.6389660800000003	-6.6406865100000001	-6.63764954	-6.6228671099999996	-6.6150717700000001	-6.6238799100000003	-6.5989751800000001	-6.5876336100000001	-6.6164903600000002	-6.63613081	-6.6341052100000004	-6.6619486800000001	-6.6460504499999997	-6.6510119400000001	-6.6584038699999999	-6.6768307699999996	-6.6611385299999997	-6.6656928100000004	-6.6690325699999997	-6.6717677100000001	-6.6938390700000001	-6.6881690000000003	-6.6955594999999999	-6.6977877599999998	-6.7013311399999997	-6.6864490500000002	-6.7003154800000004	-6.6815895999999997	-6.6868543599999999	-6.6948514000000001	-6.6866507500000001	-6.7012276599999998	-6.7157063499999996	-6.7124657599999997	-6.69971228	-6.7075056999999996	-6.6871581100000004	-6.6741976699999999	-6.6992044399999999	-6.7367649099999998	-6.7617712000000001	-6.7570138000000002	-6.74030781	-6.7593431500000003	-6.7633914900000001	-6.7602548599999999	-6.7731118199999996	-6.8003449399999996	-6.8052034399999997	-6.8153295500000004	-6.8297047600000003	-6.8259592099999997	-6.8137078300000002	-6.8385124199999998	-6.8685841600000002	-6.8769888899999998	-6.8698010399999996	-6.8692946399999997	-6.87617922	-6.9085736300000002	-6.8966279000000004	-6.8747610999999997	-6.8757724800000002	-6.8604841199999997	-6.8573460600000002	-6.8575482399999999	-6.8541049999999997	-6.8571434	-6.87182665	-6.8770885499999999	-6.8855900800000001	-6.87425423	-6.8716220899999998	-6.8736472099999997	-6.8834667200000004	-6.8933877900000002	-6.88356733	-6.8886284800000004	-6.8819484700000002	-6.8763804400000001	-6.8740515699999998	-6.8710145999999996	-6.8761763599999997	-6.8689909	-6.86949539	-6.87233114	-6.9042200999999999	-6.91738081	-6.8859977700000004	-6.8667616799999998	-6.8730397200000004	-6.9065480199999998	-6.9296321900000004	-6.9069561999999998	-6.9269990899999998	-6.9262895599999998	-6.9284153000000002	-6.92244291	-6.9304408999999998	-6.9314532299999998	-6.9506897900000002	-6.9458303499999996	-6.9480595599999999	-6.9437041300000004	-6.9309477800000003	-6.9621305500000004	-6.9793415100000002	-6.9740772199999999	-6.9618253699999997	-6.9635491399999996	-6.9575743699999997	-6.9882512099999996	-7.0159907300000004	-7.0066781000000002	-7.0290512999999999	-7.0015158700000004	-7.0291519200000003	-7.0170044899999997	-6.9950365999999997	-6.9871387499999997	-7.0025296199999998	-7.0127511	-7.0166006100000002	-7.0045514100000004	-7.03046799	-7.0382652300000004	-7.0501089099999996	-7.0492987600000001	-7.0377583499999998	-7.0351257299999999	-7.0499072099999998	-7.0786609599999997	-7.0892910999999996	-7.0875697100000004	-7.0971880000000001	-7.0939478899999999	-7.0979971900000001	-7.1066036199999996	-7.0805835699999999	-7.1111578900000003	-7.0935420999999996	-7.1107535400000002	-7.1066031499999998	-7.1076164200000003	-7.0749144599999996	-7.0714740799999998	-7.1109566700000002	-7.1042752299999998	-7.1098432499999999	-7.0953650499999998	-7.1037683500000002	-7.1117677700000002	-7.1336369499999996	-7.0973906500000004	-7.1225981699999998	-7.1287756	-7.1263461100000001	-7.1049828499999998	-7.10832453	-7.1106529199999997	-7.1289782500000003	-7.12138414	-7.1380906099999999	-7.1538844099999999	-7.1187519999999997	-7.15013933	-7.1335353899999996	-7.1457838999999996	-7.1465935700000003	-7.1574287400000003	-7.1915454900000002	-7.1637048700000001	-7.18253422	-7.1833443600000004	-7.1855721499999996	-7.1955947900000004	-7.1852674499999996	-7.2051124599999996	-7.2263717700000001	-7.2103772199999998	-7.2212081000000001	-7.2484445600000003	-7.2411565800000002	-7.2378110900000001	-7.25178528	-7.2510762199999999	-7.2495589300000001	-7.25968122	-7.2527976000000001	-7.2487468699999997	-7.2648467999999999	-7.2601895299999999	-7.2600870100000003	-7.2512784000000003	-7.2636308700000001	-7.2558360100000003	-7.2793259600000004	-7.2760848999999999	-7.2744655600000003	-7.2708210900000001	-7.2478394499999999	-7.2730479199999998	-7.2579622300000004	-7.2645416300000001	-7.2957272499999997	-7.3245768499999997	-7.3218431500000003	-7.3085832599999998	-7.3108105700000001	-7.2889432899999997	-7.2993702899999997	-7.2993702899999997	-7.2915739999999998	-7.29957294	-7.30473661	-7.3108096099999997	-7.3153662700000002	-7.3239679300000002	-7.3533334699999999	-7.3353099799999999	-7.3600139599999999	-7.3746924399999996	-7.3661890000000003	-7.36517906	-7.3753013599999999	-7.36588669	-7.3301463099999999	-7.3132409999999997	-7.33581781	-7.3519167899999998	-7.3685169200000002	-7.3781352	-7.3829979899999998	-7.4222783999999997	-7.4375638999999998	-7.4263267500000003	-7.4285545300000004	-7.4314885100000003	-7.4337172499999999	-7.4309821100000004	-7.42875671	-7.4277429599999998	-7.4476895299999999	-7.4381723400000004	-7.4645957899999997	-7.4768471700000001	-7.4582204799999996	-7.4477906200000001	-7.4780635799999997	-7.4543724100000004	-7.4477896699999997	-7.4826202400000001	-7.48018742	-7.4901094400000003	-7.4885931000000001	-7.51278734	-7.5298976900000003	-7.5504508000000001	-7.5497427000000004	-7.5513629900000003	-7.5521707500000002	-7.5407333400000001	-7.5378971100000003	-7.5274696399999996	-7.5464010200000002	-7.5320253399999997	-7.5168361700000004	-7.5379991500000001	-7.5383019400000002	-7.53688717	-7.5219006500000001	-7.54984331	-7.5530834200000001	-7.57930422	-7.5468068099999996	-7.5476150500000001	-7.55429935	-7.5760641099999999	-7.5909485800000001	-7.5859856600000004	-7.6204085399999997	-7.5878071800000004	-7.5996532400000003	-7.61008263	-7.5943889599999999	-7.5791015599999998	-7.5831522900000001	-7.6077542300000003	-7.6218261700000003	-7.6056251499999998	-7.6255717299999999	-7.6404542900000001	-7.64004803	-7.6226372700000002	-7.63721418	-7.63559389	-7.66748619	-7.6868228900000002	-7.6581707000000003	-7.6383285499999998	-7.6371135700000004	-7.6414666200000001	-7.6462268800000004	-7.6369099599999997	-7.6384291600000003	-7.6431880000000003	-7.6603984799999996	-7.6872291600000002	-7.67973471	-7.6883416200000001	-7.6955299400000001	-7.6909742400000001	-7.6868228900000002	-7.7070717799999997	-7.7106151599999997	-7.7053504000000004	-7.7154765100000002	-7.7153725599999996	-7.7031216599999999	-7.7156763100000001	-7.7281322499999998	-7.7263073899999997	-7.7686281199999998	-7.7628579100000001	-7.7609343500000003	-7.7733860000000004	-7.7691330900000004	-7.7876625099999996	-7.8039603199999998	-7.7958622000000002	-7.7911038399999999	-7.7915086699999998	-7.78877401	-7.7828006700000003	-7.80568171	-7.8090205199999998	-7.8032507899999999	-7.8123631500000004	-7.8084163699999998	-7.8248181299999997	-7.79849339	-7.8430433300000004	-7.8348412500000002	-7.8310971299999999	-7.8625798199999997	-7.8619723300000004	-7.8653149600000001	-7.8754386900000002	-7.8670363400000003	-7.8517479899999998	-7.8530654899999996	-7.8610596700000004	-7.8961934999999999	-7.8481059100000001	-7.8485097899999996	-7.8642001199999996	-7.8676414499999998	-7.8950786600000002	-7.9023680699999996	-7.8790850600000004	-7.8746295000000002	-7.8743257499999997	-7.8909297	-7.9043932000000003	-7.9613914499999998	-7.97283411	-7.9683809300000004	-7.9487366699999997	-7.9452939000000002	-7.95521498	-7.9613938299999996	-7.9516730300000003	-7.9567346600000004	-7.9639244099999997	-7.9950056099999998	-7.9937882399999998	-7.9915614100000001	-7.9911580100000004	-8.0101900100000005	-8.0028009400000002	-8.0061416600000008	-8.0184936499999999	-7.9995608300000001	-7.99784088	-8.0139370000000003	-8.0317583100000007	-8.0151510199999993	-8.0370216400000007	-8.0432987199999992	-8.0786314000000008	-8.0805559200000001	-8.0723552699999992	-8.0833921400000008	-8.0623311999999991	-8.0660772299999994	-8.0748863199999992	-8.0894660900000002	-8.0758991200000008	-8.0877447100000008	-8.1086015699999994	-8.1070833199999992	-8.0951347400000007	-8.1023235299999996	-8.1283416699999993	-8.1149787900000003	-8.11285305	-8.1370496699999997	-8.1440372500000002	-8.1294574700000002	-8.1395807300000005	-8.1565875999999999	-8.15284443	-8.1664056800000004	-8.1726846700000007	-8.2014370000000003	-8.1856441499999999	-8.1951608700000005	-8.1952619599999998	-8.1900987599999997	-8.1798734700000004	-8.1889867800000005	-8.2018413500000005	-8.1818981199999996	-8.1695442200000006	-8.1911134699999995	-8.2043733599999999	-8.1963767999999995	-8.1751165399999994	-8.1768360100000006	-8.1927328100000008	-8.2102460900000001	-8.2270526900000007	-8.23727798	-8.2544908499999998	-8.2614755599999992	-8.28435612	-8.2932643899999992	-8.2962007500000006	-8.2674493800000004	-8.2734241500000003	-8.2815198900000002	-8.2971115100000006	-8.2763605099999999	-8.2790918399999995	-8.2562122299999992	-8.2571239500000004	-8.2692718500000009	-8.2832422300000008	-8.28941631	-8.2698793399999992	-8.2928590799999995	-8.2793970100000003	-8.3121967300000001	-8.2860755899999994	-8.2746391300000006	-8.2848625200000008	-8.27838326	-8.2935666999999995	-8.2702837000000002	-8.2926559399999995	-8.3255643799999994	-8.3332576799999991	-8.3496561099999997	-8.3645410499999997	-8.3951177599999998	-8.3776006699999996	-8.3784132000000007	-8.3672733299999997	-8.3853988600000005	-8.3851957299999995	-8.3631258000000006	-8.3244495399999998	-8.3384208700000002	-8.3578586599999998	-8.3847913700000003	-8.3984584800000004	-8.4054412799999998	-8.4091873199999991	-8.4188098900000004	-8.4315633800000001	-8.4250850699999997	-8.4392557099999994	-8.4395570800000002	-8.4425954799999996	-8.4648723599999993	-8.4309549300000004	-8.4194135699999997	-8.4097948099999993	-8.4111108800000007	-8.4400663399999996	-8.4585962299999995	-8.4487772000000003	-8.4565715800000003	-8.4488744699999998	-8.4464445099999992	-8.46315098	-8.4873457000000005	-8.4882574099999992	-8.5004062699999992	-8.5296678499999992	-8.5064840299999993	-8.4919023500000002	-8.49747086	-8.5033445400000005	-8.4931173300000005	-8.4889659900000005	-8.4795503599999993	-8.4775266600000005	-8.4612283700000006	-8.44441986	-8.4468517300000006	-8.4511041599999999	-8.4435081499999995	-8.4289293300000008	-8.4429006599999994	-8.4488754299999993	-8.4372310600000002	-8.4515094800000004	-8.4503955800000004	-8.4544439300000001	-8.4486722899999993	-8.4570779799999993	-8.4780330700000004	-8.4827909500000001	-8.4831953000000002	-8.4962568300000001	-8.5033426300000006	-8.5192394300000007	-8.5046587000000002	-8.49200439	-8.4943323100000008	-8.4856262200000003	-8.4919023500000002	-8.5027341799999991	-8.5099229800000007	-8.5312871900000005	-8.54070091	-8.5211620299999993	-8.5254144699999994	-8.5299711200000008	-8.5424213400000006	-8.5209608100000001	-8.5337171600000001	-8.5246048000000005	-8.5326003999999998	-8.54090214	-8.5328054400000006	-8.5332107500000003	-8.5429286999999992	-8.5418147999999992	-8.5281486500000003	-8.5329055799999995	-8.5584173200000002	-8.5479908000000009	-8.5634803799999997	-8.5591278099999997	-8.6010427499999995	-8.5890951199999996	-8.5830192600000004	-8.5689458799999993	-8.5573062899999996	-8.5849418600000007	-8.5556850400000002	-8.6032686199999997	-8.6077232400000003	-8.6170377699999996	-8.6336431499999993	-8.6512575100000007	-8.6205816300000002	-8.60812855	-8.5968904500000001	-8.5889940300000003	-8.6049900099999999	-8.6085329099999992	-8.6270627999999991	-8.6124830200000009	-8.6008396099999995	-8.6050910900000002	-8.5983076100000009	-8.5982046099999998	-8.6049919100000007	-8.6055975	-8.5992202800000008	-8.5905113199999992	-8.5954732899999993	-8.6156196600000001	-8.6476135299999992	-8.6134939199999998	-8.61501217	-8.6309108699999992	-8.6391086599999998	-8.6426515599999991	-8.6563196199999997	-8.6218986500000003	-8.6544971499999992	-8.6577367800000005	-8.6327304799999993	-8.65226936	-8.6510543799999997	-8.6546974199999998	-8.6873998599999993	-8.6445760699999994	-8.6378946299999999	-8.6425495100000003	-8.6278734200000002	-8.6606731400000001	-8.6697874099999996	-8.6845674499999994	-8.6928682300000002	-8.68476772	-8.6859817499999998	-8.6895255999999996	-8.6808185600000005	-8.6903400400000006	-8.7015762300000006	-8.7038040199999998	-8.6823387099999998	-8.6946926100000006	-8.69226074	-8.6826438899999996	-8.6981344200000006	-8.7045125999999993	-8.6993493999999991	-8.6893272400000008	-8.6884117100000005	-8.6897268299999997	-8.6959037800000001	-8.7244577400000001	-8.7318468100000004	-8.7702159900000005	-8.7530059799999993	-8.7270879699999995	-8.7778062800000001	-8.7409572600000001	-8.7681941999999999	-8.7766962100000008	-8.7678890200000001	-8.7655639599999997	-8.7574625000000008	-8.7593851100000002	-8.7357950199999994	-8.7408599900000006	-8.7498693500000009	-8.7328605699999997	-8.7424793199999993	-8.7283019999999993	-8.7607011799999999	-8.7508802400000008	-8.7404518099999997	-8.7408580800000006	-8.7147369399999999	-8.7305316899999994	-8.7126092899999996	-8.7488565400000002	-8.7506780600000003	-8.7583732600000008	-8.7447052000000003	-8.7606000900000005	-8.7771015200000004	-8.7430858600000008	-8.7277984600000007	-8.7289104500000008	-8.7537164700000005	-8.7446050599999996	-8.7510833699999999	-8.7653579700000002	-8.75786686	-8.7678909300000001	-8.7767953900000002	-8.7779130900000002	-8.7885437	-8.7850971199999996	-8.8025150300000004	-8.7935028099999997	-8.7651557899999997	-8.7592849699999995	




VSM of Fe3O4 and Catalyst 1
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Magnetization (emu/g)
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2-(3-Nitrophenyl)-1,4,5-triphenyl-1H-imidazole (7b)
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N,N-Dimethyl-4-(1,4,5-triphenyl-1H-imidazol-2-yl)aniline (7g)
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2-(4-Methoxyphenyl)-4,5-diphenyl-1-(p-tolyl)-1H-imidazole (7m)
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1-Benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole (7t) FTIR 
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Quantitative Results
Elt Line Int Error K Kr W% A% ZAF Formula Ox% Pk/Bg
C Ka 31.2 35.1046 0.0617 0.0395 11.69 21.96 0.3384 0.00 50.81
N Ka 10.0 35.1046 0.0266 0.0171 4.80 7.73 0.3555 0.00 5.08
o Ka 280.2 35.1046 0.2760 0.1768 36.30 51.20 0.4871 0.00 28.51
S Ka 4.1 1.0169 0.0019 0.0012 0.14 0.10 0.8502 0.00 2.22
Fe Ka 370.1 0.8176 0.6338 0.4061 47.07 19.02 0.8627 0.00 41.49
1.0000 0.6407 100.00 100.00 0.00
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