Table 2. Synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles using UiO-66/Sal-ZnCl2.a

| Entry | Benzyl /Alkyl halide | Alkyne | Time (h) | Yield (%)b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 98 |
| 2 |  |  | 2.5 | 96 |
| 3 |  |  | 2.5 | 94 |
| 4 |  |  | 3 | 92 |
| 5 |  |  | 3 | 93 |
| 6 |  |  | 3 | 92 |
| 7 |  |  | 3.5 | 93 |
| 8 |  |  | 3.5 | 91 |
| 9 |  |  | 3.5 | 90 |
| 10 |  |  | 3 | 96 |
| 11 |  |  | 3.5 | 95 |
| 12 |  |  | 4 | 95 |
| 13 |  |  | 4 | 90 |
| 14 |  |  | 3.5 | 92 |
| 15 |  |  | 3.5 | 92 |
| 16 |  |  | 3 | 91 |
| 17 |  |  | 3 | 90 |
| 18 |  |  | 3.5 | 92 |
| aReaction conditions: alkyne (1 mmol), sodium azide (1 mmol), benzyl /alkyl halide (1 mmol), UiO-66/Sal-ZnCl2 (5 mol%), water (2 mL), 60 °C. bIsolated yields. |  |  |  |  |